附件3

能力验证结果不满意检测机构名单（66家）

| 序号 | 机构编号 | 检测机构名称 | 细度（%） （45μm筛筛余） |  |  | 标准稠度用水量（%） |  |  | 初凝时间（min） |  |  | 终凝时间（min） |  |  | 3天抗折强度（MPa） |  |  | 3天抗压强度（MPa） |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 检测值 | Z比 分数 | 结果 评价 | 检测值 | Z比 分数 | 结果 评价 | 检测值 | Z比 分数 | 结果 评价 | 检测值 | Z比 分数 | 结果 评价 | 检测值 | Z比 分数 | 结果 评价 | 检测值 | Z比分数 | 结果 评价 |
| 1 | 8 | 湖北衡泰工程技术有限公司武汉分公司 | 5.08 | +0.32 | 满意 | 28.2 | -1.14 | 满意 | 184 | +0.71 | 满意 | 307 | +3.10 | 不满意 | 4.5 | -2.29 | 有问题 | 23.7 | -1.95 | 满意 |
| 2 | 9 | 湖北诚达建筑工程质量检测有限公司 | 3.39 | +1.22 | 满意 | 29.6 | +1.82 | 满意 | 149 | -1.70 | 满意 | 205 | -1.70 | 满意 | 8.4 | +5.21 | 不满意 | 36.6 | +2.03 | 有问题 |
| 3 | 11 | 武汉鑫辰建设工程质量检测有限公司 | 10.10 | +1.73 | 满意 | 26.2 | -0.77 | 满意 | 135 | -1.96 | 满意 | 207 | -0.66 | 满意 | 6.0 | +1.57 | 满意 | 34.5 | +3.63 | 不满意 |
| 4 | 17 | 武汉伍联工程质量检测有限公司 | 4.90 | +4.34 | 不满意 | 27.6 | -2.73 | 有问题 | 168 | -0.63 | 满意 | 215 | -1.21 | 满意 | 5.8 | -0.21 | 满意 | 32.9 | +0.80 | 满意 |
| 5 | 32 | 湖北恒祥工程检测有限公司 | 2.61 | -3.09 | 不满意 | 29.2 | +1.14 | 满意 | 180 | +0.49 | 满意 | 230 | +0.04 | 满意 | 6.2 | +1.25 | 满意 | 30.8 | +0.93 | 满意 |
| 6 | 49 | 湖北蓝森林工程检测有限公司 | 2.48 | -3.26 | 不满意 | 28.5 | -0.45 | 满意 | 195 | +1.32 | 满意 | 225 | -0.16 | 满意 | 5.5 | -0.21 | 满意 | 27.0 | -0.61 | 满意 |
| 7 | 53 | 武汉市忱诚工程质量检测有限公司 | 4.70 | -0.21 | 满意 | 31.0 | +5.23 | 不满意 | 185 | +0.77 | 满意 | 240 | +0.44 | 满意 | 6.1 | +1.04 | 满意 | 28.9 | +0.16 | 满意 |
| 8 | 58 | 湖北海泰建筑工程质量检测有限公司 | 2.16 | -1.32 | 满意 | 29.8 | +2.27 | 有问题 | 187 | +0.45 | 满意 | 225 | -0.73 | 满意 | 5.5 | -0.83 | 满意 | 40.3 | +3.26 | 不满意 |
| 9 | 62 | 武汉锦建建设工程质量检测有限责任公司 | 5.08 | +0.32 | 满意 | 28.5 | -0.45 | 满意 | 177 | +0.33 | 满意 | 242 | +0.52 | 满意 | 8.3 | +5.63 | 不满意 | 26.6 | -0.77 | 满意 |
| 10 | 71 | 湖北中冶建设工程检测有限公司 | 9.30 | +6.13 | 不满意 | 29.0 | +0.68 | 满意 | 164 | -0.38 | 满意 | 186 | -1.71 | 满意 | 5.5 | -0.21 | 满意 | 35.1 | +2.68 | 有问题 |
| 11 | 73 | 湖北天明建设工程质量检测有限公司 | 3.50 | -1.86 | 满意 | 29.2 | +1.14 | 满意 | 152 | -1.04 | 满意 | 182 | -1.87 | 满意 | 9.2 | +7.50 | 不满意 | 33.3 | +1.95 | 满意 |
| 12 | 76 | 湖北仨力建设工程质量检测有限公司 | 2.12 | -9.23 | 不满意 | 27.1 | +1.54 | 满意 | 133 | -2.10 | 有问题 | 270 | +2.30 | 有问题 | 5.7 | +0.98 | 满意 | 26.1 | -0.13 | 满意 |
| 13 | 83 | 武汉精锐建设工程检测有限公司 | 2.00 | -3.93 | 不满意 | 27.2 | -3.41 | 不满意 | 135 | -1.98 | 满意 | 173 | -2.22 | 有问题 | 5.7 | +0.21 | 满意 | 34.6 | +2.48 | 有问题 |
| 14 | 84 | 武汉铁研工程检测有限公司 | 2.05 | -1.55 | 满意 | 28.0 | -1.82 | 满意 | 124 | -3.13 | 不满意 | 246 | +0.29 | 满意 | 5.0 | -1.88 | 满意 | 21.4 | -3.02 | 不满意 |
| 15 | 111 | 宜昌永祥建设工程质量检测有限公司长阳分公司 | 8.91 | +5.59 | 不满意 | 29.1 | +0.91 | 满意 | 174 | +0.16 | 满意 | 295 | +2.62 | 有问题 | 5.6 | 0 | 满意 | 21.7 | -2.76 | 有问题 |
| 16 | 117 | 湖北衡泰工程技术有限公司 | 10.40 | +2.14 | 有问题 | 27.0 | +1.28 | 满意 | 173 | +0.80 | 满意 | 209 | -0.56 | 满意 | 6.9 | +3.33 | 不满意 | 28.2 | +0.81 | 满意 |
| 17 | 127 | 远安科正检测有限公司 | 12.34 | +4.81 | 不满意 | 25.9 | -1.54 | 满意 | 160 | -0.14 | 满意 | 204 | -0.80 | 满意 | 5.5 | +0.59 | 满意 | 27.3 | +0.40 | 满意 |
| 18 | 134 | 南漳县扬帆建设工程检测有限公司 | 15.10 | +25.41 | 不满意 | 29.0 | +0.45 | 满意 | 160 | -1.08 | 满意 | 220 | -0.97 | 满意 | 6.2 | +0.63 | 满意 | 31.1 | +0.20 | 满意 |
| 19 | 141 | 老河口市先锋建设工程质量检测有限公司 | 7.56 | +3.73 | 不满意 | 26.4 | -5.23 | 不满意 | 160 | -0.60 | 满意 | 245 | +0.63 | 满意 | 6.6 | +2.08 | 有问题 | 34.2 | +2.32 | 有问题 |
| 20 | 149 | 湖北建研科峰工程质量检测有限公司保康分公司 | 0.46 | -6.05 | 不满意 | 28.6 | -0.23 | 满意 | 125 | -2.53 | 有问题 | 310 | +3.21 | 不满意 | 5.5 | -0.21 | 满意 | 27.2 | -0.53 | 满意 |
| 21 | 158 | 枣阳市精平建设工程检测有限责任公司 | 5.50 | +5.58 | 不满意 | 28.3 | -1.14 | 满意 | 143 | -2.05 | 有问题 | 213 | -1.31 | 满意 | 6.0 | +0.21 | 满意 | 29.6 | -0.30 | 满意 |
| 22 | 163 | 武汉恒信德嘉检测技术有限公司葛店分场所 | 2.64 | -3.04 | 不满意 | 29.4 | +1.59 | 满意 | 180 | +0.49 | 满意 | 225 | -0.16 | 满意 | 5.6 | 0 | 满意 | 27.4 | -0.45 | 满意 |
| 23 | 167 | 鄂州市衡信建设工程质量检验测试中心 | 2.60 | -0.41 | 满意 | 29.2 | +0.91 | 满意 | 195 | +0.91 | 满意 | 240 | 0 | 满意 | 4.3 | -3.33 | 不满意 | 24.1 | -2.13 | 有问题 |
| 24 | 168 | 鄂州市恒强建设工程质量检测有限公司 | 8.80 | -0.05 | 满意 | 27.0 | +1.28 | 满意 | 194 | +2.32 | 有问题 | 301 | +3.76 | 不满意 | 5.4 | +0.39 | 满意 | 24.0 | -1.08 | 满意 |
| 25 | 173 | 宜昌永祥建设工程质量检测有限公司恩施分公司 | 4.28 | -0.79 | 满意 | 29.6 | +2.05 | 有问题 | 185 | +0.77 | 满意 | 235 | +0.24 | 满意 | 5.4 | -0.42 | 满意 | 18.6 | -4.02 | 不满意 |
| 26 | 182 | 湖北祥浩建设工程质量检测有限公司 | 1.54 | -10.03 | 不满意 | 27.0 | +1.28 | 满意 | 163 | +0.07 | 满意 | 245 | +1.13 | 满意 | 5.7 | +0.98 | 满意 | 30.4 | +1.79 | 满意 |
| 27 | 187 | 宜昌永祥建设工程质量检测有限公司建始分公司 | 8.88 | +0.05 | 满意 | 28.2 | +4.36 | 不满意 | 176 | +1.01 | 满意 | 236 | +0.70 | 满意 | 4.6 | -1.18 | 满意 | 24.6 | -0.81 | 满意 |
| 28 | 188 | 湖北民建工程质量检测有限公司 | 3.50 | -1.86 | 满意 | 30.4 | +3.86 | 不满意 | 205 | +1.87 | 满意 | 289 | +2.38 | 有问题 | 5.5 | -0.21 | 满意 | 34.6 | +2.48 | 有问题 |
| 29 | 190 | 湖北同胜检测技术有限公司 | 4.97 | +4.48 | 不满意 | 28.6 | -0.45 | 满意 | 163 | -0.91 | 满意 | 263 | +1.12 | 满意 | 5.9 | 0 | 满意 | 31.7 | +0.40 | 满意 |
| 30 | 193 | 湖北省建筑工程质量监督检验测试中心恩施实验室 | 4.69 | -0.22 | 满意 | 28.4 | -0.68 | 满意 | 182 | +0.60 | 满意 | 226 | -0.12 | 满意 | 6.7 | +2.29 | 有问题 | 36.1 | +3.09 | 不满意 |
| 31 | 197 | 来凤县正大建筑工程检测有限公司 | 4.00 | +2.48 | 有问题 | 28.9 | +0.23 | 满意 | 166 | -0.74 | 满意 | 232 | -0.39 | 满意 | 4.8 | -2.29 | 有问题 | 19.7 | -3.59 | 不满意 |
| 32 | 201 | 陆诚工程技术有限公司来凤实验室 | 7.50 | +3.65 | 不满意 | 28.0 | -1.59 | 满意 | 174 | +0.16 | 满意 | 245 | +0.63 | 满意 | 6.1 | +1.04 | 满意 | 30.5 | +0.81 | 满意 |
| 33 | 207 | 湖北昊昌华工程质量检测有限公司 | 3.20 | +0.83 | 满意 | 25.3 | -7.95 | 不满意 | 233 | +3.07 | 不满意 | 272 | +1.55 | 满意 | 5.8 | -0.21 | 满意 | 27.5 | -1.00 | 满意 |
| 34 | 211 | 湖北富思特建设工程质量检测有限公司武穴市分公司 | 0.54 | -5.94 | 不满意 | 28.6 | -0.23 | 满意 | 160 | -0.60 | 满意 | 295 | +2.62 | 有问题 | 4.9 | -1.46 | 满意 | 21.8 | -2.72 | 有问题 |
| 35 | 216 | 武汉科正工程技术有限公司红安实验室 | 8.66 | -0.25 | 满意 | 28.0 | +3.85 | 不满意 | 204 | +3.04 | 不满意 | 240 | +0.89 | 满意 | 5.4 | +0.39 | 满意 | 27.1 | +0.31 | 满意 |
| 36 | 219 | 湖北楚祥建设工程质量检测有限公司 | 2.28 | -1.07 | 满意 | 27.0 | -4.09 | 不满意 | 185 | +0.34 | 满意 | 256 | +0.78 | 满意 | 9.1 | +6.67 | 不满意 | 25.0 | -1.83 | 满意 |
| 37 | 226 | 武穴市紫光建筑工程质量检测中心 | 0.51 | -5.98 | 不满意 | 38.0 | +21.14 | 不满意 | 160 | -0.60 | 满意 | 220 | -0.36 | 满意 | 6.1 | +1.04 | 满意 | 25.2 | -1.34 | 满意 |
| 38 | 233 | 湖北神龙工程测试技术有限公司黄石分公司 | 2.35 | -8.91 | 不满意 | 27.6 | +2.82 | 有问题 | 172 | +0.72 | 满意 | 267 | +2.16 | 有问题 | 4.5 | -1.37 | 满意 | 27.6 | +0.54 | 满意 |
| 39 | 234 | 湖北广信质量检测有限公司阳新分公司 | 7.52 | +9.75 | 不满意 | 29.0 | +0.45 | 满意 | 184 | +0.28 | 满意 | 251 | +0.53 | 满意 | 5.5 | -0.83 | 满意 | 31.6 | +0.37 | 满意 |
| 40 | 236 | 湖北佳境工程检测有限公司 | 4.80 | -0.07 | 满意 | 22.4 | -14.32 | 不满意 | 157 | -0.77 | 满意 | 235 | +0.24 | 满意 | 5.3 | -0.63 | 满意 | 30.6 | +0.85 | 满意 |
| 41 | 237 | 湖北威兰特工程技术有限公司 | 11.40 | +17.77 | 不满意 | 28.4 | -0.91 | 满意 | 163 | -0.91 | 满意 | 261 | +1.02 | 满意 | 7.1 | +2.50 | 有问题 | 34.0 | +1.16 | 满意 |
| 42 | 242 | 大冶建设工程质量检测中心有限公司 | 12.50 | +5.03 | 不满意 | 26.3 | -0.51 | 满意 | 155 | -0.51 | 满意 | 245 | +1.13 | 满意 | 5.8 | +1.18 | 满意 | 25.6 | -0.36 | 满意 |
| 43 | 250 | 京山智源工程检测有限公司 | 4.86 | +0.01 | 满意 | 25.0 | -8.41 | 不满意 | 129 | -2.31 | 有问题 | 262 | +1.31 | 满意 | 5.2 | -0.83 | 满意 | 30.9 | +0.98 | 满意 |
| 44 | 259 | 湖北建研科峰工程质量检测有限公司荆门分公司 | 21.78 | +39.21 | 不满意 | 29.0 | +0.45 | 满意 | 175 | -0.23 | 满意 | 220 | -0.97 | 满意 | 6.3 | +0.83 | 满意 | 30.0 | -0.17 | 满意 |
| 45 | 265 | 湖北远隆建设工程质量检测有限公司 | 5.50 | +0.90 | 满意 | 32.3 | +8.18 | 不满意 | 99 | -3.96 | 不满意 | 207 | -0.87 | 满意 | 7.7 | +4.38 | 不满意 | 26.7 | -0.73 | 满意 |
| 46 | 272 | 荆州市新海建设工程检测有限公司 | 6.59 | +7.83 | 不满意 | 29.4 | +1.36 | 满意 | 176 | -0.17 | 满意 | 241 | +0.05 | 满意 | 5.6 | -0.63 | 满意 | 28.1 | -0.80 | 满意 |
| 47 | 276 | 湖北省亚科工程技术有限公司 | 9.64 | +1.10 | 满意 | 26.8 | +0.77 | 满意 | 168 | +0.43 | 满意 | 303 | +3.85 | 不满意 | 5.0 | -0.39 | 满意 | 25.9 | -0.22 | 满意 |
| 48 | 278 | 石首市鑫诚建设工程质量检测有限公司 | 3.40 | +1.24 | 满意 | 29.0 | +0.45 | 满意 | 153 | -1.48 | 满意 | 173 | -3.25 | 不满意 | 6.1 | +0.42 | 满意 | 33.6 | +1.03 | 满意 |
| 49 | 286 | 湖北清宇建筑工程质量检测有限公司 | 4.04 | -1.12 | 满意 | 27.2 | -3.41 | 不满意 | 192 | +1.15 | 满意 | 267 | +1.51 | 满意 | 5.3 | -0.63 | 满意 | 24.4 | -1.67 | 满意 |
| 50 | 287 | 潜江市四方建设工程质量检测有限公司 | 11.38 | +3.49 | 不满意 | 26.6 | +0.26 | 满意 | 181 | +1.38 | 满意 | 220 | -0.05 | 满意 | 6.8 | +3.14 | 不满意 | 34.6 | +3.68 | 不满意 |
| 51 | 291 | 神农架林区诚信建设工程质量检测有限责任公司 | 8.97 | +0.18 | 满意 | 26.0 | -1.28 | 满意 | 150 | -0.87 | 满意 | 302 | +3.80 | 不满意 | 5.4 | +0.39 | 满意 | 29.0 | +1.17 | 满意 |
| 52 | 301 | 十堰建郧建筑工程质量检测有限公司 | 1.30 | -10.36 | 不满意 | 28.9 | +6.15 | 不满意 | 158 | -0.29 | 满意 | 220 | -0.05 | 满意 | 5.5 | +0.59 | 满意 | 29.9 | +1.57 | 满意 |
| 53 | 305 | 丹江口市建设工程质量检测中心 | 2.21 | -1.22 | 满意 | 27.1 | -3.86 | 不满意 | 185 | +0.34 | 满意 | 249 | +0.44 | 满意 | 5.8 | -0.21 | 满意 | 31.6 | +0.37 | 满意 |
| 54 | 306 | 十堰市剑楠建设工程质量检测有限公司 | 2.60 | -3.10 | 不满意 | 28.4 | -0.68 | 满意 | 150 | -1.15 | 满意 | 201 | -1.11 | 满意 | 5.7 | +0.21 | 满意 | 27.6 | -0.37 | 满意 |
| 55 | 308 | 房县祥龙建设工程质量检测有限公司 | 2.45 | -3.31 | 不满意 | 32.5 | +8.64 | 不满意 | 135 | -1.98 | 满意 | 195 | -1.35 | 满意 | 5.8 | +0.42 | 满意 | 30.5 | +0.81 | 满意 |
| 56 | 310 | 竹溪县鑫实建设工程质量检测有限公司 | 8.77 | -0.10 | 满意 | 26.2 | -0.77 | 满意 | 163 | +0.07 | 满意 | 214 | -0.33 | 满意 | 10.7 | +10.78 | 不满意 | 22.4 | -1.79 | 满意 |
| 57 | 316 | 陆诚工程技术有限公司广水试验室 | 4.51 | -0.47 | 满意 | 26.0 | -6.14 | 不满意 | 126 | -2.47 | 有问题 | 195 | -1.35 | 满意 | 5.0 | -1.25 | 满意 | 26.4 | -0.85 | 满意 |
| 58 | 331 | 武汉岩联工程技术有限公司咸宁分公司 | 6.30 | -3.49 | 不满意 | 26.0 | -1.28 | 满意 | 134 | -2.03 | 有问题 | 235 | +0.66 | 满意 | 4.9 | -0.59 | 满意 | 25.6 | -0.36 | 满意 |
| 59 | 338 | 湖北一洲建设工程质量检测有限公司 | 2.51 | -0.60 | 满意 | 28.6 | -0.45 | 满意 | 168 | -0.63 | 满意 | 245 | +0.24 | 满意 | 8.1 | +4.58 | 不满意 | 37.8 | +2.43 | 有问题 |
| 60 | 341 | 咸宁市厦宇建筑工程质量检测有限公司 | 7.65 | -1.63 | 满意 | 26.6 | +0.26 | 满意 | 160 | -0.14 | 满意 | 195 | -1.22 | 满意 | 9.2 | +7.84 | 不满意 | 24.3 | -0.94 | 满意 |
| 61 | 350 | 湖北衡泰工程技术有限公司孝感分公司 | 5.72 | +1.20 | 满意 | 29.0 | +0.68 | 满意 | 182 | +0.60 | 满意 | 290 | +2.42 | 有问题 | 8.3 | +5.63 | 不满意 | 19.2 | -3.78 | 不满意 |
| 62 | 353 | 孝昌县辉煌建设工程质量检测有限公司 | 10.91 | +2.84 | 有问题 | 26.4 | -0.26 | 满意 | 112 | -3.62 | 不满意 | 276 | +2.58 | 有问题 | 4.7 | -0.98 | 满意 | 24.8 | -0.72 | 满意 |
| 63 | 356 | 孝感真正建设工程质量检测中心 | 0.28 | -5.21 | 不满意 | 28.6 | -0.45 | 满意 | 183 | +0.23 | 满意 | 281 | +1.99 | 满意 | 7.1 | +2.50 | 有问题 | 31.7 | +0.40 | 满意 |
| 64 | 365 | 武汉建诚工程技术有限公司荆州实验室 | 2.97 | +0.35 | 满意 | 26.6 | -5.00 | 不满意 | 190 | +0.63 | 满意 | 235 | -0.24 | 满意 | 5.4 | -1.04 | 满意 | 31.0 | +0.17 | 满意 |
| 65 | 366 | 九方安达工程技术集团有限责任公司黄冈分公司 | 2.60 | -0.41 | 满意 | 29.3 | +1.14 | 满意 | 170 | -0.51 | 满意 | 215 | -1.21 | 满意 | 9.3 | +7.08 | 不满意 | 26.4 | -1.36 | 满意 |
| 66 | 367 | 武汉市建筑节能检测中心 | 2.69 | -0.23 | 满意 | 28.6 | -0.45 | 满意 | 120 | -3.35 | 不满意 | 205 | -1.70 | 满意 | 6.3 | +0.83 | 满意 | 39.8 | +3.09 | 不满意 |