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根据《建设工程质量检测管理办法》（住建部令第57号）、《建设工程质量检测机构资质标准》（建质规〔2023〕1号）、《湖北省建设工程质量检测管理实施细则》（鄂建设规〔2024〕4号）等法律法规、行业规定及技术规范相关要求，为确保检测工作的科学性和公正性，提高检测工作的效率和质量，保障检测结果的可追溯性和可靠性，特编制《湖北省建设工程质量检测标准化指南·技术示范文本》（以下简称《技术示范文本》）。
《技术示范文本》由委托单模版、九个检测专项（建筑材料及构配件、主体结构及装饰装修、钢结构、地基基础、建筑节能、建筑幕墙、市政工程材料、道路工程、桥梁与地下工程）检测报告及原始记录模版三部分内容组成；文件中未列出的检测项目和参数的检测报告、原始记录模版，各检测机构可以参照原始记录、检测报告通用格式自行进行编制。
检测报告、原始记录的编制除应符合本指南规定外，尚应符合国家、行业及湖北省现行有关标准的规定。
《技术示范文本》由湖北省建设工程质量安全协会负责管理和解释。
《技术示范文本》在编写过程中广泛征求了湖北省部分检测机构、科研院所和高等院校等方面专家的意见，各单位在使用过程中，如有疑问、意见和建议，可联系湖北省建设工程质量安全协会（地址：武汉市武昌区武珞路456号新时代商务中心20楼2001室，邮编：460064，电话：027-67120996，邮箱：514781675@qq.com。
参编单位：
湖北省建设工程质量安全监督总站
湖北省建设工程质量安全协会
武汉市建筑工程质量安全中心
武汉建筑业协会
武汉华中科大检测科技有限公司
武汉中和工程技术有限公司
武汉路源工程质量检测有限公司
武汉中科科创工程检测有限公司
湖北省建筑工程质量监督检验测试中心有限公司
湖北华祥建设工程质量检测有限公司
武汉洪东方建设工程质量检测有限公司
湖北天和建设工程质量检测有限公司
湖北神龙工程测试技术有限公司
武汉汇科质量检测有限责任公司
湖北中精衡建筑检测技术有限责任公司
湖北建夷检验检测中心有限公司
湖北天衡工程质量检测有限公司
湖北精兴建设工程质量检测有限公司
武汉科正工程技术有限公司
湖北惠民检测技术有限责任公司
武汉富思特创新信息技术有限公司
湖北升思科技股份有限公司
主要起草人员：徐建军、文俊、周艳平、陈子威、詹君宇、王书静、李明强、雷鸣、肖宏笛、史晓贞、李忠胜、王锋、苑亮、王成、汪圣锋、曾德真、张玉新、黄建业、刘婵、朱庆红、王耀辉、刘厚成、谢云欢、曾令伟、汪日新、王康、骆瑞萍、田健、潘小红、何凤、陈鸣浩、李翊铭、吴莉、汪冬柱、刘诗奇、胡金平、吴峰、彭杰、谭睿、李文乔、徐坤、黄亚、王林立、杨超、夏朗、袁俊、黄红军、付宇、蓝鹰、靳金、叶磊、高荆、李泽卫、余林、李晓柱、易辉、谢玉超、刘辉、张凡、彭慧、刘玉林、李军、杜继东、沈辉、邱勃达、周轩、刘思豪
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委托编号：	检测机构名称：
	委托单位
	

	工程名称
	

	委 托 人
	
	联系电话
	

	施工单位
	
	取 样 人
	

	见证单位
	（盖章）
	见 证 人
	

	监督单位
	
	联系电话
	

	工程部位/用途
	
	委托日期
	

	检测类别
	□验收检测　□平行检测　□自控检测　□监督抽测　□其它：

	样 品 信 息

	样品名称
	
	样品数量
	 

	规格型号
	
	代表数量
	 

	生产厂家
	
	样品批号
	 

	样品处理
	□委托方于　日内取回　□检测机构自行处理
	唯一性标识
	 

	检 测 信 息

	检测参数
	□凝结时间　□安定性　□胶砂强度　□氯离子含量 
□氧化镁含量　□保水率　□三氧化硫含量　□碱含量 
□细度　□胶砂流动度　□烧失量　□不溶物　□其它：

	检测依据
	□《通用硅酸盐水泥》GB 175　□《水泥化学分析方法》GB/T 176
□其它：

	判定依据
	□《通用硅酸盐水泥》GB 175 
□其它：

	报告交付方式
及要求
	方式：□领取　□邮寄
要求：报告份数（份）（默认一式4份）报告形式：□最终检测报告　□阶段检测报告
报告交付周期：试验完毕后5个工作日，特殊情况协商。

	报告邮寄地址
	 

	信息核查登记

	样品状态描述
	□样品符合规范要求
	收 样 人
	 

	样品编号
	
	报告编号
	 

	检测费用（元）
	 

	备注
	 


声明：
1、委托方确认样品信息和检测项目，保证所提供样品和资料的真实性，并对其真实性负责；
2、见证人确认见证送检样品的代表性和取样、送检的真实性，并对其样品真实性负责；
3、检测机构保证检测的公正性，对检测数据负责，为委托方提供的样品及其有关资料保密；
4、委托方要求自行取回的样品，请于约定时间内取回，逾期未取回的，检测机构将自行处理；
5、本委托单等同合同书或协议书，具有同等法律效力。凡办理完委托手续，委托方须认可并交付完检测费用。
[bookmark: _Toc19001][bookmark: _Toc195518218][bookmark: _Toc195349150][bookmark: _Toc193211412][bookmark: _Toc195290844][bookmark: _Toc187746972][bookmark: _Toc196397340][bookmark: _Toc195517513][bookmark: _Toc196289999][bookmark: _Toc195345774][bookmark: _Toc22609][bookmark: _Toc9150][bookmark: _Toc195348487]室内检测委托单（钢筋）
委托编号：	检测机构名称：
	委托单位
	

	工程名称
	

	委 托 人
	
	联系电话
	

	施工单位
	
	取 样 人
	

	见证单位
	（盖章）
	见 证 人
	

	监督单位
	
	联系电话
	

	工程部位/用途
	
	委托日期
	

	检测类别
	□验收检测　□平行检测　□自控检测　□监督抽测　□其它：

	样 品 信 息

	样品名称
	
	样品数量
	

	种类牌号
	
	代表数量
	

	公称直径（mm）
	
	样品批号
	

	生产厂家
	
	唯一性标识
	

	样品处理
	□委托方于　日内取回　□检测机构自行处理

	检 测 信 息

	检测参数
	□屈服强度　□抗拉强度　□断后伸长率　□最大力下总延伸率 
□反向弯曲　□重量偏差　□弯曲性能　□其它：

	检测依据
	□《钢筋混凝土用钢 第1部分：热轧光圆钢筋》GB 1499.1
□《钢筋混凝土用钢 第2部分：热轧带肋钢筋》GB 1499.2
□《冷轧带肋钢筋》GB 13788　□其它：

	判定依据
	□《钢筋混凝土用钢 第1部分：热轧光圆钢筋》GB 1499.1
□《钢筋混凝土用钢 第2部分：热轧带肋钢筋》GB 1499.2
□《冷轧带肋钢筋》GB 13788　□其它：

	报告交付方式
 及要求
	方式：□领取　□邮寄
要求：报告份数（份）（默认一式4份）报告形式：□最终检测报告　□阶段检测报告
报告交付周期：试验完毕后5个工作日，特殊情况协商。

	报告邮寄地址
	 

	信息核查登记

	样品状态描述
	□样品符合规范要求
	收 样 人
	

	样品编号
	
	报告编号
	

	检测费用（元）
	

	备注
	 


声明：
1、委托方确认样品信息和检测项目，保证所提供样品和资料的真实性，并对其真实性负责；
2、见证人确认见证送检样品的代表性和取样、送检的真实性，并对其样品真实性负责；
3、检测机构保证检测的公正性，对检测数据负责，为委托方提供的样品及其有关资料保密；
4、委托方要求自行取回的样品，请于约定时间内取回，逾期未取回的，检测机构将自行处理；
5、本委托单等同合同书或协议书，具有同等法律效力。凡办理完委托手续，委托方须认可并交付完检测费用。 
[bookmark: _Toc195517514][bookmark: _Toc195349151][bookmark: _Toc195348488][bookmark: _Toc187746973][bookmark: _Toc7509][bookmark: _Toc193211413][bookmark: _Toc12476][bookmark: _Toc195345775][bookmark: _Toc195290845][bookmark: _Toc195518219][bookmark: _Toc196290000][bookmark: _Toc9529][bookmark: _Toc196397341]室内检测委托单（焊接接头）
委托编号：	检测机构名称：
	委托单位
	

	工程名称
	

	委 托 人
	
	联系电话
	 

	施工单位
	
	取 样 人
	 

	见证单位
	（盖章）
	见 证 人
	 

	监督单位
	
	联系电话
	 

	工程部位/用途
	
	委托日期
	 

	检测类别
	□验收检测　□平行检测　□自控检测　□监督抽测　□其它：

	样 品 信 息

	样品名称
	
	样品数量
	

	焊接形式
	
	代表数量
	

	钢筋牌号
	
	焊工姓名
	

	公称直径（mm）
	
	焊工证号
	

	生产厂家
	
	样品批号
	

	样品处理
	□委托方于　日内取回　□检测机构自行处理
	唯一性标识
	

	检 测 信 息

	检测参数
	□抗拉强度　□弯曲性能　　
□其它：

	检测依据
	□《钢筋焊接及验收规程》JGJ 18 
□《钢筋焊接接头试验方法标准》JGJ/T 27
□其它：

	判定依据
	□《钢筋焊接及验收规程》JGJ 18　
□其它：

	报告交付方式
及要求
	方式：□领取　□邮寄
要求：报告份数（份）（默认一式4份）报告形式：□最终检测报告　□阶段检测报告
报告交付周期：试验完毕后5个工作日，特殊情况协商。

	报告邮寄地址
	 

	信息核查登记

	样品状态描述
	□样品符合规范要求
	收 样 人
	

	样品编号
	
	报告编号
	

	检测费用（元）
	

	备注
	


声明：
1、委托方确认样品信息和检测项目，保证所提供样品和资料的真实性，并对其真实性负责；
2、见证人确认见证送检样品的代表性和取样、送检的真实性，并对其样品真实性负责；
3、检测机构保证检测的公正性，对检测数据负责，为委托方提供的样品及其有关资料保密；
4、委托方要求自行取回的样品，请于约定时间内取回，逾期未取回的，检测机构将自行处理；
5、本委托单等同合同书或协议书，具有同等法律效力。凡办理完委托手续，委托方须认可并交付完检测费用。 
[bookmark: _Toc196290001][bookmark: _Toc196397342][bookmark: _Toc195518220][bookmark: _Toc195517515][bookmark: _Toc195348489][bookmark: _Toc195349152][bookmark: _Toc195290846][bookmark: _Toc26685][bookmark: _Toc193211414][bookmark: _Toc187746974][bookmark: _Toc13028][bookmark: _Toc195345776][bookmark: _Toc24317]室内检测委托单（机械连接接头）
委托编号：	检测机构名称：
	委托单位
	

	工程名称
	

	委 托 人
	
	联系电话
	

	施工单位
	
	取 样 人
	

	见证单位
	（盖章）
	见 证 人
	

	监督单位
	
	联系电话
	

	工程部位/用途
	
	委托日期
	

	检测类别
	□验收检测　□平行检测　□自控检测　□监督抽测　□其它：

	样 品 信 息

	样品名称
	
	样品数量
	

	接头类型
	
	代表数量
	

	钢筋牌号
	
	接头等级
	

	公称直径（mm）
	
	样品批号
	

	生产厂家
	
	唯一性标识
	

	样品处理
	□委托方于　日内取回　□检测机构自行处理

	检 测 信 息

	检测参数
	□抗拉强度　□残余变形
□其它：

	检测依据
	□《钢筋机械连接技术规程》JGJ 107
□其它：

	判定依据
	□《钢筋机械连接技术规程》JGJ 107
□其它：

	报告交付方式
及要求
	方式：□领取　□邮寄
要求：报告份数（份）（默认一式4份）报告形式：□最终检测报告　□阶段检测报告
报告交付周期：试验完毕后5个工作日，特殊情况协商。

	报告邮寄地址
	 

	信息核查登记

	样品状态描述
	□样品符合规范要求
	收 样 人
	

	样品编号
	
	报告编号
	

	检测费用（元）
	

	备注
	


声明：
1、委托方确认样品信息和检测项目，保证所提供样品和资料的真实性，并对其真实性负责；
2、见证人确认见证送检样品的代表性和取样、送检的真实性，并对其样品真实性负责；
3、检测机构保证检测的公正性，对检测数据负责，为委托方提供的样品及其有关资料保密；
4、委托方要求自行取回的样品，请于约定时间内取回，逾期未取回的，检测机构将自行处理；
5、本委托单等同合同书或协议书，具有同等法律效力。凡办理完委托手续，委托方须认可并交付完检测费用。 
[bookmark: _Toc187746975][bookmark: _Toc30150][bookmark: _Toc193211415][bookmark: _Toc12141][bookmark: _Toc195518221][bookmark: _Toc195349153][bookmark: _Toc195348490][bookmark: _Toc26231][bookmark: _Toc195345777][bookmark: _Toc195290847][bookmark: _Toc195517516][bookmark: _Toc196397343][bookmark: _Toc196290002]室内检测委托单（粗骨料）
委托编号：	 检测机构名称：
	委托单位
	 

	工程名称
	 

	委 托 人
	
	联系电话
	

	施工单位
	
	取 样 人
	

	见证单位
	（盖章）
	见 证 人
	

	监督单位
	
	联系电话
	

	工程部位/用途
	
	委托日期
	

	检测类别
	□验收检测　□平行检测　□自控检测　□监督抽测　□其它：

	样 品 信 息

	样品名称
	
	样品数量
	

	品种
	
	代表数量
	

	规格型号
	
	类别/用途
	

	产地/生产厂家
	
	样品批号
	

	样品处理
	□委托方于　日内取回　□检测机构自行处理
	唯一性标识
	

	检 测 信 息

	检测参数
	□颗粒级配　□含泥量　□泥块含量　□压碎指标　□针、片状颗粒含量 
□坚固性　□碱活性　□表观密度　□堆积密度　□空隙率　　
□其它：

	检测依据
	□《建设用石》GB/T 14685 
□《普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准》JGJ 52
□其它：

	判定依据
	□《建设用石》GB/T 14685 
□《普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准》JGJ 52
□其它：

	报告交付方式
及要求
	方式：□领取　□邮寄
要求：报告份数（份）（默认一式4份）报告形式：□最终检测报告　□阶段检测报告
报告交付周期：试验完毕后5个工作日，特殊情况协商。

	报告邮寄地址 
	 

	信息核查登记

	样品状态描述
	□样品符合规范要求
	收 样 人
	

	样品编号
	
	报告编号
	

	检测费用
	

	备注
	


声明：
1、委托方确认样品信息和检测项目，保证所提供样品和资料的真实性，并对其真实性负责；
2、见证人确认见证送检样品的代表性和取样、送检的真实性，并对其样品真实性负责；
3、检测机构保证检测的公正性，对检测数据负责，为委托方提供的样品及其有关资料保密；
4、委托方要求自行取回的样品，请于约定时间内取回，逾期未取回的，检测机构将自行处理；
5、本委托单等同合同书或协议书，具有同等法律效力。凡办理完委托手续，委托方须认可并交付完检测费用。 
[bookmark: _Toc1905][bookmark: _Toc9091][bookmark: _Toc17767][bookmark: _Toc187746976][bookmark: _Toc193211416][bookmark: _Toc195290848][bookmark: _Toc195345778][bookmark: _Toc195348491][bookmark: _Toc195349154][bookmark: _Toc195517517][bookmark: _Toc195518222][bookmark: _Toc196290003][bookmark: _Toc196397344]室内检测委托单（轻集料）
委托编号：	检测机构名称：
	委托单位
	

	工程名称
	

	委 托 人
	
	联系电话
	

	施工单位
	
	取 样 人
	

	见证单位
	（盖章）
	见 证 人
	

	监督单位
	
	联系电话
	

	工程部位/用途
	
	委托日期
	

	检测类别
	□验收检测　□平行检测　□自控检测　□监督抽测　□其它：

	样 品 信 息

	样品名称
	 
	样品数量
	 

	规格型号
	 
	代表数量
	 

	密度等级
	 
	类别/用途
	 

	生产厂家
	 
	样品批号
	 

	样品处理
	□委托方于　日内取回　□检测机构自行处理
	唯一性标识
	 

	检 测 信 息

	检测参数
	□筒压强度　□堆积密度　□吸水率　□粒型系数　□筛分析　　
□其它：

	检测依据
	□《轻集料及其试验方法 第 2 部分：轻集料试验方法》GB/T 17431.2
□其它：

	判定依据
	□《轻集料及其试验方法 第 1 部分：轻集料》GB/T 17431.1 
□其它：

	报告交付方式
及要求
	方式：□领取　□邮寄
要求：报告份数（份）（默认一式4份）报告形式：□最终检测报告　□阶段检测报告
报告交付周期：试验完毕后5个工作日，特殊情况协商。

	报告邮寄地址 
	 

	信息核查登记

	样品状态描述
	□样品符合规范要求
	收 样 人
	

	样品编号
	
	报告编号
	

	检测费用（元）
	

	备注
	


声明：
1、委托方确认样品信息和检测项目，保证所提供样品和资料的真实性，并对其真实性负责；
2、见证人确认见证送检样品的代表性和取样、送检的真实性，并对其样品真实性负责；
3、检测机构保证检测的公正性，对检测数据负责，为委托方提供的样品及其有关资料保密；
4、委托方要求自行取回的样品，请于约定时间内取回，逾期未取回的，检测机构将自行处理；
5、本委托单等同合同书或协议书，具有同等法律效力。凡办理完委托手续，委托方须认可并交付完检测费用。 
[bookmark: _Toc4963][bookmark: _Toc1830][bookmark: _Toc31939][bookmark: _Toc187746977][bookmark: _Toc193211417][bookmark: _Toc195290849][bookmark: _Toc195345779][bookmark: _Toc195348492][bookmark: _Toc195349155][bookmark: _Toc195517518][bookmark: _Toc195518223][bookmark: _Toc196290004][bookmark: _Toc196397345]室内检测委托单（细骨料）
委托编号：	检测机构名称：
	委托单位
	

	工程名称
	

	委 托 人
	
	联系电话
	

	施工单位
	
	取 样 人
	

	见证单位
	（盖章）
	见 证 人
	

	监督单位
	
	联系电话
	

	工程部位/用途
	
	委托日期
	

	检测类别
	□验收检测　□平行检测　□自控检测　□监督抽测　□其它：

	样 品 信 息

	样品名称
	
	样品数量
	

	品种
	
	代表数量
	

	规格型号
	
	类别/用途
	

	产地/生产厂家
	
	样品批号
	

	样品处理
	□委托方于　日内取回　□检测机构自行处理
	唯一性标识
	

	检 测 信 息

	检测参数
	□颗粒级配　□含泥量　□泥块含量　□亚甲蓝值与石粉含量（人工砂）　□压碎指标（人工砂）
□氯离子含量　□表观密度　□吸水率　□坚固性　□碱活性□硫化物和硫酸盐含量　　
□轻物质含量　□有机物含量　□贝壳含量　□其它：

	检测依据
	□《建设用砂》GB/T 14684
□《普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准》JGJ 52
□其它：

	判定依据
	□《建设用砂》GB/T 14684
□《普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准》JGJ 52
□其它：

	报告交付方式
及要求
	方式：□领取　□邮寄
要求：报告份数（份）（默认一式4份）报告形式：□最终检测报告　□阶段检测报告
报告交付周期：试验完毕后5个工作日，特殊情况协商。

	报告邮寄地址
	

	信息核查登记

	样品状态描述
	□样品符合规范要求
	收 样 人
	

	样品编号
	
	报告编号
	

	检测费用（元）
	

	备注
	


声明：
1、委托方确认样品信息和检测项目，保证所提供样品和资料的真实性，并对其真实性负责；
2、见证人确认见证送检样品的代表性和取样、送检的真实性，并对其样品真实性负责；
3、检测机构保证检测的公正性，对检测数据负责，为委托方提供的样品及其有关资料保密；
4、委托方要求自行取回的样品，请于约定时间内取回，逾期未取回的，检测机构将自行处理；
5、本委托单等同合同书或协议书，具有同等法律效力。凡办理完委托手续，委托方须认可并交付完检测费用。 
[bookmark: _Toc29640][bookmark: _Toc26317][bookmark: _Toc187746978][bookmark: _Toc193211418][bookmark: _Toc195290850][bookmark: _Toc195345780][bookmark: _Toc195348493][bookmark: _Toc195349156][bookmark: _Toc195517519][bookmark: _Toc195518224][bookmark: _Toc196290005][bookmark: _Toc196397346][bookmark: _Toc24147][bookmark: _Toc8096][bookmark: _Toc16286]室内检测委托单（砖、砌块、瓦、墙板）
委托编号：	检测机构名称：
	委托单位
	 

	工程名称
	 

	委 托 人
	 
	联系电话
	 

	施工单位
	 
	取 样 人
	 

	见证单位
	（盖章）
	见 证 人
	 

	监督单位
	 
	联系电话
	 

	工程部位/用途
	 
	委托日期
	 

	检测类别
	□验收检测　□平行检测　□自控检测　□监督抽测　□其它：

	样 品 信 息

	样品名称
	
	样品数量
	 

	强度等级
	
	代表数量
	 

	试件尺寸
	
	密度等级
	 

	生产厂家
	
	样品批号
	 

	样品处理
	□委托方于　日内取回　□检测机构自行处理
	唯一性标识
	 

	检 测 信 息

	检测参数
	□抗压强度　□抗折强度　□干密度　□吸水率　□抗渗性能　□耐急冷急热性　　　
□抗弯曲性能（或承载力）　□抗冲击性能　□抗弯破坏荷载　□吊挂力　□抗冻性能 
□其它：

	检测依据
	□《蒸压粉煤砖》JC/T 239　□《蒸压灰砂实心砖和实心砌块》GB/T 11945 
□《烧结瓦》GB/T 21149　□《蒸压加气混凝土砌块》GB/T 11968 
□《建筑墙板试验方法》GB/T 30100　□《建筑用轻质隔墙条板》GB/T 23451 
□《蒸压加气混凝土墙板》GB/T 15762　□《蒸压加气混凝土试验方法》GB/T 11969 
□其它：　

	判定依据
	□《蒸压粉煤砖》JC/T 239　□《蒸压灰砂实心砖和实心砌块》GB/T 11945 
□《烧结瓦》GB/T 21149　□《蒸压加气混凝土砌块》GB/T 11968 
□《蒸压加气混凝土墙板》GB/T 15762　□其它：

	报告交付方式
及要求
	方式：□领取　□邮寄
要求：报告份数（份）（默认一式4份）报告形式：□最终检测报告　□阶段检测报告
报告交付周期：试验完毕后5个工作日，特殊情况协商。

	报告邮寄地址
	 

	信息核查登记

	样品状态描述
	□样品符合规范要求
	收 样 人
	

	样品编号
	
	报告编号
	

	检测费用（元）
	

	备注
	


声明：
1、委托方确认样品信息和检测项目，保证所提供样品和资料的真实性，并对其真实性负责；
2、见证人确认见证送检样品的代表性和取样、送检的真实性，并对其样品真实性负责；
3、检测机构保证检测的公正性，对检测数据负责，为委托方提供的样品及其有关资料保密；
4、委托方要求自行取回的样品，请于约定时间内取回，逾期未取回的，检测机构将自行处理；
5、本委托单等同合同书或协议书，具有同等法律效力。凡办理完委托手续，委托方须认可并交付完检测费用。 
[bookmark: _Toc4303][bookmark: _Toc8890][bookmark: _Toc13851][bookmark: _Toc187746979][bookmark: _Toc193211419][bookmark: _Toc195290851][bookmark: _Toc195345781][bookmark: _Toc195348494][bookmark: _Toc195349157][bookmark: _Toc195517520][bookmark: _Toc195518225][bookmark: _Toc196290006][bookmark: _Toc196397347]室内检测委托单（混凝土拌合物性能）
委托编号：	检测机构名称：
	委托单位
	

	工程名称
	

	委 托 人
	
	联系电话
	

	施工单位
	
	取 样 人
	

	见证单位
	（盖章）
	见 证 人
	

	监督单位
	
	联系电话
	

	工程部位/用途
	
	委托日期
	

	检测类别
	□验收检测　□平行检测　□自控检测　□监督抽测　□其它：

	样 品 信 息

	样品名称
	
	样品数量
	

	设计强度等级
	
	代表数量
	

	设计坍落度
	
	唯一性标识
	

	样品处理
	□委托方于　日内取回　□检测机构自行处理

	检 测 信 息

	检测参数
	□坍落度　□氯离子含量　□表观密度　□含气量　□凝结时间　　　　
□抑制碱-骨料反应有效性　□碱含量　□限制膨胀率　□其它：

	检测依据
	□《混凝土拌合物性能试验方法》GB/T 50080 
□《混凝土中氯离子含量检测技术规程》JGJ/T 322 
□《预防混凝土碱骨料反应技术规范》GB/T 50733 
□《混凝土外加剂应用技术规范》GB 50119 
□《预拌混凝土》GB/T 14902　□其它：　

	判定依据
	□《混凝土拌合物性能试验方法》GB/T 50080 
□《混凝土中氯离子含量检测技术规程》JGJ/T 322 
□《预防混凝土碱骨料反应技术规范》GB/T 50733
□《混凝土外加剂应用技术规范》GB 50119 
□《预拌混凝土》GB/T 14902　□其它：

	报告交付方式
及要求
	方式：□领取　□邮寄
要求：报告份数（份）（默认一式4份）报告形式：□最终检测报告　□阶段检测报告
报告交付周期：试验完毕后5个工作日，特殊情况协商。

	报告邮寄地址
	

	信息核查登记

	样品状态描述
	□样品符合规范要求
	收 样 人
	

	样品编号
	
	报告编号
	

	检测费用（元）
	

	备注
	


声明：
1、委托方确认样品信息和检测项目，保证所提供样品和资料的真实性，并对其真实性负责；
2、见证人确认见证送检样品的代表性和取样、送检的真实性，并对其样品真实性负责；
3、检测机构保证检测的公正性，对检测数据负责，为委托方提供的样品及其有关资料保密；
4、委托方要求自行取回的样品，请于约定时间内取回，逾期未取回的，检测机构将自行处理；
5、本委托单等同合同书或协议书，具有同等法律效力。凡办理完委托手续，委托方须认可并交付完检测费用。 
[bookmark: _Toc187746980][bookmark: _Toc195517521][bookmark: _Toc195345782][bookmark: _Toc195518226][bookmark: _Toc193211420][bookmark: _Toc195348495][bookmark: _Toc17563][bookmark: _Toc196290007][bookmark: _Toc8989][bookmark: _Toc195349158][bookmark: _Toc196397348][bookmark: _Toc30433][bookmark: _Toc195290852]室内检测委托单（混凝土力学性能）
[bookmark: _Toc17379]委托编号：	检测机构名称：
	委托单位
	

	工程名称
	

	委 托 人
	
	联系电话
	

	施工单位
	
	取 样 人
	

	见证单位
	（盖章）
	见 证 人
	

	监督单位
	
	联系电话
	

	工程部位/用途
	
	委托日期
	

	检测类别
	□验收检测　□平行检测　□自控检测　□监督抽测　□其它：

	样 品 信 息

	样品名称
	 
	样品数量
	 

	设计强度等级
	 
	代表数量
	 

	试件尺寸
	 
	成型日期
	 

	养护方式
	 
	累计温度
	 

	生产厂家
	 
	混凝土类型
	 

	样品处理
	□委托方于　日内取回　□检测机构自行处理
	唯一性标识
	 

	检 测 信 息

	检测参数
	□抗压强度　□抗折强度　□劈裂抗拉强度　□静力受压弹性模量 
□其它：

	检测依据
	□《混凝土物理力学性能试验方法标准》GB/T 50081　□其它：　

	判定依据
	□《混凝土物理力学性能试验方法标准》GB/T 50081 
□其它：

	报告交付方式
及要求
	方式：□领取　□邮寄
要求：报告份数（份）（默认一式4份）报告形式：□最终检测报告　□阶段检测报告
报告交付周期：试验完毕后5个工作日，特殊情况协商。

	报告邮寄地址
	

	信息核查登记

	样品状态描述
	□样品符合规范要求
	收 样 人
	

	样品编号
	
	报告编号
	

	检测费用（元）
	

	备注
	


声明：
1、委托方确认样品信息和检测项目，保证所提供样品和资料的真实性，并对其真实性负责；
2、见证人确认见证送检样品的代表性和取样、送检的真实性，并对其样品真实性负责；
3、检测机构保证检测的公正性，对检测数据负责，为委托方提供的样品及其有关资料保密；
4、委托方要求自行取回的样品，请于约定时间内取回，逾期未取回的，检测机构将自行处理；
5、本委托单等同合同书或协议书，具有同等法律效力。凡办理完委托手续，委托方须认可并交付完检测费用。 
[bookmark: _Toc187746981][bookmark: _Toc193211421][bookmark: _Toc195290853][bookmark: _Toc195345783][bookmark: _Toc195348496][bookmark: _Toc195349159][bookmark: _Toc195517522][bookmark: _Toc195518227][bookmark: _Toc196290008][bookmark: _Toc196397349][bookmark: _Toc3825][bookmark: _Toc170][bookmark: _Toc29089]室内检测委托单（混凝土配合比设计）
委托编号：	检测机构名称：
	委托单位
	

	工程名称
	

	委 托 人
	
	联系电话
	

	施工单位
	
	取 样 人
	

	见证单位
	（盖章）
	见 证 人
	

	监督单位
	
	联系电话
	

	工程部位/用途
	
	委托日期
	

	检测类别
	□验收检测　□平行检测　□自控检测　□监督抽测　□其它：

	样 品 信 息

	强度等级
	
	抗渗等级
	
	抗冻等级
	

	设计坍落度
	
	设计限制膨胀率
	
	
	

	原材料名称
	厂家/产地
	名称/品种
	规格/等级
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	样品处理
	□委托方于　日内取回　□检测机构自行处理
	唯一性标识
	 

	检 测 信 息

	检测参数
	□坍落度　□表观密度　□含气量　□凝结时间　□氯离子含量 
□抑制碱-骨料反应有效性　□碱含量　□限制膨胀率
□其它：

	检测依据
	□《普通混凝土配合比设计规程》JGJ 55
□其它：　

	判定依据
	□《普通混凝土配合比设计规程》JGJ 55 
□其它：

	报告交付方式
及要求
	方式：□领取　□邮寄
要求：报告份数（份）（默认一式4份）报告形式：□最终检测报告　□阶段检测报告
报告交付周期：试验完毕后5个工作日，特殊情况协商。

	报告邮寄地址
	 

	信息核查登记

	样品状态描述
	□样品符合规范要求
	收 样 人
	

	样品编号
	
	报告编号
	

	检测费用（元）
	

	备注
	


声明：
1、委托方确认样品信息和检测项目，保证所提供样品和资料的真实性，并对其真实性负责；
2、见证人确认见证送检样品的代表性和取样、送检的真实性，并对其样品真实性负责；
3、检测机构保证检测的公正性，对检测数据负责，为委托方提供的样品及其有关资料保密；
4、委托方要求自行取回的样品，请于约定时间内取回，逾期未取回的，检测机构将自行处理；
5、本委托单等同合同书或协议书，具有同等法律效力。凡办理完委托手续，委托方须认可并交付完检测费用。 
[bookmark: _Toc187746982][bookmark: _Toc193211422][bookmark: _Toc195290854][bookmark: _Toc195345784][bookmark: _Toc195348497][bookmark: _Toc195349160][bookmark: _Toc195517523][bookmark: _Toc195518228][bookmark: _Toc196290009][bookmark: _Toc196397350]室内检测委托单（混凝土用水）
委托编号：	检测机构名称：
	委托单位
	 

	工程名称
	 

	委 托 人
	 
	联系电话
	 

	施工单位
	 
	取 样 人
	 

	见证单位
	（盖章）
	见 证 人
	 

	监督单位
	 
	联系电话
	 

	工程部位/用途
	 
	委托日期
	 

	检测类别
	□验收检测　□平行检测　□自控检测　□监督抽测　□其它：

	样 品 信 息

	样品名称
	
	样品数量
	

	规格型号
	
	代表数量
	

	用水来源
	
	取样时间
	

	样品处理
	□委托方于　日内取回　□检测机构自行处理
	唯一性标识
	

	检 测 信 息

	检测参数
	□氯离子含量　□PH 值　□硫酸根离子含量　□不溶物含量　□碱含量
□可溶物含量　□其它：

	
检测依据
	□《混凝土用水标准》JGJ 63　□《水质氯化物的测定硝酸银滴定法》GB/T 11896-1989
□《水质 pH值的测定 玻璃电极法》GB/T 6920-1986
□《水质 硫酸盐的测定 重量法》GB/T 11899-1989
□《水质 悬浮物的测定 重量法》GB/T 11901-1989
□《生活饮用水标准检验方法 第4部分 感官性状和物理指标》GB/T 5750.4
□其它：　

	
判定依据
	□《混凝土用水标准》JGJ 63 
□其它：

	报告交付方式
及要求
	方式：□领取　□邮寄
要求：报告份数（份）（默认一式4份）报告形式：□最终检测报告　□阶段检测报告
报告交付周期：试验完毕后5个工作日，特殊情况协商。

	报告邮寄地址
	 

	信息核查登记

	样品状态描述
	□样品符合规范要求
	收 样 人
	

	样品编号
	
	报告编号
	

	检测费用（元）
	

	备注
	


声明：
1、委托方确认样品信息和检测项目，保证所提供样品和资料的真实性，并对其真实性负责；
2、见证人确认见证送检样品的代表性和取样、送检的真实性，并对其样品真实性负责；
3、检测机构保证检测的公正性，对检测数据负责，为委托方提供的样品及其有关资料保密；
4、委托方要求自行取回的样品，请于约定时间内取回，逾期未取回的，检测机构将自行处理
5、本委托单等同合同书或协议书，具有同等法律效力。凡办理完委托手续，委托方须认可并交付完检测费用。 
[bookmark: _Toc7971][bookmark: _Toc18846][bookmark: _Toc187746983][bookmark: _Toc193211423][bookmark: _Toc195290855][bookmark: _Toc195345785][bookmark: _Toc195348498][bookmark: _Toc195349161][bookmark: _Toc195517524][bookmark: _Toc195518229][bookmark: _Toc196290010][bookmark: _Toc196397351][bookmark: _Toc6818][bookmark: _Toc30586][bookmark: _Toc18788]室内检测委托单（混凝土长期性能及耐久性能）
委托编号：	检测机构名称：
	委托单位
	 

	工程名称
	 

	委 托 人
	 
	联系电话
	 

	施工单位
	 
	取 样 人
	 

	见证单位
	　　　　　　　　　　　　　　　　　（盖章） 
	见 证 人
	 

	监督单位
	 
	联系电话
	 

	工程部位/用途
	 
	委托日期
	 

	检测类别
	□验收检测　□平行检测　□自控检测　□监督抽测　□其它：

	样 品 信 息

	样品名称
	 
	样品数量
	 

	设计强度等级
	 
	代表数量
	 

	试件尺寸
	 
	成型日期
	 

	养护方式
	 
	累计温度
	 

	生产厂家
	 
	混凝土类型
	 

	样品处理
	□委托方于　日内取回　□检测机构自行处理
	唯一性标识
	 

	检 测 信 息

	检测参数
	□抗渗等级　　　　　　　　□抗冻性能　　　　　　
□其它：

	检测依据
	□《普通混凝土长期性能和耐久性能试验方法》GB/T 50082 
□其它：　

	判定依据
	□《普通混凝土长期性能和耐久性能试验方法》GB/T 50082 
□其它：

	报告交付方式
及要求
	方式：□领取　□邮寄
要求：报告份数（份）（默认一式4份）报告形式：□最终检测报告　□阶段检测报告
报告交付周期：试验完毕后5个工作日，特殊情况协商。

	报告邮寄地址
	

	信息核查登记

	样品状态描述
	□样品符合规范要求
	收 样 人
	

	样品编号
	
	报告编号
	

	检测费用（元）
	

	备注
	


声明：
1、委托方确认样品信息和检测项目，保证所提供样品和资料的真实性，并对其真实性负责；
2、见证人确认见证送检样品的代表性和取样、送检的真实性，并对其样品真实性负责；
3、检测机构保证检测的公正性，对检测数据负责，为委托方提供的样品及其有关资料保密；
4、委托方要求自行取回的样品，请于约定时间内取回，逾期未取回的，检测机构将自行处理；
5、本委托单等同合同书或协议书，具有同等法律效力。凡办理完委托手续，委托方须认可并交付完检测费用。 
[bookmark: _Toc187746984][bookmark: _Toc193211424][bookmark: _Toc195290856][bookmark: _Toc195345786][bookmark: _Toc195348499][bookmark: _Toc195349162][bookmark: _Toc195517525][bookmark: _Toc195518230][bookmark: _Toc196290011][bookmark: _Toc196397352][bookmark: _Toc26557][bookmark: _Toc5613][bookmark: _Toc29224]室内检测委托单（混凝土外加剂）
委托编号：	检测机构名称：
	委托单位
	 

	工程名称
	 

	委 托 人
	 
	联系电话
	 

	施工单位
	 
	取 样 人
	 

	见证单位
	（盖章）
	见 证 人
	 

	监督单位
	 
	联系电话
	 

	工程部位/用途
	 
	委托日期
	 

	检测类别
	□验收检测　□平行检测　□自控检测　□监督抽测　□其它：

	样 品 信 息

	样品名称
	
	样品数量
	

	规格型号
	
	代表数量
	

	生产厂家
	
	外加剂掺量
	

	样品处理
	□委托方于　日内取回　□检测机构自行处理
	唯一性标识
	

	检 测 信 息

	检测参数
	□减水率　□PH值　□密度（或细度）　□抗压强度比　□凝结时间（差）　□含气量
□固体含量（或含水率）　□限制膨胀率　□泌水率比　□氯离子含量　□相对耐久性指标
□含气量1h经时变化量（坍落度、含气量）□硫酸钠含量　□收缩率比　□碱含量 
□其它：

	检测依据
	□《混凝土外加剂》GB 8076
□《混凝土膨胀剂》GB/T 23439 
□《混凝土防冻剂》JC/T 475 
□《混凝土外加剂匀质性试验方法》GB 8077　□其它：

	判定依据
	□《混凝土外加剂》GB 8076　　　　　　
□《混凝土膨胀剂》GB/T 23439 
□《混凝土防冻剂》JC/T 475　□其它：

	报告交付方式
及要求 
	方式：□领取　□邮寄
要求：报告份数（份）（默认一式4份）报告形式：□最终检测报告　□阶段检测报告
报告交付周期：试验完毕后5个工作日，特殊情况协商。

	报告邮寄地址
	

	信息核查登记

	样品状态描述
	□样品符合规范要求
	收 样 人
	 

	样品编号
	
	报告编号
	 

	检测费用（元）
	 

	备注
	 


声明：
1、委托方确认样品信息和检测项目，保证所提供样品和资料的真实性，并对其真实性负责；
2、见证人确认见证送检样品的代表性和取样、送检的真实性，并对其样品真实性负责；
3、检测机构保证检测的公正性，对检测数据负责，为委托方提供的样品及其有关资料保密；
4、委托方要求自行取回的样品，请于约定时间内取回，逾期未取回的，检测机构将自行处理；
5、本委托单等同合同书或协议书，具有同等法律效力。凡办理完委托手续，委托方须认可并交付完检测费用。 
[bookmark: _Toc23043][bookmark: _Toc7868][bookmark: _Toc6566][bookmark: _Toc187746985][bookmark: _Toc193211425][bookmark: _Toc195290857][bookmark: _Toc195345787][bookmark: _Toc195348500][bookmark: _Toc195349163][bookmark: _Toc195517526][bookmark: _Toc195518231][bookmark: _Toc196290012][bookmark: _Toc196397353]室内检测委托单（混凝土掺合料）
委托编号：	检测机构名称：
	委托单位
	 

	工程名称
	

	委 托 人
	
	联系电话
	

	施工单位
	
	取 样 人
	

	见证单位
	（盖章）
	见 证 人
	

	监督单位
	
	联系电话
	

	工程部位/用途
	
	委托日期
	

	检测类别
	□验收检测　□平行检测　□自控检测　□监督抽测　□其它：

	样 品 信 息

	样品名称
	
	样品数量
	 

	规格型号
	
	代表数量
	 

	生产厂家
	
	唯一性标识
	 

	样品处理
	□委托方于　日内取回　□检测机构自行处理

	检 测 信 息

	检测参数
	□细度　□烧失量　□需水量比　□比表面积　□活性指数 
□流动度比　□氯离子含量　□含水率　□三氧化硫含量　□放射性 
□其它：

	检测依据
	□《用于水泥、砂浆和混凝土中的粒化高炉矿渣粉》GB/T 18046　　　　　　
□《用于水泥和混凝土中的粉煤灰》GB/T 1596 
□《建筑材料放射性核素限量》GB 6566　　
□其它：　

	判定依据
	□《用于水泥、砂浆和混凝土中的粒化高炉矿渣粉》GB/T 18046　　　　　　
□《用于水泥和混凝土中的粉煤灰》GB/T 1596 
□《建筑材料放射性核素限量》GB 6566　　
□其它：　

	报告交付方式
及要求
	方式：□领取　□邮寄
要求：报告份数（份）（默认一式4份）报告形式：□最终检测报告　□阶段检测报告
报告交付周期：试验完毕后5个工作日，特殊情况协商。

	报告邮寄地址
	 

	信息核查登记

	样品状态描述
	□样品符合规范要求
	收 样 人
	

	样品编号
	
	报告编号
	

	检测费用（元）
	

	备注
	


声明：
1、委托方确认样品信息和检测项目，保证所提供样品和资料的真实性，并对其真实性负责；
2、见证人确认见证送检样品的代表性和取样、送检的真实性，并对其样品真实性负责；
3、检测机构保证检测的公正性，对检测数据负责，为委托方提供的样品及其有关资料保密；
4、委托方要求自行取回的样品，请于约定时间内取回，逾期未取回的，检测机构将自行处理；
5、本委托单等同合同书或协议书，具有同等法律效力。凡办理完委托手续，委托方须认可并交付完检测费用。 
[bookmark: _Toc20927][bookmark: _Toc9511][bookmark: _Toc13682][bookmark: _Toc187746986][bookmark: _Toc193211426][bookmark: _Toc195290858][bookmark: _Toc195345788][bookmark: _Toc195348501][bookmark: _Toc195349164][bookmark: _Toc195517527][bookmark: _Toc195518232][bookmark: _Toc196290013][bookmark: _Toc196397354]室内检测委托单（砂浆）
委托编号：	检测机构名称：
	委托单位
	 

	工程名称
	 

	委 托 人
	
	联系电话
	

	施工单位
	
	取 样 人
	

	见证单位
	（盖章）
	见 证 人
	

	监督单位
	
	联系电话
	

	工程部位/用途
	
	委托日期
	

	检测类别
	□验收检测　□平行检测　□自控检测　□监督抽测　□其它：

	样 品 信 息

	样品名称
	
	样品数量
	

	规格型号
	
	代表数量
	

	强度等级
	
	唯一性标识
	

	样品处理
	□委托方于　日内取回　□检测机构自行处理

	检 测 信 息

	检测参数
	□抗压强度　□稠度　□保水率　□拉伸粘结强度（抹灰、砌筑）
□分层度　□凝结时间　□抗渗性能　
□其它：

	检测依据
	□《预拌砂浆》GB/T 25181 
□《建筑砂浆基本性能试验方法标准》JGJ/T 70 
□其它：　

	判定依据
	□《预拌砂浆》GB/T 25181 
□其它：　

	报告交付方式
及要求
	方式：□领取　□邮寄
要求：报告份数（份）（默认一式4份）报告形式：□最终检测报告　□阶段检测报告
报告交付周期：试验完毕后5个工作日，特殊情况协商。

	报告邮寄地址
	 

	信息核查登记

	样品状态描述
	□样品符合规范要求
	收 样 人
	

	样品编号
	
	报告编号
	

	检测费用（元）
	

	备注
	


声明：
1、委托方确认样品信息和检测项目，保证所提供样品和资料的真实性，并对其真实性负责；
2、见证人确认见证送检样品的代表性和取样、送检的真实性，并对其样品真实性负责；
3、检测机构保证检测的公正性，对检测数据负责，为委托方提供的样品及其有关资料保密；
4、委托方要求自行取回的样品，请于约定时间内取回，逾期未取回的，检测机构将自行处理；
5、本委托单等同合同书或协议书，具有同等法律效力。凡办理完委托手续，委托方须认可并交付完检测费用。 
[bookmark: _Toc187746987][bookmark: _Toc193211427][bookmark: _Toc195290859][bookmark: _Toc195345789][bookmark: _Toc195348502][bookmark: _Toc195349165][bookmark: _Toc195517528][bookmark: _Toc195518233][bookmark: _Toc196290014][bookmark: _Toc196397355][bookmark: _Toc28891][bookmark: _Toc29658][bookmark: _Toc22502]室内检测委托单（砂浆配合比设计）
委托编号：	检测机构名称：
	委托单位
	

	工程名称
	

	委 托 人
	
	联系电话
	

	施工单位
	
	取 样 人
	

	见证单位
	（盖章）
	见 证 人
	

	监督单位
	
	联系电话
	

	工程部位/用途
	
	委托日期
	

	检测类别
	□验收检测　□平行检测　□自控检测　□监督抽测　□其它：

	样 品 信 息

	砂浆种类
	
	强度等级
	
	设计稠度
	

	原材料名称
	厂家/产地
	名称/品种
	规格/等级
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	样品处理
	□委托方于　日内取回　□检测机构自行处理
	唯一标识
	 

	检 测 信 息

	检测参数
	□抗压强度　□稠度　□保水率　□拉伸粘结强度（抹灰、砌筑）
□分层度　□凝结时间　□抗渗性能　
□其它：

	检测依据
	□《预拌砂浆》GB/T 25181　□《建筑砂浆基本性能试验方法标准》JGJ/T 70
□其它：　

	判定依据
	□《预拌砂浆》GB/T 25181 
□其它：　

	报告交付方式
及要求
	方式：□领取　□邮寄
要求：报告份数（份）（默认一式4份）报告形式：□最终检测报告　□阶段检测报告
报告交付周期：试验完毕后5个工作日，特殊情况协商。

	报告邮寄地址
	

	信息核查登记

	样品状态描述
	□样品符合规范要求
	收 样 人
	

	样品编号
	
	报告编号
	

	检测费用（元）
	

	备注
	


声明：
1、委托方确认样品信息和检测项目，保证所提供样品和资料的真实性，并对其真实性负责；
2、见证人确认见证送检样品的代表性和取样、送检的真实性，并对其样品真实性负责；
3、检测机构保证检测的公正性，对检测数据负责，为委托方提供的样品及其有关资料保密；
4、委托方要求自行取回的样品，请于约定时间内取回，逾期未取回的，检测机构将自行处理；
5、本委托单等同合同书或协议书，具有同等法律效力。凡办理完委托手续，委托方须认可并交付完检测费用。 
[bookmark: _Toc19248][bookmark: _Toc187746988][bookmark: _Toc193211428][bookmark: _Toc195290860][bookmark: _Toc195345790][bookmark: _Toc195348503][bookmark: _Toc195349166][bookmark: _Toc195517529][bookmark: _Toc195518234][bookmark: _Toc196290015][bookmark: _Toc196397356][bookmark: _Toc12881][bookmark: _Toc19653]现场检测委托单（土）
委托编号：	检测机构名称：
	委托单位
	

	工程名称
	

	委 托 人
	
	联系电话
	

	见证单位
	（盖章）
	见 证 人
	

	监督单位
	
	联系电话
	

	工程部位
	
	委托日期
	

	检测类别
	□验收检测　□平行检测　□自控检测　□监督抽测　□其它：

	项 目 信 息

	检测对象
	
	工程数量
	

	施工单位
	
	检测数量
	

	检测批
	
	开工日期
	

	总面积
	
	竣工日期
	

	其他信息
	

	检 测 信 息

	检测参数
	□最大干密度　□最优含水率　□压实系数 
□其它：

	检测依据
	□《土工试验方法标准》GB/T 50123 
□其它：

	判定依据
	□《土工试验方法标准》GB/T 50123 
□其它：

	报告交付方式
及要求 
	方式：□领取　□邮寄
要求：报告份数（份）（默认一式4份）报告形式：□最终检测报告　□阶段检测报告
报告交付周期：试验完毕后5个工作日，特殊情况协商。

	信息核查登记

	检测对象描述
	
	接收人员
	

	检测费用（元）
	
	报告编号
	

	备注
	


声明：
1、委托方确认项目信息和检测信息，保证所提供资料的真实性，并对其真实性负责；
2、见证人确认抽样检测的代表性和真实性，并对其样品真实性负责；
3、检测机构保证检测的公正性，对检测数据负责，为委托方提供的样品及其有关资料保密；
4、本委托单等同合同书或协议书，具有同等法律效力。凡办理完委托手续，委托方须认可并交付完检测费用。
[bookmark: _Toc193211429][bookmark: _Toc196397357][bookmark: _Toc195290861][bookmark: _Toc195348504][bookmark: _Toc195517530][bookmark: _Toc196290016][bookmark: _Toc195345791][bookmark: _Toc187746989][bookmark: _Toc195349167][bookmark: _Toc195518235]室内检测委托单（防水卷材）
委托编号：	检测机构名称：
	委托单位
	

	工程名称
	

	委 托 人
	
	联系电话
	

	施工单位
	
	取 样 人
	

	见证单位
	（盖章）
	见 证 人
	

	监督单位
	
	联系电话
	

	工程部位/用途
	
	委托日期
	

	检测类别
	□验收检测　□平行检测　□自控检测　□监督抽测　□其它：

	样 品 信 息 

	样品名称
	
	样品数量
	 

	规格型号
	
	代表数量
	 

	生产厂家
	
	批次/批号
	 

	样品处理
	□委托方于　日内取回　□检测机构自行处理
	唯一性标识
	 

	检 测 信 息

	检测参数
	□可溶物含量　□拉力　□延伸率（或最大力时延伸率）□低温柔度　□热老化后低温柔度 
□不透水性　□耐热度　□断裂拉伸强度　□断裂伸长率　□撕裂强度　□接缝剥离强度 
□搭接缝不透水性　□其它：

	检测依据
	□《弹性体改性沥青防水卷材》GB 18242 
□《高分子防水材料 第1部分：片材》GB/T 18173.1　　
□《预铺防水卷材》GB/T 23457 
□《湿铺防水卷材》GB/T 35467 
□《自粘聚合物改性沥青防水卷材》GB 23441 
□《种植屋面用耐根穿刺防水卷材》GB/T 35468 
□《地下防水工程质量验收规范》GB 50208　□其它：　

	判定依据
	□《弹性体改性沥青防水卷材》GB 18242　　　　　　
□《高分子防水材料 第1部分：片材》GB/T 18173.1　　
□《预铺防水卷材》GB/T 23457
□《湿铺防水卷材》GB/T 35467　
□《自粘聚合物改性沥青防水卷材》GB 23441 
□《种植屋面用耐根穿刺防水卷材》GB/T 35468 
□《地下防水工程质量验收规范》GB 50208　　
□《建筑与市政工程防水通用规范》GB 55030　□其它：

	报告交付方式
及要求
	方式：□领取　□邮寄
要求：报告份数（份）（默认一式4份）报告形式：□最终检测报告　□阶段检测报告
报告交付周期：试验完毕后5个工作日，特殊情况协商。

	报告邮寄地址
	

	信息核查登记

	样品状态描述
	□样品符合规范要求
	收 样 人
	

	样品编号
	
	报告编号
	

	检测费用（元）
	

	备注
	


声明：
1、委托方确认样品信息和检测项目，保证所提供样品和资料的真实性，并对其真实性负责；
2、见证人确认见证送检样品的代表性和取样、送检的真实性，并对其样品真实性负责；
3、检测机构保证检测的公正性，对检测数据负责，为委托方提供的样品及其有关资料保密；
4、委托方要求自行取回的样品，请于约定时间内取回，逾期未取回的，检测机构将自行处理；
5、本委托单等同合同书或协议书，具有同等法律效力。凡办理完委托手续，委托方须认可并交付完检测费用。 
[bookmark: _Toc12814][bookmark: _Toc3841][bookmark: _Toc187746990][bookmark: _Toc193211430][bookmark: _Toc195290862][bookmark: _Toc195345792][bookmark: _Toc195348505][bookmark: _Toc195349168][bookmark: _Toc195517531][bookmark: _Toc195518236][bookmark: _Toc196290017][bookmark: _Toc196397358]室内检测委托单（防水密封材料及其他防水材料）
委托编号：	检测机构名称：
	委托单位
	 

	工程名称
	 

	委 托 人
	
	联系电话
	 

	施工单位
	
	取 样 人
	 

	见证单位
	（盖章）
	见 证 人
	 

	监督单位
	
	联系电话
	 

	工程部位/用途
	
	委托日期
	 

	检测类别
	□验收检测　□平行检测　□自控检测　□监督抽测　□其它：

	样 品 信 息

	样品名称
	
	样品数量
	

	规格型号
	
	代表数量
	

	生产厂家
	
	批次/批号
	

	样品处理
	□委托方于　日内取回　□检测机构自行处理
	唯一性标识
	

	检 测 信 息

	检测参数
	□耐热性　□低温柔性　□拉伸粘结性　□施工度　□表干时间　□挤出性　□弹性恢复率 
□浸水后定伸粘结性　□流动性　□单位面积质量　□膨润土膨胀指数　□渗透系数□滤失量 
□拉伸强度　□撕裂强度　□硬度　□7d膨胀率　□最终膨胀率　□耐水性　□体积膨胀赔率 
□压缩永久变形　□低温弯折　□剥离强度　□浸水168h后的剥离强度保持率　□拉力 
□延伸率　□固体含量　□7d粘结强度　□7d抗渗性　□拉伸模量　□定拉伸粘结性 
□断裂伸长率　□剪切性能　□剥离性能　□其它：

	检测依据
	□《钠基膨润土防水毯》JG/T 193　　　　　　
□《硅酮和改性硅酮建筑密封胶》GB/T 14683　　
□《氯化聚乙烯防水卷材》GB 12953　□其它：　

	判定依据
	□《钠基膨润土防水毯》JG/T 193　　　　　　
□《硅酮和改性硅酮建筑密封胶》GB/T 14683　　
□《氯化聚乙烯防水卷材》GB 12953　□其它：

	报告交付方式
及要求
	方式：□领取　□邮寄
要求：报告份数（份）（默认一式4份）报告形式：□最终检测报告　□阶段检测报告
报告交付周期：试验完毕后5个工作日，特殊情况协商。

	报告邮寄地址
	 

	信息核查登记

	样品状态描述
	□样品符合规范要求
	收 样 人
	

	样品编号
	
	报告编号
	

	检测费用（元）
	

	备注
	


声明：
1、委托方确认样品信息和检测项目，保证所提供样品和资料的真实性，并对其真实性负责；
2、见证人确认见证送检样品的代表性和取样、送检的真实性，并对其样品真实性负责；
3、检测机构保证检测的公正性，对检测数据负责，为委托方提供的样品及其有关资料保密；
4、委托方要求自行取回的样品，请于约定时间内取回，逾期未取回的，检测机构将自行处理；
5、本委托单等同合同书或协议书，具有同等法律效力。凡办理完委托手续，委托方须认可并交付完检测费用。
[bookmark: _Toc187746991][bookmark: _Toc193211431][bookmark: _Toc195290863][bookmark: _Toc195345793][bookmark: _Toc195348506][bookmark: _Toc195349169][bookmark: _Toc195517532][bookmark: _Toc195518237][bookmark: _Toc196290018][bookmark: _Toc196397359]室内检测委托单（防水涂料）
委托编号：	检测机构名称：
	委托单位
	

	工程名称
	

	委 托 人
	
	联系电话
	

	施工单位
	
	取 样 人
	

	见证单位
	（盖章）
	见 证 人
	

	监督单位
	
	联系电话
	

	工程部位/用途
	
	委托日期
	

	检测类别
	□验收检测　□平行检测　□自控检测　□监督抽测　□其它：

	样 品 信 息

	样品名称
	
	样品数量
	

	规格型号
	
	代表数量
	

	生产厂家
	
	批次/批号
	

	样品处理
	□委托方于　日内取回　□检测机构自行处理
	唯一性标识
	

	检 测 信 息

	检测参数
	□固体含量　□拉伸强度　□耐热性　□低温柔性　□不透水性　□断裂伸长率　
□涂膜抗渗性　□抗渗性　□浸水168h后拉伸强度　□浸水168h后断裂伸长率　
□耐水性　□抗压强度　□抗折强度　□粘结强度　□其它：

	检测依据
	□《聚氨酯防水涂料》GB/T 19250　　　　　　
□《聚合物乳液建筑防水涂料》JC/T 864　　
□《聚合物水泥防水涂料》GB/T 23457 
□《水乳型沥青防水涂料》JC/T 408 
□《非固化橡胶沥青防水涂料》JC/T 2428　□《水泥基渗透结晶型防水涂料》GB 18445
□《建筑防水涂料试验方法》GB/T 16777　□其它：　

	判定依据
	□《聚氨酯防水涂料》GB/T 19250　　　　　　
□《聚合物乳液建筑防水涂料》JC/T 864　　
□《聚合物水泥防水涂料》GB/T 23457　□《水乳型沥青防水涂料》JC/T 408
□《非固化橡胶沥青防水涂料》JC/T 2428 
□《水泥基渗透结晶型防水涂料》GB 18445　□其它：　

	报告交付方式
及要求
	方式：□领取　□邮寄
要求：报告份数（份）（默认一式4份）报告形式：□最终检测报告　□阶段检测报告
报告交付周期：试验完毕后5个工作日，特殊情况协商。

	报告邮寄地址
	

	信息核查登记

	样品状态描述
	□样品符合规范要求
	收 样 人
	

	样品编号
	
	报告编号
	

	检测费用（元）
	

	备注 
	


声明：
1、委托方确认样品信息和检测项目，保证所提供样品和资料的真实性，并对其真实性负责；
2、见证人确认见证送检样品的代表性和取样、送检的真实性，并对其样品真实性负责；
3、检测机构保证检测的公正性，对检测数据负责，为委托方提供的样品及其有关资料保密；
4、委托方要求自行取回的样品，请于约定时间内取回，逾期未取回的，检测机构将自行处理；
5、本委托单等同合同书或协议书，具有同等法律效力。凡办理完委托手续，委托方须认可并交付完检测费用。 
[bookmark: _Toc15646][bookmark: _Toc18680][bookmark: _Toc5675][bookmark: _Toc187746992][bookmark: _Toc193211432][bookmark: _Toc195290864][bookmark: _Toc195345794][bookmark: _Toc195348507][bookmark: _Toc195349170][bookmark: _Toc195517533][bookmark: _Toc195518238][bookmark: _Toc196290019][bookmark: _Toc196397360]室内检测委托单（瓷砖及石材）
委托编号：	检测机构名称：
	委托单位
	

	工程名称
	

	委 托 人
	
	联系电话
	

	施工单位
	
	取 样 人
	

	见证单位
	（盖章）
	见 证 人
	

	监督单位
	
	联系电话
	

	工程部位/用途
	
	委托日期
	

	检测类别
	□验收检测　□平行检测　□自控检测　□监督抽测　□其它：

	样 品 信 息

	样品名称
	
	样品数量
	

	规格型号
	
	代表数量
	

	生产厂家
	
	批次/批号
	

	样品处理
	□委托方于　日内取回　□检测机构自行处理
	唯一性标识
	

	检 测 信 息

	检测参数
	□吸水率　□弯曲强度　□抗冻性（耐冻融性）　□放射性
□其它：

	检测依据
	□《陶瓷砖》GB/T 4100
□《天然大理石建筑板材》GB/T 19766
□《天然花岗石建筑板材》GB/T 18601
□其它：　

	判定依据
	□《陶瓷砖》GB/T 4100
□《天然大理石建筑板材》GB/T 19766
□《天然花岗石建筑板材》GB/T 18601
□其它：

	报告交付方式
及要求 
	方式：□领取　□邮寄
要求：报告份数（份）（默认一式4份）报告形式：□最终检测报告　□阶段检测报告
报告交付周期：试验完毕后5个工作日，特殊情况协商。

	报告邮寄地址
	

	信息核查登记

	样品状态描述
	□样品符合规范要求
	收 样 人
	

	样品编号
	
	报告编号
	

	检测费用（元）
	

	备注
	


声明：
1、委托方确认样品信息和检测项目，保证所提供样品和资料的真实性，并对其真实性负责；
2、见证人确认见证送检样品的代表性和取样、送检的真实性，并对其样品真实性负责；
3、检测机构保证检测的公正性，对检测数据负责，为委托方提供的样品及其有关资料保密；
4、委托方要求自行取回的样品，请于约定时间内取回，逾期未取回的，检测机构将自行处理；
5、本委托单等同合同书或协议书，具有同等法律效力。凡办理完委托手续，委托方须认可并交付完检测费用。 
[bookmark: _Toc8918][bookmark: _Toc13553][bookmark: _Toc21831][bookmark: _Toc187746993][bookmark: _Toc193211433][bookmark: _Toc195290865][bookmark: _Toc195345795][bookmark: _Toc195348508][bookmark: _Toc195349171][bookmark: _Toc195517534][bookmark: _Toc195518239][bookmark: _Toc196290020][bookmark: _Toc196397361]室内检测委托单（金属管材）
委托编号：	检测机构名称：
	委托单位
	

	工程名称
	

	委 托 人
	
	联系电话
	

	施工单位
	
	取 样 人
	

	见证单位
	（盖章）
	见 证 人
	

	监督单位
	
	联系电话
	

	工程部位/用途
	
	委托日期
	

	检测类别
	□验收检测　□平行检测　□自控检测　□监督抽测　□其它：

	样 品 信 息

	样品名称
	
	样品数量
	

	规格型号
	
	代表数量
	

	生产厂家
	
	批次/批号
	

	样品处理
	□委托方于　日内取回　□检测机构自行处理
	唯一性标识
	

	检 测 信 息

	检测参数
	□屈服强度　□抗拉强度　□伸长率　□厚度偏差　□截面尺寸
□其它：

	检测依据
	□《直缝电焊钢管》GB/T 13793
□《低压流体输送用焊接钢管》GB/T 3091
□《输送流体用无缝钢管》GB/T 8163
□《金属材料拉伸试验第1部分 室温试验方法》GB/T 228.1　□其它：

	判定依据
	□《直缝电焊钢管》GB/T 13793
□《低压流体输送用焊接钢管》GB/T 3091
□《输送流体用无缝钢管》GB/T 8163　□其它：

	报告交付方式
及要求
	方式：□领取　□邮寄
要求：报告份数（份）（默认一式4份）报告形式：□最终检测报告　□阶段检测报告
报告交付周期：试验完毕后5个工作日，特殊情况协商。

	报告邮寄地址
	

	信息核查登记

	样品状态描述
	□样品符合规范要求
	收 样 人
	

	样品编号
	
	报告编号
	

	检测费用（元）
	

	备注
	


声明：
1、委托方确认样品信息和检测项目，保证所提供样品和资料的真实性，并对其真实性负责；
2、见证人确认见证送检样品的代表性和取样、送检的真实性，并对其样品真实性负责；
3、检测机构保证检测的公正性，对检测数据负责，为委托方提供的样品及其有关资料保密；
4、委托方要求自行取回的样品，请于约定时间内取回，逾期未取回的，检测机构将自行处理；
5、本委托单等同合同书或协议书，具有同等法律效力。凡办理完委托手续，委托方须认可并交付完检测费用。
[bookmark: _Toc9022][bookmark: _Toc17320][bookmark: _Toc3471][bookmark: _Toc187746994][bookmark: _Toc193211434][bookmark: _Toc195290866][bookmark: _Toc195345796][bookmark: _Toc195348509][bookmark: _Toc195349172][bookmark: _Toc195517535][bookmark: _Toc195518240][bookmark: _Toc196290021][bookmark: _Toc196397362]室内检测委托单（塑料管材）
委托编号：	检测机构名称：
	委托单位
	

	工程名称
	

	委 托 人
	
	联系电话
	

	施工单位
	
	取 样 人
	

	见证单位
	（盖章）
	见 证 人
	

	监督单位
	
	联系电话
	

	工程部位/用途
	
	委托日期
	

	检测类别
	□验收检测　□平行检测　□自控检测　□监督抽测　□其它：

	样 品 信 息

	样品名称
	
	样品数量
	

	规格型号
	
	代表数量
	

	生产厂家
	
	批次/批号
	

	样品处理
	□委托方于　日内取回　□检测机构自行处理
	唯一性标识
	

	检 测 信 息

	检测参数
	□静液压强度　□落锤冲击试验　□外观质量□截面尺寸　□纵向回缩率　□交联度 
□熔融温度　□简支梁冲击　□炭黑分散度　□炭黑含量　□拉伸屈服应力　□密度
□爆破压力　□管环剥离力　□溶体质量流动速率　□氧化诱导时间　□维卡软化温度　
□热变形温度　□拉伸断裂伸长率　□拉伸弹性模量　□拉伸强度　□灰分　
□烘箱试验　□坠落试验　□其它：　　　

	检测依据
	□《建筑排水用硬聚氯乙烯（PVC-U）管材》GB/T 5836.1
□《建筑排水用硬聚氯乙烯（PVC-U）管件》GB/T 5836.2
□《热水用聚丙烯管道系统 第2部分：管材》GB/T 18742.2 
□《冷热水用聚丙烯管道系统 第3部分：管件》GB/T 18742.3
□其它：　

	判定依据
	□《建筑排水用硬聚氯乙烯（PVC-U）管材》GB/T 5836.1
□《建筑排水用硬聚氯乙烯（PVC-U）管件》GB/T 5836.2
□《热水用聚丙烯管道系统 第2部分：管材》GB/T 18742.2 
□《冷热水用聚丙烯管道系统 第3部分：管件》GB/T 18742.3
□其它：

	报告交付方式
及要求
	方式：□领取　□邮寄
要求：报告份数（份）（默认一式4份）报告形式：□最终检测报告　□阶段检测报告
报告交付周期：试验完毕后5个工作日，特殊情况协商。

	报告邮寄地址
	

	信息核查登记

	样品状态描述
	□样品符合规范要求
	收 样 人
	

	样品编号
	
	报告编号
	

	检测费用（元）
	

	备注
	


声明：
1、委托方确认样品信息和检测项目，保证所提供样品和资料的真实性，并对其真实性负责；
2、见证人确认见证送检样品的代表性和取样、送检的真实性，并对其样品真实性负责；
3、检测机构保证检测的公正性，对检测数据负责，为委托方提供的样品及其有关资料保密；
4、委托方要求自行取回的样品，请于约定时间内取回，逾期未取回的，检测机构将自行处理；
5、本委托单等同合同书或协议书，具有同等法律效力。凡办理完委托手续，委托方须认可并交付完检测费用。
[bookmark: _Toc195290867][bookmark: _Toc195349173][bookmark: _Toc196290022][bookmark: _Toc196397363][bookmark: _Toc195517536][bookmark: _Toc195518241][bookmark: _Toc187746995][bookmark: _Toc195348510][bookmark: _Toc195345797][bookmark: _Toc193211435][bookmark: _Toc25762][bookmark: _Toc29628][bookmark: _Toc5614]现场检测委托单（预制混凝土构件）
委托编号：	检测机构名称：
	委托单位
	

	工程名称
	

	委 托 人
	
	联系电话
	

	见证单位
	（盖章）
	见 证 人
	

	监督单位
	
	联系电话
	

	工程部位
	
	委托日期
	

	检测类别
	□验收检测　□平行检测　□自控检测　□监督抽测　□其它：

	项 目 信 息

	检测对象
	
	工程数量
	

	施工单位
	
	检测数量
	

	检测批
	
	开工日期
	

	总建筑面积
	
	竣工日期
	

	其他信息
	

	检 测 信 息

	检测参数
	□承载力　□挠度　□裂缝宽度　□抗裂检验　□外观质量　□构件尺寸　□保护层厚度 
□其它：

	检测依据
	□《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB 50204 
□其它：

	判定依据
	□《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB 50204 
□其它：

	报告交付方式
及要求
	方式：□领取　□邮寄
要求：报告份数（份）（默认一式4份）报告形式：□最终检测报告　□阶段检测报告
报告交付周期：试验完毕后5个工作日，特殊情况协商。

	信息核查登记

	检测对象描述
	
	接收人员
	

	检测费用（元）
	
	报告编号
	

	备注
	


声明：
1、委托方确认项目信息和检测信息，保证所提供资料的真实性，并对其真实性负责；
2、见证人确认抽样检测的代表性和真实性，并对其样品真实性负责；
3、检测机构保证检测的公正性，对检测数据负责，为委托方提供的样品及其有关资料保密；
4、本委托单等同合同书或协议书，具有同等法律效力。凡办理完委托手续，委托方须认可并交付完检测费用。
[bookmark: _Toc16334][bookmark: _Toc22273][bookmark: _Toc21907][bookmark: _Toc187746996][bookmark: _Toc193211436][bookmark: _Toc195290868][bookmark: _Toc195345798][bookmark: _Toc195348511][bookmark: _Toc195349174][bookmark: _Toc195517537][bookmark: _Toc195518242][bookmark: _Toc196290023][bookmark: _Toc196397364]室内检测委托单（预应力钢绞线）
委托编号：	检测机构名称：
	委托单位
	

	工程名称
	

	委 托 人
	
	联系电话
	

	施工单位
	
	取 样 人
	

	见证单位
	（盖章）
	见 证 人
	

	监督单位
	
	联系电话
	

	工程部位/用途
	
	委托日期
	

	检测类别
	□验收检测　□平行检测　□自控检测　□监督抽测　□其它：

	样 品 信 息

	样品名称
	
	样品数量
	 

	规格型号
	
	代表数量
	 

	生产厂家
	
	样品批号
	 

	样品处理
	□委托方于　日内取回　□检测机构自行处理
	唯一性标识
	 

	检 测 信 息

	检测参数
	□整根钢绞线最大力　□最大力总伸长率　□抗拉强度　□0.2%屈服力　
□弹性模量　□松弛率　□其它：

	检测依据
	□《预应力混凝土用钢绞线》GB/T 5224
□《预应力混凝土用钢材试验方法》GB/T 21839
□其它：

	判定依据
	□《预应力混凝土用钢绞线》GB/T 5224
□其它：

	报告交付方式
及要求 
	方式：□领取　□邮寄
要求：报告份数（份）（默认一式4份）报告形式：□最终检测报告　□阶段检测报告
报告交付周期：试验完毕后5个工作日，特殊情况协商。

	报告邮寄地址 
	 

	信息核查登记

	样品状态描述
	□样品符合规范要求
	收 样 人
	

	样品编号
	
	报告编号
	

	检测费用（元）
	

	备注
	


声明：
1、委托方确认样品信息和检测项目，保证所提供样品和资料的真实性，并对其真实性负责；
2、见证人确认见证送检样品的代表性和取样、送检的真实性，并对其样品真实性负责；
3、检测机构保证检测的公正性，对检测数据负责，为委托方提供的样品及其有关资料保密；
4、委托方要求自行取回的样品，请于约定时间内取回，逾期未取回的，检测机构将自行处理
5、本委托单等同合同书或协议书，具有同等法律效力。凡办理完委托手续，委托方须认可并交付完检测费用。 
[bookmark: _Toc187746997][bookmark: _Toc193211437][bookmark: _Toc195290869][bookmark: _Toc195345799][bookmark: _Toc195348512][bookmark: _Toc195349175][bookmark: _Toc195517538][bookmark: _Toc195518243][bookmark: _Toc196290024][bookmark: _Toc196397365]室内检测委托单（预应力混凝土用锚具夹具及连接器）
委托编号：	检测机构名称：
	委托单位
	

	工程名称
	

	委 托 人
	
	联系电话
	

	施工单位
	
	取 样 人
	

	见证单位
	（盖章）
	见 证 人
	

	监督单位
	
	联系电话
	

	工程部位/用途
	
	委托日期
	

	检测类别
	□验收检测　□平行检测　□自控检测　□监督抽测　□其它：

	样 品 信 息

	样品名称
	
	样品数量
	

	规格型号
	
	代表数量
	

	生产厂家
	
	样品批号
	

	样品处理
	□委托方于　日内取回　□检测机构自行处理
	唯一性标识
	

	检 测 信 息

	
检测参数
	□外观质量　□尺寸　□静载锚固性能　□疲劳荷载性能　□硬度 
□其它：

	
检测依据
	□《预应力筋用锚具、夹具和连接器》GB/T 14370 
□其它：

	判定依据
	□《预应力筋用锚具、夹具和连接器》GB/T 14370 
□其它：

	
报告交付方式
及要求 
	方式：□领取　□邮寄
要求：报告份数（份）（默认一式4份）报告形式：□最终检测报告　□阶段检测报告
报告交付周期：试验完毕后5个工作日，特殊情况协商。

	报告邮寄地址
	

	信息核查登记

	样品状态描述
	□样品符合规范要求
	收 样 人
	

	样品编号
	
	报告编号
	

	检测费用（元）
	

	备注
	


声明：
1、委托方确认样品信息和检测项目，保证所提供样品和资料的真实性，并对其真实性负责；
2、见证人确认见证送检样品的代表性和取样、送检的真实性，并对其样品真实性负责；
3、检测机构保证检测的公正性，对检测数据负责，为委托方提供的样品及其有关资料保密；
4、委托方要求自行取回的样品，请于约定时间内取回，逾期未取回的，检测机构将自行处理
5、本委托单等同合同书或协议书，具有同等法律效力。凡办理完委托手续，委托方须认可并交付完检测费用。 
[bookmark: _Toc19423][bookmark: _Toc28875][bookmark: _Toc9821][bookmark: _Toc187746998][bookmark: _Toc193211438][bookmark: _Toc195290870][bookmark: _Toc195345800][bookmark: _Toc195348513][bookmark: _Toc195349176][bookmark: _Toc195517539][bookmark: _Toc195518244][bookmark: _Toc196290025][bookmark: _Toc196397366]室内检测委托单（金属波纹管）
委托编号：	检测机构名称：
	委托单位
	

	工程名称
	

	委 托 人
	
	联系电话
	

	施工单位
	
	取 样 人
	

	见证单位
	（盖章）
	见 证 人
	

	监督单位
	
	联系电话
	

	工程部位/用途
	
	委托日期
	

	检测类别
	□验收检测　□平行检测　□自控检测　□监督抽测　□其它：

	样 品 信 息

	样品名称
	
	样品数量
	

	规格型号
	
	代表数量
	

	生产厂家
	
	样品批号
	

	样品处理
	□委托方于　日内取回　□检测机构自行处理
	唯一性标识
	

	检 测 信 息

	检测参数
	□外观质量　□尺寸　□局部横向荷载　□弯曲后抗渗漏性能 
□其它：

	检测依据
	□《预应力混凝土用金属波纹管》JG/T 225 
□其它：

	判定依据
	□《预应力混凝土用金属波纹管》JG/T 225 
□其它：

	报告交付方式
及要求 
	方式：□领取　□邮寄
要求：报告份数（份）（默认一式4份）报告形式：□最终检测报告　□阶段检测报告
报告交付周期：试验完毕后5个工作日，特殊情况协商。

	报告邮寄地址
	

	信息核查登记

	样品状态描述
	□样品符合规范要求
	收 样 人
	

	样品编号
	
	报告编号
	

	检测费用（元）
	

	备注
	


声明：
1、委托方确认样品信息和检测项目，保证所提供样品和资料的真实性，并对其真实性负责；
2、见证人确认见证送检样品的代表性和取样、送检的真实性，并对其样品真实性负责；
3、检测机构保证检测的公正性，对检测数据负责，为委托方提供的样品及其有关资料保密；
4、委托方要求自行取回的样品，请于约定时间内取回，逾期未取回的，检测机构将自行处理
5、本委托单等同合同书或协议书，具有同等法律效力。凡办理完委托手续，委托方须认可并交付完检测费用。 
[bookmark: _Toc187746999][bookmark: _Toc193211439][bookmark: _Toc195290871][bookmark: _Toc195345801][bookmark: _Toc195348514][bookmark: _Toc195349177][bookmark: _Toc195517540][bookmark: _Toc195518245][bookmark: _Toc196290026][bookmark: _Toc196397367]室内检测委托单（塑料波纹管）
委托编号：	检测机构名称：
	委托单位
	

	工程名称
	

	委 托 人
	
	联系电话
	

	施工单位
	
	取 样 人
	

	见证单位
	（盖章）
	见 证 人
	

	监督单位
	
	联系电话
	

	工程部位/用途
	
	委托日期
	

	检测类别
	□验收检测　□平行检测　□自控检测　□监督抽测　□其它：

	样 品 信 息

	样品名称
	
	样品数量
	

	规格型号
	
	代表数量
	

	生产厂家
	
	样品批号
	

	样品处理
	□委托方于　日内取回　□检测机构自行处理
	唯一性标识
	

	检 测 信 息

	检测参数
	□环刚度□局部横向荷载□纵向荷载□柔韧性□抗冲击性□拉伸性能□拉拔力□密封性 
□其它：

	检测依据
	□《预应力混凝土桥梁用塑料波纹管》JT/T 529 
□其它：

	判定依据
	□《预应力混凝土桥梁用塑料波纹管》JT/T 529 
□其它：

	报告交付方式
及要求 
	方式：□领取　□邮寄
要求：报告份数（份）（默认一式4份）报告形式：□最终检测报告　□阶段检测报告
报告交付周期：试验完毕后5个工作日，特殊情况协商。

	报告邮寄地址
	

	信息核查登记

	样品状态描述
	□样品符合规范要求
	收 样 人
	

	样品编号
	
	报告编号
	

	检测费用（元）
	

	备注
	


声明：
1、委托方确认样品信息和检测项目，保证所提供样品和资料的真实性，并对其真实性负责；
2、见证人确认见证送检样品的代表性和取样、送检的真实性，并对其样品真实性负责；
3、检测机构保证检测的公正性，对检测数据负责，为委托方提供的样品及其有关资料保密；
4、委托方要求自行取回的样品，请于约定时间内取回，逾期未取回的，检测机构将自行处理 
5、本委托单等同合同书或协议书，具有同等法律效力。凡办理完委托手续，委托方须认可并交付完检测费用。
[bookmark: _Toc5766][bookmark: _Toc1903][bookmark: _Toc19205][bookmark: _Toc187747000][bookmark: _Toc193211440][bookmark: _Toc195290872][bookmark: _Toc195345802][bookmark: _Toc195348515][bookmark: _Toc195349178][bookmark: _Toc195517541][bookmark: _Toc195518246][bookmark: _Toc196290027][bookmark: _Toc196397368]室内检测委托单（材料中有害物质）
委托编号：	检测机构名称：
	委托单位
	

	工程名称
	

	委 托 人
	
	联系电话
	

	施工单位
	
	取 样 人
	

	见证单位
	（盖章）
	见 证 人
	

	监督单位
	
	联系电话
	

	工程部位/用途
	
	委托日期
	

	检测类别
	□验收检测　□平行检测　□自控检测　□监督抽测　□其它：

	样 品 信 息

	样品名称
	
	样品数量
	

	规格型号
	
	代表数量
	

	生产厂家
	
	样品批号
	

	样品处理
	□委托方于　日内取回　□检测机构自行处理
	唯一性标识
	

	检 测 信 息

	检测参数
	□放射性　□游离甲醛　□VOC　□苯　□甲苯　□二甲苯　□乙苯 
□游离甲苯二异氰酸酯（TDI）　□氨　□其它：

	检测依据
	□《建筑用墙面涂料中有害物质限量》GB 18582 
□《工业防护涂料中有害物质限量》GB 30981 
□《建筑防水涂料中有害物质限量》JC 1066 
□《水性涂料中甲醛含量的测定　乙酰丙酮分光光度法》GB/T 23993
□《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》GB/T 17657
□《色漆和清漆 挥发性有机化合物（VOC）含量的测定 差值法》GB/T 23985
□《涂料中苯、甲苯、乙苯和二甲苯含量的测定　气相色谱法》GB/T 23990　　　　□其它：

	判定依据
	□《建筑用墙面涂料中有害物质限量》GB 18582 
□《工业防护涂料中有害物质限量》GB 30981 
□《建筑防水涂料中有害物质限量》JC 1066
□《民用建筑工程室内环境污染控制标准》GB50325　□其它：

	报告交付方式
及要求 
	方式：□领取　□邮寄
要求：报告份数（份）（默认一式4份）报告形式：□最终检测报告　□阶段检测报告
报告交付周期：试验完毕后5个工作日，特殊情况协商。

	报告邮寄地址 
	 

	信息核查登记

	样品状态描述 
	□样品符合规范要求 
	收 样 人 
	 

	样品编号 
	 
	报告编号
	 

	检测费用（元）
	

	备注 
	 


声明：
1、委托方确认样品信息和检测项目，保证所提供样品和资料的真实性，并对其真实性负责；
2、见证人确认见证送检样品的代表性和取样、送检的真实性，并对其样品真实性负责；
3、检测机构保证检测的公正性，对检测数据负责，为委托方提供的样品及其有关资料保密；
4、委托方要求自行取回的样品，请于约定时间内取回，逾期未取回的，检测机构将自行处理；
5、本委托单等同合同书或协议书，具有同等法律效力。凡办理完委托手续，委托方须认可并交付完检测费用。 
[bookmark: _Toc14438][bookmark: _Toc31743][bookmark: _Toc4905][bookmark: _Toc187747001][bookmark: _Toc193211441][bookmark: _Toc195290873][bookmark: _Toc195345803][bookmark: _Toc195348516][bookmark: _Toc195349179][bookmark: _Toc195517542][bookmark: _Toc195518247][bookmark: _Toc196290028][bookmark: _Toc196397369]室内检测委托单（建筑消能减震装置）
委托编号：	检测机构名称：
	委托单位
	

	工程名称
	

	委 托 人
	
	联系电话
	

	施工单位
	
	取 样 人
	

	见证单位
	（盖章）
	见 证 人
	

	监督单位
	
	联系电话
	

	工程部位/用途
	
	委托日期
	

	检测类别
	□验收检测　□平行检测　□自控检测　□监督抽测　□其它：

	样 品 信 息

	样品名称
	 
	样品数量 
	 

	规格型号
	 
	代表数量 
	 

	生产厂家
	 
	样品批号 
	 

	样品处理
	□委托方于　日内取回　□检测机构自行处理 
	唯一性标识 
	 

	检 测 信 息

	检测参数
	□屈服承载力　□弹性刚度　□设计承载力　□延性系数　□滞回曲线面积　□极限位移
□极限承载力　□最大阻尼力　□阻尼力与速度相关规律　□滞回曲线　□其它：

	检测依据
	□《建筑消能减震技术规程》JGJ 297 
□《建筑消能阻尼器》JG/T 209 
□其它：

	判定依据
	□《建筑消能减震技术规程》JGJ 297 
□《建筑消能阻尼器》JG/T 209 
□其它：

	报告交付方式
及要求
	方式：□领取　□邮寄
要求：报告份数（份）（默认一式4份）报告形式：□最终检测报告　□阶段检测报告
报告交付周期：试验完毕后5个工作日，特殊情况协商。

	报告邮寄地址
	 

	信息核查登记

	样品状态描述
	□样品符合规范要求 
	收 样 人 
	 

	样品编号
	 
	报告编号
	 

	检测费用（元）
	 

	备注
	 


声明：
1、委托方确认样品信息和检测项目，保证所提供样品和资料的真实性，并对其真实性负责；
2、见证人确认见证送检样品的代表性和取样、送检的真实性，并对其样品真实性负责；
3、检测机构保证检测的公正性，对检测数据负责，为委托方提供的样品及其有关资料保密；
4、委托方要求自行取回的样品，请于约定时间内取回，逾期未取回的，检测机构将自行处理
5、本委托单等同合同书或协议书，具有同等法律效力。凡办理完委托手续，委托方须认可并交付完检测费用。 
[bookmark: _Toc19642][bookmark: _Toc17279][bookmark: _Toc6233][bookmark: _Toc187747002][bookmark: _Toc193211442][bookmark: _Toc195290874][bookmark: _Toc195345804][bookmark: _Toc195348517][bookmark: _Toc195349180][bookmark: _Toc195517543][bookmark: _Toc195518248][bookmark: _Toc196290029][bookmark: _Toc196397370]室内检测委托单（建筑隔震装置）
委托编号：	检测机构名称：
	委托单位
	

	工程名称
	

	委 托 人
	
	联系电话
	

	施工单位
	
	取 样 人
	

	见证单位
	（盖章）
	见 证 人
	

	监督单位
	
	联系电话
	

	工程部位/用途
	
	委托日期
	

	检测类别
	□验收检测　□平行检测　□自控检测　□监督抽测　□其它：

	样 品 信 息

	样品名称
	
	样品数量
	

	规格型号
	
	代表数量
	

	生产厂家
	
	样品批号
	

	样品处理
	□委托方于　日内取回　□检测机构自行处理
	唯一性标识
	

	检 测 信 息

	检测参数
	□竖向压缩刚度　□竖向变形能力　□竖向极限压应力　□竖向极限拉应力　□屈服力
□当水平位移为支座内部橡胶直径0.55倍状态时的极限压应力　□竖向拉伸刚度
□侧向不均匀变形□水平等效刚度　□屈服后水平刚度　□等效阻尼比
□水平极限变形能力　□竖向压缩变形　□竖向承载力　□静摩擦系数　□动摩擦系数 
□屈服后刚度　□极限剪切变形　□其它：

	检测依据
	□《建筑隔震橡胶支座》JG/T118
□《建筑摩擦摆隔震支座》GB/T37358- 2019 
□其它：

	判定依据
	□《建筑隔震橡胶支座》JG/T118
□《建筑摩擦摆隔震支座》GB/T37358- 2019 
□其它：

	报告交付方式
及要求 
	方式：□领取　□邮寄
要求：报告份数（份）（默认一式4份）报告形式：□最终检测报告　□阶段检测报告
报告交付周期：试验完毕后5个工作日，特殊情况协商。

	报告邮寄地址
	

	信息核查登记

	样品状态描述
	□样品符合规范要求
	收 样 人
	 

	样品编号
	
	报告编号
	 

	检测费用（元）
	 

	备注 
	 


声明：
1、委托方确认样品信息和检测项目，保证所提供样品和资料的真实性，并对其真实性负责；
2、见证人确认见证送检样品的代表性和取样、送检的真实性，并对其样品真实性负责；
3、检测机构保证检测的公正性，对检测数据负责，为委托方提供的样品及其有关资料保密；
4、委托方要求自行取回的样品，请于约定时间内取回，逾期未取回的，检测机构将自行处理；
5、本委托单等同合同书或协议书，具有同等法律效力。凡办理完委托手续，委托方须认可并交付完检测费用。 
[bookmark: _Toc195290875][bookmark: _Toc196397371][bookmark: _Toc195517544][bookmark: _Toc196290030][bookmark: _Toc195345805][bookmark: _Toc195349181][bookmark: _Toc195518249][bookmark: _Toc195348518][bookmark: _Toc193211443][bookmark: _Toc26679][bookmark: _Toc20047][bookmark: _Toc8404][bookmark: _Toc187747003]室内检测委托单（铝塑复合板）
委托编号：	检测机构名称：
	委托单位
	

	工程名称
	

	委 托 人
	
	联系电话
	

	施工单位
	
	取 样 人
	

	见证单位
	（盖章）
	见 证 人
	

	监督单位
	
	联系电话
	

	工程部位/用途
	
	委托日期
	

	检测类别
	□验收检测　□平行检测　□自控检测　□监督抽测　□其它：

	样 品 信 息

	样品名称
	
	样品数量
	

	规格型号
	
	代表数量
	

	生产厂家
	
	样品批号
	

	样品处理
	□委托方于　日内取回　□检测机构自行处理
	唯一性标识
	

	检 测 信 息

	检测参数
	□剥离强度 
□其它：

	检测依据
	□《普通装饰用铝塑复合板》GB/T 22412 
□其它：

	判定依据
	□《普通装饰用铝塑复合板》GB/T 22412 
□其它：

	报告交付方式
及要求 
	方式：□领取　□邮寄
要求：报告份数（份）（默认一式4份）报告形式：□最终检测报告　□阶段检测报告
报告交付周期：试验完毕后5个工作日，特殊情况协商。

	报告邮寄地址
	

	信息核查登记

	样品状态描述
	□样品符合规范要求
	收 样 人
	

	样品编号
	
	报告编号
	

	检测费用（元）
	

	备注
	


声明：
1、委托方确认样品信息和检测项目，保证所提供样品和资料的真实性，并对其真实性负责；
2、见证人确认见证送检样品的代表性和取样、送检的真实性，并对其样品真实性负责；
3、检测机构保证检测的公正性，对检测数据负责，为委托方提供的样品及其有关资料保密；
4、委托方要求自行取回的样品，请于约定时间内取回，逾期未取回的，检测机构将自行处理
5、本委托单等同合同书或协议书，具有同等法律效力。凡办理完委托手续，委托方须认可并交付完检测费用。 
[bookmark: _Toc195290876][bookmark: _Toc187747004][bookmark: _Toc193211444][bookmark: _Toc195345806][bookmark: _Toc195348519][bookmark: _Toc195349182][bookmark: _Toc195518250][bookmark: _Toc195517545][bookmark: _Toc196290031][bookmark: _Toc196397372]室内检测委托单（木材料及构配件）
委托编号：	检测机构名称：
	委托单位
	

	工程名称
	

	委 托 人
	
	联系电话
	

	施工单位
	
	取 样 人
	

	见证单位
	（盖章）
	见 证 人
	

	监督单位
	
	联系电话
	

	工程部位/用途
	
	委托日期
	

	检测类别
	□验收检测　□平行检测　□自控检测　□监督抽测　□其它：

	样 品 信 息

	样品名称
	
	样品数量
	

	规格型号
	
	代表数量
	

	生产厂家
	
	样品批号
	

	样品处理
	□委托方于　日内取回　□检测机构自行处理
	唯一性标识
	

	检 测 信 息

	检测参数
	□含水率□弹性模量□静曲强度□钉抗弯强度 
□其它：

	检测依据
	□《木结构工程施工质量验收规范》GB 50206 
□《普通胶合板》GB/T 9846 
□其它：

	判定依据
	□《木结构工程施工质量验收规范》GB 50206 
□《普通胶合板》GB/T 9846 
□其它：

	报告交付方式
及要求 
	方式：□领取　□邮寄
要求：报告份数（份）（默认一式4份）报告形式：□最终检测报告　□阶段检测报告
报告交付周期：试验完毕后5个工作日，特殊情况协商。

	报告邮寄地址
	

	信息核查登记

	样品状态描述
	□样品符合规范要求
	收 样 人
	

	样品编号
	
	报告编号
	

	检测费用（元）
	

	备注
	


声明：
1、委托方确认样品信息和检测项目，保证所提供样品和资料的真实性，并对其真实性负责；
2、见证人确认见证送检样品的代表性和取样、送检的真实性，并对其样品真实性负责；
3、检测机构保证检测的公正性，对检测数据负责，为委托方提供的样品及其有关资料保密；
4、委托方要求自行取回的样品，请于约定时间内取回，逾期未取回的，检测机构将自行处理
5、本委托单等同合同书或协议书，具有同等法律效力。凡办理完委托手续，委托方须认可并交付完检测费用。 
[bookmark: _Toc9765][bookmark: _Toc13425][bookmark: _Toc12782][bookmark: _Toc195349183][bookmark: _Toc187747005][bookmark: _Toc195290877][bookmark: _Toc195345807][bookmark: _Toc193211445][bookmark: _Toc195348520][bookmark: _Toc195517546][bookmark: _Toc196290032][bookmark: _Toc196397373][bookmark: _Toc195518251]室内检测委托单（加固材料）
委托编号：	检测机构名称：
	委托单位
	

	工程名称
	

	委 托 人
	
	联系电话
	

	施工单位
	
	取 样 人
	

	见证单位
	（盖章）
	见 证 人
	

	监督单位
	
	联系电话
	

	工程部位/用途
	
	委托日期
	

	检测类别
	□验收检测　□平行检测　□自控检测　□监督抽测　□其它：

	样 品 信 息

	样品名称
	
	样品数量
	

	规格型号
	
	代表数量
	

	生产厂家
	
	样品批号
	

	样品处理
	□委托方于　日内取回　□检测机构自行处理
	唯一性标识
	

	检 测 信 息

	检测参数
	□抗拉强度　□抗剪强度　□正拉粘结强度　□抗拉强度标准值（纤维复合材）
□弹性模量（纤维复合材）□极限伸长率（纤维复合材）□不挥发物含量（结构胶粘剂）
□耐湿热老化性能（结构胶粘剂）□单位面积质量（纤维织物）
□纤维体积含量（预成型板）□K数（碳 纤维织物）□其它：

	检测依据
	□《工程结构加固材料安全性鉴定技术规范》GB 50728 
□《混凝土结构加固设计规范》GB 50367 
□《既有建筑鉴定与加固通用规范》GB 55021 
□《建筑结构加固工程施工质量验收规范》GB 50550 
□《结构加固修复用碳纤维片材》GB/T21490　□其它：

	判定依据
	□《工程结构加固材料安全性鉴定技术规范》GB 50728 
□《混凝土结构加固设计规范》GB 50367 
□《既有建筑鉴定与加固通用规范》GB 55021 
□《建筑结构加固工程施工质量验收规范》GB 50550 
□《结构加固修复用碳纤维片材》GB/T21490　□其它：

	报告交付方式
及要求
	方式：□领取　□邮寄
要求：报告份数（份）（默认一式4份）报告形式：□最终检测报告　□阶段检测报告
报告交付周期：试验完毕后5个工作日，特殊情况协商。

	报告邮寄地址
	 

	信息核查登记

	样品状态描述
	□样品符合规范要求
	收 样 人
	

	样品编号
	
	报告编号
	

	检测费用（元）
	

	备注
	


声明：
1、委托方确认样品信息和检测项目，保证所提供样品和资料的真实性，并对其真实性负责；
2、见证人确认见证送检样品的代表性和取样、送检的真实性，并对其样品真实性负责；
3、检测机构保证检测的公正性，对检测数据负责，为委托方提供的样品及其有关资料保密；
4、委托方要求自行取回的样品，请于约定时间内取回，逾期未取回的，检测机构将自行处理
5、本委托单等同合同书或协议书，具有同等法律效力。凡办理完委托手续，委托方须认可并交付完检测费用。 
[bookmark: _Toc2115][bookmark: _Toc3395][bookmark: _Toc13113][bookmark: _Toc195518252][bookmark: _Toc195517547][bookmark: _Toc195290878][bookmark: _Toc196290033][bookmark: _Toc193211446][bookmark: _Toc195345808][bookmark: _Toc195348521][bookmark: _Toc196397374][bookmark: _Toc187747006][bookmark: _Toc195349184][bookmark: _Toc15150]室内检测委托单（焊接材料）
委托编号：	检测机构名称：
	委托单位
	

	工程名称
	

	委 托 人
	
	联系电话
	

	施工单位
	
	取 样 人
	

	见证单位
	　　　　　　　　　　　　　　　　　　（盖章）
	见 证 人
	

	监督单位
	
	联系电话
	

	工程部位/用途
	
	委托日期
	

	检测类别
	□验收检测　□平行检测　□自控检测　□监督抽测　□其它：

	样 品 信 息

	样品名称
	
	样品数量
	

	规格型号
	
	代表数量
	

	生产厂家
	
	样品批号
	

	样品处理
	□委托方于　日内取回　□检测机构自行处理
	唯一性标识
	

	检 测 信 息

	检测参数
	□屈服强度　□抗拉强度　□化学成分　□断后伸长率 

	检测依据
	□GB/T 2652 金属材料焊缝破坏性试验 熔化焊接头焊缝金属纵向拉伸试验
□GB/T 228.1 金属材料拉伸试验第1部分：室温试验方法
□GB/T 20123 钢铁　总碳硫含量的测定高频感应炉燃烧后红外吸收法（常规方法）
□GB/T 20125 低合金钢　多元素含量的测定　电感耦合等离子体原子发射光谱法
□其它：

	判定依据
	□GB/T 2652 金属材料焊缝破坏性试验 熔化焊接头焊缝金属纵向拉伸试验
□其它：

	报告交付方式
及要求 
	方式：□领取　□邮寄
要求：报告份数（份）（默认一式4份）报告形式：□最终检测报告　□阶段检测报告
报告交付周期：试验完毕后5个工作日，特殊情况协商。

	报告邮寄地址 
	 

	信息核查登记

	样品状态描述
	□样品符合规范要求（散（袋）装，未受潮、无结块）
	收 样 人
	

	样品编号
	
	报告编号
	

	检测费用（元）
	

	备注
	


声明：
1、委托方确认样品信息和检测项目，保证所提供样品和资料的真实性，并对其真实性负责；
2、见证人确认见证送检样品的代表性和取样、送检的真实性，并对其样品真实性负责；
3、检测机构保证检测的公正性，对检测数据负责，为委托方提供的样品及其有关资料保密；
4、委托方要求自行取回的样品，请于约定时间内取回，逾期未取回的，检测机构将自行处理；
5、本委托单等同合同书或协议书，具有同等法律效力。凡办理完委托手续，委托方须认可并交付完检测费用。 

[bookmark: _Toc26817][bookmark: _Toc5417][bookmark: _Toc187747007][bookmark: _Toc192077284][bookmark: _Toc193211447][bookmark: _Toc195290879][bookmark: _Toc195345809][bookmark: _Toc195348522][bookmark: _Toc195349185][bookmark: _Toc195517548][bookmark: _Toc195518253][bookmark: _Toc196290034][bookmark: _Toc196397375]（二）主体结构及装饰装修
材料




[bookmark: _Toc10351][bookmark: _Toc9571][bookmark: _Toc23709][bookmark: _Toc187747008]

[bookmark: _Toc193211448][bookmark: _Toc195290880][bookmark: _Toc195345810][bookmark: _Toc195348523][bookmark: _Toc195349186][bookmark: _Toc195517549][bookmark: _Toc195518254][bookmark: _Toc196290035][bookmark: _Toc196397376]现场检测委托单（混凝土及砌体结构强度）
委托编号：	检测机构名称：
	委托单位
	

	工程名称
	

	委 托 人
	
	联系电话
	

	见证单位
	（盖章）
	见 证 人
	

	监督单位
	
	联系电话
	

	工程部位
	
	委托日期
	

	检测类别
	□验收检测　□平行检测　□自控检测　□监督抽测　□其它：

	项 目 信 息

	检测对象
	
	工程数量
	

	施工单位
	
	检测数量
	

	检测批
	
	开工日期
	

	总建筑面积
	
	竣工日期
	

	其他信息
	

	检 测 信 息

	检测参数
	□混凝土强度（回弹法）　□混凝土强度（钻芯法）　□混凝土强度（回弹-钻芯综合法）
□混凝土强度（超声回弹综合法）　□砂浆强度（推出法）　□砂浆强度（筒压法）
□砂浆强度（砂浆片剪切法）　□砂浆强度（回弹法）　□砂浆强度（点荷法）
□砂浆强度（贯入法）　□转强度（回弹法）　□砌体抗压强度（原位轴压法）
□砌体抗压强度（扁顶法）　□砌体抗剪强度（原位单剪法）
□砌体抗剪强度（原位双剪法）　□其他：

	检测依据
	□《回弹法检测混凝土抗压强度技术规程》JGJ/T 23
□《高强混 凝土强度检测技术规程》JGJ/T 294
□《钻芯法检测混凝土强度技术规程》JGJ/T 384
□《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204
□《超声回弹综 合法检测混凝土强度技术规程》CECS02:2005
□《砌体工程现场检测技术标准》GB/T 50315 
□《贯入法检测砌筑砂浆抗压强度技术规程》JGJ/T 136
□《砌体结构工程施工质量验收规范》GB 50203
□《混凝土结构现场检测技术标准》GB/T50784　□其他：

	判定依据
	□《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204
□《砌体结构工程 施工质量验收规范》GB50203
□设计图纸　□其他：

	报告交付方式
及要求
	方式：□领取　□邮寄
要求：报告份数（份）（默认一式4份）报告形式：□最终检测报告　□阶段检测报告
报告交付周期：试验完毕后5个工作日，特殊情况协商。

	信息核查登记

	检测对象描述
	
	接收人员
	

	备注
	
	报告编号
	


声明：
1、委托方确认项目信息和检测信息，保证所提供资料的真实性，并对其真实性负责；
2、见证人确认抽样检测的代表性和真实性，并对其样品真实性负责；
3、检测机构保证检测的公正性，对检测数据负责，为委托方提供的样品及其有关资料保密；
4、本委托单等同合同书或协议书，具有同等法律效力。凡办理完委托手续，委托方须认可并交付完检测费用。
[bookmark: _Toc24252][bookmark: _Toc25501][bookmark: _Toc187747009][bookmark: _Toc193211449][bookmark: _Toc195290881][bookmark: _Toc195345811][bookmark: _Toc195348524][bookmark: _Toc195349187][bookmark: _Toc195517550][bookmark: _Toc195518255][bookmark: _Toc196290036][bookmark: _Toc196397377]现场检测委托单（钢筋及保护层厚度）
委托编号：	检测机构名称：
	委托单位
	

	工程名称
	

	委 托 人
	
	联系电话
	

	见证单位
	（盖章）
	见 证 人
	

	监督单位
	
	联系电话
	

	工程部位
	
	委托日期
	

	检测类别
	□验收检测　□平行检测　□自控检测　□监督抽测　□其它：

	项 目 信 息

	检测对象
	
	工程数量
	

	施工单位
	
	检测数量
	

	检测批
	
	开工日期
	

	总建筑面积
	
	竣工日期
	

	其他信息
	

	检 测 信 息

	检测参数
	□钢筋保护层厚度　□钢筋数量　□钢筋间距　□钢筋直径　□钢筋锈蚀状况

	检测依据
	□《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204
□《混凝土中 钢筋检测技术规程》JGJ/T 152
□《砌体结构工程施工质量验收规范》GB 50203
□《混凝土结构现场检测技术标准》GB/T50784 
□其他

	判定依据
	□《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204
□《混凝土中 钢筋检测技术规程》JGJ/T 152
□《混凝土结构后锚固技术规程》JGJ145
□《砌体结构工程施工质量验收规范》GB 50203
□《混凝土结构现场检测技术标准》GB/T50784 
□设计图纸 

	报告交付方式
及要求 
	方式：□领取　□邮寄
要求：报告份数（份）（默认一式4份）报告形式：□最终检测报告　□阶段检测报告
报告交付周期：试验完毕后5个工作日，特殊情况协商。

	信息核查登记

	检测对象描述
	
	接收人员
	

	检测费用（元）
	
	报告编号
	

	备注
	


声明：
1、委托方确认项目信息和检测信息，保证所提供资料的真实性，并对其真实性负责；
2、见证人确认抽样检测的代表性和真实性，并对其样品真实性负责；
3、检测机构保证检测的公正性，对检测数据负责，为委托方提供的样品及其有关资料保密；
4、本委托单等同合同书或协议书，具有同等法律效力。凡办理完委托手续，委托方须认可并交付完检测费用。
[bookmark: _Toc195517551][bookmark: _Toc196397378][bookmark: _Toc196290037][bookmark: _Toc195518256][bookmark: _Toc195349188][bookmark: _Toc193211450][bookmark: _Toc195348525][bookmark: _Toc195345812][bookmark: _Toc195290882][bookmark: _Toc187747010][bookmark: _Toc21717][bookmark: _Toc4775]现场检测委托单（植筋锚固力）
委托编号：	检测机构名称：
	委托单位
	

	工程名称
	

	委 托 人
	
	联系电话
	

	见证单位
	（盖章）
	见 证 人
	

	监督单位
	
	联系电话
	

	工程部位
	
	委托日期
	

	检测类别
	□验收检测　□平行检测　□自控检测　□监督抽测　□其它：

	项 目 信 息

	检测对象
	
	工程数量
	

	施工单位
	
	检测数量
	

	检测批
	
	开工日期
	

	总建筑面积
	
	竣工日期
	

	其他信息
	

	检 测 信 息

	检测参数
	□植筋锚固力　□其他　

	检测依据
	□《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB 50204
□《混凝土结构后锚固技术规程》JGJ 145
□《砌体结构工程施工质量验收规范》GB 50203
□《混凝土结构现场检测技术标准》GB/T 50784
□《建筑结构加固工程施工质量验收规范》GB 50550
□其他

	判定依据
	□《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB 50204
□《混凝土结构后锚固技术规程》JGJ 145
□《砌体结构工程施工质量验收规范》GB 50203
□《混凝土结构现场检测技术标准》GB/T 50784 
□《建筑结构加固工程施工质量验收规范》GB 50550
□设计图纸 

	报告交付方式
及要求 
	方式：□领取　□邮寄
要求：报告份数（份）（默认一式4份）报告形式：□最终检测报告　□阶段检测报告
报告交付周期：试验完毕后5个工作日，特殊情况协商。

	信息核查登记

	检测对象描述
	
	接收人员
	

	检测费用（元）
	
	报告编号
	

	备注
	


声明：
1、委托方确认项目信息和检测信息，保证所提供资料的真实性，并对其真实性负责；
2、见证人确认抽样检测的代表性和真实性，并对其样品真实性负责；
3、检测机构保证检测的公正性，对检测数据负责，为委托方提供的样品及其有关资料保密；
4、本委托单等同合同书或协议书，具有同等法律效力。凡办理完委托手续，委托方须认可并交付完检测费用。
[bookmark: _Toc196397379][bookmark: _Toc196290038][bookmark: _Toc195518257][bookmark: _Toc195349189][bookmark: _Toc195517552][bookmark: _Toc195348526][bookmark: _Toc195345813][bookmark: _Toc195290883][bookmark: _Toc193211451][bookmark: _Toc187747011][bookmark: _Toc9396][bookmark: _Toc15591]现场检测委托单（构件位置和尺寸）
委托编号：	检测机构名称：
	委托单位
	

	工程名称
	

	委 托 人
	
	联系电话
	

	见证单位
	（盖章）
	见 证 人
	

	监督单位
	
	联系电话
	

	工程部位
	
	委托日期
	

	检测类别
	□验收检测　□平行检测　□自控检测　□监督抽测　□其它：

	项 目 信 息

	检测对象
	
	工程数量
	

	施工单位
	
	检测数量
	

	检测批
	
	开工日期
	

	总建筑面积
	
	竣工日期
	

	其他信息
	

	检 测 信 息

	
检测参数
	□轴线位置　□标高　□截面尺寸　□预埋件位置　□预留插筋位置及外露长度
□垂直度　□平整度　□构件挠度　□平面外变形　

	检测依据
	□《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB 50204
□《砌体工程现场检测技术标准》GB/T 50315 
□《砌体结构工程施工质量验收规范》GB 50203
□《木结构工程 施工质量验收规范》GB 50206
□《木结构现场检测技术标准》GJ/T 488
□《混凝土结构现场检测技术标准》GB/T 50784 
□其他

	判定依据
	□《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB 50204
□《砌体工程现场检测技术标准》GB/T 50315 
□《砌体结构工程施工质量验收规范》GB 50203
□《木结构工程 施工质量验收规范》GB 50206
□《木结构现场检测技术标准》GJ/T 488
□《混凝土结构现场检测技术标准》GB/T 50784 
□设计图纸 

	报告交付方式
及要求 
	方式：□领取　□邮寄
要求：报告份数（份）（默认一式4份）报告形式：□最终检测报告　□阶段检测报告
报告交付周期：试验完毕后5个工作日，特殊情况协商。

	信息核查登记

	检测对象描述
	
	接收人员
	

	检测费用（元）
	
	报告编号
	

	备注
	


声明：
1、委托方确认项目信息和检测信息，保证所提供资料的真实性，并对其真实性负责；
2、见证人确认抽样检测的代表性和真实性，并对其样品真实性负责；
3、检测机构保证检测的公正性，对检测数据负责，为委托方提供的样品及其有关资料保密；
4、本委托单等同合同书或协议书，具有同等法律效力。凡办理完委托手续，委托方须认可并交付完检测费用。
[bookmark: _Toc19669][bookmark: _Toc26607][bookmark: _Toc187747012][bookmark: _Toc193211452][bookmark: _Toc195290884][bookmark: _Toc195345814][bookmark: _Toc195348527][bookmark: _Toc195349190][bookmark: _Toc195517553][bookmark: _Toc195518258][bookmark: _Toc196290039][bookmark: _Toc196397380]现场检测委托单（外观质量及内部缺陷）
委托编号：	检测机构名称：
	委托单位
	

	工程名称
	

	委 托 人
	
	联系电话
	

	见证单位
	（盖章）
	见 证 人
	

	监督单位
	
	联系电话
	

	工程部位
	
	委托日期
	

	检测类别
	□验收检测　□平行检测　□自控检测　□监督抽测　□其它：

	项 目 信 息

	检测对象
	
	工程数量
	

	施工单位
	
	检测数量
	

	检测批
	
	开工日期
	

	总建筑面积
	
	竣工日期
	

	其他信息
	

	检 测 信 息

	检测参数
	□外观质量　□内部缺陷　

	检测依据
	□《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB 50204
□《砌体工程现场检测技术标准》GB/T 50315 
□《砌体结构工程施工质量验收规范》GB 50203
□《木结构工程 施工质量验收规范》GB 50206
□《木结构现场检测技术标准》GJ/T 488
□《混凝土结构现场检测技术标准》GB/T 50784 
□《超声法检测混 凝土缺陷技术规程》CECS21 
□其他

	判定依据
	□GB50204 混凝土结构工程施工质量验收规范
□GB50203 砌体结构工程 施工质量验收规范
□GB50206 木结构工程施工质量验收规范
□设计图纸 

	报告交付方式
及要求 
	方式：□领取　□邮寄
要求：报告份数（份）（默认一式4份）报告形式：□最终检测报告　□阶段检测报告
报告交付周期：试验完毕后5个工作日，特殊情况协商。

	信息核查登记

	检测对象描述
	
	接收人员
	

	检测费用（元）
	
	报告编号
	

	备注
	


声明：
1、委托方确认项目信息和检测信息，保证所提供资料的真实性，并对其真实性负责；
2、见证人确认抽样检测的代表性和真实性，并对其样品真实性负责；
3、检测机构保证检测的公正性，对检测数据负责，为委托方提供的样品及其有关资料保密；
4、本委托单等同合同书或协议书，具有同等法律效力。凡办理完委托手续，委托方须认可并交付完检测费用。
[bookmark: _Toc28012][bookmark: _Toc3821][bookmark: _Toc1568][bookmark: _Toc187747013][bookmark: _Toc193211453][bookmark: _Toc195290885][bookmark: _Toc195345815][bookmark: _Toc195348528][bookmark: _Toc195349191][bookmark: _Toc195517554][bookmark: _Toc195518259][bookmark: _Toc196290040][bookmark: _Toc196397381]现场检测委托单（装配式结构）
委托编号：	检测机构名称：
	委托单位
	

	工程名称
	

	委 托 人
	
	联系电话
	

	见证单位
	（盖章）
	见 证 人
	

	监督单位
	
	联系电话
	

	工程部位
	
	委托日期
	

	检测类别
	□验收检测　□平行检测　□自控检测　□监督抽测　□其它：

	项 目 信 息

	检测对象
	
	工程数量
	

	施工单位
	
	检测数量
	

	检测批
	
	开工日期
	

	总建筑面积
	
	竣工日期
	

	其他信息
	

	检 测 信 息

	检测参数
	□钢筋套筒灌浆连接灌浆饱满性　□钢筋浆锚搭接连接灌浆饱满性　□外墙板接缝防水性能
□静载试验　□动力测试　□其他：

	检测依据
	□《建筑结构检测技术标准》GB/T 50344 
□《超声法检测混凝土缺陷技 术规程》CECS21
□《混凝土结构试验方法标准》GB/T 50152
□《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB 50204
□《木结构现场检测技术标准》GJ/T 488
□《混凝土结构现场检测技术标准》GB/T 50784　□其他：

	判定依据
	□《建筑结构荷载规范》GB 50009
□《装配式混凝土结构检测标准》T/CECS1189
□《装配式住宅建筑检测技术标准》JGJ/T 485
□《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB 50204

	报告交付方式
及要求 
	方式：□领取　□邮寄
要求：报告份数（份）（默认一式4份）报告形式：□最终检测报告　□阶段检测报告
报告交付周期：试验完毕后5个工作日，特殊情况协商。

	信息核查登记

	检测对象描述
	
	接收人员
	

	检测费用（元）
	
	报告编号
	

	备注
	


声明：
1、委托方确认项目信息和检测信息，保证所提供资料的真实性，并对其真实性负责；
2、见证人确认抽样检测的代表性和真实性，并对其样品真实性负责；
3、检测机构保证检测的公正性，对检测数据负责，为委托方提供的样品及其有关资料保密；
4、本委托单等同合同书或协议书，具有同等法律效力。凡办理完委托手续，委托方须认可并交付完检测费用。
[bookmark: _Toc30202][bookmark: _Toc22826][bookmark: _Toc30811][bookmark: _Toc187747014][bookmark: _Toc193211454][bookmark: _Toc195290886][bookmark: _Toc195345816][bookmark: _Toc195348529][bookmark: _Toc195349192][bookmark: _Toc195517555][bookmark: _Toc195518260][bookmark: _Toc196290041][bookmark: _Toc196397382]现场检测委托单（装饰装修工程）
委托编号：	检测机构名称：
	委托单位
	

	工程名称
	

	委 托 人
	
	联系电话
	

	见证单位
	（盖章）
	见 证 人
	

	监督单位
	
	联系电话
	

	工程部位
	
	委托日期
	

	检测类别
	□验收检测　□平行检测　□自控检测　□监督抽测　□其它：

	项 目 信 息

	检测对象
	
	工程数量
	

	施工单位
	
	检测数量
	

	总建筑面积
	
	开工日期
	

	饰面层面积
	
	竣工日期
	

	其他信息
	

	检 测 信 息

	检测参数
	□后置埋件现场拉拔力　□饰面砖粘结强度　□抹灰砂浆拉伸粘接 强度 

	检测依据
	□《建筑装饰装修工程质量验收标准》GB 50210
□《混凝土结构后锚固技术规程》JGJ 145
□《建筑工程饰面砖粘结强度检验标准》JGJ/T 110
□《抹灰砂浆技术规程》JGJ/T 220
□《建筑砂浆基本性能试验方法标准》JGJ/T 70

	判定依据
	□《建筑装饰装修工程质量验收标准》GB 50210
□《混凝土结构后锚固技术规程》JGJ 145
□《建筑工程饰面砖粘结强度检验标准》JGJ/T 110
□《建筑砂浆基本性能试验方法标准》JGJ/T 70　□其他：

	报告交付方式
及要求 
	方式：□领取　□邮寄
要求：报告份数（份）（默认一式4份）报告形式：□最终检测报告　□阶段检测报告
报告交付周期：试验完毕后5个工作日，特殊情况协商。

	信息核查登记

	检测对象描述
	
	接收人员
	

	检测费用（元）
	
	报告编号
	

	备注
	


声明：
1、委托方确认项目信息和检测信息，保证所提供资料的真实性，并对其真实性负责；
2、见证人确认抽样检测的代表性和真实性，并对其样品真实性负责；
3、检测机构保证检测的公正性，对检测数据负责，为委托方提供的样品及其有关资料保密；
4、本委托单等同合同书或协议书，具有同等法律效力。凡办理完委托手续，委托方须认可并交付完检测费用。 
[bookmark: _Toc10889][bookmark: _Toc27054][bookmark: _Toc22100][bookmark: _Toc187747015][bookmark: _Toc193211455][bookmark: _Toc195290887][bookmark: _Toc195345817][bookmark: _Toc195348530][bookmark: _Toc195349193][bookmark: _Toc195517556][bookmark: _Toc195518261][bookmark: _Toc196290042][bookmark: _Toc196397383]现场检测委托单（室内环境污染物）
委托编号：	检测机构名称：
	委托单位
	

	工程名称
	

	委 托 人
	
	联系电话
	

	见证单位
	（盖章）
	见 证 人
	

	监督单位
	
	联系电话
	

	工程部位
	
	委托日期
	

	检测类别
	□验收检测　□平行检测　□自控检测　□监督抽测　□其它：

	项 目 信 息

	检测对象
	
	工程数量
	

	施工单位
	
	检测数量
	

	建筑类别
	□Ⅰ类民用建筑　□Ⅱ类民用建筑
	竣工日期
	

	其他信息
	

	检 测 信 息

	检测参数
	□甲醛　□氨　□氡　□TVOC　□苯　□甲苯　□二甲苯　□土壤中的氡　
□其他 

	检测依据
	□《民用建筑工程室内环境污染控制标准》GB 50325 
□《建筑室内空气中氡检测方法标准》T/CECS 569　
□《公共场所卫生检验方法 第 2 部分：化学污染物》GB/T 18204.2
□《居住区大气中甲醛卫生检验标准方法 分光光度法》GB/T 16129-1995
□其他：

	判定依据
	□《民用建筑工程室内环境污染控制标准》GB 50325
□《建筑环境通用规范》GB 55016
□设计要求 

	报告交付方式
及要求 
	方式：□领取　□邮寄
要求：报告份数（份）（默认一式4份）报告形式：□最终检测报告　□阶段检测报告
报告交付周期：试验完毕后5个工作日，特殊情况协商。

	信息核查登记

	检测对象描述 
	 
	接收人员 
	 

	检测费用（元）
	 
	报告编号
	 

	备注 
	 


声明：
1、委托方确认项目信息和检测信息，保证所提供资料的真实性，并对其真实性负责；
2、见证人确认抽样检测的代表性和真实性，并对其样品真实性负责；
3、检测机构保证检测的公正性，对检测数据负责，为委托方提供的样品及其有关资料保密；
4、本委托单等同合同书或协议书，具有同等法律效力。凡办理完委托手续，委托方须认可并交付完检测费用。

[bookmark: _Toc25312][bookmark: _Toc27522][bookmark: _Toc27177][bookmark: _Toc187747016][bookmark: _Toc192077285][bookmark: _Toc193211456][bookmark: _Toc195290888][bookmark: _Toc195345818][bookmark: _Toc195348531][bookmark: _Toc195349194][bookmark: _Toc195517557][bookmark: _Toc195518262][bookmark: _Toc196290043][bookmark: _Toc196397384]（三）钢结构






[bookmark: _Toc28859][bookmark: _Toc10770][bookmark: _Toc187747017][bookmark: _Toc193211457][bookmark: _Toc195290889][bookmark: _Toc195345819][bookmark: _Toc195348532][bookmark: _Toc195349195][bookmark: _Toc195517558][bookmark: _Toc195518263][bookmark: _Toc196290044][bookmark: _Toc196397385][bookmark: _Toc20922]室内检测委托单（钢材及焊接材料）
委托编号：	检测机构名称：
	委托单位
	

	工程名称
	

	委 托 人
	
	联系电话
	

	施工单位
	
	取 样 人
	

	见证单位
	（盖章）
	见 证 人
	

	监督单位
	
	联系电话
	

	工程部位/用途
	
	委托日期
	

	检测类别
	□验收检测　□平行检测　□自控检测　□监督抽测　□其它：

	样 品 信 息

	样品名称
	钢材及焊接材料（钢材）
	样品数量
	

	规格型号
	
	代表数量
	

	生产厂家
	
	样品批号
	

	样品处理
	□委托方于　日内取回　□检测机构自行处理
	唯一性标识
	

	检 测 信 息

	检测参数
	□屈服强度　□抗拉强度　□伸长率　□厚度偏差　□断面收缩率　□硬度　□冲击韧性 
□冷弯性能　□钢材元素含量C　□钢材元素含量S　□钢材元素含 量P　□其它：

	检测依据
	□《金属材料 拉伸试验 第 1 部分：室温试验方法》GB/T 228.1
□《钢结构现场检测技术标准》GB/T 50621
□《钢结构工程施工质量验收标准》GB 50205 
□《金属材料 夏比摆锤冲击试验方法》GB/T 229
□《金属材料 布氏硬度试 验 第 1 部分：试验方法》GB/T 231.1 
□《金属材料　弯曲试验方法》GB/T 232
□《碳素钢和中低合金钢多元素含量的测定火花放电原子发射光谱法（常规法）》GB/T 4336
□《总碳硫含量的测定高频感应炉燃烧后红外吸收法（常规方法）》GB/T 20123
□《低合金钢 多元素含量的测定电感耦合等离子体原子发射光谱法 标准》GB/T 20125
□其它：

	判定依据
	□《金属材料 拉伸试验 第 1 部分：室温试验方法》GB/T 228.1
□《钢结构现场检测技术标准》GB/T 50621
□《金属材料 布氏硬度试验 第 1 部分：试验方法》GB/T 231.1 
□《金属材料 弯曲试验方法》GB/T 232
□《碳素钢和中低合金钢多元素含量的测定火花放电原子发射光谱法（常规法）》GB/T 4336
□其它：

	报告交付方式
及要求 
	方式：□领取　□邮寄
要求：报告份数（份）（默认一式4份）报告形式：□最终检测报告　□阶段检测报告
报告交付周期：试验完毕后5个工作日，特殊情况协商。

	报告邮寄地址 
	 

	信息核查登记

	样品状态描述
	□样品符合规范要求（散（袋）装，未受潮、无结块）
	收 样 人
	

	样品编号
	
	报告编号
	

	检测费用（元）
	

	备注
	


声明：
1、委托方确认样品信息和检测项目，保证所提供样品和资料的真实性，并对其真实性负责；
2、见证人确认见证送检样品的代表性和取样、送检的真实性，并对其样品真实性负责；
3、检测机构保证检测的公正性，对检测数据负责，为委托方提供的样品及其有关资料保密；
4、委托方要求自行取回的样品，请于约定时间内取回，逾期未取回的，检测机构将自行处理；
5、本委托单等同合同书或协议书，具有同等法律效力。凡办理完委托手续，委托方须认可并交付完检测费用。 
[bookmark: _Toc19491][bookmark: _Toc24248][bookmark: _Toc27316][bookmark: _Toc187747018][bookmark: _Toc193211458][bookmark: _Toc195290890][bookmark: _Toc195345820][bookmark: _Toc195348533][bookmark: _Toc195349196][bookmark: _Toc195517559][bookmark: _Toc195518264][bookmark: _Toc196290045][bookmark: _Toc196397386]现场检测委托单（焊缝）
委托编号：	检测机构名称：
	委托单位
	

	工程名称
	

	委 托 人
	
	联系电话
	

	见证单位
	（盖章）
	见 证 人
	

	监督单位
	
	联系电话
	

	工程部位
	
	委托日期
	

	检测类别
	□验收检测　□平行检测　□自控检测　□监督抽测　□其它：

	项 目 信 息

	检测对象
	焊缝
	工程数量
	

	施工单位
	
	检测数量
	

	检测时机
	
	工件厚度
	

	焊缝质量等级
	
	接头形式
	

	其他信息
	

	检 测 信 息

	检测参数
	□内部缺陷探伤（超声波）　□内部缺陷探伤（射线法）　□焊缝质量探伤（磁粉）　　
□外观质量　□尺寸　□其他：

	检测依据
	□《钢结构现场检测技术标准》GB/T 50621
□《焊缝无损检测 超声检测 技术、检测等级和评定》GB/T 11345
□《焊缝无损检测 射线检测 第 1 部分：X 和伽马射线的胶片技术》GBT 3323.1
□《焊缝无损检测　磁粉检测》GB/T 26951
□《钢结构工程施工质量验收标准》GB 50205　□其他：

	判定依据
	□《钢结构工程施工质量验收标准》GB 50205
□《钢结构焊接规范》GB 50661
□《焊缝无损检测焊缝磁粉检测验收等级》GB/T 26952 
□《钢结构现场检测技术标准》GB/T 50621 
□《焊縫无损检测 超声检测 验收等级》GB/T 29712-2023
□《焊缝无损检测 射线检测验收等级 第1部分：钢、镍、钛及其合金》GB/T 37910.1-2019　□其它

	报告交付方式
及要求 
	方式：□领取　□邮寄
要求：报告份数（份）（默认一式4份）报告形式：□最终检测报告　□阶段检测报告
报告交付周期：试验完毕后5个工作日，特殊情况协商。

	信息核查登记 

	检测对象描述
	
	接收人员
	

	检测费用（元）
	
	报告编号
	

	备注
	


声明：
1、委托方确认样品信息和检测项目，保证所提供样品和资料的真实性，并对其真实性负责；
2、见证人确认见证送检样品的代表性和取样、送检的真实性，并对其样品真实性负责；
3、检测机构保证检测的公正性，对检测数据负责，为委托方提供的样品及其有关资料保密；
4、委托方要求自行取回的样品，请于约定时间内取回，逾期未取回的，检测机构将自行处理；
[bookmark: _Toc21914]5、本委托单等同合同书或协议书，具有同等法律效力。凡办理完委托手续，委托方须认可并交付完检测费用。
[bookmark: _Toc193211459][bookmark: _Toc195290891][bookmark: _Toc195345821][bookmark: _Toc195348534][bookmark: _Toc195349197][bookmark: _Toc195517560][bookmark: _Toc195518265][bookmark: _Toc196290046][bookmark: _Toc196397387]现场检测委托单（钢结构防腐）
委托编号：	检测机构名称：
	委托单位
	

	工程名称
	

	委 托 人
	
	联系电话
	

	见证单位
	（盖章）
	见 证 人
	

	监督单位
	
	联系电话
	

	工程部位
	
	委托日期
	

	检测类别
	□验收检测　□平行检测　□自控检测　□监督抽测　□其它：

	项 目 信 息

	检测对象
	涂层厚度
	工程数量
	

	施工单位
	
	检测数量
	

	耐火极限
	
	防火涂料
	

	设计要求
	
	
	

	其他信息
	

	检 测 信 息

	检测参数
	□涂层厚度（防腐涂层）　□涂层厚度（防火涂层）　□附着力　□其他：　　

	检测依据
	□GB/T 50621 钢结构现场检测技术标准
□GB 50205 钢结构工程施工质量验收标准
□其他：

	判定依据
	□GB 50205 钢结构工程施工质量验收标准
□GB/T 50621 钢结构现场检测技术标准
□其他：

	报告交付方式
及要求
	方式：□领取　□邮寄
要求：报告份数（份）（默认一式4份）报告形式：□最终检测报告　□阶段检测报告
报告交付周期：试验完毕后5个工作日，特殊情况协商。

	信息核查登记

	检测对象描述
	
	接收人员
	

	检测费用（元）
	
	报告编号
	

	备注
	


声明：
1、委托方确认样品信息和检测项目，保证所提供样品和资料的真实性，并对其真实性负责；
2、见证人确认见证送检样品的代表性和取样、送检的真实性，并对其样品真实性负责；
3、检测机构保证检测的公正性，对检测数据负责，为委托方提供的样品及其有关资料保密；
4、委托方要求自行取回的样品，请于约定时间内取回，逾期未取回的，检测机构将自行处理；
5、本委托单等同合同书或协议书，具有同等法律效力。凡办理完委托手续，委托方须认可并交付完检测费用。 
[bookmark: _Toc193211460][bookmark: _Toc195290892][bookmark: _Toc195345822][bookmark: _Toc195348535][bookmark: _Toc195349198][bookmark: _Toc195517561][bookmark: _Toc195518266][bookmark: _Toc196290047][bookmark: _Toc196397388]室内检测委托单（钢结构涂料）
委托编号：	检测机构名称：
	委托单位
	

	工程名称
	

	委 托 人
	
	联系电话
	

	施工单位
	
	取 样 人
	

	见证单位
	（盖章）
	见 证 人
	

	监督单位
	
	联系电话
	

	工程部位/用途
	
	委托日期
	

	检测类别
	□验收检测　□平行检测　□自控检测　□监督抽测　□其它：

	样 品 信 息

	样品名称
	钢结构防腐及防火涂装（涂料）
	样品数量
	

	规格型号
	
	代表数量
	

	生产厂家
	
	样品批号
	

	样品处理
	□委托方于　日内取回　　□检测机构自行处理
	唯一性标识
	

	检 测 信 息

	检测参数
	□涂层附着力（划格试验）　□涂层附着力（划圈法）　□涂层附着力（拉开法）
□涂料粘结强度　　□涂料抗压强度

	检测依据
	□《色漆和清漆划格试验》GB/T9286　　□《漆膜划圈试验》GB/T 1720
[bookmark: _Toc13105][bookmark: _Toc187747019]□《钢结构防火涂料》GB 14907
[bookmark: _Toc16934][bookmark: _Toc187747020]□《色漆和清漆拉开法附着力试验》GB/T 5210　□其它：

	判定依据
	□GB/T9286 色漆和清漆 划格试验　
□GB 14907 钢结构防火涂料　□其它：

	报告交付方式
及要求 
	方式：□领取　□邮寄
要求：报告份数（份）（默认一式4份）报告形式：□最终检测报告 □阶段检测报告
报告交付周期：试验完毕后5个工作日，特殊情况协商。

	报告邮寄地址 
	 

	信息核查登记

	样品状态描述 
	□样品符合规范要求（散（袋）装，未受潮、无结块）
	收 样 人 
	 

	样品编号 
	 
	报告编号
	 

	检测费用（元）
	 

	备注 
	 


声明：
1、委托方确认样品信息和检测项目，保证所提供样品和资料的真实性，并对其真实性负责；
2、见证人确认见证送检样品的代表性和取样、送检的真实性，并对其样品真实性负责；
3、检测机构保证检测的公正性，对检测数据负责，为委托方提供的样品及其有关资料保密；
4、委托方要求自行取回的样品，请于约定时间内取回，逾期未取回的，检测机构将自行处理；
5、本委托单等同合同书或协议书，具有同等法律效力。凡办理完委托手续，委托方须认可并交付完检测费用。
[bookmark: _Toc187747021][bookmark: _Toc193211461][bookmark: _Toc195290893][bookmark: _Toc195345823][bookmark: _Toc195348536][bookmark: _Toc195349199][bookmark: _Toc195517562][bookmark: _Toc195518267][bookmark: _Toc196290048][bookmark: _Toc196397389][bookmark: _Toc17292][bookmark: _Toc32648][bookmark: _Toc11013]室内检测委托单（高强度螺栓及普通紧固件）
委托编号：	检测机构名称：
	委托单位
	

	工程名称
	

	委 托 人
	
	联系电话
	

	施工单位
	
	取 样 人
	

	见证单位
	（盖章）
	见 证 人
	

	监督单位
	
	联系电话
	

	工程部位/用途
	
	委托日期
	

	检测类别
	□验收检测　□平行检测　□自控检测　□监督抽测　□其它：

	样 品 信 息

	样品名称
	高强度螺栓及普通紧固件（高强度螺栓）
	样品数量
	

	规格型号
	
	代表数量
	

	生产厂家
	
	样品批号
	

	样品处理
	□委托方于　日内取回　□检测机构自行处理
	唯一性标识
	

	检 测 信 息

	检测参数
	□抗滑移系数　□硬度　□紧固轴力　□扭矩系数　□最小拉力载荷（普通紧固件）

	检测依据
	□《钢板栓接面抗滑移 系数的测定》GB/T 34478
□《钢结构用扭剪型高强度螺栓连接副》GB/T 3632
□《钢结构用高强度大六角头螺栓、大六角螺母、垫圈技术条件》GB/T 1231
□《金属材料 洛氏硬度试验 第 1 部分：试验方法》GB/T 230.1
□其它：

	判定依据
	□《钢结构工程施工质量验收标准》GB 50205
□《钢结构用扭剪型高强 度螺栓连接副》GB/T3632
□《钢结构用高强度大六角头螺栓、大六角螺母、垫圈技术条件》GB/T1231
□其它：

	报告交付方式
及要求 
	方式：□领取　□邮寄
要求：报告份数（份）（默认一式4份）报告形式：□最终检测报告　□阶段检测报告
报告交付周期：试验完毕后5个工作日，特殊情况协商。

	报告邮寄地址
	 

	信息核查登记

	样品状态描述
	□样品符合规范要求（散（袋）装，未受潮、无结块）
	收 样 人
	

	样品编号
	
	报告编号
	

	检测费用（元）
	

	备注
	


声明：
1、委托方确认样品信息和检测项目，保证所提供样品和资料的真实性，并对其真实性负责；
2、见证人确认见证送检样品的代表性和取样、送检的真实性，并对其样品真实性负责；
3、检测机构保证检测的公正性，对检测数据负责，为委托方提供的样品及其有关资料保密；
4、委托方要求自行取回的样品，请于约定时间内取回，逾期未取回的，检测机构将自行处理
5、本委托单等同合同书或协议书，具有同等法律效力。凡办理完委托手续，委托方须认可并交付完检测费用。 
[bookmark: _Toc21847][bookmark: _Toc29983][bookmark: _Toc187747022][bookmark: _Toc193211462][bookmark: _Toc195290894][bookmark: _Toc195345824][bookmark: _Toc195348537][bookmark: _Toc195349200][bookmark: _Toc195517563][bookmark: _Toc195518268][bookmark: _Toc196290049][bookmark: _Toc196397390]现场检测委托单（构件位置与尺寸）
委托编号：	检测机构名称：
	委托单位
	

	工程名称
	

	委 托 人
	
	联系电话
	

	见证单位
	（盖章）
	见 证 人
	

	监督单位
	
	联系电话
	

	工程部位
	
	委托日期
	

	检测类别
	□验收检测　□平行检测　□自控检测　□监督抽测　□其它：

	项 目 信 息

	检测对象
	构件位置与尺寸
	工程数量
	

	施工单位
	
	检测数量
	

	观测时机
	
	高度
	

	设计要求
	
	跨度
	

	其他信息
	

	检 测 信 息

	检测参数
	□垂直度　□轴线位置 
□弯曲矢高　□标高 
□侧向弯曲　□截面尺寸 
□结构挠度　□其他：

	检测依据
	□《钢结构现场检测技术标准》GB/T 50621
□《工程测量标准》GB 50026
□《钢结构工程施工质量验收标准》GB 50205
□其他：

	判定依据
	□《钢结构工程施工质量验收标准》GB 50205
□其他：

	报告交付方式
及要求 
	方式：□领取　□邮寄
要求：报告份数（份）（默认一式4份）报告形式：□最终检测报告　□阶段检测报告
报告交付周期：试验完毕后5个工作日，特殊情况协商。

	信息核查登记 

	检测对象描述
	
	接收人员
	

	检测费用（元）
	
	报告编号
	

	备注
	


声明：
1、委托方确认样品信息和检测项目，保证所提供样品和资料的真实性，并对其真实性负责；
2、见证人确认见证送检样品的代表性和取样、送检的真实性，并对其样品真实性负责；
3、检测机构保证检测的公正性，对检测数据负责，为委托方提供的样品及其有关资料保密；
4、委托方要求自行取回的样品，请于约定时间内取回，逾期未取回的，检测机构将自行处理；
5、本委托单等同合同书或协议书，具有同等法律效力。凡办理完委托手续，委托方须认可并交付完检测费用。 
[bookmark: _Toc195345825][bookmark: _Toc195518269][bookmark: _Toc195290895][bookmark: _Toc195517564][bookmark: _Toc195349201][bookmark: _Toc196397391][bookmark: _Toc195348538][bookmark: _Toc196290050][bookmark: _Toc193211463][bookmark: _Toc12533][bookmark: _Toc15351][bookmark: _Toc27280][bookmark: _Toc187747023] 现场检测委托单（结构构件性能）
委托编号：	检测机构名称：
	委托单位
	

	工程名称
	

	委 托 人
	
	联系电话
	

	见证单位
	（盖章）
	见 证 人
	

	监督单位
	
	联系电话
	

	工程部位
	
	委托日期
	

	检测类别
	□验收检测　□平行检测　□自控检测　□监督抽测　□其它：

	项 目 信 息

	检测对象
	结构构件性能
	工程数量
	

	施工单位
	
	检测数量
	

	荷载设计要求
	
	阻尼比
	

	挠度允许值
	
	频率范围
	

	其他信息
	
	振型
	

	检 测 信 息

	检测参数
	□静载试验
□动力测试

	检测依据
	□《高耸与复杂钢结构检测与鉴定标准》GB 51008 
□《建筑结构检测技术标准》GB/T 50344
□其他：

	判定依据
	□《高耸与复杂钢结构检测与鉴定标准》GB 51008 
□《建筑结构检测技术标准》GB/T 50344
□其他：

	报告交付方式
及要求 
	方式：□领取　□邮寄
要求：报告份数（份）（默认一式4份）报告形式：□最终检测报告　□阶段检测报告
报告交付周期：试验完毕后5个工作日，特殊情况协商。

	信息核查登记

	检测对象描述
	
	接收人员
	

	检测费用（元）
	
	报告编号
	

	备注
	


声明：
1、委托方确认样品信息和检测项目，保证所提供样品和资料的真实性，并对其真实性负责；
2、见证人确认见证送检样品的代表性和取样、送检的真实性，并对其样品真实性负责；
3、检测机构保证检测的公正性，对检测数据负责，为委托方提供的样品及其有关资料保密　　　
4、委托方要求自行取回的样品，请于约定时间内取回，逾期未取回的，检测机构将自行处理；
5、本委托单等同合同书或协议书，具有同等法律效力。凡办理完委托手续，委托方须认可并交付完检测费用。
[bookmark: _Toc25039][bookmark: _Toc5693][bookmark: _Toc19524][bookmark: _Toc187747024][bookmark: _Toc193211464][bookmark: _Toc195290896][bookmark: _Toc195345826][bookmark: _Toc195348539][bookmark: _Toc195349202][bookmark: _Toc195517565][bookmark: _Toc195518270][bookmark: _Toc196290051][bookmark: _Toc196397392]室内检测委托单（金属屋面抗风揭性能）
委托编号：	检测机构名称：
	委托单位
	

	工程名称
	

	委 托 人
	
	联系电话
	

	施工单位
	
	取 样 人
	

	见证单位
	（盖章）
	见 证 人
	

	监督单位
	
	联系电话
	

	工程部位/用途
	
	委托日期
	

	检测类别
	□验收检测　□平行检测　□自控检测　□监督抽测　□其它：

	样 品 信 息

	样品名称
	金属屋面试件
	样品数量
	

	规格型号
	
	代表数量
	

	
	
	样品批号
	

	生产厂家
	
	风荷载标准值
	

	
	
	金属屋面
结构形式
	

	样品处理
	□委托方于　日内取回　□检测机构自行处理
	唯一性标识
	

	检 测 信 息

	检测参数
	□静态压力抗风掀　□动态压力抗风掀　□其他：

	检测依据
	□《钢结构工程施工质量验收标准》GB 50205
□《金属屋面抗风掀性能检测方法 第 1 部分：静态压力法》GB/T 39794.1
□《金属屋面抗风掀性能检测方法 第 2 部分：动态压力法》GB/T 39794.2
□其他：

	判定依据
	□《钢结构工程施工质量验收标准》GB 50205
□其他：

	报告交付方式
及要求 
	方式：□领取　□邮寄
要求：报告份数（份）（默认一式4份）报告形式：□最终检测报告　□阶段检测报告
报告交付周期：试验完毕后5个工作日，特殊情况协商。

	报告邮寄地址 
	 

	信息核查登记

	样品状态描述
	□样品符合规范要求 
	收 样 人 
	 

	样品编号 
	 
	报告编号
	 

	检测费用（元）
	 

	备注 
	 


声明：
1、委托方确认样品信息和检测项目，保证所提供样品和资料的真实性，并对其真实性负责；
2、见证人确认见证送检样品的代表性和取样、送检的真实性，并对其样品真实性负责；
3、检测机构保证检测的公正性，对检测数据负责，为委托方提供的样品及其有关资料保密；
4、委托方要求自行取回的样品，请于约定时间内取回，逾期未取回的，检测机构将自行处理；
5、本委托单等同合同书或协议书，具有同等法律效力。凡办理完委托手续，委托方须认可并交付完检测费用。 

[bookmark: _Toc25977][bookmark: _Toc31142][bookmark: _Toc31620][bookmark: _Toc187747025][bookmark: _Toc192077286][bookmark: _Toc193211465][bookmark: _Toc195290897][bookmark: _Toc195345827][bookmark: _Toc195348540][bookmark: _Toc195349203][bookmark: _Toc195517566][bookmark: _Toc195518271][bookmark: _Toc196290052][bookmark: _Toc196397393]（四）地基基础







[bookmark: _Toc28147][bookmark: _Toc28118][bookmark: _Toc21526][bookmark: _Toc187747026][bookmark: _Toc193211466][bookmark: _Toc195290898][bookmark: _Toc195345828][bookmark: _Toc195348541][bookmark: _Toc195349204][bookmark: _Toc195517567][bookmark: _Toc195518272][bookmark: _Toc196290053][bookmark: _Toc196397394]现场检测委托单（地基及复合地基）
委托编号：	检测机构名称：
	委托单位
	

	工程名称
	

	委 托 人
	
	联系电话
	

	见证单位
	（盖章）
	见 证 人
	

	监督单位
	
	联系电话
	

	工程部位
	
	委托日期
	

	检测类别
	□验收检测　□平行检测　□自控检测　□监督抽测　□其它：

	项 目 信 息

	检测对象
	
	工程数量
	

	施工单位
	
	检测数量
	

	地基土类别
	
	成桩日期
	

	桩长/桩径
	
	入岩深度
	

	其他信息
	

	检 测 信 息

	检测参数
	□承载力（静载试验）　□承载力（动力触探试验）　□压实系数（环刀法）
□压实系数（灌砂法）　□密实度（标准贯入试验）　□密实度（动力触探试验）
□地基土强度　□变形模量（原位测试）　□增强体强度（钻芯法）
□其他：

	检测依据
	□《建筑地基检测技术规范》JGJ 340　□《土工试验方法标准》GB/T 50123
□《建筑地基基础设计规范》GB 50007　□《建筑地基处理技术规范》JGJ 79
□《混凝土物理力学性能试验方法标准》GB/T 50081
□《复合地基技术规范》GB/T 50783　□其他：

	判定依据
	□《建筑地基检测技术规范》JGJ 340　□《建筑地基处理技术规范》JGJ 79
□《复合地基技术规范》GB/T 50783　□《建筑地基基础设计规范》GB 50007 
□设计要求：

	报告交付方式
及要求 
	方式：□领取　□邮寄
要求：报告份数（份）（默认一式4份）报告形式：□最终检测报告　□阶段检测报告
报告交付周期：试验完毕后5个工作日，特殊情况协商。

	信息核查登记 

	检测对象描述
	
	接收人员
	

	检测费用（元）
	
	报告编号
	

	备注
	


声明：
1、委托方确认项目信息和检测信息，保证所提供资料的真实性，并对其真实性负责；
2、见证人确认抽样检测的代表性和真实性，并对其样品真实性负责；
3、检测机构保证检测的公正性，对检测数据负责，为委托方提供的样品及其有关资料保密；
4、本委托单等同合同书或协议书，具有同等法律效力。凡办理完委托手续，委托方须认可并交付完检测费用。 
[bookmark: _Toc29170][bookmark: _Toc2033][bookmark: _Toc25147][bookmark: _Toc187747027][bookmark: _Toc193211467][bookmark: _Toc195290899][bookmark: _Toc195345829][bookmark: _Toc195348542][bookmark: _Toc195349205][bookmark: _Toc195517568][bookmark: _Toc195518273][bookmark: _Toc196290054][bookmark: _Toc196397395]现场检测委托单（桩的承载力）
委托编号：	检测机构名称：
	委托单位
	

	工程名称
	

	委 托 人
	
	联系电话
	

	见证单位
	（盖章）
	见 证 人
	

	监督单位
	
	联系电话
	

	工程部位
	
	委托日期
	

	检测类别
	□验收检测　□平行检测　□自控检测　□监督抽测　□其它：

	项 目 信 息

	检测对象
	
	工程数量
	

	施工单位
	
	检测数量
	

	施工工艺
	
	成桩日期
	

	桩长/桩径
	
	入岩深度
	

	其他信息
	

	检 测 信 息

	检测参数
	□水平承载力（静载试验）　□竖向抗压承载力（静载试验）
□竖向抗压承载力（自平衡）　□竖向抗压承载力（高应变法）
□竖向抗拔承载力（抗拔静载试验）　□其他：

	检测依据
	□《建筑基桩检测技术规范》JGJ 106
□《建筑工程抗浮技术标准》JGJ 476 
□《建筑基桩自平衡静载试验技术规程》JGJ/T 403
□《建筑地基基础设计规范》GB 50007
□其他：

	判定依据
	□《建筑基桩检测技术规范》JGJ 106
□《建筑工程抗浮技术标准》JGJ 476
□《建筑基桩自平衡静载试验技术规程》JGJ/T 403
□《建筑地基基础设计规范》GB 50007
□设计要求 

	报告交付方式
及要求 
	方式：□领取　□邮寄
要求：报告份数（份）（默认一式4份）报告形式：□最终检测报告　□阶段检测报告
报告交付周期：试验完毕后5个工作日，特殊情况协商。

	信息核查登记

	检测对象描述
	
	接收人员
	

	检测费用（元）
	
	报告编号
	

	备注
	


声明：
1、委托方确认项目信息和检测信息，保证所提供资料的真实性，并对其真实性负责；
2、见证人确认抽样检测的代表性和真实性，并对其样品真实性负责；
3、检测机构保证检测的公正性，对检测数据负责，为委托方提供的样品及其有关资料保密；
4、本委托单等同合同书或协议书，具有同等法律效力。凡办理完委托手续，委托方须认可并交付完检测费用。 
[bookmark: _Toc18462][bookmark: _Toc17732][bookmark: _Toc19644][bookmark: _Toc187747028][bookmark: _Toc193211468][bookmark: _Toc195290900][bookmark: _Toc195345830][bookmark: _Toc195348543][bookmark: _Toc195349206][bookmark: _Toc195517569][bookmark: _Toc195518274][bookmark: _Toc196290055][bookmark: _Toc196397396]现场检测委托单（桩身完整性）
委托编号：	检测机构名称：
	委托单位
	

	工程名称
	

	委 托 人
	
	联系电话
	

	见证单位
	（盖章）
	见 证 人
	

	监督单位
	
	联系电话
	

	工程部位
	
	委托日期
	

	检测类别
	□验收检测　□平行检测　□自控检测　□监督抽测　□其它：

	项 目 信 息

	检测对象
	
	工程数量
	

	施工单位
	
	检测数量
	

	施工工艺
	
	成桩日期
	

	桩长/桩径
	
	入岩深度
	

	其他信息
	

	检 测 信 息

	检测参数
	□桩身完整性（低应变法）　□桩身完整性（声波透射法）
□桩身完整性（钻芯法）
□其他：

	检测依据
	□《建筑基桩检测技术规范》JGJ 106 
□《混凝土物理力学性能试验方法标准》GB/T 50081 
□其他：

	判定依据
	□《建筑基桩检测技术规范》JGJ 106 
□设计要求 

	报告交付方式
及要求 
	方式：□领取　□邮寄
要求：报告份数（份）（默认一式4份）报告形式：□最终检测报告　□阶段检测报告
报告交付周期：试验完毕后5个工作日，特殊情况协商。

	信息核查登记

	检测对象描述 
	 
	接收人员 
	 

	检测费用（元）
	 
	报告编号
	 

	备注 
	 


声明：
1、委托方确认项目信息和检测信息，保证所提供资料的真实性，并对其真实性负责；
2、见证人确认抽样检测的代表性和真实性，并对其样品真实性负责；
3、检测机构保证检测的公正性，对检测数据负责，为委托方提供的样品及其有关资料保密；
4、本委托单等同合同书或协议书，具有同等法律效力。凡办理完委托手续，委托方须认可并交付完检测费用。 
[bookmark: _Toc32501][bookmark: _Toc27505][bookmark: _Toc6605][bookmark: _Toc187747029][bookmark: _Toc193211469][bookmark: _Toc195290901][bookmark: _Toc195345831][bookmark: _Toc195348544][bookmark: _Toc195349207][bookmark: _Toc195517570][bookmark: _Toc195518275][bookmark: _Toc196290056][bookmark: _Toc196397397]现场检测委托单（锚杆拉拔承载力）
委托编号：	检测机构名称：
	委托单位
	

	工程名称
	

	委 托 人
	
	联系电话
	

	见证单位
	（盖章）
	见 证 人
	

	监督单位
	
	联系电话
	

	工程部位
	
	委托日期
	

	检测类别
	□验收检测　□平行检测　□自控检测　□监督抽测　□其它：

	项 目 信 息

	检测对象
	
	工程数量
	

	施工单位
	
	检测数量
	

	施工工艺
	
	注浆日期
	

	自由端长度/ 
锚固段长度
	
	注浆强度
	

	其他信息
	

	检 测 信 息

	检测参数
	□拉拔试验　□其他：

	检测依据
	□《锚杆检测与监测技术规程》JGJ/T 401
□其他：

	判定依据
	□《锚杆检测与监测技术规程》JGJ/T 401
□设计要求：

	报告交付方式
及要求 
	方式：□领取　□邮寄
要求：报告份数（份）（默认一式4份）报告形式：□最终检测报告　□阶段检测报告
报告交付周期：试验完毕后5个工作日，特殊情况协商。

	信息核查登记

	检测对象描述 
	 
	接收人员 
	 

	检测费用（元）
	 
	报告编号
	 

	备注 
	 


声明：
1、委托方确认项目信息和检测信息，保证所提供资料的真实性，并对其真实性负责；
2、见证人确认抽样检测的代表性和真实性，并对其样品真实性负责；
3、检测机构保证检测的公正性，对检测数据负责，为委托方提供的样品及其有关资料保密；
4、本委托单等同合同书或协议书，具有同等法律效力。凡办理完委托手续，委托方须认可并交付完检测费用。 
[bookmark: _Toc16748][bookmark: _Toc11108][bookmark: _Toc26615][bookmark: _Toc187747030][bookmark: _Toc193211470][bookmark: _Toc195290902][bookmark: _Toc195345832][bookmark: _Toc195348545][bookmark: _Toc195349208][bookmark: _Toc195517571][bookmark: _Toc195518276][bookmark: _Toc196290057][bookmark: _Toc196397398]现场检测委托单（地下连续墙）
委托编号：	检测机构名称：
	委托单位
	

	工程名称
	

	委 托 人
	
	联系电话
	

	见证单位
	（盖章）
	见 证 人
	

	监督单位
	
	联系电话
	

	工程部位
	
	委托日期
	

	检测类别
	□验收检测　□平行检测　□自控检测　□监督抽测　□其它：

	项 目 信 息

	检测对象
	
	工程数量
	

	施工单位
	
	检测数量
	

	施工工艺
	
	施工日期
	

	墙体厚度
	
	墙体深度
	

	其他信息
	

	检 测 信 息

	检测参数
	□墙身完整性（声波透射法）　□墙身完整性（钻芯法）
□墙身混凝土强度（钻芯法）　□其他：

	检测依据
	□《地下连续墙检测技术规程》T/CECS 597
□《混凝土物理力学性能试验方法标准》GB/T 50081 
□其他：

	判定依据
	□《建筑桩基检测技术规范》JGJ 106 
□《地下连续墙检测技术规程》T/CECS 597 
□设计要求：

	报告交付方式
及要求 
	方式：□领取　□邮寄
要求：报告份数（份）（默认一式4份）报告形式：□最终检测报告　□阶段检测报告
报告交付周期：试验完毕后5个工作日，特殊情况协商。

	信息核查登记

	检测对象描述 
	 
	接收人员 
	 

	检测费用（元）
	 
	报告编号
	 

	备注 
	 


声明：
1、委托方确认项目信息和检测信息，保证所提供资料的真实性，并对其真实性负责；
2、见证人确认抽样检测的代表性和真实性，并对其样品真实性负责；
3、检测机构保证检测的公正性，对检测数据负责，为委托方提供的样品及其有关资料保密；
4、本委托单等同合同书或协议书，具有同等法律效力。凡办理完委托手续，委托方须认可并交付完检测费用。 





[bookmark: _Toc6389][bookmark: _Toc20117][bookmark: _Toc7632][bookmark: _Toc187747031][bookmark: _Toc192077287][bookmark: _Toc193211471][bookmark: _Toc195290903][bookmark: _Toc195345833][bookmark: _Toc195348546][bookmark: _Toc195349209][bookmark: _Toc195517572][bookmark: _Toc195518277][bookmark: _Toc196290058][bookmark: _Toc196397399]（五）建筑节能







[bookmark: _Toc14704][bookmark: _Toc5917][bookmark: _Toc20407][bookmark: _Toc187747032][bookmark: _Toc193211472][bookmark: _Toc195290904][bookmark: _Toc195345834][bookmark: _Toc195348547][bookmark: _Toc195349210][bookmark: _Toc195517573][bookmark: _Toc195518278][bookmark: _Toc196290059][bookmark: _Toc196397400]室内检测委托单（保温、绝热材料）
委托编号：	检测机构名称：
	委托单位 
	 

	工程名称 
	 

	委 托 人 
	 
	联系电话 
	 

	施工单位 
	 
	取 样 人 
	 

	见证单位 
	（盖章）
	见 证 人 
	 

	监督单位 
	 
	联系电话 
	 

	工程部位/用途 
	 
	委托日期 
	 

	检测类别 
	□验收检测　□平行检测　□自控检测　□监督抽测　□其它：

	样 品 信 息 

	样品名称 
	
	样品数量 
	 

	规格型号 
	 
	代表数量 
	 

	生产厂家 
	 
	样品批号 
	 

	样品处理 
	□委托方于　日内取回　□检测机构自行处理
	唯一性标识 
	 

	检 测 信 息

	检测参数
	□导热系数或热阻　□密度　□压缩强度或抗压强度　□垂直于板面方向的抗拉强度 
□吸水率　□传热系数及热阻　□单位面积质量　□拉伸粘结强度　□燃烧性能　□其它：

	检测/判定依据
	□《绝热材料稳态热阻及有关特性的测定防护热板法》（GB/T 10294）
□《绝热材料稳态热阻及有关特性的测定热流计法》（GB/T 10295）
□《泡沫塑料与橡胶表观密度的测定》（GB/T 6343）　□《外墙内保温板》（JG/T 159）
□《矿物棉及其制品试验方法》（GB/T5480）　□《泡沫玻璃绝热制品》（JC/T647）
□《无机硬质绝热制品试验方法》（GB/T 5486）　□《外墙外保温工程技术标准》（JGJ144）
□《建筑用绝热制品压缩性能的测定》（GB/T 13480）
□《硬质泡沫塑料压缩性能的测定》GB/T 8813　□《建筑材料可燃性试验方法》GB/T 8626
□《建筑用绝热制品 垂直于表面抗拉强度的测定》（GB/T 30804）
□《模塑聚苯板薄抹灰外墙外保温系统材料》（GB/T 29906）
□《挤塑聚苯板（XPS）薄抹灰外墙外保温系统材料》（GB/T 30595）
□《胶粉聚苯颗粒外墙外保温系统材料》JG/T158　□《建筑用真空绝热板》JG/T 438
□《硬泡聚氨酯保温防水工程技术规范》（GB 50404）
□《建筑用混凝土复合聚苯板外墙外保温材料》（JG/T 228）
□《酚醛泡沫板薄抹灰外墙外保温系统材料》（JG/T 515）
□《硬质泡沫塑料吸水率的测定》（GB/T 8810）
□《绝热稳态传热性质的测定标定和防护热箱法》（GB/T 13475）
□《保温装饰板外墙外保温系统材料》（JG/T 287）
□《外墙保温复合板通用技术要求》JG/T 480　□《外墙内保温复合板系统》GB/T 30593
□《塑料用氧指数法测定燃烧行为 第 2 部分：室温试验》（GB/T 2406.2）
□《建筑材料及制品的燃烧性能燃烧热值的测定》（GB/T 14402）
□《建筑材料或制品的单体燃烧试验》（GB/T 20284）
□《建筑材料不燃性试验方法》（GB/T 5464）　□其它：

	报告交付方式
及要求
	方式：□领取　□邮寄
要求：报告份数（份）（默认一式4份）报告形式：□最终检测报告　□阶段检测报告
报告交付周期：试验完毕后5个工作日，特殊情况协商。

	报告邮寄地址 
	

	信息核查登记

	样品状态描述 
	□样品符合规范要求（散（袋）装，未受潮、无结块）
	收 样 人 
	

	样品编号 
	 
	报告编号
	

	检测费用（元）
	

	备注
	


声明：
1、委托方确认样品信息和检测项目，保证所提供样品和资料的真实性，并对其真实性负责；
2、见证人确认见证送检样品的代表性和取样、送检的真实性，并对其样品真实性负责；
3、检测机构保证检测的公正性，对检测数据负责，为委托方提供的样品及其有关资料保密；	 
4、委托方要求自行取回的样品，请于约定时间内取回，逾期未取回的，检测机构将自行处理；
5、本委托单等同合同书或协议书，具有同等法律效力。凡办理完委托手续，委托方须认可并交付完检测费用。
[bookmark: _Toc21903][bookmark: _Toc27253][bookmark: _Toc29867][bookmark: _Toc187747033][bookmark: _Toc193211473][bookmark: _Toc195290905][bookmark: _Toc195345835][bookmark: _Toc195348548][bookmark: _Toc195349211][bookmark: _Toc195517574][bookmark: _Toc195518279][bookmark: _Toc196290060][bookmark: _Toc196397401]室内检测委托单（粘结材料）
委托编号：	检测机构名称：
	委托单位 
	 

	工程名称 
	 

	委 托 人 
	 
	联系电话 
	 

	施工单位 
	 
	取 样 人 
	 

	见证单位 
	（盖章）
	见 证 人 
	 

	监督单位 
	 
	联系电话 
	 

	工程部位/用途 
	 
	委托日期 
	 

	检测类别 
	□验收检测　□平行检测　□自控检测　□监督抽测　□其它：

	样 品 信 息 

	样品名称 
	
	样品数量 
	 

	规格型号 
	 
	代表数量 
	 

	生产厂家 
	 
	样品批号 
	 

	样品处理 
	□委托方于　日内取回　□检测机构自行处理 
	唯一性标识 
	 

	检 测 信 息

	检测参数
	□拉伸粘结强度　□其它：

	检测依据
	□《模塑聚苯板薄抹灰外墙外保温系统材料》（GB/T 29906）
□《外墙外保温工程技术标准》（JGJ 144）
□《挤塑聚苯板（XPS）薄抹灰外墙外保温系统材料》（GB/T 30595）
□《保温装饰板外墙外保温系统材料》（JG/T 287）
□《酚醛泡沫板薄抹灰外墙外保温系统材料》（JG/T 515）
□《外墙内保温复合板系统》（GB/T 30593）
□《硬泡聚氨酯板薄抹灰外墙外保温系统材料》（JG/T 420）
□《墙体保温用膨胀聚苯乙烯板胶粘剂》（JC/T 992）　□其他：

	判定依据
	□《模塑聚苯板薄抹灰外墙外保温系统材料》（GB/T 29906）
□《外墙外保温工程技术标准》（JGJ 144）
□《挤塑聚苯板（XPS）薄抹灰外墙外保温系统材料》（GB/T 30595）
□《保温装饰板外墙外保温系统材料》（JG/T 287）
□《酚醛泡沫板薄抹灰外墙外保温系统材料》（JG/T 515）
□《外墙内保温复合板系统》（GB/T 30593）
□《硬泡聚氨酯板薄抹灰外墙外保温系统材料》（JG/T 420）
□《墙体保温用膨胀聚苯乙烯板胶粘剂》（JC/T 992）　□其他：

	报告交付方式
及要求 
	方式：□领取　□邮寄
要求：报告份数（份）（默认一式4份）报告形式：□最终检测报告　□阶段检测报告
报告交付周期：试验完毕后5个工作日，特殊情况协商。

	报告邮寄地址 
	

	信息核查登记

	样品状态描述
	□样品符合规范要求（散（袋）装，未受潮、无结块）
	收 样 人
	

	样品编号
	
	报告编号
	

	检测费用（元）
	

	备注
	


声明：
1、委托方确认样品信息和检测项目，保证所提供样品和资料的真实性，并对其真实性负责；
2、见证人确认见证送检样品的代表性和取样、送检的真实性，并对其样品真实性负责；
3、检测机构保证检测的公正性，对检测数据负责，为委托方提供的样品及其有关资料保密；
4、委托方要求自行取回的样品，请于约定时间内取回，逾期未取回的，检测机构将自行处理；
5、本委托单等同合同书或协议书，具有同等法律效力。凡办理完委托手续，委托方须认可并交付完检测费用。
[bookmark: _Toc5030][bookmark: _Toc27271][bookmark: _Toc13634][bookmark: _Toc187747034][bookmark: _Toc193211474][bookmark: _Toc195290906][bookmark: _Toc195345836][bookmark: _Toc195348549][bookmark: _Toc195349212][bookmark: _Toc195517575][bookmark: _Toc195518280][bookmark: _Toc196290061][bookmark: _Toc196397402]室内检测委托单（增强加固材料）
委托编号：	检测机构名称：
	委托单位
	

	工程名称
	

	委 托 人
	
	联系电话
	

	施工单位
	
	取 样 人
	

	见证单位
	（盖章）
	见 证 人
	

	监督单位
	
	联系电话
	

	工程部位/用途
	
	委托日期
	

	检测类别
	□验收检测　□平行检测　□自控检测　□监督抽测　□其它：

	样 品 信 息

	样品名称
	
	样品数量
	

	规格型号
	
	代表数量
	

	生产厂家
	
	样品批号
	

	样品处理
	□委托方于　日内取回　□检测机构自行处理
	唯一性标识
	

	检 测 信 息

	检测参数
	□力学性能　□抗腐蚀性能　□网孔中心距偏差　□钢丝网丝径　□单位面积质量
□断裂伸长率　□其它：

	检测依据
	□《增强材料机织物试验方法 第 5 部分：玻璃纤维拉伸断裂强力和断裂伸长的测定》（GB/T 7689.5）
□《玻璃纤维网布耐碱性试验方法氢氧化钠溶 液浸泡法》（GB/T 20102）
□《外墙外保温工程技术标准》（JGJ 144）　□《镀锌电焊网》（GB/T 33281）
□《胶粉聚苯颗粒外墙外保温系统材料》（JG/T158）
□《硬泡聚氨酯板薄抹灰外墙外保温系统材料》（JG/T 420）
□《模塑聚苯板薄抹灰外墙外保温系统材料》（GB/T 29906）
□《挤塑聚苯板（XPS）薄抹灰外墙外保温系统材料》（GB/T 30595）
□《建筑用混凝土复合聚苯板外墙外保温材料》（JG/T 228）
□《增强制品试验方法第 3 部分：单位面积质量的测定》（GB/T 9914.3）　□其他：

	判定依据
	□《玻璃纤维网布耐碱性试验方法 氢氧化钠溶 液浸泡法》（GB/T 20102）
□《外墙外保温工程技术标准》（JGJ 144）　□《镀锌电焊网》（GB/T 33281）
□《胶粉聚苯颗粒外墙外保温系统材料》（JG/T158）
□《硬泡聚氨酯板薄抹灰外墙外保温系统材料》（JG/T 420）
□《模塑聚苯板薄抹灰外墙外保温系统材料》（GB/T 29906）
□《挤塑聚苯板（XPS）薄抹灰外墙外保温系统材料》（GB/T 30595）
□《建筑用混凝土复合聚苯板外墙外保温材料》JG/T 228）
□《增强制品试验方法第 3 部分：单位面积质量的测定》（GB/T 9914.3）　□其他：

	报告交付方式
及要求
	方式：□领取　□邮寄
要求：报告份数（份）（默认一式4份）报告形式：□最终检测报告　□阶段检测报告
报告交付周期：试验完毕后5个工作日，特殊情况协商。

	报告邮寄地址
	

	信息核查登记　

	样品状态描述
	□样品符合规范要求（散（袋）装，未受潮、无结块）
	收 样 人
	

	样品编号
	
	报告编号
	

	检测费用（元）
	

	备注
	


声明：
1、委托方确认样品信息和检测项目，保证所提供样品和资料的真实性，并对其真实性负责；
2、见证人确认见证送检样品的代表性和取样、送检的真实性，并对其样品真实性负责；
3、检测机构保证检测的公正性，对检测数据负责，为委托方提供的样品及其有关资料保密；
4、委托方要求自行取回的样品，请于约定时间内取回，逾期未取回的，检测机构将自行处理；
5、本委托单等同合同书或协议书，具有同等法律效力。凡办理完委托手续，委托方须认可并交付完检测费用。
[bookmark: _Toc12646][bookmark: _Toc25386][bookmark: _Toc4734][bookmark: _Toc187747035][bookmark: _Toc193211475][bookmark: _Toc195290907][bookmark: _Toc195345837][bookmark: _Toc195348550][bookmark: _Toc195349213][bookmark: _Toc195517576][bookmark: _Toc195518281][bookmark: _Toc196290062][bookmark: _Toc196397403]室内检测委托单（保温砂浆）
委托编号：	检测机构名称：
	委托单位 
	 

	工程名称 
	 

	委 托 人 
	 
	联系电话 
	 

	施工单位 
	 
	取 样 人 
	 

	见证单位 
	（盖章）
	见 证 人 
	 

	监督单位 
	 
	联系电话 
	 

	工程部位/用途
	 
	委托日期 
	 

	检测类别 
	□验收检测　□平行检测　□自控检测　□监督抽测　□其它：

	样 品 信 息 

	样品名称 
	
	样品数量 
	 

	规格型号 
	 
	代表数量 
	 

	生产厂家 
	 
	样品批号 
	 

	样品处理 
	□委托方于　日内取回　□检测机构自行处理 
	唯一性标识 
	 

	检 测 信 息

	检测参数
	□抗压强度　□干密度　□导热系数　□剪切强度　□拉伸粘结强度　□其它：

	检测依据
	□《无机硬质绝热制品试验方法》（GB/T 5486）
□《建筑保温砂浆》（GB/T 20473）
□《膨胀玻化微珠保温隔热砂浆》（GB/T 26000）
□《胶粉聚苯颗粒外墙外保温系统材料》（JG/T158）
□《绝热材料稳态热阻及有关特性的测定 防护 热板法》（GB/T 10294）
□《绝热材料稳态热阻及有关特性的测定热流计法》（GB/T 10295）
□《陶瓷砖胶粘剂》（JC/T 547）　□其他：

	判定依据
	□《无机硬质绝热制品试验方法》（GB/T 5486）
□《建筑保温砂浆》（GB/T 20473）
□《膨胀玻化微珠保温隔热砂浆》（GB/T 26000）
□《胶粉聚苯颗粒外墙外保温系统材料》（JG/T158）
□《绝热材料稳态热阻及有关特性的测定 防护 热板法》（GB/T 10294）
□《绝热材料稳态热阻及有关特性的测定热流计法》（GB/T 10295）
□《陶瓷砖胶粘剂》（JC/T 547）　□其他：

	报告交付方式
及要求 
	方式：□领取　□邮寄
要求：报告份数（份）（默认一式4份）报告形式：□最终检测报告　□阶段检测报告
报告交付周期：试验完毕后5个工作日，特殊情况协商。

	报告邮寄地址 
	 

	信息核查登记

	样品状态描述
	□样品符合规范要求（散（袋）装，未受潮、无结块）
	收 样 人 
	

	样品编号 
	 
	报告编号
	

	检测费用（元）
	

	备注 
	


声明：
1、委托方确认样品信息和检测项目，保证所提供样品和资料的真实性，并对其真实性负责；
2、见证人确认见证送检样品的代表性和取样、送检的真实性，并对其样品真实性负责；
3、检测机构保证检测的公正性，对检测数据负责，为委托方提供的样品及其有关资料保密；　　
4、委托方要求自行取回的样品，请于约定时间内取回，逾期未取回的，检测机构将自行处理；
5、本委托单等同合同书或协议书，具有同等法律效力。凡办理完委托手续，委托方须认可并交付完检测费用。
[bookmark: _Toc16964][bookmark: _Toc10087][bookmark: _Toc27988][bookmark: _Toc187747036][bookmark: _Toc193211476][bookmark: _Toc195290908][bookmark: _Toc195345838][bookmark: _Toc195348551][bookmark: _Toc195349214][bookmark: _Toc195517577][bookmark: _Toc195518282][bookmark: _Toc196290063][bookmark: _Toc196397404]室内检测委托单（抹面材料）
委托编号：	检测机构名称：
	委托单位 
	 

	工程名称 
	 

	委 托 人 
	 
	联系电话 
	 

	施工单位 
	 
	取 样 人 
	 

	见证单位 
	（盖章）
	见 证 人 
	 

	监督单位 
	 
	联系电话 
	 

	工程部位/用途
	 
	委托日期 
	 

	检测类别 
	□验收检测　□平行检测　□自控检测　□监督抽测　□其它：

	样 品 信 息

	样品名称 
	 
	样品数量 
	 

	规格型号 
	 
	代表数量 
	 

	生产厂家 
	 
	样品批号 
	 

	样品处理 
	□委托方于　日内取回　□检测机构自行处理
	唯一性标识 
	 

	检 测 信 息

	检测参数
	□拉伸粘结强度　□压折比（或柔韧性）　□其它：

	检测依据
	□《模塑聚苯板薄抹灰外墙外保温系统材料》（GB/T 29906）
□《挤塑聚苯板（XPS）薄抹灰外墙外保温系统材料》（GB/T 30595）
□《外墙外保温工程技术标准》JGJ 144
□《胶粉聚苯颗粒外墙外保温系统材料》（JG/T158）
□《硬泡聚氨酯板薄抹灰外墙外保温系统材料》（JG/T 420）
□《保温装饰板外墙外保温系统材料》（JG/T 287）
□《酚醛泡沫板薄抹灰外墙外保温系统材料》（JG/T 515）
□《外墙外保温用膨胀聚苯乙烯板抹面胶浆》（JC/T 993）
□《外墙内保温复合板系统》（GB/T 30593）
□《建筑用混凝土复合聚苯板外墙外保温材料》（JG/T 228）　□其他：

	判定依据
	□《模塑聚苯板薄抹灰外墙外保温系统材料》（GB/T 29906）
□《挤塑聚苯板（XPS）薄抹灰外墙外保温系统材料》（GB/T 30595）
□《外墙外保温工程技术标准》JGJ 144
□《硬泡聚氨酯板薄抹灰外墙外保温系统材料》（JG/T 420）
□《保温装饰板外墙外保温系统材料》（JG/T 287）
□《酚醛泡沫板薄抹灰外墙外保温系统材料》（JG/T 515）
□《外墙外保温用膨胀聚苯乙烯板抹面胶浆》（JC/T 993）
□《外墙内保温复合板系统》（GB/T 30593）
□《水泥胶砂强度检验方法（ISO法）》（GB/T 17671）
□《建筑用混凝土复合聚苯板外墙外保温材料》（JG/T 228）　□其他：

	报告交付方式
及要求 
	方式：□领取　□邮寄
要求：报告份数（份）（默认一式4份）报告形式：□最终检测报告　□阶段检测报告
报告交付周期：试验完毕后5个工作日，特殊情况协商。

	报告邮寄地址
	

	信息核查登记

	样品状态描述
	□样品符合规范要求（散（袋）装，未受潮、无结块）
	收 样 人
	

	样品编号
	
	报告编号
	

	检测费用
	

	备注
	


声明：
1、委托方确认样品信息和检测项目，保证所提供样品和资料的真实性，并对其真实性负责；
2、见证人确认见证送检样品的代表性和取样、送检的真实性，并对其样品真实性负责；
3、检测机构保证检测的公正性，对检测数据负责，为委托方提供的样品及其有关资料保密；
4、委托方要求自行取回的样品，请于取报告后七个工作日内取回，逾期本单位将自行处理；
5、本委托单等同合同书或协议书，具有同等法律效力。凡办理完委托手续，委托方须认可并交付完检测费用。
[bookmark: _Toc4538][bookmark: _Toc32215][bookmark: _Toc595][bookmark: _Toc187747037][bookmark: _Toc193211477][bookmark: _Toc195290909][bookmark: _Toc195345839][bookmark: _Toc195348552][bookmark: _Toc195349215][bookmark: _Toc195517578][bookmark: _Toc195518283][bookmark: _Toc196290064][bookmark: _Toc196397405]室内检测委托单（隔热型材）
委托编号：	检测机构名称：
	委托单位
	

	工程名称
	

	委 托 人
	
	联系电话
	

	施工单位
	
	取 样 人
	

	见证单位
	（盖章）
	见 证 人
	

	监督单位
	
	联系电话
	

	工程部位/用途
	
	委托日期
	

	检测类别
	□验收检测　□平行检测　□自控检测　□监督抽测　□其它：

	样 品 信 息 

	样品名称
	
	样品数量
	 

	规格型号
	
	代表数量
	 

	生产厂家
	
	样品批号
	 

	样品处理
	□委托方于　日内取回　□检测机构自行处理
	唯一性标识
	 

	检 测 信 息

	检测参数
	□抗拉强度　□抗剪强度　□其它：

	检测依据
	□《铝合金隔热型材复合性能试验方法》（GB/T 28289）
□《建筑用隔热铝合金型材》（JG/T 175）
□其他：

	判定依据
	□《铝合金隔热型材复合性能试验方法》（GB/T 28289）
□《建筑用隔热铝合金型材》（JG/T 175）
□其他：

	报告交付方式
及要求 
	方式：□领取　□邮寄
要求：报告份数（份）（默认一式4份）报告形式：□最终检测报告　□阶段检测报告
报告交付周期：试验完毕后5个工作日，特殊情况协商。

	报告邮寄地址 
	 

	信息核查登记

	样品状态描述
	□样品符合规范要求（散（袋）装，未受潮、无结块）
	收 样 人
	

	样品编号
	
	报告编号
	

	检测费用（元）
	

	备注
	


声明：
1、委托方确认样品信息和检测项目，保证所提供样品和资料的真实性，并对其真实性负责；
2、见证人确认见证送检样品的代表性和取样、送检的真实性，并对其样品真实性负责；
3、检测机构保证检测的公正性，对检测数据负责，为委托方提供的样品及其有关资料保密；
4、委托方要求自行取回的样品，请于约定时间内取回，逾期未取回的，检测机构将自行处理；
5、本委托单等同合同书或协议书，具有同等法律效力。凡办理完委托手续，委托方须认可并交付完检测费用。
[bookmark: _Toc22060][bookmark: _Toc26708][bookmark: _Toc10536][bookmark: _Toc187747038][bookmark: _Toc193211478][bookmark: _Toc195290910][bookmark: _Toc195345840][bookmark: _Toc195348553][bookmark: _Toc195349216][bookmark: _Toc195517579][bookmark: _Toc195518284][bookmark: _Toc196290065][bookmark: _Toc196397406]室内检测委托单（建筑外窗）
委托编号：	检测机构名称：
	委托单位
	

	工程名称
	

	委 托 人
	
	联系电话
	

	施工单位
	
	取 样 人
	

	见证单位
	（盖章）
	见 证 人
	

	监督单位
	
	联系电话
	

	工程部位/用途
	
	委托日期
	

	检测类别
	□验收检测　□平行检测　□自控检测　□监督抽测　□其它：

	样 品 信 息

	样品名称
	
	样品数量
	

	规格型号
	
	代表数量
	

	生产厂家
	
	样品批号
	

	样品处理
	□委托方于　日内取回　□检测机构自行处理
	唯一性标识
	

	检 测 信 息

	检测参数
	□气密性能　□水密性能　□抗风压性能　□传热系数　□可见光透射比　
□中空玻璃密封性能　□玻璃的太阳得热系数　□其它：

	检测依据
	□《建筑外门窗气密、水密、抗风压性能检测方法》（GB/T 7106）
□《建筑外门窗保温性能分级及检测方法》（GB/T 8484）
□《建筑玻璃 可见光透射比、太阳光直接透射比、太阳能总透射比、紫外线透射比及有关窗 玻璃参数的测定》（GB/T 2680）
□《建筑节能工程施工质量验收标准》（GB 50411）
□《建筑门窗玻璃幕墙热工计算规程》（JGJ/T 151）　□其他：

	判定依据
	□《建筑外门窗气密、水密、抗风压性能检测方法》（GB/T 7106）
□《建筑外门窗保温性能分级及检测方法》（GB/T 8484）
□《建筑玻璃 可见光透射比、太阳光直接透射比、太阳能总透射比、紫外线透射比及有关窗玻璃参数的测定》（GB/T 2680）
□《建筑节能工程施工质量验收标准》（GB 50411）
□《建筑门窗玻璃幕墙热工计算规程》（JGJ/T 151）　□其他：

	报告交付方式
及要求 
	方式：□领取　□邮寄
要求：报告份数（份）（默认一式4份）报告形式：□最终检测报告　□阶段检测报告
报告交付周期：试验完毕后5个工作日，特殊情况协商。

	报告邮寄地址 
	 

	信息核查登记

	样品状态描述
	□样品符合规范要求（散（袋）装，未受潮、无结块）
	收 样 人
	

	样品编号
	
	报告编号
	

	检测费用（元）
	

	备注
	


声明：
1、委托方确认样品信息和检测项目，保证所提供样品和资料的真实性，并对其真实性负责；
2、见证人确认见证送检样品的代表性和取样、送检的真实性，并对其样品真实性负责；
3、检测机构保证检测的公正性，对检测数据负责，为委托方提供的样品及其有关资料保密；	 
4、委托方要求自行取回的样品，请于约定时间内取回，逾期未取回的，检测机构将自行处理；
5、本委托单等同合同书或协议书，具有同等法律效力。凡办理完委托手续，委托方须认可并交付完检测费用。
[bookmark: _Toc187747039][bookmark: _Toc193211479][bookmark: _Toc195290911][bookmark: _Toc195345841][bookmark: _Toc195348554][bookmark: _Toc195349217][bookmark: _Toc195517580][bookmark: _Toc195518285][bookmark: _Toc196290066][bookmark: _Toc196397407][bookmark: _Toc27992][bookmark: _Toc27460][bookmark: _Toc28092]现场检测委托单（节能工程）
委托编号：	检测机构名称：
	委托单位
	

	工程名称
	

	委 托 人
	
	联系电话
	

	见证单位
	（盖章）
	见 证 人
	

	监督单位
	
	联系电话
	

	工程部位
	
	委托日期
	

	检测类别
	□验收检测　□平行检测　□自控检测　□监督抽测　□其它：

	项 目 信 息

	检测对象
	
	工程数量
	

	施工单位
	
	检测数量
	

	建筑类别
	□Ⅰ类民用建筑　□Ⅱ类民用建筑
	竣工日期
	

	其他信息
	

	检 测 信 息

	检测参数
	□外墙节能构造及保温层厚度（钻芯法）□保温板与基层的拉伸粘结强度　□风口风量
□锚固件的锚固力　□外窗气密性能　□室内平均温度　□通风与空调系统总风量
□空调机组水流量　□风道系统单位风量耗功率　□空调系统冷热水、冷却水循环流量
□室外供热管网水力平衡度　□室外供热管网热损失率　□照度与照明功率密度 
□外墙传热系数或热阻　□其它：

	判定依据
	□《建筑节能工程施工质量验收标准》（GB 50411）　□《照明测量方法》（GB/T 5700）
□《保温装饰板外墙外保温系统材料》（JG/T 287）《外墙保温用锚栓》（JG/T 366）
□《建筑外窗气密、水密、抗风压性能现场检测方法》（JG/T 211）
□《居住建筑节能检测标准》（JGJ/T 132）
□《采暖通风与空气调节工程检测技术规程》（JGJ/T 260）
□《公共建筑节能检测标准》（JGJ/T 177）
□《通风与空调工程施工质量验收规范》（GB 50243）　□其他：

	报告交付方式
及要求 
	方式：□领取　□邮寄
要求：报告份数（份）（默认一式4份）报告形式：□最终检测报告　□阶段检测报告
报告交付周期：试验完毕后5个工作日，特殊情况协商。

	信息核查登记

	检测对象描述 
	 
	接收人员 
	 

	检测费用（元）
	 
	报告编号
	 

	备注 
	 


声明：
1、委托方确认项目信息和检测信息，保证所提供资料的真实性，并对其真实性负责；
2、见证人确认抽样检测的代表性和真实性，并对其样品真实性负责；
3、检测机构保证检测的公正性，对检测数据负责，为委托方提供的样品及其有关资料保密；
4、本委托单等同合同书或协议书，具有同等法律效力。凡办理完委托手续，委托方须认可并交付完检测费用。
[bookmark: _Toc28022][bookmark: _Toc6223][bookmark: _Toc13014][bookmark: _Toc187747040][bookmark: _Toc193211480][bookmark: _Toc195290912][bookmark: _Toc195345842][bookmark: _Toc195348555][bookmark: _Toc195349218][bookmark: _Toc195517581][bookmark: _Toc195518286][bookmark: _Toc196290067][bookmark: _Toc196397408]室内检测委托单（电线电缆）
委托编号：	检测机构名称：
	委托单位
	

	工程名称
	

	委 托 人
	
	联系电话
	

	施工单位
	
	取 样 人
	

	见证单位
	（盖章）
	见 证 人
	

	监督单位
	
	联系电话
	

	工程部位/用途
	
	委托日期
	

	检测类别
	□验收检测　□平行检测　□自控检测　□监督抽测　□其它：

	样 品 信 息

	样品名称
	
	样品数量
	

	规格型号
	
	代表数量
	

	生产厂家
	
	样品批号
	

	样品处理
	□委托方于　日内取回　□检测机构自行处理
	唯一性标识
	

	检 测 信 息

	检测参数
	□导体电阻值　□燃烧性能　□其它：

	检测依据
	□《电线电缆电性能试验方法 第2部分：金属材料电阻率试验》（GB/T3048.2）
□《电缆的导体》（GB/T 3956）
□《额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆 第2部分：试验方法》（GB/T 5023.2）
□《额定电压 450/750V 及以下橡皮绝缘电缆 第2部分：试验方法》（GB/T5013.2）
□《电缆和光缆在火焰条件下的燃烧试验 第13部分：单根绝缘电线电缆火焰垂直蔓延试验测定燃烧的滴落（物）/微粒的试验方法》（GB/T 18380.13）
□《电缆和光缆在火焰条件下的燃烧试验 第12部分：单根绝缘电线电缆火焰垂直蔓延试验1kW预混合型火焰试验方法》（GB/T18380.12）　□其他：

	判定依据
	□《电线电缆电性能试验方法 第2部分：金属材料电阻率试验》（GB/T3048.2）
□《电缆的导体》（GB/T 3956）
□《额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆第2部分：试验方法》（GB/T 5023.2）
□《额定电压450/750V及以下橡皮绝缘电缆 第2部分：试验方法》（GB/T5013.2）
□《电缆和光缆在火焰条件下的燃烧试验 第13部分：单根绝缘电线电缆火焰垂直蔓延试验测定燃烧的滴落（物）/微粒的试验方法》（GB/T 18380.13）
□《电缆和光缆在火焰条件下的燃烧试验 第12部分：单根绝缘电线电缆火焰垂直蔓延试验1kW预混合型火焰试验方法》（GB/T18380.12）　□其他：

	报告交付方式
及要求
	方式：□领取　□邮寄
要求：报告份数（份）（默认一式4份）报告形式：□最终检测报告　□阶段检测报告
报告交付周期：试验完毕后5个工作日，特殊情况协商。

	报告邮寄地址
	

	信息核查登记

	样品状态描述
	□样品符合规范要求（散（袋）装，未受潮、无结块）
	收 样 人
	

	样品编号
	
	报告编号
	

	检测费用（元）
	

	备注
	


声明：
1、委托方确认样品信息和检测项目，保证所提供样品和资料的真实性，并对其真实性负责；
2、见证人确认见证送检样品的代表性和取样、送检的真实性，并对其样品真实性负责；
3、检测机构保证检测的公正性，对检测数据负责，为委托方提供的样品及其有关资料保密；
4、委托方要求自行取回的样品，请于约定时间内取回，逾期未取回的，检测机构将自行处理；
5、本委托单等同合同书或协议书，具有同等法律效力。凡办理完委托手续，委托方须认可并交付完检测费用。
[bookmark: _Toc4705][bookmark: _Toc11273][bookmark: _Toc1395][bookmark: _Toc187747041][bookmark: _Toc193211481][bookmark: _Toc195290913][bookmark: _Toc195345843][bookmark: _Toc195348556][bookmark: _Toc195349219][bookmark: _Toc195517582][bookmark: _Toc195518287][bookmark: _Toc196290068][bookmark: _Toc196397409]室内检测委托单（反射隔热材料）
委托编号：	检测机构名称：
	委托单位
	

	工程名称
	

	委 托 人
	
	联系电话
	

	施工单位
	
	取 样 人
	

	见证单位
	（盖章）
	见 证 人
	

	监督单位
	
	联系电话
	

	工程部位/用途
	
	委托日期
	

	检测类别
	□验收检测　□平行检测　□自控检测　□监督抽测　□其它：

	样 品 信 息

	样品名称
	
	样品数量
	

	规格型号
	
	代表数量
	

	生产厂家
	
	样品批号
	

	样品处理
	□委托方于　日内取回　□检测机构自行处理
	唯一性标识
	

	检 测 信 息

	检测参数
	□半球发射率　□太阳光反射比　□其它：

	检测依据
	□《建筑反射隔热涂料》（JG/T 235）　□其他：

	判定依据
	□《建筑反射隔热涂料》（JG/T 235）　□其他：

	报告交付方式
及要求 
	方式：□领取　□邮寄
要求：报告份数（份）（默认一式4份）报告形式：□最终检测报告　□阶段检测报告
报告交付周期：试验完毕后5个工作日，特殊情况协商。

	报告邮寄地址 
	 

	信息核查登记

	样品状态描述
	□样品符合规范要求（散（袋）装，未受潮、无结块）
	收 样 人
	

	样品编号
	
	报告编号
	

	检测费用（元）
	

	备注
	


声明：
1、委托方确认样品信息和检测项目，保证所提供样品和资料的真实性，并对其真实性负责；
2、见证人确认见证送检样品的代表性和取样、送检的真实性，并对其样品真实性负责；
3、检测机构保证检测的公正性，对检测数据负责，为委托方提供的样品及其有关资料保密；
4、委托方要求自行取回的样品，请于约定时间内取回，逾期未取回的，检测机构将自行处理；
5、本委托单等同合同书或协议书，具有同等法律效力。凡办理完委托手续，委托方须认可并交付完检测费用。
[bookmark: _Toc21373][bookmark: _Toc360][bookmark: _Toc22293][bookmark: _Toc187747042][bookmark: _Toc193211482][bookmark: _Toc195290914][bookmark: _Toc195345844][bookmark: _Toc195348557][bookmark: _Toc195349220][bookmark: _Toc195517583][bookmark: _Toc195518288][bookmark: _Toc196290069][bookmark: _Toc196397410][bookmark: _Toc15928][bookmark: _Toc9298][bookmark: _Toc9231] 室内检测委托单（供暖通风空调节能工程用材料、构件和设备）
委托编号：	检测机构名称：
	委托单位
	

	工程名称
	

	委 托 人
	
	联系电话
	

	施工单位
	
	取 样 人
	

	见证单位
	（盖章）
	见 证 人
	

	监督单位
	
	联系电话
	

	工程部位/用途
	
	委托日期
	

	检测类别
	□验收检测　□平行检测　□自控检测　□监督抽测　□其它：

	样 品 信 息

	样品名称
	
	样品数量
	

	规格型号
	
	代表数量
	

	生产厂家
	
	样品批号
	

	样品处理
	□委托方于　日内取回　□检测机构自行处理
	唯一性标识
	

	检 测 信 息

	检测参数
	□供冷量　□供热量　□风量　□水阻力　□噪声及输入功率　□单位散热量　□密度
□金属热强度　□导热系数或热阻　□吸水率　□其它：

	检测依据
	□《绝热材料稳态热阻及有关特性的测定防护热板法》（GB/T 10294）
□《泡沫塑料与橡胶表观密度的测定》（GB/T 6343）
□《矿物棉及其制品试验方法》（GB/T 5480）
□《柔性泡沫橡塑绝热制品》（GB/T 17794）
□《风机盘管机组》（GB/T 19232）
□《供暖散热器散热量测定方法》（GB/T 13754）　□其他：

	判定依据
	□《绝热材料稳态热阻及有关特性的测定防护热板法》（GB/T 10294）
□《泡沫塑料与橡胶表观密度的测定》（GB/T 6343）
□《矿物棉及其制品试验方法》（GB/T 5480）
□《柔性泡沫橡塑绝热制品》（GB/T 17794）　□其他：

	报告交付方式
及要求
	方式：□领取　□邮寄
要求：报告份数（份）（默认一式4份）报告形式：□最终检测报告　□阶段检测报告
报告交付周期：试验完毕后5个工作日，特殊情况协商。

	报告邮寄地址 
	 

	信息核查登记

	样品状态描述 
	□样品符合规范要求（散（袋）装，未受潮、无结块）
	收 样 人 
	 

	样品编号 
	 
	报告编号
	 

	检测费用（元）
	 

	备注 
	


声明：
1、委托方确认样品信息和检测项目，保证所提供样品和资料的真实性，并对其真实性负责；
2、见证人确认见证送检样品的代表性和取样、送检的真实性，并对其样品真实性负责；
3、检测机构保证检测的公正性，对检测数据负责，为委托方提供的样品及其有关资料保密；
4、委托方要求自行取回的样品，请于约定时间内取回，逾期未取回的，检测机构将自行处理；
5、本委托单等同合同书或协议书，具有同等法律效力。凡办理完委托手续，委托方须认可并交付完检测费用。
[bookmark: _Toc5229][bookmark: _Toc10988][bookmark: _Toc15581][bookmark: _Toc187747043][bookmark: _Toc193211483][bookmark: _Toc195290915][bookmark: _Toc195345845][bookmark: _Toc195348558][bookmark: _Toc195349221][bookmark: _Toc195517584][bookmark: _Toc195518289][bookmark: _Toc196290070][bookmark: _Toc196397411][bookmark: _Toc13250][bookmark: _Toc12063][bookmark: _Toc31799]室内检测委托单（配电与照明节能工程用料、构件和设备）
委托编号：	检测机构名称：
	委托单位 
	 

	工程名称 
	 

	委 托 人 
	 
	联系电话 
	 

	施工单位 
	 
	取 样 人 
	 

	见证单位 
	（盖章）
	见 证 人 
	 

	监督单位 
	 
	联系电话 
	 

	工程部位/用途
	 
	委托日期 
	 

	检测类别 
	□验收检测　□平行检测　□自控检测　□监督抽测　□其它：

	样 品 信 息 

	样品名称 
	 
	样品数量 
	 

	规格型号 
	 
	代表数量 
	 

	生产厂家 
	 
	样品批号 
	 

	样品处理 
	□委托方于　日内取回　□检测机构自行处理 
	唯一性标识 
	 

	检 测 信 息

	检测参数
	□照明光源初始光效　□镇流器能效值　□效率或能效　□功率　□功率因数
□谐波含量值　□其它：

	检测依据
	□《普通照明用非定向自镇流 LED 灯性能要求》（GB/T 24908）
□《普通照明用 LED 模块测试方法》（GB/T 24824）
□《反射型自镇流 LED 灯性能要求》（GB/T 29296）
□《反射型自镇流 LED 灯性能测试方法》（GB/T 29295）
□《普通照明用自镇流荧光灯性能要求》（GB/T 17263）
□《普通照明用气体放电灯用镇流器能效限定值及能效等级》（GB 17896）
□《LED灯、LED 灯具和 LED 模块的测试方法》（GB/T 39394）
□《电磁兼容限值谐波电流发射限值（设备每相输入电流≤ 16A）》（GB 17625.1）
□其他：

	判定依据
	□《普通照明用非定向自镇流 LED 灯性能要求》（GB/T 24908）
□《普通照明用 LED 模块测试方法》（GB/T 24824）
□《反射型自镇流 LED 灯性能要求》（GB/T 29296）
□《反射型自镇流 LED 灯性能测试方法》（GB/T 29295）
□《普通照明用自镇流荧光灯性能要求》（GB/T 17263）
□《普通照明用气体放电灯用镇流器能效限定值及能效等级》（GB 17896）
□《LED灯、LED灯具和LED模块的测试方法》（GB/T 39394）
□《电磁兼容限值谐波电流发射限值（设备每相输入电流≤ 16A）》（GB 17625.1）
□其他：

	报告交付方式
及要求 
	方式：□领取　□邮寄
要求：报告份数（份）（默认一式4份）报告形式：□最终检测报告　□阶段检测报告 
报告交付周期：试验完毕后5个工作日，特殊情况协商。

	报告邮寄地址
	

	信息核查登记

	样品状态描述
	□样品符合规范要求（散（袋）装，未受潮、无结块）
	收 样 人
	

	样品编号
	
	报告编号
	

	检测费用（元）
	

	备注
	


声明：
1、委托方确认样品信息和检测项目，保证所提供样品和资料的真实性，并对其真实性负责；
2、见证人确认见证送检样品的代表性和取样、送检的真实性，并对其样品真实性负责；
3、检测机构保证检测的公正性，对检测数据负责，为委托方提供的样品及其有关资料保密；
4、委托方要求自行取回的样品，请于约定时间内取回，逾期未取回的，检测机构将自行处理；
5、本委托单等同合同书或协议书，具有同等法律效力。凡办理完委托手续，委托方须认可并交付完检测费用。
[bookmark: _Toc187747044][bookmark: _Toc193211484][bookmark: _Toc195290916][bookmark: _Toc195345846][bookmark: _Toc195348559][bookmark: _Toc195349222][bookmark: _Toc195517585][bookmark: _Toc195518290][bookmark: _Toc196290071][bookmark: _Toc196397412]现场检测委托单（可再生能源应用系统）
委托编号：	检测机构名称：
	委托单位
	

	工程名称
	

	委 托 人
	
	联系电话
	

	见证单位
	（盖章）
	见 证 人
	

	监督单位
	
	联系电话
	

	工程部位
	
	委托日期
	

	检测类别
	□验收检测　□平行检测　□自控检测　□监督抽测　□其它：

	项 目 信 息

	检测对象
	
	工程数量
	

	施工单位
	
	检测数量
	

	建筑类别
	□Ⅰ类民用建筑　□Ⅱ类民用建筑
	竣工日期
	

	其他信息
	

	检 测 信 息

	检测参数
	□安全性能　□热性能　□得热量　□集热效率　□太阳能保证率　□发电功率 
□发电效率　□年发电量　□组件背板最高工作温度　□其它：

	检测依据
	□《太阳能集热器性能试验方法》（GB/T 4271）
□《家用太阳热水系统热性能试验方法》（GB/T 18708）
□《家用分体双回路太阳能热水系统试验方法》（GB/T 26971）
□《可再生能源建筑应用工程评价标准》（GB/T 50801）
□《地面用光伏组件光电转换效率检测方法》（GB/T 34160）
□《地面用薄膜光伏组件 设计鉴定和定型》（GB/T 18911）
□《地面用晶体硅光伏组件设计鉴定和定型》（GB/T 9535）　□其他：

	判定依据
	□《太阳能集热器性能试验方法》（GB/T 4271）
□《家用太阳热水系统热性能试验方法》（GB/T 18708）
□《家用分体双回路太阳能热水系统技术条件》（GB/T 26970）
□《可再生能源建筑应用工程评价标准》（GB/T 50801）
□《光伏器件 第 1 部分光伏电流- 电压特性曲线》（GB/T 6495.1）
□《地面用光伏组件光电转换效率检测方法》（GB/T 34160）
□《地面用薄膜光伏组件 设计鉴定和定型》（GB/T 18911）
□《地面用晶体硅光伏组件设计鉴定和定型》（GB/T 9535）　□其他：

	报告交付方式
及要求 
	方式：□领取　□邮寄
要求：报告份数（份）（默认一式4份）报告形式：□最终检测报告　□阶段检测报告
报告交付周期：试验完毕后5个工作日，特殊情况协商。

	信息核查登记

	检测对象描述 
	 
	接收人员 
	 

	检测费用（元）
	 
	报告编号
	 

	备注 
	 


声明：
1、委托方确认项目信息和检测信息，保证所提供资料的真实性，并对其真实性负责；
2、见证人确认抽样检测的代表性和真实性，并对其样品真实性负责；
3、检测机构保证检测的公正性，对检测数据负责，为委托方提供的样品及其有关资料保密；
4、本委托单等同合同书或协议书，具有同等法律效力。凡办理完委托手续，委托方须认可并交付完检测费用。






[bookmark: _Toc12016][bookmark: _Toc16008][bookmark: _Toc22664][bookmark: _Toc187747045][bookmark: _Toc192077288][bookmark: _Toc193211485][bookmark: _Toc195290917][bookmark: _Toc195345847][bookmark: _Toc195348560][bookmark: _Toc195349223][bookmark: _Toc195517586][bookmark: _Toc195518291][bookmark: _Toc196290072][bookmark: _Toc196397413]（六）建筑幕墙








[bookmark: _Toc4954][bookmark: _Toc3061][bookmark: _Toc15172][bookmark: _Toc187747046][bookmark: _Toc193211486][bookmark: _Toc195290918][bookmark: _Toc195345848][bookmark: _Toc195348561][bookmark: _Toc195349224][bookmark: _Toc195517587][bookmark: _Toc195518292][bookmark: _Toc196290073][bookmark: _Toc196397414]室内检测委托单（密封胶）
委托编号：	检测机构名称：
	委托单位 
	

	工程名称 
	 

	委 托 人 
	 
	联系电话 
	 

	施工单位 
	 
	取 样 人 
	 

	见证单位 
	（盖章）
	见 证 人 
	 

	监督单位 
	 
	联系电话 
	 

	工程部位/用途 
	 
	委托日期 
	 

	检测类别 
	□验收检测　□平行检测　□自控检测　□监督抽测　□其它：

	样 品 信 息 

	样品名称 
	 
	样品数量 
	 

	规格型号 
	 
	代表数量 
	 

	生产厂家 
	 
	样品批号 
	 

	样品处理 
	□委托方于　日内取回　□检测机构自行处理 
	唯一性标识 
	 

	检 测 信 息

	检测参数
	□邵氏硬度　□标准条件下的拉伸粘结强度　□相容性　□剥离粘结性　□污染性　
□拉伸模量　□表干时间　□弹性恢复率　□定伸粘结性　□下垂度　□质量损失率
□标准状态下的拉伸模量　□其它：

	检测依据
	□《硫化橡胶或热塑性橡胶压入硬度试验方法 第1部分：邵氏硬度计法（邵尔硬度）（GB/T 531.1）
□《建筑幕墙用硅酮结构密封胶》（JG/T 475）
□《建筑用硅酮结构密封胶》（GB 16776）　□《石材用建筑密封胶》（GB/T 23261）
□《建筑密封材料试验方法 第 8 部分：拉伸粘结性的测定》（GB/T 13477.8）
□《建筑密封材料试验方法 第 18 部分：剥离粘结性的测定》（GB/T 13477.18）
□《建筑密封材料试验方法 第 5 部分：表干时间的测定》（GB/T 13477.5）
□《建筑密封材料试验方法 第 17 部分：弹性恢复率的测定》（GB/T 13477.17）
□《建筑密封材料试验方法 第 10 部分：定伸粘结性的测定》（GB/T 13477.10）
□《建筑密封材料试验方法 第 6 部分：流动性的测定》（GB/T 13477.6）
□《建筑密封材料试验方法 第 19 部分：质量与体积变化的测定》（GB/T 13477.19）
□《硅酮和改性硅酮建筑密封胶》（GB/T 14683）　□其他：

	判定依据
	□《硫化橡胶或热塑性橡胶压入硬度试验方法 第1部分：邵氏硬度计法（邵尔硬度）（GB/T 531.1）
□《建筑用硅酮结构密封胶》（GB 16776）　□《石材用建筑密封胶》（GB/T 23261）
□《建筑幕墙用硅酮结构密封胶》（JG/T 475）
□《建筑密封材料试验方法 第 8 部分：拉伸粘结性的测定》（GB/T 13477.8）
□《建筑密封材料试验方法 第 18 部分：剥离粘结性的测定》（GB/T 13477.18）
□《建筑密封材料试验方法 第 5 部分：表干时间的测定》（GB/T 13477.5）
□《建筑密封材料试验方法 第 17 部分：弹性恢复率的测定》（GB/T 13477.17）
□《建筑密封材料试验方法 第 10 部分：定伸粘结性的测定》（GB/T 13477.10）
□《建筑密封材料试验方法 第 6 部分：流动性的测定》（GB/T 13477.6）
□《建筑密封材料试验方法 第 19 部分：质量与体积变化的测定》（GB/T 13477.19）
□《硅酮和改性硅酮建筑密封胶》（GB/T 14683）　□其他：

	报告交付方式
及要求
	方式：□领取　□邮寄
要求：报告份数（份）（默认一式4份）报告形式：□最终检测报告　□阶段检测报告
报告交付周期：试验完毕后5个工作日，特殊情况协商。

	报告邮寄地址 
	

	信息核查登记

	样品状态描述
	□样品符合规范要求（散（袋）装，未受潮、无结块）
	收 样 人
	

	样品编号
	
	报告编号
	

	检测费用（元）
	

	备注
	


声明：
1、委托方确认样品信息和检测项目，保证所提供样品和资料的真实性，并对其真实性负责；
2、见证人确认见证送检样品的代表性和取样、送检的真实性，并对其样品真实性负责；
3、检测机构保证检测的公正性，对检测数据负责，为委托方提供的样品及其有关资料保密；
4、委托方要求自行取回的样品，请于约定时间内取回，逾期未取回的，检测机构将自行处理；
5、本委托单等同合同书或协议书，具有同等法律效力。凡办理完委托手续，委托方须认可并交付完检测费用。
[bookmark: _Toc3695][bookmark: _Toc32101][bookmark: _Toc594][bookmark: _Toc187747047][bookmark: _Toc193211487][bookmark: _Toc195290919][bookmark: _Toc195345849][bookmark: _Toc195348562][bookmark: _Toc195349225][bookmark: _Toc195517588][bookmark: _Toc195518293][bookmark: _Toc196290074][bookmark: _Toc196397415]室内检测委托单（幕墙玻璃）
委托编号：	检测机构名称：
	委托单位
	

	工程名称
	 

	委 托 人
	 
	联系电话 
	 

	施工单位
	 
	取 样 人 
	 

	见证单位
	（盖章）
	见 证 人 
	 

	监督单位
	 
	联系电话 
	 

	工程部位/用途
	 
	委托日期 
	 

	检测类别
	□验收检测　□平行检测　□自控检测　□监督抽测　□其它：

	样 品 信 息

	样品名称
	 
	样品数量 
	 

	规格型号
	 
	代表数量 
	 

	生产厂家
	 
	样品批号 
	 

	样品处理
	□委托方于　日内取回　□检测机构自行处理 
	唯一性标识 
	 

	检 测 信 息

	检测参数
	□传热系数　□可见光透射比　□太阳得热系数　□中空玻璃的密封性能　□其它：

	检测依据
	□《建筑玻璃可见光透射比、太阳光直接透射比、太阳能总透射比、紫外线透射比及 有关窗玻璃参数的测定》（GB/T 2680）
□《中空玻璃稳态U值（传热系数）的计算及测定（GB/T 22476）
□《建筑门窗玻璃幕墙热工计算规程》（JGJ/T 151）
□《建筑玻璃可见光透射比、太阳光直接透射比、太阳能总透射比、紫外线透射比及有关窗玻璃参数的测定》（GB/T 2680）
□《建筑节能工程施工质量验收标准》（GB 50411）　□其他：

	判定依据
	□《建筑玻璃可见光透射比、太阳光直接透射比、太阳能总透射比、紫外线透射比及 有关窗玻璃参数的测定》（GB/T 2680）
□《中空玻璃稳态U值（传热系数）的计算及测定（GB/T 22476）
□《建筑门窗玻璃幕墙热工计算规程》（JGJ/T 151）
□《建筑玻璃 可见光透射比、太阳光直接透射比、太阳能总透射比、紫外线透射比及 有关窗 玻璃参数的测定》（GB/T 2680）
□《建筑节能工程施工质量验收标准》（GB 50411）　□其他：

	报告交付方式
及要求 
	方式：□领取　□邮寄
要求：报告份数（份）（默认一式4份）报告形式：□最终检测报告　□阶段检测报告
报告交付周期：试验完毕后5个工作日，特殊情况协商。

	报告邮寄地址 
	 

	信息核查登记

	样品状态描述
	□样品符合规范要求（散（袋）装，未受潮、无结块）
	收 样 人
	

	样品编号
	
	报告编号
	

	检测费用（元）
	

	备注
	


声明：
1、委托方确认样品信息和检测项目，保证所提供样品和资料的真实性，并对其真实性负责；
2、见证人确认见证送检样品的代表性和取样、送检的真实性，并对其样品真实性负责；
3、检测机构保证检测的公正性，对检测数据负责，为委托方提供的样品及其有关资料保密；
4、委托方要求自行取回的样品，请于约定时间内取回，逾期未取回的，检测机构将自行处理；
5、本委托单等同合同书或协议书，具有同等法律效力。凡办理完委托手续，委托方须认可并交付完检测费用。
[bookmark: _Toc26327][bookmark: _Toc28790][bookmark: _Toc28907][bookmark: _Toc187747048][bookmark: _Toc193211488][bookmark: _Toc195290920][bookmark: _Toc195345850][bookmark: _Toc195348563][bookmark: _Toc195349226][bookmark: _Toc195517589][bookmark: _Toc195518294][bookmark: _Toc196290075][bookmark: _Toc196397416]室内检测委托单（幕墙）
委托编号：	检测机构名称：
	委托单位
	

	工程名称
	

	委 托 人
	
	联系电话
	

	施工单位
	
	取 样 人
	

	见证单位
	（盖章）
	见 证 人
	

	监督单位
	
	联系电话
	

	工程部位/用途
	
	委托日期
	

	检测类别
	□验收检测　□平行检测　□自控检测　□监督抽测　□其它：

	样 品 信 息

	样品名称
	
	样品数量
	

	规格型号
	
	代表数量
	

	生产厂家
	
	样品批号
	

	样品处理
	□委托方于　日内取回　□检测机构自行处理
	唯一性标识
	

	检 测 信 息

	检测参数
	□气密性能　□水密性能　□抗风压性能　□层间变形性能　□后置埋件抗拔承载力　　
□保温隔热性能　□隔声性能　□采光性能　□耐撞击性能能　□防火性能　□其它：

	检测依据
判定依据
	□《建筑幕墙气密、水密、抗风压性能检测方法》（GB/T 15227）
□《建筑幕墙层间变形性能分级及检测方法》（GB/T 18250）
□《混凝土结构后锚固技术规程》（JGJ145）
□《建筑幕墙保温性能分级及检测方法》（GB/T 29043）
□《建筑门窗玻璃幕墙热工计算规程》（JGJ/T 151）
□《建筑玻璃可见光透射比、太阳光直接透射比、太阳能总透射比、紫外线透射比及有 关窗 玻璃参数的测定》（GB/T 2680）
□《建筑门窗空气声隔声性能分级及检测方法》（GB/T 8485）
□《声学建筑和建筑构件隔声测量第3部分：建筑构件空气声隔声的实验室测量》GB/T19889.3
□《建筑外窗采光性能分级及检测方法》（GB/T 11976）
□《建筑幕墙耐撞击性能分级及检测方法》（GB/T 38264）
□《建筑幕墙》（GB/T 21086）
□《玻璃幕墙工程质量检验标准》（JGJ/T 139）
□其他：

	报告交付方式
及要求 
	方式：□领取　□邮寄
要求：报告份数（份）（默认一式4份）报告形式：□最终检测报告　□阶段检测报告
报告交付周期：试验完毕后5个工作日，特殊情况协商。

	报告邮寄地址
	

	信息核查登记

	样品状态描述 
	□样品符合规范要求（散（袋）装，未受潮、无结块）
	收 样 人 
	

	样品编号 
	 
	报告编号
	

	检测费用（元）
	

	备注
	


声明：
1、委托方确认样品信息和检测项目，保证所提供样品和资料的真实性，并对其真实性负责；
2、见证人确认见证送检样品的代表性和取样、送检的真实性，并对其样品真实性负责；
3、检测机构保证检测的公正性，对检测数据负责，为委托方提供的样品及其有关资料保密；	 
4、委托方要求自行取回的样品，请于约定时间内取回，逾期未取回的，检测机构将自行处理；
5、本委托单等同合同书或协议书，具有同等法律效力。凡办理完委托手续，委托方须认可并交付完检测费用。




[bookmark: _Toc16050][bookmark: _Toc32586][bookmark: _Toc10289][bookmark: _Toc187747049][bookmark: _Toc192077289][bookmark: _Toc193211489][bookmark: _Toc195290921][bookmark: _Toc195345851][bookmark: _Toc195348564][bookmark: _Toc195349227][bookmark: _Toc195517590][bookmark: _Toc195518295][bookmark: _Toc196290076][bookmark: _Toc196397417]（七）市政工程材料






[bookmark: _Toc3511][bookmark: _Toc20001][bookmark: _Toc28314][bookmark: _Toc187747050][bookmark: _Toc193211490][bookmark: _Toc195290922][bookmark: _Toc195345852][bookmark: _Toc195348565][bookmark: _Toc195349228][bookmark: _Toc195517591][bookmark: _Toc195518296][bookmark: _Toc196290077][bookmark: _Toc196397418]室内检测委托单（土）
委托编号：	检测机构名称：
	委托单位
	

	工程名称
	

	委 托 人
	
	联系电话
	

	施工单位
	
	取 样 人
	

	见证单位
	（盖章）
	见 证 人
	

	监督单位
	
	联系电话
	

	工程部位/用途
	
	委托日期
	

	检测类别
	□验收检测　□平行检测　□自控检测　□监督抽测　□其它：

	样 品 信 息

	样品名称
	
	样品数量
	

	规格型号
	
	代表数量
	

	生产厂家
	
	样品批号
	

	样品处理
	□委托方于　日内取回　□检测机构自行处理
	唯一性标识
	

	检 测 信 息

	检测参数
	□含水率　□液限　□塑限　□击实　□粗粒土和巨粒土最大干密度　□承载比（CBR）
□无侧限抗压强度　□塑性指数　□不均匀系数　□0.6mm 以下颗粒含量　□颗粒分析
□有机质含量　□易溶盐含量 

	检测依据
	□《土工试验方法标准》GB/T 50123 
□《公路土工试验规程》JTG 3430　□其它：

	判定依据
	□《公路路基施工技术规范》JTG 3610 
□《城镇道路工程施工与质量验收规范》CJJ1 
□其它：

	报告交付方式
及要求 
	方式：□领取　□邮寄
要求：报告份数（份）（默认一式4份）报告形式：□最终检测报告　□阶段检测报告
报告交付周期：试验完毕后5个工作日，特殊情况协商。

	报告邮寄地址 
	 

	信息核查登记

	样品状态描述 
	□样品符合规范要求（散（袋）装，未受潮、无结块）
	收 样 人 
	 

	样品编号 
	 
	报告编号
	 

	检测费用（元）
	 

	备注 
	 


声明：
1、委托方确认样品信息和检测项目，保证所提供样品和资料的真实性，并对其真实性负责；
2、见证人确认见证送检样品的代表性和取样、送检的真实性，并对其样品真实性负责；
3、检测机构保证检测的公正性，对检测数据负责，为委托方提供的样品及其有关资料保密；	 
4、委托方要求自行取回的样品，请于约定时间内取回，逾期未取回的，检测机构将自行处理；
5、本委托单等同合同书或协议书，具有同等法律效力。凡办理完委托手续，委托方须认可并交付完检测费用。
[bookmark: _Toc10061][bookmark: _Toc308][bookmark: _Toc4442][bookmark: _Toc187747051][bookmark: _Toc193211491][bookmark: _Toc195290923][bookmark: _Toc195345853][bookmark: _Toc195348566][bookmark: _Toc195349229][bookmark: _Toc195517592][bookmark: _Toc195518297][bookmark: _Toc196290078][bookmark: _Toc196397419]室内检测委托单（无机结合料稳定材料）
委托编号：	检测机构名称：
	委托单位
	

	工程名称
	

	委 托 人
	
	联系电话
	

	施工单位
	
	取 样 人
	

	见证单位
	（盖章）
	见 证 人
	

	监督单位
	
	联系电话
	

	工程部位/用途
	
	委托日期
	

	检测类别
	□验收检测　□平行检测　□自控检测　□监督抽测　□其它：

	样 品 信 息

	样品名称
	
	样品数量
	

	规格型号
	
	代表数量
	

	生产厂家
	
	样品批号
	

	样品处理
	□委托方于　日内取回　□检测机构自行处理
	唯一性标识
	

	检 测 信 息

	检测参数
	□含水率　□无侧限抗压强度　□水泥或石灰剂量　□击实 

	检测依据
	□《公路工程无机结合料稳定材料试验规程》JTG 3441　□其它：

	判定依据
	□《公路路面基层施工技术细则》JTG F20 
□《城镇道路工程施工与质量验收规范》CJJ1 
□其它：

	报告交付方式
及要求 
	方式：□领取　□邮寄
要求：报告份数（份）（默认一式4份）报告形式：□最终检测报告　□阶段检测报告
报告交付周期：试验完毕后5个工作日，特殊情况协商。

	报告邮寄地址 
	 

	信息核查登记

	样品状态描述
	□样品符合规范要求（散（袋）装，未受潮、无结块）
	收 样 人
	

	样品编号
	
	报告编号
	

	检测费用（元）
	

	备注
	


声明：
1、委托方确认样品信息和检测项目，保证所提供样品和资料的真实性，并对其真实性负责；
2、见证人确认见证送检样品的代表性和取样、送检的真实性，并对其样品真实性负责；
3、检测机构保证检测的公正性，对检测数据负责，为委托方提供的样品及其有关资料保密；
4、委托方要求自行取回的样品，请于约定时间内取回，逾期未取回的，检测机构将自行处理；
5、本委托单等同合同书或协议书，具有同等法律效力。凡办理完委托手续，委托方须认可并交付完检测费用。
[bookmark: _Toc5360][bookmark: _Toc8388][bookmark: _Toc18246][bookmark: _Toc187747052][bookmark: _Toc193211492][bookmark: _Toc195290924][bookmark: _Toc195345854][bookmark: _Toc195348567][bookmark: _Toc195349230][bookmark: _Toc195517593][bookmark: _Toc195518298][bookmark: _Toc196290079][bookmark: _Toc196397420]室内检测委托单（土工合成材料）
委托编号：	检测机构名称：
	委托单位
	

	工程名称
	

	委 托 人
	
	联系电话
	

	施工单位
	
	取 样 人
	

	见证单位
	（盖章）
	见 证 人
	

	监督单位
	
	联系电话
	

	工程部位/用途
	
	委托日期
	

	检测类别
	□验收检测　□平行检测　□自控检测　□监督抽测　□其它：

	样 品 信 息

	样品名称
	
	样品数量
	

	规格型号
	
	代表数量
	

	生产厂家
	
	样品批号
	

	样品处理
	□委托方于　日内取回　□检测机构自行处理
	唯一性标识
	

	检 测 信 息

	检测参数
	□拉伸强度　□延伸率　□梯形撕裂强度　□CBR 顶破强力　□厚度　
□单位面积质量　□垂直渗透系数　□刺破强力　□其它：

	检测依据
	□《土工合成材料 宽条拉伸试验方法》GB/T 15788 
□《土工合成材料 接头/接缝宽条拉伸试验方法》GB/T 16989 
□《土工合成材料 梯形法撕破强力的测定》GB/T 13763 
□《土工布及其有关产品 无负荷时垂直渗透特性的测定》GB/T 15789 
□《土工布及其有关产品 刺破强力的测定》GB/T 19978 
□《玻璃纤维土工格栅》GB/T 21825 
□《公路工程土工合成材料 第 2 部分：土工织物》JT/T 1432.2 
□《公路工程土工合成材料试验规程》JTG E50 
□《公路工程土工合成材料 第 1 部分：土工格栅》JT/T 1432.1　□其它：

	判定依据
	□《公路工程土工合成材料 第 1 部分：土工格栅》JT/T 1432.1 
□《公路工程土工合成材料 第 2 部分：土工织物》JT/T 1432.2 
□《玻璃纤维土工格栅》GB/T 21825　
□《土工合成材料 短纤针刺非织造土工布》GB/T 17638　□其它：

	报告交付方式
及要求 
	方式：□领取　□邮寄
要求：报告份数（份）（默认一式4份）报告形式：□最终检测报告　□阶段检测报告
报告交付周期：试验完毕后5个工作日，特殊情况协商。

	报告邮寄地址
	 

	信息核查登记

	样品状态描述
	□样品符合规范要求（无折痕、无杂物、无破损）
	收 样 人 
	 

	样品编号
	 
	报告编号
	 

	检测费用（元）
	 

	备注
	 


声明：
1、委托方确认样品信息和检测项目，保证所提供样品和资料的真实性，并对其真实性负责；
2、见证人确认见证送检样品的代表性和取样、送检的真实性，并对其样品真实性负责；
3、检测机构保证检测的公正性，对检测数据负责，为委托方提供的样品及其有关资料保密；
4、委托方要求自行取回的样品，请于约定时间内取回，逾期未取回的，检测机构将自行处理；
5、本委托单等同合同书或协议书，具有同等法律效力。凡办理完委托手续，委托方须认可并交付完检测费用。
[bookmark: _Toc24944][bookmark: _Toc10280][bookmark: _Toc26579][bookmark: _Toc187747053][bookmark: _Toc193211493][bookmark: _Toc195290925][bookmark: _Toc195345855][bookmark: _Toc195348568][bookmark: _Toc195349231][bookmark: _Toc195517594][bookmark: _Toc195518299][bookmark: _Toc196290080][bookmark: _Toc196397421]室内检测委托单（掺合料粉煤灰）
委托编号：	检测机构名称：
	委托单位
	

	工程名称
	

	委 托 人
	
	联系电话
	

	施工单位
	
	取 样 人
	

	见证单位
	（盖章）
	见 证 人
	

	监督单位
	
	联系电话
	

	工程部位/用途
	
	委托日期
	

	检测类别
	□验收检测　□平行检测　□自控检测　□监督抽测　□其它：

	样 品 信 息

	样品名称
	
	样品数量
	

	规格型号
	
	代表数量
	

	生产厂家
	
	样品批号
	

	样品处理
	□委托方于　日内取回　□检测机构自行处理
	唯一性标识
	

	检 测 信 息

	检测参数
	□SiO2 含量　□Al2 O3 含量　□Fe2O3 含量　□烧失量　□细度　□比表面积　
□其它：

	检测依据
	□《水泥细度检验方法 筛析法》GB/T 1345 
□《水泥化学分析方法》GB/T 176　
□《公路工程无机结合料稳定材料试验规程》JTG 3441 
□其它：

	判定依据
	□《用于水泥和混凝土中的粉煤灰》GB/T 1596 
□《公路路面基层施工技术细则》JTG/T F20 
□其它：

	报告交付方式
及要求 
	方式：□领取　□邮寄
要求：报告份数（份）（默认一式4份）报告形式：□最终检测报告　□阶段检测报告
报告交付周期：试验完毕后5个工作日，特殊情况协商。

	报告邮寄地址
	

	信息核查登记

	样品状态描述
	□样品符合规范要求（散（袋）装，未受潮、无结块）
	收 样 人
	

	样品编号
	
	报告编号
	

	检测费用（元）
	

	备注
	


声明：
1、委托方确认样品信息和检测项目，保证所提供样品和资料的真实性，并对其真实性负责；
2、见证人确认见证送检样品的代表性和取样、送检的真实性，并对其样品真实性负责；
3、检测机构保证检测的公正性，对检测数据负责，为委托方提供的样品及其有关资料保密；
4、委托方要求自行取回的样品，请于约定时间内取回，逾期未取回的，检测机构将自行处理；
5、本委托单等同合同书或协议书，具有同等法律效力。凡办理完委托手续，委托方须认可并交付完检测费用。
[bookmark: _Toc5136][bookmark: _Toc9286][bookmark: _Toc653][bookmark: _Toc187747054][bookmark: _Toc193211494][bookmark: _Toc195290926][bookmark: _Toc195345856][bookmark: _Toc195348569][bookmark: _Toc195349232][bookmark: _Toc195517595][bookmark: _Toc195518300][bookmark: _Toc196290081][bookmark: _Toc196397422]室内检测委托单（掺合料钢渣）
委托编号：	检测机构名称：
	委托单位
	

	工程名称
	

	委 托 人
	
	联系电话
	

	施工单位
	
	取 样 人
	

	见证单位
	（盖章）
	见 证 人
	

	监督单位
	
	联系电话
	

	工程部位/用途
	
	委托日期
	

	检测类别
	□验收检测　□平行检测　□自控检测　□监督抽测　□其它：

	样 品 信 息

	样品名称
	
	样品数量
	

	规格型号
	
	代表数量
	

	生产厂家
	
	样品批号
	

	样品处理
	□委托方于　日内取回　□检测机构自行处理
	唯一性标识
	

	检 测 信 息

	检测参数
	□比表面积　□游离氧化钙含量　□粉化率　□压碎值　□颗粒组成　□其他 

	检测依据
	□《水泥比表面积测定方法 勃氏法》GB/T 8074
□《钢渣中游离氧化钙含量测定方法》YB/T 4328 
□《公路工程集料试验规程》JTG 3432 
□《钢渣稳定性试验方法》GB/T 24175　□其他：

	判定依据
	□《道路用钢渣》GB/T 25824　□《钢渣应用技术要求》GB/T 32546
□《用于水泥和混凝土中的钢渣粉》GB/T 20491　□其他：

	报告交付方式
及要求 
	方式：□领取　□邮寄
要求：报告份数（份）（默认一式4份）报告形式：□最终检测报告　□阶段检测报告
报告交付周期：试验完毕后5个工作日，特殊情况协商。

	报告邮寄地址
	 

	信息核查登记

	样品状态描述
	□样品符合规范要求（干燥、无杂质）
	收 样 人
	

	样品编号
	
	报告编号
	

	检测费用（元）
	

	备注
	


声明：
1、委托方确认样品信息和检测项目，保证所提供样品和资料的真实性，并对其真实性负责；
2、见证人确认见证送检样品的代表性和取样、送检的真实性，并对其样品真实性负责；
3、检测机构保证检测的公正性，对检测数据负责，为委托方提供的样品及其有关资料保密；	 
4、委托方要求自行取回的样品，请于约定时间内取回，逾期未取回的，检测机构将自行处理；
5、本委托单等同合同书或协议书，具有同等法律效力。凡办理完委托手续，委托方须认可并交付完检测费用。
[bookmark: _Toc31595][bookmark: _Toc25695][bookmark: _Toc27629][bookmark: _Toc187747055][bookmark: _Toc193211495][bookmark: _Toc195290927][bookmark: _Toc195345857][bookmark: _Toc195348570][bookmark: _Toc195349233][bookmark: _Toc195517596][bookmark: _Toc195518301][bookmark: _Toc196290082][bookmark: _Toc196397423]室内检测委托单（沥青及乳化沥青）
委托编号：	检测机构名称：
	工程名称
	 

	委托单位 
	 

	委 托 人 
	 
	联系电话 
	 

	施工单位 
	 
	取 样 人 
	 

	见证单位 
	 
	见 证 人 
	 

	检测类别
	□验收检测　□平行检测　□自控检测　□监督抽测　□其它：

	工程部位/用途 
	 
	委托日期 
	 

	样 品 信 息

	样品名称 
	 
	样品数量 
	 

	规格型号 
	 
	代表数量 
	 

	生产厂家 
	 
	样品批号 
	 

	样品状态描述 
	□样品符合规范要求（黑色胶体（液体）、无杂质）
	收 样 人 
	 

	样品处理 
	□委托方于　日内取回　□自行处理 
	报告编号
	 

	检 测 信 息

	检测参数
	□针入度　□软化点　□延度　□质量变化　□残留针入度比　□残留延度 
□标准粘度　□弹性恢复　□运动黏度　□布氏旋转黏度　□针入度指数　□蜡含量　	 
□闪点　□动力黏度　□溶解度　□密度　□恩格拉黏度　□与粗集料粘附性 
□破乳速度　□蒸发残留物　□粒子电荷　□1.18mm筛筛上残留物 
□其他 

	检测依据
	□《公路工程沥青及沥青混合料试验规程》JTG E20 

	判定依据
	□《公路沥青路面施工技术规范》JTG F40　□其他：

	报告交付方式
及要求 
	方式：□领取　□邮寄
要求：报告份数（份）（默认一式4份）报告形式：□最终检测报告　□阶段检测报告
报告交付周期：试验完毕后5个工作日，特殊情况协商。

	信息核查登记

	样品状态描述
	□样品符合规范要求（干燥、无杂质）
	收 样 人
	

	样品编号
	
	报告编号
	

	检测费用（元）
	 

	备注
	 


声明：
1、委托方确认样品信息和检测项目，保证所提供样品和资料的真实性，并对其真实性负责；
2、见证人确认见证送检样品的代表性和取样、送检的真实性，并对其样品真实性负责；
3、检测机构保证检测的公正性，对检测数据负责，为委托方提供的样品及其有关资料保密；	 
4、委托方要求自行取回的样品，请于约定时间内取回，逾期未取回的，检测机构将自行处理；
5、本委托单等同合同书或协议书，具有同等法律效力。凡办理完委托手续，委托方须认可并交付完检测费用。
[bookmark: _Toc3807][bookmark: _Toc32710][bookmark: _Toc187747056][bookmark: _Toc193211496][bookmark: _Toc195290928][bookmark: _Toc195345858][bookmark: _Toc195348571][bookmark: _Toc195349234][bookmark: _Toc195517597][bookmark: _Toc195518302][bookmark: _Toc196290083][bookmark: _Toc196397424][bookmark: _Toc10824][bookmark: _Toc1964][bookmark: _Toc5623]室内检测委托单（沥青混合料用粗集料）
委托编号：	检测机构名称：
	委托单位
	

	工程名称
	

	委 托 人
	
	联系电话
	 

	施工单位
	
	取 样 人
	 

	见证单位
	（盖章）
	见 证 人
	 

	监督单位
	
	联系电话
	 

	工程部位/用途
	
	委托日期
	 

	检测类别
	□验收检测　□平行检测　□自控检测　□监督抽测　□其它：

	样 品 信 息

	样品名称
	
	样品数量
	 

	规格型号
	
	代表数量
	 

	生产厂家
	
	样品批号
	 

	样品处理
	□委托方于　日内取回　□检测机构自行处理
	唯一性标识
	 

	检 测 信 息

	检测参数
	□压碎值　□洛杉矶磨耗损失　□表观相对密度　□吸水率　□沥青黏附性　□颗粒级配 
□坚固性　□软弱颗粒或软石含量　□磨光值　□针片状颗粒含量　□<0.075mm颗粒含量 
□其它：

	检测依据
	□《公路工程集料试验规程》JTG 3432　
□《公路工程沥青及沥青混合料试验规程》JTG E20　□其它：

	判定依据
	□《公路沥青路面施工技术规范》JTG F40　□其它：

	报告交付方式
及要求 
	方式：□领取　□邮寄
要求：报告份数（份）（默认一式4份）报告形式：□最终检测报告　□阶段检测报告
报告交付周期：试验完毕后5个工作日，特殊情况协商。

	报告邮寄地址 
	 

	信息核查登记

	样品状态描述
	□样品符合规范要求
	收 样 人
	

	样品编号
	
	报告编号
	

	检测费用（元）
	

	备注
	


声明：
1、委托方确认样品信息和检测项目，保证所提供样品和资料的真实性，并对其真实性负责；
2、见证人确认见证送检样品的代表性和取样、送检的真实性，并对其样品真实性负责；
3、检测机构保证检测的公正性，对检测数据负责，为委托方提供的样品及其有关资料保密；	 
4、委托方要求自行取回的样品，请于约定时间内取回，逾期未取回的，检测机构将自行处理；
5、本委托单等同合同书或协议书，具有同等法律效力。凡办理完委托手续，委托方须认可并交付完检测费用。
[bookmark: _Toc29110][bookmark: _Toc28849][bookmark: _Toc187747057][bookmark: _Toc193211497][bookmark: _Toc195290929][bookmark: _Toc195345859][bookmark: _Toc195348572][bookmark: _Toc195349235][bookmark: _Toc195517598][bookmark: _Toc195518303][bookmark: _Toc196290084][bookmark: _Toc196397425][bookmark: _Toc8738][bookmark: _Toc22750][bookmark: _Toc7062]室内检测委托单（沥青混合料用细集料）
委托编号：	检测机构名称：
	委托单位
	

	工程名称
	

	委 托 人
	
	联系电话
	

	施工单位
	
	取 样 人
	

	见证单位
	（盖章）
	见 证 人
	

	监督单位
	
	联系电话
	

	工程部位/用途
	
	委托日期
	

	检测类别
	□验收检测　□平行检测　□自控检测　□监督抽测　□其它：

	样 品 信 息

	样品名称
	
	样品数量
	

	规格型号
	
	代表数量
	

	生产厂家
	
	样品批号
	

	样品处理
	□委托方于　日内取回　□检测机构自行处理
	唯一性标识
	

	检 测 信 息

	检测参数
	□表观相对密度　□砂当量　□颗粒级配　□棱角性　□坚固性　□含泥量 
□亚甲蓝值　□其它：

	
检测依据
	□《公路工程集料试验规程》JTG 3432
□其它：

	判定依据
	□《公路沥青路面施工技术规范》JTG F40 
□其它：

	报告交付方式
及要求 
	方式：□领取　□邮寄
要求：报告份数（份）（默认一式4份）报告形式：□最终检测报告　□阶段检测报告
报告交付周期：试验完毕后5个工作日，特殊情况协商。

	报告邮寄地址
	

	信息核查登记

	样品状态描述
	□样品符合规范要求
	收 样 人
	

	样品编号
	
	报告编号
	

	检测费用（元）
	

	备注
	


声明：
1、委托方确认样品信息和检测项目，保证所提供样品和资料的真实性，并对其真实性负责；
2、见证人确认见证送检样品的代表性和取样、送检的真实性，并对其样品真实性负责；
3、检测机构保证检测的公正性，对检测数据负责，为委托方提供的样品及其有关资料保密；
4、委托方要求自行取回的样品，请于约定时间内取回，逾期未取回的，检测机构将自行处理；
5、本委托单等同合同书或协议书，具有同等法律效力。凡办理完委托手续，委托方须认可并交付完检测费用。
[bookmark: _Toc19295][bookmark: _Toc8815][bookmark: _Toc187747058][bookmark: _Toc193211498][bookmark: _Toc195290930][bookmark: _Toc195345860][bookmark: _Toc195348573][bookmark: _Toc195349236][bookmark: _Toc195517599][bookmark: _Toc195518304][bookmark: _Toc196290085][bookmark: _Toc196397426][bookmark: _Toc2656][bookmark: _Toc28854][bookmark: _Toc24131]室内检测委托单（沥青混合料用矿粉）
委托编号：	检测机构名称：
	委托单位
	

	工程名称
	

	委 托 人
	
	联系电话
	

	施工单位
	
	取 样 人
	

	见证单位
	（盖章）
	见 证 人
	

	监督单位
	
	联系电话
	

	工程部位/用途
	
	委托日期
	

	检测类别
	□验收检测　□平行检测　□自控检测　□监督抽测　□其它：

	样 品 信 息

	样品名称
	
	样品数量
	

	规格型号
	
	代表数量
	

	生产厂家
	
	样品批号
	

	样品处理
	□委托方于　日内取回　□检测机构自行处理
	唯一性标识
	

	检 测 信 息

	检测参数
	□表观相对密度　□亲水系数　□塑性指数　□加热安定性　□筛分　□含水率
□其它：

	检测依据
	□《公路工程集料试验规程》JTG 3432　□其它：

	判定依据
	□《公路沥青路面施工技术规范》JTG F40　□其它：

	报告交付方式
及要求 
	方式：□领取　□邮寄
要求：报告份数（份）（默认一式4份）报告形式：□最终检测报告　□阶段检测报告
报告交付周期：试验完毕后5个工作日，特殊情况协商。

	报告邮寄地址 
	 

	信息核查登记

	样品状态描述
	□样品符合规范要求
	收 样 人
	

	样品编号
	
	报告编号
	

	检测费用（元）
	

	备注
	


声明：
1、委托方确认样品信息和检测项目，保证所提供样品和资料的真实性，并对其真实性负责；
2、见证人确认见证送检样品的代表性和取样、送检的真实性，并对其样品真实性负责；
3、检测机构保证检测的公正性，对检测数据负责，为委托方提供的样品及其有关资料保密；
4、委托方要求自行取回的样品，请于约定时间内取回，逾期未取回的，检测机构将自行处理；
5、本委托单等同合同书或协议书，具有同等法律效力。凡办理完委托手续，委托方须认可并交付完检测费用。 
[bookmark: _Toc1421][bookmark: _Toc4693][bookmark: _Toc195345861][bookmark: _Toc196397427][bookmark: _Toc196290086][bookmark: _Toc195518305][bookmark: _Toc195290931][bookmark: _Toc195517600][bookmark: _Toc195348574][bookmark: _Toc187747059][bookmark: _Toc195349237][bookmark: _Toc193211499][bookmark: _Toc27157][bookmark: _Toc6506][bookmark: _Toc3794]室内检测委托单（沥青混合料用木质素纤维）
委托编号：	检测机构名称：
	委托单位
	

	工程名称
	

	委 托 人
	
	联系电话
	

	施工单位
	
	取 样 人
	

	见证单位
	（盖章）
	见 证 人
	

	监督单位
	
	联系电话
	

	工程部位/用途
	
	委托日期
	

	检测类别
	□验收检测　□平行检测　□自控检测　□监督抽测　□其它：

	样 品 信 息

	样品名称
	
	样品数量
	

	规格型号
	
	代表数量
	

	生产厂家
	
	样品批号
	

	样品处理
	□委托方于　日内取回　□检测机构自行处理
	唯一性标识
	

	检 测 信 息

	检测参数
	□长度　□灰分含量　□吸油率　□pH值　□含水率　□其它：

	检测依据
	□《沥青路面用纤维》JT/T 533　□《公路沥青路面施工技术规范》JTG F40- 2004
□其它：

	判定依据
	□《沥青路面用纤维》JT/T 533　□《公路沥青路面施工技术规范》JTG F40- 2004
□其它：

	报告交付方式
及要求 
	方式：□领取　□邮寄
要求：报告份数（份）（默认一式4份）报告形式：□最终检测报告　□阶段检测报告
报告交付周期：试验完毕后5个工作日，特殊情况协商。

	报告邮寄地址 
	 

	信息核查登记

	样品状态描述
	□样品符合规范要求
	收 样 人
	

	样品编号
	
	报告编号
	

	检测费用（元）
	

	备注
	


声明：
1、委托方确认样品信息和检测项目，保证所提供样品和资料的真实性，并对其真实性负责；
2、见证人确认见证送检样品的代表性和取样、送检的真实性，并对其样品真实性负责；
3、检测机构保证检测的公正性，对检测数据负责，为委托方提供的样品及其有关资料保密；
4、委托方要求自行取回的样品，请于约定时间内取回，逾期未取回的，检测机构将自行处理；
5、本委托单等同合同书或协议书，具有同等法律效力。凡办理完委托手续，委托方须认可并交付完检测费用。
[bookmark: _Toc25592][bookmark: _Toc4755][bookmark: _Toc20748][bookmark: _Toc187747060][bookmark: _Toc193211500][bookmark: _Toc195290932][bookmark: _Toc195345862][bookmark: _Toc195348575][bookmark: _Toc195349238][bookmark: _Toc195517601][bookmark: _Toc195518306][bookmark: _Toc196290087][bookmark: _Toc196397428]室内检测委托单（沥青混合料）
委托编号：	检测机构名称：
	工程名称
	

	委托单位
	

	委 托 人
	
	联系电话
	

	施工单位
	
	取 样 人
	

	见证单位
	
	见 证 人
	

	检测类别
	□验收检测　□平行检测　□自控检测　□监督抽测　□其它：

	工程部位/用途
	
	委托日期
	

	样 品 信 息

	样品名称
	
	样品数量
	

	规格型号
	
	代表数量
	

	生产厂家
	
	道路等级
	

	样品状态描述
	
	设计油石比
	

	设计最大理论密度
	
	收 样 人
	

	沥青种类
	
	报告编号
	

	样品处理
	□委托方于　日内取回　□自行处理

	检 测 信 息

	检测参数
	□油石比　□矿料级配　□马歇尔稳定度　□流值　□密度　□动稳定度　□残留稳定度 
□冻融劈裂强度比　□配合比设计

	检测依据
	□《公路工程沥青及沥青混合料试验规程》JTG E20
□其他：

	判定依据
	□《公路沥青路面施工技术规范》JTG F40　□其他：

	报告交付方式
及要求 
	方式：□领取　□邮寄
要求：报告份数（份）（默认一式4份）报告形式：□最终检测报告　□阶段检测报告
报告交付周期：试验完毕后5个工作日，特殊情况协商。

	报告邮寄地址 
	 

	信息核查登记

	样品状态描述
	□样品符合规范要求
	收 样 人
	

	样品编号
	
	报告编号
	

	检测费用（元）
	

	备注 
	 


声明：
1、委托方确认样品信息和检测项目，保证所提供样品和资料的真实性，并对其真实性负责；
2、见证人确认见证送检样品的代表性和取样、送检的真实性，并对其样品真实性负责；
3、检测机构保证检测的公正性，对检测数据负责，为委托方提供的样品及其有关资料保密；
4、委托方要求自行取回的样品，请于约定时间内取回，逾期未取回的，检测机构将自行处理；
5、本委托单等同合同书或协议书，具有同等法律效力。凡办理完委托手续，委托方须认可并交付完检测费用。
[bookmark: _Toc25618][bookmark: _Toc31032][bookmark: _Toc3579][bookmark: _Toc187747061][bookmark: _Toc193211501][bookmark: _Toc195290933][bookmark: _Toc195345863][bookmark: _Toc195348576][bookmark: _Toc195349239][bookmark: _Toc195517602][bookmark: _Toc195518307][bookmark: _Toc196290088][bookmark: _Toc196397429]室内检测委托单（路面砖）
委托编号：	检测机构名称：
	委托单位
	

	工程名称
	

	委 托 人
	
	联系电话
	

	施工单位
	
	取 样 人
	

	见证单位
	（盖章）
	见 证 人
	

	监督单位
	
	联系电话
	

	工程部位/用途
	
	委托日期
	

	检测类别
	□验收检测　□平行检测　□自控检测　□监督抽测　□其它：

	样 品 信 息

	样品名称
	
	样品数量
	

	规格型号
	
	代表数量
	

	生产厂家
	
	样品批号
	

	样品处理
	□委托方于　日内取回　□检测机构自行处理
	唯一性标识
	

	检 测 信 息

	检测参数
	□抗压强度　□抗折强度　□耐磨性　□防滑性能 
□抗冻性　□透水系数　□吸水率　□抗盐冻性　□其它：

	检测依据
	□《混凝土路面砖》GB/T 28635
□《无机地面材料耐磨性能试验方法》GB/T 12988
□《透水路面砖和透水路面板》GB/T 25993
□《混凝土砌块和砖试验方法》GB/T 4111
□《砌墙砖试验方法》GB/T 2542
□《混凝土及其制品耐磨性试验方法（滚珠轴承法）》GB/T 16925-1997
□《砂基透水砖》JG/T 376　□其它：

	判定依据
	□《混凝土路面砖》GB/T 28635
□《透水路面砖和透水路面板》GB/T 25993
□《砂基透水砖》JG/T 376
□其它：

	报告交付方式
及要求 
	方式：□领取　□邮寄
要求：报告份数（份）（默认一式4份）报告形式：□最终检测报告　□阶段检测报告
报告交付周期：试验完毕后5个工作日，特殊情况协商。

	报告邮寄地址
	 

	信息核查登记

	样品状态描述
	□样品符合规范要求（表面平整、无缺棱掉角）
	收 样 人
	

	样品编号
	
	报告编号
	

	检测费用（元）
	

	备注
	


声明：
1、委托方确认样品信息和检测项目，保证所提供样品和资料的真实性，并对其真实性负责；
2、见证人确认见证送检样品的代表性和取样、送检的真实性，并对其样品真实性负责；
3、检测机构保证检测的公正性，对检测数据负责，为委托方提供的样品及其有关资料保密；
4、委托方要求自行取回的样品，请于约定时间内取回，逾期未取回的，检测机构将自行处理；
5、本委托单等同合同书或协议书，具有同等法律效力。凡办理完委托手续，委托方须认可并交付完检测费用。
[bookmark: _Toc11550][bookmark: _Toc19078][bookmark: _Toc10576][bookmark: _Toc187747062][bookmark: _Toc193211502][bookmark: _Toc195290934][bookmark: _Toc195345864][bookmark: _Toc195348577][bookmark: _Toc195349240][bookmark: _Toc195517603][bookmark: _Toc195518308][bookmark: _Toc196290089][bookmark: _Toc196397430]室内检测委托单（路缘石）
委托编号：	检测机构名称：
	委托单位
	

	工程名称
	

	委 托 人
	
	联系电话
	

	施工单位
	
	取 样 人
	

	见证单位
	（盖章）
	见 证 人
	

	监督单位
	
	联系电话
	

	工程部位/用途
	
	委托日期
	

	检测类别
	□验收检测　□平行检测　□自控检测　□监督抽测　□其它：

	样 品 信 息

	样品名称
	
	样品数量
	

	规格型号
	
	代表数量
	

	生产厂家
	
	样品批号
	

	样品处理
	□委托方于　日内取回　□检测机构自行处理
	唯一性标识
	

	检 测 信 息

	检测参数
	□抗压强度　□抗折强度　□抗冻性　□吸水率　□抗盐冻性　□其它：

	检测依据
	□《混凝土路缘石》JC/T 899 
□《普通混凝土长期性能和耐久性能试验方法标准》GB/T 50082 
□其它：

	判定依据
	□《混凝土路缘石》JC/T 899　□其它：

	报告交付方式
及要求 
	方式：□领取　□邮寄
要求：报告份数（份）（默认一式4份）报告形式：□最终检测报告　□阶段检测报告
报告交付周期：试验完毕后5个工作日，特殊情况协商。

	报告邮寄地址 
	 

	信息核查登记

	样品状态描述
	□样品符合规范要求（表面平整、无缺棱掉角）
	收 样 人
	

	样品编号
	
	报告编号
	

	检测费用（元）
	

	备注
	


声明：
1、委托方确认样品信息和检测项目，保证所提供样品和资料的真实性，并对其真实性负责；
2、见证人确认见证送检样品的代表性和取样、送检的真实性，并对其样品真实性负责；
3、检测机构保证检测的公正性，对检测数据负责，为委托方提供的样品及其有关资料保密；
4、委托方要求自行取回的样品，请于约定时间内取回，逾期未取回的，检测机构将自行处理；
5、本委托单等同合同书或协议书，具有同等法律效力。凡办理完委托手续，委托方须认可并交付完检测费用。
[bookmark: _Toc32041][bookmark: _Toc2972][bookmark: _Toc30840][bookmark: _Toc187747063][bookmark: _Toc193211503][bookmark: _Toc195290935][bookmark: _Toc195345865][bookmark: _Toc195348578][bookmark: _Toc195349241][bookmark: _Toc195517604][bookmark: _Toc195518309][bookmark: _Toc196290090][bookmark: _Toc196397431]室内检测委托单（检查井盖）
委托编号：	检测机构名称：
	委托单位
	

	工程名称
	

	委 托 人
	
	联系电话
	

	施工单位
	
	取 样 人
	

	见证单位
	（盖章）
	见 证 人
	

	监督单位
	
	联系电话
	

	工程部位/用途
	
	委托日期
	

	检测类别
	□验收检测　□平行检测　□自控检测　□监督抽测　□其它：

	样 品 信 息 

	样品名称
	
	样品数量
	 

	规格型号
	
	代表数量
	 

	生产厂家
	
	样品批号
	 

	样品处理
	□委托方于　日内取回　□检测机构自行处理
	唯一性标识
	 

	检 测 信 息

	检测参数
	□试验荷载　□残余变形　□其他：

	检测依据
	□《检查井盖》GB/T 23858　□《钢纤维混凝土检查井盖》GB/T 26537
□《铸铁检查井盖》CJ∕T 511　□《球墨铸铁复合树脂检查井盖》CJ/T 327- 2010
□《再生树脂复合材料检查井盖》CJ/T 121 
□《聚合物基复合材料检查井盖》CJ/T 211 
□《玻璃纤维增强塑料复合检查井盖》JC/T 1009　□其它：

	判定依据
	□《检查井盖》GB/T 23858　□《钢纤维混凝土检查井盖》GB/T 26537
□《铸铁检查井盖》CJ∕T 511　□《球墨铸铁复合树脂检查井盖》CJ/T 327- 2010
□《再生树脂复合材料检查井盖》CJ/T 121 
□《聚合物基复合材料检查井盖》CJ/T 211 
□《玻璃纤维增强塑料复合检查井盖》JC/T 1009 
□其它：

	报告交付方式
及要求 
	方式：□领取　□邮寄
要求：报告份数（份）（默认一式4份）报告形式：□最终检测报告　□阶段检测报告
报告交付周期：试验完毕后5个工作日，特殊情况协商。

	报告邮寄地址 
	 

	信息核查登记

	样品状态描述 
	□样品符合规范要求（散（袋）装，未受潮、无结块）
	收 样 人 
	 

	样品编号 
	 
	报告编号
	 

	检测费用（元）
	 

	备注 
	 


声明：
1、委托方确认样品信息和检测项目，保证所提供样品和资料的真实性，并对其真实性负责；
2、见证人确认见证送检样品的代表性和取样、送检的真实性，并对其样品真实性负责；
3、检测机构保证检测的公正性，对检测数据负责，为委托方提供的样品及其有关资料保密；
4、委托方要求自行取回的样品，请于约定时间内取回，逾期未取回的，检测机构将自行处理；
5、本委托单等同合同书或协议书，具有同等法律效力。凡办理完委托手续，委托方须认可并交付完检测费用。 
[bookmark: _Toc16929][bookmark: _Toc15156][bookmark: _Toc31617][bookmark: _Toc187747064][bookmark: _Toc193211504][bookmark: _Toc195290936][bookmark: _Toc195345866][bookmark: _Toc195348579][bookmark: _Toc195349242][bookmark: _Toc195517605][bookmark: _Toc195518310][bookmark: _Toc196290091][bookmark: _Toc196397432]室内检测委托单（水箅）
委托编号：	检测机构名称：
	委托单位
	

	工程名称
	

	委 托 人
	
	联系电话
	

	施工单位
	
	取 样 人
	

	见证单位
	（盖章）
	见 证 人
	

	监督单位
	
	联系电话
	

	工程部位/用途
	
	委托日期
	

	检测类别
	□验收检测　□平行检测　□自控检测　□监督抽测　□其它：

	样 品 信 息

	样品名称
	
	样品数量
	

	规格型号
	
	代表数量
	

	生产厂家
	
	样品批号
	

	样品处理
	□委托方于　日内取回　□检测机构自行处理
	唯一性标识
	

	检 测 信 息

	检测参数
	□试验荷载　□残余变形　□其它：

	检测依据
	□《球墨铸铁复合树脂水箅》CJ/T 328
□《聚合物基复合材料水箅》CJ/T 212
□《钢纤维混凝土水箅盖》JC/T 948
□《再生树脂复合材料水箅》CJ/T 130　□其它：

	判定依据
	□《球墨铸铁复合树脂水箅》CJ/T 328
□《聚合物基复合材料水箅》CJ/T 212
□《钢纤维混凝土水箅盖》JC/T 948
□《再生树脂复合材料水箅》CJ/T 130　□其它：

	报告交付方式
及要求 
	方式：□领取　□邮寄
要求：报告份数（份）（默认一式4份）报告形式：□最终检测报告　□阶段检测报告
报告交付周期：试验完毕后5个工作日，特殊情况协商。

	报告邮寄地址
	

	信息核查登记

	样品状态描述
	□样品符合规范要求（散（袋）装，未受潮、无结块）
	收 样 人
	

	样品编号
	
	报告编号
	

	检测费用（元）
	

	备注
	


声明：
1、委托方确认样品信息和检测项目，保证所提供样品和资料的真实性，并对其真实性负责；
2、见证人确认见证送检样品的代表性和取样、送检的真实性，并对其样品真实性负责；
3、检测机构保证检测的公正性，对检测数据负责，为委托方提供的样品及其有关资料保密；
4、委托方要求自行取回的样品，请于约定时间内取回，逾期未取回的，检测机构将自行处理；
5、本委托单等同合同书或协议书，具有同等法律效力。凡办理完委托手续，委托方须认可并交付完检测费用。
[bookmark: _Toc22406][bookmark: _Toc10908][bookmark: _Toc26953][bookmark: _Toc187747065][bookmark: _Toc193211505][bookmark: _Toc195290937][bookmark: _Toc195345867][bookmark: _Toc195348580][bookmark: _Toc195349243][bookmark: _Toc195517606][bookmark: _Toc195518311][bookmark: _Toc196290092][bookmark: _Toc196397433]室内检测委托单（防撞墩、隔离墩）
委托编号：	检测机构名称：
	委托单位
	

	工程名称
	

	委 托 人
	
	联系电话
	

	施工单位
	
	取 样 人
	

	见证单位
	（盖章）
	见 证 人
	

	监督单位
	
	联系电话
	

	工程部位/用途
	
	委托日期
	

	检测类别
	□验收检测　□平行检测　□自控检测　□监督抽测　□其它：

	样 品 信 息

	样品名称
	
	样品数量
	

	规格型号
	
	代表数量
	

	生产厂家
	
	样品批号
	

	样品处理
	□委托方于　日内取回　□检测机构自行处理
	唯一性标识
	

	检 测 信 息

	检测参数
	□抗压强度　□其他：

	检测依据
	□《混凝土物理力学性能试验方法标准》GB/T 50081 
□《回弹法检测混凝土抗压强度技术规程》JGJ/T 23 
□《排水工程混凝土模块砌体结构技术规程》CJJ/T 230　□其它：

	判定依据
	□《排水工程混凝土模块砌体结构技术规程》CJJ/T 230　□其它：

	报告交付方式
及要求 
	方式：□领取　□邮寄
要求：报告份数（份）（默认一式4份）报告形式：□最终检测报告　□阶段检测报告
报告交付周期：试验完毕后5个工作日，特殊情况协商。

	报告邮寄地址 
	 

	信息核查登记

	样品状态描述
	□样品符合规范要求（散（袋）装，未受潮、无结块）
	收 样 人
	

	样品编号
	
	报告编号
	

	检测费用
	

	备注
	


声明：
1、委托方确认样品信息和检测项目，保证所提供样品和资料的真实性，并对其真实性负责；
2、见证人确认见证送检样品的代表性和取样、送检的真实性，并对其样品真实性负责；
3、检测机构保证检测的公正性，对检测数据负责，为委托方提供的样品及其有关资料保密；
4、委托方要求自行取回的样品，请于约定时间内取回，逾期未取回的，检测机构将自行处理；
5、本委托单等同合同书或协议书，具有同等法律效力。凡办理完委托手续，委托方须认可并交付完检测费用。
[bookmark: _Toc21666][bookmark: _Toc17351][bookmark: _Toc30984][bookmark: _Toc187747066][bookmark: _Toc193211506][bookmark: _Toc195290938][bookmark: _Toc195345868][bookmark: _Toc195348581][bookmark: _Toc195349244][bookmark: _Toc195517607][bookmark: _Toc195518312][bookmark: _Toc196290093][bookmark: _Toc196397434]室内检测委托单（细骨料）
委托编号：	检测机构名称：
	委托单位
	

	工程名称
	

	委 托 人
	
	联系电话
	

	施工单位
	
	取 样 人
	

	见证单位
	（盖章）
	见 证 人
	

	监督单位
	
	联系电话
	

	工程部位/用途
	
	委托日期
	

	检测类别
	□验收检测　□平行检测　□自控检测　□监督抽测　□其它：

	样 品 信 息

	样品名称
	
	样品数量
	

	规格型号
	
	代表数量
	

	产地/生产厂家
	
	样品批号
	

	样品处理
	□委托方于　日内取回　□检测机构自行处理
	唯一性标识
	

	检 测 信 息

	检测参数
	□颗粒级配　□含泥量　□泥块含量　□亚甲蓝值与石粉含量　□压碎指标
□氯离子含量　□表观密度　□吸水率　□坚固性　□碱活性　
□硫化物和硫酸盐含量　□轻物质含量　□有机物含量　□贝壳含量　□其它：

	检测依据
	□《建设用砂》GB/T 14684
□《普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准》JGJ 52
□《公路工程集料试验规程》JTG 3432 
□其它：

	判定依据
	□《建设用砂》GB/T 14684
□《公路路面基层施工技术细则》JTG/T F20
□《公路水泥混凝土路面施工技术细则》JTG/T F30□其它：

	报告交付方式
及要求 
	方式：□领取　□邮寄
要求：报告份数（份）（默认一式4份）报告形式：□最终检测报告　□阶段检测报告
报告交付周期：试验完毕后5个工作日，特殊情况协商。

	报告邮寄地址 
	 

	信息核查登记

	样品状态描述
	□样品符合规范要求（洁净、无杂质）
	收 样 人
	

	样品编号
	
	报告编号
	

	检测费用（元）
	

	备注
	


声明：
1、委托方确认样品信息和检测项目，保证所提供样品和资料的真实性，并对其真实性负责；
2、见证人确认见证送检样品的代表性和取样、送检的真实性，并对其样品真实性负责；
3、检测机构保证检测的公正性，对检测数据负责，为委托方提供的样品及其有关资料保密；
4、委托方要求自行取回的样品，请于约定时间内取回，逾期未取回的，检测机构将自行处理；
5、本委托单等同合同书或协议书，具有同等法律效力。凡办理完委托手续，委托方须认可并交付完检测费用。
[bookmark: _Toc23090][bookmark: _Toc20898][bookmark: _Toc6737][bookmark: _Toc187747067][bookmark: _Toc193211507][bookmark: _Toc195290939][bookmark: _Toc195345869][bookmark: _Toc195348582][bookmark: _Toc195349245][bookmark: _Toc195517608][bookmark: _Toc195518313][bookmark: _Toc196290094][bookmark: _Toc196397435]室内检测委托单（粗骨料）
委托编号：	检测机构名称：
	委托单位
	

	工程名称
	

	委 托 人
	
	联系电话
	 

	施工单位
	
	取 样 人
	 

	见证单位
	（盖章）
	见 证 人
	 

	监督单位
	
	联系电话
	 

	工程部位/用途
	
	委托日期
	 

	检测类别
	□验收检测　□平行检测　□自控检测　□监督抽测　□其它：

	样 品 信 息

	样品名称
	
	样品数量
	 

	规格型号
	
	代表数量
	 

	产地/生产厂家
	
	样品批号
	 

	样品处理
	□委托方于　日内取回　□检测机构自行处理
	唯一性标识
	 

	检 测 信 息

	检测参数
	□颗粒级配　□含泥量　□泥块含量　□压碎值指标　□针片状颗粒量　
□坚固性　□碱活性　□表观密度　□堆积密度　□空隙率　□其它：

	检测依据
	□《建设用卵石、碎石》GB/T 14685 
□《普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准》JGJ52 
□《公路工程集料试验规程》JTG 3432 
□其它：

	判定依据
	□《建设用卵石、碎石》GB/T 14685 
□《公路路面基层施工技术细则》JTG/T F20 
□《公路水泥混凝土路面施工技术细则》JTG/T F30
□其它：

	报告交付方式
及要求
	方式：□领取　□邮寄
要求：报告份数（份）（默认一式4份）报告形式：□最终检测报告　□阶段检测报告
报告交付周期：试验完毕后5个工作日，特殊情况协商。

	报告邮寄地址
	

	信息核查登记

	样品状态描述
	□样品符合规范要求（洁净、无杂质）
	收 样 人
	

	样品编号
	
	报告编号
	

	检测费用（元）
	

	备注
	


声明：
1、委托方确认样品信息和检测项目，保证所提供样品和资料的真实性，并对其真实性负责；
2、见证人确认见证送检样品的代表性和取样、送检的真实性，并对其样品真实性负责；
3、检测机构保证检测的公正性，对检测数据负责，为委托方提供的样品及其有关资料保密；
4、委托方要求自行取回的样品，请于约定时间内取回，逾期未取回的，检测机构将自行处理；
5、本委托单等同合同书或协议书，具有同等法律效力。凡办理完委托手续，委托方须认可并交付完检测费用。
[bookmark: _Toc13864][bookmark: _Toc23696][bookmark: _Toc4358][bookmark: _Toc187747068][bookmark: _Toc193211508][bookmark: _Toc195290940][bookmark: _Toc195345870][bookmark: _Toc195348583][bookmark: _Toc195349246][bookmark: _Toc195517609][bookmark: _Toc195518314][bookmark: _Toc196290095][bookmark: _Toc196397436]室内检测委托单（轻集料）
委托编号：	检测机构名称：
	委托单位
	

	工程名称
	

	委 托 人
	
	联系电话
	

	施工单位
	
	取 样 人
	

	见证单位
	（盖章）
	见 证 人
	

	监督单位
	
	联系电话
	

	工程部位/用途
	
	委托日期
	

	检测类别
	□验收检测　□平行检测　□自控检测　□监督抽测　□其它：

	样 品 信 息

	样品名称
	
	样品数量
	

	规格型号
	
	代表数量
	

	生产厂家
	
	样品批号
	

	样品处理
	□委托方于　日内取回　□检测机构自行处理
	唯一性标识
	

	检 测 信 息

	检测参数
	□筒压强度　□堆积密度　□吸水率　□粒型系数　□筛分析　□其它：

	检测依据
	□《轻集料及其试验方法 第 2 部分：轻集料试验方法》GB/T 17431.2　□其它：

	判定依据
	□《轻集料及其试验方法　第 1 部分：轻集料》GB/T 17431.1　□其它：

	报告交付方式
及要求 
	方式：□领取　□邮寄
要求：报告份数（份）（默认一式4份）报告形式：□最终检测报告　□阶段检测报告
报告交付周期：试验完毕后5个工作日，特殊情况协商。

	报告邮寄地址 
	 

	信息核查登记

	样品状态描述
	□样品符合规范要求（洁净、无杂质）
	收 样 人
	

	样品编号
	
	报告编号
	

	检测费用（元）
	

	备注
	


声明：
1、委托方确认样品信息和检测项目，保证所提供样品和资料的真实性，并对其真实性负责；
2、见证人确认见证送检样品的代表性和取样、送检的真实性，并对其样品真实性负责；
3、检测机构保证检测的公正性，对检测数据负责，为委托方提供的样品及其有关资料保密；
4、委托方要求自行取回的样品，请于约定时间内取回，逾期未取回的，检测机构将自行处理；
5、本委托单等同合同书或协议书，具有同等法律效力。凡办理完委托手续，委托方须认可并交付完检测费用。
[bookmark: _Toc7743][bookmark: _Toc15700][bookmark: _Toc187747069][bookmark: _Toc193211509][bookmark: _Toc195290941][bookmark: _Toc195345871][bookmark: _Toc195348584][bookmark: _Toc195349247][bookmark: _Toc195517610][bookmark: _Toc195518315][bookmark: _Toc196290096][bookmark: _Toc196397437]室内检测委托单（钢筋）
委托编号：	检测机构名称：
	委托单位
	

	工程名称
	

	委 托 人
	
	联系电话
	

	施工单位
	
	取 样 人
	

	见证单位
	（盖章）
	见 证 人
	

	监督单位
	
	联系电话
	

	工程部位/用途
	
	委托日期
	

	检测类别
	□验收检测　□平行检测　□自控检测　□监督抽测　□其它：

	样 品 信 息

	样品名称
	
	样品数量
	

	种类牌号
	
	代表数量
	

	公称直径（mm）
	
	样品批号
	

	生产厂家
	
	唯一性标识
	

	样品处理
	□委托方于　日内取回　□检测机构自行处理

	检 测 信 息

	检测参数
	□屈服强度　□抗拉强度　□断后伸长率　□最大力下总延伸率 
□反向弯曲　□重量偏差　□弯曲性能　□其它：

	检测依据
	□《钢筋混凝土用热轧光圆钢筋》GB/T 1499.1　
□《钢筋混凝土用热轧带肋钢筋》GB/T 1499.2 
□《金属材料弯曲试验方法》GB/T 232　□《冷轧带肋钢筋》GB/T 13788　
□《钢筋混凝土用钢材试验方法》GB/T 28900 
□《金属材料 拉伸试验 第 1 部分：室温试验方法》GB/T 228.1　
□《预应力混凝土用钢材试验方法》GB/T 21839　
□《钢筋混凝土用钢筋弯曲和反向弯曲试验方法》YB/T 5126　
□《高延性冷轧带肋钢筋》 YB/T 4260 
□《钢筋混凝土用不锈钢钢筋》GB/T 33959　
□《钢筋混凝土用耐蚀钢筋》GB/T 33953 
□《预应力混凝土用螺纹钢筋》GB/T 20065 
□《钢筋混凝土用余热处理钢筋》GB/T 13014　□其它：

	判定依据
	□《钢筋混凝土用热轧光圆钢筋》GB/T 1499.1　　　
□《钢筋混凝土用热轧带肋钢筋》GB/T 1499.2 
□《冷轧带肋钢筋》GB/T 13788　□《高延性冷轧带肋钢筋》YB/T 4260　
□《钢筋混凝土用不锈钢钢筋》GB/T 33959 
□《预应力混凝土用螺纹钢筋》GB/T 20065 
□《钢筋混凝土用余热处理钢筋》GB/T 13014 
□《钢筋混凝土用耐蚀钢筋》GB/T 33953　□其它：

	报告交付方式
及要求
	方式：□领取　□邮寄
要求：报告份数（份）（默认一式4份）报告形式：□最终检测报告　□阶段检测报告
报告交付周期：试验完毕后5个工作日，特殊情况协商。

	报告邮寄地址
	

	信息核查登记

	样品状态描述 
	□样品符合规范要求
	收 样 人 
	

	样品编号 
	 
	报告编号
	

	检测费用（元）
	

	备注
	


声明：
1、委托方确认样品信息和检测项目，保证所提供样品和资料的真实性，并对其真实性负责；
2、见证人确认见证送检样品的代表性和取样、送检的真实性，并对其样品真实性负责；
3、检测机构保证检测的公正性，对检测数据负责，为委托方提供的样品及其有关资料保密；
4、委托方要求自行取回的样品，请于约定时间内取回，逾期未取回的，检测机构将自行处理；
5、本委托单等同合同书或协议书，具有同等法律效力。凡办理完委托手续，委托方须认可并交付完检测费用。
[bookmark: _Toc3716][bookmark: _Toc18360][bookmark: _Toc24094][bookmark: _Toc187747070][bookmark: _Toc193211510][bookmark: _Toc195290942][bookmark: _Toc195345872][bookmark: _Toc195348585][bookmark: _Toc195349248][bookmark: _Toc195517611][bookmark: _Toc195518316][bookmark: _Toc196290097][bookmark: _Toc196397438]室内检测委托单（焊接接头）
委托编号：	检测机构名称：
	委托单位
	

	工程名称
	

	委 托 人
	
	联系电话
	

	施工单位
	
	取 样 人
	

	见证单位
	（盖章）
	见 证 人
	

	监督单位
	
	联系电话
	

	工程部位/用途
	
	委托日期
	

	检测类别
	□验收检测　□平行检测　□自控检测　□监督抽测　□其它：

	样 品 信 息

	样品名称
	
	样品数量
	

	焊接形式
	
	代表数量
	

	钢筋牌号
	
	焊工姓名
	

	公称直径（mm）
	
	焊工证号
	

	生产厂家
	
	样品批号
	

	样品处理
	□委托方于　日内取回　□检测机构自行处理
	唯一性标识
	

	检 测 信 息

	检测参数
	□抗拉强度　□弯曲性能　□其它：

	检测依据
	□《钢筋焊接及验收规程》JGJ 18 
□《钢筋焊接接头试验方法标准》JGJ/T 27　□其它：

	判定依据
	□《钢筋焊接及验收规程》JGJ 18　□其它：

	报告交付方式
及要求 
	方式：□领取　□邮寄
要求：报告份数（份）（默认一式4份）报告形式：□最终检测报告　□阶段检测报告
报告交付周期：试验完毕后5个工作日，特殊情况协商。

	报告邮寄地址 
	 

	信息核查登记

	样品状态描述
	□样品符合规范要求
	收 样 人
	

	样品编号
	
	报告编号
	

	检测费用（元）
	

	备注
	


声明：
1、委托方确认样品信息和检测项目，保证所提供样品和资料的真实性，并对其真实性负责；
2、见证人确认见证送检样品的代表性和取样、送检的真实性，并对其样品真实性负责；
3、检测机构保证检测的公正性，对检测数据负责，为委托方提供的样品及其有关资料保密；
4、委托方要求自行取回的样品，请于约定时间内取回，逾期未取回的，检测机构将自行处理；
5、本委托单等同合同书或协议书，具有同等法律效力。凡办理完委托手续，委托方须认可并交付完检测费用。
[bookmark: _Toc6921][bookmark: _Toc8616][bookmark: _Toc27181][bookmark: _Toc187747071][bookmark: _Toc193211511][bookmark: _Toc195290943][bookmark: _Toc195345873][bookmark: _Toc195348586][bookmark: _Toc195349249][bookmark: _Toc195517612][bookmark: _Toc195518317][bookmark: _Toc196290098][bookmark: _Toc196397439]室内检测委托单（机械连接接头）
委托编号：	检测机构名称：
	委托单位
	

	工程名称
	

	委 托 人
	
	联系电话
	

	施工单位
	
	取 样 人
	

	见证单位
	（盖章）
	见 证 人
	

	监督单位
	
	联系电话
	

	工程部位/用途
	
	委托日期
	

	检测类别
	□验收检测　□平行检测　□自控检测　□监督抽测　□其它：

	样 品 信 息

	样品名称
	
	样品数量
	

	接头类型
	
	代表数量
	

	钢筋牌号
	
	接头等级
	

	公称直径（mm）
	
	样品批号
	

	生产厂家
	
	唯一性标识
	

	样品处理
	□委托方于　日内取回　□检测机构自行处理

	检 测 信 息

	检测参数
	□抗拉强度　□最大力下总延伸率　□残余变形　□其它：

	检测依据
	□《钢筋机械连接技术规程》JGJ 107　　
□《钢筋机械连接件试验方法》GB/T 42901- 2023　□其它：

	判定依据
	□《钢筋机械连接技术规程》JGJ 107　□其它：

	报告交付方式
及要求 
	方式：□领取　□邮寄
要求：报告份数（份）（默认一式4份）报告形式：□最终检测报告　□阶段检测报告
报告交付周期：试验完毕后5个工作日，特殊情况协商。

	报告邮寄地址 
	 

	信息核查登记

	样品状态描述
	□样品符合规范要求
	收 样 人 
	 

	样品编号
	 
	报告编号
	 

	检测费用（元）
	 

	备注
	 


声明：
1、委托方确认样品信息和检测项目，保证所提供样品和资料的真实性，并对其真实性负责；
2、见证人确认见证送检样品的代表性和取样、送检的真实性，并对其样品真实性负责；
3、检测机构保证检测的公正性，对检测数据负责，为委托方提供的样品及其有关资料保密；
4、委托方要求自行取回的样品，请于约定时间内取回，逾期未取回的，检测机构将自行处理；
5、本委托单等同合同书或协议书，具有同等法律效力。凡办理完委托手续，委托方须认可并交付完检测费用。
[bookmark: _Toc26564][bookmark: _Toc27817][bookmark: _Toc29673][bookmark: _Toc187747072][bookmark: _Toc193211512][bookmark: _Toc195290944][bookmark: _Toc195345874][bookmark: _Toc195348587][bookmark: _Toc195349250][bookmark: _Toc195517613][bookmark: _Toc195518318][bookmark: _Toc196290099][bookmark: _Toc196397440]室内检测委托单（外加剂）
委托编号：	检测机构名称：
	委托单位
	

	工程名称
	

	委 托 人
	
	联系电话
	

	施工单位
	
	取 样 人
	

	见证单位
	（盖章）
	见 证 人
	

	监督单位
	
	联系电话
	

	工程部位/用途
	
	委托日期
	

	检测类别
	□验收检测　□平行检测　□自控检测　□监督抽测　□其它：

	样 品 信 息

	样品名称
	
	样品数量
	

	规格型号
	
	代表数量
	

	生产厂家
	
	样品批号
	

	样品处理
	□委托方于　日内取回　□检测机构自行处理
	唯一性标识
	

	检 测 信 息

	检测参数
	□减水率　□PH值　□密度（或细度）　□抗压强度比　□凝结时间（差）　□含气量　
□碱含量　□固体含量（或含水率）　□限制膨胀率　□泌水率比　□氯离子含量　
□相对耐久性能指标　□含气量1h经时变化量（坍落度、含气量）　□硫酸钠含量　□收缩率比

	检测依据
	□《混凝土外加剂》GB8076　□《混凝土膨胀剂》GB/T 23439
□《普通混凝土拌合物性能试验方法》GB/T 50080
□《混凝土外加剂匀质性能试验方法》GB/T 8077
□《普通混凝土长期性能和耐久性能试验方法标准》GB/T 50082 
□《水泥比表面积测定方法 勃氏法》GB/T 8074
□《混凝土物理力学性能试验方法标准》GB/T 50081
□《混凝土防冻剂》JC/T 475　□《凝土防冻泵送剂》JG/T 377
□《水泥标准稠度用水量、凝结时间、安定性检验方法》GB/T 1346
□《喷射混凝土用速凝剂》GB/T 35159　□《凝土防冻泵送剂》JG/T 377
□《喷射混凝土用速凝剂》JC/T 477
□《水泥化学分析方法》GB/T 176　□其它：

	判定依据
	□《混凝土外加剂》GB8076　□《混凝土膨胀剂》GB/T 23439
□《混凝土防冻剂》JC/T 475　□《凝土防冻泵送剂》JG/T 377
□《喷射混凝土用速凝剂》GB/T 35159
□《喷射混凝土用速凝剂》JC/T 477　□其它：

	报告交付方式
及要求 
	方式：□领取　□邮寄
要求：报告份数（份）（默认一式4份）报告形式：□最终检测报告　□阶段检测报告
报告交付周期：试验完毕后5个工作日，特殊情况协商。

	报告邮寄地址 
	 

	信息核查登记

	样品状态描述
	□样品符合规范要求（散（袋）装，未受潮、无结块）
	收 样 人
	

	样品编号
	
	报告编号
	

	检测费用（元）
	

	备注
	


声明：
1、委托方确认样品信息和检测项目，保证所提供样品和资料的真实性，并对其真实性负责；
2、见证人确认见证送检样品的代表性和取样、送检的真实性，并对其样品真实性负责；
3、检测机构保证检测的公正性，对检测数据负责，为委托方提供的样品及其有关资料保密；
4、委托方要求自行取回的样品，请于约定时间内取回，逾期未取回的，检测机构将自行处理；
5、本委托单等同合同书或协议书，具有同等法律效力。凡办理完委托手续，委托方须认可并交付完检测费用。
[bookmark: _Toc1870][bookmark: _Toc195348588][bookmark: _Toc195517614][bookmark: _Toc195518319][bookmark: _Toc195345875][bookmark: _Toc195290945][bookmark: _Toc196397441][bookmark: _Toc193211513][bookmark: _Toc6589][bookmark: _Toc187747073][bookmark: _Toc196290100][bookmark: _Toc195349251][bookmark: _Toc25037]室内检测委托单（砂浆）
委托编号：	检测机构名称：
	委托单位
	

	工程名称
	

	委 托 人
	
	联系电话
	

	施工单位
	
	取 样 人
	

	见证单位
	（盖章）
	见 证 人
	

	监督单位
	
	联系电话
	

	工程部位/用途
	
	委托日期
	

	检测类别
	□验收检测　□平行检测　□自控检测　□监督抽测　□其它：

	样 品 信 息

	样品名称
	
	样品数量
	

	规格型号
	
	代表数量
	

	设计稠度
	
	设计保水率
	

	生产厂家
	
	样品批号
	

	样品处理
	□委托方于　日内取回　□检测机构自行处理
	唯一性标识
	

	检 测 信 息

	检测参数
	□抗压强度　□稠度　□保水率　□拉伸粘结强度（抹灰砂浆）□分层度　
□配合比 设计　□凝结时间　□抗渗性能　　

	检测依据
	□《砂浆基本性能试验方法》JGJ/T 70
□《公路工程水泥及水泥混凝土试验规程》JTG 3420 
□《砌筑砂浆配合比设计规程》JGJ/T 98 
□《抹灰砂浆技术 规程》JGJ/T 220　□《预拌砂浆》GB/T 25181　□其它：

	判定依据
	□《砌筑砂浆配合比设计规程》JGJ/T 98　
□《抹灰砂浆技术规程》JGJ/T 220 
□《预拌砂浆》GB/T 25181　□其它：

	报告交付方式
及要求
	方式：□领取　□邮寄
要求：报告份数（份）（默认一式4份）报告形式：□最终检测报告　□阶段检测报告
报告交付周期：试验完毕后5个工作日，特殊情况协商。

	报告邮寄地址 
	 

	信息核查登记

	样品状态描述
	□样品符合规范要求（散（袋）装，未受潮、无结块）
	收 样 人
	

	样品编号
	
	报告编号
	

	检测费用（元）
	

	备注
	


声明：
1、委托方确认样品信息和检测项目，保证所提供样品和资料的真实性，并对其真实性负责；
2、见证人确认见证送检样品的代表性和取样、送检的真实性，并对其样品真实性负责；
3、检测机构保证检测的公正性，对检测数据负责，为委托方提供的样品及其有关资料保密；
4、委托方要求自行取回的样品，请于约定时间内取回，逾期未取回的，检测机构将自行处理；
5、本委托单等同合同书或协议书，具有同等法律效力。凡办理完委托手续，委托方须认可并交付完检测费用。
[bookmark: _Toc22045][bookmark: _Toc27287][bookmark: _Toc5484][bookmark: _Toc187747074][bookmark: _Toc193211514][bookmark: _Toc195290946][bookmark: _Toc195345876][bookmark: _Toc195348589][bookmark: _Toc195349252][bookmark: _Toc195517615][bookmark: _Toc195518320][bookmark: _Toc196290101][bookmark: _Toc196397442]室内检测委托单（混凝土）
委托编号：	检测机构名称：
	委托单位
	

	工程名称
	

	委 托 人
	
	联系电话
	

	施工单位
	
	取 样 人
	

	见证单位
	（盖章）
	见 证 人
	

	监督单位
	
	联系电话
	

	工程部位/用途
	
	委托日期
	

	检测类别
	□验收检测　□平行检测　□自控检测　□监督抽测　□其它：

	样 品 信 息

	样品名称
	
	样品数量
	

	规格型号
	
	代表数量
	

	生产厂家
	
	样品批号
	

	样品处理
	□委托方于　日内取回　□检测机构自行处理
	唯一性标识
	

	检 测 信 息

	检测参数
	□抗压强度　□抗渗等级　□坍落度　□抗冻性能　□抗折强度　□劈裂抗拉强度　
□静力受压弹性模量　□配合比设计　□氯离子含量　□限制膨胀率　□表观密度
□含气量　□凝结时间　□抑制碱-骨料反应有效性　□碱含量　

	检测依据
	□《混凝土物理力学性能试验方法标准》GB/T 50081 
□《公路工程水泥及水泥混凝土试验规程》JTG 3420　
□《普通混凝土长期性能和耐久性能试验方法标准》GB/T 50082　
□《普通混凝土配合比设计规程》JGJ 55 
□《普通混凝土拌合物性能试验方法标准》GB/T 50080 
□《混凝土中氯离子含量检测技术规程》JGJ/T 322 
□《混凝土外加剂应用技 术规范》GB 50119 
□《预防混凝土碱骨料反应技术规范》GB/T 50733 
□《混凝土外加剂匀质性试验方法》GB/T 8077 
□《预防混凝土碱骨料反应技术规范》GB/T 50733　□其它：

	判定依据
	□《普通混凝土配合比设计规程》JGJ 55 
□《城镇道路工程施工与质量验收规范》CJJ 1 
□《公路水泥混凝土路面施工技术细则》JTG/T F30　□其它：

	报告交付方式
及要求
	方式：□领取　□邮寄
要求：报告份数（份）（默认一式4份）报告形式：□最终检测报告　□阶段检测报告
报告交付周期：试验完毕后5个工作日，特殊情况协商。

	报告邮寄地址 
	 

	信息核查登记

	样品状态描述
	□样品符合规范要求（散（袋）装，未受潮、无结块）
	收 样 人
	

	样品编号
	
	报告编号
	

	检测费用（元）
	

	备注
	


声明：
1、委托方确认样品信息和检测项目，保证所提供样品和资料的真实性，并对其真实性负责；
2、见证人确认见证送检样品的代表性和取样、送检的真实性，并对其样品真实性负责；
3、检测机构保证检测的公正性，对检测数据负责，为委托方提供的样品及其有关资料保密；
4、委托方要求自行取回的样品，请于约定时间内取回，逾期未取回的，检测机构将自行处理；
5、本委托单等同合同书或协议书，具有同等法律效力。凡办理完委托手续，委托方须认可并交付完检测费用。
[bookmark: _Toc19983][bookmark: _Toc29336][bookmark: _Toc6561][bookmark: _Toc187747075][bookmark: _Toc193211515][bookmark: _Toc195290947][bookmark: _Toc195345877][bookmark: _Toc195348590][bookmark: _Toc195349253][bookmark: _Toc195517616][bookmark: _Toc195518321][bookmark: _Toc196290102][bookmark: _Toc196397443]室内检测委托单（防水卷材）
委托编号：	检测机构名称：
	委托单位
	

	工程名称
	

	委 托 人
	
	联系电话
	

	施工单位
	
	取 样 人
	

	见证单位
	（盖章）
	见 证 人
	

	监督单位
	
	联系电话
	

	工程部位/用途
	
	委托日期
	

	检测类别
	□验收检测　□平行检测　□自控检测　□监督抽测　□其它：

	样 品 信 息

	样品名称
	
	样品数量
	

	规格型号
	
	代表数量
	

	生产厂家
	
	批次/批号
	

	样品处理
	□委托方于　日内取回　□检测机构自行处理
	唯一性标识
	

	检 测 信 息

	检测参数
	□可溶物含量　□拉力　□延伸率（或最大力时延伸率）　□低温柔度　□热老化后低温柔度
□不透水性　□耐热度　□断裂拉伸强度　□断裂伸长率　□撕裂强度　□接缝剥离强度
□搭接缝不透水性　□其它：

	检测依据
	□《建筑防水卷材试验方法 第8部分：沥青防水卷材 拉伸性能》GB/T 328.8　　
□《建筑防水卷材试验方法 第9部分：高分子防水卷材 拉伸性能》GB/T 328.9　
□《建筑防水卷材试验方法 第10部分：沥青和高分子防水卷材不透水性》GB/T328.10 
□《建筑防水卷材试验方法 第11部分：沥青防水卷材耐热性》GB/T 328.11 
□《建筑防水卷材试验方法 第14部分：沥青防水卷材低温柔性》GB/T 328.14　
□《建筑防水卷材试验方法 第15部分：高分子防水卷材低温弯折性》GB/T 328.15 
□《建筑防水卷材试验方法 第26部分：沥青防水卷材可溶物含量（浸涂材料含量）》GB/T328.26 
□《建筑防水卷材试验方法 第18部分：沥青防水卷材撕裂性能（钉杆法）》GB/T 328.18 
□《建筑防水卷材试验方法 第19部分：高分子防水卷材撕裂性能》GB/T 328.19 
□《建筑防水卷材试验方法 第20部分：沥青防水卷材接缝剥离性能》GB/T 328.20　
□《建筑防水卷材试验方法 第21部分：高分子防水卷材接缝剥离性能》GB/T 328.21 
□《弹性体改性沥青防水卷材》GB18242　□《自粘聚合物改性沥青防水卷材》GB23441
□《高分子防水材料 第一部分：片材》GB/T 18173.1 
□《预铺防水卷材》GB/T 23457　□《湿铺防水卷材》GB/T 35467
□《种植屋面用耐根穿刺防水卷材》GB/T 35468
□《地下防水工程质量验收规范》GB 50208　
□《建筑防水材料工程要求试验方法》T/CWA302　□其它：

	判定依据
	□《弹性体改性沥青防水卷材》GB 18242　□《预铺防水卷材》GB/T 23457　　　
□《高分子防水材料 第一部分：片材》GB/T 18173.1　□《湿铺防水卷材》GB/T 35467　
□《自粘聚合物改性沥青防水卷材》GB 23441　□《地下防水工程质量验收规范》GB 50208
□《种植屋面用耐根穿刺防水卷材》GB/T 35468 
□《建筑与市政防水通用规范》GB 55030　□其它：

	报告交付方式
及要求
	方式：□领取　□邮寄
要求：报告份数（份）（默认一式4份）报告形式：□最终检测报告　□阶段检测报告
报告交付周期：试验完毕后5个工作日，特殊情况协商。

	报告邮寄地址
	

	信息核查登记　

	样品状态描述
	□样品符合规范要求
	收 样 人
	

	样品编号
	
	报告编号
	

	检测费用（元）
	

	备注
	


声明：
1、委托方确认样品信息和检测项目，保证所提供样品和资料的真实性，并对其真实性负责；
2、见证人确认见证送检样品的代表性和取样、送检的真实性，并对其样品真实性负责；
3、检测机构保证检测的公正性，对检测数据负责，为委托方提供的样品及其有关资料保密；
4、委托方要求自行取回的样品，请于约定时间内取回，逾期未取回的，检测机构将自行处理；
5、本委托单等同合同书或协议书，具有同等法律效力。凡办理完委托手续，委托方须认可并交付完检测费用。
[bookmark: _Toc8390][bookmark: _Toc4870][bookmark: _Toc13497][bookmark: _Toc187747076][bookmark: _Toc193211516][bookmark: _Toc195290948][bookmark: _Toc195345878][bookmark: _Toc195348591][bookmark: _Toc195349254][bookmark: _Toc195517617][bookmark: _Toc195518322][bookmark: _Toc196290103][bookmark: _Toc196397444]室内检测委托单（防水涂料）
委托编号：	检测机构名称：
	委托单位
	

	工程名称
	

	委 托 人
	
	联系电话
	

	施工单位
	
	取 样 人
	

	见证单位
	（盖章）
	见 证 人
	

	监督单位
	
	联系电话
	

	工程部位/用途
	
	委托日期
	

	检测类别
	□验收检测　□平行检测　□自控检测　□监督抽测　□其它：

	样 品 信 息

	样品名称
	
	样品数量
	

	规格型号
	
	代表数量
	

	生产厂家
	
	批次/批号
	

	样品处理
	□委托方于　日内取回　□检测机构自行处理
	唯一性标识
	

	检 测 信 息

	检测参数
	□固体含量　□拉伸强度　□耐热性　□低温柔性　□不透水性　□断裂伸长率□涂膜抗渗性 
□抗渗性　□浸水168h后拉伸强度　□浸水168h后断裂伸长率　□耐水性　□抗压强度 
□抗折强度　□粘结强度　□其它：

	检测依据
	□《聚氨酯防水涂料》GB/T 19250　□《聚合物水泥防水涂料》GB/T 23445　
□《建筑防水涂料试验方法》GB/T 16777　□《道桥用防水涂料》JC/T 975　
□《水泥胶砂强度检验方法（ISO法）》GB/T 17671
□《水泥基渗透结晶型防水涂料》GB 18445
□《非固化橡胶沥青防水涂料》JC/T 2428 
□其它：　

	判定依据
	□《聚氨酯防水涂料》GB/T 19250　□《聚合物水泥防水涂料》GB/T 23445
□《非固化橡胶沥青防水涂料》JC/T 2428 
□《水泥基渗透结晶型防水涂料》GB 18445 
□《道桥用防水涂料》JC/T 975　
□其它：　

	报告交付方式
及要求
	方式：□领取　□邮寄
要求：报告份数（份）（默认一式4份）报告形式：□最终检测报告　□阶段检测报告
报告交付周期：试验完毕后5个工作日，特殊情况协商。

	报告邮寄地址
	 

	信息核查登记

	样品状态描述
	□样品符合规范要求
	收 样 人
	

	样品编号
	
	报告编号
	

	检测费用（元）
	

	备注
	


声明：
1、委托方确认样品信息和检测项目，保证所提供样品和资料的真实性，并对其真实性负责；
2、见证人确认见证送检样品的代表性和取样、送检的真实性，并对其样品真实性负责；
3、检测机构保证检测的公正性，对检测数据负责，为委托方提供的样品及其有关资料保密；
4、委托方要求自行取回的样品，请于约定时间内取回，逾期未取回的，检测机构将自行处理；
5、本委托单等同合同书或协议书，具有同等法律效力。凡办理完委托手续，委托方须认可并交付完检测费用。
[bookmark: _Toc30086][bookmark: _Toc17818][bookmark: _Toc187747077][bookmark: _Toc193211517][bookmark: _Toc195290949][bookmark: _Toc195345879][bookmark: _Toc195348592][bookmark: _Toc195349255][bookmark: _Toc195517618][bookmark: _Toc195518323][bookmark: _Toc196290104][bookmark: _Toc196397445][bookmark: _Toc16661][bookmark: _Toc27599][bookmark: _Toc32302]室内检测委托单（防水密封材料及其他防水材料）
委托编号：	检测机构名称：
	委托单位
	

	工程名称
	

	委 托 人
	
	联系电话
	

	施工单位
	
	取 样 人
	

	见证单位
	（盖章）
	见 证 人
	

	监督单位
	
	联系电话
	

	工程部位/用途
	
	委托日期
	

	检测类别
	□验收检测　□平行检测　□自控检测　□监督抽测　□其它：

	样 品 信 息

	样品名称
	
	样品数量
	

	规格型号
	
	代表数量
	

	生产厂家
	
	批次/批号
	

	样品处理
	□委托方于　日内取回　□检测机构自行处理
	唯一性标识
	

	检 测 信 息

	检测参数
	□耐热性　□低温柔性　□拉伸粘结性　□施工度　□表干时间　□挤出性　□弹性恢复率 
□浸水后定伸粘结性　□流动性　□单位面积质量　□膨润土膨胀指数　□渗透系数　□拉力 
□拉伸强度　□撕裂强度　□硬度　□7d 膨胀率　□最终膨胀率　□耐水性　□体积膨胀赔率 
□压缩永久变形　□低温弯折　□剥离强度　□浸水168h后的剥离强度保持率　□滤失量　
□延伸率　□固体含量　□7d粘结强度　□7d抗渗性　□拉伸模量　□定拉伸粘结性 
□断裂伸长率　□剪切性能　□剥离性能　□其它：

	检测依据
	□《钠基膨润土防水毯》JG/T 193　□《无机防水堵漏材料》GB 23440
□《硅酮和改性硅酮建筑密封胶》GB/T 14683　　
□《建筑密封材料试验方法 第10部分：定伸粘结性的测定》GB/T 13477.10　
□《建筑密封材料试验方法 第8部分：拉伸粘结性的测定》GB/T 13477.8 
□《高分子防水材料 第3部分：遇水膨胀橡胶》GB/T 18173.3 
□《丁基橡胶防水密封胶粘带》JC/T 942　
□《建筑密封材料试验方法 第5部分：表干时间的测定》GB/T 13477.5　
□《建筑密封材料试验方法 第7部分：低温柔性的测定》GB/T 13477.7 
□《建筑密封材料试验方法 第3部分：使用标准器具测定密封材料挤出性的方法》GB/T 13477.3 
□《建筑密封材料试验方法 第17部分：弹性恢复率的测定》GB/T 13477.17　
□《建筑密封材料试验方法 第11部分：浸水后定伸粘结性的测定》GB/T13477.11 
□《建筑密封材料试验方法 第6部分：流动性的测定》GB/T 13477.6　□其它：

	判定依据
	□《钠基膨润土防水毯》JG/T193　□《无机防水堵漏材料》GB 23440
□《丁基橡胶防水密封胶粘带》JC/T 942 
□《硅酮和改性硅酮建筑密封胶》GB/T14683　□其它：

	报告交付方式
及要求
	方式：□领取　□邮寄
要求：报告份数（份）（默认一式4份）报告形式：□最终检测报告　□阶段检测报告
报告交付周期：试验完毕后5个工作日，特殊情况协商。

	报告邮寄地址
	

	信息核查登记

	样品状态描述
	□样品符合规范要求
	收 样 人
	

	样品编号
	
	报告编号
	

	检测费用（元）
	

	备注 
	


声明：
1、委托方确认样品信息和检测项目，保证所提供样品和资料的真实性，并对其真实性负责；
2、见证人确认见证送检样品的代表性和取样、送检的真实性，并对其样品真实性负责；
3、检测机构保证检测的公正性，对检测数据负责，为委托方提供的样品及其有关资料保密；
4、委托方要求自行取回的样品，请于约定时间内取回，逾期未取回的，检测机构将自行处理；
5、本委托单等同合同书或协议书，具有同等法律效力。凡办理完委托手续，委托方须认可并交付完检测费用。
[bookmark: _Toc30644][bookmark: _Toc17299][bookmark: _Toc14279][bookmark: _Toc187747078][bookmark: _Toc193211518][bookmark: _Toc195290950][bookmark: _Toc195345880][bookmark: _Toc195348593][bookmark: _Toc195349256][bookmark: _Toc195517619][bookmark: _Toc195518324][bookmark: _Toc196290105][bookmark: _Toc196397446]室内检测委托单（水）
委托编号：	检测机构名称：
	委托单位
	

	工程名称
	

	委 托 人
	
	联系电话
	

	施工单位
	
	取 样 人
	

	见证单位
	（盖章）
	见 证 人
	

	监督单位
	
	联系电话
	

	工程部位/用途
	
	委托日期
	

	检测类别
	□验收检测　□平行检测　□自控检测　□监督抽测　□其它：

	样 品 信 息

	样品名称
	
	样品数量
	

	规格型号
	
	代表数量
	

	用水来源
	
	唯一性标识
	

	样品处理
	□委托方于　日内取回　□检测机构自行处理

	检 测 信 息

	检测参数
	□氯离子含量　□PH 值　□硫酸根离子含量　□不溶物含量　□凝结时间差 
□可溶物含量　□抗压强度比　□碱含量　□其它：

	检测依据
	□《混凝土用水标准》JGJ 63 
□《水质氯化物的测定硝酸银滴定法》GB/T 11896-1989 
□《水质pH值的测定玻璃电极法》GB/T 6920-1986 
□《水质硫酸盐测 定重量法》GB/T 11899-1989 
□《水质悬浮物的测定重量法》GB/T 11901-1989 
□《生活饮用水标准检验方法 第 4 部分：感官性状和物理指标》GB/T 5750.4 
□《水泥标准稠度用水量、凝结时间、安定性检验方法》GB/T 1346 
□《水泥胶砂强度检验方法（ISO法）》GB/T 17671　
□《水泥化学分析方法》GB/T 176　□其它：　

	判定依据
	□《混凝土用水标准》JGJ 63 
□《公路路面基层施工技术细则》JTG/T F20　　
□《生活饮用水卫生标准》GB 5749　□其它：

	报告交付方式
及要求
	方式：□领取　□邮寄
要求：报告份数（份）（默认一式4份）报告形式：□最终检测报告　□阶段检测报告
报告交付周期：试验完毕后5个工作日，特殊情况协商。

	报告邮寄地址
	

	信息核查登记

	样品状态描述
	□样品符合规范要求
	收 样 人
	

	样品编号
	
	报告编号
	

	检测费用（元）
	

	备注
	


声明：
1、委托方确认样品信息和检测项目，保证所提供样品和资料的真实性，并对其真实性负责；
2、见证人确认见证送检样品的代表性和取样、送检的真实性，并对其样品真实性负责；
3、检测机构保证检测的公正性，对检测数据负责，为委托方提供的样品及其有关资料保密；
4、委托方要求自行取回的样品，请于约定时间内取回，逾期未取回的，检测机构将自行处理；
5、本委托单等同合同书或协议书，具有同等法律效力。凡办理完委托手续，委托方须认可并交付完检测费用。
[bookmark: _Toc8564][bookmark: _Toc19888][bookmark: _Toc17862][bookmark: _Toc187747079][bookmark: _Toc193211519][bookmark: _Toc195290951][bookmark: _Toc195345881][bookmark: _Toc195348594][bookmark: _Toc195349257][bookmark: _Toc195517620][bookmark: _Toc195518325][bookmark: _Toc196290106][bookmark: _Toc196397447]室内检测委托单（石灰）
委托编号：	检测机构名称：
	委托单位
	

	工程名称
	

	委 托 人
	
	联系电话
	 

	施工单位
	
	取 样 人
	 

	见证单位
	（盖章）
	见 证 人
	 

	监督单位
	
	联系电话
	 

	工程部位/用途
	
	委托日期
	 

	检测类别
	□验收检测　□平行检测　□自控检测　□监督抽测　□其它：

	样 品 信 息

	样品名称
	
	样品数量
	 

	规格型号
	
	代表数量
	 

	生产厂家
	
	批次/批号
	 

	样品处理
	□委托方于　日内取回　□检测机构自行处理
	唯一性标识
	 

	检 测 信 息

	检测参数
	□有效氧化钙和氧化镁含量　□氧化镁含量　□未消化残渣含量　□含水率 
□细度　□其它：

	检测依据
	□《公路工程无机结合料稳定材料试验规程》JTG 3441
□《建筑石灰试验方法 第 1 部分 物理试验方法》JC/T 478.1
□《建筑石灰试验方法 第 2 部分 化学分析方法》JC/T 478.2
□其它：　

	判定依据
	□《建筑生石灰》JC/T 479　□《建筑消石灰》JC/T 481　
□《公路路面基层施工技术细则》JTG/T F20　　
□其它：

	报告交付方式
及要求 
	方式：□领取　□邮寄
要求：报告份数（份）（默认一式4份）报告形式：□最终检测报告　□阶段检测报告
报告交付周期：试验完毕后5个工作日，特殊情况协商。

	报告邮寄地址 
	 

	信息核查登记

	样品状态描述
	□样品符合规范要求
	收 样 人
	

	样品编号
	
	报告编号
	

	检测费用（元）
	

	备注
	


声明：
1、委托方确认样品信息和检测项目，保证所提供样品和资料的真实性，并对其真实性负责；
2、见证人确认见证送检样品的代表性和取样、送检的真实性，并对其样品真实性负责；
3、检测机构保证检测的公正性，对检测数据负责，为委托方提供的样品及其有关资料保密；
4、委托方要求自行取回的样品，请于约定时间内取回，逾期未取回的，检测机构将自行处理；
5、本委托单等同合同书或协议书，具有同等法律效力。凡办理完委托手续，委托方须认可并交付完检测费用。
[bookmark: _Toc13848][bookmark: _Toc17142][bookmark: _Toc19952][bookmark: _Toc187747080][bookmark: _Toc193211520][bookmark: _Toc195290952][bookmark: _Toc195345882][bookmark: _Toc195348595][bookmark: _Toc195349258][bookmark: _Toc195517621][bookmark: _Toc195518326][bookmark: _Toc196290107][bookmark: _Toc196397448]室内检测委托单（石材）
委托编号：	检测机构名称：
	委托单位
	

	工程名称
	

	委 托 人
	
	联系电话
	

	施工单位
	
	取 样 人
	

	见证单位
	（盖章）
	见 证 人
	

	监督单位
	
	联系电话
	

	工程部位/用途
	
	委托日期
	

	检测类别
	□验收检测　□平行检测　□自控检测　□监督抽测　□其它：

	样 品 信 息 

	样品名称
	
	样品数量
	 

	规格型号
	
	代表数量
	 

	生产厂家
	
	批次/批号
	 

	样品处理
	□委托方于　日内取回　□检测机构自行处理
	唯一性标识
	 

	检 测 信 息

	检测参数
	□干燥压缩强度　□水饱和压缩强度　□干燥弯曲强度　□水饱和弯曲强度 
□体积密度　□吸水率　□其它：

	检测依据
	□《天然石材试验方法第1部分：干燥、水饱和、冻融循环后压缩强度试验》GB/T9966.1 
□《天然石材试验方法第2部分：干燥、水饱和、冻融循环后弯曲强度试验》GB/T9966.2 
□《天然石材试验方法第3部分：吸水率、体积密度、真密度、真气孔率试验》GB/T9966.3
□《公路工程岩石试验规程（单轴抗压强度试验）》JTG 3431　□其它：

	判定依据
	□《天然大理石建筑板材》GB/T 19766　
□《天然花岗石建筑板材》GB/T 18601 
□《天然石灰石建筑板材》GB/T 23453　□其它：

	报告交付方式
及要求 
	方式：□领取　□邮寄
要求：报告份数（份）（默认一式4份）报告形式：□最终检测报告　□阶段检测报告
报告交付周期：试验完毕后5个工作日，特殊情况协商。

	报告邮寄地址 
	 

	信息核查登记

	样品状态描述
	□样品符合规范要求
	收 样 人
	

	样品编号
	
	报告编号
	

	检测费用（元）
	

	备注
	


声明：
1、委托方确认样品信息和检测项目，保证所提供样品和资料的真实性，并对其真实性负责；
2、见证人确认见证送检样品的代表性和取样、送检的真实性，并对其样品真实性负责；
3、检测机构保证检测的公正性，对检测数据负责，为委托方提供的样品及其有关资料保密；
4、委托方要求自行取回的样品，请于约定时间内取回，逾期未取回的，检测机构将自行处理；
5、本委托单等同合同书或协议书，具有同等法律效力。凡办理完委托手续，委托方须认可并交付完检测费用。
[bookmark: _Toc7149][bookmark: _Toc8246][bookmark: _Toc187747081][bookmark: _Toc193211521][bookmark: _Toc195290953][bookmark: _Toc195345883][bookmark: _Toc195348596][bookmark: _Toc195349259][bookmark: _Toc195517622][bookmark: _Toc195518327][bookmark: _Toc196290108][bookmark: _Toc196397449][bookmark: _Toc4143][bookmark: _Toc12651][bookmark: _Toc8758]室内检测委托单（螺栓、锚具夹具及连接器）
委托编号：	检测机构名称：
	委托单位
	 

	工程名称
	 

	委 托 人
	
	联系电话
	

	施工单位
	
	取 样 人
	

	见证单位
	（盖章）
	见 证 人
	

	监督单位
	
	联系电话
	

	工程部位/用途
	
	委托日期
	

	检测类别
	□验收检测　□平行检测　□自控检测　□监督抽测　□其它：

	样 品 信 息 

	样品名称
	
	样品数量
	 

	规格型号
	
	代表数量
	 

	生产厂家
	
	批次/批号
	 

	样品处理
	□委托方于　日内取回　□检测机构自行处理
	唯一性标识
	 

	检 测 信 息

	检测参数
	□抗滑移系数　□外观质量　□尺寸　□静载锚固性能　□疲劳荷载性能　□硬度 
□紧固轴力　□扭矩系数　□最小拉力载荷（普通紧固件）　□其它：

	检测依据
	□《钢结构工程施工质量验收标准》GB 50205　
□《预应力筋用锚具、夹具和连接器》GB/T 14370 
□《公路桥梁预应力钢绞线用锚具、夹具和连接器》JT/T 329　
□《钢结构用扭剪型高强度螺栓连接副》GB/T 3632　
□《钢结构用高强度大六角螺栓、大六角螺母、垫圈技术条件》GB/T 1231　
□《无损检测 磁粉检测第 1 部分：总则》GB/T 15822.1　
□《金属材料 洛氏硬度试验 第 1 部分：试验方法》GB/T 230.1 
□《金属材料 布氏硬度试验 第 1 部分：试验方法》GB/T 231.1 
□《金属材料 维氏硬度试验 第 1 部分：试验方法》GB/T 4340.1　　
□《紧固件机械性能 螺栓、螺钉和螺柱》GB/T 3098.1 
□《金属材料拉伸试验第 1 部分：室温试验方法》GB/T 228.1　□其它：

	判定依据
	□《预应力筋用锚具、夹具和连接器应用技术规程》JGJ 85　
□《预应力筋用锚具、夹具和连接器》GB/T 14370　
□《公路桥梁预应力钢绞线用锚具、夹具和连接器》JT/T 329　□其它：

	报告交付方式
及要求
	方式：□领取　□邮寄
要求：报告份数（份）（默认一式4份）报告形式：□最终检测报告　□阶段检测报告
报告交付周期：试验完毕后5个工作日，特殊情况协商。

	报告邮寄地址 
	 

	信息核查登记

	样品状态描述
	□样品符合规范要求
	收 样 人
	

	样品编号
	
	报告编号
	

	检测费用（元）
	

	备注
	


声明：
1、委托方确认样品信息和检测项目，保证所提供样品和资料的真实性，并对其真实性负责；
2、见证人确认见证送检样品的代表性和取样、送检的真实性，并对其样品真实性负责；
3、检测机构保证检测的公正性，对检测数据负责，为委托方提供的样品及其有关资料保密；
4、委托方要求自行取回的样品，请于约定时间内取回，逾期未取回的，检测机构将自行处理；
5、本委托单等同合同书或协议书，具有同等法律效力。凡办理完委托手续，委托方须认可并交付完检测费用。

[bookmark: _Toc3418][bookmark: _Toc32405][bookmark: _Toc32248][bookmark: _Toc187747082][bookmark: _Toc192077290][bookmark: _Toc193211522][bookmark: _Toc195290954][bookmark: _Toc195345884][bookmark: _Toc195348597][bookmark: _Toc195349260][bookmark: _Toc195517623][bookmark: _Toc195518328][bookmark: _Toc196290109][bookmark: _Toc196397450]（八）道路工程






[bookmark: _Toc2978][bookmark: _Toc25028][bookmark: _Toc16259][bookmark: _Toc187747083][bookmark: _Toc193211523][bookmark: _Toc195290955][bookmark: _Toc195345885][bookmark: _Toc195348598][bookmark: _Toc195349261][bookmark: _Toc195517624][bookmark: _Toc195518329][bookmark: _Toc196290110][bookmark: _Toc196397451]现场检测委托单（沥青混合料路面）
委托编号：	检测机构名称：
	委托单位
	

	工程名称
	

	委 托 人
	
	联系电话
	

	见证单位
	（盖章）
	见 证 人
	

	监督单位
	
	联系电话
	

	工程部位
	
	委托日期
	

	检测类别
	□验收检测　□平行检测　□自控检测　□监督抽测　□其它：

	项 目 信 息

	检测里程
	
	规格型号
	 

	道路等级
	
	标准干密度（G/cm3 ）
	 

	检测数量
	 

	设计要求
	厚度：　　　　　　　　　　　压实度：　　　　　　　　弯沉值：
平整度：　　　　　　　　　　渗水系数：　　　　　　　抗滑性能：

	其他信息
	 

	检 测 信 息

	检测参数
	□厚度　□压实度　□弯沉值　□平整度　　　　
□渗水系数　□抗滑性能　□其它：

	检测依据
	□《公路路基路面现场测试规程》JGJ 3450 
□《公路工程沥青及沥青混合料试验规程》JTG E20　
□其它：

	判定依据
	□《城镇道路工程施工与质量验收规范》CJJ 1
□《公路沥青路面施工技术规范》JTG F40 
□《公路工程质量检验评定标准第一册 土建工程》JTG F80/1 
□设计要求 

	报告交付方式
及要求 
	方式：□领取　□邮寄
要求：报告份数（份）（默认一式4份）报告形式：□最终检测报告　□阶段检测报告
报告交付周期：试验完毕后5个工作日，特殊情况协商。

	信息核查登记

	检测对象描述
	 
	接收人员
	 

	检测费用（元）
	 
	报告编号
	 

	备注 
	 


声明：
1、委托方确认项目信息和检测信息，保证所提供资料的真实性，并对其真实性负责；
2、见证人确认抽样检测的代表性和真实性，并对其样品真实性负责；
3、检测机构保证检测的公正性，对检测数据负责，为委托方提供的样品及其有关资料保密；
4、本委托单等同合同书或协议书，具有同等法律效力。凡办理完委托手续，委托方须认可并交付完检测费用。 
[bookmark: _Toc3669][bookmark: _Toc26206][bookmark: _Toc7512][bookmark: _Toc187747084][bookmark: _Toc193211524][bookmark: _Toc195290956][bookmark: _Toc195345886][bookmark: _Toc195348599][bookmark: _Toc195349262][bookmark: _Toc195517625][bookmark: _Toc195518330][bookmark: _Toc196290111][bookmark: _Toc196397452]现场检测委托单（基层及底基层）
委托编号：	检测机构名称：
	委托单位
	

	工程名称
	

	委 托 人
	
	联系电话
	

	见证单位
	（盖章）
	见 证 人
	

	监督单位
	
	联系电话
	

	工程部位
	
	委托日期
	

	检测类别
	□验收检测　□平行检测　□自控检测　□监督抽测　□其它：

	项 目 信 息

	检测里程
	
	填料名称
	 

	标高
	
	最大干密度（G/cm3）
	 

	层次/层厚（cm）
	
	最优含水率（%）
	 

	设计要求 
	厚度：　　　　　　　　压实度：　　　　　　　　
弯沉值：　　　　　　　平整度：　　　　　　无侧限抗压强度：

	其他信息 
	 

	检 测 信 息

	检测参数
	□厚度　□压实度　□弯沉值　□平整度　　　　
□无侧限抗压强度　□其他：

	检测依据
	□《公路路基路面现场测试规程》JGJ 3450 
□《土工试验方法标准》GB/T 50123　
□《公路工程无机结合料稳定材料试验规程》JTG E51　□其它：

	判定依据
	□《城镇道路工程施工与质量验收规范》CJJ 1 
□《公路工程质量检验评定标准第一册 土建工程》JTG F80/1 
□设计要求 

	报告交付方式
及要求 
	方式：□领取　□邮寄
要求：报告份数（份）（默认一式4份）报告形式：□最终检测报告　□阶段检测报告
报告交付周期：试验完毕后5个工作日，特殊情况协商。

	信息核查登记

	检测对象描述 
	 
	接收人员 
	 

	检测费用（元）
	 
	报告编号
	 

	备注 
	 


声明：
1、委托方确认项目信息和检测信息，保证所提供资料的真实性，并对其真实性负责；
2、见证人确认抽样检测的代表性和真实性，并对其样品真实性负责；
3、检测机构保证检测的公正性，对检测数据负责，为委托方提供的样品及其有关资料保密；
4、本委托单等同合同书或协议书，具有同等法律效力。凡办理完委托手续，委托方须认可并交付完检测费用。 
[bookmark: _Toc25484][bookmark: _Toc17096][bookmark: _Toc25128][bookmark: _Toc187747085][bookmark: _Toc193211525][bookmark: _Toc195290957][bookmark: _Toc195345887][bookmark: _Toc195348600][bookmark: _Toc195349263][bookmark: _Toc195517626][bookmark: _Toc195518331][bookmark: _Toc196290112][bookmark: _Toc196397453]现场检测委托单（土路基）
委托编号：	检测机构名称：
	委托单位
	

	工程名称
	

	委 托 人
	
	联系电话
	

	见证单位
	（盖章）
	见 证 人
	

	监督单位
	
	联系电话
	

	工程部位
	
	委托日期
	

	检测类别
	□验收检测　□平行检测　□自控检测　□监督抽测　□其它：

	项 目 信 息 

	检测里程
	
	填料名称
	

	道路等级
	
	最大干密度（G/cm3）
	

	层次/层厚（cm）
	
	最优含水率（%）
	

	设计要求
	弯沉值：　　　　　　　　压实度：　　　　　　　　　土基回弹模量：

	其他信息
	

	检 测 信 息

	检测参数
	□弯沉值　□压实度　□土基回弹模量 
□其它：

	检测依据
	□《公路路基路面现场测试规程》JGJ 3450 
□《土工试验方法标准》GB/T 50123　
□其它：

	判定依据
	□《城镇道路工程施工与质量验收规范》CJJ 1　
□《公路工程质量检验评定标准第一册 土建工程》JTG F80/1 
□设计要求 

	报告交付方式
及要求 
	方式：□领取　□邮寄
要求：报告份数（份）（默认一式4份）报告形式：□最终检测报告　□阶段检测报告
报告交付周期：试验完毕后5个工作日，特殊情况协商。

	信息核查登记

	检测对象描述 
	 
	接收人员 
	 

	检测费用（元）
	 
	报告编号
	 

	备注 
	 


声明：
1、委托方确认项目信息和检测信息，保证所提供资料的真实性，并对其真实性负责；
2、见证人确认抽样检测的代表性和真实性，并对其样品真实性负责；
3、检测机构保证检测的公正性，对检测数据负责，为委托方提供的样品及其有关资料保密；
4、本委托单等同合同书或协议书，具有同等法律效力。凡办理完委托手续，委托方须认可并交付完检测费用。
[bookmark: _Toc4153][bookmark: _Toc26555][bookmark: _Toc19136][bookmark: _Toc187747086][bookmark: _Toc193211526][bookmark: _Toc195290958][bookmark: _Toc195345888][bookmark: _Toc195348601][bookmark: _Toc195349264][bookmark: _Toc195517627][bookmark: _Toc195518332][bookmark: _Toc196290113][bookmark: _Toc196397454]现场检测委托单（排水管道工程）
委托编号：	检测机构名称：
	委托单位
	

	工程名称
	

	委 托 人
	
	联系电话
	

	见证单位
	（盖章）
	见 证 人
	

	监督单位
	
	联系电话
	

	工程部位
	
	委托日期
	

	检测类别
	□验收检测　□平行检测　□自控检测　□监督抽测　□其它：

	项 目 信 息

	检测里程
	
	填料名称
	

	标高
	
	最大干密度（G/cm3）
	

	层次/层厚（cm）
	
	最优含水率（%）
	

	设计要求
	□地基承载力：　□回填土压实度：
□背后土体密实性：　□严密性试验：

	其他信息
	

	检 测 信 息

	检测参数
	□地基承载力　□回填土压实度　□背后土体密实性 
□严密性试验　□其它：

	检测依据
	□《建筑地基检测技术规范》JGJ 340
□《建筑地基处理技术规范》JGJ 79　
□《土工试验方法标》GB/T50123　
□《公路工程地质原位测试规程》JTG 3223　
□《公路路基路面现场测试规程》JGJ 3450 
□《城市地下病害体综合探测与风险评估技术标准》JGJ/T 437　
□《给水排水管道工程施工及验收规范》GB 50268　□其它：

	判定依据
	□《城镇道路工程施工与质量验收规范》CJJ 1　
□《公路工程质量检验评定标准第一册 土建工程》JTG F80/1　
□《给水排水管道工程施工及验收规范》GB 50268　
□设计要求 

	报告交付方式
及要求
	方式：□领取　□邮寄
要求：报告份数（份）（默认一式4份）报告形式：□最终检测报告　□阶段检测报告
报告交付周期：试验完毕后5个工作日，特殊情况协商。

	信息核查登记

	检测对象描述
	
	接收人员
	

	检测费用（元）
	
	报告编号
	

	备注
	


声明：
1、委托方确认项目信息和检测信息，保证所提供资料的真实性，并对其真实性负责；
2、见证人确认抽样检测的代表性和真实性，并对其样品真实性负责；
3、检测机构保证检测的公正性，对检测数据负责，为委托方提供的样品及其有关资料保密；
4、本委托单等同合同书或协议书，具有同等法律效力。凡办理完委托手续，委托方须认可并交付完检测费用。 
[bookmark: _Toc14817][bookmark: _Toc20010][bookmark: _Toc17982][bookmark: _Toc187747087][bookmark: _Toc193211527][bookmark: _Toc195290959][bookmark: _Toc195345889][bookmark: _Toc195348602][bookmark: _Toc195349265][bookmark: _Toc195517628][bookmark: _Toc195518333][bookmark: _Toc196290114][bookmark: _Toc196397455]现场检测委托单（水泥混凝土路面）
委托编号：	检测机构名称：
	委托单位
	

	工程名称
	

	委 托 人
	
	联系电话
	

	见证单位
	（盖章）
	见 证 人
	

	监督单位
	
	联系电话
	

	工程部位
	
	委托日期
	

	检测类别
	□验收检测　□平行检测　□自控检测　□监督抽测　□其它：

	项 目 信 息 

	检测里程
	
	检测数量
	

	设计要求
	平整度：　　　　　　　　　　构造深度：　　　　　　　　厚度：

	其他信息
	

	检 测 信 息

	检测参数
	□平整度　□构造深度　□厚度 
□其它：

	检测依据
	□《公路路基路面现场测试规程》JGJ 3450　
□其它：

	判定依据
	□《城镇道路工程施工与质量验收规范》CJJ 1　
□《公路工程质量检验评定标准第一册 土建工程》JTG F80/1 
□设计要求 

	报告交付方式
及要求
	方式：□领取　□邮寄
要求：报告份数（份）（默认一式4份）报告形式：□最终检测报告　□阶段检测报告
报告交付周期：试验完毕后5个工作日，特殊情况协商。

	信息核查登记

	检测对象描述 
	 
	接收人员 
	 

	检测费用（元）
	 
	报告编号
	 

	备注 
	 


声明：
1、委托方确认项目信息和检测信息，保证所提供资料的真实性，并对其真实性负责；
2、见证人确认抽样检测的代表性和真实性，并对其样品真实性负责；
3、检测机构保证检测的公正性，对检测数据负责，为委托方提供的样品及其有关资料保密；
4、本委托单等同合同书或协议书，具有同等法律效力。凡办理完委托手续，委托方须认可并交付完检测费用。 
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委托编号：	检测机构名称：
	委托单位
	

	工程名称
	

	委 托 人
	
	联系电话
	

	见证单位
	（盖章）
	见 证 人
	

	监督单位
	
	联系电话
	

	工程部位
	
	委托日期
	

	检测类别
	□验收检测　□平行检测　□自控检测　□监督抽测　□其它：

	项 目 信 息 

	检测对象
	
	工程数量
	

	施工单位
	
	检测数量
	

	施工工艺
	
	成桩日期
	

	桩长/桩径
	
	入岩深度
	

	其他信息
	

	检 测 信 息

	检测参数
	□静态应变（应力）　□动态应变（应力）　□位移　□模态参数（频率、振　型、阻尼比）　
□承载能力　□桥梁线形　□动态挠度　□静态挠度　□结构尺寸　□轴线偏位　□竖直度　
□混凝土强度（回弹法）　□混凝土强度（钻芯法）　□混凝土碳化深度　□有效预应力　□索力
□混凝土强度（回弹-钻芯综合法）　□混凝土强度（超声回弹综合法）　□氯离子含量　□风速
□钢筋位置及保护层厚度　□外观质量　□内部缺陷　□预应力孔道摩阻损失　□冲击性能
□孔道压浆密实性　□温度　□加速度　□速度　□混凝土电阻率　□钢筋锈蚀状况　□其他

	检测依据
	□《城市桥梁检测与评定技术规范》（CJJ/T233）□《城市桥梁养护技术标准》（CJJ 99）
□《公路桥梁荷载试验规程》（JTG/TJ21-01）　
□《公路桥梁施工监控技术规程》（JTG/T 3650-01）
□《公路桥梁结构安全监测技术规范》（JT/T 1037）　
□《公路桥梁承载能力检测评定规程》（JTG/T J21）
□《城市桥梁工程施工与质量验收规范》（CJJ2）
□《回弹法检测混凝土抗压强度技术规程》JGJ/T23）
□《钻芯法检测混凝土强度技术规程》（JGJ/T384）
□《超声回弹综合法检测混凝土抗压强度技术规程》（T/CECS 02）
□《在用公路桥梁现场检测技术规程》（JTG/T 5214）　□其他：

	判定依据
	□《城市桥梁检测与评定技术规范》（CJJ/T233）　□《城市桥梁养护技术标准》（CJJ 99）
□《公路桥梁荷载试验规程》（JTG/TJ21-01）□《建筑结构检测技术标准》（GB/T50344）
□《建筑与桥梁结构监测技术规范》（GB 50982）
□《公路桥梁施工监控技术规程》（JTG/T 3650-01）
□《公路桥梁结构安全监测技术规范》（JT/T 1037）　
□《公路桥梁承载能力检测评定规程》（JTG/T J21）
□《城市桥梁工程施工与质量验收规范》（CJJ2）
□《回弹法检测混凝土抗压强度技术规程》JGJ/T23）
□《钻芯法检测混凝土强度技术规程》（JGJ/T384）
□《超声回弹综合法检测混凝土抗压强度技术规程》（T/CECS 02）
□《在用公路桥梁现场检测技术规程》（JTG/T 5214）　□设计要求

	报告交付方式
及要求
	方式：□领取　□邮寄
要求：报告份数 （份）（默认一式4份）报告形式：□最终检测报告　□阶段检测报告
报告交付周期：试验完毕后5个工作日，特殊情况协商。

	信 息　核 查 登 记

	检测对象描述
	
	接收人员
	

	检测费用（元）
	
	报告编号
	

	备注
	


声明：
1、委托方确认项目信息和检测信息，保证所提供资料的真实性，并对其真实性负责；
2、见证人确认抽样检测的代表性和真实性，并对其样品真实性负责；
3、检测机构保证检测的公正性，对检测数据负责，为委托方提供的样品及其有关资料保密；
4、本委托单等同合同书或协议书，具有同等法律效力。凡办理完委托手续，委托方须认可并交付完检测费用。
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委托编号：	检测机构名称：
	委托单位
	 

	工程名称
	 

	委 托 人
	 
	联系电话
	 

	见证单位
	（盖章）
	见 证 人
	 

	监督单位
	 
	联系电话
	 

	工程部位
	 
	委托日期
	 

	检测类别
	□验收检测　□平行检测　□自控检测　□监督抽测　□其它：

	项 目 信 息 

	检测对象 
	 
	工程数量 
	 

	施工单位 
	 
	检测数量 
	 

	施工工艺 
	 
	成桩日期 
	 

	桩长/桩径 
	 
	入岩深度 
	 

	其他信息 
	 

	检 测 信 息

	检测参数
	□断面尺寸　□锚杆拉拔力　□衬砌厚度　□衬砌及背后密实状况　□墙面平整度　□渗漏水
□钢筋网格尺寸　□锚杆长度　□锚杆锚固密实度　□管片几何尺寸　□错台　□椭圆度　　
□混凝土强度（回弹法）□混凝土强度（钻芯法）　□混凝土强度（回弹-钻芯综合法）　
□混凝土强度（超声回弹综合法）　□钢筋位置及保护层厚度　□外观质量 
□内部缺陷　□衬砌内钢筋间距　□仰拱厚度　□钢筋锈蚀状况　□其他　　

	检测依据
	□《公路隧道施工技术规范》（JTG/T3660）
□《公路隧道检测规程》（T/CECSG:J60）
□《雷达法检测混凝土结构技术标准》（JGJ/T 456）
□《混凝土结构现场检测技术标准》（GB/T50784）
□《锚杆锚固质量无损检测技术规程》（JGJ/T182）
□《盾构隧道管片质量检测技术标准》（CJJ/T 164）
□《回弹法检测混凝土抗压强度技术规程》JGJ/T23）
□《钻芯法检测混凝土强度技术规程》（JGJ/T384）
□《超声回弹综合法检测混凝土抗压强度技术规程》 （T/CECS 02）
□《公路工程质量检验评定标准 第一册 土建工程》（JTG F80/1）　□其他：

	判定依据
	□《公路隧道施工技术规范》（JTG/T3660）
□《公路隧道检测规程》（T/CECSG:J60）
□《雷达法检测混凝土结构技术标准》（JGJ/T 456）
□《混凝土结构现场检测技术标准》（GB/T50784）
□《锚杆锚固质量无损检测技术规程》（JGJ/T182）
□《盾构隧道管片质量检测技术标准》（CJJ/T 164）
□《盾构法隧道施工及验收规范》（GB 50446）
□《回弹法检测混凝土抗压强度技术规程》JGJ/T23）
□《钻芯法检测混凝土强度技术规程》（JGJ/T384）
□《超声回弹综合法检测混凝土抗压强度技术规程》（T/CECS 02）
□《公路工程质量检验评定标准 第一册 土建工程》（JTG F80/1）　□设计要求　

	报告交付方式
及要求
	方式：□领取　□邮寄
要求：报告份数（份）（默认一式4份）报告形式：□最终检测报告　□阶段检测报告
报告交付周期：试验完毕后5个工作日，特殊情况协商。

	信息核查登记

	检测对象描述 
	
	接收人员 
	

	检测费用（元）
	
	报告编号
	

	备注 
	


声明：
1、委托方确认项目信息和检测信息，保证所提供资料的真实性，并对其真实性负责；
2、见证人确认抽样检测的代表性和真实性，并对其样品真实性负责；
3、检测机构保证检测的公正性，对检测数据负责，为委托方提供的样品及其有关资料保密；
4、本委托单等同合同书或协议书，具有同等法律效力。凡办理完委托手续，委托方须认可并交付完检测费用。 
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委托编号：	检测机构名称：
	委托单位
	 

	工程名称
	 

	委 托 人
	
	联系电话
	 

	见证单位
	（盖章）
	见 证 人
	 

	监督单位
	
	联系电话
	 

	工程部位
	
	委托日期
	 

	检测类别
	□验收检测　□平行检测　□自控检测　□监督抽测　□其它：

	项 目 信 息

	检测对象
	
	工程数量
	

	施工单位
	
	检测数量
	

	施工工艺
	
	成桩日期
	

	桩长/桩径
	
	入岩深度
	

	其他信息
	

	检 测 信 息

	检测参数
	□桥面系外观质量　□桥梁上部外观质量　□桥梁下部外观质量　　　
□桥梁附属设施外观质量　□其他　　

	检测依据
	□《城市桥梁养护技术标准》（CJJ 99）
□其他：

	判定依据
	□《城市桥梁养护技术标准》（CJJ 99）
□设计要求 

	报告交付方式
及要求 
	方式：□领取　□邮寄
要求：报告份数（份）（默认一式4份）报告形式：□最终检测报告　□阶段检测报告
报告交付周期：试验完毕后5个工作日，特殊情况协商。

	信息核查登记

	检测对象描述
	
	接收人员
	

	检测费用（元）
	
	报告编号
	

	备注
	


声明：
1、委托方确认项目信息和检测信息，保证所提供资料的真实性，并对其真实性负责；
2、见证人确认抽样检测的代表性和真实性，并对其样品真实性负责；
3、检测机构保证检测的公正性，对检测数据负责，为委托方提供的样品及其有关资料保密；
4、本委托单等同合同书或协议书，具有同等法律效力。凡办理完委托手续，委托方须认可并交付完检测费用。 
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委托编号：	检测机构名称：
	委托单位
	 

	工程名称
	 

	委 托 人
	
	联系电话
	

	见证单位
	（盖章）
	见 证 人
	

	监督单位
	
	联系电话
	

	工程部位
	
	委托日期
	

	检测类别
	□验收检测　□平行检测　□自控检测　□监督抽测　□其它：

	项 目 信 息

	检测对象
	
	工程数量
	

	施工单位
	
	检测数量
	

	施工工艺
	
	成桩日期
	

	桩长/桩径
	
	入岩深度
	

	其他信息
	

	检 测 信 息

	检测参数
	□外观质量　□内在质量　□竖向压缩变形　□抗压弹性模量　□极限抗压强度　　　
□盆环径向变形　□抗剪弹性模量　□抗剪粘结性能　□抗剪老化　□承载力　□摩擦系数　　
□转动性能　□尺寸偏差　□转角试验　□其他　　

	检测依据
	□《城市桥梁检测与评定技术规范》（CJJ/T233）
□《城市桥梁养护技术标准》（CJJ 99）
□《橡胶支座 第4部分：普通橡胶支座》（GB/T 20688.4）
□《公路桥梁板式橡胶支座》（JT/T 4）
□《公路桥梁盆式支座》（JT/T 391）
□其他：

	判定依据
	□《城市桥梁检测与评定技术规范》（CJJ/T233）
□《城市桥梁养护技术标准》（CJJ 99）
□《橡胶支座 第 4 部分：普通橡胶支座》（GB/T 20688.4）
□《公路桥梁板式橡胶支座》（JT/T 4）
□《公路桥梁盆式支座》（JT/T 391）
□设计要求 

	报告交付方式
及要求
	方式：□领取　□邮寄
要求：报告份数（份）（默认一式4份）报告形式：□最终检测报告　□阶段检测报告
报告交付周期：试验完毕后5个工作日，特殊情况协商。

	信息核查登记

	检测对象描述 
	 
	接收人员 
	 

	检测费用（元）
	 
	报告编号
	 

	备注 
	


声明：
1、委托方确认项目信息和检测信息，保证所提供资料的真实性，并对其真实性负责；
2、见证人确认抽样检测的代表性和真实性，并对其样品真实性负责；
3、检测机构保证检测的公正性，对检测数据负责，为委托方提供的样品及其有关资料保密；
4、本委托单等同合同书或协议书，具有同等法律效力。凡办理完委托手续，委托方须认可并交付完检测费用。 
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委托编号：	检测机构名称：
	委托单位
	 

	工程名称
	 

	委 托 人
	
	联系电话
	

	见证单位
	（盖章）
	见 证 人
	

	监督单位
	
	联系电话
	

	工程部位
	
	委托日期
	

	检测类别
	□验收检测　□平行检测　□自控检测　□监督抽测　□其它：

	项 目 信 息

	检测对象
	
	工程数量
	

	施工单位
	
	检测数量
	

	施工工艺
	
	成桩日期
	

	桩长/桩径
	
	入岩深度
	

	其他信息
	

	检 测 信 息

	检测参数
	□外观质量　□尺寸偏差　□焊缝尺寸　□焊缝探伤　□涂层附着力　□涂层厚度
□装配公差　□橡胶密封带夹持性能　□变形性能　□防水性能　□承载性能　□其他

	检测依据
	□《城市桥梁检测与评定技术规范》（CJJ/T233）
□《公路桥梁伸缩装置通用技术条件》（JT/T 327）
□《焊缝无损检测超声检测技术、检测等级和评定》（GB/T 11345）
□《色漆和清漆划格试验》（GB/T 9286）
□《色漆和清漆拉开法附着力试验》（GB/T5210）
□《城市轨道交通桥梁伸缩装置》（CJ/T 497）
□《公路桥梁钢结构防腐涂装技术条件》（JT/T 722）　□其他：

	判定依据
	□《城市桥梁检测与评定技术规范》（CJJ/T233）
□《公路桥梁伸缩装置通用技术条件》（JT/T 327）
□《焊缝无损检测超声检测技术、检测等级和评定》（GB/T 11345）
□《色漆和清漆划格试验》（GB/T 9286）
□《色漆和清漆拉开法附着力试验》（GB/T5210）
□《城市轨道交通桥梁伸缩装置》（CJ/T 497）
□《公路桥梁钢结构防腐涂装技术条件》（JT/T 722）　□设计要求 

	报告交付方式
及要求
	方式：□领取　□邮寄
要求：报告份数（份）（默认一式4份）报告形式：□最终检测报告　□阶段检测报告
报告交付周期：试验完毕后5个工作日，特殊情况协商。

	信 息　核 查 登 记

	检测对象描述
	
	接收人员
	

	检测费用（元）
	
	报告编号
	

	备注
	


声明：
1、委托方确认项目信息和检测信息，保证所提供资料的真实性，并对其真实性负责；
2、见证人确认抽样检测的代表性和真实性，并对其样品真实性负责；
3、检测机构保证检测的公正性，对检测数据负责，为委托方提供的样品及其有关资料保密；
4、本委托单等同合同书或协议书，具有同等法律效力。凡办理完委托手续，委托方须认可并交付完检测费用。 
[bookmark: _Toc5374][bookmark: _Toc5847][bookmark: _Toc6335][bookmark: _Toc187747094][bookmark: _Toc193211534][bookmark: _Toc195290966][bookmark: _Toc195345896][bookmark: _Toc195348609][bookmark: _Toc195349272][bookmark: _Toc195517635][bookmark: _Toc195518340][bookmark: _Toc196290121][bookmark: _Toc196397462]现场检测委托单（隧道环境）
委托编号：	检测机构名称：
	委托单位
	 

	工程名称
	 

	委 托 人
	 
	联系电话
	 

	见证单位
	（盖章）
	见 证 人
	 

	监督单位
	 
	联系电话
	 

	工程部位
	 
	委托日期
	 

	检测类别
	□验收检测　□平行检测　□自控检测　□监督抽测　□其它：

	项 目 信 息 

	检测对象 
	 
	工程数量 
	 

	施工单位 
	 
	检测数量 
	 

	施工工艺 
	 
	成桩日期 
	 

	桩长/桩径 
	 
	入岩深度 
	 

	其他信息 
	 

	检 测 信 息

	检测参数
	□照度　□噪声　□风速　□一氧化碳浓度　□二氧化碳浓度　□二氧化硫浓度　□氧浓度　　　
□一氧化氮浓度　□二氧化氮浓度　□瓦斯浓度　□硫化氢浓度　□烟尘浓度　□其他　　

	检测依据
	□《照明测量方法》（GB/T5700）　□《城镇排水管道维护安全技术规程》（CJJ 6）
□《声学环境噪声的描述、测量与评价 第 2 部分：声压级测定》（GB/T 3222.2）
□《公共场所卫生检验方法 第 1 部分：物理因素》（GB/T18204.1）
□《公共场所卫生检验方法 第 2 部分：化学污染物》（GB/T18204.2）
□《工作场所空气有毒物质测定 第 49 部分 二氧化硫、三氧化硫和硫酸》（GBZ/T 300.49）
□《工作场所空气中氧气浓度测定》（DB23/T 1862）
□《工作场所空气有毒物质测定 第 40 部分：一氧化氮、二氧化氮和硝酸》（GBZ/T 300.40）
□《公路瓦斯隧道设计与施工技术规范》（JTG/T 3374）
□《居住区大气中硫化氢卫生检验标准方法 亚 甲蓝分光光度法》GB 11742）
□《工作场所空气中粉尘测定》（GBZ/T 192）　□其他：

	判定依据
	□《照明测量方法》（GB/T5700）　□《城镇排水管道维护安全技术规程》（CJJ 6）
□《声学环境噪声的描述、测量与评价 第2部分：声压级测定》（GB/T 3222.2）
□《公共场所卫生检验方法 第1部分：物理因素》（GB/T18204.1）
□《公共场所卫生检验方法 第 部分：化学污染物》（GB/T18204.2）
□《工作场所空气有毒物质测定 第49部分二氧化硫、三氧化硫和硫酸》（GBZ/T300.49）
□《工作场所空气中氧气浓度测定》（DB23/T 1862）
□《工作场所空气有毒物质测定第40部分：一氧化氮、二氧化氮和硝酸》（GBZ/T300.40）
□《公路瓦斯隧道设计与施工技术规范》（JTG/T 3374）
□《居住区大气中硫化氢卫生检验标准方法亚甲蓝分光光度法》（GB 11742）
□《工作场所空气中粉尘测定》（GBZ/T 192）　□设计要求 

	报告交付方式
及要求
	方式：□领取　□邮寄
要求：报告份数（份）（默认一式4份）报告形式：□最终检测报告　□阶段检测报告
报告交付周期：试验完毕后5个工作日，特殊情况协商。

	信 息　核 查 登 记

	检测对象描述
	
	接收人员
	

	检测费用（元）
	
	报告编号
	

	备注
	


声明：
1、委托方确认项目信息和检测信息，保证所提供资料的真实性，并对其真实性负责；
2、见证人确认抽样检测的代表性和真实性，并对其样品真实性负责；
3、检测机构保证检测的公正性，对检测数据负责，为委托方提供的样品及其有关资料保密；
4、本委托单等同合同书或协议书，具有同等法律效力。凡办理完委托手续，委托方须认可并交付完检测费用。 
[bookmark: _Toc26033][bookmark: _Toc16357][bookmark: _Toc8384][bookmark: _Toc187747095][bookmark: _Toc193211535][bookmark: _Toc195290967][bookmark: _Toc195345897][bookmark: _Toc195348610][bookmark: _Toc195349273][bookmark: _Toc195517636][bookmark: _Toc195518341][bookmark: _Toc196290122][bookmark: _Toc196397463]现场检测委托单（人行天桥及地下通道）
委托编号：	检测机构名称：
	委托单位
	

	工程名称
	

	委 托 人
	
	联系电话
	

	见证单位
	（盖章）
	见 证 人
	

	监督单位
	
	联系电话
	

	工程部位
	
	委托日期
	

	检测类别
	□验收检测　□平行检测　□自控检测　□监督抽测　□其它：

	项 目 信 息

	检测对象
	
	工程数量
	

	施工单位
	
	检测数量
	

	施工工艺
	
	成桩日期
	

	桩长/桩径
	
	入岩深度
	

	其他信息
	

	检 测 信 息

	检测参数
	□自振频率　□桥面线形　□地基承载力　□变形缝质量　　
□缝长的接层搭水和防宽度　□尺寸　□栏杆水平推力　□其他　　

	检测依据
	□《城市桥梁检测与评定技术规范》（CJJ/T233）
□《城市桥梁养护技术标准》（CJJ 99）
□其他：

	判定依据
	□《城市桥梁检测与评定技术规范》（CJJ/T233）
□《城市桥梁养护技术标准》（CJJ 99）
□设计要求 

	报告交付方式
及要求 
	方式：□领取　□邮寄
要求：报告份数（份）（默认一式4份）报告形式：□最终检测报告　□阶段检测报告
报告交付周期：试验完毕后5个工作日，特殊情况协商。

	信息核查登记

	检测对象描述
	
	接收人员
	

	检测费用（元）
	
	报告编号
	

	备注
	


声明：
1、委托方确认项目信息和检测信息，保证所提供资料的真实性，并对其真实性负责；
2、见证人确认抽样检测的代表性和真实性，并对其样品真实性负责；
3、检测机构保证检测的公正性，对检测数据负责，为委托方提供的样品及其有关资料保密；
4、本委托单等同合同书或协议书，具有同等法律效力。凡办理完委托手续，委托方须认可并交付完检测费用。 
[bookmark: _Toc26758][bookmark: _Toc1054][bookmark: _Toc3590][bookmark: _Toc187747096][bookmark: _Toc193211536][bookmark: _Toc195290968][bookmark: _Toc195345898][bookmark: _Toc195348611][bookmark: _Toc195349274][bookmark: _Toc195517637][bookmark: _Toc195518342][bookmark: _Toc196290123][bookmark: _Toc196397464]现场检测委托单（综合管廊主体结构）
委托编号：	检测机构名称：
	委托单位
	

	工程名称
	

	委 托 人
	
	联系电话
	

	见证单位
	（盖章）
	见 证 人
	

	监督单位
	
	联系电话
	

	工程部位
	
	委托日期
	

	检测类别
	□验收检测　□平行检测　□自控检测　□监督抽测　□其它：

	项 目 信 息

	检测对象
	
	工程数量
	

	施工单位
	
	检测数量
	

	施工工艺
	
	成桩日期
	

	桩长/桩径
	
	入岩深度
	

	其他信息
	

	检 测 信 息

	检测参数
	□断面尺寸　□衬砌厚度　□衬砌密实性　□墙面平整度　□衬砌内钢筋间距　　　
□混凝土强度（回弹法）　□混凝土强度（钻芯法）　□混凝土强度（回弹-钻芯综合法）　
□混凝土强度（超声回弹综合法）　□钢筋保护层厚度　□钢筋锈蚀状况　□其他　　

	检测依据
	□《城市综合管廊施工及验收规程》（T/CECS 895）
□《雷达法检测混凝土结构技术标准》（JGJT456）
□《公路工程质量检验评定标准 第一册 土建工程》（JTG F80/1）
□《混凝土结构现场检测技术标准》（GB/T50784）
□《回弹法检测混凝土抗压强度技术规程》（JGJ/T23）
□《钻芯法检测混凝土强度技术规程》（JGJ/T384）
□《超声回弹综合法检测混凝土抗压强度技术规程》（T/CECS 02）□其他：

	判定依据
	□《城市综合管廊施工及验收规程》（T/CECS 895）
□《雷达法检测混凝土结构技术标准》（JGJT456）
□《公路工程质量检验评定标准 第一册 土建工程》（JTG F80/1）
□《回弹法检测混凝土抗压强度技术规程》JGJ/T23）
□《钻芯法检测混凝土强度技术规程》（JGJ/T384）
□《超声回弹综合法检测混凝土抗压强度技术规程》　（T/CECS 02）
□设计要求 

	报告交付方式
及要求
	方式：□领取　□邮寄
要求：报告份数（份）（默认一式4份）报告形式：□最终检测报告　□阶段检测报告
报告交付周期：试验完毕后5个工作日，特殊情况协商。

	信息核查登记

	检测对象描述
	
	接收人员
	

	检测费用（元）
	
	报告编号
	

	备注
	


声明：
1、委托方确认项目信息和检测信息，保证所提供资料的真实性，并对其真实性负责；
2、见证人确认抽样检测的代表性和真实性，并对其样品真实性负责；
3、检测机构保证检测的公正性，对检测数据负责，为委托方提供的样品及其有关资料保密；
4、本委托单等同合同书或协议书，具有同等法律效力。凡办理完委托手续，委托方须认可并交付完检测费用。 
[bookmark: _Toc20094][bookmark: _Toc7035][bookmark: _Toc4663][bookmark: _Toc187747097][bookmark: _Toc193211537][bookmark: _Toc195290969][bookmark: _Toc195345899][bookmark: _Toc195348612][bookmark: _Toc195349275][bookmark: _Toc195517638][bookmark: _Toc195518343][bookmark: _Toc196290124][bookmark: _Toc196397465]现场检测委托单（涵洞主体结构）
委托编号：	检测机构名称：
	委托单位
	 

	工程名称
	 

	委 托 人
	
	联系电话
	

	见证单位
	（盖章）
	见 证 人
	

	监督单位
	
	联系电话
	

	工程部位
	
	委托日期
	

	检测类别
	□验收检测　□平行检测　□自控检测　□监督抽测　□其它：

	项 目 信 息 

	检测对象
	
	工程数量
	

	施工单位
	
	检测数量
	

	施工工艺
	
	成桩日期
	

	桩长/桩径
	
	入岩深度
	

	其他信息
	

	检 测 信 息

	检测参数
	□外观质量　□地基承载力　□回填土压实度　□混凝土强度（回弹法）　□错台 
□混凝土强度（钻芯法）　□混凝土强度（回弹-钻芯综合法）□钢筋保护层厚度　
□混凝土强度（超声回弹综合法）□断面尺寸　□接缝宽度　□钢筋锈蚀状况　□其他　　　　　　　　

	检测依据
	□《城市桥梁养护技术标准》（CJJ 99）
□《城市桥梁检测与评定技术规范》（CJJ/T233）
□《公路路基路面现场测试规程》（JTG 3450）
□《城市综合管廊工程技术规范》（GB 50838）
□《回弹法检测混凝土抗压强度技术规程》（JGJ/T23）
□《钻芯法检测混凝土强度技术规程》（JGJ/T384）
□《超声回弹综合法检测混凝土抗压强度技术规程》（T/CECS 02）
□《公路工程质量检验评定标准 第一册 土建工程》（JTG F80/1）
□《混凝土中钢筋检测技术标准》（JGJ/T152）　□其他：

	判定依据
	□《城市桥梁养护技术标准》（CJJ 99）
□《城市桥梁检测与评定技术规范》（CJJ/T233）
□《公路路基路面现场测试规程》（JTG 3450）
□《城市综合管廊工程技术规范》（GB 50838）
□《回弹法检测混凝土抗压强度技术规程》（JGJ/T23）
□《钻芯法检测混凝土强度技术规程》（JGJ/T384）
□《超声回弹综合法检测混凝土抗压强度技术规程》（T/CECS 02）
□《公路工程质量检验评定标准 第一册 土建工程》（JTG F80/1）　□设计要求　

	报告交付方式
及要求
	方式：□领取　□邮寄
要求：报告份数（份）（默认一式4份）报告形式：□最终检测报告　□阶段检测报告
报告交付周期：试验完毕后5个工作日，特殊情况协商。

	信息核查登记

	检测对象描述
	
	接收人员
	

	检测费用（元）
	
	报告编号
	

	备注
	


声明：
1、委托方确认项目信息和检测信息，保证所提供资料的真实性，并对其真实性负责；
2、见证人确认抽样检测的代表性和真实性，并对其样品真实性负责；
3、检测机构保证检测的公正性，对检测数据负责，为委托方提供的样品及其有关资料保密；
4、本委托单等同合同书或协议书，具有同等法律效力。凡办理完委托手续，委托方须认可并交付完检测费用。




[bookmark: _Toc19974][bookmark: _Toc700][bookmark: _Toc10604][bookmark: _Toc187747098][bookmark: _Toc192077292][bookmark: _Toc193211538][bookmark: _Toc195290970][bookmark: _Toc195345900][bookmark: _Toc195348613][bookmark: _Toc195349276][bookmark: _Toc195517639][bookmark: _Toc195518344][bookmark: _Toc196290125][bookmark: _Toc196397466]（十）通用委托单
（材料、现场）





[bookmark: _Toc25623][bookmark: _Toc30877][bookmark: _Toc16803][bookmark: _Toc187747099]

[bookmark: _Toc193211539][bookmark: _Toc195290971][bookmark: _Toc195345901][bookmark: _Toc195348614][bookmark: _Toc195349277][bookmark: _Toc195517640][bookmark: _Toc195518345][bookmark: _Toc196290126][bookmark: _Toc196397467]室内检测委托单（通用）
委托编号：	检测机构名称：
	委托单位
	

	工程名称
	

	委 托 人
	
	联系电话
	

	施工单位
	
	取 样 人
	

	见证单位
	（盖章）
	见 证 人
	

	监督单位
	
	联系电话
	

	工程部位/用途
	
	委托日期
	

	检测类别
	□验收检测　□平行检测　□自控检测　□监督抽测　□其它：

	样 品 信 息

	样品名称
	
	样品数量
	 

	规格型号
	
	代表数量
	 

	生产厂家
	
	样品批号
	 

	样品处理
	□委托方于　日内取回　□检测机构自行处理
	唯一性标识
	 

	检 测 信 息

	检测参数
	

	检测依据
	

	判定依据
	

	报告交付方式
及要求 
	方式：□领取　□邮寄
要求：报告份数（份）（默认一式4份）报告形式：□最终检测报告　□阶段检测报告
报告交付周期：试验完毕后5个工作日，特殊情况协商。

	报告邮寄地址 
	 

	信息核查登记

	样品状态描述
	□样品符合规范要求
	收 样 人
	 

	样品编号
	 
	报告编号
	 

	检测费用（元）
	 

	备注
	 


声明：
1、委托方确认样品信息和检测项目，保证所提供样品和资料的真实性，并对其真实性负责；
2、见证人确认见证送检样品的代表性和取样、送检的真实性，并对其样品真实性负责；
3、检测机构保证检测的公正性，对检测数据负责，为委托方提供的样品及其有关资料保密；
4、委托方要求自行取回的样品，请于约定时间内取回，逾期未取回的，检测机构将自行处理；
5、本委托单等同合同书或协议书，具有同等法律效力。凡办理完委托手续，委托方须认可并交付完检测费用。
[bookmark: _Toc25348][bookmark: _Toc15335][bookmark: _Toc1372][bookmark: _Toc187747100][bookmark: _Toc193211540][bookmark: _Toc195290972][bookmark: _Toc195345902][bookmark: _Toc195348615][bookmark: _Toc195349278][bookmark: _Toc195517641][bookmark: _Toc195518346][bookmark: _Toc196290127][bookmark: _Toc196397468]现场检测委托单（通用）
委托编号：	检测机构名称：
	委托单位
	 

	工程名称
	 

	委 托 人
	
	联系电话
	

	见证单位
	（盖章）
	见 证 人
	

	监督单位
	
	联系电话
	

	工程部位
	
	委托日期
	

	检测类别
	□验收检测　□平行检测　□自控检测　□监督抽测　□其它：

	项 目 信 息

	检测对象
	
	工程数量
	

	施工单位
	
	检测数量
	

	施工工艺
	
	成桩日期
	

	桩长/桩径
	
	入岩深度
	

	其他信息
	

	检 测 信 息

	检测参数
	

	检测依据
	

	判定依据
	

	报告交付方式
及要求
	方式：□领取　□邮寄
要求：报告份数（份）（默认一式4份）报告形式：□最终检测报告　□阶段检测报告
报告交付周期：试验完毕后5个工作日，特殊情况协商。

	信息核查登记

	检测对象描述
	
	接收人员
	

	检测费用（元）
	
	报告编号
	

	备注
	


声明：
1、委托方确认项目信息和检测信息，保证所提供资料的真实性，并对其真实性负责；
2、见证人确认抽样检测的代表性和真实性，并对其样品真实性负责；
3、检测机构保证检测的公正性，对检测数据负责，为委托方提供的样品及其有关资料保密；
4、本委托单等同合同书或协议书，具有同等法律效力。凡办理完委托手续，委托方须认可并交付完检测费用。
[bookmark: _Toc23426][bookmark: _Toc28647][bookmark: _Toc7794][bookmark: _Toc187747101][bookmark: _Toc193211541][bookmark: _Toc195290973][bookmark: _Toc195345903][bookmark: _Toc195348616][bookmark: _Toc195349279][bookmark: _Toc195517642][bookmark: _Toc195518347][bookmark: _Toc196290128][bookmark: _Toc196397469]室内检测委托单（钢筋）
委托编号：	检测机构名称：
	委托单位
	

	工程名称
	

	委 托 人
	
	联系电话
	

	施工单位
	
	取 样 人
	

	见证单位
	（盖章）
	见 证 人
	

	监督单位
	
	联系电话
	

	工程部位/用途
	
	委托日期
	

	检测类别
	□验收检测　□平行检测　□自控检测　□监督抽测　□其它：

	样 品 信 息

	委托编号
	样品名称
	种类牌号
	公称直径
	生产厂家
	样品
数量
	代表
数量
	样品批号
	唯一性标识

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	样品处理
	□委托方于　日内取回　□检测机构自行处理

	检 测 信 息

	检测参数
	□屈服强度　□抗拉强度　□断后伸长率　□最大力下总延伸率 
□反向弯曲　□重量偏差　□弯曲性能　□其它：

	检测依据
	□《钢筋混凝土用热轧光圆钢筋》GB/T 1499.1
□《钢筋混凝土用热轧带肋钢筋》GB/T 1499.2 
□《冷轧带肋钢筋》GB/T 13788　□其它：

	判定依据
	□《钢筋混凝土用热轧光圆钢筋》GB/T 1499.1
□《钢筋混凝土用热轧带肋钢筋》GB/T 1499.2 
□《冷轧带肋钢筋》GB/T 13788　□其它：

	报告交付方式
及要求
	方式：□领取　□邮寄
要求：报告份数（份）（默认一式4份）报告形式：□最终检测报告　□阶段检测报告
报告交付周期：试验完毕后5个工作日，特殊情况协商。

	报告邮寄地址
	 

	信息核查登记

	样品状态描述
	□样品符合规范要求
	收 样 人
	

	样品编号
	
	报告编号
	

	检测费用（元）
	

	备注
	 


声明：
1、委托方确认样品信息和检测项目，保证所提供样品和资料的真实性，并对其真实性负责；
2、见证人确认见证送检样品的代表性和取样、送检的真实性，并对其样品真实性负责；
3、检测机构保证检测的公正性，对检测数据负责，为委托方提供的样品及其有关资料保密；
4、委托方要求自行取回的样品，请于约定时间内取回，逾期未取回的，检测机构将自行处理；
5、本委托单等同合同书或协议书，具有同等法律效力。凡办理完委托手续，委托方须认可并交付完检测费用。 
[bookmark: _Toc195290974][bookmark: _Toc195518348][bookmark: _Toc195348617][bookmark: _Toc196290129][bookmark: _Toc195517643][bookmark: _Toc195345904][bookmark: _Toc195349280][bookmark: _Toc196397470][bookmark: _Toc19506][bookmark: _Toc29839][bookmark: _Toc430][bookmark: _Toc187747102][bookmark: _Toc193211542]室内检测委托单（焊接接头）
委托编号：	检测机构名称：
	委托单位
	

	工程名称
	

	委 托 人
	
	联系电话
	 

	施工单位
	
	取 样 人
	 

	见证单位
	（盖章）
	见 证 人
	 

	监督单位
	
	联系电话
	 

	工程部位/用途
	
	委托日期
	 

	检测类别
	□验收检测　□平行检测　□自控检测　□监督抽测　□其它：

	样 品 信 息 

	委托编号
	样品名称
	焊接形式
	钢筋牌号
	公称直径
	生产厂家
	样品数量
	代表数量
	唯一性标识

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	样品处理
	□委托方于　日内取回 
□检测机构自行处理
	焊工姓名
	
	焊工证号
	

	检 测 信 息

	检测参数
	□抗拉强度　□弯曲性能　□其它：

	
检测依据
	□《钢筋焊接及验收规程》JGJ 18
□《钢筋焊接接头试验方法标准》JGJ/T 27
□其它：

	判定依据
	□《钢筋焊接及验收规程》JGJ 18　□其它：

	报告交付方式
及要求
	方式：□领取　□邮寄
要求：报告份数（份）（默认一式4份）报告形式：□最终检测报告　□阶段检测报告
报告交付周期：试验完毕后5个工作日，特殊情况协商。

	报告邮寄地址
	 

	信息核查登记

	样品状态描述
	□样品符合规范要求
	收 样 人
	

	样品编号
	
	报告编号
	

	检测费用（元）
	

	备注
	


声明：
1、委托方确认样品信息和检测项目，保证所提供样品和资料的真实性，并对其真实性负责；
2、见证人确认见证送检样品的代表性和取样、送检的真实性，并对其样品真实性负责；
3、检测机构保证检测的公正性，对检测数据负责，为委托方提供的样品及其有关资料保密；
4、委托方要求自行取回的样品，请于约定时间内取回，逾期未取回的，检测机构将自行处理；
5、本委托单等同合同书或协议书，具有同等法律效力。凡办理完委托手续，委托方须认可并交付完检测费用。 
[bookmark: _Toc26621][bookmark: _Toc1516][bookmark: _Toc563][bookmark: _Toc187747103][bookmark: _Toc193211543][bookmark: _Toc195290975][bookmark: _Toc195345905][bookmark: _Toc195348618][bookmark: _Toc195349281][bookmark: _Toc195517644][bookmark: _Toc195518349][bookmark: _Toc196290130][bookmark: _Toc196397471]室内检测委托单（机械连接接头）
委托编号：	检测机构名称：
	委托单位
	

	工程名称
	

	委 托 人
	
	联系电话
	

	施工单位
	
	取 样 人
	

	见证单位
	（盖章）
	见 证 人
	

	监督单位
	
	联系电话
	

	工程部位/用途
	
	委托日期
	

	检测类别
	□验收检测　□平行检测　□自控检测　□监督抽测　□其它：

	样 品 信 息

	委托编号
	样品名称
	接头类型
	钢筋牌号
	公称直径
	生产厂家
	代表
数量
	样品数量
	接头等级
	唯一性标识

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	样品处理
	□委托方于　日内取回　□检测机构自行处理

	检 测 信 息

	检测参数
	□抗拉强度　□残余变形　□其它：

	检测依据
	□《钢筋机械连接技术规程》JGJ 107　□其它：

	判定依据
	□《钢筋机械连接技术规程》JGJ 107　□其它：

	报告交付方式
及要求
	方式：□领取　□邮寄
要求：报告份数（份）（默认一式4份）报告形式：□最终检测报告　□阶段检测报告
报告交付周期：试验完毕后5个工作日，特殊情况协商。

	报告邮寄地址
	 

	信息核查登记

	样品状态描述
	□样品符合规范要求
	收 样 人
	

	样品编号
	
	报告编号
	

	检测费用（元）
	

	备注
	


声明：
1、委托方确认样品信息和检测项目，保证所提供样品和资料的真实性，并对其真实性负责；
2、见证人确认见证送检样品的代表性和取样、送检的真实性，并对其样品真实性负责；
3、检测机构保证检测的公正性，对检测数据负责，为委托方提供的样品及其有关资料保密；
4、委托方要求自行取回的样品，请于约定时间内取回，逾期未取回的，检测机构将自行处理；
5、本委托单等同合同书或协议书，具有同等法律效力。凡办理完委托手续，委托方须认可并交付完检测费用。 
[bookmark: _Toc1611][bookmark: _Toc12265][bookmark: _Toc193211544][bookmark: _Toc6953][bookmark: _Toc195345906][bookmark: _Toc195349282][bookmark: _Toc196397472][bookmark: _Toc195518350][bookmark: _Toc196290131][bookmark: _Toc187747104][bookmark: _Toc195348619][bookmark: _Toc195290976][bookmark: _Toc195517645]室内检测委托单（混凝土物理性能）
委托编号：	检测机构名称：
	委托单位
	

	工程名称
	

	委 托 人
	
	联系电话
	

	施工单位
	
	取 样 人
	

	见证单位
	（盖章）
	见 证 人
	

	监督单位
	
	联系电话
	

	工程部位/用途
	
	委托日期
	

	检测类别
	□验收检测　□平行检测　□自控检测　□监督抽测　□其它：

	样 品 信 息

	委托编号
	样品名称
	设计强度
	试件尺寸
	成型日期
	使用部位
	累计
温度
	唯一性标识

	
	 
	
	
	
	
	 
	

	
	 
	
	
	
	
	 
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	样品处理
	□委托方于　日内取回　□检测机构自行处理
	混凝土类型
	 

	检 测 信 息

	检测参数
	□抗压强度　□抗折强度　□劈裂抗拉强度　□静力受压弹性模量 
□其它：

	
检测依据
	□《混凝土物理力学性能试验方法标准》GB/T 50081 
□其它：　

	
判定依据
	□《混凝土物理力学性能试验方法标准》GB/T 50081 
□其它：

	报告交付方式
及要求
	方式：□领取　□邮寄
要求：报告份数（份）（默认一式4份）报告形式：□最终检测报告　□阶段检测报告
报告交付周期：试验完毕后5个工作日，特殊情况协商。

	报告邮寄地址
	

	信息核查登记

	样品状态描述
	□样品符合规范要求
	收 样 人
	

	样品编号
	
	报告编号
	

	检测费用（元）
	

	备注
	


声明：
1、委托方确认样品信息和检测项目，保证所提供样品和资料的真实性，并对其真实性负责；
2、见证人确认见证送检样品的代表性和取样、送检的真实性，并对其样品真实性负责；
3、检测机构保证检测的公正性，对检测数据负责，为委托方提供的样品及其有关资料保密；
4、委托方要求自行取回的样品，请于约定时间内取回，逾期未取回的，检测机构将自行处理；
5、本委托单等同合同书或协议书，具有同等法律效力。凡办理完委托手续，委托方须认可并交付完检测费用。 
[bookmark: _Toc3113][bookmark: _Toc28542][bookmark: _Toc10290][bookmark: _Toc187747105][bookmark: _Toc193211545][bookmark: _Toc195290977][bookmark: _Toc195345907][bookmark: _Toc195348620][bookmark: _Toc195349283][bookmark: _Toc195517646][bookmark: _Toc195518351][bookmark: _Toc196290132][bookmark: _Toc196397473]室内检测委托单（砂浆）
委托编号：	检测机构名称：
	委托单位
	 

	工程名称
	 

	委 托 人
	
	联系电话
	

	施工单位
	
	取 样 人
	

	见证单位
	（盖章）
	见 证 人
	

	监督单位
	
	联系电话
	

	工程部位/用途
	
	委托日期
	

	检测类别
	□验收检测　□平行检测　□自控检测　□监督抽测　□其它：

	样 品 信 息

	委托编号
	样品名称
	强度等级
	样品数量
	试件尺寸
	成型日期
	使用部位
	唯一性标识

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	样品处理
	□委托方于　日内取回　□检测机构自行处理

	检 测 信 息

	检测参数
	□抗压强度　□稠度　□保水率　□拉伸粘结强度（抹灰、砌筑）
□分层度　□凝结时间　□抗渗性能　□其它：

	检测依据
	□《预拌砂浆》GB/T 25181 
□《建筑砂浆基本性能试验方法标准》JGJ/T 70 
□其它：　

	判定依据
	□《预拌砂浆》GB/T 25181　□其它：　

	报告交付方式
及要求
	方式：□领取　□邮寄
要求：报告份数（份）（默认一式4份）报告形式：□最终检测报告　□阶段检测报告
报告交付周期：试验完毕后5个工作日，特殊情况协商。

	报告邮寄地址
	 

	信息核查登记

	样品状态描述
	□样品符合规范要求
	收 样 人
	

	样品编号
	
	报告编号
	

	检测费用（元）
	

	备注
	


声明：
1、委托方确认样品信息和检测项目，保证所提供样品和资料的真实性，并对其真实性负责；
2、见证人确认见证送检样品的代表性和取样、送检的真实性，并对其样品真实性负责；
3、检测机构保证检测的公正性，对检测数据负责，为委托方提供的样品及其有关资料保密；
4、委托方要求自行取回的样品，请于约定时间内取回，逾期未取回的，检测机构将自行处理；
5、本委托单等同合同书或协议书，具有同等法律效力。凡办理完委托手续，委托方须认可并交付完检测费用。
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[bookmark: _Toc195517647][bookmark: _Toc195518352][bookmark: _Toc196290133][bookmark: _Toc196397474]二、检测专项检测报告和
原始记录模版







[bookmark: _Toc195290978][bookmark: _Toc195345909][bookmark: _Toc195348622][bookmark: _Toc195349285][bookmark: _Toc195517648][bookmark: _Toc195518353][bookmark: _Toc196290134][bookmark: _Toc196397475]（一）建筑材料及构配件
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检测编号：	委托编号：	第　　页　共　　页
	工程名称
	
	委托日期
	

	委托单位
	
	检测日期
	

	见证单位
	
	报告日期
	

	监督单位
	
	检测环境
	

	检测类别
	
	取样员
	

	工程部位
	
	见证员
	

	检测依据
	
	判定依据
	

	样品名称
	
	出厂编号
	
	规格型号
	

	样品描述
	
	代表批量
	

	生产厂家
	
	唯一性标识
	

	主要仪器设备
名称及编号
	

	序号
	检测参数
	技术要求
	计量单位
	检测结果
	单项评定

	1
	凝结时间
	初凝
	
	min
	
	

	
	
	终凝
	
	min
	
	

	2
	安定性
	雷氏法
	
	mm
	
	

	
	
	饼法
	
	/
	
	

	
	抗折强度
	3d
	
	MPa
	单值
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	剔除值
	
	

	
	
	
	
	
	平均值
	
	

	
	
	28d
	
	MPa
	单值
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	剔除值
	
	

	
	
	
	
	
	平均值
	
	

	
	抗压强度
	3d
	
	MPa
	单值
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	剔除值
	
	

	
	
	
	
	
	平均值
	
	

	
	
	28d
	
	MPa
	单值
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	剔除值
	
	

	
	
	
	
	
	平均值
	
	

	检测结论
	

	备注
	
	检测
单位
	单位全称

	
	
	
	（盖章）


批准：	审核：	检测：
声明：1.未经本机构同意，不得部分复制本报告。
2.对本报告有异议的，请在收到报告后15天内联系本机构协商解决。
3.检测地址：                 电话：    
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检测编号：	委托编号：	第　　页　共　　页
	工程名称
	
	委托日期
	

	委托单位
	
	检测日期
	

	见证单位
	
	报告日期
	

	监督单位
	
	检测环境
	

	检测类别
	
	取样员
	

	工程部位
	
	见证员
	

	检测依据
	
	判定依据
	

	样品名称
	
	出厂编号
	
	规格型号
	

	样品描述
	
	代表批量
	

	生产厂家
	
	唯一性标识
	

	主要仪器设备
名称及编号
	

	序号
	检测参数
	技术要求
	计量单位
	检测结果
	单项
评定

	1
	凝结时间
	初凝
	
	min
	
	

	
	
	终凝
	
	min
	
	

	2
	安定性
	沸煮法
	
	/
	
	

	
	
	雷氏法
	
	mm
	
	

	3
	保水率
	
	%
	
	

	4
	抗折强度
	3d
	
	MPa
	单值
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	剔除值
	
	

	
	
	
	
	
	平均值
	
	

	
	
	28d
	
	MPa
	单值
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	剔除值
	
	

	
	
	
	
	
	平均值
	
	

	
	抗压强度
	3d
	
	MPa
	单值
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	剔除值
	
	

	
	
	
	
	
	平均值
	
	

	
	
	28d
	
	MPa
	单值
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	剔除值
	
	

	
	
	
	
	
	平均值
	
	

	检测结论
	


	备注
	
	检测
单位
	单位全称
（盖章）


批准：	审核：	检测：
声明：1.未经本机构同意，不得部分复制本报告。
2.对本报告有异议的，请在收到报告后15天内联系本机构协商解决。
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检测编号：	委托编号：	第　　页　共　　页
	委托日期
	
	检测日期
	

	样品名称
	
	规格型号
	

	样品描述
	
	检测环境
	

	检测依据
	

	主要仪器设备
名称及编号
	

	标准稠度用水量
	不变水量法
	调整水量法

	
	计算标准稠度（%）
	实际用水量（mL）
	试杆距底板（mm）

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	细度
（负压筛析法）
	筛余物（g）
	修正系数
	检测结果（%）

	
	
	
	单个值
	平均值

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	安定性
	雷氏法（mm）
	饼法

	
	试件1
	试件2
	两试件
差值
	平均
膨胀值
	试件1
	试件2

	
	A1
	C1
	C1-A1
	A2
	C2
	C2-A2
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	凝结时间
	加水时间（时:分）
	

	
	序 号
	测定时间
	沉入深度
	累计时间
	序 号
	测定时间
	沉入深度
	累计时间

	
	
	时:分
	（mm）
	（min）
	
	时:分
	（mm）
	（min）

	
	1
	
	
	
	13
	
	
	

	
	2
	
	
	
	14
	
	
	

	
	3
	
	
	
	15
	
	
	

	
	4
	
	
	
	16
	
	
	

	
	5
	
	
	
	17
	
	
	

	
	6
	
	
	
	18
	
	
	

	
	7
	
	
	
	19
	
	
	

	
	8
	
	
	
	20
	
	
	

	
	9
	
	
	
	21
	
	
	

	
	10
	
	
	
	22
	
	
	

	
	11
	
	
	
	23
	
	
	

	
	12
	
	
	
	24
	
	
	

	
	初凝时间
	
	min
	终凝时间
	
	min

	备注
	



复核：		检测：   
[bookmark: _Toc195518357][bookmark: _Toc195345913][bookmark: _Toc195517652][bookmark: _Toc195290982][bookmark: _Toc195348626][bookmark: _Toc196290138][bookmark: _Toc195349289][bookmark: _Toc196397479]水泥检测原始记录（2）
检测编号：	委托编号：	第　　页　共　　页
	委托日期
	
	检测日期
	

	样品名称
	
	规格型号
	

	样品描述
	
	检测环境
	

	检测依据
	

	主要仪器设备
名称及编号
	

	胶砂流动度
	水灰比
	扩散直径（mm）
	流动度结果（mm）
	确定水灰比

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	胶砂强度
	加 水 时 间
	

	
	破 型 时 间
	
	龄    期
	（  ）d

	
	抗折强度
	破坏荷载（kN）
	
	
	

	
	
	单个强度（MPa）
	
	
	

	
	
	检测结果（MPa）
	

	
	抗压强度
	破坏荷载（kN）
	
	
	
	
	
	

	
	
	单个强度（MPa）
	
	
	
	
	
	

	
	
	剔除值
	

	
	
	检测结果（MPa）
	

	
	破 型 时 间
	
	龄    期
	28d

	
	抗折强度
	破坏荷载（kN）
	
	
	

	
	
	单个强度（MPa）
	
	
	

	
	
	检测结果（MPa）
	

	
	抗压强度
	破坏荷载（kN）
	
	
	
	
	
	

	
	
	单个强度（MPa）
	
	
	
	
	
	

	
	
	剔除值
	

	
	
	检测结果（MPa）
	

	备注
	




复核：		检测：   
[bookmark: _Toc195290983][bookmark: _Toc195345914][bookmark: _Toc195348627][bookmark: _Toc195349290][bookmark: _Toc195517653][bookmark: _Toc195518358][bookmark: _Toc196290139][bookmark: _Toc196397480]砌筑水泥保水率检测原始记录
检测编号：	委托编号：	第　　页　共　　页
	委托日期
	
	检测日期
	

	样品名称
	
	规格型号
	

	样品描述
	
	检测环境
	

	检测依据
	

	主要仪器设备
名称及编号
	

	保水率
	第一次
	流动度测量

	
	
	水灰比
	扩散直径（mm）
	平均值
（mm）
	流动度结果（mm）
	加水量
（mL）

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	流动度为180mm～190mm时的用水量（mL）
	

	
	
	保水率

	
	
	干燥试模重量（g）
	8张未使用的滤纸质量（g）
	装满砂浆的试模质量（g）
	吸水后的滤纸质量（g）
	吸水前砂浆中初始水的质量（g）
	砂浆的
保水率
（%）

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	第二次
	流动度测量

	
	
	水灰比
	扩散直径（mm）
	平均值
（mm）
	流动度结果（mm）
	加水量
（mL）

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	流动度为180mm～190mm时的用水量（mL）
	

	
	
	保水率

	
	
	干燥试模重量（g）
	8张未使用的滤纸质量（g）
	装满砂浆的试模质量（g）
	吸水后的滤纸质量（g）
	吸水前砂浆中初始水的质量（g）
	砂浆的保水率（%）

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	结果
	砂浆的保水率（%）
	

	备注
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检测编号：	委托编号：	第　　页　共　　页
	委托日期
	
	检测日期
	

	样品名称
	
	规格型号
	

	样品描述
	
	检测环境
	

	检测依据
	

	主要仪器设备
名称及编号
	

	氯
离
子
含
量

	基准法
	样品
序号
	称样量m（g）
	样品耗硫氰酸铵标准溶液体积V1（mL）
	空白耗硫氰酸铵标准溶液体积V0（mL）
	单次测试值
	平均值

	
	
	1
	
	
	
	
	

	
	
	2
	
	
	
	
	

	
	
	硝酸银标准滴定溶液对于氯离子的滴定度（mg/mL）
	

	
	
	氯离子质量分数（%）
	

	
	代用法
	滴定次数
	读数

	
	
	
	第一次
	第二次
	空白试验

	
	
	
	滴定管
	毫伏计
	滴定管
	毫伏计
	滴定管
	毫伏计

	
	
	1
	
	
	
	
	
	

	
	
	2
	
	
	
	
	
	

	
	
	3
	
	
	
	
	
	

	
	
	4
	
	
	
	
	
	

	
	
	5
	
	
	
	
	
	

	
	
	6
	
	
	
	
	
	

	
	
	7
	
	
	
	
	
	

	
	
	8
	
	
	
	
	
	

	
	
	9
	
	
	
	
	
	

	
	
	10
	
	
	
	
	
	

	
	
	----
	第一次
	第二次
	空白试验

	
	
	试样质量（g）
	
	
	/

	
	
	消耗硝酸银标准溶液体积（mL）
	
	
	

	
	
	硝酸银标准滴定溶液对于氯离子的滴定度（mg/mL）
	

	
	
	氯离子质量分数（%）
	第一次
	第二次
	绝对差值
	平均值

	
	
	
	
	
	
	

	备注
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检测编号：	委托编号：	第　　页　共　　页
	委托日期
	
	检测日期
	

	样品名称
	
	规格型号
	

	样品描述
	
	检测环境
	

	检测依据
	

	主要仪器设备
名称及编号
	

	碱含量
（火焰光度法）
	标准曲线绘制

	
	K2O与Na2O的标准溶液
浓度（μg/mL）
	
	
	
	
	
	

	
	K2O读数（μg/mL）
	
	
	
	
	
	

	
	Na2O读数（μg/mL）
	
	
	
	
	
	

	
	火焰光度计工作曲线：
	

	
	标准曲线线性方程
	

	
	检  测  结  果

	
	试验类型
	第一次
	第二次

	
	
	试样1
	空白1
	试样2
	空白2

	
	试样质量（g）
	
	/
	
	/

	
	稀释体积（mL）
	
	
	
	

	
	K2O（μg/mL）
	
	
	
	

	
	Na2O（μg/mL）
	
	
	
	

	
	扣除空白试验后K2O（μg/mL）
	
	/
	
	/

	
	扣除空白试验后N2O（μg/mL）
	
	/
	
	/

	
	试验次数
检测内容
	第一次
	第二次
	平均值
	碱含量

	
	氧化钾的质量分数（%）
	
	
	
	

	
	氧化钠的质量分数（%）
	
	
	
	

	备注
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	委托日期
	
	检测日期
	

	样品名称
	
	规格型号
	

	样品描述
	
	检测环境
	

	检测依据
	

	主要仪器设备
名称及编号
	

	碱含量
（火焰光度法）
工作曲线
	氧化钾读数
（μg/ml）
	标准溶液浓度
（μg/ml）
	氧化钠读数
（μg/ml）
	标准溶液浓度
（μg/ml）

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	氧化钾工作曲线

	
	






	
	氧化钠工作曲线

	
	






	备注
	


复核：		检测：
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检测编号：	委托编号：	第　　页　共　　页
	委托日期
	
	检测日期
	

	样品名称
	
	规格型号
	

	样品描述
	
	检测环境
	

	检测依据
	

	主要仪器设备
名称及编号
	

	三氧化硫含量
（硫酸钡重量法-基准法）
	称量次数
	空白试验坩埚
质量m01（g）
	空白试验灼烧后沉淀加坩埚
质量m02（g）
	空白试验灼烧后
沉淀质量 m013（g）

	
	①
	
	
	

	
	②
	
	
	

	
	③
	
	
	

	
	试样编号
	试样
质量
m12（g）
	称量次数
	坩埚
质量m1（g）
	灼烧后沉淀加坩埚质量m2（g）
	灼烧后沉淀
质量m13（g）
	三氧化硫
wSO3（%）
	平均值
（%）

	
	1
	
	①
	
	
	
	
	

	
	
	
	②
	
	
	
	
	

	
	
	
	③
	
	
	
	
	

	
	2
	
	①
	
	
	
	
	

	
	
	
	②
	
	
	
	
	

	
	
	
	③
	
	
	
	
	

	备注
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[bookmark: _Toc196397485][bookmark: _Toc195348632][bookmark: _Toc196290144][bookmark: _Toc195290988][bookmark: _Toc195517658][bookmark: _Toc195349295][bookmark: _Toc195518363][bookmark: _Toc195345919]比表面积检测原始记录
检测编号：	委托编号：	第　　页　共　　页
	委托日期
	
	检测日期
	

	样品名称
	
	规格型号
	

	样品描述
	
	检测环境
	

	检测依据
	

	主要仪器设备
名称及编号
	

	密度
	试样
次数
	装入李氏瓶的
水泥质量（g）
	李氏瓶读数
	密度
（g/cm³）

	
	
	
	第一次（mL）
	水槽温度（℃）
	第二次（mL）
	水槽温度（℃）
	

	
	1
	
	
	
	
	
	

	
	2
	
	
	
	
	
	

	
	两次测定结果之差
	
	水泥密度（g/cm³）
	

	比表面积
（勃氏法）
	试料层体积

	
	试验
次数
	试验温度（℃）
	水银
密度 （g/cm³）
	未装试样时水银质量（g）
	装试样后水银质量（g）
	试料层体积（cm³）

	
	
	
	
	
	
	单值
	平均值

	
	1
	
	
	
	
	
	

	
	2
	
	
	
	
	
	

	
	标准粉液降时间标定

	
	试验
次数
	试验温度 （℃）
	标准粉密度（g/cm³）
	标准粉空隙率
	标准粉
质量（g）
	标准粉比表面积
（m²/kg）
	标准粉液降时间（s）

	
	
	
	
	
	
	
	单值
	平均值

	
	1
	
	
	
	
	
	
	

	
	2
	
	
	
	
	
	
	

	
	试样比表面积测定

	
	试验
次数
	试验温度 （℃）
	试样空隙率
	试样
密度 （g/cm³）
	试样质量（g）
	液面降落时间（s）
	比表面积
（m²/kg）

	
	
	
	
	
	
	
	单值
	平均值

	
	1
	
	
	
	
	
	
	

	
	2
	
	
	
	
	
	
	

	备注
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检测编号：	委托编号：	第　　页　共　　页
	工程名称
	
	委托日期
	

	委托单位
	
	检测日期
	

	见证单位
	
	报告日期
	

	监督单位
	
	检测环境
	

	检测类别
	
	取样员
	

	工程部位
	
	见证员
	

	检测依据
	
	判定依据
	

	样品名称
	
	公称直径（mm）
	
	钢筋牌号
	

	样品描述
	
	出厂批号
	
	代表批量
	

	生产厂家
	
	唯一性标识
	

	主要仪器设备
名称及编号
	

	序号
	检测参数
	技术要求
	计量单位
	检测结果
	单项评定

	1
	拉伸
试验
	下屈服强度
	
	MPa
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	抗拉强度
	
	MPa
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	断后伸长率
	
	%
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	强屈比
	
	--
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	超屈比
	
	--
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	最大力总延伸率
	
	%
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	2
	重量偏差
	
	%
	
	

	3
	反向弯曲
	正弯90°反弯20°无裂纹
	--
	
	

	
	
	
	
	
	

	4
	弯曲
	180°无裂纹
	--
	
	

	
	
	
	
	
	

	检测结论
	



	备注
	
	检测
单位
	单位全称

	
	
	
	（盖章）


批准：	审核：	检测：
声明：1.未经本机构同意，不得部分复制本报告。
2.对本报告有异议的，请在收到报告后15天内联系本机构协商解决。
3.检测地址：                 电话：  
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检测编号：	委托编号：	第　　页　共　　页
	委托日期
	
	检测日期
	

	样品名称
	
	检测环境
	

	样品描述
	
	钢筋牌号
	

	检测依据
	
	公称直径（mm）
	

	主要仪器设备
名称及编号
	

	1
	拉伸试验
	试验条件
	

	
	
	实测内径（mm）
	
	

	
	
	屈服力（kN）
	
	

	
	
	下屈服强度（MPa）
	
	

	
	
	最大力（kN）
	
	

	
	
	抗拉强度（MPa）
	
	

	
	
	原始标距（mm）
	
	

	
	
	断后标距（mm）
	
	

	
	
	断后伸长率（%）
	
	

	
	
	强屈比
	
	

	
	
	超屈比
	
	

	
	
	Y、V标记间距离（mm）
	试验前
	
	

	
	
	
	试验后
	
	

	
	
	最大力总延伸率（%）
	
	

	2
	重量偏差
	编号
	1
	2
	3
	4
	5
	总长度（mm）
	总重量（g）

	
	
	长度（mm）
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	偏差范围
	
	理论重量（kg/m）
	
	实测偏差（%）
	

	3
	反向弯曲试验
	压头直径（mm）
	弯曲角度（°）
	人工时效
温度（℃）
	人工时效时间（min）
	反弯角度（°）
	检测结果

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	弯曲试验
	压头直径（mm）
	弯曲角度（°）
	检测结果

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	备注
	


复核：		检测：   
[bookmark: _Toc195290991][bookmark: _Toc195345922][bookmark: _Toc195348635][bookmark: _Toc195349298][bookmark: _Toc195517661][bookmark: _Toc195518366][bookmark: _Toc196290147][bookmark: _Toc196397488]建筑钢筋力学性能复检报告
检测编号：	委托编号：	第　　页　共　　页  
	工程名称
	
	委托日期
	

	委托单位
	
	检测日期
	

	见证单位
	
	报告日期
	

	监督单位
	
	检测环境
	

	检测类别
	
	取样员
	

	工程部位
	
	见证员
	

	检测依据
	
	判定依据
	

	样品名称
	
	公称直径（mm）
	
	钢筋牌号
	

	样品描述
	
	出厂批号
	
	代表批量
	

	生产厂家
	
	唯一性标识
	

	主要仪器设备
名称及编号
	

	拉伸试验

	试件编号
标准要求
	屈服强度
	抗拉强度
	断后伸长率
	强屈比
	超屈比
	最大力总延伸率（%）

	
	（MPa）
	（MPa）
	（%）
	--
	--
	

	
	
	
	
	
	
	

	1
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	

	弯曲性能

	检测参数
	技术要求
	计量单位
	检测结果
	单项评定

	反向弯曲
	正弯90°
反弯20°
且不得有肉眼可见的裂纹
	--
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	弯曲
	180°且不得有肉眼可见的裂纹
	--
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	检测结论
	


	备注
	
	检测
单位
	单位全称

	
	
	
	（盖章）


批准：	审核：	检测：
声明：1.未经本机构同意，不得部分复制本报告。
2.对本报告有异议的，请在收到报告后15天内联系本机构协商解决。
3.检测地址：                 电话：  
[bookmark: _Toc195290992][bookmark: _Toc195345923][bookmark: _Toc195348636][bookmark: _Toc195349299][bookmark: _Toc195517662][bookmark: _Toc195518367][bookmark: _Toc196290148][bookmark: _Toc196397489]钢筋物理力学性能复检原始记录
检测编号：	委托编号：	第　　页　共　　页
	委托日期
	
	检测日期
	

	样品名称
	
	检测环境
	

	样品描述
	
	钢筋牌号
	

	检测依据
	
	公称直径（mm）
	

	主要仪器设备
名称及编号
	

	1
	拉伸试验

	试验条件
	

	
	
	实测内径（mm）
	
	
	
	

	
	
	屈服力（kN）
	
	
	
	

	
	
	下屈服强度（MPa）
	
	
	
	

	
	
	最大力（kN）
	
	
	
	

	
	
	抗拉强度（MPa）
	
	
	
	

	
	
	原始标距（mm）
	
	
	
	

	
	
	断后标距（mm）
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	4.75mm
	2.36mm
	1.18mm
	600μm
	300μm
	150μm

	分计筛余（%）
	技术要求
	
	
	
	
	
	
	

	
	实测值
	
	
	
	
	
	
	

	累计筛余（%）
	技术要求
	
	
	
	
	
	
	

	
	实测值
	
	
	
	
	
	
	

	细度模数
	
	级配区
	

	检测结论
	

	备注
	
	检测单位
	单位全称

	
	
	
	（盖章）


批准：	审核：	检测：
声明：1.未经本机构同意，不得部分复制本报告。
2.对本报告有异议的，请在收到报告后15天内联系本机构协商解决。
3.检测地址：                 电话： 
[bookmark: _Toc195291003][bookmark: _Toc195345934][bookmark: _Toc195348647][bookmark: _Toc195349310][bookmark: _Toc195517673][bookmark: _Toc195518378][bookmark: _Toc196290159][bookmark: _Toc196397500]建设用砂检测原始记录（1）
检测编号：	委托编号：	第　　页　共　　页
	委托日期
	
	检测日期
	

	样品名称
	
	规格型号
	

	样品描述
	
	检测环境
	

	检测依据
	

	主要仪器设备
名称及编号
	

	检  测  内  容

	颗粒级配
	方筛孔
（mm）
	筛余量（g）
	分计筛余（%）
	累计筛余（%）
	累计筛余（%）

	
	
	第一次
	第二次
	第一次
	第二次
	平均值
	第一次
	第二次
	

	
	4.75
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	2.36
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	1.18
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	0.60
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	0.30
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	0.15
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	底
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	细度模数[image: ]
	[image: ]=
	
=
	细度模数平均值
	

	含泥量
（石粉含量）
	次数
	试验前烘干试样
质量 （g）
	试验后烘干试样
质量（g）
	含泥量（石粉含量）
（%）
	平均值（%）

	
	1
	
	
	
	

	
	2
	
	
	
	

	泥块含量
	次数
	第一次水洗后0.60mm筛上试样烘干至恒重后试样质量（g）
	第二次水洗后0.60mm筛上试样烘干至恒重后试样质量（g）
	泥块含量（%）
	平均值（%）

	
	1
	
	
	
	

	
	2
	
	
	
	


复核：		检测：   
[bookmark: _Toc195348648][bookmark: _Toc195349311][bookmark: _Toc195517674][bookmark: _Toc195518379][bookmark: _Toc196290160][bookmark: _Toc196397501][bookmark: _Toc195291004][bookmark: _Toc195345935]建设用砂检测原始记录（2）
检测编号：	委托编号：	第　　页　共　　页  
	委托日期
	
	检测日期
	

	样品名称
	
	规格型号
	

	样品描述
	
	检测环境
	

	检测依据
	

	主要仪器设备
名称及编号
	

	检  测  内  容

	亚甲蓝试验
	试样质量（g）
	加入亚甲蓝总体积（mL）
	MB值（g/kg）

	
	
	
	

	亚甲蓝快速试验
	一次性加入30mL亚甲蓝溶液，观察沉淀物周围，出现色晕为合格，否则为不合格。
	测试结果

	
	
	

	压碎指标
	公称粒级
（mm）
	该粒级试样试验前质量（g）
	该粒级试样试验后筛余量（g）
	该粒级压碎指标（%）
	压碎指标值（%）

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	坚固性
	公称粒级
（mm）
	筛分后各粒级试样质量（g）
	实验前质量（g）
	溶液温度（℃）
	试验后质量（g）
	各粒级试样分计百分含量（%）
	该粒级质量损失百分率（%）
	总质量损失百分率（%）

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	备注
	




复核：		检测：
[bookmark: _Toc195291005][bookmark: _Toc195345936][bookmark: _Toc195348649][bookmark: _Toc195349312][bookmark: _Toc195517675][bookmark: _Toc195518380][bookmark: _Toc196290161][bookmark: _Toc196397502]建设用砂检测原始记录（3）
检测编号：	委托编号：	第　　页　共　　页
	委托日期
	
	检测日期
	

	样品名称
	
	规格型号
	

	样品描述
	
	检测环境
	

	检测依据
	

	主要仪器设备
名称及编号
	

	检  测  内  容

	表观密度
	次数
	烘干试样的质量（g）
	试样、水及容量瓶总质量（g）
	水及容量瓶总质量（g）
	水温（℃）
	修正系数
	表观密度（kg/m³）
	平均值
（kg/m³）

	
	1
	
	
	
	
	
	
	

	
	2
	
	
	
	
	
	
	

	饱和面干吸水率
	次数
	烘干试样的质量（g）
	饱和面干试样的质量（g）
	吸水率（%）
	平均值
（%）

	
	1
	
	
	
	

	
	2
	
	
	
	

	硫化物和硫酸盐含量
	次数
	粉磨试样质量（g）
	灼烧后沉淀物的质量（g）
	瓷坩埚质量（g）
	灼烧后总质量（g）
	水溶性硫化物和硫酸盐含量（%）
	平均值
（%）

	
	1
	
	
	
	
	
	

	
	2
	
	
	
	
	
	

	轻物质含量
	次数
	烧杯质量（g）
	300μm~4.75mm颗粒质量（g）
	烘干的轻物质与烧杯的总质量（g）
	轻物质的含量 （%）
	平均值
（%）

	
	1
	
	
	
	
	

	
	2
	
	
	
	
	

	氯化物含量
	次数
	硝酸银标准溶液浓度（mol/L）
	样品滴定时消耗标准溶液的体积（mL）
	空白试验消耗标准溶液的体积（mL）
	试样质量
（g）
	氯离子含量（%）
	平均值（%）

	
	1
	
	
	
	
	
	

	
	2
	
	
	
	
	
	

	备注
	


复核：		检测：
[bookmark: _Toc195291006][bookmark: _Toc195345937][bookmark: _Toc195348650][bookmark: _Toc195349313][bookmark: _Toc195517676][bookmark: _Toc195518381][bookmark: _Toc196290162][bookmark: _Toc196397503]建设用砂检测原始记录（4）
检测编号：	委托编号：	第　　页　共　　页
	委托日期
	
	检测日期
	

	样品名称
	
	规格型号
	

	样品描述
	
	检测环境
	

	检测依据
	

	主要仪器设备
名称及编号
	

	检  测  内  容

	有机物含量
	试样上部的溶液颜色与标准溶液颜色比对
	检测结果

	
	浅于标准溶液颜色
	是             否
	

	
	与标准溶液颜色接近
	60℃~70℃ 2~3h后浅于标准溶液颜色是             否
	

	
	深于标准溶液颜色（制备水泥砂浆）
	类别
	破坏荷载
（kN）
	抗压强度
（MPa）
	检测结果（MPa）
	强度比
	

	
	
	洗除有机质
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	未洗除有机质
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	贝壳含量
	次数
	试样总重
（g）
	含泥量
（%）
	盐酸清洗后的试样
质量（g）
	砂中贝壳含量
（%）
	平均值（%）

	
	1
	
	
	
	
	

	
	2
	
	
	
	
	

	备注
	




复核：		检测：
[bookmark: _Toc195291007][bookmark: _Toc195345938][bookmark: _Toc195348651][bookmark: _Toc195349314][bookmark: _Toc195517677][bookmark: _Toc195518382][bookmark: _Toc196290163][bookmark: _Toc196397504]普通混凝土用砂检测报告
检测编号：	委托编号：	第　　页　共　　页　　 
	工程名称
	
	委托日期
	

	委托单位
	
	检测日期
	

	见证单位
	
	报告日期
	

	监督单位
	
	检测环境
	

	检测类别
	
	取样员
	

	工程部位
	
	见证员
	

	检测依据
	
	判定依据
	

	样品名称
	
	规格型号
	

	生产厂家/产地
	
	代表批量
	

	样品描述
	
	唯一性标识
	

	主要仪器设备
名称及编号
	

	检测内容及结果

	检测项目
	技术要求
	计量单位
	检测结果
	单项评定

	含泥量
	
	%
	
	

	亚甲蓝（MB）值
	
	g/kg
	
	

	人工砂及混合砂中石粉含量
	
	%
	
	

	泥块含量
	
	%
	
	

	压碎指标
	
	%
	
	

	氯离子含量
	
	%
	
	

	坚固性
	
	%
	
	

	表观密度
	
	kg/m³
	
	

	吸水率
	
	%
	
	

	颗粒级配检测

	筛孔尺寸
	9.50mm
	4.75mm
	2.36mm
	1.18mm
	600μm
	300μm
	150μm

	分计筛余（%）
	技术要求
	
	
	
	
	
	
	

	
	实测值
	
	
	
	
	
	
	

	累计筛余（%）
	技术要求
	
	
	
	
	
	
	

	
	实测值
	
	
	
	
	
	
	

	细度模数
	
	级配区
	

	检测结论
	

	备注
	
	检测单位
	单位全称

	
	
	
	（盖章）


批准：	审核：	检测：
声明：1.未经本机构同意，不得部分复制本报告。
2.对本报告有异议的，请在收到报告后15天内联系本机构协商解决。
3.检测地址：                 电话： 
[bookmark: _Toc195291008][bookmark: _Toc195345939][bookmark: _Toc195348652][bookmark: _Toc195349315][bookmark: _Toc195517678][bookmark: _Toc195518383][bookmark: _Toc196290164][bookmark: _Toc196397505]普通混凝土用砂检测原始记录（1）
检测编号：	委托编号：	第　　页　共　　页
	委托日期
	
	检测日期
	

	样品名称
	
	规格型号
	

	样品描述
	
	检测环境
	

	检测依据
	

	主要仪器设备
名称及编号
	

	检  测  内  容

	颗粒级配
	孔筛尺寸
	筛余量（g）
	分计筛余（%）
	累计筛余（%）
	累计筛余 （%）

	
	
	第一次
	第二次
	第一次
	第二次
	第一次
	第二次
	

	
	5.00 mm
	
	
	
	
	
	
	

	
	2.50 mm
	
	
	
	
	
	
	

	
	1.25mm
	
	
	
	
	
	
	

	
	630μm
	
	
	
	
	
	
	

	
	315μm
	
	
	
	
	
	
	

	
	160μm
	
	
	
	
	
	
	

	
	底
	
	
	
	
	
	
	

	
	细度模数
（μf）
	μf1=
	μf2=
	

	


	含泥量
（石粉含量）
	次数
	试验前烘干质量 （g）
	试验后烘干质量（g）
	含泥量（石粉含量）（%）
	平均值（%）

	
	1
	
	
	
	

	
	2
	
	
	
	

	亚甲蓝试验
	试样质量 （g）
	加入亚甲蓝总体积 （mL）
	MB 值（g/kg）

	
	
	
	

	亚甲蓝快速
试验
	一次性加入 30mL 亚甲蓝溶液，观察沉淀物周围，出现色晕为合格，否则为不合格。
	测试结果

	
	
	

	备注
	





复核：		检测：   
[bookmark: _Toc195291009][bookmark: _Toc195345940][bookmark: _Toc195348653][bookmark: _Toc195349316][bookmark: _Toc195517679][bookmark: _Toc195518384][bookmark: _Toc196290165][bookmark: _Toc196397506]普通混凝土用砂检测原始记录（2）
检测编号：	委托编号：	第　　页　共　　页
	委托日期
	
	检测日期
	

	样品名称
	
	规格型号
	

	样品描述
	
	检测环境
	

	检测依据
	

	主要仪器设备
名称及编号
	

	检  测  内  容

	泥块含量
	次数
	试验前干燥试样质量（g）
	试验后干燥试样质量（g）
	泥块含量（%）
	平均值（%）

	
	1
	
	
	
	

	
	2
	
	
	
	

	压碎值
指标
	公称粒级（mm）
	该粒级试样质量（g）
	该粒级试样筛余量（g）
	该粒级压碎值指标（%）
	总压碎值指标（%）

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	备注
	




复核：		检测：
[bookmark: _Toc195291010][bookmark: _Toc195345941][bookmark: _Toc195348654][bookmark: _Toc195349317][bookmark: _Toc195517680][bookmark: _Toc195518385][bookmark: _Toc196290166][bookmark: _Toc196397507]普通混凝土用砂检测原始记录（3）
检测编号：	委托编号：	第　　页　共　　页 
	委托日期
	
	检测日期
	

	样品名称
	
	规格型号
	

	样品描述
	
	检测环境
	

	检测依据
	

	主要仪器设备
名称及编号
	

	检  测  内  容

	氯离子含量
	次数
	硝酸银标准溶液浓度
（mol/L）
	样品滴定时消耗标准溶液的体积（mL）
	空白试验消耗
标准溶液的体积（mL）
	试样质量
（g）
	氯离子含量（%）
	平均值（%）

	
	1
	
	
	
	
	
	

	
	2
	
	
	
	
	
	

	坚固性
	公称
粒级
（mm）
	筛分后各粒级试样质量
（g）
	试验前
试样质量（g）
	溶液
温度
（℃）
	循环
次数
（次）
	试验后
试样质量
（g）
	各粒级试样分计百分
含量（%）
	该粒级质量损失百分率
（%）
	总质量损失百分率
（%）

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	备注
	




复核：		检测：   
[bookmark: _Toc195291011][bookmark: _Toc195345942][bookmark: _Toc195348655][bookmark: _Toc195349318][bookmark: _Toc195517681][bookmark: _Toc195518386][bookmark: _Toc196290167][bookmark: _Toc196397508]普通混凝土用砂检测原始记录（4）
检测编号：	委托编号：	第　　页　共　　页  
	委托日期
	
	检测日期
	

	样品名称
	
	规格型号
	

	样品描述
	
	检测环境
	

	检测依据
	

	主要仪器设备
名称及编号
	

	表观密度
	次数
	试样烘干的质量（g）
	试样、水及容量瓶总质量（吊篮在水中质量）（g）
	水及容量瓶总质量（吊篮及试在水中质量）（g）
	水温t（℃）
	修正系数
	表观
密度
（kg/m³）
	平均值
（kg/m³）

	
	1
	
	
	
	
	
	
	

	
	2
	
	
	
	
	
	
	

	吸水率
	次数
	饱和面干试样质量（g）
	烧杯质量
（g）
	烘干的试样与烧杯的总质量 （g）
	吸水率
（%）
	平均值
（%）

	
	1
	
	
	
	
	

	
	2
	
	
	
	
	

	硫化物及硫酸盐含量
	次数
	试样质量
（g）
	瓷坩锅的质量 （g）
	灼烧后瓷坩锅和试样总质量 （g）
	硫酸盐
含量（%）
	平均值
（%）

	
	1
	
	
	
	
	

	
	2
	
	
	
	
	

	轻物质
含量
	次数
	烧杯质量
（g）
	试验前烘干试样质量 （g）
	烘干的轻物质与烧杯的总质量（g）
	轻物质
含量（%）
	平均值
（%）

	
	1
	
	
	
	
	

	
	2
	
	
	
	
	

	备注
	




复核：		检测：   
[bookmark: _Toc195291012][bookmark: _Toc195345943][bookmark: _Toc195348656][bookmark: _Toc195349319][bookmark: _Toc195517682][bookmark: _Toc195518387][bookmark: _Toc196290168][bookmark: _Toc196397509]普通混凝土用砂检测原始记录（5）
检测编号：	委托编号：	第　　页　共　　页 
	委托日期
	
	检测日期
	

	样品名称
	
	规格型号
	

	样品描述
	
	检测环境
	

	检测依据
	

	主要仪器设备
名称及编号
	

	检  测  内  容

	贝壳含量
	次数
	试样质量 （g）
	含泥量（g）
	试样除去贝壳后
的质量（g）
	砂中贝壳
含量（g）
	平均值
（%）

	
	1
	
	
	
	
	

	
	2
	
	
	
	
	

	有机物
含量
	试样上部的溶液颜色与标准溶液颜色比对
	检测结果

	
	浅于标准溶液颜色
	是             否
	

	
	与标准溶液颜色接近
	60℃~70℃ 2~3h后浅于标准溶液颜色
是             否
	

	
	深于标准
溶液颜色
（制备水泥
砂浆）
	类别
	破坏荷载
（kN）
	抗压强度
（MPa）
	检测结果
（MPa）
	强度比
	

	
	
	洗除有机
质
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	未洗除有
机质
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	备注
	





复核：		检测：   
[bookmark: _Toc195345944][bookmark: _Toc195348657][bookmark: _Toc195349320][bookmark: _Toc195517683][bookmark: _Toc195518388][bookmark: _Toc196290169][bookmark: _Toc196397510][bookmark: _Toc195291013]建设用碎石、卵石检测报告
检测编号：	委托编号：	第　　页　共　　页  
	工程名称
	
	委托日期
	

	委托单位
	
	检测日期
	

	见证单位
	
	报告日期
	

	监督单位
	
	检测环境
	

	检测类别
	
	取样员
	

	工程部位
	
	见证员
	

	检测依据
	
	判定依据
	

	样品名称
	
	规格型号
	

	生产厂家/产地
	
	代表批量
	

	样品描述
	
	唯一性标识
	

	主要仪器设备
名称及编号
	

	检测内容及结果

	检测参数
	技术要求
	计量单位
	检测结果
	单项评定

	卵石含泥量
	
	%
	
	

	碎石泥粉含量
	
	%
	
	

	泥块含量
	
	%
	
	

	压碎指标
	
	%
	
	

	针、片状颗粒含量
	
	%
	
	

	坚固性
	
	%
	
	

	碱活性
	
	%
	
	

	表观密度
	
	kg/m³
	
	

	堆积密度
	
	kg/m³
	
	

	空隙率
	
	%
	
	

	颗粒级配

	筛孔尺寸
	2.36（mm）
	4.75（mm）
	9.5（mm）
	16.0（mm）
	19.0（mm）
	26.5（mm）

	累计筛余（%）
	技术要求
	
	
	
	
	
	

	
	实测值
	
	
	
	
	
	

	筛孔尺寸
	31.5（mm）
	37.5（mm）
	53.0（mm）
	63.0（mm）
	75.0（mm）
	90.0（mm）

	累计筛余（%）
	技术要求
	
	
	
	
	
	

	
	实测值
	
	
	
	
	
	

	----
	公称粒径
	

	检测结论
	

	备注
	
	检测
单位
	单位全称
（盖章）

	
	
	
	


批准：	审核：	检测：
声明：1.未经本机构同意，不得部分复制本报告。
2.对本报告有异议的，请在收到报告后15天内联系本机构协商解决。
3.检测地址：                 电话： 
[bookmark: _Toc195291014][bookmark: _Toc195345945][bookmark: _Toc195348658][bookmark: _Toc195349321][bookmark: _Toc195517684][bookmark: _Toc195518389][bookmark: _Toc196290170][bookmark: _Toc196397511]建设用碎石、卵石检测原始记录（1）
检测编号：	委托编号：	第　　页　共　　页
	委托日期
	
	检测日期
	

	样品名称
	
	规格型号
	

	样品描述
	
	检测环境
	

	检测依据
	

	主要仪器设备
名称及编号
	

	颗粒级配
	试样总质量（g）
	

	
	筛孔尺寸（mm）
	筛余量（g）
	分计筛余百分比（%）
	累计筛余百分比（%）

	
	90.0
	
	
	

	
	75.0
	
	
	

	
	63.0
	
	
	

	
	53.0
	
	
	

	
	37.5
	
	
	

	
	31.5
	
	
	

	
	26.5
	
	
	

	
	19.0
	
	
	

	
	16.0
	
	
	

	
	9.5
	
	
	

	
	4.75
	
	
	

	
	2.36
	
	
	

	
	筛底
	
	
	

	卵石含泥量□/
碎石泥粉含量□
	试验次数
	试验前烘干试样质量（g）
	试验后烘干试样质量（g）
	卵石含泥量、碎石泥粉含量（%）
	平均值
（%）

	
	1
	
	
	
	

	
	2
	
	
	
	

	泥块含量
	试验次数
	试验前干燥试样质量（g）
	试验后干燥试样质量（g）
	泥块含量（%）
	平均值
（%）

	
	1
	
	
	
	

	
	2
	
	
	
	

	针、片状颗粒含量
	试样质量（g）
	试样中所含针、片状颗粒总质量（g）
	针、片状颗粒含量（%）

	
	
	
	

	备注
	


复核：		检测：
[bookmark: _Toc195291015][bookmark: _Toc195345946][bookmark: _Toc195348659][bookmark: _Toc195349322][bookmark: _Toc195517685][bookmark: _Toc195518390][bookmark: _Toc196290171][bookmark: _Toc196397512]建设用碎石、卵石检测原始记录（2）
检测编号：	委托编号：	第　　页　共　　页
	委托日期
	
	检测日期
	

	样品名称
	
	规格型号
	

	样品描述
	
	检测环境
	

	检测依据
	

	主要仪器设备
名称及编号
	

	压
碎
指
标
	试验
次数
	试样质量
（g）
	压碎后筛余试样质量
（g）
	压碎指标（%）
	平均值
（%）

	
	1
	
	
	
	

	
	2
	
	
	
	

	
	3
	
	
	
	

	堆积密度（松散□/紧密□）
	试验
次数
	容量筒质量（kg）
	容量筒与石总质量（kg）
	容量筒体积（L）
	堆积密度
（kg/m³）
	平均值
（kg/m³）

	
	1
	
	
	
	
	

	
	2
	
	
	
	
	

	表观密度（液体比重天平法）
	试验
次数
	烘干后试样 质量（g ）
	吊篮及试样
在水中质量（g）
	吊篮在水中质量（g）
	水温（℃）
	修正系数
	表观密度
（kg/m³）
	平均值
（g/cm³）

	
	1
	
	
	
	
	
	
	

	
	2
	
	
	
	
	
	
	

	空隙率（%）
	

	坚固性
	公称
粒级
（mm）
	筛分后各粒级试样质量（g）
	各粒级试样分计百分率含量
（%）
	该粒级 试样质量
（g）
	溶液温度 （℃）
	循环次数 （次）
	该粒级试验后筛余量（g）
	质量
损失
百分率
（%）
	总质量
损失百
分率
（%）

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	备注
	


复核：		检测： 
[bookmark: _Toc195291016][bookmark: _Toc195345947][bookmark: _Toc195348660][bookmark: _Toc195349323][bookmark: _Toc195517686][bookmark: _Toc195518391][bookmark: _Toc196290172][bookmark: _Toc196397513]建设用碎石、卵石检测原始记录（3）
检测编号：	委托编号：	第　　页　共　　页
	委托日期
	
	检测日期
	

	样品名称
	
	规格型号
	

	样品描述
	
	检测环境
	

	检测依据
	

	主要仪器设备
名称及编号
	

	碱集料反应
（快
速
法）
	试件初始长度
（mm）
	环境条件：    ℃    %
	试件基准长度
（mm）
	环境条件：    ℃    %

	
	
	试件
编号
	第1次
读数
	第2次
读数
	平均值
	
	试件
编号
	第1次
读数
	第2次
读数
	平均值

	
	
	1
	
	
	
	
	1
	
	
	

	
	
	2
	
	
	
	
	2
	
	
	

	
	
	3
	
	
	
	
	3
	
	
	

	
	膨胀端头长度（mm）
	

	
	试件在各龄期 的长度 （mm）
	试件
编号
	3d
	7d
	14d

	
	
	
	环境条件：    ℃    %
	环境条件：    ℃    %
	环境条件：    ℃    %

	
	
	
	1
	2
	1
	2
	1
	2

	
	
	1
	
	
	
	
	
	

	
	
	平均值
	
	
	

	
	
	2
	
	
	
	
	
	

	
	
	平均值
	
	
	

	
	
	3
	
	
	
	
	
	

	
	
	平均值
	
	
	

	
	试件在各龄期的
膨胀率（%）
	1
	2
	3
	1
	2
	3
	1
	2
	3

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	各龄期膨胀率
平均值（%）
	
	
	

	
	该项评定
	


	备注
	



复核：		检测：
[bookmark: _Toc195291017][bookmark: _Toc195345948][bookmark: _Toc195348661][bookmark: _Toc195349324][bookmark: _Toc195517687][bookmark: _Toc195518392][bookmark: _Toc196290173][bookmark: _Toc196397514]普通混凝土用石检测报告
检测编号：	委托编号：	第　　页　共　　页
	工程名称
	
	委托日期
	

	委托单位
	
	检测日期
	

	见证单位
	
	报告日期
	

	监督单位
	
	检测环境
	

	检测类别
	
	取样员
	

	工程部位
	
	见证员
	

	检测依据
	
	判定依据
	

	样品名称
	
	规格型号
	

	生产厂家/产地
	
	代表批量
	

	样品描述
	
	唯一性标识
	

	主要仪器设备
名称及编号
	

	检测内容及结果

	检测参数
	技术要求
	计量单位
	检测结果
	单项评定

	含泥量
	
	%
	
	

	泥块含量
	
	%
	
	

	压碎指标
	
	%
	
	

	针、片状颗粒含量
	
	%
	
	

	坚固性
	
	%
	
	

	碱活性
	
	%
	
	

	表观密度
	
	kg/m³
	
	

	堆积密度
	
	kg/m³
	
	

	空隙率
	
	%
	
	

	颗粒级配

	筛孔尺寸
	2.36（mm）
	4.75（mm）
	9.5（mm）
	16.0（mm）
	19.0（mm）
	26.5（mm）

	累计筛余（%）
	技术要求
	
	
	
	
	
	

	
	实测值
	
	
	
	
	
	

	筛孔尺寸
	31.5（mm）
	37.5（mm）
	53.0（mm）
	63.0（mm）
	75.0（mm）
	90.0（mm）

	累计筛余（%）
	技术要求
	
	
	
	
	
	

	
	实测值
	
	
	
	
	
	

	----
	公称粒径
	

	检测结论
	


	备注
	
	检测
单位
	单位全称
（盖章）

	
	
	盖章
	


批准：	审核：	检测：
声明：1.未经本机构同意，不得部分复制本报告。
2.对本报告有异议的，请在收到报告后15天内联系本机构协商解决。
3.检测地址：                 电话： 
[bookmark: _Toc195291018][bookmark: _Toc195345949][bookmark: _Toc195348662][bookmark: _Toc195349325][bookmark: _Toc195517688][bookmark: _Toc195518393][bookmark: _Toc196290174][bookmark: _Toc196397515]普通混凝土用石检测原始记录（1）
检测编号：	委托编号：	第　　页　共　　页
	委托日期
	
	检测日期
	

	样品名称
	
	规格型号
	

	样品描述
	
	检测环境
	

	检测依据
	

	主要仪器设备
名称及编号
	

	颗粒级配
	试样总质量（g）
	

	
	筛孔尺寸（mm）
	筛余量（g）
	分计筛余（%）
	累计筛余（%）

	
	90.0
	
	
	

	
	75.0
	
	
	

	
	63.0
	
	
	

	
	53.0
	
	
	

	
	37.5
	
	
	

	
	31.5
	
	
	

	
	26.5
	
	
	

	
	19
	
	
	

	
	16
	
	
	

	
	9.5
	
	
	

	
	4.75
	
	
	

	
	2.36
	
	
	

	
	筛底
	
	
	

	含泥量
	试验次数
	试验前烘干试样质量（g）
	试验后烘干试样质量（g）
	含泥量（%）
	平均值
（%）

	
	1
	
	
	
	

	
	2
	
	
	
	

	泥块含量
	试验次数
	试验前干燥试样质量（g）
	试验后干燥试样质量（g）
	泥块含量（%）
	平均值
（%）

	
	1
	
	
	
	

	
	2
	
	
	
	

	针、片状颗粒含量
	试样质量（g）
	试样中所含针、片状颗粒总质量（g）
	针、片状颗粒含量（%）

	
	
	
	

	备注
	


复核：		检测：
[bookmark: _Toc195291019][bookmark: _Toc195345950][bookmark: _Toc195348663][bookmark: _Toc195349326][bookmark: _Toc195517689][bookmark: _Toc195518394][bookmark: _Toc196290175][bookmark: _Toc196397516]普通混凝土用石检测原始记录（2）
检测编号：	委托编号：	第　　页　共　　页
	委托日期
	
	检测日期
	

	样品名称
	
	规格型号
	

	样品描述
	
	检测环境
	

	检测依据
	

	主要仪器设备
名称及编号
	

	压
碎
指
标
	试验
次数
	试样质量
（g）
	压碎后筛余试样质量
（g）
	压碎值指标（%）
	平均值
（%）

	
	1
	
	
	
	

	
	2
	
	
	
	

	
	3
	
	
	
	

	堆积密度（松散□/紧密□）
	试验
次数
	容量筒质量（kg）
	容量筒与石总质量（kg）
	容量筒体积（L）
	堆积密度
（kg/m³）
	平均值
（kg/m³）

	
	1
	
	
	
	
	

	
	2
	
	
	
	
	

	表
观
密
度
	试验
次数
	烘干后试样 质量（g ）
	吊篮及试样
在水中质量 （g）
	吊篮在水中质量（g）
	水温（℃）
	修正系数
	表观密度
（kg/m³）
	平均值
（kg/m³）

	
	1
	
	
	
	
	
	
	

	
	2
	
	
	
	
	
	
	

	空隙率（%）
	

	坚固性
	公称
粒级
（mm）
	筛分后各粒级试样质量（g）
	该粒级 试样质量
（g）
	溶液温度 （℃）
	循环次数 （次）
	各粒级试样分计百分率含量
（%）
	该粒级试验后筛余量（g）
	质量损失
百分率
（%）
	总质量
损失百
分率
（%）

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	备注
	




复核：		检测：  
[bookmark: _Toc195291020][bookmark: _Toc195345951][bookmark: _Toc195348664][bookmark: _Toc195349327][bookmark: _Toc195517690][bookmark: _Toc195518395][bookmark: _Toc196290176][bookmark: _Toc196397517]普通混凝土用石检测原始记录（3）
检测编号：	委托编号：	第　　页　共　　页
	委托日期
	
	检测日期
	

	样品名称
	
	规格型号
	

	样品描述
	
	检测环境
	

	检测依据
	

	主要仪器设备
名称及编号
	

	碱活性
（快
速
法）
	试件初始长度
（mm）
	环境条件：    ℃    %
	试件基准长度
（mm）
	环境条件：    ℃    %

	
	
	试件
编号
	第1次
读数
	第2次
读数
	平均值
	
	试件
编号
	第1次
读数
	第2次
读数
	平均值

	
	
	1
	
	
	
	
	1
	
	
	

	
	
	2
	
	
	
	
	2
	
	
	

	
	
	3
	
	
	
	
	3
	
	
	

	
	膨胀端头长度（mm）
	

	
	试件在各龄期 的长度 （mm）
	试件
编号
	3d
	7d
	14d

	
	
	
	环境条件：    ℃    %
	环境条件：    ℃    %
	环境条件：    ℃    %

	
	
	
	1
	2
	1
	2
	1
	2

	
	
	1
	
	
	
	
	
	

	
	
	平均值
	
	
	

	
	
	2
	
	
	
	
	
	

	
	
	平均值
	
	
	

	
	
	3
	
	
	
	
	
	

	
	
	平均值
	
	
	

	
	试件在各龄期的
膨胀率（%）
	1
	2
	3
	1
	2
	3
	1
	2
	3

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	各龄期膨胀率
平均值（%）
	
	
	

	
	该项评定
	

	备注
	




复核：		检测：
[bookmark: _Toc6138][bookmark: _Toc30891][bookmark: _Toc10071][bookmark: _Toc13680][bookmark: _Toc29684][bookmark: _Toc195291021][bookmark: _Toc195345952][bookmark: _Toc195348665][bookmark: _Toc195349328][bookmark: _Toc195517691][bookmark: _Toc195518396][bookmark: _Toc196290177][bookmark: _Toc196397518]轻集料检测报告
检测编号：	委托编号：	第　　页　共　　页
	工程名称
	
	委托日期
	

	委托单位
	
	检测日期
	

	见证单位
	
	报告日期
	

	监督单位
	
	检测类别
	

	使用部位
	
	取样员
	

	生产厂家
	
	见证员
	

	品种规格（mm）
	
	代表批量
	

	检测依据
	
	判定依据
	

	样品描述
	
	唯一性标识
	

	主要仪器设备
名称及编号
	

	检测内容及结果

	检测参数
	计量单位
	标准要求
	检测结果
	单项判定

	筒压强度
	MPa
	
	
	

	堆积密度
	kg/m³
	
	
	

	吸水率
	%
	
	
	

	粒型系数
	/
	
	
	

	颗粒级配/筛分析

	筛孔尺寸（㎜）
	
	
	
	
	
	
	
	

	标准级配范围
	
	
	
	
	
	
	
	

	累计筛余率（％）
	
	
	
	
	
	
	
	

	单项判定
	
	
	
	
	
	
	
	

	检测结论
	




	备注
	


	检测单位
	单位全称
（盖章）


批准：	审核：	检测：
声明：1.未经本机构同意，不得部分复制本报告。
2.对本报告有异议的，请在收到报告后15天内联系本机构协商解决。
3.检测地址：                 电话： 
[bookmark: _Toc25887][bookmark: _Toc19103][bookmark: _Toc14581][bookmark: _Toc1109][bookmark: _Toc3539][bookmark: _Toc195291022][bookmark: _Toc195345953][bookmark: _Toc195348666][bookmark: _Toc195349329][bookmark: _Toc195517692][bookmark: _Toc195518397][bookmark: _Toc196290178][bookmark: _Toc196397519]轻集料检测原始记录（1）
检测编号：		委托编号：                                       第　　页　共　　页

	品种规格
	
	检测依据
	
	委托日期
	

	主要仪器设备名称及编号
	
	检测日期
	

	颗粒级配/筛分析
	堆积密度
	试验 次数
	筒容积V（L）
	筒质量（g）
	筒+试样质量（g）
	堆积密度
（kg/m³）
	平均值 （kg/m³）

	试样质量
	第1次
	第2次
	
	1
	
	
	
	
	

	筛孔尺寸
（mm）
	筛余量（g）
	分计筛余（%）
	累计筛余（%）
	
	2
	
	
	
	
	

	
	第1次
	第2次
	第1次
	第2次
	第1次
	第2次
	平均值
	吸水率
	试验 次数
	烘干后试样 质量（g）
	（ ）h饱和面干石料质量（ g）
	1h饱和面干
吸水率（%）
	24h饱和面干 吸水率（%）
	平均值
（%）

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	3
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	筒压 强度
	试验 次数
	冲压模质量
（N）
	压入深度20mm时压力值（N）
	承压面积（mm² ）
	筒压强度（MPa）
	平均值
（MPa）

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	3
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	备

注
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	筛底
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	筛余总量（g）
	
	总量超差（%）
	
	
	


复核：		检测：

— 202 —

[bookmark: _Toc1320][bookmark: _Toc195291023][bookmark: _Toc195345954][bookmark: _Toc195348667][bookmark: _Toc195349330][bookmark: _Toc195517693][bookmark: _Toc195518398][bookmark: _Toc196290179][bookmark: _Toc196397520]轻集料检测原始记录（2-首页）
检测编号：	委托编号：	第　　页　共　　页
	品种规格
	
	委托日期
	

	检测依据
	
	检测日期
	

	仪器设备及自编号
	

	粒型系数第一次试验

	序号
	长向最大
尺寸（mm）
	中间截面最小 尺寸（mm）
	粒型系数
	序号
	长向最大
尺寸（mm）
	中间截面最小尺寸（mm）
	粒型系数

	1
	
	
	
	26
	
	
	

	2
	
	
	
	27
	
	
	

	3
	
	
	
	28
	
	
	

	4
	
	
	
	29
	
	
	

	5
	
	
	
	30
	
	
	

	6
	
	
	
	31
	
	
	

	7
	
	
	
	32
	
	
	

	8
	
	
	
	33
	
	
	

	9
	
	
	
	34
	
	
	

	10
	
	
	
	35
	
	
	

	11
	
	
	
	36
	
	
	

	12
	
	
	
	37
	
	
	

	13
	
	
	
	38
	
	
	

	14
	
	
	
	39
	
	
	

	15
	
	
	
	40
	
	
	

	16
	
	
	
	41
	
	
	

	17
	
	
	
	42
	
	
	

	18
	
	
	
	43
	
	
	

	19
	
	
	
	44
	
	
	

	20
	
	
	
	45
	
	
	

	21
	
	
	
	46
	
	
	

	22
	
	
	
	47
	
	
	

	23
	
	
	
	48
	
	
	

	24
	
	
	
	49
	
	
	

	25
	
	
	
	50
	
	
	


[bookmark: _Toc21306]复核：		检测：
[bookmark: _Toc195348668][bookmark: _Toc195345955][bookmark: _Toc196397521][bookmark: _Toc195518399][bookmark: _Toc195349331][bookmark: _Toc196290180][bookmark: _Toc195517694][bookmark: _Toc195291024]轻集料检测原始记录（2-续页）
检测编号：	委托编号：	第　　页　共　　页
	粒型系数第二次试验

	序号
	长向最大
尺寸（mm）
	中间截面最小 尺寸（mm）
	粒型系数
	序号
	长向最大
尺寸（mm）
	中间截面最小尺寸（mm）
	粒型系数

	1
	
	
	
	26
	
	
	

	2
	
	
	
	27
	
	
	

	3
	
	
	
	28
	
	
	

	4
	
	
	
	29
	
	
	

	5
	
	
	
	30
	
	
	

	6
	
	
	
	31
	
	
	

	7
	
	
	
	32
	
	
	

	8
	
	
	
	33
	
	
	

	9
	
	
	
	34
	
	
	

	10
	
	
	
	35
	
	
	

	11
	
	
	
	36
	
	
	

	12
	
	
	
	37
	
	
	

	13
	
	
	
	38
	
	
	

	14
	
	
	
	39
	
	
	

	15
	
	
	
	40
	
	
	

	16
	
	
	
	41
	
	
	

	17
	
	
	
	42
	
	
	

	18
	
	
	
	43
	
	
	

	19
	
	
	
	44
	
	
	

	20
	
	
	
	45
	
	
	

	21
	
	
	
	46
	
	
	

	22
	
	
	
	47
	
	
	

	23
	
	
	
	48
	
	
	

	24
	
	
	
	49
	
	
	

	25
	
	
	
	50
	
	
	

	粒型系数
	第一次试验平均值
	第二次试验平均值
	两次平均值

	
	
	
	

	
	


复核：		检测：   
[bookmark: _Toc195291025][bookmark: _Toc195345956][bookmark: _Toc195348669][bookmark: _Toc195349332][bookmark: _Toc195517695][bookmark: _Toc195518400][bookmark: _Toc196290181][bookmark: _Toc196397522]砖检测报告
检测编号：	委托编号：	第　　页　共　　页

	工程名称
	
	委托日期
	

	委托单位
	
	检测日期
	

	见证单位
	
	报告日期
	

	监督单位
	
	检测环境
	

	检测类别
	
	取样员
	

	工程部位
	
	见证员
	

	检测依据
	
	判定依据
	

	样品名称
	
	规格型号
	

	生产厂家
	
	代表批量
	

	样品描述
	
	唯一性标识
	

	主要仪器设备
名称及编号
	

	检测内容及结果

	序号
	检测参数
	技术要求
	计量单位
	检测结果
	单项评定

	1
	抗压强度
	平均值
	
	MPa
	
	

	
	
	单件最小值
	
	MPa
	
	

	
	
	标准值
	
	MPa
	
	

	2
	抗折强度
	平均值
	
	MPa
	
	

	
	
	单件最小值
	
	MPa
	
	

	3
	吸水率
	
	%
	
	

	4
	密度（体积密度或块体密度）
	
	kg/m³
	
	

	检测
结论
	



	备注
	


	检测单位
	单位全称

	
	
	
	盖章


批准：	审核：	检测：
声明：1.未经本机构同意，不得部分复制本报告。
2.对本报告有异议的，请在收到报告后15天内联系本机构协商解决。
3.检测地址：                 电话： 
[bookmark: _Toc195291026][bookmark: _Toc195345957][bookmark: _Toc195348670][bookmark: _Toc195349333][bookmark: _Toc195517696][bookmark: _Toc195518401][bookmark: _Toc196290182][bookmark: _Toc196397523]砖检测原始记录（1）
检测编号：	委托编号：	第　　页　共　　页
	委托日期
	
	检测日期
	

	样品名称
	
	规格型号
	

	样品描述
	
	检测环境
	

	检测依据
	

	主要仪器设备
名称及编号
	

	抗压强度

	编号
	试件承压面尺寸（mm）
	破坏荷载
P（kN）
	抗压强度Rp（MPa）
	平均值Rpm（MPa）
	抗压强度单块最小值
Rp.min（MPa）

	
	长 L （ mm ）
	宽 B （ mm ）
	
	
	
	

	
	测值
	平均
	测值
	平均
	
	
	
	

	1
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	
	标准差S（MPa）

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	标准值Rpk（MPa）

	8
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	9
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	10
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	备注
	[image: 1716706300490(1)]
1、

2、当按GB/T 2542测定砖抗压强度时,试件数量为10个，需要计算标准值；当按GB/T 4111测定砖抗压强度时，试件数量为5个。


复核：		检测：
[bookmark: _Toc195517697][bookmark: _Toc195291027][bookmark: _Toc195349334][bookmark: _Toc196290183][bookmark: _Toc196397524][bookmark: _Toc195518402][bookmark: _Toc195345958][bookmark: _Toc195348671]砖检测原始记录（2）
检测编号：	委托编号：	第　　页　共　　页
	委托日期
	
	检测日期
	

	样品名称
	
	规格型号
	

	样品描述
	
	检测环境
	

	检测依据
	

	主要仪器设备
名称及编号
	

	抗折强度

	编号
	试件尺寸（mm）
	跨距
L（ mm ）
	破坏荷载P（kN）
	抗折强度Rc（MPa）
	平均值Rcm（MPa）
	抗折强度单块最小值Rc.min（MPa）

	
	宽 B （ mm ）
	高 H （ mm ）
	
	
	
	
	

	
	测值
	平均
	测值
	平均
	
	
	
	
	

	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	8
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	9
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	10
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	备注
	1、 
；
2、当按GB/T 2542测定砖抗折强度时，试件数量为10个；当按GB/T 4111测定砖抗折强度时，试件数量为5个。


复核：		检测：
[bookmark: _Toc195291028][bookmark: _Toc195345959][bookmark: _Toc195348672][bookmark: _Toc195349335][bookmark: _Toc195517698][bookmark: _Toc195518403][bookmark: _Toc196290184][bookmark: _Toc196397525]砖检测原始记录（3）
检测编号：	委托编号：	第　　页　共　　页
	委托日期
	
	检测日期
	

	样品名称
	
	规格型号
	

	样品描述
	
	检测环境
	

	检测依据
	

	主要仪器设备
名称及编号
	

	吸水率

	编号
	干质量
m0（kg）
	浸水24h
湿质量m24（kg）
	沸煮3h
湿质量m³（kg）
	常温水浸泡24h
吸水率W24（%）
	试样沸煮3h
吸水率W3（%）

	
	
	
	
	单值
	平均值
	单值
	平均值

	1
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	
	

	体积密度

	编号
	干质量（kg）
	长度（mm）
	宽度（mm）
	高度（mm）
	体积V
（mm³）
	体积密度ρ（kg/m³）

	
	
	1
	2
	平均
	1
	2
	平均
	1
	2
	平均
	
	单值
	平均值

	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	备  注
	常温水浸泡24h吸水率[image: C:\Users\Administrator\Pictures\1 拷贝.jpg]。


复核：		检测：
[bookmark: _Toc195348673][bookmark: _Toc195349336][bookmark: _Toc195345960][bookmark: _Toc195291029][bookmark: _Toc195517699][bookmark: _Toc195518404][bookmark: _Toc196290185][bookmark: _Toc196397526]砖检测原始记录（4）
检测编号：	委托编号：	第　　页　共　　页
	委托日期
	
	检测日期
	

	样品名称
	
	规格型号
	

	样品描述
	
	检测环境
	

	检测依据
	

	主要仪器设备
名称及编号
	

	吸水率

	编号
	绝干质量m（kg）
	饱和面干质量m2（kg）
	吸水率W2（%）

	
	
	
	单值
	平均值

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	块体密度

	编号
	绝干
质量m（kg）
	长度l（mm）
	宽度b（mm）
	高度h（mm）
	试样体积V（m³）
	块体密度γ（kg/m³）

	
	
	1
	2
	平均
	1
	2
	平均
	1
	2
	平均
	
	单值
	平均值

	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	备  注
	1、试件吸水率[image: C:\Users\Administrator\Pictures\2 拷贝.jpg]，每个试件吸水率精确至0.1%，平均值精确至1%。
2、试件的块体密度γ[image: C:\Users\Administrator\Pictures\3 拷贝.jpg],V=l×b×h×10-9，每个试件密度及平均密度均精确至10（kg/m³）。


复核：		检测：
[bookmark: _Toc195345961][bookmark: _Toc195348674][bookmark: _Toc195349337][bookmark: _Toc195517700][bookmark: _Toc195518405][bookmark: _Toc196290186][bookmark: _Toc196397527][bookmark: _Toc195291030]蒸压加气混凝土砌块检测报告
检测编号：	委托编号：	第　　页　共　　页
	工程名称
	
	委托日期
	

	委托单位
	
	检测日期
	

	见证单位
	
	报告日期
	

	监督单位
	
	检测环境
	

	检测类别
	
	取样员
	

	工程部位
	
	见证员
	

	检测依据
	
	判定依据
	

	样品名称
	
	规格型号
	

	生产厂家
	
	代表批量
	

	样品描述
	
	唯一性标识
	

	主要仪器设备
名称及编号
	

	检测内容及结果

	序号
	检测参数
	技术要求
	计量单位
	检测结果
	单项评定

	1
	抗压强度
	平均值
	
	MPa
	
	

	
	
	单件最小值
	
	MPa
	
	

	2
	干密度
	
	kg/m³
	
	

	3
	含水率
	
	%
	
	

	4
	吸水率
	
	%
	
	

	检测
结论
	




	备注
	



	检测
单位
	单位全称

	
	
	
	盖章


批准：	审核：	检测：
声明：1.未经本机构同意，不得部分复制本报告。
2.对本报告有异议的，请在收到报告后15天内联系本机构协商解决。
3.检测地址：                 电话： 
— 210 —

[bookmark: _Toc196290187][bookmark: _Toc196397528][bookmark: _Toc195291031][bookmark: _Toc195345962][bookmark: _Toc195348675][bookmark: _Toc195349338][bookmark: _Toc195517701][bookmark: _Toc195518406]蒸压加气混凝土砌块检测原始记录（1）
检测编号：		委托编号：                                       第　　页　共　　页
	委托日期
	
	检测日期
	

	样品名称
	
	规格型号
	

	样品描述
	
	检测环境
	

	检测依据
	

	主要仪器设备名称及编号
	

	抗压强度

	编号
	试件尺寸（㎜）
	受压面积
A1（mm²）
	破坏荷载
P1（kN）
	抗压强度值
fn（MPa）
	烘前质量
 M（g）
	烘后质量
 M₀（g）
	含水率
Ws（%）
	尺寸效应
系数Kf
	抗压强度评定值f（MPa）
	抗压强度评定值
平均值（MPa）

	
	长
	宽/直径
	高
	
	
	
	
	
	
	
	单值
	单组平均值
	

	Ⅰ上
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Ⅰ中
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Ⅰ下
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Ⅱ上
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	单组平均值
最小值（MPa）

	Ⅱ中
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Ⅱ下
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Ⅲ上
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Ⅲ中
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Ⅲ下
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	备注
	1、  [image: C:\Users\Administrator\Pictures\4 拷贝.jpg]。
2、试件应在含水率为（10±2）%下进行试验，超出该范围时应在（60±5）℃下烘至要求的含水率。


复核：		检测：

— 211 —

[bookmark: _Toc195291032][bookmark: _Toc196397529][bookmark: _Toc195518407][bookmark: _Toc196290188][bookmark: _Toc195349339][bookmark: _Toc195517702][bookmark: _Toc195345963][bookmark: _Toc195348676]蒸压加气混凝土砌块检测原始记录（2）
检测编号：	委托编号：	第　　页　共　　页
	委托日期
	
	检测日期
	

	样品名称
	
	规格型号
	

	样品描述
	
	检测环境
	

	检测依据
	

	主要仪器设备
名称及编号
	

	干密度/含水率

	编号
	长1
（mm）
	宽b
（mm）
	高h
（mm）
	体积V （mm³）
	烘干前质 量 M （g）
	烘干后质 量
M0（g）
	干密度γ0 （kg/m³）
	质量含水率 Ws （%）
	体积含水率 Wv（%）
	干密度单组平均值（kg/m³）
	干密度平均值（kg/m³）
	质量含水率单组平均值
（%）
	质量含水率平均值
（%）
	体积含水率单组平均值
（%）
	体积含水率平均值
（%）

	Ⅰ上
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Ⅰ中
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Ⅰ下
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Ⅱ上
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Ⅱ中
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Ⅱ下
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Ⅲ上
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Ⅲ中
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Ⅲ下
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	备注
	将试件放入电热鼓风干燥箱内，在（60±5）℃下保温24h,然后再（80±5）℃下保温24h,再在（105±5）℃烘至恒质。恒质指在烘干过程中间隔4h,前后两次质量差不超过试件质量的0.5%。


复核：		检测：
[bookmark: _Toc195291033][bookmark: _Toc195345964][bookmark: _Toc195348677][bookmark: _Toc195349340][bookmark: _Toc195517703][bookmark: _Toc195518408][bookmark: _Toc196290189][bookmark: _Toc196397530]蒸压加气混凝土砌块检测原始记录（3）
检测编号：	委托编号：	第　　页　共　　页
	委托日期
	
	检测日期
	

	样品名称
	
	规格型号
	

	样品描述
	
	检测环境
	

	检测依据
	

	主要仪器设备
名称及编号
	

	吸水率

	编号
	长1
（mm）
	宽b
（mm）
	高h
（mm）
	体积
V   （mm³）
	烘干后
质 量
M₀（g）
	吸水后
质 量
M g（ g ）
	质量吸水率
Wr（%）
	体积吸水率
Wg（%）
	质量吸水率单组平均值
（%）
	质量吸水率平均值
（%）
	体积吸水率单组平均值
（%）
	体积吸水率平均值
（%）

	Ⅰ上
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Ⅰ中
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Ⅰ下
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Ⅱ上
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Ⅱ中
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Ⅱ下
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Ⅲ上
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Ⅲ中
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Ⅲ下
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	备注
	将试件放入电热鼓风干燥箱内，在（60±5）℃下保温24h,然后再（80±5）℃下保温24h,再在（105±5）℃烘至恒质。恒质指在烘干过程中间隔4h,前后两次质量差不超过试件质量的0.5%。


复核：		检测：
[bookmark: _Toc195291034][bookmark: _Toc195345965][bookmark: _Toc195348678][bookmark: _Toc195349341][bookmark: _Toc195517704][bookmark: _Toc195518409][bookmark: _Toc196290190][bookmark: _Toc196397531]烧结瓦检测报告
检测编号：	委托编号：	第　　页　共　　页
	工程名称
	
	委托日期
	

	委托单位
	
	检测日期
	

	见证单位
	
	报告日期
	

	监督单位
	
	检测环境
	

	检测类别
	
	取样员
	

	工程部位
	
	见证员
	

	检测依据
	
	判定依据
	

	样品名称
	
	规格型号
	

	生产厂家
	
	代表批量
	

	样品描述
	
	唯一性标识
	

	主要仪器设备
名称及编号
	

	检测内容及结果

	序号
	检测参数
	技术要求
	计量单位
	检测结果
	单项评定

	1
	抗弯曲性能
	
	N
	
	

	
	
	
	MPa
	
	

	2
	吸水率
	
	%
	
	

	3
	抗渗性能
（无釉瓦）
	
	/
	
	

	检测
结论
	





	备注
	


	检测单位
	单位全称

	
	
	
	盖章


批准：	审核：	检测：
声明：1.未经本机构同意，不得部分复制本报告。
2.对本报告有异议的，请在收到报告后15天内联系本机构协商解决。
3.检测地址：                 电话： 
[bookmark: _Toc195291035][bookmark: _Toc195345966][bookmark: _Toc195348679][bookmark: _Toc195349342][bookmark: _Toc195517705][bookmark: _Toc195518410][bookmark: _Toc196290191][bookmark: _Toc196397532]烧结瓦检测原始记录（1）
检测编号：	委托编号：	第　　页　共　　页
	委托日期
	
	检测日期
	

	样品名称
	
	规格型号
	

	样品描述
	
	检测环境
	

	检测依据
	

	主要仪器设备
名称及编号
	

	检测内容

	吸水率
	编号
	干燥时质量m0（g）
	真空下吸水饱和质量m1（g）
	吸水率E（%）

	
	1
	
	
	

	
	2
	
	
	

	
	3
	
	
	

	
	4
	
	
	

	
	5
	
	
	

	抗弯曲
性能
	编号
	宽度
b（mm）
	断裂面最小厚度
h（mm）
	跨距
L（mm）
	断裂最大荷载
P（N）
	弯曲强度
R（MPa）

	
	1
	
	
	
	
	

	
	2
	
	
	
	
	

	
	3
	
	
	
	
	

	
	4
	
	
	
	
	

	
	5
	
	
	
	
	

	备注
	1、平瓦、板瓦、脊瓦、滴水瓦、沟头瓦、S形瓦、J形瓦、波形瓦的试测结果以每件试样断裂时的最大载荷表示,精确至10N；
2、三曲瓦、双筒瓦、鱼鳞瓦、牛舌瓦弯曲强度以每件试样的弯曲强度表示，精确至0.1MPa；
3、吸水率以每块试样的吸水率表示，精确至0.1% ；
4、[image: C:\Users\Administrator\Pictures\5 拷贝.jpg]  ；  [image: C:\Users\Administrator\Pictures\6 拷贝.jpg] 。


复核：		检测：
[bookmark: _Toc195517706][bookmark: _Toc195348680][bookmark: _Toc195345967][bookmark: _Toc196290192][bookmark: _Toc195518411][bookmark: _Toc196397533][bookmark: _Toc195349343][bookmark: _Toc195291036]烧结瓦检测原始记录（2）
检测编号：	委托编号：	第　　页　共　　页
	委托日期
	
	检测日期
	

	样品名称
	
	规格型号
	

	样品描述
	
	检测环境
	

	检测依据
	

	主要仪器设备
名称及编号
	

	检测内容

	抗渗性能
（无釉瓦）
	编号
	瓦背面情况

	
	1
	瓦背面 □有     □无 水滴

	
	2
	瓦背面 □有     □无 水滴

	
	3
	瓦背面 □有     □无 水滴

	备注
	


复核：		检测：
[bookmark: _Toc195291037][bookmark: _Toc195345968][bookmark: _Toc195348681][bookmark: _Toc195349344][bookmark: _Toc195517707][bookmark: _Toc195518412][bookmark: _Toc196290193][bookmark: _Toc196397534]混凝土瓦检测报告
检测编号：	委托编号：	第　　页　共　　页
	工程名称
	
	委托日期
	

	委托单位
	
	检测日期
	

	见证单位
	
	报告日期
	

	监督单位
	
	检测环境
	

	检测类别
	
	取样员
	

	工程部位
	
	见证员
	

	检测依据
	
	判定依据
	

	样品名称
	
	规格型号
	

	生产厂家
	
	代表批量
	

	样品描述
	
	唯一性标识
	

	主要仪器设备
名称及编号
	

	检测内容及结果

	序号
	检测参数
	技术要求
	计量单位
	检测结果
	单项评定

	1
	承载力
	
	N
	
	

	2
	吸水率
	
	%
	
	

	3
	抗渗性能
	
	/
	
	

	检测
结论
	


	备注
	


	检测单位
	单位全称
盖章


批准：	审核：	检测：
声明：1.未经本机构同意，不得部分复制本报告。
2.对本报告有异议的，请在收到报告后15天内联系本机构协商解决。
3.检测地址：                 电话：  
[bookmark: _Toc195291038][bookmark: _Toc195345969][bookmark: _Toc195348682][bookmark: _Toc195349345][bookmark: _Toc195517708][bookmark: _Toc195518413][bookmark: _Toc196290194][bookmark: _Toc196397535]混凝土瓦检测原始记录（1）
检测编号：	委托编号：	第　　页　共　　页
	委托日期
	
	检测日期
	

	样品名称
	
	规格型号
	

	样品描述
	
	检测环境
	

	检测依据
	

	主要仪器设备
名称及编号
	

	检测内容

	抗渗性能
	编号
	瓦背面情况

	
	1
	瓦背面 □有  □无 水滴

	
	2
	瓦背面 □有  □无 水滴

	
	3
	瓦背面 □有  □无 水滴

	备注
	


复核：		检测：
[bookmark: _Toc195291039][bookmark: _Toc195345970][bookmark: _Toc195348683][bookmark: _Toc195349346][bookmark: _Toc195517709][bookmark: _Toc195518414][bookmark: _Toc196290195][bookmark: _Toc196397536]混凝土瓦检测原始记录（2）
检测编号：	委托编号：	第　　页　共　　页
	委托日期
	
	检测日期
	

	样品名称
	
	规格型号
	

	样品描述
	
	检测环境
	

	检测依据
	

	主要仪器设备
名称及编号
	

	检测内容

	承载力
	编号
	遮盖宽度b1（mm）
	瓦脊高度d（mm）
	跨距L（mm）
	试样承载力
实测值Fi（N）

	
	
	单值
	平均值
	单值
	平均值
	
	

	
	1
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	2
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	3
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	4
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	5
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	承载力平均值Fav（N）
	
	承载力标准差σ（N）
	
	承载力F（N）
	

	吸水率
	编号
	饱水质量mb（g）
	干燥质量m0（g）
	吸水率W（%）
	吸水率平均值（%）

	
	1
	
	
	
	

	
	2
	
	
	
	

	
	3
	
	
	
	

	
	4
	
	
	
	

	
	5
	
	
	
	

	备注
	1、试样承载力平均值、承载力标准差及承载力，均精确至10N；
2、吸水率的平均值修约至0.1%；
3、承载力平均值[image: C:\Users\Administrator\Pictures\7 拷贝.jpg]、标准差[image: C:\Users\Administrator\Pictures\8 拷贝.jpg] 、承载力[image: C:\Users\Administrator\Pictures\9 拷贝.jpg]；
吸水率[image: C:\Users\Administrator\Pictures\10 拷贝.jpg] 。


复核：		检测：
[bookmark: _Toc195291040][bookmark: _Toc195517710][bookmark: _Toc195349347][bookmark: _Toc195518415][bookmark: _Toc195348684][bookmark: _Toc195345971][bookmark: _Toc196290196][bookmark: _Toc196397537]建筑墙板检测报告
检测编号：	委托编号：	第　　页　共　　页
	工程名称
	
	委托日期
	

	委托单位
	
	检测日期
	

	见证单位
	
	报告日期
	

	监督单位
	
	检测环境
	

	检测类别
	
	取样员
	

	工程部位
	
	见证员
	

	检测依据
	
	判定依据
	

	样品名称
	
	规格型号
	

	生产厂家
	
	代表批量
	

	样品描述
	
	唯一性标识
	

	主要仪器设备
名称及编号
	

	检测内容及结果

	序号
	检测参数
	技术要求
	计量单位
	检测结果
	单项评定

	1
	抗压强度
	
	MPa
	
	

	2
	抗折强度
	
	MPa
	
	

	3
	面密度
	
	kg/m2
	
	

	4
	吸水率
	
	%
	
	

	5
	抗弯荷载
	
	kg
	
	

	6
	抗冲击性能
	
	/
	
	

	检测结论
	




	备注
	


	检测单位
	单位全称
盖章


批准：	审核：	检测：
声明：1.未经本机构同意，不得部分复制本报告。
2.对本报告有异议的，请在收到报告后15天内联系本机构协商解决。
3.检测地址：                 电话：  
[bookmark: _Toc195291041][bookmark: _Toc195345972][bookmark: _Toc195348685][bookmark: _Toc195349348][bookmark: _Toc195517711][bookmark: _Toc195518416][bookmark: _Toc196290197][bookmark: _Toc196397538]建筑墙板检测原始记录（1）
检测编号：	委托编号：              第　　页　共　　页
	委托日期
	
	检测日期
	

	样品名称
	
	规格型号
	

	样品描述
	
	检测环境
	

	检测依据
	

	主要仪器设备
名称及编号
	

	抗压强度

	编号
	试 件 尺 寸
	破坏荷载P（kN）
	单块抗压
强度R
（MPa）
	抗压强度
平均值
（MPa）

	
	受压面的长度L（mm）
	受压面的宽度B（mm）
	
	
	

	
	1
	2
	平均
	1
	2
	平均
	
	
	

	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	抗折强度

	编号
	抗折方向
	断面
宽度（mm）
	断面厚度（mm）
	支距
L（mm）
	破坏
荷载p（kN）
	抗折
强度S（MPa）
	抗折强度平均值（MPa）
	4个试件抗折强度平均值（MPa）

	
	
	
	1
	2
	平均e
	
	
	
	
	

	1
	水平
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	垂直
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	水平
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	垂直
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	水平
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	垂直
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	水平
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	垂直
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	备注
	1、 厚度小于等于25㎜薄板进行抗折试验，每个试件抗折强度平均值精确至0.01MPa，4个试件抗折强度平均值精确至0.1MPa。
2、 [image: C:\Users\Administrator\Pictures\11 拷贝.jpg]


复核：		检测：
[bookmark: _Toc195349349][bookmark: _Toc196397539][bookmark: _Toc195291042][bookmark: _Toc195345973][bookmark: _Toc195518417][bookmark: _Toc195517712][bookmark: _Toc196290198][bookmark: _Toc195348686]建筑墙板检测原始记录（2）
检测编号：	委托编号：	第　　页　共　　页
	委托日期
	
	检测日期
	

	样品名称
	
	规格型号
	

	样品描述
	
	检测环境
	

	检测依据
	

	主要仪器设备
名称及编号
	

	面密度

	编号
	试件长度L（mm）
	试件宽度B（mm）
	试件的
质量
m（kg）
	试件的面密度ρ（kg/m2）
	面密度
平均值
（kg/m³）

	
	单值
	均值
	单值
	均值
	
	
	

	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	吸水率

	编号
	烘干温度（℃）
	绝干质量m0（kg）
	饱水质量m2
（kg）
	吸水率W2（%）
	吸水率
平均值（%）

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	

	备注
	





复核：		检测：
[bookmark: _Toc195291043][bookmark: _Toc195345974][bookmark: _Toc195348687][bookmark: _Toc195349350][bookmark: _Toc195517713][bookmark: _Toc195518418][bookmark: _Toc196290199][bookmark: _Toc196397540]建筑墙板检测原始记录（3）
检测编号：	委托编号：	第　　页　共　　页
	委托日期
	
	检测日期
	

	样品名称
	
	规格型号
	

	样品描述
	
	检测环境
	

	检测依据
	

	主要仪器设备
名称及编号
	

	抗冲击性（落球法）：厚度小于或等于25mm墙板

	编号
	长度l（mm）
	宽度b（mm）
	厚度H（mm）
	落球高度h（mm）
	背面裂纹情况描述

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	

	抗冲击性（沙袋法）：厚度大于25㎜墙板

	编号
	板长L（m）
	板面 裂纹情况

	1
	
	经5次抗冲击测试后，板面□有□无  贯通裂缝

	2
	
	经5次抗冲击测试后，板面□有□无  贯通裂缝

	3
	
	经5次抗冲击测试后，板面□有□无  贯通裂缝

	备注
	





复核：		检测：
[bookmark: _Toc195291044][bookmark: _Toc195345975][bookmark: _Toc195348688][bookmark: _Toc195349351][bookmark: _Toc195517714][bookmark: _Toc195518419][bookmark: _Toc196290200][bookmark: _Toc196397541]建筑墙板检测原始记录（4）
检测编号：	委托编号：	第　　页　共　　页
	委托日期
	
	检测日期
	

	样品名称
	
	规格型号
	

	样品描述
	
	检测环境
	

	检测依据
	

	主要仪器设备
名称及编号
	

	抗弯荷载

	试验类型
	口均布荷载试验            口集中荷载试验

	产品标准规定的抗弯荷载值（kg）
	

	试件长L（m）
	
	试件重量W（kg）
	
	其它重量Wp（kg）
	

	加荷级数
	荷载P（kg）
	累计荷载（kg）
	加荷级数
	荷载P（kg）
	累计荷载（kg）

	P₁
	
	
	P₆
	
	

	P₂
	
	
	P₇
	
	

	P₃
	
	
	P₈
	
	

	P₄
	
	
	P₉
	
	

	P₅
	
	
	P10
	
	

	抗弯承载试验最大破坏荷载Pmax为       kg，以试件自重倍数表示为：    倍。

	备注
	抗弯承载试验，采用分级施加荷载法，每级荷载为0.3W，其中第一级荷载P1=（0.3W-WP）kg，第二级荷载为P2=（0.3W）kg。每级加载完成后静置2min，直至加荷至墙板产品标准规定的抗弯荷载，静置5min。若任未破坏，按同样的分级加荷方式至破坏。


复核：		检测：
[bookmark: _Toc195291045][bookmark: _Toc195345976][bookmark: _Toc195348689][bookmark: _Toc195349352][bookmark: _Toc195517715][bookmark: _Toc195518420][bookmark: _Toc196290201][bookmark: _Toc196397542]混凝土抗压强度检测报告
检测编号：	委托编号：	第　　页　共　　页
	工程名称
	
	委托日期
	

	委托单位
	
	检测日期
	

	见证单位
	
	报告日期
	

	监督单位
	
	检测环境
	

	检测类别
	
	取样员
	

	工程部位
	
	见证员
	

	检测依据
	
	养护方式
	

	判定依据
	
	代表批量
	

	样品名称
	
	成型日期
	

	生产厂家
	
	龄期（d）
	

	试件尺寸（mm）
	
	设计强度等级
	

	样品描述
	
	唯一性标识
	

	主要仪器设备
名称及编号
	

	检测内容及结果

	试件编号
	试件实测尺寸（mm）
	单块抗压强度值（MPa）
	换算系数
	单块标准试件抗压强度
（MPa）
	检测结果
（MPa）

	
	长×宽×高
	
	
	
	

	试件1
	
	
	
	
	

	试件2
	
	
	
	
	

	试件3
	
	
	
	
	

	备注
	

	检测单位
	单位全称
盖章


批准：	审核：	检测：
声明：1.未经本机构同意，不得部分复制本报告。
2.对本报告有异议的，请在收到报告后15天内联系本机构协商解决。
3.检测地址：                 电话： 

— 225 —

[bookmark: _Toc196397543][bookmark: _Toc195517716][bookmark: _Toc196290202][bookmark: _Toc195291046][bookmark: _Toc195349353][bookmark: _Toc195518421][bookmark: _Toc195345977][bookmark: _Toc195348690]混凝土抗压强度检测原始记录
检测编号：		委托编号：                                       第　　页　共　　页
	委托日期
	
	检测日期
	

	样品名称
	
	成型日期
	

	样品描述
	
	龄期（d）
	

	养护条件
	
	检测环境
	

	试件尺寸（mm）
	
	强度等级
	

	检测依据
	

	主要仪器设备
名称及编号
	

	试件编号
	试件尺寸
	试件承压面的平面度公差是否超过0.0005倍试件边长
	试件相邻面间的夹角是否为90°，其公差是否未超过0.5°
	承压
面积
（mm2）
	破坏
荷载F
（kN）
	单块抗压强度F/A（MPa）
	换算成标准试样的抗压强度值（MPa）
	检测结果（MPa）

	
	承压面长（mm）
	承压面宽（mm）
	侧面高（mm）
	
	
	
	
	
	
	

	1
	
	
	
	是□   否□
	是□   否□
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	是□   否□
	是□   否□
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	是□   否□
	是□   否□
	
	
	
	
	

	备注
	



复核：		检测：

— 226 —

[bookmark: _Toc195291047][bookmark: _Toc195345978][bookmark: _Toc196397544][bookmark: _Toc195348691][bookmark: _Toc196290203][bookmark: _Toc195517717][bookmark: _Toc195518422][bookmark: _Toc195349354]混凝土抗渗等级检测报告
（逐级加压法）
检测编号：	委托编号：	第　　页　共　　页
	工程名称
	
	委托日期
	

	委托单位
	
	检测日期
	

	见证单位
	
	报告日期
	

	监督单位
	
	检测类别
	

	检测环境
	
	取样员
	

	工程部位
	
	见证员
	

	检测依据
	
	养护方式
	

	判定依据
	
	代表批量
	

	样品名称
	
	成型日期
	

	生产厂家
	
	龄期（d）
	

	样品描述
	
	设计抗渗等级
	

	主要仪器设备
名称及编号
	
	唯一性标识
	

	检测内容及结果

	4个试件未出现渗水时的最大水压值（MPa）
	

	检测结论
	


	备注
	


	检测单位
	单位全称
盖章


批准：	审核：	检测：
声明：1.未经本机构同意，不得部分复制本报告。
2.对本报告有异议的，请在收到报告后15天内联系本机构协商解决。
3.检测地址：                 电话： 

[bookmark: _Toc195291048][bookmark: _Toc195345979][bookmark: _Toc195348692][bookmark: _Toc195349355][bookmark: _Toc195517718][bookmark: _Toc195518423][bookmark: _Toc196290204][bookmark: _Toc196397545]混凝土抗渗等级检测原始记录
（逐级加压法）
检测编号：	委托编号：	第　　页　共　　页
	委托日期
	
	检测日期
	

	样品名称
	
	成型日期
	

	样品描述
	
	龄期
	

	检测依据
	
	养护条件
	

	检测环境
	
	抗渗等级
	

	主要仪器设备
名称及编号
	

	检测结果

	加压起始时间
	压力（MPa）
	试件上表面渗透情况：
未渗透用“√”表示，已经渗透用“x”表示

	
	
	1
	2
	3
	4
	5
	6

	月   日   时   分
	
	
	
	
	
	
	

	月   日   时   分
	
	
	
	
	
	
	

	月   日   时   分
	
	
	
	
	
	
	

	月   日   时   分
	
	
	
	
	
	
	

	月   日   时   分
	
	
	
	
	
	
	

	月   日   时   分
	
	
	
	
	
	
	

	月   日   时   分
	
	
	
	
	
	
	

	月   日   时   分
	
	
	
	
	
	
	

	月   日   时   分
	
	
	
	
	
	
	

	备注
	



复核：		检测：
[bookmark: _Toc195291049][bookmark: _Toc195345980][bookmark: _Toc195348693][bookmark: _Toc195349356][bookmark: _Toc195517719][bookmark: _Toc195518424][bookmark: _Toc196290205][bookmark: _Toc196397546]混凝土拌合物性能检测报告
检测编号：	委托编号：	第　　页　共　　页
	工程名称
	
	委托日期
	

	委托单位
	
	检测日期
	

	见证单位
	
	报告日期
	

	监督单位
	
	检测环境
	

	检测类别
	
	取样员
	

	工程部位
	
	见证员
	

	检测依据
	
	判定依据
	

	样品名称
	
	规格型号
	

	生产厂家
	
	代表批量
	

	样品描述
	
	唯一性标识
	

	主要仪器设备
名称及编号
	

	原材料信息
	

	配合比
	

	检测内容及结果

	检测参数
	技术要求
	检测结果
	单项评定

	坍落度（mm）
	
	
	

	含气量（%）
	
	
	

	表观密度（kg/m³）
	
	
	

	凝结时间（min）
	
	
	

	检测结论
	

	备注
	

	检测单位
	单位全称
（盖章）


批准：	审核：	检测：
声明：1.未经本机构同意，不得部分复制本报告。
2.对本报告有异议的，请在收到报告后15天内联系本机构协商解决。
3.检测地址：                 电话： 
[bookmark: _Toc195291050][bookmark: _Toc195345981][bookmark: _Toc195348694][bookmark: _Toc195349357][bookmark: _Toc195517720][bookmark: _Toc195518425][bookmark: _Toc196290206][bookmark: _Toc196397547]混凝土拌合物检测原始记录（1）
检测编号：	委托编号：	第　　页　共　　页
	委托日期
	
	检测日期
	

	样品名称
	
	规格型号
	

	样品描述
	
	检测环境
	

	检测依据
	

	主要仪器设备
名称及编号
	

	混凝土拌合物
各材料用量
（kg）
	水泥
	砂
	石
	水
	外加剂
	掺合料
	搅拌时间

	
	
	
	
	
	
	
	

	检测结果

	坍落度
（mm）
	

	表观密度
（kg/m³）
	容量筒容积V（L）
	容量筒质量
m1 （kg）
	容量筒及试样重量m2 （kg）
	表观密度
（kg/m³）

	
	
	
	
	


复核：		检测：
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[bookmark: _Toc195291051][bookmark: _Toc195517721][bookmark: _Toc195518426][bookmark: _Toc195349358][bookmark: _Toc195345982][bookmark: _Toc195348695][bookmark: _Toc196290207][bookmark: _Toc196397548]混凝土拌合物检测原始记录（2）
检测编号：		委托编号：                                       第　　页　共　　页
	委托日期
	
	检测日期
	

	样品名称
	
	规格型号
	

	样品描述
	
	检测环境
	

	主要仪器设备
名称及编号
	
	检测依据
	

	检测内容：混凝土拌合物性能试验——含气量

	骨料含
气量测定
	粗、细骨料质量（kg）
	
骨料含气量
	次数
	压力值（MPa）
	含气量（%）
	两次结果之差（%）
	含气量平均值Ag（%）

	
	m'g
	mg
	m's
	ms
	
	1
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	2
	
	
	
	

	混凝土拌合物含气量测定
	混凝土拌合物含气量测定

	
	次数
	压力值 P（MPa）
	混凝土拌合物未校正的含气量（MPa）
	两次结果之差
（%）
	混凝土拌合物未校正的含气量平均值 A0（%）
	混凝土拌合物含气量 A
（%）

	
	1
	
	
	
	
	

	
	2
	
	
	
	
	

	备注
	1.计算公式： mg  = [image: ] [image: ] m[image: ] ， ms  = [image: ] [image: ] m[image: ]
式中mg、 ms－分别为每个试样中的粗、细骨料质量（kg）， m[image: ] 、 m[image: ] －分别为每立方米混凝土拌合物中粗、细骨料质量（kg）
2.计算公式：A=A0-Ag
式中 A－混凝土拌合物含气量（%），A0－混凝土拌合物未校正的含气量，取两次含气量测定的平均值（%），Ag－骨料含气量（%）
3.捣实方法：


复核：		检测：
[bookmark: _Toc196397549][bookmark: _Toc195345983][bookmark: _Toc195348696][bookmark: _Toc196290208][bookmark: _Toc195518427][bookmark: _Toc195517722][bookmark: _Toc195349359][bookmark: _Toc195291052]混凝土拌合物检测原始记录（3）
检测编号：		委托编号：                                       第　　页　共　　页
	委托日期
	
	检测日期
	

	样品名称
	
	规格型号
	

	样品描述
	
	检测环境
	

	主要仪器设备
名称及编号
	
	检测依据
	

	检测内容：混凝土拌合物性能试验——凝结时间

	试样
编号
	加水时间
（h:min）
	□初凝       □终凝

	1
	
	测量时间
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	测针面积
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	最大贯入阻力（N）
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	单位面积贯入阻力（MPa）
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	测量时间
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	测针面积
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	最大贯入阻力（N）
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	单位面积贯入阻力（MPa）
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	测量时间
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	测针面积
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	最大贯入阻力（N）
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	单位面积贯入阻力（MPa）
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	备注
	



复核：		检测： 
[bookmark: _Toc195291053][bookmark: _Toc195345984][bookmark: _Toc195348697][bookmark: _Toc195349360][bookmark: _Toc195517723][bookmark: _Toc195518428][bookmark: _Toc196290209][bookmark: _Toc196397550]混凝土拌合物检测原始记录（4）
检测编号：		委托编号：                                       第　　页　共　　页
	委托日期
	
	检测日期
	

	样品名称
	
	规格型号
	

	样品描述
	
	检测环境
	

	主要仪器设备名称及编号
	
	检测依据
	

	检测内容：混凝土拌合物性能试验—凝结时间（绘图拟合法）

	贯入阻力
值与时间
关系曲线
	贯入阻力（MPa ）
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


时间（min ）

	试样编号
	初凝时间测定
	终凝时间测定

	
	加水时（h:min）
	单位面积贯入阻力达到3.5MPa时间（h:min）
	初凝时间 （ h:min ）
	平均值（h:min ）
	检测结果
（h:min ）
	单位面积贯入阻力达到28MPa时间（h:min）
	终凝时间 （ h:min）
	平均值（h:min）
	检测结果 
（h:min ）

	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	备注
	


复核：		检测：
[bookmark: _Toc195291054][bookmark: _Toc195345985][bookmark: _Toc195348698][bookmark: _Toc195349361][bookmark: _Toc195517724][bookmark: _Toc195518429][bookmark: _Toc196290210][bookmark: _Toc196397551]混凝土拌合物检测原始记录（5）
检测编号：		委托编号：                                       第　　页　共　　页
	委托日期
	
	检测日期
	

	样品名称
	
	规格型号
	

	样品描述
	
	检测环境
	

	主要仪器设备名称及编号
	
	检测依据
	

	检测内容：混凝土拌合物性能试验—凝结时间（线性回归法）

	时间与贯
入阻力值
关系曲线
	Lnt（min ）
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


lnfPR（MPa ）

	线性回归方程
	

	试样编号
	初凝时间测定
	终凝时间测定

	
	加水时（h:min）
	单位面积贯入阻力达到3.5MPa时间（min）
	初凝时间 （ h:min ）
	平均值（h:min ）
	检测结果
（h:min ）
	单位面积贯入阻力达到28MPa时间（min）
	终凝时间 （ h:min）
	平均值（h:min）
	检测结果 
（h:min ）

	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	备注
	


复核：		检测：
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[bookmark: _Toc195345986][bookmark: _Toc195291055][bookmark: _Toc196397552][bookmark: _Toc195518430][bookmark: _Toc196290211][bookmark: _Toc195348699][bookmark: _Toc195349362][bookmark: _Toc195517725]混凝土拌合物中水溶性氯离子含量检测报告
检测编号：	委托编号：	第　　页　共　　页
	工程名称
	
	委托日期
	

	委托单位
	
	检测日期
	

	见证单位
	
	报告日期
	

	监督单位
	
	检测环境
	

	检测类别
	
	取样员
	

	工程部位
	
	见证员
	

	检测依据
	
	判定依据
	

	样品名称
	
	规格型号
	

	生产厂家
	
	代表批量
	

	样品描述
	
	唯一性标识
	

	主要仪器设备
名称及编号
	

	委托单位提供的配合比

	材料名称
	水泥
	水
	砂
	石
	矿粉
	粉煤灰
	外加剂（1）
	外加剂（2）

	品种规格
	
	
	
	
	
	
	
	

	每立方米用量（kg）
	
	
	
	
	
	
	
	

	检测内容及结果

	检测项目
	技 术 要 求
	检测结果
	单项评定

	每立方米试样中水溶性氯
离子质量mCl-（kg）
	
	
	

	混凝土拌合物中水溶性
氯离子含量占水泥质量
的百分比（%）
	
	
	

	检测结论
	



	备注
	


	检测单位
	单位全称
（盖章）


批准：	审核：	检测：
声明：1.未经本机构同意，不得部分复制本报告。
2.对本报告有异议的，请在收到报告后15天内联系本机构协商解决。
3.检测地址：                 电话： 
[bookmark: _Toc195291056][bookmark: _Toc195345987][bookmark: _Toc195348700][bookmark: _Toc195349363][bookmark: _Toc195517726][bookmark: _Toc195518431][bookmark: _Toc196290212][bookmark: _Toc196397553]混凝土拌合物中水溶性氯离子含量检测原始记录（1）
检测编号：	委托编号：	第　　页　共　　页
	委托日期
	
	检测日期
	

	样品名称
	
	规格型号
	

	样品描述
	
	检测环境
	

	检测依据
	

	主要仪器设备
名称及编号
	

	委托单位提供的配合比

	材料名称
	水泥
	水
	砂
	石
	矿粉
	粉煤灰
	外加剂（1）
	外加剂（2）

	品种规格
	
	
	
	
	
	
	
	

	每立方米用量（kg）
	
	
	
	
	
	
	
	

	检测内容

	硝酸银标准溶液浓度CAgNO3（mol/L）
	每份滤液体积V1（mL）
	滤液1消耗硝酸银标准溶液体积V21（mL）
	滤液2消耗硝酸银标准溶液体积V22（mL）
	两份滤液消耗硝酸银标准溶液体积平均值V2（mL）
	每m³试样中水溶性氯离子质量mCl-（kg）

	
	20
	
	
	
	

	检测结果
	混凝土拌合物中水溶性氯离子含量占水泥质量的百分比：
	

	备注
	[image: ][image: ]


复核：		检测：
[bookmark: _Toc195518432][bookmark: _Toc195348701][bookmark: _Toc196397554][bookmark: _Toc195349364][bookmark: _Toc195345988][bookmark: _Toc196290213][bookmark: _Toc195291057][bookmark: _Toc195517727]混凝土拌合物中水溶性氯离子含量检测（快速法）原始记录（2）
检测编号：	委托编号：	第　　页　共　　页
	委托日期
	
	检测日期
	

	样品名称
	
	规格型号
	

	样品描述
	
	检测环境
	

	检测依据
	

	主要仪器设备
名称及编号
	

	委托单位提供的配合比

	材料名称
	水泥
	水
	砂
	石
	矿粉
	粉煤灰
	外加剂（1）
	外加剂（2）

	质量比
	
	
	
	
	
	
	
	

	每立方米用量（kg）
	
	
	
	
	
	
	
	

	电位-氯离子浓度关系曲线

	E
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


lgC

	检测内容

	氯离子选择电极活化（1h）
	开始时间
	

	
	结束时间
	

	滤液电位值
测量
	滤液编号
	1
	2

	
	滤液温度（℃）
	
	

	
	开始时间
	
	

	
	结束时间
	
	

	
	滤液电位值E
	
	

	滤液氯离子浓度（mol/L）
	单值
	
	

	
	平均值
	

	每立方米试样中水溶性氯离子质量（kg）
	

	混凝土拌合物中水溶性氯离子含量占水泥质量的百分比：
	

	备注
	[image: 1715156931255]、[image: 1715156965003]


复核：		检测：
[bookmark: _Toc195518433][bookmark: _Toc195291058][bookmark: _Toc196290214][bookmark: _Toc195517728][bookmark: _Toc195345989][bookmark: _Toc196397555][bookmark: _Toc195348702][bookmark: _Toc195349365]硬化混凝土中水溶性氯离子含量检测报告
检测编号：	委托编号：	第　　页　共　　页
	工程名称
	
	委托日期
	

	委托单位
	
	检测日期
	

	见证单位
	
	报告日期
	

	监督单位
	
	检测环境
	

	检测类别
	
	取样员
	

	工程部位
	
	见证员
	

	检测依据
	
	判定依据
	

	样品名称
	
	规格型号
	

	生产厂家
	
	代表批量
	

	样品描述
	
	唯一性标识
	

	主要仪器设备
名称及编号
	
	
	

	委托单位提供的配合比

	材料名称
	水泥
	水
	砂
	石
	矿粉
	粉煤灰
	外加剂（1）
	外加剂（2）

	品种规格
	
	
	
	
	
	
	
	

	每立方米用量（kg）
	
	
	
	
	
	
	
	

	检测内容及结果

	检测项目
	技 术 要 求
	检测结果
	单项评定

	硬化混凝土中水溶性氯离子含量WwCl-（%）
	
	
	

	硬化混凝土中水溶性氯离子含量占水泥质量的百分比（%）
	
	
	

	检测结论
	



	
	

	备注
	


	检测单位
	单位全称
（盖章）


批准：	审核：	检测：
声明：1.未经本机构同意，不得部分复制本报告。
2.对本报告有异议的，请在收到报告后15天内联系本机构协商解决。
3.检测地址：                 电话： 
[bookmark: _Toc195291059][bookmark: _Toc195345990][bookmark: _Toc195348703][bookmark: _Toc195349366][bookmark: _Toc195517729][bookmark: _Toc195518434][bookmark: _Toc196290215][bookmark: _Toc196397556]硬化混凝土中水溶性氯离子含量检测原始记录
检测编号：	委托编号：	第　　页　共　　页
	委托日期
	
	检测日期
	

	样品名称
	
	规格型号
	

	样品描述
	
	检测环境
	

	检测依据
	

	主要仪器设备
名称及编号
	

	委托单位提供的配合比

	材料名称
	水泥
	水
	砂
	石
	矿粉
	粉煤灰
	外加剂（1）
	外加剂（2）

	品种规格
	
	
	
	
	
	
	
	

	每立方米用量（kg）
	
	
	
	
	
	
	
	

	检测内容

	蒸馏水体积V1（mL）
	硝酸银标准溶液浓度CAgNO3（mol/L）
	每份滤液体积V2（mL）
	滤液1消耗硝酸银标准溶液体积V31（mL）
	滤液2消耗硝酸银标准溶液体积V32（mL）
	两份滤液消耗硝酸银标准溶液体积平均值V3（mL）
	硬化混凝土中水溶性氯离子占砂浆质量的百分比Ww Cl-（%）

	
	
	
	
	
	
	

	检测结果
	硬化混凝土中水溶性氯离子含量占水泥质量的百分比WC Cl-（%）：
	

	备注
	[image: 1715155020526][image: 1715155054014]


复核：		检测：
[bookmark: _Toc195291060][bookmark: _Toc196290216][bookmark: _Toc195348704][bookmark: _Toc196397557][bookmark: _Toc195517730][bookmark: _Toc195349367][bookmark: _Toc195518435][bookmark: _Toc195345991]混凝土限制膨胀率检测报告
检测编号：	委托编号：	第　　页　共　　页
	工程名称
	
	委托日期
	

	委托单位
	
	检测日期
	

	见证单位
	
	报告日期
	

	监督单位
	
	检测环境
	

	检测类别
	
	取样员
	

	工程部位
	
	见证员
	

	检测依据
	
	判定依据
	

	样品名称
	
	规格型号
	

	生产厂家
	
	代表批量
	

	样品描述
	
	唯一性标识
	

	主要仪器设备
名称及编号
	

	混凝土配合比

	材料名称
	水泥
	水
	砂
	石
	矿粉
	粉煤灰
	膨胀剂
	外加剂

	品种规格
	
	
	
	
	
	
	
	

	每立方米
材料用量（kg）
	
	
	
	
	
	
	
	

	检测项目
	龄期
	技术要求
	计量单位
	检测结果
	单项评定

	限制膨胀率
	水中14d
	
	
	
	

	
	水中14d转空气中28d
	
	
	
	

	检测结论
	



	备注
	


	检测单位
	单位全称
（盖章）


批准：	审核：	检测：
声明：1.未经本机构同意，不得部分复制本报告。
2.对本报告有异议的，请在收到报告后15天内联系本机构协商解决。
3.检测地址：                 电话： 
[bookmark: _Toc195291061][bookmark: _Toc195345992][bookmark: _Toc195348705][bookmark: _Toc195349368][bookmark: _Toc195517731][bookmark: _Toc195518436][bookmark: _Toc196290217][bookmark: _Toc196397558]混凝土限制膨胀率检测原始记录
检测编号：	委托编号：	第　　页　共　　页
	委托日期
	
	检测日期
	

	样品名称
	
	规格型号
	

	样品描述
	
	检测环境
	

	检测依据
	
	成型日期
	

	主要仪器设备
名称及编号
	
	

	混凝土配合比

	材料名称
	水泥
	水
	砂
	石
	矿粉
	粉煤灰
	膨胀剂
	外加剂

	品种规格
	
	
	
	
	
	
	
	

	每立方米材料
用量（kg）
	
	
	
	
	
	
	
	

	每盘用量（kg）
	
	
	
	
	
	
	
	

	检测内容

	混凝土
拆模强度（MPa）
	试件
	破坏荷载（kN）
	单块强度（MPa）
	换算系数
	换算成标准试样的抗压强度值（MPa）
	强度（MPa）

	
	1
	
	
	
	
	

	
	2
	
	
	
	
	

	
	3
	
	
	
	
	

	试件基准长度L0 （ mm）
	300

	试验龄期
	试件长度初始读数 L （ mm）
	所测龄期试体长度测量值Lt（mm）
	所测龄期限制膨胀率分次值（%）
	相近的2个试件限制膨胀率测定值平均值（%）

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	

	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	备注
	



复核：		检测：
[bookmark: _Toc195291062][bookmark: _Toc195345993][bookmark: _Toc195348706][bookmark: _Toc195349369][bookmark: _Toc195517732][bookmark: _Toc195518437][bookmark: _Toc196290218][bookmark: _Toc196397559]混凝土抗冻性能检测报告
检测编号：	委托编号：	第　　页　共　　页
	工程名称
	
	委托日期
	

	委托单位
	
	检测日期
	

	见证单位
	
	报告日期
	

	监督单位
	
	检测环境
	

	检测类别
	
	取样员
	

	工程部位
	
	见证员
	

	检测依据
	
	判定依据
	

	样品名称
	
	试件尺寸
	

	生产厂家
	
	抗冻等级/抗冻标号
	

	样品描述
	
	代表批量
	

	主要仪器设备
名称及编号
	
	唯一性标识
	

	检测内容及结果

	检测项目
	技术要求
	检测结果
	单项评定

	抗冻性能
	
	
	

	以下空白
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	检测结论
	


	备注
	


	检测单位
	单位全称
（盖章）


批准：	审核：	检测：
声明：1.未经本机构同意，不得部分复制本报告。
2.对本报告有异议的，请在收到报告后15天内联系本机构协商解决。
3.检测地址：                 电话： 
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[bookmark: _Toc195291063][bookmark: _Toc195345994][bookmark: _Toc195348707][bookmark: _Toc195349370][bookmark: _Toc195517733][bookmark: _Toc195518438][bookmark: _Toc196290219][bookmark: _Toc196397560]混凝土抗冻性能（快冻法）检测原始记录
检测编号：		委托编号：                                       第　　页　共　　页
	委托日期
	
	检测日期
	

	样品名称
	
	试件尺寸
	

	样品描述
	
	抗冻等级
	

	检测依据
	
	检测环境
	

	主要仪器设备
名称及编号
	

	外观检查
	25次
	50次
	75次
	100次
	125次
	150次

	
	
	
	
	
	
	

	
	175次
	200次
	225次
	250次
	275次
	300次

	
	
	
	
	
	
	

	日期
	单个试件质量Wni（g）
	质量损失率△Wn （%）
	单个试件横向基频
fi（Hz）
	单个试件相对动弹性模量Pi（%）
	试件相对动弹性模量P（%）
	符合停止冻融试验的第几条

	次循环
月  日
	1
	2
	3
	
	1
	2
	3
	1
	2
	3
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1□
2□
3□

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	备注
	当冻融循环出现下列情况之一时，可停止试验:1）达到规定的冻融循环次数;2）试件的相对动弹性模量下降到60%;3）试件的质最损失率达5%。


复核：		检测：

— 243 —

[bookmark: _Toc195345995][bookmark: _Toc195291064][bookmark: _Toc196397561][bookmark: _Toc195518439][bookmark: _Toc196290220][bookmark: _Toc195348708][bookmark: _Toc195349371][bookmark: _Toc195517734]混凝土抗冻性能（慢冻法）检测原始记录
检测编号：	委托编号：	第　　页　共　　页

	委托日期
	
	检测日期
	

	样品名称
	
	试件尺寸
	

	样品描述
	
	抗冻标号
	

	检测依据
	
	检测环境
	

	主要仪器设备
名称及编号
	
	

	质量损失率△Wn （%）

	冻融循环
次数
	试件
编号
	外观
检查
	冻融前单个试件质量Woi（g）
	冻融后单个试件质量Wni（g）
	单个试件的质量损失率△Wni（%）
	质量损失率△Wn （%）
	是否达到停止试验条件

	
	
	
	
	
	
	
	是□  否□

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	是□  否□

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	强度损失率△fc（%）

	冻融循
环次数
	试件
编号
	对比试件抗压强度单个值（MPa）
	对比试件抗压强度测定值fc0（MPa）
	冻融后抗压强度单个值（MPa）
	冻融后抗压强度测定值fcn（MPa）
	抗压强度损失率
△fc（%）
	是否达到停止试验条件

	
	
	
	
	
	
	
	是□ 否□

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	是□ 否□

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	检测结论
	



	备注
	当冻融循环出现下列三种情况之一时，可停止试验：1）已达到规定的循环次数;2）抗压强度损失率已达到 25%；3）质最损失率已达到5%。


复核：		检测：
[bookmark: _Toc195291065][bookmark: _Toc195345996][bookmark: _Toc195348709][bookmark: _Toc195349372][bookmark: _Toc195517735][bookmark: _Toc195518440][bookmark: _Toc196290221][bookmark: _Toc196397562]混凝土抗折强度检测报告
检测编号：	委托编号：	第　　页　共　　页
	工程名称
	
	委托日期
	

	委托单位
	
	检测日期
	

	见证单位
	
	报告日期
	

	监督单位
	
	检测环境
	

	检测类别
	
	取样员
	

	工程部位
	
	见证员
	

	检测依据
	
	养护方式
	

	判定依据
	
	代表批量
	

	样品名称
	
	成型日期
	

	生产厂家
	
	龄期（d）
	

	试件尺寸（mm）
	
	设计抗折强度（MPa）
	

	样品描述
	
	唯一性标识
	

	主要仪器设备
名称及编号
	

	检测内容及结果

	标准要求
	试件公称尺寸（mm）
	单块抗折强度值（MPa）
	换算系数
	单块标准试件抗折强度
（MPa）
	检测结果
（MPa）

	
	长×宽×高
	
	
	
	

	试件1
	
	
	
	
	

	试件2
	
	
	
	
	

	试件3
	
	
	
	
	

	备注
	

	检测单位
	单位全称
盖章


批准：	审核：	检测：
声明：1.未经本机构同意，不得部分复制本报告。
2.对本报告有异议的，请在收到报告后15天内联系本机构协商解决。
3.检测地址：                 电话： 
[bookmark: _Toc195291066][bookmark: _Toc195345997][bookmark: _Toc195348710][bookmark: _Toc195349373][bookmark: _Toc195517736][bookmark: _Toc195518441][bookmark: _Toc196290222][bookmark: _Toc196397563]混凝土抗折强度检测原始记录
检测编号：	委托编号：	第　　页　共　　页
	委托日期
	
	检测日期
	

	样品名称
	
	样品描述
	

	试件尺寸（mm）
	
	检测环境
	

	样品编号
	
	强度等级（MPa）
	

	成型日期
	
	检测日期
	

	龄期
	
	养护条件
	

	检测依据
	

	主要仪器设备
名称及编号
	

	尺寸要求
	边长的尺寸
公差（不超过1mm）
	承压面平面度
（不超过0.0005d，d为试件边长）
	相邻面夹角
（应为90°，公差不超过0.5°）
	样品状态

	试件1
	是□   否□
	是□   否□
	是□   否□
	干燥□   湿润□

	试件2
	是□   否□
	是□   否□
	是□   否□
	干燥□   湿润□

	试件3
	是□   否□
	是□   否□
	是□   否□
	干燥□   湿润□

	抗折强度

	试件
	截面尺寸（mm）
	支点距离（mm）
	断裂位置
	破坏荷载（kN）
	单块抗折强度值（MPa）
	换算系数
	折合标准
试件值（MPa）
	检测结果（MPa）

	
	宽
	高
	
	
	
	
	
	
	

	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	备注
	



复核：		检测：
[bookmark: _Toc195291067][bookmark: _Toc195345998][bookmark: _Toc195348711][bookmark: _Toc195349374][bookmark: _Toc195517737][bookmark: _Toc195518442][bookmark: _Toc196290223][bookmark: _Toc196397564]混凝土（立方体）劈裂抗拉强度检测报告
检测编号：	委托编号：	第　　页　共　　页
	工程名称
	
	委托日期
	

	委托单位
	
	检测日期
	

	见证单位
	
	报告日期
	

	监督单位
	
	检测环境
	

	检测类别
	
	取样员
	

	工程部位
	
	见证员
	

	检测依据
	
	判定依据
	

	样品名称
	
	规格型号
	

	生产厂家
	
	代表批量
	

	样品描述
	
	唯一性标识
	

	主要仪器设备
名称及编号
	
	

	检测内容及结果

	检测结果
试件编号
	单块劈裂抗拉强度（MPa）
	劈裂抗拉强度代表值（MPa）
	换算系数
	折合标准试件强度代表值（MPa）

	试件1
	
	
	
	

	试件2
	
	
	
	

	试件3
	
	
	
	

	检测结论
	




	备注
	


	检测单位
	单位全称
（盖章）


批准：	审核：	检测：
声明：1.未经本机构同意，不得部分复制本报告。
2.对本报告有异议的，请在收到报告后15天内联系本机构协商解决。
3.检测地址：                 电话： 
[bookmark: _Toc195291068][bookmark: _Toc195345999][bookmark: _Toc195348712][bookmark: _Toc195349375][bookmark: _Toc195517738][bookmark: _Toc195518443][bookmark: _Toc196290224][bookmark: _Toc196397565]混凝土（立方体）劈裂抗拉强度检测原始记录
检测编号：	委托编号：	第　　页　共　　页
	委托日期
	
	检测日期
	

	样品名称
	
	规格型号
	

	样品描述
	
	检测环境
	

	检测依据
	

	主要仪器设备
名称及编号
	

	
	试件1
	试件2
	试件3

	样品状态
	干燥□   湿润□
	干燥□   湿润□
	干燥□   湿润□

	尺寸
要求
	边长（mm）
	长：
宽：
高：
	长：
宽：
高：
	长：
宽：
高：

	
	承压面平面度
（≤0.0005d）
	是□   否□
	是□   否□
	是□   否□

	
	相邻面夹角公差（≤0.5°）
	是□   否□
	是□   否□
	是□   否□

	断裂面是否垂直于
承压面
	是□   否□
	是□   否□
	是□   否□

	试件劈裂面面积
（mm2）
	
	
	

	破坏荷载（kN）
	
	
	

	单块劈裂抗拉强度（MPa）
	
	
	

	劈裂抗拉强度（MPa）
	

	换算系数
	

	折合标准试件劈裂
抗拉强度（MPa）
	

	备注
	计算公式： fts  = [image: ]
式中：fts—劈裂抗拉强度（MPa）；F—破坏荷载（N）；A—劈裂面面积（mm2）。

	备注
	



复核：		检测：
[bookmark: _Toc195517739][bookmark: _Toc195518444][bookmark: _Toc195349376][bookmark: _Toc195346000][bookmark: _Toc195348713][bookmark: _Toc195291069][bookmark: _Toc196290225][bookmark: _Toc196397566]静力受压弹性模量检测报告
检测编号：	委托编号：	第　　页　共　　页
	工程名称
	
	委托日期
	

	委托单位
	
	检测日期
	

	见证单位
	
	报告日期
	

	监督单位
	
	检测环境
	

	检测类别
	
	取样员
	

	工程部位
	
	见证员
	

	检测依据
	
	判定依据
	

	样品名称
	
	试件尺寸
	

	生产厂家
	
	代表批量
	

	样品描述
	
	唯一性标识
	

	主要仪器设备
名称及编号
	

	轴 心 抗 压 试 验 结 果

	
	试件公称尺寸
	静力受压弹性模量试验前轴心抗压强度（MPa）
	

	静力受压弹性模量试验后轴心
抗压强度（MPa）

	试件
序号
	mm×mm×mm
	单值
	组值
	试件序号
	单值
	组值

	试件1
	
	
	
	试件4
	
	

	试件2
	
	
	
	试件5
	
	

	试件3
	
	
	
	试件6
	
	

	静 力 受 压 弹 性 模 量 试 验 结 果

	试件
序号
	试件公称尺寸
（mm）
	承压面积（mm2）
	应力为0.5MPa时的初始荷载F0（N）
	应力为1/3fcp时荷载Fa（N）
	测量变形标距
（mm）
	F0时试件两侧变形平均值（mm）
	Fa时试件两侧变形平均值（mm）
	静力受压弹性模量（MPa）

	
	
	
	
	
	
	
	
	单值
	组值

	试件4
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	试件5
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	试件6
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	备注
	
	检测单位
	单位全称
（盖章）


批准：	审核：	检测：
声明：1.未经本机构同意，不得部分复制本报告。
2.对本报告有异议的，请在收到报告后15天内联系本机构协商解决。
3.检测地址：                 电话： 

— 249 —

[bookmark: _Toc195291070][bookmark: _Toc195346001][bookmark: _Toc195348714][bookmark: _Toc195349377][bookmark: _Toc195517740][bookmark: _Toc196397567][bookmark: _Toc195518445][bookmark: _Toc196290226]混凝土静力受压弹性模量检测原始记录
检测编号：		委托编号：                                       第　　页　共　　页
	委托日期
	
	检测日期
	
	成型日期
	

	样品名称
	
	试件公称尺寸（mm）
	
	强度等级
	

	样品描述
	
	环境条件
	温度：   湿度：
	养护方式
	

	检测依据
	
	主要仪器设备名称及编号
	

	试件序号
	试件公称尺寸
（长×宽×高）（mm）
	承压面积A（mm2）
	破坏荷载F（kN）
	单块轴心抗压强度F/A（MPa）
	换算成标准试样的轴心抗压强度值（MPa）
	混凝土轴心抗压强度fcp（MPa）

	1
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	

	弹性模量试验结果

	试件序号
	试件公称尺寸（mm）
	承压
面积（mm2）
	应力为0.5MPa时的初始荷载F0（N）
	应力为1/3fcp时荷载Fa（N）
	测量变形标距（mm）
	对中时试件两侧变形值（mm）
	最后一次试件两侧变形（mm）
	静力受压弹性模量（MPa）

	
	
	
	
	
	
	F0两侧
	Fa两侧
	变形差
	变形平均
	差/平均
	F0两侧
	平均值ε0
	Fa两侧
	平均值εa
	弹性模量
单个值
	弹性
模量值

	4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	试件序号
	试件公称尺寸
（长×宽×高）（mm）
	承压面积Amm2
	破坏荷载F（kN）
	测定弹性模量后单块轴心抗压强度F/A（MPa）
	换算成标准试样的轴心抗压强度值（MPa）
	是否超出检测控制荷载fcp的20%

	4
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	

	6
	
	
	
	
	
	

	备注
	



复核：		检测：   
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[bookmark: _Toc195291071][bookmark: _Toc195346002][bookmark: _Toc195348715][bookmark: _Toc195349378][bookmark: _Toc195517741][bookmark: _Toc195518446][bookmark: _Toc196290227][bookmark: _Toc196397568]抑制骨料碱活性有效性检测报告
检测编号：	委托编号：	第　　页　共　　页 
	工程名称
	
	委托日期
	

	委托单位
	
	检测日期
	

	见证单位
	
	报告日期
	

	监督单位
	
	检测环境
	

	检测类别
	
	取样员
	

	工程部位
	
	见证员
	

	检测依据
	
	判定依据
	

	样品名称
	
	规格型号
	

	生产厂家
	
	代表批量
	

	样品描述
	
	唯一性标识
	

	主要仪器设备
名称及编号
	

	检  测  数  据

	检测项目
	（3）d
	（7）d
	（10）d
	（14）d

	膨胀率εt （%）
	
	
	
	

	外观观察
	
	
	
	

	试  验  结  果

	检测项目
	技 术 要 求
	测定值

	抑制骨料碱活性有效性
	
	

	以下空白
	
	

	
	
	

	备注
	


	检测单位
	单位全称
（盖章）


批准：	审核：	检测：
声明：1.未经本机构同意，不得部分复制本报告。
2.对本报告有异议的，请在收到报告后15天内联系本机构协商解决。
3.检测地址：                 电话： 
[bookmark: _Toc195291072][bookmark: _Toc195346003][bookmark: _Toc195348716][bookmark: _Toc195349379][bookmark: _Toc195517742][bookmark: _Toc195518447][bookmark: _Toc196290228][bookmark: _Toc196397569]抑制骨料碱活性有效性检测原始记录（1）
检测编号：	委托编号：	第　　页　共　　页

	委托日期
	
	检测日期
	

	样品名称
	
	规格型号
	

	样品描述
	
	检测环境
	

	检测依据
	
	测头长度（ mm ） Δ
	

	主要仪器设备及编号
	

	原材料

	水泥
	细骨料
	粗骨料
	掺合料

	
	
	
	

	配比

	水泥（kg）
	水灰比
	细骨料（kg）
	粗骨料（kg）
	掺合料（kg）

	
	
	
	
	

	日期
	
	（3）d
	（7）d
	（10）d

	
试件序号
	基准长度
L0（ mm）
	龄期的长度
Lt（ mm）
	观察有无胶体物质，
试件的变形、裂缝、渗出物
	龄期的长度
Lt（ mm）
	观察有无胶体物质，
试件的变形、裂缝、渗出物
	龄期的长度
Lt（ mm）
	观察有无胶体物质，
试件的变形、裂缝、渗出物

	
	单值
	平均值
	单值
	平均值
	
	单值
	平均值
	
	单值
	平均值
	

	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	试件序号
	龄期的膨胀率εt （%）

	
	（3）d
	（7）d
	（10）d

	1
	
	
	

	2
	
	
	

	3
	
	
	

	测定值（%）
	
	
	

	试验结果

	项目
	技术要求
	14d膨胀率的测定值

	抑制骨料碱活性有效性
	
	

	备注
	


复核：		检测：
[bookmark: _Toc195518448][bookmark: _Toc195517743][bookmark: _Toc195346004][bookmark: _Toc195291073][bookmark: _Toc195348717][bookmark: _Toc196290229][bookmark: _Toc196397570][bookmark: _Toc195349380] 抑制骨料碱活性有效性检测原始记录（2）
检测编号：	委托编号：	第　　页　共　　页 

	委托日期
	
	检测日期
	

	样品名称
	
	规格型号
	

	样品描述
	
	检测环境
	

	检测依据
	
	测头长度（ mm ） Δ
	

	主要仪器设备及编号
	

	原材料

	水泥
	细骨料
	粗骨料
	掺合料

	
	
	
	

	配比

	水泥（kg）
	水灰比
	细骨料（kg）
	粗骨料（kg）
	掺合料（kg）

	
	
	
	
	

	日期
	
	（14）d
	（ ）d
	（ ）d

	试件序号
	基准长度
L0（ mm）
	龄期的长度
Lt（ mm）
	观察有无胶体物质，
试件的变形、裂缝、渗出物
	龄期的长度
Lt（ mm）
	观察有无胶体物质，
试件的变形、裂缝、渗出物
	龄期的长度Lt（ mm）
	观察有无胶体物质，试件的变形、裂缝、渗出物

	
	单值
	平均值
	单值
	平均值
	
	单值
	平均值
	
	单值
	平均值
	

	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	试件序号
	龄期的膨胀率εt （%）

	
	（14）d
	（ ）d
	（ ）d

	1
	
	
	

	2
	
	
	

	3
	
	
	

	测定值（%）
	
	
	

	试验结果

	项目
	技术要求
	14d膨胀率的测定值

	抑制骨料碱活性有效性
	
	

	备注
	


复核：		检测：
[bookmark: _Toc195291074][bookmark: _Toc195346005][bookmark: _Toc195348718][bookmark: _Toc195349381][bookmark: _Toc195517744][bookmark: _Toc195518449][bookmark: _Toc196290230][bookmark: _Toc196397571]混凝土中总碱含量检测报告
（火焰光度法）
检测编号：	委托编号：	第　　页　共　　页
	工程名称
	
	委托日期
	

	委托单位
	
	检测日期
	

	见证单位
	
	报告日期
	

	监督单位
	
	检测环境
	

	检测类别
	
	取样员
	

	工程部位
	
	见证员
	

	检测依据
	
	判定依据
	

	样品名称
	
	规格型号
	

	生产厂家
	
	代表批量
	

	样品描述
	
	唯一性标识
	

	主要仪器设备
名称及编号
	

	检  测  数  据

	序号
	样品中氧化钠当量的质量分数（%）
	样品中氧化钠当量的质量分数检测值（%）

	1
	
	

	2
	
	

	3
	
	

	检  测  结  果

	项目
	技术要求
	检测值

	单位体积混凝土中总碱含量
（kg/m³）
	
	

	备注
	


	检测单位
	单位全称
（盖章）


批准：	审核：	检测：
声明：1.未经本机构同意，不得部分复制本报告。
2.对本报告有异议的，请在收到报告后15天内联系本机构协商解决。
3.检测地址：                 电话： 
[bookmark: _Toc195291075][bookmark: _Toc195346006][bookmark: _Toc195348719][bookmark: _Toc195349382][bookmark: _Toc195517745][bookmark: _Toc195518450][bookmark: _Toc196290231][bookmark: _Toc196397572]混凝土中总碱含量检测原始记录（火焰光度法）（1）
检测编号：	委托编号：	第　　页　共　　页
	委托日期
	
	检测日期
	

	样品名称
	
	规格型号
	

	样品描述
	
	检测环境
	

	检测依据
	

	主要仪器设备
及编号
	

	试件取样

	序号
	取样部位
	试样直径（mm）
	试样长度（mm）

	1
	
	
	

	2
	
	
	

	3
	
	
	

	试样制备

	序号
	芯样直径（mm）
	芯样高度（mm）
	芯样质量
（g）
	芯样密度（kg/m³）
	芯样中石子的质量（g）

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	

	空白试验

	序号
	检 测 项 目
	检 测 结 果

	1
	100mL空白样中氧化钾的含量（mg）
	

	2
	100mL空白样中氧化钠的含量（mg）
	

	测定氧化钾和氧化钠含量火焰光度法工作曲线方程：

	检 测 数 据

	序号
	样品
质量（g）
	100mL被检测溶液中氧化钾的含量（扣除空白样品）（mg）
	100mL被检测溶液中氧化钠的含量（扣除空白样品）（mg）
	样品中氧化钾的质量分数（%）
	样品中氧化钠的质量分数（%）
	样品中氧化钠当量的质量分数（%）
	样品中氧化钠当量的质量分数检测值（%）

	1
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	

	单位体积混凝土中总碱含量（kg/m³）：

	备注
	



复核：		检测：
[bookmark: _Toc195291076][bookmark: _Toc195346007][bookmark: _Toc195348720][bookmark: _Toc195349383][bookmark: _Toc195517746][bookmark: _Toc195518451][bookmark: _Toc196290232][bookmark: _Toc196397573]混凝土中总碱含量检测原始记录（火焰光度法）（2）
检测编号：	委托编号：	第　　页　共　　页
	委托日期
	
	检测日期
	

	样品名称
	
	规格型号
	

	样品描述
	
	检测环境
	

	检测依据
	

	主要仪器设备
名称及编号
	

	碱含量（火焰光度法）工作曲线
	氧化钾读数
（μg/ml）
	标准溶液浓度
（μg/ml）
	氧化钠读数
（μg/ml）
	标准溶液浓度
（μg/ml）

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	氧化钾工作曲线

	
	

	
	氧化钠工作曲线

	
	

	备注
	



复核：		检测：        
[bookmark: _Toc195291077][bookmark: _Toc195346008][bookmark: _Toc195348721][bookmark: _Toc195349384][bookmark: _Toc195517747][bookmark: _Toc195518452][bookmark: _Toc196290233][bookmark: _Toc196397574]混凝土中碱含量检测报告
（原材料碱含量计算法）
检测编号：	委托编号：	第　　页　共　　页
	工程名称
	
	委托日期
	

	委托单位
	
	检测日期
	

	见证单位
	
	报告日期
	

	监督单位
	
	检测环境
	

	检测类别
	
	取样员
	

	工程部位
	
	见证员
	

	检测依据
	
	判定依据
	

	样品名称
	
	规格型号
	

	生产厂家
	
	代表批量
	

	样品描述
	
	唯一性标识
	

	主要仪器设备
名称及编号
	

	检  测  数  据

	序号
	组分
	单项材料提供单方混凝土的碱（kg/m³）

	1
	水泥
	

	2
	掺合料1
	

	3
	掺合料2
	

	4
	掺合料3
	

	5
	外加剂1
	

	6
	外加剂2
	

	7
	水
	

	检  测  结  果

	项目
	技术要求
	检测值

	单方混凝土的总碱含量（kg/m³）
	
	

	备注
	


	检测单位
	单位全称
（盖章）


批准：	审核：	检测：
声明：1.未经本机构同意，不得部分复制本报告。
2.对本报告有异议的，请在收到报告后15天内联系本机构协商解决。
3.检测地址：                 电话： 
[bookmark: _Toc195291078][bookmark: _Toc195346009][bookmark: _Toc195348722][bookmark: _Toc195349385][bookmark: _Toc195517748][bookmark: _Toc195518453][bookmark: _Toc196290234][bookmark: _Toc196397575]混凝土碱含量计算原始记录
（原材料碱含量计算法）
检测编号：	委托编号：	第　　页　共　　页
	委托日期
	
	检测日期
	

	样品名称
	
	规格型号
	

	样品描述
	
	检测环境
	

	检测依据
	

	主要仪器
设备及编号
	

	混凝土
配合比
	水：水泥：粉煤灰：粒化高炉矿渣粉：外加剂：砂：石=

	组分
	用量
（kg/m³）
	单项材料
碱含量（%）
	检测编号
	单项材料有效
碱含量（%）
	单项材料提供单方
混凝土的碱（kg/m³）

	水泥
	
	
	
	
	

	掺合料1
	
	
	
	
	

	掺合料2
	
	
	
	
	

	掺合料3
	
	
	
	
	

	外加剂1
	
	
	
	
	

	外加剂2
	
	
	
	
	

	水
	
	
	
	
	

	单方混凝土的总碱含量（kg/m³）
	

	备注
	掺合料有效碱含量占掺合料碱含量取值如下：粉煤灰1/6；粒化高炉矿渣矿渣粉1/2；硅灰1/2.该表仅限于非海水作用的砂石，拌合水非海水。


复核：		计算： 
[bookmark: _Toc195291079][bookmark: _Toc195346010][bookmark: _Toc195348723][bookmark: _Toc195349386][bookmark: _Toc195517749][bookmark: _Toc195518454][bookmark: _Toc196290235][bookmark: _Toc196397576]普通混凝土配合比设计检测报告
检测编号：	委托编号：	第　　页　共　　页
	工程名称
	
	委托日期
	

	委托单位
	
	检测日期
	

	见证单位
	
	报告日期
	

	监督单位
	
	检测环境
	

	检测类别
	
	取样员
	

	工程部位
	
	见证员
	

	检测依据
	
	设计强度等级
	

	设计抗渗等级
	
	坍落度（mm）
	

	拌合方式
	
	成型方法
	

	样品描述
	
	唯一性标识
	

	主要仪器设备
名称及编号
	

	使 用 原 材 料

	水泥
	强度等级
	
	品种
	
	厂家
	

	砂
	模数
	
	品种
	
	产地
	

	石
	粒径（mm）
	
	品种
	
	产地
	

	掺合料①
	品种
	
	名称
	
	厂家
	

	掺合料②
	品种
	
	名称
	
	厂家
	

	掺合料③
	品种
	
	名称
	
	厂家
	

	外加剂
	品种
	
	名称
	
	厂家
	

	设计配合比

	每立方米砼材料用量（kg）
	水
	水泥
	砂
	石
	掺合料①
	掺合料②
	掺合料③
	外加剂
	水胶比
	砂率（%）
	坍落度（mm）
	抗渗等级
	抗压强度
（MPa）

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	重量配合比例
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	（）d
	28d

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	备注
	

	检测
单位
	单位全称
（盖章）


批准：	审核：	检测：
声明：1.未经本机构同意，不得部分复制本报告。
2.对本报告有异议的，请在收到报告后15天内联系本机构协商解决。
3.检测地址：                 电话： 
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[bookmark: _Toc195346011][bookmark: _Toc195291080][bookmark: _Toc195348724][bookmark: _Toc195349387][bookmark: _Toc195517750][bookmark: _Toc195518455][bookmark: _Toc196290236][bookmark: _Toc196397577]普通混凝土配合比设计试验检测记录（首页）
检测编号：		委托编号：                                       第　　页　共　　页
	委托日期
	
	检测日期
	

	样品名称
	
	环境条件
	温度：             湿度：

	试件尺寸
	
	设计强度等级
	
	抗渗等级
	

	拌合、成型方法
	
	坍落度（mm）
	
	维勃稠度
	

	检测依据
	

	主要仪器设备
名称及编号
	

	原
材
料
	水泥
	砂
	石
	掺合料①

	
	厂家
	
	产地
	
	含水率
	
	产地
	
	含水率
	
	厂家
	

	
	品种
	
	品种
	
	
	
	品种
	
	
	
	品种名称
	

	
	等级
	
	模数
	
	
	
	规格
	
	
	
	等级
	

	
	掺合料②
	掺合料③
	外加剂

	
	厂家
	
	厂家
	
	厂家
	

	
	品种名称
	
	品种名称
	
	品种名称
	

	
	等级
	
	等级
	
	等级
	

	备注
	



复核：		检测：
[bookmark: _Toc195291081][bookmark: _Toc195346012][bookmark: _Toc195348725][bookmark: _Toc195349388][bookmark: _Toc195517751][bookmark: _Toc196290237][bookmark: _Toc196397578][bookmark: _Toc195518456]普通混凝土配合比设计试验检测记录（续页）
检测编号：		委托编号：                                       第　　页　共　　页
	配合比设计

	试配配合比
	配制
强度
（MPa）
	计算表观密度（kg/m³）
	砂率
（%）
	水
胶
比
	每盘（   L） 混凝土各材料用量（kg）
	坍落度
（mm）
	实测表观密度ρ
	龄期
（d）
	抗压破坏荷载
（ kN）
	抗压强度平均值
（MPa）

	
	
	
	
	
	水
	水泥
	砂
	石
	掺合料
①
	掺合料
②
	掺合料
③
	外加剂
①
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	m1
（kg）
	m2
（kg）
	V
（L）
	ρ
（kg/m³）
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	确定配合比
	配制
强度
（MPa）
	计算表观密度
（kg/m³）
	砂率
（%）
	水
胶
比
	坍落度
（m m）
	用量材料
	水
	水泥
	砂
	石
	掺合料①
	掺合料②
	掺合料③
	外加剂

	
	
	
	
	
	
	每立方米砼材料用量（kg）
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	重量配合
比例
	
	
	
	
	
	
	
	


	备注
	立方体抗压试件尺寸：


[bookmark: _Toc12397][bookmark: _Toc25149][bookmark: _Toc30631]复核：		检测：
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[bookmark: _Toc195291082][bookmark: _Toc195346013][bookmark: _Toc195348726][bookmark: _Toc195349389][bookmark: _Toc195517752][bookmark: _Toc195518457][bookmark: _Toc196290238][bookmark: _Toc196397579]混凝土拌合用水检测报告
检测编号：	委托编号：	第　　页　共　　页
	工程名称
	
	收样日期
	

	委托单位
	
	检测日期
	

	见证单位
	
	报告日期
	

	监督单位
	
	检测类别
	

	使用部位
	
	取样员
	

	水源类别
	
	见证员
	

	抽取部位
	
	判定依据
	

	检测依据
	
	唯一性标识
	

	主要仪器设备
名称及编号
	

	检测内容及结果

	检测参数
	计量单位
	标准要求
	检测结果
	单项判定

	氯化物（氯离子）含量
	mg/L
	
	
	

	pH值
	—
	
	
	

	硫酸根离子含量
	mg/L
	
	
	

	不溶物含量
	mg/L
	
	
	

	可溶物含量
	mg/L
	
	
	

	检测结论
	

	备注
	
	检测单位
	单位全称
（盖章）


[bookmark: _Toc4666][bookmark: _Toc32364][bookmark: _Toc4626]批准：	审核：	检测：
声明：1.未经本机构同意，不得部分复制本报告。
2.对本报告有异议的，请在收到报告后15天内联系本机构协商解决。
3.检测地址：                 电话： 
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[bookmark: _Toc195517753][bookmark: _Toc196290239][bookmark: _Toc195349390][bookmark: _Toc195291083][bookmark: _Toc195518458][bookmark: _Toc195348727][bookmark: _Toc196397580][bookmark: _Toc195346014]混凝土拌合用水检测原始记录
检测编号：		委托编号：                                       第　　页　共　　页
	样品名称
	
	样品状态
	
	委托日期
	

	检测依据
	
	检测温度
	℃
	检测日期
	

	主要仪器设备名称及编号
	

	pH（电极/酸度计法）
	试样测值1
	
	试样测值2
	
	试样pH平均值
	

	可溶物含量
	试验编号
	蒸发皿质量（ g）
	试样体积（mL）
	蒸发皿+溶解性总固体质量（g）
	总固体质量（ g）
	可溶物浓度（mg/L）
	平均值（mg/L）

	
	1
	
	
	
	
	
	

	
	2
	
	
	
	
	
	

	不溶物含量
	试验编号
	试样体积（ml）
	称量瓶重（ g）
	微孔滤膜烘干质量（ g）
	过滤物+滤膜+称量瓶重（g）
	不溶物含量（mg/L）
	平均值（mg/L）

	
	1
	
	
	
	
	
	

	
	2
	
	
	
	
	
	

	硫酸根离子
（重量法）
	试验编号
	试样体积（mL）
	空坩埚重（g）
	灼烧后坩埚及沉淀质量（g）
	硫酸钡沉淀质量（ g）
	硫酸根含量（mg/L）
	平均值（mg/L）

	
	1
	
	
	
	
	
	

	
	2
	
	
	
	
	
	

	氯化物（氯离子）
含量
	试验
编号
	试样体积
（mL）
	硝酸银标准溶液浓度（mol/L）
	消耗硝酸银标准溶液样（mL）
	氯化物含量（mg/L）
	备

注
	

	
	
	
	
	初读值
	终读值
	消耗量
	检测值
	平均值
	
	

	
	空白
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	


复核：		检测：
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[bookmark: _Toc195349391][bookmark: _Toc195291084][bookmark: _Toc195346015][bookmark: _Toc195348728][bookmark: _Toc196397581][bookmark: _Toc195517754][bookmark: _Toc195518459][bookmark: _Toc196290240]混凝土外加剂检测报告
检测编号：	委托编号：	第　　页　共　　页
	工程名称
	
	委托日期
	

	委托单位
	
	检测日期
	

	见证单位
	
	报告日期
	

	监督单位
	
	取样员
	

	检测类别
	
	见证员
	

	工程部位
	
	检测环境
	

	检测依据
	
	判定依据
	

	样品名称
	
	规格型号
	

	生产厂家
	
	代表批量
	

	掺量
	
	唯一性标识
	

	样品描述
	

	主要仪器设备
名称及编号
	

	检测内容及结果

	检测参数
	技术要求
	计量单位
	检测结果
	单项评定

	氯离子含量
	
	%
	
	

	总碱量
	
	%
	
	

	含固量（固体含量）/含水率
	
	%
	
	

	密度
	
	g/cm³
	
	

	细度
	
	%
	
	

	pH 值
	
	/
	
	

	硫酸钠含量
	
	%
	
	

	减水率
	
	%
	
	

	泌水率比
	
	%
	
	

	含气量
	
	%
	
	

	凝结时间之差
	初凝
	
	min
	
	

	
	终凝
	
	min
	
	

	1h 经时
变化量
	坍落度
	
	mm
	
	

	
	含气量
	
	%
	
	

	抗压强度比
	7d
	
	%
	
	

	
	28d
	
	%
	
	

	收缩率比
	
	%
	
	

	相对耐久性（200次）
	
	%
	
	

	检测结论
	

	备注
	
	检测单位
	单位全称
盖章


批准：	审核：	检测：
声明：1.未经本机构同意，不得部分复制本报告。
2.对本报告有异议的，请在收到报告后15天内联系本机构协商解决。
3.检测地址：                 电话： 
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检测编号：	委托编号：	第　　页　共　　页
	委托日期
	
	检测日期
	

	样品名称
	
	规格型号
	

	样品描述
	
	检测依据
	

	主要仪器设备
名称及编号
	

	原材料

	材料名称
	水泥
	砂
	石
	水
	外加剂

	生产厂/产地
	
	
	
	
	

	规格、等级
	
	
	5-10mm（40%）
	10-20mm（60%）
	
	

	主要技术指标
	/
	含水率：
	含水率：
	/
	掺量（%）：

	减水率计算

	批次
	基准砼单位用水量
（kg/m³）
	掺外加剂砼单位用水（kg/m³）
	减水率
（%）
	检测结果
（%）

	
	
	
	
	

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	备注
	




复核：		检测：
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检测编号：	委托编号：	第　　页　共　　页
	委托日期
	
	样品名称
	

	检测依据
	
	规格型号
	

	主要仪器设备
名称及编号
	

	批次
	拌合日期
	检测环境
	类型
	次数
	每盘材料用量
	坍落度（mm）
	表观密度（kg/m³）

	
	
	
	
	
	水
（kg）
	水泥（kg）
	外加剂（g）
	砂（kg）
	石（kg）
	
	筒体积
	混合料质量
	测值

	1
	
	
	基准
	调整前
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	第一次
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	第二次
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	受检
	调整前
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	第一次
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	第二次
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	基准
	调整前
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	第一次
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	第二次
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	受检
	调整前
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	第一次
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	第二次
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	基准
	调整前
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	第一次
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	第二次
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	受检
	调整前
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	第一次
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	第二次
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	备注
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检测编号：	委托编号：	第　　页　共　　页
	委托日期
	
	检测日期
	

	样品名称
	
	规格型号
	

	样品描述
	
	[bookmark: OLE_LINK2]环境温度
	

	检测依据
	
	环境湿度
	

	主要仪器设备
名称及编号
	

	加水时间
	批次      基准混凝土凝结时间
	加水时间
	批次        受检混凝土凝结时间

	
	试针截面积A
	测定时间
	净压力P
	贯入阻力R
	累计时间
	
	试针截面积A
	测定时间
	净压力P
	贯入阻力R
	累计时间

	
	mm2
	h：min
	N
	MPa
	min
	
	mm2
	h：min
	N
	MPa
	min

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	基准混凝土凝结时间曲线图
	
	初凝时间
	

	
	
	终凝时间
	

	受检混凝土凝结时间曲线图
	
	初凝时间
	

	
	
	终凝时间
	

	单次凝结时间差min
	初凝：
	终凝 ：

	凝结时间差min
	初凝：
	终凝 ：

	备注
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检测编号：	委托编号：	第　　页　共　　页
	委托日期
	
	检测日期
	

	样品名称
	
	规格型号
	

	样品描述
	
	检测依据
	

	主要仪器设备
名称及编号
	

	批次
	检测日期
	检测环境
	初始坍落度（mm）
	1h后坍落度（mm）
	1h经时损失变化量（mm）
	1h经时变化量平均值（mm）

	1
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	

	备注：
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检测编号：	委托编号：	第　　页　共　　页
	委托日期
	
	样品名称
	

	检测依据
	
	规格型号
	

	样品描述
	

	主要仪器设备
名称及编号
	

	批 次
	批次1
	批次2
	批次3

	
	基准
	受检
	基准
	受检
	基准
	受检

	检测日期
	
	
	

	检测环境
	
	
	

	泌水总量VW（mL）
	
	
	
	
	
	

	容量筒质量G0（g）
	
	
	
	
	
	

	容量筒及试样
总质量G1（g）
	
	
	
	
	
	

	混凝土拌合物的
总质量G（g）
	
	
	
	
	
	

	混凝土拌合物的
用水量W（mL）
	
	
	
	
	
	

	试样质量GW（g）
	
	
	
	
	
	

	基准泌水率平均值Bc（％）
	

	受检泌水率平均值Bt（％）
	

	泌水率比RB 
（％）
	

	备注
	泌水率计算  [image: C:\Users\Administrator\Pictures\12 拷贝.jpg]

泌水率比计算  [image: C:\Users\Administrator\Pictures\13.jpg]
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检测编号：	委托编号：	第　　页　共　　页
	样品名称
	
	委托日期
	

	样品描述
	
	检测依据
	

	检测设备及编号
	

	批次
	混凝
土类型
	成型日期
	龄期（d）
	试件
尺寸
（mm）
	试验环境
	试件编号
	破坏
荷载
（kN）
	抗压
强度
（MPa）
	修正后
抗压强度
（MPa）
	修正后抗压强度平均值（MPa）
	单组抗压强度比（%）
	抗压
强度比（%）

	1
	基准
混凝土
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	受检
混凝土
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	基准
混凝土
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	受检
混凝土
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	基准
混凝土
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	受检
混凝土
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	备注
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[bookmark: _Toc195291091][bookmark: _Toc195346022][bookmark: _Toc195348735][bookmark: _Toc195349398][bookmark: _Toc195517761][bookmark: _Toc195518466][bookmark: _Toc196290247][bookmark: _Toc196397588]混凝土外加剂含气量及含气量1h经时变化量检测原始记录
检测编号：	委托编号：	第　　页　共　　页
	样品名称
	
	规格型号
	
	委托日期
	

	样品描述
	
	检测依据
	

	检测设备
名称及编号
	

	含气量检测

	批次
	1
	2
	3

	试验日期
	
	
	

	试验环境
	
	
	

	骨料含气量
	所需试样质量（kg）
	粗:     细:
	粗:     细:
	粗:     细:

	
	稳定压力值（MPa）
	
	
	

	
	含气量（%）
	
	
	

	受检混凝土含气量
	稳定压力值（MPa）
	
	
	

	
	校正前含气量（%）
	
	
	

	
	校正后含气量（%）
	
	
	

	
	含气量平均值（%）
	
	
	

	含气量1h经时变化量
	1h稳定压力值（MPa）
	
	
	

	
	校正前含气量（%）
	
	
	

	
	校正后含气量（%）
	
	
	

	
	1h含气量变化值（%）
	
	
	

	
	1h含气量变化值平均值（%）
	
	
	

	含气量与压力关系图
	

	备注
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检测编号：	委托编号：	第　　页　共　　页
	样品名称
	
	规格型号
	
	委托日期
	

	检测依据
	
	样品描述
	

	检测设备名称及编号
	

	收缩率比
	试验方法
	

	批次
	1
	2
	3

	混凝土类型
	基准
	受检
	基准
	受检
	基准
	受检

	成型日期
	
	
	

	龄期（d）
	
	
	

	检测日期
	
	
	

	试验环境
	
	
	

	试件总长度
	
	
	
	
	
	

	测头1埋入深度（mm）
	
	
	
	
	
	

	测头2埋入深度（mm）
	
	
	
	
	
	

	初始读数（mm）
	
	
	
	
	
	

	t龄期的测量读数（mm）
	
	
	
	
	
	

	收缩率（%）
	
	
	
	
	
	

	单组收缩率比（%）
	
	
	

	收缩率比（%）
	

	备注
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检测编号：	委托编号：	第　　页　共　　页
	委托日期
	
	检测日期
	

	样品名称
	
	规格型号
	

	样品描述
	
	检测依据
	

	主要仪器设备
名称及编号
	

	含固量检测 （%）
（□干燥法
□真空干燥法）
	样品序号
	称量
次数
	称量瓶的质量m0（g）
	称量瓶加液体试样的质量m1（g）
	称量瓶加烘干后液体试样的质量m2（g）
	含固量ωs

	
	
	
	
	
	
	单个值
	检测结果

	
	1
	①
	
	
	
	
	

	
	
	②
	
	
	
	
	

	
	
	③
	
	
	
	
	

	
	2
	①
	
	
	
	
	

	
	
	②
	
	
	
	
	

	
	
	③
	
	
	
	
	

	含水率（%）
（□干燥法
□真空干燥法）
	序号
	称量瓶恒重质量m3（g）
	称量瓶加粉状试样的质量m4（g）
	称量瓶加粉状试样烘干后的质量m5（g）
	含水率ωW

	
	
	
	
	
	单个值
	检测结果

	
	1
	
	
	
	
	

	
	2
	
	
	
	
	

	密度
（比重瓶法）（g/mL）
	序号
	干燥的比重瓶质量m6（g）
	比重瓶盛满（20±1）℃
水的质量m7（g）
	比重瓶在20℃时容积V（mL）
	比重瓶装满（20±1）℃外加剂溶液后的质量m8（g）
	外加剂溶液的密度ρ

	
	
	
	
	
	
	单个值
	检测结果

	
	1
	
	
	
	
	
	

	
	2
	
	
	
	
	
	

	细度（%）
（□手工筛析法
□负压筛析法）
	序号
	试样质量m9（g）
	筛余物质量m10（g）
	筛余ωf（%）

	
	
	
	
	单个值
	检测结果

	
	1
	
	
	
	

	
	2
	
	
	
	

	
	3
	
	
	
	

	pH
	序号
	被测溶液的温度（℃）
	酸度计的读数稳定1min，记录读数
	平均值

	
	1
	
	
	

	
	2
	
	
	

	备注
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检测编号：	委托编号：	第　　页　共　　页
	委托日期
	
	检测日期
	

	样品名称
	
	规格型号
	

	样品描述
	
	检测环境
	

	检测依据
	

	主要设备
名称及编号
	

	氯离子
含量
（电位滴
定法）
（%）
	次 数
	试样质量
m（g）
	硝酸银
溶 液浓度  
c（mol/L）
	加10mL氯化钠
	加20mL氯化钠
	加10mL氯化钠
	加20mL氯化钠
	样品中氯离子含量
	平均值

	
	
	
	
	空白试验消耗硝酸银溶液体积（ml）
	样品消耗硝酸银体积（ml）
	
	

	
	1
	
	
	V01=
	V02=
	V1=
	V2=
	
	

	
	2
	
	
	V01=
	V02=
	V1=
	V2=
	
	

	备注
	氯化钠标准溶液浓度cNaCl=
硝酸银溶液浓度c（mol/L）=10×cNaCl/（V02-V01）
外加剂中氯离子所消耗的硝酸银溶液体积 V=[（V1-V01）+（V2-V02）]/2
外加剂中氯离子含量 XCl- =（c×V×35.45/m×1000）× 100


复核：		检测：
[bookmark: _Toc195518470][bookmark: _Toc195346026][bookmark: _Toc195349402][bookmark: _Toc196397592][bookmark: _Toc195348739][bookmark: _Toc196290251][bookmark: _Toc195291095][bookmark: _Toc195517765]碱含量检测原始记录
检测编号：	委托编号：	第　　页　共　　页
	委托日期
	
	检测日期
	

	样品名称
	
	规格型号
	

	样品描述
	
	检测环境
	

	检测依据
	

	主要仪器设备
名称及编号
	

	碱含量

	标准曲线绘制

	
	K2O与Na2O的标准溶液浓度（μg/mL）
	
	
	
	
	
	

	
	K2O读数（μg/mL）
	
	
	
	
	
	

	
	Na2O读数（μg/mL）
	
	
	
	
	
	

	
	火焰光度计工作曲线：
	

	
	检  测  结  果

	
	试验类型
	第一次
	第二次

	
	
	试样1
	空白01
	试样2
	空白02

	
	试样质量（g）
	
	——
	
	——

	
	稀释体积（mL）
	
	
	
	

	
	K2O（μg/mL）
	
	
	
	

	
	Na2O（μg/mL）
	
	
	
	

	
	扣除空白试验后K2O（μg/mL）
	
	——
	
	——

	
	扣除空白试验后Na2O（μg/mL）
	
	——
	
	——

	
	
	第一次
	第二次
	平均值
	碱含量

	
	氧化钾的质量分数（%）
	
	
	
	

	
	氧化钠的质量分数（%）
	
	
	
	

	备注
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[bookmark: _Toc195291096][bookmark: _Toc195346027][bookmark: _Toc195348740][bookmark: _Toc195349403][bookmark: _Toc195517766][bookmark: _Toc195518471][bookmark: _Toc196290252][bookmark: _Toc196397593]混凝土膨胀剂检测报告
检测编号：	委托编号：	第　　页　共　　页
	工程名称
	
	委托日期
	

	委托单位
	
	检测日期
	

	见证单位
	
	报告日期
	

	监督单位
	
	取样员
	

	检测类别
	
	见证员
	

	工程部位
	
	检测环境
	

	检测依据
	
	判定依据
	

	样品名称
	
	规格型号
	

	生产厂家
	
	代表批量
	

	样品描述
	
	唯一性标识
	

	主要仪器设备
名称及编号
	

	检测内容及结果

	检测参数
	技术要求
	计量单位
	检测结果
	单项评定

	1.18mm 筛筛余
	
	%
	
	

	凝结
时间
	初凝
	
	min
	
	

	
	终凝
	
	min
	
	

	限制
膨胀率
	水中 7d
	
	%
	
	

	
	空气中 21d
	
	%
	
	

	抗压
强度
	7d
	
	MPa
	
	

	
	28d
	
	MPa
	
	

	检测结论
	



	备注
	


	检测单位
	单位全称

	
	
	
	盖章


批准：	审核：	检测：
声明：1.未经本机构同意，不得部分复制本报告。
2.对本报告有异议的，请在收到报告后15天内联系本机构协商解决。
3.检测地址：                 电话： 
[bookmark: _Toc195291097][bookmark: _Toc195346028][bookmark: _Toc195348741][bookmark: _Toc195349404][bookmark: _Toc195517767][bookmark: _Toc195518472][bookmark: _Toc196290253][bookmark: _Toc196397594]混凝土膨胀剂检测原始记录（1）
检测编号：	委托编号：	第　　页　共　　页
	委托日期
	

	检测日期
	

	样品名称
	

	规格型号
	

	样品描述
	

	检测依据
	

	主要仪器设备
名称及编号
	



	细度（%）
	样品质量（ g）
	筛余质量（ g）
	筛余（%）
	修正系数
	修正后筛余（%）
	筛余结果（%）

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	标准
稠度
	试验次数
	样品质量（ g）
	用水量（mL）
	试杆距底板距离（mm）
	是否为标准
稠度

	
	1
	
	
	
	是□ 否□

	
	2
	
	
	
	是□ 否□

	
	3
	
	
	
	是□ 否□

	
	标准稠度用水量 A（mL）
	
	标准稠度 P（%）
	

	凝结
时间
	加水时间
	

	
	初凝
	测试时间
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	试杆距底板距离（mm）
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	初凝时间（min）
	

	
	终凝
	测试时间
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	环形附件在试体上有无痕迹
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	终凝时间（min）
	


	备注
	




复核：		检测：
[bookmark: _Toc195291098][bookmark: _Toc195346029][bookmark: _Toc195348742][bookmark: _Toc195349405][bookmark: _Toc195517768][bookmark: _Toc195518473][bookmark: _Toc196290254][bookmark: _Toc196397595]混凝土膨胀剂检测原始记录（2）
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	委托日期
	
	检测日期
	

	样品名称
	
	规格型号
	

	样品描述
	
	检测依据
	

	主要仪器设备
名称及编号
	

	拆模
强度
（MPa）
	成型时间
	拆模时间
	编号
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	平均值

	
	
	
	荷载 Fc（kN）
	
	
	
	
	
	
	/

	
	
	
	抗压强度 Rc（MPa）
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	荷载 Fc（kN）
	
	
	
	
	
	
	/

	
	
	
	抗压强度 Rc（MPa）
	
	
	
	
	
	
	

	抗压
强度
（MPa）
	龄期
	3d
	28d

	
	
	加水
时间
	
	抗压时间
	
	加水
时间
	
	抗压
时间
	

	
	编号
	荷载 Fc（kN）
	抗压强度 Rc（MPa）
	荷载 Fc（kN）
	抗压强度 Rc（MPa）

	
	1
	
	
	
	

	
	2
	
	
	
	

	
	3
	
	
	
	

	
	4
	
	
	
	

	
	5
	
	
	
	

	
	6
	
	
	
	

	
	平均值（MPa）
	
	平均值（MPa）
	

	限制
膨胀率
（%）
	试件基准
长度 L0（mm）
	试件初始
长度 L（mm）
	水中 7d
	空气中 21d

	
	
	
	长度 L1
（mm）
	限制膨胀率
（%）
	长度L2
（mm）
	限制膨胀率
（%）

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	限制膨胀率结果（%）
	
	

	备注
	


复核：		检测：
[bookmark: _Toc195291099][bookmark: _Toc195346030][bookmark: _Toc195348743][bookmark: _Toc195349406][bookmark: _Toc195517769][bookmark: _Toc195518474][bookmark: _Toc196290255][bookmark: _Toc196397596]混凝土速凝剂检测报告
检测编号：	委托编号：	第　　页　共　　页
	工程名称
	
	委托日期
	

	委托单位
	
	检测日期
	

	见证单位
	
	报告日期
	

	监督单位
	
	取样员
	

	检测类别
	
	见证员
	

	工程部位
	
	检测环境
	

	检测依据
	
	判定依据
	

	样品名称
	
	规格型号
	

	生产厂家
	
	代表批量
	

	掺量
	
	唯一性标识
	

	样品描述
	

	主要仪器设备
名称及编号
	

	检测内容及结果

	检测参数
	技术要求
	计量单位
	检测结果
	单项评定

	
	无碱速凝剂
	有碱速凝剂
	
	
	

	密度
	
	g/cm³
	
	

	pH值
	
	/
	
	

	含水率
	
	﹪
	
	

	细度（80μm方孔筛筛余）
	
	﹪
	
	

	含固量（固体含量）
	
	﹪
	
	

	氯离子（氯离子含量）
	
	﹪
	
	

	碱含量
	≤
	﹪
	
	

	净浆凝结时间
	初凝
	≤
	min
	
	

	
	终凝
	≤
	min
	
	

	砂浆
强度
	1d抗压强度
	≥
	MPa
	
	

	
	28d抗压强度比
	≥90
	≥70
	﹪
	
	

	
	90d抗压强度保留率
	≥100
	≥70
	﹪
	
	

	检测结论
	

	备注
	
	检测单位
	单位全称

	
	
	
	盖章


批准：	审核：	检测：
声明：1.未经本机构同意，不得部分复制本报告。
2.对本报告有异议的，请在收到报告后15天内联系本机构协商解决。
3.检测地址：                 电话： 
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	委托日期
	
	检测日期
	

	样品名称
	
	规格型号
	

	样品描述
	
	检测依据
	

	主要仪器及编号
	

	细度（%）
	样品质量（ g）
	筛余质量（ g）
	筛余
（%）
	修正系数
	修正后筛余（%）
	筛余结果（%）

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	含水率 （%）
（干燥法
真空干燥法）
	样品序号
	称量瓶恒重
质量m3（g）
	称量瓶加粉状试样的质量m4（g）
	称量瓶加粉状试样烘干后的质量m5（g）
	含水率ωW

	
	
	
	
	
	单个值
	检测结果

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	含固量检测
（干燥法
真空干燥法
稀释干燥法）
	样品序号
	称量次数
	称量瓶的质量m0（g）
	称量瓶加液体试样的质量m1（g）
	称量瓶加烘干后液体试样的质量m2（g）
	含固量ωs

	
	
	
	
	
	
	单个值
	检测结果

	
	1
	①
	
	
	
	
	

	
	
	②
	
	
	
	
	

	
	
	③
	
	
	
	
	

	
	2
	①
	
	
	
	
	

	
	
	②
	
	
	
	
	

	
	
	③
	
	
	
	
	

	
	速凝剂试样质量（g）
	
	蒸馏水质量（g）
	

	
	（稀释前）含固量ωs
	

	备注
	



复核：		检测：
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	委托日期
	
	检测日期
	

	样品名称
	
	规格型号
	

	样品描述
	
	检测依据
	

	主要仪器设备
名称及编号
	

	凝结时间1
	掺量
	
	加水时间
	

	
	初凝
	测试时间
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	试杆距底板
距离（mm）
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	初凝时间（min）
	

	
	终凝
	测试时间
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	环形附件在
试体上有无痕迹
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	终凝时间（min）
	

	凝结时间2
	掺量
	
	加水时间
	

	
	初凝
	测试时间
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	试杆距底板
距离（mm）
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	初凝时间（min）
	

	
	终凝
	测试时间
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	环形附件在
试体上有无痕迹
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	终凝时间（min）
	

	凝结时间均值
	初凝时间（min）
	

	
	终凝时间（min）
	

	备注
	


复核：		检测：
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	委托日期
	
	检测日期
	

	样品名称
	
	规格型号
	

	样品描述
	
	检测依据
	

	主要仪器设备
名称及编号
	

	1d抗压强度 （MPa）
（掺量：   ）
	成型
时间
	抗压
时间
	编号
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	平均值

	
	
	
	荷载 Fc（kN）
	
	
	
	
	
	
	/

	
	
	
	抗压强度 Rc（MPa）
	
	
	
	
	
	
	

	28d抗压强度比（%）
（掺量：   ）
	试件类型
	基准试件
	掺外加剂试件

	
	成型时间
	
	

	
	抗压时间
	
	

	
	编号
	荷载 Fc（kN）
	抗压强度 Rc（MPa）
	荷载 Fc（kN）
	抗压强度 Rc
（MPa）

	
	1
	
	
	
	

	
	2
	
	
	
	

	
	3
	
	
	
	

	
	4
	
	
	
	

	
	5
	
	
	
	

	
	6
	
	
	
	

	
	基准试件28d抗压强度（MPa）
	
	掺外加剂试件28d抗压强度（MPa）
	

	
	28d抗压强度比（%）
	

	备注
	


复核：		检测：
[bookmark: _Toc195291103][bookmark: _Toc195346034][bookmark: _Toc195348747][bookmark: _Toc195349410][bookmark: _Toc195517773][bookmark: _Toc195518478][bookmark: _Toc196290259][bookmark: _Toc196397600]粉煤灰检测报告
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	工程名称
	
	委托日期
	

	委托单位
	
	检测日期
	

	见证单位
	
	报告日期
	

	监督单位
	
	检测环境
	

	检测类别
	
	取样员
	

	工程部位
	
	见证员
	

	检测依据
	
	判定依据
	

	样品名称
	
	规格型号
	

	生产厂家
	
	代表批量
	

	样品描述
	
	唯一性标识
	

	主要仪器设备
名称及编号
	

	检测内容及结果

	检测参数
	技术要求
	计量单位
	检测结果
	单项评定

	细度（45μm 方孔筛筛余）
	
	%
	
	

	需水量比
	
	%
	
	

	烧失量
	
	%
	
	

	含水量（含水率）
	
	%
	
	

	三氧化硫质量分数
（三氧化硫含量）
	
	%
	
	

	强度活性指数
	
	%
	
	

	放射性
	
	
	
	

	检测结论
	



	备注
	


	检测
单位
	单位全称
（盖章）


批准：	审核：	检测：
声明：1.未经本机构同意，不得部分复制本报告。
2.对本报告有异议的，请在收到报告后15天内联系本机构协商解决。
3.检测地址：                 电话： 
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	委托日期
	
	检测日期
	

	样品名称
	
	规格型号
	

	样品描述
	
	检测环境
	

	检测依据
	

	主要仪器设备
名称及编号
	

	细度
	筛析法
	编号
	样品质量
W（g）
	45μm筛余质量Rt（g）
	负压筛的修正系数 C
	45μm筛余百分数Ft（%）
	平均值（%）

	
	
	1
	
	
	
	
	

	
	
	2
	
	
	
	
	

	需水量比
	种类
	需水量L（g）
	流动度（mm）
	需水量比X（%）

	
	
	
	横向
	垂直向
	均值
	

	
	对比胶砂
	125
	
	
	
	

	
	试验胶砂
	
	
	
	
	

	含水量
（含水率）
	蒸发皿质量 m0
（g）
	烘干前样品与蒸发皿的质量m1 （g）
	烘干后样品与蒸发皿的质量m2 （g）
	含水量（含水率）
ω（%）

	
	
	
	
	

	强度活
性指数
	胶砂试体成型加水时间
	月    日    时    分

	
	类别
	破型时间
	月   日   时   分
	抗压强度
（MPa）
	28d活性指数
（%）

	
	28d对比胶砂
破坏荷载（kN）
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	28d试验胶砂
破坏荷载（kN）
	
	
	
	
	
	
	
	

	备注
	


复核：		检测：
[bookmark: _Toc195291105][bookmark: _Toc195346036][bookmark: _Toc195348749][bookmark: _Toc195349412][bookmark: _Toc195517775][bookmark: _Toc195518480][bookmark: _Toc196290261][bookmark: _Toc196397602]三氧化硫含量检测原始记录
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	委托日期
	
	检测日期
	

	样品名称
	
	规格型号
	

	样品描述
	
	检测环境
	

	检测依据
	

	主要仪器设备
名称及编号
	

	三氧化硫含量
（硫酸钡重量法-基准法）
	称量次数
	空白试验坩埚质量m01（g）
	空白试验灼烧后沉淀加坩埚质量m02（g）
	空白试验灼烧后沉淀质量 m013（g）

	
	①
	
	
	

	
	②
	
	
	

	
	③
	
	
	

	
	试样编号
	试样
质量
m12（g）
	称量次数
	坩埚质量m1（g）
	灼烧后沉淀加坩埚质量m2（g）
	灼烧后沉淀质量m13（g）
	三氧化硫
wSO3（%）
	平均值
（%）

	
	1
	
	①
	
	
	
	
	

	
	
	
	②
	
	
	
	
	

	
	
	
	③
	
	
	
	
	

	
	2
	
	①
	
	
	
	
	

	
	
	
	②
	
	
	
	
	

	
	
	
	③
	
	
	
	
	

	备注
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复核：		检测：
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	委托日期
	
	检测日期
	

	样品名称
	
	规格型号
	

	样品描述
	
	检测环境
	

	检测依据
	

	主要仪器设备
名称及编号
	

	放射性
	掺合料质量
（g）
	硅酸盐
水泥质量
（g）
	镭-226的比
活度CRa
（Bq·kg-1）
	钍-232的比活度CTh
（Bq·kg-1）
	钾-40的比活 度CK
（Bq·kg-1）
	内照射
指数
IRa
	外照射
指数
Ir

	
	
	
	
	
	
	
	

	备注
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	委托日期
	
	检测日期
	

	样品名称
	
	规格型号
	

	样品描述
	
	检测环境
	

	检测依据
	

	主要仪器设备
名称及编号
	

	游离氧
化钙
（%）
	空白试验游离总钙含量
C0（%）
	

	
	编 号
	试料质量
（g）
	EDTA标准滴定溶液相当于氧化钙的质量TCaO单位为 （mg/mL）
	滴定时消耗EDTA标准滴定溶液的体积 V（mL）
	游离氧化钙和氢氧化钙合量的质量分数为
C1（%）
	Ca（OH）2分解出的H2O的质量分数为C2（%）
	钢渣中的氢氧化钙含量
C3（%）

	游离氧化钙含量
C（%）
	平均值
（%）

	
	1
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	2
	
	
	
	
	
	
	
	

	备注
	



复核：		检测：
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	委托日期
	
	检测日期
	

	样品名称
	
	规格型号
	

	样品描述
	
	检测环境
	

	检测依据
	

	主要仪器设备
名称及编号
	

	烧失量
（%）
（ωLOI）
	样品
序号
	称量次数
	试样质量
m0（g）
	坩埚质量
m1（g）
	灼烧后试样
加坩埚质量
m2（g）
	单次试
验值
	平均值

	
	1
	①
	
	
	
	
	

	
	
	②
	
	
	
	
	

	
	
	③
	
	
	
	
	

	
	2
	①
	
	
	
	
	

	
	
	②
	
	
	
	
	

	
	
	③
	
	
	
	
	

	备注
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检测编号：	委托编号：	第　　页　共　　页
	工程名称
	
	委托日期
	

	委托单位
	
	检测日期
	

	见证单位
	
	报告日期
	

	监督单位
	
	检测环境
	

	检测类别
	
	取样员
	

	工程部位
	
	见证员
	

	检测依据
	
	判定依据
	

	样品名称
	
	规格型号
	

	生产厂家
	
	代表批量
	

	样品描述
	
	唯一性标识
	

	主要仪器设备
名称及编号
	

	检测内容及结果

	检测参数
	技术要求
	计量单位
	检测结果
	单项评定

	比表面积
	
	m2/kg
	
	

	活性指数
	7d
	
	%
	
	

	
	28d
	
	%
	
	

	流动度比
	
	%
	
	

	含水量（含水率）
	
	%
	
	

	三氧化硫（三氧化硫含量）
	
	%
	
	

	氯离子（氯离子含量）
	
	%
	
	

	烧失量
	
	%
	
	

	放射性
	
	
	
	

	检测结论
	

	备注
	
	检测
单位
	单位全称
（盖章）


批准：	审核：	检测：
声明：1.未经本机构同意，不得部分复制本报告。
2.对本报告有异议的，请在收到报告后15天内联系本机构协商解决。
3.检测地址：                 电话： 
[bookmark: _Toc195291110][bookmark: _Toc195346041][bookmark: _Toc195348754][bookmark: _Toc195349417][bookmark: _Toc195517780][bookmark: _Toc195518485][bookmark: _Toc196290266][bookmark: _Toc196397607]粒化高炉矿渣粉检测原始记录
检测编号：	委托编号：	第　　页　共　　页
	委托日期
	
	检测日期
	

	样品名称
	
	规格型号
	

	样品描述
	
	检测环境
	

	检测依据
	

	主要仪器设备
名称及编号
	

	强度 活性 指数
	胶砂试体成型加水时间
	月   日   时   分

	
	7天胶砂试体破型时间
	月   日   时   分

	
	28天胶砂试体破型时间
	月   日   时   分

	
	龄期
	类别
	破坏荷载（kN）
	抗压强度（MPa）
	7d 活性指数
（%）

	
	7d
	对比胶砂
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	试验胶砂
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	龄期
	类别
	破坏荷载（kN）
	抗压强度（MPa）
	28d活性指数
（%）

	
	28d
	对比胶砂
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	试验胶砂
	
	
	
	
	
	
	
	

	流动
度比
	对比胶砂流动度Lm（mm）
	试验胶砂流动度L（mm）
	流动度比 F
（%）

	
	横向
	纵向
	平均
	横向
	纵向
	平均
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	含水量
（含水率）
	蒸发皿质量 m0
（g）
	烘干前样品与蒸发皿的质量m1 （g）
	烘干后样品与蒸发皿的质量m2 （g）
	含水量（含水率）ω（%）

	
	
	
	
	

	备注
	


复核：		检测：
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	委托日期
	
	检测日期
	

	样品名称
	
	规格型号
	

	样品描述
	
	检测环境
	

	检测依据
	

	主要仪器设备
名称及编号
	

	三氧化硫含量
（硫酸钡重量法-基准法）
	称量次数
	空白试验坩埚质量m01（g）
	空白试验灼烧后沉淀加坩埚质量m02（g）
	空白试验灼烧后沉淀质量 m013（g）

	
	①
	
	
	

	
	②
	
	
	

	
	③
	
	
	

	
	试样编号
	试样质量
m12（g）
	称量次数
	坩埚质量m1（g）
	灼烧后沉淀加坩埚质量m2（g）
	灼烧后沉淀质量m13（g）
	三氧化硫
wSO3（%）
	平均值
（%）

	
	1
	
	①
	
	
	
	
	

	
	
	
	②
	
	
	
	
	

	
	
	
	③
	
	
	
	
	

	
	2
	
	①
	
	
	
	
	

	
	
	
	②
	
	
	
	
	

	
	
	
	③
	
	
	
	
	

	备注
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复核：		检测：
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	委托日期
	
	检测日期
	

	样品名称
	
	规格型号
	

	样品描述
	
	检测环境
	

	检测依据
	

	主要仪器设备
名称及编号
	

	氯
离
子
含
量

	基准法
	样品序号
	称样量m（g）
	样品耗硫氰酸铵标准溶液体积V1（mL）
	空白耗硫氰酸铵标准溶液体积V0（mL）
	单次测试值
	平均值

	
	
	1
	
	
	
	
	

	
	
	2
	
	
	
	
	

	
	
	硝酸银标准滴定溶液对于氯离子的滴定度（mg/mL）
	

	
	
	氯离子质量分数（%）
	

	
	代用法
	滴定次数
	读数

	
	
	
	第一次
	第二次
	空白试验

	
	
	
	滴定管
	毫伏计
	滴定管
	毫伏计
	滴定管
	毫伏计

	
	
	1
	
	
	
	
	
	

	
	
	2
	
	
	
	
	
	

	
	
	3
	
	
	
	
	
	

	
	
	4
	
	
	
	
	
	

	
	
	5
	
	
	
	
	
	

	
	
	6
	
	
	
	
	
	

	
	
	7
	
	
	
	
	
	

	
	
	8
	
	
	
	
	
	

	
	
	9
	
	
	
	
	
	

	
	
	10
	
	
	
	
	
	

	
	
	----
	第一次
	第二次
	空白试验

	
	
	试样质量（g）
	
	
	/

	
	
	消耗硝酸银标准溶液体积（mL）
	
	
	

	
	
	硝酸银标准滴定溶液对于氯离子的滴定度（mg/mL）
	

	
	
	氯离子质量分数（%）
	第一次
	第二次
	绝对差值
	平均值

	
	
	
	
	
	
	

	备注
	


复核：		检测：
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	委托日期
	
	检测日期
	

	样品名称
	
	规格型号
	

	样品描述
	
	检测环境
	

	检测依据
	

	主要仪器设备
名称及编号
	

	密度
	试样
次数
	装入李氏瓶的试样质量（g）
	李氏瓶读数
	密度
（g/cm³）

	
	
	
	第一次
（mL）
	水槽温度（℃）
	第二次
（mL）
	水槽温度
（℃）
	

	
	1
	
	
	
	
	
	

	
	2
	
	
	
	
	
	

	
	两次测定结果之差
	
	试样密度（g/cm³）
	

	比表面积
（勃氏法）
	试料层体积

	
	试验
次数
	试验温度
（℃）
	水银密度 （g/cm³）
	未装试样时水银
质量（g）
	装试样后水银质量（g）
	试料层体积（cm³）

	
	
	
	
	
	
	单值
	平均值

	
	1
	
	
	
	
	
	

	
	2
	
	
	
	
	
	

	
	标准粉液降时间标定

	
	试验
次数
	试验温度 （℃）
	标准粉密度（g/cm³）
	标准粉空隙率
	标准粉
质量
（g）
	标准粉比表面积
（m²/kg）
	标准粉液降时间（s）

	
	
	
	
	
	
	
	单值
	平均值

	
	1
	
	
	
	
	
	
	

	
	2
	
	
	
	
	
	
	

	
	试样比表面积测定

	
	试验
次数
	试验温度 （℃）
	试样空隙率
	试样密度
（g/cm³）
	试样质量（g）
	液面降落时间（s）
	比表面积（m²/kg）

	
	
	
	
	
	
	
	单值
	平均值

	
	1
	
	
	
	
	
	
	

	
	2
	
	
	
	
	
	
	

	备注
	



复核：		检测：
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检测编号：	委托编号：	第　　页　共　　页
	委托日期
	
	检测日期
	

	样品名称
	
	规格型号
	

	样品描述
	
	检测环境
	

	检测依据
	

	主要仪器设备
名称及编号
	

	放射性
	掺合料质量（g）
	硅酸盐水泥质量
（g）
	镭-226的比
活度CRa
（Bq·kg-1）
	钍-232的比活度CTh
（Bq·kg-1）
	钾-40的比活 度CK
（Bq·kg-1）
	内照射指数
IRa
	外照射指数
Ir

	
	
	
	
	
	
	
	

	备注
	


复核：		检测：
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检测编号：	委托编号：	第　　页　共　　页
	委托日期
	
	检测日期
	

	样品名称
	
	规格型号
	

	样品描述
	
	检测环境
	

	检测依据
	

	主要仪器设备
名称及编号
	

	游离
氧化钙
（%）
	空白试验游离总钙含量
C0（%）
	

	
	编 号
	试料质量
（g）
	EDTA标准滴定溶液相当于氧化钙的质量TCaO单位为 （mg/mL）
	滴定时消耗EDTA标准滴定溶液的体积 V（mL）
	游离氧化钙和氢氧化钙合量的质量分数为
C1（%）
	Ca（OH）2分解出的H2O的质量分数为C2（%）
	钢渣中的氢氧化钙含量
 C3（%）

	游离氧化钙含量
C（%）
	平均值
（%）

	
	1
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	2
	
	
	
	
	
	
	
	

	备注
	


复核：		检测：
[bookmark: _Toc195291116][bookmark: _Toc195346047][bookmark: _Toc195348760][bookmark: _Toc195349423][bookmark: _Toc195517786][bookmark: _Toc195518491][bookmark: _Toc196290272][bookmark: _Toc196397613]烧失量检测原始记录（校正法）
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	委托日期
	
	检测日期
	

	样品名称
	
	规格型号
	

	样品描述
	
	检测环境
	

	检测依据
	

	主要仪器设备
名称及编号
	

	检测项目
	检测记录
	检测结果

	SO3（%）
（1）
	样品序号
	称量次数
	试样质量m0
（g）
	空白坩埚质量m01
（g）
	空白灼烧后沉淀加坩埚质量m02（g）
	坩埚质量m1
（g）
	灼烧后沉淀加坩埚质量m2（g）
	单次试验值
	平均值

	
	1
	①
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	②
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	③
	
	
	
	
	
	
	

	
	2
	①
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	②
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	③
	
	
	
	
	
	
	

	SO3（%）
（灼烧后试样）
（2）
	1
	①
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	②
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	③
	
	
	
	
	
	
	

	
	2
	①
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	②
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	③
	
	
	
	
	
	
	

	烧失量
（%）
（LOI）
	样品序号
	称量次数
	试样质量
m0（g）
	坩埚质量m1（g）
	灼烧后试样加坩埚质量m2（g）
	单次
试验值
	平均值

	
	1
	①
	
	
	
	
	

	
	
	②
	
	
	
	
	

	
	
	③
	
	
	
	
	

	
	2
	①
	
	
	
	
	

	
	
	②
	
	
	
	
	

	
	
	③
	
	
	
	
	

	校准后烧失量（%）
	——
	

	备注
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复核：		检测：
[bookmark: _Toc195518492][bookmark: _Toc196397614][bookmark: _Toc196290273][bookmark: _Toc195517787][bookmark: _Toc195349424][bookmark: _Toc195348761][bookmark: _Toc195346048][bookmark: _Toc195291117]砂浆性能检测报告
检测编号：	委托编号：	第　　页　共　　页 
	工程名称
	
	委托日期
	

	委托单位
	
	检测日期
	

	见证单位
	
	报告日期
	

	监督单位
	
	检测环境
	

	检测类别
	
	取样员
	

	工程部位
	
	见证员
	

	检测依据
	
	判定依据
	

	样品名称
	
	砂浆种类
	

	设计强度等级
	
	代表批量
	

	样品描述
	
	唯一性标识
	

	主要仪器设备
名称及编号
	

	材料组成

	材料名称
	型号规格
	生产厂家/产地
	每立方米材料
用量（kg）
	质量比

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	检测内容及结果

	序号
	检测参数
	技术要求
	计量单位
	检测结果
	单项评定

	1
	稠度
	
	mm
	
	

	2
	分层度
	
	mm
	
	

	3
	保水率
	
	%
	
	

	4
	凝结时间
	
	min
	
	

	5
	抗压强度
	
	MPa
	
	

	6
	拉伸粘结强度
	
	MPa
	
	

	检测结论
	


	备注
	
	检测单位
	单位全称
（盖章）


批准：	审核：	检测：
声明：1.未经本机构同意，不得部分复制本报告。
2.对本报告有异议的，请在收到报告后15天内联系本机构协商解决。
3.检测地址：                 电话： 
[bookmark: _Toc195291118][bookmark: _Toc195346049][bookmark: _Toc195348762][bookmark: _Toc195349425][bookmark: _Toc195517788][bookmark: _Toc195518493][bookmark: _Toc196290274][bookmark: _Toc196397615]砂浆拌合物检测原始记录（首页）
检测编号：	委托编号：	第　　页　共　　页
	委托日期
	
	检测日期
	

	样品名称
	
	砂浆种类
	

	样品描述
	
	强度等级
	

	检测环境
	
	检测依据
	

	主要仪器设备
名称及编号
	

	（    ）L砂浆材料搅拌用量

	材料名称
	
	
	
	

	规格型号
	
	
	
	

	生产厂家/产地
	
	
	
	

	用量（kg）
	
	
	
	

	稠度

	稠度1（mm）
	稠度2（mm）
	平均值（mm）

	
	
	

	分层度（□标准法 □快速法）

	试验次数
	原始砂浆稠度（mm）
	二次搅拌后砂浆稠度（mm）
	分层度（mm）

	
	
	
	单值
	平均值

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	砂浆含水率

	试验
次数
	称量盒质量
（g）
	砂浆样本总质量
（g）
	烘干后（称量盒+样本）的质量（g）
	含水率（%）

	
	
	
	
	单值
	平均值

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	砂浆保水率

	试验
次数
	底部不透水片与干燥试模的质量m1（g）
	15片滤纸吸水前的质量m2（g）
	滤纸、底部不透水片、试模与砂浆总质量m³（g）
	15片滤纸吸水后的质量m4（g）
	砂浆
含水率
α（%）
	保水率W（%）

	
	
	
	
	
	
	单值
	平均值

	1
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	

	表观密度

	试验
次数
	容量筒容积（L）
	容量筒质量（kg）
	容量筒及试样重量（kg）
	表观密度（kg/m³）

	
	
	
	
	单值
	平均值

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	备注
	



复核：		检测：
[bookmark: _Toc195291119][bookmark: _Toc195346050][bookmark: _Toc195348763][bookmark: _Toc195349426][bookmark: _Toc195517789][bookmark: _Toc195518494][bookmark: _Toc196290275][bookmark: _Toc196397616]砂浆拌合物原始记录（续页）
检测编号：	委托编号：	第　　页　共　　页
	委托日期
	
	检测日期
	

	样品名称
	
	砂浆种类
	

	样品描述
	
	强度等级
	

	检测环境
	

	检测依据
	

	主要仪器设备
名称及编号
	

	凝结时间

	加水时间
	

	试件
编号
	测试
时间
	分钟（min）
	静压力NP（N）
	贯入阻力
fp（MPa）
	贯入阻力值与时间关系图

	1
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	试件
编号
	测试
时间
	分钟（min）
	静压力NP（N）
	贯入阻力
fp（MPa）
	贯入阻力值与时间关系图

	2
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	试件
编号
	凝结时间测定值（min）
	凝结时间平均值（min）

	1
	
	

	2
	
	

	备注
	


复核：		检测：
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检测编号：	委托编号：	第　　页　共　　页
	工程名称
	
	委托日期
	

	委托单位
	
	检测日期
	

	见证单位
	
	报告日期
	

	监督单位
	
	检测环境
	

	检测类别
	
	取样员
	

	工程部位
	
	见证员
	

	检测依据
	
	判定依据
	

	样品名称
	
	公称尺寸
	

	生产厂家
	
	代表批量
	

	样品描述
	
	设计强度等级
	

	养护方式
	
	成型日期
	

	试件龄期
	
	唯一性标识
	

	主要仪器设备
名称及编号
	

	检测结果

	试件编号
	试件承压面积A（mm2）
	破坏荷载（kN）
	单块抗压强度值
（MPa）
	检测结果（MPa）

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	备注
	
	检测
单位
	单位全称
（盖章）


批准：	审核：	检测：
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2.对本报告有异议的，请在收到报告后15天内联系本机构协商解决。
3.检测地址：                 电话： 
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检测编号：	委托编号：	第　　页　共　　页
	委托日期
	
	检测日期
	

	样品名称
	
	试件公称尺寸
	

	样品描述
	
	代表批量
	

	设计强度等级
	
	养护方式
	

	成型日期
	
	龄期（d）
	

	检测环境
	

	检测依据
	

	主要仪器设备
名称及编号
	

	检 测 结 果

	试件编号
	1
	2
	3

	承压面实测边长1（mm）
	
	
	

	承压面实测边长2（mm）
	
	
	

	试件承压面积A（mm2）
	
	
	

	破坏荷载Nu（N）
	
	
	

	单块抗压强度值fm,cu=K·Nu/A（MPa）
	
	
	

	抗压强度结果（MPa）
	

	备注
	实测尺寸与公称尺寸之差不超过1mm时，可按公称尺寸计算承压面积


复核：		检测：
[bookmark: _Toc195291122][bookmark: _Toc195346053][bookmark: _Toc195348766][bookmark: _Toc195349429][bookmark: _Toc195517792][bookmark: _Toc195518497][bookmark: _Toc196290278][bookmark: _Toc196397619]砂浆抗渗性能检测报告
检测编号：	委托编号：	第　　页　共　　页
	工程名称
	
	委托日期
	

	委托单位
	
	检测日期
	

	见证单位
	
	报告日期
	

	监督单位
	
	检测环境
	

	检测类别
	
	取样员
	

	工程部位
	
	见证员
	

	检测依据
	
	判定依据
	

	样品名称
	
	生产厂家
	

	设计强度等级
	
	代表批量
	

	养护方式
	
	龄期
	

	抗渗等级
	
	成型日期
	
	唯一性标识
	

	样品描述
	

	主要仪器设备
名称及编号
	

	检测内容及结果

	检测最大压力（MPa）
	渗水试件数量（个）
	实测抗渗等级

	
	
	

	检测结论
	

	备注
	


	检测
单位
	单位全称
（盖章）


批准：	审核：	检测：
声明：1.未经本机构同意，不得部分复制本报告。
2.对本报告有异议的，请在收到报告后15天内联系本机构协商解决。
3.检测地址：                 电话： 
[bookmark: _Toc195291123][bookmark: _Toc195346054][bookmark: _Toc195348767][bookmark: _Toc195349430][bookmark: _Toc195517793][bookmark: _Toc195518498][bookmark: _Toc196290279][bookmark: _Toc196397620]砂浆抗渗性能检测原始记录
检测编号：	委托编号：	第　　页　共　　页
	委托日期
	
	检测日期
	

	样品名称
	
	公称尺寸
	

	样品描述
	
	代表批量
	

	强度等级
	
	抗渗等级
	

	养护方式
	
	龄期（d）
	

	成型日期
	
	唯一性标识
	

	检测环境
	

	检测依据
	

	主要仪器设备
名称及编号
	

	检测结果

	压力（MPa）
	加压时间
	持续时长（h）
	试件表面渗水记录（不渗水√，渗水×）

	
	起止时间
	
	1
	2
	3
	4
	5
	6

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	六个试件有三个出现渗水的压力： MPa
抗渗等级达到：

	备注
	


复核：		检测：
[bookmark: _Toc195291124][bookmark: _Toc195346055][bookmark: _Toc195348768][bookmark: _Toc195349431][bookmark: _Toc195517794][bookmark: _Toc195518499][bookmark: _Toc196290280][bookmark: _Toc196397621]砂浆拉伸粘接强度检测报告
检测编号：	委托编号：	第　　页　共　　页
	工程名称
	
	委托日期
	

	委托单位
	
	检测日期
	

	见证单位
	
	报告日期
	

	监督单位
	
	检测环境
	

	检测类别
	
	取样员
	

	工程部位
	
	见证员
	

	检测依据
	
	判定依据
	

	样品名称
	
	规格型号
	

	样品描述
	
	代表批量
	

	生产厂家
	
	养护方式
	

	龄期（d）
	
	唯一性标识
	

	主要仪器设备
名称及编号
	

	检测结果

	试件编号
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	平均值（MPa）

	粘接强度（MPa）
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	检测结论
	

	备注
	


	检测单位
	单位全称
（盖章）


批准：	审核：	检测：
声明：1.未经本机构同意，不得部分复制本报告。
2.对本报告有异议的，请在收到报告后15天内联系本机构协商解决。
3.检测地址：                 电话： 
[bookmark: _Toc195291125][bookmark: _Toc195346056][bookmark: _Toc195348769][bookmark: _Toc195349432][bookmark: _Toc195517795][bookmark: _Toc195518500][bookmark: _Toc196290281][bookmark: _Toc196397622]砂浆拉伸粘结强度检测原始记录
检测编号：	委托编号：	第　　页　共　　页
	委托日期
	
	检测日期
	

	样品名称
	
	规格型号
	

	样品描述
	
	材料配比
	

	成型时间
	
	代表批量
	

	唯一性标识
	
	检测环境
	

	检测依据
	

	主要仪器设备
名称及编号
	

	试件制备与养护
	试件制备脱模后在温度   ℃、相对湿度      的环境中养护至规定龄期；试验前先将试件在标准试验条件下养护   d,再用高强度胶粘剂将试件和夹具固定好后继续养护   d。

	检测项目
	检测数据

	拉伸
试验
	（）d
	拉伸试验时间
	月   日   时   分

	
	
	受拉面面积（mm2）
	试件编号
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	粘结强度平均值（MPa）

	
	
	
	破坏荷载（N）
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	粘结强度（MPa）
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	破坏形式
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	备注
	试件破坏形式：①受检砂浆破坏 ②受检砂浆与基底砂浆界面破坏 ③基底砂浆破坏 ④拉伸夹具与胶粘剂破坏


复核：		检测：
[bookmark: _Toc195291126][bookmark: _Toc195346057][bookmark: _Toc195348770][bookmark: _Toc195349433][bookmark: _Toc195517796][bookmark: _Toc195518501][bookmark: _Toc196290282][bookmark: _Toc196397623]砂浆配合比设计检测报告
检测编号：	委托编号：	第　　页　共　　页
	工程名称
	
	委托日期
	

	委托单位
	
	检测日期
	

	见证单位
	
	报告日期
	

	监督单位
	
	检测环境
	

	检测类别
	
	取样员
	

	工程部位
	
	见证员
	

	检测依据
	
	判定依据
	

	样品名称
	
	砂浆种类
	

	设计强度等级
	
	设计稠度
	

	生产厂家
	
	样品描述
	

	代表批量
	
	唯一性标识
	

	主要仪器设备
名称及编号
	

	原材料
	水泥
	砂
	掺合料
	外加剂
	水
	其他
	

	厂家、产地
	
	
	
	
	
	
	

	品种、规格、
等级
	
	
	
	
	
	
	

	主要技术指标实测结果
	
	
	
	
	
	
	

	每立方米材料用量（kg/m³）
	
	
	
	
	
	
	

	质量比
	
	
	
	
	
	
	

	试配日期
	试配强度（MPa）
	稠度（mm）
	保水率（%）
	表观密度 （kg/m³）
	养护方法
	抗压强度（MPa）
	其他

	
	
	
	
	
	
	7d
	28d
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	备注
	
	检测单位
	单位全称
（盖章）


批准：	审核：	检测：
声明：1.未经本机构同意，不得部分复制本报告。
2.对本报告有异议的，请在收到报告后15天内联系本机构协商解决。
3.检测地址：                 电话： 
[bookmark: _Toc195291127][bookmark: _Toc195346058][bookmark: _Toc195348771][bookmark: _Toc195349434][bookmark: _Toc195517797][bookmark: _Toc195518502][bookmark: _Toc196290283][bookmark: _Toc196397624]砂浆配合比设计检测原始记录（1）
检测编号：	委托编号：	第　　页　共　　页
	样品名称
	
	样品编号
	

	砂浆种类
	
	强度等级
	
	稠度（mm）
	

	其他要求
	
	搅拌方法
	

	成型方法
	
	检测日期
	
	检测环境
	

	检测依据
	

	主要仪器设备
名称及编号
	

	检测内容：砂浆配合比原材料情况

	材料名称
	水泥
	砂
	水
	掺合料
	外加剂
	其他
	

	样品数量
	
	
	
	
	
	
	

	样品状态
	
	
	
	
	
	
	

	生产厂家、
产地
	
	
	
	
	
	
	

	名称、品种
	
	
	
	
	
	
	

	规格、等级
	
	
	
	
	
	
	

	检测内容：砂浆配合比计算

	计算项目
	计算结果
	计算说明

	试配强度
fm,o（MPa）
	
	施工水平：优良（    ） ，一般（     ） ，较差（     ）

	材料
用量
（kg/m³）
	水泥Qc
	石灰膏QD
	砂QS
	水Qw
	掺合料
	外加剂

	
	
	
	
	
	
	

	砂浆计算配合比

	材料名称
	水泥
	砂
	水
	掺合料
	外加剂
	其他

	材料用量
（kg/m³）
	
	
	
	
	
	

	重量配合比
	
	
	
	
	
	

	备注
	计算公式：试配强度：fm,o=kf2 ，式中 f2-砂浆强度等级值；k-系数；水泥用量：Qc﹦ 1000（fm,o-β）/（ α ·fce ），α、β为砂浆的特征系数，其中α取3.03，β取-15.09；
水泥强度：fce= γ·fce,k，式中，fce,k–水泥强度等级值（MPa）， γ-水泥强度等级值富余系数，宜按实际统计资料确定，无统计资料时可取1.0。在无法取得水泥实测强度时，按该式计算水泥强度；
石灰膏用量：QD=QA-Qc。


复核：		检测：
[bookmark: _Toc195518503][bookmark: _Toc195349435][bookmark: _Toc195348772][bookmark: _Toc195346059][bookmark: _Toc196397625][bookmark: _Toc196290284][bookmark: _Toc195291128][bookmark: _Toc195517798]砂浆配合比设计检测原始记录（2）
检测编号：	委托编号：	第　　页　共　　页
	检测内容：砂浆配合比试拌，搅拌用量（  ）L

	材料名称
	水泥
	砂
	水
	掺合料
	外加剂
	其他

	用量 （kg）
	计算
配比
	
	
	
	
	
	

	
	调整
配比
	
	
	
	
	
	

	检测项目
	搅拌时间
	稠度
（mm）
	保水率

	
	加水
	搅拌（s）
	
	m1（g）
	m2（g）
	m3（g）
	m4（g）
	m5（g）
	m6（g）
	α（%）
	W（%）

	检 测 结 果
	计算 配比
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	平均
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	调整 配比
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	平均
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	砂浆基准配合比

	材料用量
（kg/m³）
	
	
	
	
	
	

	重量配合比
	
	
	
	
	
	

	备注
	计算公式：  ，式中 W－砂浆保水率（%），m1－底部不透水片与干燥试模质量（g），m2－15片滤纸吸水前的质量（g），m3－试模、底部不透水片与砂浆总质量（g），m4－15片滤纸吸水后的质量（g）， α -砂浆含水率（%）。


复核：		检测：
[bookmark: _Toc195291129][bookmark: _Toc195346060][bookmark: _Toc195348773][bookmark: _Toc195349436][bookmark: _Toc195517799][bookmark: _Toc195518504][bookmark: _Toc196290285][bookmark: _Toc196397626]砂浆配合比设计检测原始记录（3）
检测编号：	委托编号：	第　　页　共　　页
	检测内容：砂浆配合比试配、调整，搅拌用量（ ）L

	材料名称
	水泥
	砂
	水
	掺合料
	外加剂
	其他

	用量
（kg）
	基准+
	
	
	
	
	
	

	
	基准
	
	
	
	
	
	

	
	基准-
	
	
	
	
	
	

	检测项目
	搅拌时间（s）
	稠度（mm）
	保水率

	
	
	
	m1（g）
	m2（g）
	m3（g）
	m4（g）
	m5（g）
	m6（g）
	α（%）
	W（%）

	检 测 结 果
	基 准
+
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	平均
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	基 准
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	平均
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	基 准
-
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	平均
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	备注
	计算公式[image: ]× 100 ，式中：α-砂浆含水率（%），m5-烘干后砂浆样本的质量（g），m6-砂浆样本总质量（g）。


复核：		检测：
[bookmark: _Toc195346061][bookmark: _Toc195349437][bookmark: _Toc195517800][bookmark: _Toc195291130][bookmark: _Toc195348774][bookmark: _Toc195518505][bookmark: _Toc196397627][bookmark: _Toc196290286]砂浆配合比设计检测原始记录（4）
检测编号：	委托编号：	第　　页　共　　页
	检测内容：砂浆配合比试配、调整，搅拌用量（ ）L

	检测项目
	表观密度
	抗压试件
	抗压日期
	龄期 （d）
	截面
尺寸（㎜）
	承压
面积
A（mm2）
	Nu
（kN）
	抗压强度（MPa）

	
	m1 （kg）
	m2（kg）
	V
（L）
	P
（kg/m³）
	
	
	
	
	
	
	fm ,cu
	代表值

	检 测 结 果
	基 准
+
	1
	
	
	
	
	1
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	2
	
	
	
	
	2
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	平均
	
	
	
	
	3
	
	
	
	
	
	
	

	
	基 准
	1
	
	
	
	
	1
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	2
	
	
	
	
	2
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	平均
	
	
	
	
	3
	
	
	
	
	
	
	

	
	基准-
	1
	
	
	
	
	1
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	2
	
	
	
	
	2
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	平均
	
	
	
	
	3
	
	
	
	
	
	
	

	检测内容：砂浆配合比试配、调整，搅拌用量（ ）L

	材料名称
	水泥
	砂子
	水
	掺合料
	外加剂
	其他

	试配
配合比
	材料
用量
（kg/m³）
	
	
	
	
	
	

	校正后
配合比
	
	
	
	
	
	
	

	重量
配合比
	
	
	
	
	
	
	

	检测项目
	次数
	m1（kg）
	m2（kg）
	V（L）
	Pc
（kg/m³）
	Pt
（kg/m³）
	偏差值（%）
	校正
系数

	试配配合比表观密度测定
	1
	
	
	
	
	
	
	

	
	2
	
	
	
	
	
	
	

	
	平均
	
	
	
	
	
	
	

	备注
	1、应选定符合试配强度及和易性要求、水泥用量最低的配合比作为砂浆的试配配合比；
2、当砂浆的实测表观密度值与理论表观密度值之差的绝对值超过理论值的2%时,应校正试配配合比。应将试配配合比的每项材料用量乘以校正系数 δ ,确定为砂浆设计配合比。
3、计算公式：ρt=Qc+Qd+Qs+Qw ，式中ρt－砂浆理论表观密度值（kg/m³）；
δ = [image: ] ，式中δ -砂浆配合比校正系数， ρc－砂浆实测表观密度值（kg/m³）。


复核：		检测：
[bookmark: _Toc195517801][bookmark: _Toc196290287][bookmark: _Toc195346062][bookmark: _Toc195291131][bookmark: _Toc195518506][bookmark: _Toc195349438][bookmark: _Toc195348775][bookmark: _Toc196397628]土工击实试验报告
检测编号：	委托编号：	第　　页　共　　页
	委托单位
	
	委托日期
	

	工程名称
	
	检测日期
	

	见证单位
	
	报告日期
	

	监督单位
	
	检测类别
	

	击实类型
	
	采用方法
	
	取 样 员
	

	样品名称
	
	最大粒径
	
	见 证 员
	

	使用部位
	
	代表批量
	

	样品描述
	
	检测依据
	

	主要设备名 称及编号
	
	唯一性标识
	

	检测内容及结果

	检测参数
	计量
单位
	1
	2
	3
	4
	5
	试验结果

	试件湿密度
	g/cm³
	
	
	
	
	
	最佳含水率
（ % ）
	

	试件含水率
	%
	
	
	
	
	
	
	

	试件干密度
	g/cm³
	
	
	
	
	
	最大干密度 （g/cm³）
	

	超过    mm颗粒含量
	
	
	

	击实曲线
	[image: ]

	检测结论
	

	备  注
	
	检测单位
	单位全称
（盖章）


批准：	审核：	检测：
声明：1.未经本机构同意，不得部分复制本报告。
2.对本报告有异议的，请在收到报告后15天内联系本机构协商解决。
3.检测地址：                 电话： 

— 311 —

[bookmark: _Toc195291132][bookmark: _Toc195346063][bookmark: _Toc195348776][bookmark: _Toc195349439][bookmark: _Toc195517802][bookmark: _Toc195518507][bookmark: _Toc196290288][bookmark: _Toc196397629]土工击实试验原始记录
检测编号：		委托编号：                                       第　　页　共　　页
	样品名称
	
	最大粒径
	
	委托日期
	
	检测日期
	至

	检测依据
	
	风干含水量
	
	检测环境
	

	样品描述
	
	主要仪器设备名称自编号
	

	试验项目及结果

	检测项目
	计量单位
	试验次数
	击实类型
	

	
	
	1
	2
	3
	4
	5
	采用方法
	

	备
料
	预配含水率
	%
	
	
	
	
	
	组成配合比
	

	
	土质量
	g
	
	
	
	
	
	击实筒质量（g）
	

	
	水质量
	g
	
	
	
	
	
	击实筒容积（cm³）
	

	湿密度
	筒+土质量
	g
	
	
	
	
	
	超过        mm粒径含量%
	

	
	湿土质量
	g
	
	
	
	
	
	击 实 结 果

	
	试件湿密度
	g/cm³
	
	
	
	
	
	最佳含水量（%）
	

	含水率
	盒号
	—
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	最大干密度（ g/cm³）
	

	
	湿土质量
	g
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	备注
	

	
	干土质量
	g
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	水的质量
	g
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	试件含水率
	%
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	平均含水率
	%
	
	
	
	
	
	
	

	试件干密度
	g/cm³
	
	
	
	
	
	
	


复核：		检测：       
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[bookmark: _Toc195348777][bookmark: _Toc195349440][bookmark: _Toc196397630][bookmark: _Toc196290289][bookmark: _Toc195518508][bookmark: _Toc195517803][bookmark: _Toc195346064][bookmark: _Toc195291133]压实系数（环刀法）检测报告
检测编号：	委托编号：	第　　页　共　　页
	工程名称
	
	委托日期
	

	委托单位
	
	检测日期
	

	见证单位
	
	报告日期
	

	监督单位
	
	检测类别
	

	代表部位
	
	取 样 员
	

	高程（m）
	
	要求压实
系数
	
	见 证 员
	

	层厚/层次
	
	最大干密度
	g/cm3
	检测依据
	

	主要仪器设备
名称及编号
	
	判定依据
	

	检   测   结   果

	样品编号
	组内 编号
	取样部位
	压实湿密度（g/cm3）
	含水率 （%）
	压实干密度（g/cm3）
	最大干密度
（g/cm3）
	压实系数

	
	
	
	
	
	
	
	设计
要求
	实测值

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	检测结论
	

	备 注
	
	检测
单位
	单位全称
（盖章）


批准：	审核：	检测：
声明：1.未经本机构同意，不得部分复制本报告。
2.对本报告有异议的，请在收到报告后15天内联系本机构协商解决。
3.检测地址：                 电话： 
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[bookmark: _Toc195349441][bookmark: _Toc195517804][bookmark: _Toc196397631][bookmark: _Toc196290290][bookmark: _Toc195518509][bookmark: _Toc195348778][bookmark: _Toc195291134][bookmark: _Toc195346065]压实密度（环刀法）检测原始记录
检测编号：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　委托编号：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　第　　页　共　　页
	检测依据
	
	委托日期
	
	取样日期
	
	检测日期
	

	主要仪器设备
名称及编号
	

	样品编号
	
	
	
	

	组内编号
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	环刀编号
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	环刀+湿土质量（g）
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	环刀质量（g）
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	环刀容积（g/cm³）
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	湿土质量（g）
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	湿密度（g/cm³）
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	盒号
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	盒质量（g）
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	盒+湿土质量（g）
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	盒+干土质量（g）
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	水的质量（g）
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	干土质量（g）
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	含水率（%）
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	平均含水率（%）
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	干密度（g/cm³）
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


复核：		检测：
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[bookmark: _Toc195346066][bookmark: _Toc196290291][bookmark: _Toc195518510][bookmark: _Toc196397632][bookmark: _Toc195517805][bookmark: _Toc195349442][bookmark: _Toc195348779][bookmark: _Toc195291135]压实系数（灌砂法）检测报告

检测编号：	委托编号：	第　　页　共　　页
	工程名称
	
	收样日期
	

	委托单位
	
	检测日期
	

	见证单位
	
	报告日期
	

	监督单位
	
	检测类别
	

	分项名称
	
	土样类别
	
	取样员
	

	代表桩号
	
	见证员
	

	设计压实系数
	
	最大干密度（g/cm³）
	
	检测依据
	

	主要仪器设备 名称及自编号
	
	判定依据
	

	检 测 结 果

	样品编号
	取样部位
	湿密度 （g/cm3）
	含水率
（％）
	压实干密度（g/cm3）
	压实系数
	
单项判定

	
	
	
	
	
	设计值
	实测值
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	检测结论
	


	备注
	


	检测单位
	单位全称
（盖章）


批准：	审核：	检测：
声明：1.未经本机构同意，不得部分复制本报告。
2.对本报告有异议的，请在收到报告后15天内联系本机构协商解决。
3.检测地址：                 电话： 
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[bookmark: _Toc195517806][bookmark: _Toc195518511][bookmark: _Toc196397633][bookmark: _Toc196290292][bookmark: _Toc195349443][bookmark: _Toc195291136][bookmark: _Toc195346067][bookmark: _Toc195348780]压实密度（灌砂法）检测原始记录
检测编号：		委托编号：                                       第　　页　共　　页
	土样类别
	
	委托日期
	
	检测日期
	
	最大干密度（g/cm³）
	

	检测依据
	
	主要仪器设备名称及编号
	

	序号
	检测编号
	取样部位
	量砂容器+
量砂质量
（g）
	量砂容器+
剩余量砂质量（g）
	试坑耗砂量（g）
	试坑
体积（cm³）
	试样
质量（g）
	湿质量
密度（g/cm³）
	含水率检测
	压实干密度
（g/cm³）
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	烘干前
质量（g）
	烘干后
质量（g）
	水的质量
（g）
	含水率（%）
	平均值
（%）
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	标准砂标定
	标定罐重
（g）
	玻璃板重（g）
	标定罐+水+玻璃板重（g）
	标定次数
	量砂+容器重（g）
	余砂+容器重（g）
	标定罐+砂重（g）
	锥砂重g
	标准砂密度g/cm³
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	测试值
	平均值
	测试值
	平均值
	

	
	
	
	
	第1次
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	第2次
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	第3次
	
	
	
	
	
	
	
	

	其他说明
	


复核：		检测：      
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[bookmark: _Toc195346068][bookmark: _Toc196397634][bookmark: _Toc196290293][bookmark: _Toc195518512][bookmark: _Toc195348781][bookmark: _Toc195349444][bookmark: _Toc195291137][bookmark: _Toc195517807]防水卷材检测报告
检测编号：	委托编号：	第　　页　共　　页
	工程名称
	
	委托日期
	

	委托单位
	
	检测日期
	

	见证单位
	
	报告日期
	

	监督单位
	
	检测环境
	

	检测类别
	
	取样员
	

	工程部位
	
	见证员
	

	检测依据
	
	判定依据
	

	样品名称
	
	规格型号
	

	生产厂家
	
	代表批量
	

	样品描述
	
	唯一性标识
	

	主要仪器设备
名称及编号
	

	检测内容及结果

	检测项目
	技术要求
	计量单位
	检测结果
	单项评定

	可溶物含量
	
	g/m2
	
	

	
拉力
	最大峰拉力
	纵向
	
	N/50mm
	
	

	
	
	横向
	
	N/50mm
	
	

	
	试验现象
	
	/
	
	

	最大峰时延伸率
	纵向
	
	%
	
	

	
	横向
	
	%
	
	

	低温柔性
	
	/
	
	

	热老化后低温柔性
	
	/
	
	

	不透水性
	
	/
	
	

	耐热性
	滑移距离
	
	mm
	
	

	
	试验现象
	
	/
	
	

	撕裂强度
	
	N
	
	

	接缝剥离强度
	
	N/mm
	
	

	搭接缝不透水性
	
	/
	
	

	检测结论
	

	备注
	
	检测单位
	单位全称
（盖章）


批准：	审核：	检测：
声明：1.未经本机构同意，不得部分复制本报告。
2.对本报告有异议的，请在收到报告后15天内联系本机构协商解决。
3.检测地址：                 电话： 
[bookmark: _Toc195291138][bookmark: _Toc195346069][bookmark: _Toc195348782][bookmark: _Toc195349445][bookmark: _Toc195517808][bookmark: _Toc195518513][bookmark: _Toc196290294][bookmark: _Toc196397635]防水卷材检测原始记录（1）
检测编号：	委托编号：	第　　页　共　　页
	委托日期
	
	检测日期
	

	样品名称
	
	规格型号
	

	样品描述
	
	检测环境
	

	检测依据
	

	主要仪器设备
名称及编号
	

	耐热性试验
（方法A）
	试验温度：       ℃；保持时间：        min

	试件编号
	滑动值（mm）
	试验现象

	
	1
	2
	3
	平均值
	

	上表面
	
	
	
	
	□无流淌、滴落；□有流淌、滴落

	下表面
	
	
	
	
	□无流淌、滴落；□有流淌、滴落

	耐热性试验
（方法B）
	试验温度：       ℃；保持时间：        min

	试件编号
	1
	2
	3

	是否符合要求
	□是   □否
	□是   □否
	□是   □否

	试件任一端涂盖层不应与胎基发生位移，试件下端的涂盖层不应超过胎基，无流淌、滴落、集中性气泡。

	不透水性试验     □十字开缝盘     □七孔盘       试验压力：      MPa；保持时间：      min

	试件编号
	1
	2
	3

	试验现象
	□不透水、无渗漏
□透水、渗漏
	□不透水、无渗漏
□透水、渗漏
	□不透水、无渗漏
□透水、渗漏

	低温柔性试验
	试验温度：       ℃；弯曲轴直径：      mm；保持时间：      min

	试件编号
	1
	2
	3
	4
	5

	上表面
	□无裂缝
□有裂缝
	□无裂缝
□有裂缝
	□无裂缝
□有裂缝
	□无裂缝
□有裂缝
	□无裂缝
□有裂缝

	下表面
	□无裂缝
□有裂缝
	□无裂缝
□有裂缝
	□无裂缝
□有裂缝
	□无裂缝
□有裂缝
	□无裂缝
□有裂缝


复核：		检测：
[bookmark: _Toc195291139][bookmark: _Toc195348783][bookmark: _Toc195517809][bookmark: _Toc196290295][bookmark: _Toc195346070][bookmark: _Toc195518514][bookmark: _Toc195349446][bookmark: _Toc196397636]防水卷材检测原始记录（2）
检测编号：	委托编号：	第　　页　共　　页
	热老化后低温柔性试验
	热老化过程：

	
	试验温度：       ℃；弯曲轴直径：      mm；保持时间：      min

	试件编号
	1
	2
	3
	4
	5

	上表面
	□无裂缝
□有裂缝
	□无裂缝
□有裂缝
	□无裂缝
□有裂缝
	□无裂缝
□有裂缝
	□无裂缝
□有裂缝

	下表面
	□无裂缝
□有裂缝
	□无裂缝
□有裂缝
	□无裂缝
□有裂缝
	□无裂缝
□有裂缝
	□无裂缝
□有裂缝

	低温弯折性试验         两平板间距离：      mm      试验温度：     ℃；保持时间：     min

	试件编号
	1
	2

	纵向
	□无裂纹；□有裂纹
	□无裂纹；□有裂纹

	横向
	□无裂纹；□有裂纹
	□无裂纹；□有裂纹

	热老化后低温弯折试验
	热老化过程：

	
	两平板间距离：      mm             试验温度：     ℃；保持时间：     min

	试件编号
	1
	2

	纵向
	□无裂纹；□有裂纹
	□无裂纹；□有裂纹

	横向
	□无裂纹；□有裂纹
	□无裂纹；□有裂纹

	可溶物含量试验

	试件编号
	1
	2
	3
	平均值

	萃取前滤纸包质量
M2（g）
	
	
	
	/

	萃取后滤纸包质量
M3（g）
	
	
	
	/

	可溶物含量A
（g/㎡）
	
	
	
	

	试验现象（G类）
	胎基不燃□燃□
	胎基不燃□燃□
	胎基不燃□燃□
	/

	备注
	1.（          ）参数  试件在   ℃和    %RH的湿度条件下放置    h
2. （          ）参数  试件在   ℃和    %RH的湿度条件下放置    h
3. （          ）参数  试件在   ℃和    %RH的湿度条件下放置    h
4. （          ）参数  试件在   ℃和    %RH的湿度条件下放置    h


复核：		检测：
[bookmark: _Toc195291140][bookmark: _Toc195346071][bookmark: _Toc195348784][bookmark: _Toc195349447][bookmark: _Toc195517810][bookmark: _Toc195518515][bookmark: _Toc196290296][bookmark: _Toc196397637]防水卷材检测原始记录（3）
检测编号：	委托编号：	第　　页　共　　页
	委托日期
	
	检测日期
	

	样品名称
	
	规格型号
	

	样品描述
	
	检测环境
	

	检测依据
	

	主要仪器设备
名称及编号
	

	检测内容

	钉杆撕裂强度（N）
	项目
	试件 1
	试件 2
	试件 3
	试件 4
	试件 5
	平均值（5N）

	
	纵向
	
	
	
	
	
	

	
	横向
	
	
	
	
	
	

	梯形撕裂强度（N）
	项目
	试件 1
	试件 2
	试件 3
	试件 4
	试件 5
	平均值（1N）

	
	纵向
	
	
	
	
	
	

	
	横向
	
	
	
	
	
	

	撕裂性能（N）
	项目
	试件 1
	试件 2
	试件 3
	试件 4
	试件 5
	中位值（1N）

	
	纵向
	
	
	
	
	
	

	
	横向
	
	
	
	
	
	

	撕裂性能 （kN/m）
	项目
	试件 1
	试件 2
	试件 3
	试件 4
	试件 5
	中位值（1N）

	
	纵向
	
	
	
	
	
	

	
	横向
	
	
	
	
	
	

	最大接缝剥离强度 （N/50mm）
	项目
	试件 1
	试件 2
	试件 3
	试件 4
	试件 5
	平均值（5N/50mm）

	
	纵向
	
	
	
	
	
	

	搭接缝不透水 性
	压力（MPa）
	起止时间
	试件 1
	试件 2
	试件 3

	
	
	
	
	
	

	备注
	1.（          ）参数  试件在   ℃和    %RH的湿度条件下放置    h
2.（          ）参数  试件在   ℃和    %RH的湿度条件下放置    h
3.（          ）参数  试件在   ℃和    %RH的湿度条件下放置    h


复核：		检测：
[bookmark: _Toc195291141][bookmark: _Toc195346072][bookmark: _Toc195348785][bookmark: _Toc195349448][bookmark: _Toc195517811][bookmark: _Toc195518516][bookmark: _Toc196290297][bookmark: _Toc196397638]防水卷材拉伸性能检测原始记录（1）
检测编号：	委托编号：	第　　页　共　　页
	委托日期
	
	检测日期
	

	样品名称
	
	规格型号
	

	样品描述
	
	检测环境
	

	检测依据
	

	主要仪器设备
名称及编号
	

	试验样品信息
	试件形状：矩形               初始标距：       mm；试件宽度：      mm

	状态调节
	试件在   ℃和    %RH的湿度条件下放置    h

	试件编号
	1
	2
	3
	4
	5
	平均值

	横向
	最大拉力/断裂时变形量（mm）
	
	
	
	
	
	/

	
	最大拉力/断裂时延伸率（%）
	
	
	
	
	
	

	
	最大拉力（N/50mm）
	
	
	
	
	
	

	
	次高峰时变形量（mm）
	
	
	
	
	
	/

	
	次高峰时延伸率（%）
	
	
	
	
	
	

	
	次高峰拉力（N/50mm）
	
	
	
	
	
	

	
	拉伸时现象
	
	
	
	
	
	/

	纵向
	最大拉力/断裂时变形量（mm）
	
	
	
	
	
	/

	
	最大拉力/断裂时延伸率（%）
	
	
	
	
	
	

	
	最大拉力（N/50mm）
	
	
	
	
	
	

	
	次高峰时变形量（mm）
	
	
	
	
	
	/

	
	次高峰时延伸率（%）
	
	
	
	
	
	

	
	次高峰拉力（N/50mm）
	
	
	
	
	
	

	
	拉伸时现象
	
	
	
	
	
	/

	备注
	1.适用于：沥青防水卷材（对于复合增强的卷材在应力应变图上有两个或更多的峰值，拉力和延伸率应记录两个最大值）; 预铺防水卷材（PY类）；湿铺防水卷材（PY类）; 自粘聚合物改性沥青防水卷材（PY类）等 （GB/T 328.8-2007）
2.适用于:预铺防水卷材（P类、R类）拉力；湿铺防水卷材（H类、E类）；自粘聚合物改性沥青防水卷材（N类）；聚氯乙烯防水卷材（ L 类、P 类、GL 类）等 （GB/T 328.9-2007 A法）


复核：		检测：
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检测编号：	委托编号：	第　　页　共　　页
	委托日期
	
	检测日期
	

	样品名称
	
	规格型号
	

	样品描述
	
	检测环境
	

	检测依据
	

	主要仪器设备
名称及编号
	

	试验样品信息
	试件形状：哑铃  型            初始标距：      mm；试件宽度：      mm

	状态调节
	试件在   ℃和    %RH的湿度条件下放置    h

	试件编号
	1
	2
	3
	4
	5
	平均值

	横向
	有效厚度（mm）
	
	
	
	
	
	/

	
	最大拉力/断裂时变形量（mm）
	
	
	
	
	
	/

	
	最大拉力/断裂时延伸率（%）
	
	
	
	
	
	

	
	最大拉力（N）
	
	
	
	
	
	

	
	次高峰时变形量（mm）
	
	
	
	
	
	/

	
	次高峰时延伸率（%）
	
	
	
	
	
	

	
	次高峰拉力（N）
	
	
	
	
	
	

	
	拉伸时现象
	
	
	
	
	
	/

	
	拉伸强度（MPa）
	
	
	
	
	
	

	纵向
	有效厚度（mm）
	
	
	
	
	
	/

	
	最大拉力/断裂时变形量（mm）
	
	
	
	
	
	/

	
	最大拉力/断裂时延伸率（%）
	
	
	
	
	
	

	
	最大拉力（N）
	
	
	
	
	
	

	
	次高峰时变形量（mm）
	
	
	
	
	
	/

	
	次高峰时延伸率（%）
	
	
	
	
	
	

	
	次高峰拉力（N）
	
	
	
	
	
	

	
	拉伸时现象
	
	
	
	
	
	/

	
	拉伸强度（MPa）
	
	
	
	
	
	

	备注
	适用于: 预铺防水卷材（P类、R类）拉伸强度、膜断裂伸长率；聚氯乙烯防水卷材（H类、G类） 等 （GB/T 328.9-2007 B法）


复核：		检测： 
[bookmark: _Toc195291143][bookmark: _Toc195346074][bookmark: _Toc195348787][bookmark: _Toc195349450][bookmark: _Toc195517813][bookmark: _Toc195518518][bookmark: _Toc196290299][bookmark: _Toc196397640]防水卷材拉伸性能检测原始记录（3）
检测编号：	委托编号：	第　　页　共　　页
	委托日期
	
	检测日期
	

	样品名称
	
	规格型号
	

	样品描述
	
	检测环境
	

	检测依据
	

	主要仪器设备
名称及编号
	

	状态调节
	试件在   ℃和    %RH的湿度条件下放置    h

	检测项目
	试件 1
	试件 2
	试件 3
	试件 4
	试件 5
	平均（中）值

	拉伸强度
	横向
	最大拉力Fb（N）
	
	
	
	
	
	

	
	
	宽度W （mm）
	
	
	
	
	
	

	
	
	试验长度的中部和两端的厚度（mm）
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	厚度t （mm）
	
	
	
	
	
	

	
	
	拉伸强度TSb（MPa）
	
	
	
	
	
	

	
	纵向
	最大拉力Fb（N）
	
	
	
	
	
	

	
	
	宽度W（mm）
	
	
	
	
	
	

	
	
	试验长度的中部和两端的厚度（mm）
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	厚度t（mm）
	
	
	
	
	
	

	
	
	拉伸强度TSb（MPa）
	
	
	
	
	
	

	伸长率
	横向
	标距/夹距L0（mm）
	
	
	
	
	
	

	
	
	标距/夹距Lb（mm）
	
	
	
	
	
	

	
	
	拉断伸长率Eb（%）
	
	
	
	
	
	

	
	纵向
	标距/夹距L0（mm）
	
	
	
	
	
	

	
	
	标距/夹距Lb（mm）
	
	
	
	
	
	

	
	
	拉断伸长率Eb（%）
	
	
	
	
	
	

	备注
	1.TSb   = Fb /Wt  TSb 试样拉伸强度，单位 MPa；Fb 最大拉力，单位 N；
W 哑铃试片狭小平行部分宽度，t 试验长度部分的厚度，单位 mm。
2.Eb   = [image: ]× 100 %  Eb 试样拉断伸长率，单位%；
Lb 试样断裂时的标距或完全断裂时夹持器间的距离，L0 试样的初始标距或初始夹持器间的距离，单位 mm。
3.厚度t取试验长度的中部和两端的厚度的中位数
适用于: 氯化聚乙烯防水卷材（N类）（GB 12953-2003）;匀质片 （GB/T 18173.1-2012）等


复核：		检测：
[bookmark: _Toc195346075][bookmark: _Toc196397641][bookmark: _Toc195518519][bookmark: _Toc196290300][bookmark: _Toc195349451][bookmark: _Toc195517814][bookmark: _Toc195348788][bookmark: _Toc195291144]防水卷材拉伸性能检测原始记录（4）
检测编号：	委托编号：	第　　页　共　　页
	委托日期
	
	检测日期
	

	样品名称
	
	规格型号
	

	样品描述
	
	检测环境
	

	检测依据
	

	主要仪器设备
名称及编号
	

	状态调节
	试件在   ℃和    %RH的湿度条件下放置    h

	试件形状：哑铃型□  矩形□
	试件1
	试件2
	试件3
	试件4
	试件5
	平均（中）值

	拉伸强度
	横向
	最大拉力Fb（N）
	
	
	
	
	
	

	
	
	宽度W （cm）
	
	
	
	
	
	

	
	
	拉伸强度TSb（N/cm）
	
	
	
	
	
	

	
	纵向
	最大拉力Fb（N）
	
	
	
	
	
	

	
	
	宽度W（cm）
	
	
	
	
	
	

	
	
	拉伸强度TSb（N/cm）
	
	
	
	
	
	

	伸长率
	横向
	夹距L0（mm）
	
	
	
	
	
	

	
	
	夹距Lb（mm）
	
	
	
	
	
	

	
	
	拉断伸长率Eb（%）
	
	
	
	
	
	

	
	纵向
	夹距L0（mm）
	
	
	
	
	
	

	
	
	夹距Lb（mm）
	
	
	
	
	
	

	
	
	拉断伸长率Eb（%）
	
	
	
	
	
	

	备注
	1.TSb   = Fb /W  TSb 试样拉伸强度，单位MPa；Fb 最大拉力，单位 N；
W哑铃试片狭小平行部分宽度或矩形试片的宽度，单位 cm。
2.Eb= [image: ]× 100 %  Eb试样拉断伸长率，单位%；
Lb试样完全断裂时夹持器间的距离，L0试样初始夹持器间的距离，单位 mm。
适用于: 氯化聚乙烯防水卷材（L类、W类）（GB 12953-2003）;复合片（GB/T 18173.1-2012）等


复核：		检测：
[bookmark: _Toc195291145][bookmark: _Toc195346076][bookmark: _Toc195348789][bookmark: _Toc195349452][bookmark: _Toc195517815][bookmark: _Toc195518520][bookmark: _Toc196290301][bookmark: _Toc196397642]防水卷材拉伸性能检测原始记录（5）
检测编号：	委托编号：	第　　页　共　　页
	委托日期
	
	检测日期
	

	样品名称
	
	规格型号
	

	样品描述
	
	检测环境
	

	检测依据
	

	主要仪器设备
名称及编号
	

	检测内容

	状态调节
	试件在   ℃和    %RH的湿度条件下放置    h

	检测项目
	试件 1
	试件 2
	试件 3
	平均值

	拉伸强度
	横向
	最大拉力（N）
	
	
	
	

	
	
	试样的初始宽度 （cm）
	
	
	
	

	
	
	拉伸强度（N/cm）
	
	
	
	

	
	纵向
	最大拉力 （N）
	
	
	
	

	
	
	试样的初始宽度（cm）
	
	
	
	

	
	
	拉伸强度（N/cm）
	
	
	
	

	拉断伸长率
	横向
	试样初始夹具间距离 （mm）
	
	
	
	

	
	
	试样断裂时夹具间距离（ mm）
	
	
	
	

	
	
	试样拉断伸长率 （%）
	
	
	
	

	
	纵向
	试样初始夹具间距离 （mm）
	
	
	
	

	
	
	试样断裂时夹具间距离（ mm）
	
	
	
	

	
	
	试样拉断伸长率（%）
	
	
	
	

	备注
	适用于：异形片（GB/T 18173.1-2012）等


复核：		检测：
[bookmark: _Toc195291146][bookmark: _Toc195346077][bookmark: _Toc195348790][bookmark: _Toc195349453][bookmark: _Toc195517816][bookmark: _Toc195518521][bookmark: _Toc196290302][bookmark: _Toc196397643]防水涂料检测报告
检测编号：	委托编号：	第　　页　共　　页
	工程名称
	
	委托日期
	

	委托单位
	
	检测日期
	

	见证单位
	
	报告日期
	

	监督单位
	
	检测环境
	

	检测类别
	
	取样员
	

	工程部位
	
	见证员
	

	检测依据
	
	判定依据
	

	样品名称
	
	规格型号
	

	生产厂家
	
	代表批量
	

	样品描述
	
	唯一性标识
	

	主要仪器设备
名称及编号
	

	检测内容及结果

	检测项目
	技术要求
	计量单位
	检测结果
	单项评定

	固体含量
	
	%
	
	

	拉伸强度
	
	MPa
	
	

	断裂伸长率
	
	%
	
	

	不透水性
	
	/
	
	

	耐热性
	
	/
	
	

	低温柔性
	
	/
	
	

	浸水168h后拉伸强度
	
	MPa
	
	

	浸水168h后断裂伸长率
	
	%
	
	

	耐水性
	
	%
	
	

	抗压强度
	
	MPa
	
	

	抗折强度
	
	MPa
	
	

	粘结强度
	
	MPa
	
	

	涂膜抗渗性
	
	MPa
	
	

	检测结论
	

	备注
	
	检测单位
	单位全称
（盖章）


批准：	审核：	检测：
声明：1.未经本机构同意，不得部分复制本报告。
2.对本报告有异议的，请在收到报告后15天内联系本机构协商解决。
3.检测地址：                 电话： 
[bookmark: _Toc195291147][bookmark: _Toc195346078][bookmark: _Toc195348791][bookmark: _Toc195349454][bookmark: _Toc195517817][bookmark: _Toc195518522][bookmark: _Toc196290303][bookmark: _Toc196397644]防水涂料检测原始记录（1）
检测编号：	委托编号：	第　　页　共　　页
	委托日期
	
	检测日期
	

	样品名称
	
	规格型号
	

	样品描述
	
	检测环境
	

	检测依据
	

	主要仪器设备
名称及编号
	

	拉伸性能试验

	试件编号
	1
	2
	3
	4
	5
	平均值

	原始标距（mm）
	
	
	
	
	
	/

	断裂时变形量（mm）
	
	
	
	
	
	/

	拉断伸长率（%）
	
	
	
	
	
	

	最大拉力（N）
	
	
	
	
	
	/

	宽度（mm）
	
	
	
	
	
	/

	标线中间和两端的厚度（mm）
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	/

	厚度（mm）
	
	
	
	
	
	/

	拉伸强度（MPa）
	
	
	
	
	
	

	低温弯折性试验           两平板间距离：    mm        试验温度：     ℃；保持时间：     min

	试件编号
	1
	2
	3

	试验现象
	□无裂纹；□有裂纹
	□无裂纹；□有裂纹
	□无裂纹；□有裂纹

	低温柔性试验              圆棒直径：      mm         试验温度：     ℃；保持时间：     min

	试件编号
	1
	2
	3

	试验现象
	□无裂纹；□有裂纹
	□无裂纹；□有裂纹
	□无裂纹；□有裂纹

	不透水性试验             试验压力：     MPa；保持时间：     min

	试件编号
	1
	2
	3

	试验现象
	□不透水、无渗漏；
□透水、渗漏
	□不透水、无渗漏；
□透水、渗漏
	□不透水、无渗漏；
□透水、渗漏


复核：		检测：
[bookmark: _Toc195291148][bookmark: _Toc195346079][bookmark: _Toc195348792][bookmark: _Toc195349455][bookmark: _Toc195517818][bookmark: _Toc195518523][bookmark: _Toc196290304][bookmark: _Toc196397645]防水涂料检测原始记录 （2）
检测编号：	委托编号：	第　　页　共　　页
	耐热性试验          试验温度：     ℃；保持时间：     min

	试件编号
	1
	2
	3

	试验现象
	□无滑动、流淌、滴落；
□有滑动、流淌、滴落
	□无滑动、流淌、滴落；
□有滑动、流淌、滴落
	□无滑动、流淌、滴落；
□有滑动、流淌、滴落

	固体含量试验       试验温度：     ℃；保持时间：     min

	试件编号
	培养皿质量m0（g）
	干燥前试样和培养皿质量m1（g）
	干燥后试样和培养皿质量m2（g）
	固体含量X（%）
	平均值

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	浸水168h后拉伸性能试验  （浸水处理：  月   日    时   分~    月   日    时   分）

	试件编号
	1
	2
	3
	4
	5
	平均值

	原始标距（mm）
	
	
	
	
	
	/

	断裂时变形量（mm）
	
	
	
	
	
	/

	拉断伸长率（%）
	
	
	
	
	
	

	最大拉力（N）
	
	
	
	
	
	/

	宽度（mm）
	
	
	
	
	
	/

	标线中间和两端的厚度（mm）
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	/

	厚度（mm）
	
	
	
	
	
	/

	拉伸强度（MPa）
	
	
	
	
	
	

	涂膜成型
养护过程
	成型时间：  月   日    时   分
脱模前的养护：
在    ℃    %RH 的条件下， 月  日   时  分~  月  日   时  分
脱模后的养护：
1.在    ℃    %RH 的条件下， 月  日   时  分~  月  日   时  分
2.在    ℃    %RH 的条件下， 月  日   时  分~  月  日   时  分

	备注
	


复核：		检测：
[bookmark: _Toc195291149][bookmark: _Toc195346080][bookmark: _Toc195348793][bookmark: _Toc195349456][bookmark: _Toc195517819][bookmark: _Toc195518524][bookmark: _Toc196290305][bookmark: _Toc196397646]防水涂料检测原始记录（3）
检测编号：	委托编号：	第　　页　共　　页
	委托日期
	
	检测日期
	

	样品名称
	
	规格型号
	

	样品描述
	
	检测环境
	

	检测依据
	

	主要仪器设备
名称及编号
	

	试件编号
	1
	2
	3

	抗折强度
	破坏荷载Ff（N）
	
	
	

	
	单个强度Rf（MPa）
	
	
	

	
	平均值（MPa）
	

	试件编号
	1
	2
	3
	4
	5
	6

	抗压强度
	破坏荷载Fc（N）
	
	
	
	
	
	

	
	单个强度Rc（MPa）
	
	
	
	
	
	

	
	平均值（MPa）
	

	粘结强度
	试件编号
	1
	2
	3
	4
	5

	
	最大拉力F（N）
	
	
	
	
	

	
	粘结部分尺寸a（mm）
	
	
	
	
	

	
	粘结部分尺寸b（mm）
	
	
	
	
	

	
	粘结强度（MPa）
	
	
	
	
	

	
	平均值（MPa）
	
	
	
	
	

	备注
	



复核：		检测：
[bookmark: _Toc195291150][bookmark: _Toc195346081][bookmark: _Toc195348794][bookmark: _Toc195349457][bookmark: _Toc195517820][bookmark: _Toc195518525][bookmark: _Toc196290306][bookmark: _Toc196397647]防水涂料检测原始记录（4）
检测编号：	委托编号：	第　　页　共　　页
	委托日期
	
	检测日期
	

	样品名称
	
	规格型号
	

	样品描述
	
	检测环境
	

	检测依据
	

	主要仪器设备
名称及编号
	

	耐水性检测

	粘结强度
（标准状态）
	试件编号
	1
	2
	3
	4
	5

	
	最大拉力F（N）
	
	
	
	
	

	
	粘结部分尺寸a（mm）
	
	
	
	
	

	
	粘结部分尺寸b（mm）
	
	
	
	
	

	
	粘结强度σ0（MPa）
	
	
	
	
	

	
	平均值（MPa）
	

	粘结强度
（浸水168后）
	试件编号
	1
	2
	3
	4
	5

	
	最大拉力F（N）
	
	
	
	
	

	
	粘结部分尺寸a（mm）
	
	
	
	
	

	
	粘结部分尺寸b（mm）
	
	
	
	
	

	
	粘结强度σ1（MPa）
	
	
	
	
	

	
	平均值（MPa）
	

	保持率
（耐水性）
	σ1/σ0
	

	备注
	


复核：		检测：
[bookmark: _Toc195291151][bookmark: _Toc195346082][bookmark: _Toc195348795][bookmark: _Toc195349458][bookmark: _Toc195517821][bookmark: _Toc195518526][bookmark: _Toc196290307][bookmark: _Toc196397648]防水涂料检测原始记录（5-首页）
检测编号：	委托编号：	第　　页　共　　页
	委托日期
	
	检测日期
	

	样品名称
	
	规格型号
	

	样品描述
	
	检测环境
	

	检测依据
	

	主要仪器设备
名称及编号
	

	抗渗性试验

	试件编号
	试验压力（MPa）
	起止时间
	持续时间（h）
	渗水情况（不渗水“√”、渗水“×”）

	
	
	
	
	1
	2
	3

	砂浆试件
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	该组砂浆试件抗渗压力为：    MPa

	试件编号
	试验压力（MPa）
	起止时间
	持续时间（h）
	渗水情况（不渗水“√”、渗水“×”）

	
	
	
	
	1
	2
	3

	涂膜抗渗试件
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


复核：		检测：
[bookmark: _Toc196397649][bookmark: _Toc195518527][bookmark: _Toc196290308][bookmark: _Toc195346083][bookmark: _Toc195517822][bookmark: _Toc195348796][bookmark: _Toc195349459][bookmark: _Toc195291152]防水涂料检测原始记录（5-续页）
检测编号：	委托编号：	第　　页　共　　页
	试件
编号
	试验压力（MPa）
	起止时间
	持续时间（h）
	渗水情况（不渗水“√”、渗水“×”）

	
	
	
	
	1
	2
	3

	涂膜抗渗试件
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	涂膜
抗渗性
	三个试件中两个未出现渗水的最大水压力     MPa

	备注
	


复核：		检测：
[bookmark: _Toc195291153][bookmark: _Toc195346084][bookmark: _Toc195348797][bookmark: _Toc195349460][bookmark: _Toc195517823][bookmark: _Toc195518528][bookmark: _Toc196290309][bookmark: _Toc196397650]防水密封膏检测报告
检测编号：	委托编号：	第　　页　共　　页
	工程名称
	
	委托日期
	

	委托单位
	
	检测日期
	

	见证单位
	
	报告日期
	

	监督单位
	
	检测环境
	

	检测类别
	
	取样员
	

	工程部位
	
	见证员
	

	检测依据
	
	判定依据
	

	样品名称
	
	规格型号
	

	生产厂家
	
	代表批量
	

	样品描述
	
	唯一性标识
	

	主要仪器设备
名称及编号
	

	检测内容及结果

	检测项目
	技术要求
	计量单位
	检测结果
	单项评定

	表干时间
	
	h
	
	

	实干时间
	
	h
	
	

	粘结强度
	与水泥砂浆干燥基面
	
	MPa
	
	

	
	与水泥砂浆潮湿基面
	
	MPa
	
	

	
	与铝板
	
	MPa
	
	

	
	与塑料
	
	MPa
	
	

	
	与玻璃
	
	MPa
	
	

	耐热性
	
	—
	
	

	低温柔性
	
	—
	
	

	检测结论
	

	备注
	
	检测
单位
	单位全称
（盖章）


批准：	审核：	检测：
声明：1.未经本机构同意，不得部分复制本报告。
2.对本报告有异议的，请在收到报告后15天内联系本机构协商解决。
3.检测地址：                 电话： 
[bookmark: _Toc195291154][bookmark: _Toc195346085][bookmark: _Toc195348798][bookmark: _Toc195349461][bookmark: _Toc195517824][bookmark: _Toc195518529][bookmark: _Toc196290310][bookmark: _Toc196397651]防水密封膏检测原始记录（1）
检测编号：	委托编号：	第　　页　共　　页
	样品名称
	
	收样日期
	

	规格型号
	
	检测日期
	

	检测设备
	
	检测环境
	

	检测依据
	

	主要仪器设备
名称及编号
	

	样品状态调节
	温度    ℃、湿度    %RH，调节时间    h，
时间：    月   日      ：      ~    月   日     ：     。

	表干时间与实干时间

	检测步骤
	在标准试验条件下，用线棒涂布器将按生产厂要求混合搅拌均匀的样品涂布在铝板上制备涂膜，涂布面积为（100×50）mm。
记录涂布结束时间：试样1               、试样2              。

	试样1
	试样2

	触摸时间
	记录状态
	触摸时间
	记录状态

	月   日    ：
	
	月   日    ：
	

	月   日    ：
	
	月   日    ：
	

	月   日    ：
	
	月   日    ：
	

	月   日    ：
	
	月   日    ：
	

	月   日    ：
	
	月   日    ：
	

	月   日    ：
	
	月   日    ：
	

	月   日    ：
	
	月   日    ：
	

	表干时间
	min
	表干时间
	min

	实干时间
	min
	实干时间
	min

	两次检测的平均值
	表干时间      min，实干时间      min

	备注
	用手指轻触涂膜表面，若无涂料粘附在手指上即为表干，切割涂膜，若底层及膜内均无粘附手指现象，则为实干。


复核：		检测：
[bookmark: _Toc196397652][bookmark: _Toc196290311][bookmark: _Toc195518530][bookmark: _Toc195517825][bookmark: _Toc195349462][bookmark: _Toc195348799][bookmark: _Toc195346086][bookmark: _Toc195291155]防水密封膏检测原始记录（2）
检测编号：	委托编号：	第　　页　共　　页
	样品名称
	
	收样日期
	

	规格型号
	
	检测日期
	

	检测设备
	
	检测环境
	

	检测依据
	

	主要仪器设备
名称及编号
	

	样品状态调节
	温度    ℃、湿度    %RH，调节时间    h，
时间：    月   日      ：      ~    月   日      ：     。

	耐热性

	试样制备
	将样品搅匀后，将样品按生产厂的要求分2~3次涂（每次间隔不超过24h）在已清洁干净的铝板上，涂覆面积为100 mm×50 mm，总厚度1.5 mm，最后一次将表面刮平。

	养护时间
	温度    ℃、湿度    %RH，调节时间    h，
时间：    月   日      ：      ~    月   日      ：     。

	加热条件
	规定温度   ℃，放置时间   h，
时间：    月   日      ：      ~    月   日      ：     。

	编号
	1
	2
	3

	试样厚度（mm）
	
	
	

	观察表面现象
	□有 □无滑动、流淌、滴落
	□有 □无滑动、流淌、滴落
	□有 □无滑动、流淌、滴落

	
	□有 □无密集气泡
	□有 □无密集气泡
	□有 □无密集气泡

	检测结果
	

	低温柔性

	试样制备
	涂覆时间
	第一次
	第二次
	第三次

	
	
	月  日    ：    
	月  日    ：    
	月  日    ：    

	
	养护
	温度    ℃、湿度    %RH，调节时间    h，
时间：    月   日      ：      ~    月   日      ：     。

	
	脱模时间
	月  日    ：    

	
	干燥
	温度    ℃，调节时间    h，
时间：    月   日      ：      ~    月   日      ：     。

	
	标准养护
	温度    ℃、湿度    %RH，调节时间    h，
时间：    月   日      ：      ~    月   日      ：     。

	检测过程
	裁取试样3条100mm×25mm，控制厚度1.5mm，
冷冻液温度   ℃，放置时间   h，
时间：    月   日      ：      ~    月   日      ：     。
圆棒直径      mm，在冷冻液中将试件绕圆棒或弯板在3s内弯曲180°。

	编号
	1
	2
	3

	观察状态
	□有 □无裂纹或断裂
	□有 □无裂纹或断裂
	□有 □无裂纹或断裂

	检测结果
	

	备注
	


复核：		检测：
[bookmark: _Toc196397653][bookmark: _Toc196290312][bookmark: _Toc195518531][bookmark: _Toc195517826][bookmark: _Toc195349463][bookmark: _Toc195348800][bookmark: _Toc195346087][bookmark: _Toc195291156]防水密封膏检测原始记录（3）  
检测编号：	委托编号：	第　　页　共　　页
	样品名称
	
	收样日期
	

	规格型号
	
	检测日期
	

	检测设备
	
	检测环境
	

	检测依据
	

	主要仪器设备
名称及编号
	

	粘结强度

	试样基材
	□水泥砂浆干燥基面 □水泥砂浆潮湿基面 □铝板 □塑料 □玻璃

	试样制备
	涂覆时间
	第一次
	第二次
	第三次

	
	
	月  日    ：
	月  日    ：
	月  日    ：

	
	养护
	温度    ℃、湿度    %RH，调节时间    h，
时间：    月   日      ：      ~    月   日      ：     。

	
	干燥养护
	干燥温度    ℃，调节时间    h，
时间：    月   日      ：      ~    月   日      ：     。

	
	标准养护
	温度    ℃、湿度    %RH，调节时间    h，
时间：    月   日      ：      ~    月   日      ：     。

	试样编号
	1
	2
	3
	4
	5

	粘结面长度（mm）
	
	
	
	
	

	粘结面宽度（mm）
	
	
	
	
	

	最大力（N）
	
	
	
	
	

	破坏形式
	是否内聚破坏
	□是 □否
	□是 □否
	□是 □否
	□是 □否
	□是 □否

	
	内聚破坏面积占比（%）
	
	
	
	
	

	粘结强度（MPa）
	
	
	

	
	

	检测结果（MPa）
	


	备注
	




复核：		检测：
[bookmark: _Toc195349464][bookmark: _Toc195348801][bookmark: _Toc195346088][bookmark: _Toc195517827][bookmark: _Toc195518532][bookmark: _Toc196290313][bookmark: _Toc196397654]硅酮和改性硅酮建筑密封胶检测报告
检测编号：	委托编号：	第　　页　共　　页
	工程名称
	
	委托日期
	

	委托单位
	
	检测日期
	

	见证单位
	
	报告日期
	

	监督单位
	
	检测环境
	

	检测类别
	
	取样员
	

	工程部位
	
	见证员
	

	检测依据
	
	判定依据
	

	样品名称
	
	规格型号
	

	生产厂家
	
	代表批量
	

	样品描述
	
	唯一性标识
	

	主要仪器设备
名称及编号
	

	检测内容及结果

	检测项目
	技术要求
	计量单位
	检测结果
	单项评定

	表干时间
	
	h
	
	

	定伸粘接性
	无破坏
	—
	
	

	浸水后定伸粘接性
	无破坏
	—
	
	

	检测结论
	



	备注
	
	检测
单位
	单位全称
（盖章）


批准：	审核：	检测：
声明：1.未经本机构同意，不得部分复制本报告。
2.对本报告有异议的，请在收到报告后15天内联系本机构协商解决。
3.检测地址：                 电话： 
[bookmark: _Toc195291158][bookmark: _Toc195346089][bookmark: _Toc195348802][bookmark: _Toc195349465][bookmark: _Toc195517828][bookmark: _Toc195518533][bookmark: _Toc196290314][bookmark: _Toc196397655]硅酮和改性硅酮建筑密封胶检测原始记录（1）
检测编号：	委托编号：	第　　页　共　　页
	委托日期
	
	检测日期
	

	样品名称
	
	规格型号
	

	样品描述
	
	检测环境
	

	检测依据
	

	主要仪器设备
名称及编号
	

	样品状态调节
	温度    ℃、湿度    %RH，调节时间    h，
时间：    月   日      ：      ~    月   日     ：     。

	表干时间（方法A）

	试样制备完成时间
	试样1              ，试样2              。

	试样1
	操作时间
	
	
	
	
	
	

	
	观察状态
	
	
	
	
	
	

	试样2
	操作时间
	
	
	
	
	
	

	
	观察状态
	
	
	
	
	
	

	表干时间
	试样1              ，试样2              。

	检测结果
	

	表干时间（方法B）

	试样制备完成时间
	试样1              ，试样2              。

	试样1
	操作时间
	
	
	
	
	
	

	
	观察状态
	
	
	
	
	
	

	试样2
	操作时间
	
	
	
	
	
	

	
	观察状态
	
	
	
	
	
	

	表干时间
	试样1              ，试样2              。

	检测结果
	

	备注
	方法A观察试样是否粘附在聚乙烯条上，方法B观察试样有无粘附在手指上。


复核：		检测：
[bookmark: _Toc195291159][bookmark: _Toc195346090][bookmark: _Toc195348803][bookmark: _Toc195349466][bookmark: _Toc195517829][bookmark: _Toc195518534][bookmark: _Toc196290315][bookmark: _Toc196397656]硅酮和改性硅酮建筑密封胶检测原始记录（2）
检测编号：	委托编号：	第　　页　共　　页
	委托日期
	
	检测日期
	

	样品名称
	
	规格型号
	

	样品描述
	
	检测环境
	

	检测依据
	

	主要仪器设备
名称及编号
	

	制样时间
	月   日      ：     。

	标准养护
	温度    ℃、湿度   %RH，调节时间    d，
时间：    月   日      ：      ~    月   日     ：     。

	定伸粘结性（23℃）

	试样编号
	1
	2
	3

	试件截面积（mm2）
	
	
	

	原始宽度（mm）
	
	
	

	拉伸至伸长率    %
	保持温度    ℃、保持时间    h，
时间：    月   日      ：      ~    月   日     ：     。

	卸力观察试件是否破坏
	□是 □否
	□是 □否
	□是 □否

	检测结果
	


	浸水后定伸粘结性

	浸水过程
	水温度    ℃，调节时间    h，
时间：    月   日      ：      ~    月   日     ：     。

	标准养护
	温度    ℃、湿度   %RH，调节时间   h，
时间：    月   日      ：      ~    月   日     ：     。

	试样编号
	1
	2
	3

	试件截面积（mm2）
	
	
	

	原始宽度（mm）
	
	
	

	拉伸至伸长率    %
	保持温度    ℃、保持时间    h，
时间：    月   日      ：      ~    月   日     ：     。

	卸力观察试件是否破坏
	□是 □否
	□是 □否
	□是 □否

	检测结果
	

	备注
	


复核：		检测：
[bookmark: _Toc195348804][bookmark: _Toc195346091][bookmark: _Toc195517830][bookmark: _Toc195518535][bookmark: _Toc195349467][bookmark: _Toc195291160][bookmark: _Toc196397657][bookmark: _Toc196290316]膨润土橡胶遇水膨胀止水条检测报告
检测编号：	委托编号：	第　　页　共　　页
	工程名称
	
	委托日期
	

	委托单位
	
	检测日期
	

	见证单位
	
	报告日期
	

	监督单位
	
	检测环境
	

	检测类别
	
	取样员
	

	工程部位
	
	见证员
	

	检测依据
	
	判定依据
	

	样品名称
	
	规格型号
	

	生产厂家
	
	代表批量
	

	样品描述
	
	唯一性标识
	

	主要仪器设备
名称及编号
	

	检测内容及结果

	检测参数
	技术要求
	计量单位
	检测结果
	单项评定

	低温柔性
	
	
	
	

	耐热性
	
	
	
	

	最大吸水膨胀倍率
	
	%
	
	

	规定时间吸水膨胀倍率
	h
	
	%
	
	

	
	h
	
	%
	
	

	检测结论
	


	备注
	
	检测
单位
	单位全称
（盖章）


批准：	审核：	检测：
声明：1.未经本机构同意，不得部分复制本报告。
2.对本报告有异议的，请在收到报告后15天内联系本机构协商解决。
3.检测地址：                 电话： 
[bookmark: _Toc195291161][bookmark: _Toc195346092][bookmark: _Toc195348805][bookmark: _Toc195349468][bookmark: _Toc195517831][bookmark: _Toc195518536][bookmark: _Toc196290317][bookmark: _Toc196397658]膨润土橡胶遇水膨胀止水条检测原始记录（1）
检测编号：	委托编号：	第　　页　共　　页
	委托日期
	
	检测日期
	

	样品名称
	
	规格型号
	

	样品描述
	
	检测环境
	

	检测依据
	

	主要仪器设备
名称及编号
	

	最大吸水膨胀倍率

	样品状态调节
	温度    ℃、湿度    %RH ，调节时间    h，
时间：    月   日      ：      ~    月   日     ：     。

	吸水时间
	吸水时间        h，
时间：    月   日      ：      ~    月   日     ：     。

	浸泡前试样在空气中的质量（g）
	1
	

	
	2
	

	
	3
	

	吸水膨胀前试样在水中的质量（g）
	1
	

	
	2
	

	
	3
	

	浸泡时间
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	浸泡后试样在空气中的质量（g）
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	吸水膨胀后试样在水中的质量（g）
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	吸水膨胀
倍率（%）
	1
	

	
	2
	

	
	3
	

	平均值（%）
	

	备注
	


复核：		检测： 
[bookmark: _Toc195291162][bookmark: _Toc195346093][bookmark: _Toc195348806][bookmark: _Toc195349469][bookmark: _Toc195517832][bookmark: _Toc195518537][bookmark: _Toc196290318][bookmark: _Toc196397659]膨润土橡胶遇水膨胀止水条检测原始记录（2）
检测编号：	委托编号：	第　　页　共　　页
	委托日期
	
	检测日期
	

	样品名称
	
	规格型号
	

	样品描述
	
	检测环境
	

	检测依据
	

	主要仪器设备
名称及编号
	

	耐热性

	样品状态调节
	温度    ℃、湿度    %RH ，调节时间    h，
时间：    月   日      ：      ~    月   日     ：     。

	试验过程
	实验温度    ℃、持续时间    h；
时间：    月   日      ：      ~    月   日     ：     。

	编号
	1
	2
	3

	观察状态
	□有 □无流淌
	□有 □无流淌
	□有 □无流淌

	检测结果
	

	低温柔性

	样品状态调节
	温度    ℃、湿度    %RH ， 调节时间    h，
时间：    月   日      ：      ~    月   日     ：     。

	试验过程
	实验温度    ℃、持续时间    h；
时间：    月   日      ：      ~    月   日     ：     。

	编号
	1
	2
	3

	观察状态
	□有 □无裂纹
	□有 □无裂纹
	□有 □无裂纹

	检测结果
	

	吸水膨胀倍率

	样品状态调节
	温度    ℃、湿度    %RH ，调节时间    h，
时间：    月   日      ：      ~    月   日     ：     。

	吸水时间
	吸水时间        h，
时间：    月   日      ：      ~    月   日     ：     。

	试件编号
	1
	2
	3

	浸泡前试样在空气中
的质量（g）
	
	
	

	浸泡后试样在空气中
的质量（g）
	
	
	

	吸水膨胀前试样在水中的质量（g）
	
	
	

	吸水膨胀后试样在水中的质量（g）
	
	
	

	吸水膨胀倍率（%）
	
	
	

	平均值（%）
	

	备注
	


复核：		检测：
[bookmark: _Toc195291163][bookmark: _Toc195348807][bookmark: _Toc195346094][bookmark: _Toc195349470][bookmark: _Toc195517833][bookmark: _Toc195518538][bookmark: _Toc196290319][bookmark: _Toc196397660]遇水膨胀橡胶检测报告
检测编号：	委托编号：	第　　页　共　　页
	工程名称
	
	委托日期
	

	委托单位
	
	检测日期
	

	见证单位
	
	报告日期
	

	监督单位
	
	检测环境
	

	检测类别
	
	取样员
	

	工程部位
	
	见证员
	

	检测依据
	
	判定依据
	

	样品名称
	
	规格型号
	

	生产厂家
	
	代表批量
	

	样品描述
	
	唯一性标识
	

	主要仪器设备
名称及编号
	

	检测内容及结果

	检测参数
	技术要求
	计量单位
	检测结果
	单项评定

	硬度
	
	邵氏A
	
	

	拉伸强度
	
	MPa
	
	

	拉断伸长率
	
	%
	
	

	低温弯折
	
	—
	
	

	体积膨胀倍率
	
	%
	
	

	检测结论
	

	备注
	
	检测
单位
	单位全称
（盖章）


批准：	审核：	检测：
声明：1.未经本机构同意，不得部分复制本报告。
2.对本报告有异议的，请在收到报告后15天内联系本机构协商解决。
3.检测地址：                 电话： 
[bookmark: _Toc195291164][bookmark: _Toc195346095][bookmark: _Toc195348808][bookmark: _Toc195349471][bookmark: _Toc195517834][bookmark: _Toc195518539][bookmark: _Toc196290320][bookmark: _Toc196397661]遇水膨胀橡胶检测原始记录（1）
检测编号：	委托编号：	第　　页　共　　页
	委托日期
	
	检测日期
	

	样品名称
	
	规格型号
	

	样品描述
	
	检测环境
	

	检测依据
	

	主要仪器设备
名称及编号
	

	硬度（邵氏A）

	样品状态调节
	温度    ℃、湿度    %RH ， 调节时间    h，
时间：    月    日      ：      ~    月   日     ：     。

	编号
	1
	2
	3
	4
	5

	硬度（A）
	
	
	
	
	

	试验结果（A）
	

	拉伸性能

	试样类型/
样品状态调节
	试样类型：           型，
温度    ℃、 调节时间    h，
时间：    月   日      ：      ~    月   日     ：     。

	编号
	1
	2
	3
	4
	5

	试件厚度（mm）
	上
	
	
	
	
	

	
	中
	
	
	
	
	

	
	下
	
	
	
	
	

	厚度取值（mm）
	
	
	
	
	

	试样宽度（mm）
	
	
	
	
	

	原始标距（mm）
	
	
	
	
	

	最大力（N）
	
	
	
	
	

	断裂时标距（mm）
	
	
	
	
	

	拉伸强度（MPa）
	
	
	
	
	

	试验结果（MPa）
	

	拉断伸长率（%）
	
	
	
	
	

	试验结果（%）
	

	备注
	


复核：		检测：
[bookmark: _Toc195291165][bookmark: _Toc195346096][bookmark: _Toc195348809][bookmark: _Toc195349472][bookmark: _Toc195517835][bookmark: _Toc195518540][bookmark: _Toc196290321][bookmark: _Toc196397662]遇水膨胀橡胶检测原始记录（2）
检测编号：	委托编号：	第　　页　共　　页
	委托日期
	
	检测日期
	

	样品名称
	
	规格型号
	

	样品描述
	
	检测环境
	

	检测依据
	

	主要仪器设备
名称及编号
	

	低温弯折

	样品状态调节
	温度    ℃，湿度    %RH ， 调节时间    h，
时间：    月   日      ：      ~    月   日     ：     。

	实验过程
	实验温度    ℃、调节时间    h，
时间：    月   日      ：      ~    月   日     ：     。

	编号
	1
	2

	上、下平板的距离
	
	

	观察结果
	□是 □否断裂
	□是 □否断裂

	
	□有 □无裂纹
	□有 □无裂纹

	试样结果
	

	体积膨胀倍率

	样品状态调节
	温度    ℃，湿度    %RH ， 调节时间    h，
时间：    月   日      ：      ~    月   日     ：     。

	浸泡实验过程
	实验温度    ℃，浸泡时间    h，
时间：    月   日      ：      ~    月   日     ：     。

	编号
	1
	2
	3

	浸泡前空气中质量（g）
	
	
	

	浸泡前在蒸馏水中的质量（g）
	
	
	

	浸泡后在空气中的质量（g）
	
	
	

	浸泡后在蒸馏水中的质量（g）
	
	
	

	坠子在蒸馏水中质量（g）
	
	
	

	体积膨胀率（%）
	
	
	

	试验结果（%）
	

	备注
	


复核：		检测：
[bookmark: _Toc195291166][bookmark: _Toc195346097][bookmark: _Toc195348810][bookmark: _Toc195349473][bookmark: _Toc195517836][bookmark: _Toc195518541][bookmark: _Toc196290322][bookmark: _Toc196397663]止水带检测报告
检测编号：	委托编号：	第　　页　共　　页
	工程名称
	
	委托日期
	

	委托单位
	
	检测日期
	

	见证单位
	
	报告日期
	

	监督单位
	
	检测环境
	

	检测类别
	
	取样员
	

	工程部位
	
	见证员
	

	检测依据
	
	判定依据
	

	样品名称
	
	规格型号
	

	生产厂家
	
	代表批量
	

	样品描述
	
	唯一性标识
	

	主要仪器设备
名称及编号
	

	检测内容及结果

	检测参数
	技术要求
	计量单位
	检测结果
	单项评定

	硬度
	
	邵氏A
	
	

	拉伸强度
	
	MPa
	
	

	拉断伸长率
	
	%
	
	

	撕裂强度
	
	N/mm
	
	

	压缩永久变形
	70℃×24h，25%
	
	%
	
	

	
	23℃×168h，25%
	
	%
	
	

	检测结论
	


	备注
	
	检测
单位
	单位全称
（盖章）


批准：	审核：	检测：
声明：1.未经本机构同意，不得部分复制本报告。
2.对本报告有异议的，请在收到报告后15天内联系本机构协商解决。
3.检测地址：                 电话： 
[bookmark: _Toc195291167][bookmark: _Toc195346098][bookmark: _Toc195348811][bookmark: _Toc195349474][bookmark: _Toc195517837][bookmark: _Toc195518542][bookmark: _Toc196290323][bookmark: _Toc196397664]止水带检测原始记录（1）
检测编号：	委托编号：	第　　页　共　　页
	委托日期
	
	检测日期
	

	样品名称
	
	规格型号
	

	样品描述
	
	检测环境
	

	检测依据
	

	主要仪器设备
名称及编号
	

	硬度（邵氏A）

	样品状态调节
	温度    ℃、湿度    %RH，调节时间    h，
时间：    月   日      ：      ~    月   日     ：     。

	编号
	1
	2
	3
	4
	5

	硬度（A）
	
	
	
	
	

	试验结果（A）
	

	拉伸性能

	试样类型/
样品状态调节
	试样类型：           型，
温度    ℃、 调节时间    h，
时间：    月   日      ：      ~    月   日     ：     。

	编号
	1
	2
	3
	4
	5

	试件厚度（mm）
	上
	
	
	
	
	

	
	中
	
	
	
	
	

	
	下
	
	
	
	
	

	厚度取值（mm）
	
	
	
	
	

	试样宽度（mm）
	
	
	
	
	

	原始标距（mm）
	
	
	
	
	

	最大力（N）
	
	
	
	
	

	断裂时标距（mm）
	
	
	
	
	

	拉伸强度（MPa）
	
	
	
	
	

	试验结果（MPa）
	

	拉断伸长率（%）
	
	
	
	
	

	试验结果（%）
	

	备注
	


复核：		检测：
[bookmark: _Toc195291168][bookmark: _Toc195346099][bookmark: _Toc195348812][bookmark: _Toc195349475][bookmark: _Toc195517838][bookmark: _Toc195518543][bookmark: _Toc196290324][bookmark: _Toc196397665]止水带检测原始记录（2）
检测编号：	委托编号：	第　　页　共　　页
	委托日期
	
	检测日期
	

	样品名称
	
	规格型号
	

	样品描述
	
	检测环境
	

	检测依据
	

	主要仪器设备
名称及编号
	

	压缩永久变形

	样品状态调节
	温度    ℃，    %RH ，调节时间    h，
时间：    月   日      ：      ～   月   日     ：     。

	压缩过程
	检测温度    ℃、压缩：    % 、调节时间    h，
时间：    月   日      ：      ~    月   日     ：     。

	编号
	1
	2
	3
	4
	5

	试件尺寸（mm）
	直径
	
	
	
	
	

	
	高度
	
	
	
	
	

	限制器高度（mm）
	
	
	
	
	

	恢复后高度（mm）
	
	
	
	
	

	内部检查（缺陷）
	□有□无
	□有□无
	□有□无
	□有□无
	□有□无

	压缩永久变形（%）
	
	
	
	
	

	试验结果（%）
	

	压缩过程
	检测温度    ℃、压缩：    % ，调节时间    h，
时间：    月   日      ：      ～    月   日     ：     。

	编号
	6
	7
	8
	9
	10

	试件尺寸（mm）
	直径
	
	
	
	
	

	
	高度
	
	
	
	
	

	限制器高度（mm）
	
	
	
	
	

	恢复后高度（mm）
	
	
	
	
	

	内部检查（缺陷）
	□有 □无
	□有 □无
	□有 □无
	□有 □无
	□有 □无

	压缩永久变形（%）
	
	
	
	
	

	试验结果（%）
	

	备注
	


复核：		检测：
[bookmark: _Toc195291169][bookmark: _Toc195346100][bookmark: _Toc195348813][bookmark: _Toc195349476][bookmark: _Toc195517839][bookmark: _Toc195518544][bookmark: _Toc196290325][bookmark: _Toc196397666]止水带检测原始记录（3）
检测编号：	委托编号：	第　　页　共　　页
	委托日期
	
	检测日期
	

	样品名称
	
	规格型号
	

	样品描述
	
	检测环境
	

	检测依据
	

	主要仪器设备
名称及编号
	

	撕裂强度

	试样类型/
样品状态调节
	试样类型：           型，
温度    ℃、 调节时间    h，
时间：    月   日      ：      ～  月   日     ：     。

	编号
	1
	2
	3
	4
	5

	试件厚度（mm）
	上
	
	
	
	
	

	
	中
	
	
	
	
	

	
	下
	
	
	
	
	

	厚度取值（mm）
	
	
	
	
	

	撕裂力（N）
	
	
	
	
	

	撕裂强度（N/mm）
	
	
	
	
	

	检测结果（N/mm）
	



	备注
	




复核：		检测：
[bookmark: _Toc195291170][bookmark: _Toc195346101][bookmark: _Toc195348814][bookmark: _Toc195349477][bookmark: _Toc195517840][bookmark: _Toc195518545][bookmark: _Toc196290326][bookmark: _Toc196397667]陶瓷砖检测报告
检测编号：	委托编号：	第　　页　共　　页

	工程名称
	
	委托日期
	

	委托单位
	
	检测日期
	

	见证单位
	
	报告日期
	

	监督单位
	
	检测环境
	

	检测类别
	
	取样员
	

	工程部位
	
	见证员
	

	检测依据
	
	判定依据
	

	样品名称
	
	规格型号
	

	生产厂家
	
	代表批量
	

	样品描述
	
	唯一性标识
	

	主要仪器设备
名称及编号
	

	检测内容及结果

	检测参数
	技术要求
	计量单位
	检测结果
	单项评定

	吸水率
	
	%
	
	

	断裂模数（弯曲强度）
	
	N/mm2
	
	

	抗冻性
	
	
	
	

	放射性
	
	
	
	

	（以下空白）
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	检测结论
	

	备注
	
	检测
单位
	单位全称
（盖章）


批准：	审核：	检测：
声明：1.未经本机构同意，不得部分复制本报告。
2.对本报告有异议的，请在收到报告后15天内联系本机构协商解决。
3.检测地址：                 电话： 
[bookmark: _Toc195291171][bookmark: _Toc195346102][bookmark: _Toc195348815][bookmark: _Toc195349478][bookmark: _Toc195517841][bookmark: _Toc195518546][bookmark: _Toc196290327][bookmark: _Toc196397668]陶瓷砖检测原始记录（1）
检测编号：	委托编号：	第　　页　共　　页

	委托日期
	
	检测日期
	

	样品名称
	
	规格型号
	

	样品描述
	
	检测环境
	

	主要仪器设备
名称及编号
	

	检测内容

	检测项目
	编号
	试样干重
m0（g）
	恒重后干重
m（g）
	试样吸水后重量
m1（g）
	吸水率E（%）

	吸水率
（□沸煮法
□真空法）
	1
	
	
	
	

	
	2
	
	
	
	

	
	3
	
	
	
	

	
	4
	
	
	
	

	
	5
	
	
	
	

	
	6
	
	
	
	

	
	7
	
	
	
	

	
	8
	
	
	
	

	
	9
	
	
	
	

	
	10
	
	
	
	

	
	吸水率平均值（%）
	

	破坏强度
断裂模数
（弯曲强度）
	编
号
	宽度b（mm）
	跨距L2（mm）
	断裂面最小厚度h（mm）
	破坏荷载
F（N）
	破坏强度
S（N）
	断裂模数R（N/mm2）

	
	1
	
	
	
	
	
	

	
	2
	
	
	
	
	
	

	
	3
	
	
	
	
	
	

	
	4
	
	
	
	
	
	

	
	5
	
	
	
	
	
	

	
	6
	
	
	
	
	
	

	
	7
	
	
	
	
	
	

	
	8
	
	
	
	
	
	

	
	9
	
	
	
	
	
	

	
	10
	
	
	
	
	
	

	
	破坏强度平均值（N）
	

	
	断裂模数平均值（N/mm2）
	

	
	断裂模数最小值（N/mm2）
	

	备注
	1、吸水率：如每块整砖的表面积不小于0.04m2时，只需用5块整砖进行测试。
2、破坏强度、断裂模数：如果有效结果少于5个，应取加倍数量的砖再做第二组试验，此时至少需要10个有效结果来计算平均值。


复核：		检测：
[bookmark: _Toc195291172][bookmark: _Toc195346103][bookmark: _Toc195348816][bookmark: _Toc195349479][bookmark: _Toc195517842][bookmark: _Toc195518547][bookmark: _Toc196290328][bookmark: _Toc196397669]陶瓷砖检测原始记录（2）
检测编号：	委托编号：	共　　页　第　　页

	委托日期
	
	检测日期
	

	样品名称
	
	规格型号
	

	样品描述
	
	检测环境
	

	检测依据
	

	主要仪器设备
名称及编号
	

	检测内容

	抗冻性
	编号
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	
	干砖质量m1（g）
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	湿砖质量m2（g）
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	初始吸水率 E1（%）
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	平均值（%）
	

	
	试验后湿砖质量m3（g）
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	试验后干砖质量m4（g）
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	最终吸水率E2（%）
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	平均值（%）
	

	
	试验前缺陷记录
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	100次循环试验后试样釉面、正面、和边缘的所有损坏情况
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	100次循环试验后试样的损坏数量
	



	备注
	




复核：		检测：
[bookmark: _Toc196290329][bookmark: _Toc196397670][bookmark: _Toc195348818][bookmark: _Toc195346105][bookmark: _Toc195291174][bookmark: _Toc195518549][bookmark: _Toc195517844][bookmark: _Toc195349481]建筑材料放射性检测原始记录
检测编号：	委托编号：	第　　页　共　　页
	委托日期
	
	检测日期
	

	样品名称
	
	规格型号
	

	样品描述
	
	检测环境
	

	检测依据
	

	主要仪器设备
名称及编号
	

	检测结果

	样品前处理
	将检测样品破碎，磨碎至粒径为          mm ，
将其放入与标准样品几何形态一样的样品盒中。

	样品质量（g）
	

	放射性核素
	Ra-226
	Th-232
	K-40

	活度A（Bq）
	
	
	

	比活度C（Bq·kg-1）
	
	
	

	内照射指数IRa
	IRa  = CRa / 200

	
	

	外照射指数Ir
	Ir  = （CRa / 370） + （CTh / 260） +（CK / 370）

	
	

	备注
	图谱见附页


复核：		检测：
[bookmark: _Toc196290330][bookmark: _Toc196397671]石材检测报告
检测编号：	委托编号：	共　　页　第　　页

	工程名称
	
	委托日期
	

	委托单位
	
	检测日期
	

	见证单位
	
	报告日期
	

	监督单位
	
	检测环境
	

	检测类别
	
	取样员
	

	工程部位
	
	见证员
	

	检测依据
	
	判定依据
	

	样品名称
	
	规格型号
	

	生产厂家
	
	代表批量
	

	样品描述
	
	唯一性标识
	

	主要仪器设备
名称及编号
	

	检测内容及结果

	检测参数
	技术要求
	计量单位
	检测结果
	单项评定

	弯曲强度
	
	MPa
	
	

	吸水率
	
	%
	
	

	耐冻融性
	
	
	
	

	放射性
	
	
	
	

	检测结论
	


	备注
	
	检测
单位
	单位全称
（盖章）


批准：	审核：	检测：
声明：1.未经本机构同意，不得部分复制本报告。
2.对本报告有异议的，请在收到报告后15天内联系本机构协商解决。
3.检测地址：                 电话： 
[bookmark: _Toc195291175][bookmark: _Toc195346106][bookmark: _Toc195348819][bookmark: _Toc195349482][bookmark: _Toc195517845][bookmark: _Toc195518550][bookmark: _Toc196290331][bookmark: _Toc196397672]石材弯曲强度原始记录
检测编号：	委托编号：	第　　页　共　　页
	委托日期
	
	检测日期
	

	样品名称
	
	规格型号
	

	样品描述
	
	检测环境
	

	检测依据
	

	主要仪器设备
名称及编号
	

	检测项目
	检测内容

	干燥弯曲强度（MPa）
方法（     □   A □B）
	编号n
	试样宽度 K0（mm）
	试样厚度 H0（mm）
	支点间距离 L0（mm）
	破坏荷载 F0（N）
	弯曲强度 PW0（MPa）

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	平均值（MPa）
	

	
	标准差（σ）
	

	水饱和弯曲强度
（MPa）
方法（     □   A □B）
	编号n
	试样宽度K1（mm）
	试样厚度 H1（mm）
	支点间距离 L1 （mm）
	破坏荷载 F1（N）
	弯曲强度 PW1（MPa）

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	平均值（MPa）
	

	
	标准差（σ）
	

	备注
	[image: ]方法A：
[image: ]方法B：


复核：		检测：
[bookmark: _Toc195346107][bookmark: _Toc195348820][bookmark: _Toc195517846][bookmark: _Toc196290332][bookmark: _Toc195518551][bookmark: _Toc196397673][bookmark: _Toc195349483][bookmark: _Toc195291176]石材吸水率原始记录
检测编号：	委托编号：	第　　页　共　　页
	委托日期
	
	检测日期
	

	样品名称
	
	规格型号
	

	样品描述
	
	检测环境
	

	检测依据
	

	主要仪器设备
名称及编号
	

	检测项目
	检测内容

	吸水率
（%）
	编号n
	烘干 46h 质量m0（g）
	烘干 47h 质量m0（g）
	烘 干48h质量 m0（g）
	烘 干 h质量 m0（g）
	吸水后质量 m1（g）
	吸水率wa（%）

	
	1
	
	
	
	
	
	

	
	2
	
	
	
	
	
	

	
	3
	
	
	
	
	
	

	
	4
	
	
	
	
	
	

	
	5
	
	
	
	
	
	

	
	吸水率平均值
	

	
	标准差（σ）
	

	备注
	







复核：		检测：
[bookmark: _Toc195291177][bookmark: _Toc195346108][bookmark: _Toc195348821][bookmark: _Toc195349484][bookmark: _Toc195517847][bookmark: _Toc195518552][bookmark: _Toc196290333][bookmark: _Toc196397674]石材冻融循环后压缩强度原始记录
检测编号：	委托编号：	第　　页　共　　页
	委托日期
	
	检测日期
	

	样品名称
	
	规格型号
	

	样品描述
	
	检测环境
	

	检测依据
	

	主要仪器设备
名称及编号
	

	50次冻融循环后压缩强度

	序
号
	边长mm
	面积S1（mm2）
	边长mm
	面积S2（mm2）
	面积平均值 S（mm2）
	样品状态
	破坏荷载F（N）
	压缩强度
P（MPa）

	
	
	
	
	
	
	试验前
	试验后
	
	

	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	平均值（MPa）
	

	标准差（σ）
	

	备注
	


复核：		检测：
[bookmark: _Toc195291178][bookmark: _Toc195346109][bookmark: _Toc195348822][bookmark: _Toc195349485][bookmark: _Toc195517848][bookmark: _Toc195518553][bookmark: _Toc196290334][bookmark: _Toc196397675]石材冻融循环后弯曲强度原始记录
检测编号：	委托编号：	第　　页　共　　页
	委托日期
	
	检测日期
	

	样品名称
	
	规格型号
	

	样品描述
	
	检测环境
	

	检测依据
	

	主要仪器设备
名称及编号
	

	50次冻融循环后弯曲强度

	编号n
	试样宽度K1（mm）
	试样厚度
H1（mm）
	下支座间距离
L1（mm）
	冻后外观变化
	破坏荷载
F1（N）
	弯曲强度
PA（MPa）

	1
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	

	平均值
（MPa）
	

	标准差
（σ）
	

	备注
	


复核：		检测：
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	委托日期
	
	检测日期
	

	样品名称
	
	规格型号
	

	样品描述
	
	检测环境
	

	检测依据
	

	主要仪器设备
名称及编号
	

	检测结果

	样品前处理
	将检测样品破碎，磨碎至粒径为          mm ，
将其放入与标准样品几何形态一样的样品盒中。

	样品质量（g）
	

	放射性核素
	Ra-226
	Th-232
	K-40

	活度A（Bq）
	
	
	

	比活度C（Bq·kg-1）
	
	
	

	内照射指数IRa
	IRa  = CRa / 200

	
	

	外照射指数Ir
	Ir  = （CRa / 370） + （CTh / 260） +（CK / 370）

	
	

	备注
	图谱见附页
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	工程名称
	
	委托日期
	

	委托单位
	
	检测日期
	

	见证单位
	
	报告日期
	

	监督单位
	
	检测环境
	

	检测类别
	
	取样员
	

	工程部位
	
	见证员
	

	检测依据
	
	判定依据
	

	样品名称
	聚乙烯双壁波纹管材
	产品标记
	

	生产厂家
	
	代表批量
	

	样品描述
	
	唯一性标识
	

	主要仪器设备
名称及编号
	

	检测内容及结果

	检测参数
	技术要求
	计量单位
	检测结果
	单项评定

	冲击性能（TIR）
	
	%
	
	

	烘箱试验
	
	——
	
	

	密度
	
	kg/m3
	
	

	氧化诱导时间（200℃）
	
	min
	
	

	拉伸屈服应力
	
	MPa
	
	

	弯曲模量
	
	MPa
	
	

	检测结论
	

	备注
	
	检测
单位
	单位全称
（盖章）


批准：	审核：	检测：
声明：1.未经本机构同意，不得部分复制本报告。
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	工程名称
	
	委托日期
	

	委托单位
	
	检测日期
	

	见证单位
	
	报告日期
	

	监督单位
	
	检测环境
	

	检测类别
	
	取样员
	

	工程部位
	
	见证员
	

	检测依据
	
	判定依据
	

	样品名称
	聚乙烯缠绕结构壁管材
	规格型号
	

	生产厂家
	
	代表批量
	

	样品描述
	
	唯一性标识
	

	主要仪器设备
名称及编号
	

	检测内容及结果

	检测参数
	技术要求
	计量单位
	检测结果
	单项评定

	纵向回缩率
	
	%
	
	

	烘箱试验
	
	——
	
	

	灰分
	
	%
	
	

	氧化诱导时间
	
	min
	
	

	密度
	
	kg/m3
	
	

	冲击性能TIR
	
	%
	
	

	检测结论
	

	备注
	
	检测
单位
	单位全称
（盖章）
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	工程名称
	
	委托日期
	

	委托单位
	
	检测日期
	

	见证单位
	
	报告日期
	

	监督单位
	
	检测环境
	

	检测类别
	
	取样员
	

	工程部位
	
	见证员
	

	检测依据
	
	判定依据
	

	样品名称
	给水用聚乙烯（PE）管材
	规格型号
	

	生产厂家
	
	代表批量
	

	样品描述
	
	唯一性标识
	

	主要仪器设备
名称及编号
	

	检测内容及结果

	检测参数
	技术要求
	计量单位
	检测结果
	单项评定

	静液压强度
（20℃，100h）
	
	——
	
	

	氧化诱导时间
	
	min
	
	

	纵向回缩率
	
	%
	
	

	炭黑含量
	
	%
	
	

	灰分
	
	%
	
	

	拉伸断裂伸长率
	
	%
	
	

	检测结论
	


	备注
	
	检测
单位
	单位全称
（盖章）
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	工程名称
	
	委托日期
	

	委托单位
	
	检测日期
	

	见证单位
	
	报告日期
	

	监督单位
	
	检测环境
	

	检测类别
	
	取样员
	

	工程部位
	
	见证员
	

	检测依据
	
	判定依据
	

	样品名称
	冷热水用聚丙烯管材
	规格型号
	

	生产厂家
	
	代表批量
	

	样品描述
	
	唯一性标识
	

	主要仪器设备
名称及编号
	

	检测内容及结果

	检测参数
	技术要求
	计量单位
	检测结果
	单项评定

	静液压强度
（20℃，1h）
	
	——
	
	

	灰分
	
	%
	
	

	熔融温度
	
	℃
	
	

	氧化诱导时间
	
	min
	
	

	纵向回缩率
	
	%
	
	

	简支梁冲击
	
	
	%
	
	

	检测结论
	

	备注
	
	检测
单位
	单位全称
（盖章）


批准：	审核：	检测：
声明：1.未经本机构同意，不得部分复制本报告。
2.对本报告有异议的，请在收到报告后15天内联系本机构协商解决。
3.检测地址：                 电话： 
[bookmark: _Toc195291184][bookmark: _Toc195346115][bookmark: _Toc195348828][bookmark: _Toc195349491][bookmark: _Toc195517854][bookmark: _Toc195518559][bookmark: _Toc196290340][bookmark: _Toc196397681]塑料管材检测原始记录（1）
检测编号：	委托编号：	第　　页　共　　页
	委托日期
	
	检测日期
	

	样品名称
	
	规格型号
	

	样品描述
	
	检测环境
	

	检测依据
	

	主要仪器设备
名称及编号
	

	状态调节：试验前全部试样在温度    ℃，相对湿度    %的环境条件中已放置    h。

	外观质量

	管材内外壁是否有：□气泡 □凹陷 □明显的杂质 □不规则波纹 □其他明显缺陷

	尺寸的测定

	内径d（mm）
	外径D（mm）
	壁厚s（mm）

	单个值
	单个值
	单个值

	1
	
	7
	
	1
	
	7
	
	1
	

	2
	
	8
	
	2
	
	8
	
	2
	

	3
	
	9
	
	3
	
	9
	
	3
	

	4
	
	10
	
	4
	
	10
	
	4
	

	5
	
	11
	
	5
	
	11
	
	5
	

	6
	
	12
	
	6
	
	12
	
	6
	

	平均内径
	平均外径
	最小值

	不圆度 △d（%） 
	长轴U1（mm）
	短轴U2（mm）

	试样
	最大外径
	最小外径
	△d
	单个值
	单个值

	1
	
	
	
	1
	
	7
	
	1
	
	7
	

	2
	
	
	
	2
	
	8
	
	2
	
	8
	

	3
	
	
	
	3
	
	9
	
	3
	
	9
	

	4
	
	
	
	4
	
	10
	
	4
	
	10
	

	5
	
	
	
	5
	
	11
	
	5
	
	11
	

	6
	
	
	
	6
	
	12
	
	6
	
	12
	

	检测结果
	平均长轴
	平均短轴

	备注
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	委托日期
	
	检测日期
	

	样品名称
	
	规格型号
	

	样品描述
	
	检测环境
	

	检测依据
	

	主要仪器设备
名称及编号
	

	状态调节：试样在温度    ℃的恒温水浴箱中已放置    h。

	爆
破
试
验
	试样材料类型：
	试样公称尺寸（mm）：

	
	试验环境介质：□水-水  □水-空气  □水-其他液体
	试验温度：    ℃

	
	有效长度     （mm）
	密封接头类型：□A型 □B型

	
	试样编号
	1
	2
	3
	4
	5

	
	环应力（MPa）
	
	
	
	
	

	
	平均外径（mm）
	
	
	
	
	

	
	最小壁厚（mm）
	
	
	
	
	

	
	爆破压力（MPa）
	
	
	
	
	

	
	爆破时间（S）
	
	
	
	
	

	
	试样破裂状态
	
	
	
	
	

	静
液
压
试
验
	试样材料类型：
	试样公称尺寸（mm）：

	
	试验环境介质：□水-水  □水-空气  □水-其他液体
	试验温度：    ℃

	
	自由长度（mm）：
	密封接头类型：□A型 □B型

	
	试样编号
	1
	2
	3

	
	环应力（MPa）
	
	
	

	
	平均外径（mm）
	
	
	

	
	最小壁厚（mm）
	
	
	

	
	试验压力（MPa）
	
	
	

	
	加压时间（S）
	
	
	

	
	期间观察到的现象
	
	
	

	备注
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	委托日期
	
	检测日期
	

	样品名称
	
	规格型号
	

	样品描述
	
	检测环境
	

	检测依据
	

	主要仪器设备
名称及编号
	

	状态调节：试验前全部试样在温度    ℃，相对湿度    %的环境条件中已放置    h。

	炭黑含量（管式电炉法）
	灰分试验方法：
	灰分煅烧温度：
	灰分试样重量：

	
	试样编号
	1
	2
	3

	
	m石英样品舟的质量（g）
	
	
	

	
	m1试样的质量（g）
	
	
	

	
	m2石英样品舟与试样在550℃下热解后质量之和（g）
	
	
	

	
	m³石英样品舟与试样在900℃下煅烧后质量之和（g）
	
	
	

	
	ω炭黑含量（%）
	
	
	

	
	ω1灰分含量（%）
	
	
	

	
	ω炭黑平均值（%）
	

	
	ω1灰分平均值（%）
	

	简支梁冲击试验
	预处理：    浴        ℃        min
	试验方法：方法A   方法B    方法C

	
	试件尺寸： 长     宽     厚   （mm）
	摆锤标称能量：  （J）
	跨距L：  （mm）

	
	试样编号
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	
	破坏类型
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	吸收的能量（J）
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	冲击强度（kJ/m2）
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	冲击强度平均值（χ）
	

	
	试样总数
	
	破损数
	
	破损率%
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	委托日期
	
	检测日期
	

	样品名称
	
	规格型号
	

	样品描述
	
	检测环境
	

	检测依据
	

	主要仪器设备
名称及编号
	

	状态调节：试验前全部试样在温度    ℃，相对湿度    %的环境条件中已放置    h。

	灰分的测定

	直接煅烧法（方法A）
	试样编号
	1
	2

	
	空坩埚质量（g）
	
	

	
	干燥试样质量m0（g）
	
	

	
	马弗炉温度（℃）
	
	

	
	第一次煅烧后坩埚称量（g）
	
	

	
	第二次煅烧后坩埚称量（g）
	
	

	
	灰分质量m1（g）
	
	

	
	灰分（%）
	
	

	
	灰分平均值（%）
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	委托日期
	
	检测日期
	

	样品名称
	
	规格型号
	

	样品描述
	
	检测环境
	

	检测依据
	

	主要仪器设备
名称及编号
	

	状态调节：试验前全部试样在温度    ℃，相对湿度    %的环境条件中已放置    h。

	维
卡
软
化
温
度 VST
	试样的制备：
	传热介质：
	起始温度（℃）：

	
	是否叠加及厚度和层数：
	升温速率：
	所加负载：

	
	试样编号
	1
	2
	3

	
	压针压入试样（1±0.1）mm时的温度（℃）
	
	
	

	
	检查结果（℃）
	

	纵
向
回
缩
率
	试验方法：A液浴试验  B烘箱试验

	
	长度：     mm
	试验时间：    min
	加热介质：
	加热温度TR：  ℃

	
	试样编号
	1
	2
	3

	
	试验前间距L0（mm）
	
	
	

	
	试验后间距L1（mm）
	
	
	

	
	长度变化∆L=| L0-L1|
	
	
	

	
	试样纵向回缩率RLi
	
	
	

	
	纵向回缩率平均值RL
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	委托日期
	
	检测日期
	

	样品名称
	
	规格型号
	

	样品描述
	
	检测环境
	

	检测依据
	

	主要仪器设备
名称及编号
	

	状态调节：试验前全部试样在温度    ℃，相对湿度    %的环境条件中已放置    h。

	密度（液体比重瓶法）
	密度测定浸渍液种类：
	密度测试温度：

	
	试样编号
	1
	2
	3

	
	试样质量（g）
	
	
	

	
	充满空比重瓶所需液体质量（g）
	
	
	

	
	充满装有试样的比重瓶所需液体质量（g）
	
	
	

	
	浸渍液密度（g/cm³）
	
	
	

	
	ρs单个值（g/cm³）
	
	
	

	
	ρs平均值（g/cm³）
	

	坠
落
试
验
	预处理时间（min）：
	预处理温度（℃）：

	
	坠落高地（m）：
	预处理方式：  低温水浴     低温箱

	
	试样编号
	1
	2
	3
	4
	5

	
	是否破损
	
	
	
	
	

	管环剥离力
	试样编号
	1
	2
	3
	4
	5

	
	（90~270）°之间的剥离力最小值（N）
	
	
	
	
	

	
	最小剥离力平均值（N）
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	委托日期
	
	检测日期
	

	样品名称
	
	规格型号
	

	样品描述
	
	检测环境
	

	检测依据
	

	主要仪器设备
名称及编号
	

	状态调节：试验前全部试样在温度    ℃，相对湿度    %的环境条件中已放置    h。

	拉
伸
屈
服
应
力
	试样类型：
	拉伸速度：    mm/min
	试样制备方法：冲裁 机械加工

	
	试样编号
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	
	平行宽度（mm）
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	试样厚度（mm）
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	面积（mm²）
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	F屈服点拉力（N）
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	σ拉伸屈服应力（MPa）
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	应力平均值（MPa）
	

	拉
伸
性
能
的
测
定
	试样编号
	1
	2
	3
	4
	5

	
	平行宽度（mm）
	
	
	
	
	

	
	试样厚度（mm）
	
	
	
	
	

	
	面积（mm²）
	
	
	
	
	

	
	试样原始标距（mm）
	
	
	
	
	

	
	夹距（mm）
	
	
	
	
	

	
	拉力（N）
	
	
	
	
	

	
	夹距增加量（mm）
	
	
	
	
	

	
	拉伸强度（MPa）
	
	
	
	
	

	
	拉伸断裂伸长率（%）
	
	
	
	
	

	
	应变值ε1
	
	
	
	
	

	
	应变值ε2
	
	
	
	
	

	
	应力σ1（MPa）
	
	
	
	
	

	
	应力σ2（MPa）
	
	
	
	
	

	
	E1拉伸模量（MPa）
	
	
	
	
	

	
	拉伸强度平均值（MPa）
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	委托日期
	
	检测日期
	

	样品名称
	
	规格型号
	

	样品描述
	
	检测环境
	

	检测依据
	

	主要仪器设备
名称及编号
	

	状态调节：试验前全部试样在温度    ℃，相对湿度    %的环境条件中已放置    h。

	氧
化
诱
导
时
间
的
测
定
	试样制备方法：

	
	受试材料信息：
	DSC仪器类型：

	
	试样厚度 ：     μm
	升温速率：    ℃/min

	
	测量技术方法：切线法  偏移法
	试样温度：      ℃

	
	吹扫气类型：
	吹扫气流速：  mL/min

	
	试样编号
	1
	2

	
	t1氧气或空气切换点（时间零点）：
	
	

	
	t2氧气起始点：
	
	

	
	t3切线法或者偏移法测的交点：
	
	

	
	t4氧化出峰时间：
	
	

	
	氧化诱导时间（等温OIT）
	

	备注
	


复核：		检测：
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	委托日期
	
	检测日期
	

	样品名称
	
	规格型号
	

	样品描述
	
	检测环境
	

	检测依据
	

	主要仪器设备
名称及编号
	

	状态调节：试验前全部试样在温度    ℃，相对湿度    %的环境条件中已放置    h。

	烘
箱
试
验
	试样编号
	1
	2
	3

	
	壁厚测点（mm）
	1.
	2.
	1.
	2.
	1.
	2.

	
	
	3.
	4.
	3.
	4.
	3.
	4.

	
	
	5.
	6.
	5.
	6.
	5.
	6.

	
	平均壁厚（mm）
	
	
	

	
	检测过程
	试验温度         （℃），放置时间         （h）。

	
	
	起止时间：    月    日    :     ~    月    日    :     。

	
	观察缺陷
	是否有开裂、脱层、气泡和熔接缝开裂等缺陷
	□是 □否
	□是 □否
	□是 □否

	
	
	最大缺陷位置
	
	
	

	
	
	最大缺陷深度或长度（mm）
	
	
	

	
	
	缺陷长度占壁厚的倍数（%）
	
	
	

	
	
	最大开裂与脱层深度（mm）
	
	
	

	
	
	最大试样壁内气泡长度（mm）
	
	
	

	
	检测结果
	

	备注
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	委托日期
	
	检测日期
	

	样品名称
	
	规格型号
	

	样品描述
	
	检测环境
	

	检测依据
	

	主要仪器设备
名称及编号
	

	状态调节：试验前全部试样在温度    ℃，相对湿度    %的环境条件中已放置    h。

	落锤冲击试验

	试样外径：    mm
	试验温度：    ℃
	落锤质量：     kg
	落锤高度：      mm

	锤头型号：
	冲击总数：
	冲击破坏数：
	冲击结果：

	试样编号
	状态
	试样编号
	状态
	试样编号
	状态
	试样编号
	状态

	1
	
	17
	
	33
	
	49
	

	2
	
	18
	
	34
	
	50
	

	3
	
	19
	
	35
	
	51
	

	4
	
	20
	
	36
	
	52
	

	5
	
	21
	
	37
	
	53
	

	6
	
	22
	
	38
	
	54
	

	7
	
	23
	
	39
	
	55
	

	8
	
	24
	
	40
	
	56
	

	9
	
	25
	
	41
	
	57
	

	10
	
	26
	
	42
	
	58
	

	11
	
	27
	
	43
	
	59
	

	12
	
	28
	
	44
	
	60
	

	13
	
	29
	
	45
	
	61
	

	14
	
	30
	
	46
	
	62
	

	15
	
	31
	
	47
	
	63
	

	16
	
	32
	
	48
	
	64
	

	备注
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	工程名称
	
	委托日期
	

	委托单位
	
	检测日期
	

	见证单位
	
	报告日期
	

	监督单位
	
	检测环境
	

	检测类别
	
	取样员
	

	工程部位
	
	见证员
	

	检测依据
	
	判定依据
	

	样品名称
	
	规格型号
	

	生产厂家
	
	代表批量
	

	样品描述
	
	唯一性标识
	

	主要仪器设备
名称及编号
	

	检测项目
	技术要求
	计量单位
	检测结果
	单项评定

	屈服强度
	
	
	
	

	抗拉强度
	
	
	
	

	断后伸长率
	
	
	
	

	检测结论
	

	备注
	
	检测单位
	单位全称
（盖章）


批准：	审核：	检测：
声明：1.未经本机构同意，不得部分复制本报告。
2.对本报告有异议的，请在收到报告后15天内联系本机构协商解决。
3.检测地址：                 电话： 
[bookmark: _Toc195517866][bookmark: _Toc195291196][bookmark: _Toc195346127][bookmark: _Toc195518571][bookmark: _Toc195348840][bookmark: _Toc195349503][bookmark: _Toc196290352][bookmark: _Toc196397693]金属管材（管段试样）力学性能检测原始记录
检测编号：	委托编号：	第　　页　共　　页
	委托日期
	
	检测日期
	

	样品名称
	
	规格型号
	

	样品描述
	
	检测环境
	

	检测依据
	

	主要仪器设备
名称及编号
	

	试件编号
	试件1
	试件2

	原始横截面积S0的测量及原始标距L0的选择
	测量位置
	位置1
	位置2
	位置3
	位置1
	位置2
	位置3

	
	外径D0（mm）
	
	
	
	
	
	

	
	壁厚a0（mm）
	
	
	
	
	
	

	
	横截面积（mm2）
	
	
	
	
	
	

	
	原始横截面积S0（mm2）
	
	

	
	比例系数k
	
	

	
	标距计算值（mm）
	
	

	
	原始标距L0（mm）
	
	

	夹持方式
	□ 压扁试件夹持部，（加□ 不加□）扁块塞头；□ 不压扁试样夹持部，加塞头

	力学性能
	下屈服力FeL（kN）
	
	

	
	最大拉力Fm（kN）
	
	

	
	断后标距Lu（mm）
	
	

	
	屈服强度R0eL（MPa）
	
	

	
	抗拉强度Rm（MPa）
	
	

	
	断后伸长率A（%）
	
	

	计算公式
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	检测日期
	

	样品名称
	
	规格型号
	

	样品描述
	
	检测环境
	

	检测依据
	

	主要仪器设备
名称及编号
	

	试件编号
	试件1
	试件2

	原始横截面积S0的测量及原始标距L0的选择
	测量位置
	位置1
	位置2
	位置3
	位置1
	位置2
	位置3

	
	外径D0（mm）
	
	
	
	
	
	

	
	弧形试样原始宽度b0（mm）
	
	
	
	
	
	

	
	壁厚a0（mm）
	
	
	
	
	
	

	
	横截面积（mm2）
	
	
	
	
	
	

	
	原始横截面积S0（mm2）
	
	

	
	比例系数k
	
	

	
	标距计算值（mm）
	
	

	
	原始标距L0（mm）
	
	

	力学性能
	下屈服力FeL（kN）
	
	

	
	最大拉力Fm（kN）
	
	

	
	断后标距Lu（mm）
	
	

	
	屈服强度R0eL（MPa）
	
	

	
	抗拉强度Rm（MPa）
	
	

	
	断后伸长率A（%）
	
	

	计算公式
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	备注
	[image: C:\Users\Administrator\Pictures\21 拷贝.jpg]


复核：		检测：
[bookmark: _Toc195346129][bookmark: _Toc195291198][bookmark: _Toc196290354][bookmark: _Toc195517868][bookmark: _Toc195518573][bookmark: _Toc195349505][bookmark: _Toc195348842][bookmark: _Toc196397695]金属管材（机加工横向试样）力学性能检测原始记录
检测编号：	委托编号：	第　　页　共　　页
	委托日期
	
	检测日期
	

	样品名称
	
	规格型号
	

	样品描述
	
	检测环境
	

	检测依据
	

	主要仪器设备
名称及编号
	

	试件编号
	试件1
	试件2

	校直措施
	

	原始横截面积S0的测量及原始标距L0的选择
	测量位置
	位置1
	位置2
	位置3
	位置1
	位置2
	位置3

	
	试样原始宽度b0（mm）
	
	
	
	
	
	

	
	壁厚a0（mm）
	
	
	
	
	
	

	
	横截面积（mm2）
	
	
	
	
	
	

	
	原始横截面积S0（mm2）
	
	

	
	比例系数k
	
	

	
	标距计算值（mm）
	
	

	
	原始标距L0（mm）
	
	

	力学性能
	下屈服力FeL（kN）
	
	

	
	最大拉力Fm（kN）
	
	

	
	断后标距Lu（mm）
	
	

	
	屈服强度R0eL（MPa）
	
	

	
	抗拉强度Rm（MPa）
	
	

	
	断后伸长率A（%）
	
	

	备注
	


复核：		检测：
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	委托日期
	
	检测日期
	

	样品名称
	
	规格型号
	

	样品描述
	
	检测环境
	

	检测依据
	

	主要仪器设备
名称及编号
	

	试件编号
	试件1
	试件2

	原始横截面积S0的测量及原始标距L0的选择
	测量位置
	位置1
	位置2
	位置3
	位置1
	位置2
	位置3

	
	试样加工直径d0（mm）
	
	
	
	
	
	

	
	横截面积（mm2）
	
	
	
	
	
	

	
	原始横截面积S0（mm2）
	
	

	
	比例系数k
	
	

	
	标距计算值（mm）
	
	

	
	原始标距L0（mm）
	
	

	力学性能
	下屈服力FeL（kN）
	
	

	
	最大拉力Fm（kN）
	
	

	
	断后标距Lu（mm）
	
	

	
	屈服强度R0eL（MPa）
	
	

	
	抗拉强度Rm（MPa）
	
	

	
	断后伸长率A（%）
	
	

	备注
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工程名称：
委托单位：
检测日期：
报告总页数：
报告编号：


检测机构全称
  年   月   日



检 测  人 员：                 
报 告  编 写: 
校        核： 
审        核：  
批   准   人：


声  明：
1、本报告无本机构“检测报告专用章”无效。
2、本报告无检测、审核、批准人签字无效。
3、本报告如有改动痕迹或有错页、漏页者即为无效。
4、本报告中检测机构名称与检测报告专用章名称不符合者无效。
5、未经本机构书面同意不得部分复制本报告。
6、对本报告有异议的，请在收到报告后15天内联系本机构协商解决。

检测机构：
地　　址：
邮　　编：
电　　话：
邮　　箱：



首   页
	工程名称
	

	委托单位
	

	见证单位
	

	监督单位
	

	构件名称
	

	生产厂家
	

	检测类别
	□验收检测   □平行检测   □自控检测   □监督抽测  
□其他 （                ）

	抽样数量
	
	代表批量
	

	检测项目
	

	检测依据
	

	检测日期
	

	检测结论：
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一、构件概况
描述构件基本信息及主要技术指标。
二、检测依据
1、《混凝土结构设计规范》GB 50010；
2、《混凝土结构试验方法标准》GB 50152；
3、《建筑结构荷载规范》GB 50009；
4、《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB 50204；
5、《建筑结构可靠性统一设计标准》GB 50068；
6、《混凝土中钢筋检测技术规程》JGJ/T 152；
7、《混凝土结构通用规范》GB 55008；
8、《工程结构通用规范》GB 55001；
根据实际情况填写。
三、荷载计算
本次试验按《混凝土结构设计规范》GB 50010规定进行检测，应符合下式要求：
γ0u≥γ0[γu]
式中：γ0u——为构件承载力检测系数实测值；
γ0——为结构重要系数（本次试验取1.0）；
[γu]——为构件承载力检测系数允许值。
    本次试验各级荷载为：
四、检测内容及方法
4.1 构件外观质量观察：。
4.2 构件尺寸偏差测量：。
4.3 钢筋保护层厚度检测：。
4.4 结构性能检测：本次试验在预制厂进行简支模拟加载方式进行。
选择***为加载配重。对预制构件采用分级加载，包含7级加载及1次卸载，构件自重作为第1级荷载。在自重荷载状态下对各测量百分表调零后再依次进行其他分级操作。
每级荷载加载后均持续5~10min，在持续时间内观察裂缝的出现与发展，持续时间结束后记录构件端部及中心部位的位移变化值。当某一级荷载持荷期间出现裂缝时，本级持荷时间应不低于15min。达到最大加载值时，持续30min后记录相关数据，卸载10min后记录恢复情况数据。当加载期间出现GB 50204规范表B.1.1所列承载能力极限状态的检测标志之一，直接结束试验，试验结果判定不合格。
五、检测设备
	序号
	检测项目
	设备名称
	规格型号
	自编号

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


六、检测结果
6.1 1#构件检测结果
	检测项目
	技术要求
	计量单位
	检测结果
	单项评定

	承载力
	
	
	
	

	挠度
	
	
	
	

	抗裂
	
	
	
	

	裂缝宽度
	
	
	
	

	外观质量
	
	
	
	

	构件尺寸
	
	
	
	

	保护层厚度
	
	
	
	


七、检测结论
经观察，
经测量，
经检测，
综上，所检构件的符合《》的要求。
八、附件
    相关测试曲线、现场试验照片等。
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	检测日期
	

	样品名称
	
	规格型号
	

	样品描述
	
	检测环境
	

	检测依据
	

	主要仪器设备
名称及编号
	

	项目
	外形尺寸（mm）
	保护层厚度（mm）
	主筋规格数量
	混凝土
强度等级
	自重
（kN/m³）
	正常使用荷载标准值（kN/m2）
	承载力检测
荷载设计值（kN/m2）

	设计
	
	
	
	
	
	
	

	加载简图
	









	裂缝情况
及破坏特征
	

	检测结果
	承载力（kN/m2）
	

	
	挠度（mm）
	

	
	抗裂
	

	
	裂缝宽度（mm）
	

	备注
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	委托日期
	
	检测日期
	

	样品名称
	
	规格型号
	

	样品描述
	
	检测环境
	

	检测依据
	

	主要仪器设备
名称及编号
	

	加荷
	系数
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	时间
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	荷载（　　）
	每级
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	累计
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	各测点位移（mm）
	见预制混凝土构件结构性能检测记录（3）

	挠度实测值（mm）
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	裂缝宽度实测值（mm）
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	试验现场记录
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	备注
	


复核：		检测：
[bookmark: _Toc195291204][bookmark: _Toc195518579][bookmark: _Toc195349511][bookmark: _Toc195517874][bookmark: _Toc195346135][bookmark: _Toc195348848][bookmark: _Toc196397701][bookmark: _Toc196290360]预制混凝土构件结构性能检测记录（3）
检测编号：	委托编号：	第　　页　共　　页
	委托日期
	
	检测日期
	

	样品名称
	
	规格型号
	

	样品描述
	
	检测环境
	

	检测依据
	

	主要仪器设备
名称及编号
	

	累计荷载（  ）
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	各
测
点
位
移
（mm）
	表号：
	读数
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	差值
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	累计
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	表号：
	读数
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	差值
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	累计
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	表号：
	读数
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	差值
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	累计
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	表号：
	读数
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	差值
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	累计
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	表号：
	读数
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	差值
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	累计
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	表号：
	读数
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	差值
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	累计
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	备注
	


复核：		检测：
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[bookmark: _Toc195348849][bookmark: _Toc195346136][bookmark: _Toc195291205][bookmark: _Toc196397702][bookmark: _Toc196290361][bookmark: _Toc195518580][bookmark: _Toc195517875][bookmark: _Toc195349512]预制混凝土构件钢筋保护层厚度检测记录
检测编号：		委托编号：                                       第　　页　共　　页
	委托日期
	
	样品名称
	
	检测日期
	

	规格型号
	
	样品描述
	
	检测环境
	

	检测依据
	

	主要仪器设备
名称及编号
	

	序号
	试样编号
	最外层钢筋
	纵向受力钢筋
	不合格点数

	
	
	保护层厚度设计值（mm）
	直径（mm）
	保护层厚度设计值（mm）
	数量（根）
	钢筋
直径（mm）
	保护层厚度实测值（mm）
	

	
	
	
	
	
	
	
	1点
	2点
	3点
	

	
	
	
	
	
	
	
	1次
	2次
	平均
	偏差
	1次
	2次
	平均
	偏差
	1次
	2次
	平均
	偏差
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


复核：		检测：

— 389 —

[bookmark: _Toc195291206][bookmark: _Toc195346137][bookmark: _Toc196397703][bookmark: _Toc195518581][bookmark: _Toc196290362][bookmark: _Toc195348850][bookmark: _Toc195349513][bookmark: _Toc195517876]预制混凝土构件外形尺寸检测记录
检测编号：	委托编号：	第　　页　共　　页
	委托日期
	
	检测日期
	

	样品名称
	
	检测环境
	

	样品描述
	

	检测依据
	

	主要仪器设备
名称及编号
	

	检测项目
	试件编号

	
	试件1
	试件2
	试件3

	外观质量
	
	
	

	构件长度（mm）
	
	
	

	构件宽度（mm）
	
	
	

	构件厚度（mm）
	
	
	

	备注
	


复核：		检测：
[bookmark: _Hlk165190263][bookmark: _Toc196290363][bookmark: _Toc196397704][bookmark: _Toc195517877][bookmark: _Toc195518582][bookmark: _Toc195348851][bookmark: _Toc195349514][bookmark: _Toc195346138][bookmark: _Toc195291207]预应力混凝土用钢绞线检测报告
检测编号：	委托编号：	第　　页　共　　页
	工程名称
	
	委托日期
	

	委托单位
	
	检测日期
	

	见证单位
	
	报告日期
	

	监督单位
	
	检测环境
	

	检测类别
	
	取样员
	

	工程部位
	
	见证员
	

	检测依据
	
	判定依据
	

	样品名称
	
	规格型号
	

	生产厂家
	
	代表批量
	

	样品描述
	
	唯一性标识
	

	主要仪器设备
名称及编号
	

	检测项目
	技术要求
	计量单位
	检测结果
	单项评定

	整根钢绞线最大力
	
	
	
	

	最大力总伸长率
	
	
	
	

	抗拉强度
	
	
	
	

	0.2%屈服力
	
	
	
	

	弹性模量
	
	
	
	

	检测结论
	




	备注
	
	检测单位
	单位全称
（盖章）


批准：	审核：	检测：
声明：1.未经本机构同意，不得部分复制本报告。
2.对本报告有异议的，请在收到报告后15天内联系本机构协商解决。
3.检测地址：                 电话： 
[bookmark: _Toc195291208][bookmark: _Toc195346139][bookmark: _Toc195348852][bookmark: _Toc195349515][bookmark: _Toc195517878][bookmark: _Toc195518583][bookmark: _Toc196290364][bookmark: _Toc196397705]预应力混凝土用钢绞线力学性能检测原始记录
检测编号：	委托编号：	第　　页　共　　页
	委托日期
	
	检测日期
	

	样品名称
	
	规格型号
	

	样品描述
	
	检测环境
	

	检测依据
	

	主要仪器设备
名称及编号
	

	力学性能
	试样编号
	试样1
	试样2
	试样3

	
	公称横截面积Sn（mm2）
	

	
	原始标距L0（mm）
	
	
	

	
	0.2%屈服力（kN）
	
	
	

	
	整根钢绞线最大力Fm（kN）
	
	
	

	
	试样断裂位置
	
	
	

	
	整根钢绞线最大力的最大值Fm，max（kN）
	

	
	抗拉强度Rm（MPa）
	
	
	

	
	最大力时标距Lu（mm）
	
	
	

	
	最大力总伸长率Agt（%）
	
	
	

	
	弹性模量（GPa）
	
	
	

	备注
	


复核：		检测：
[bookmark: _Toc195348853][bookmark: _Toc195346140][bookmark: _Toc196397706][bookmark: _Toc195518584][bookmark: _Toc195291209][bookmark: _Toc195349516][bookmark: _Toc195517879][bookmark: _Toc196290365]预应力筋用锚具、夹具、连接器硬度检测报告
检测编号：	委托编号：	第　　页　共　　页
	工程名称
	
	委托日期
	

	委托单位
	
	检测日期
	

	见证单位
	
	报告日期
	

	监督单位
	
	检测环境
	

	检测类别
	
	取样员
	

	工程部位
	
	见证员
	

	检测依据
	
	判定依据
	

	样品名称
	
	规格型号
	

	生产厂家
	
	代表批量
	

	样品描述
	
	唯一性标识
	

	主要仪器设备
名称及编号
	

	检测内容及结果

	测试面状态
	
	压头种类
	
	硬度规定值
	

	编号
	硬度测试值
	编号
	硬度测试值

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	检测结论
	


	备注
	
	检测单位
	单位全称
（盖章）


批准：	审核：	检测：
声明：1.未经本机构同意，不得部分复制本报告。
2.对本报告有异议的，请在收到报告后15天内联系本机构协商解决。
3.检测地址：                 电话：
[bookmark: _Toc195291210][bookmark: _Toc195346141][bookmark: _Toc195348854][bookmark: _Toc195349517][bookmark: _Toc195517880][bookmark: _Toc195518585][bookmark: _Toc196290366][bookmark: _Toc196397707]预应力筋用锚具、夹具、连接器硬度检测原始记录
检测编号：	委托编号：	第　　页　共　　页
	委托日期
	
	检测日期
	

	样品名称
	
	规格型号
	

	样品描述
	
	检测环境
	

	检测依据
	

	主要仪器设备
名称及编号
	

	标准块硬度标称值
	
	标准块硬度实测值
	
	测试面状态
	
	压头种类
	

	试件编号
	硬度测试值
	试件编号
	硬度测试值

	试件1
	
	试件11
	

	试件2
	
	试件12
	

	试件3
	
	试件13
	

	试件4
	
	试件14
	

	试件5
	
	试件15
	

	试件6
	
	试件16
	

	试件7
	
	试件17
	

	试件8
	
	试件18
	

	试件9
	
	试件19
	

	试件10
	
	试件20
	

	备注
	


复核：		检测：
[bookmark: _Toc195291211][bookmark: _Toc195346142][bookmark: _Toc195348855][bookmark: _Toc195349518][bookmark: _Toc195517881][bookmark: _Toc195518586][bookmark: _Toc196290367][bookmark: _Toc196397708]锚具静载锚固性能检测报告
检测编号：	委托编号：	第　　页　共　　页
	工程名称
	
	委托日期
	

	委托单位
	
	检测日期
	

	见证单位
	
	报告日期
	

	监督单位
	
	检测环境
	

	检测类别
	
	取样员
	

	工程部位
	
	见证员
	

	检测依据
	
	判定依据
	

	样品名称
	
	规格型号
	

	生产厂家
	
	代表批量
	

	样品描述
	
	唯一性标识
	

	主要仪器设备
名称及编号
	

	检测内容及结果

	检测项目
	技术要求
	计量单位
	检测结果
	单项评定

	锚具效率系数
	
	
	
	

	总伸长率
	
	
	
	

	破坏形式
	
	
	
	

	检测结论
	

	备注
	
	检测单位
	单位全称
（盖章）


批准：	审核：	检测：
声明：1.未经本机构同意，不得部分复制本报告。
2.对本报告有异议的，请在收到报告后15天内联系本机构协商解决。
3.检测地址：                 电话：
[bookmark: _Toc195291212][bookmark: _Toc195346143][bookmark: _Toc195348856][bookmark: _Toc195349519][bookmark: _Toc195517882][bookmark: _Toc195518587][bookmark: _Toc196290368][bookmark: _Toc196397709]锚具静载锚固性能检测原始记录
检测编号：	委托编号：	第　　页　共　　页
	委托日期
	
	检测日期
	

	样品名称
	
	规格型号
	

	样品描述
	
	检测环境
	

	检测依据
	

	主要仪器设备
名称及编号
	

	钢绞线基本性能
	
	锚具孔数
	
	锚固总长度（mm）
	
	标准极限拉力总和（kN）
	

	钢绞线实测极限拉力（kN）
	
	计算算极限拉力总和（kN）
	

	加载等级
	0
	20%
	40%
	60%
	80%
	持荷1h

	加载力（kN）
	
	
	
	
	
	

	位移（mm）
	a
	b
	a1
	b1
	a1
	b1
	a1
	b1
	a1
	b1
	a1
	b1

	固定端
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	张拉端
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	组装件实测极限拉力（kN）
	0增至10%Fptk时，活塞位移量的理论计算值ΔL2（mm）
	10%Fptk增至FTU时，活塞相对位移量
ΔL1（mm）
	拉断时活塞位移（mm）
	锚具效率系数（%）
	组装件预应力筋受力长度的总伸长率（%）
	拉断根数及破断位置

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	备注
	


复核：		检测：
[bookmark: _Toc195291213][bookmark: _Toc195346144][bookmark: _Toc195348857][bookmark: _Toc195349520][bookmark: _Toc195517883][bookmark: _Toc195518588][bookmark: _Toc196290369][bookmark: _Toc196397710]预应力混凝土用金属波纹管检测报告
检测编号：	委托编号：	第　　页　共　　页
	工程名称
	
	委托日期
	

	委托单位
	
	检测日期
	

	见证单位
	
	报告日期
	

	监督单位
	
	检测环境
	

	检测类别
	
	取样员
	

	工程部位
	
	见证员
	

	检测依据
	
	判定依据
	

	样品名称
	
	规格型号
	

	生产厂家
	
	代表批量
	

	样品描述
	
	唯一性标识
	

	主要仪器设备
名称及编号
	

	检测项目
	技术要求
	计量单位
	检测结果
	单项评定

	内径尺寸偏差
	
	
	
	

	最小钢带厚度
	
	
	
	

	最小波纹高度
	
	
	
	

	抗外荷载性能
	局部横向荷载
	
	
	
	

	
	均布荷载
	
	
	
	

	抗渗漏性能
	承受局部横向荷载后
	
	
	
	

	
	弯曲后
	
	
	
	

	检测结论
	


	备注
	
	检测单位
	单位全称
（盖章）


批准：	审核：	检测：
声明：1.未经本机构同意，不得部分复制本报告。
2.对本报告有异议的，请在收到报告后15天内联系本机构协商解决。
3.检测地址：                 电话： 
[bookmark: _Toc195291214][bookmark: _Toc195346145][bookmark: _Toc195348858][bookmark: _Toc195349521][bookmark: _Toc195517884][bookmark: _Toc195518589][bookmark: _Toc196290370][bookmark: _Toc196397711]预应力混凝土用金属波纹管检测原始记录（1）
检测编号：	委托编号：	第　　页　共　　页
	委托日期
	
	检测日期
	

	样品名称
	
	规格型号
	

	样品描述
	
	检测环境
	

	检测依据
	

	主要仪器设备
名称及编号
	

	检测项目
	试件1
	试件2
	试件3

	内径尺寸及其允许偏差（mm）
	标准值（mm）
	
	
	

	
	单值（mm）
	
	
	
	
	
	

	
	平均值（mm）
	
	
	

	
	偏差（mm）
	
	
	

	最小钢带厚度（mm）
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	

	最小波纹高度（mm）
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	

	备注
	


复核：		检测：
[bookmark: _Toc195291215][bookmark: _Toc195346146][bookmark: _Toc195348859][bookmark: _Toc195349522][bookmark: _Toc195517885][bookmark: _Toc195518590][bookmark: _Toc196290371][bookmark: _Toc196397712]预应力混凝土用金属波纹管检测原始记录（2）
检测编号：	委托编号：	第　　页　共　　页
	委托日期
	
	检测日期
	

	样品名称
	
	规格型号
	

	样品描述
	
	检测环境
	

	检测依据
	

	主要仪器设备
名称及编号
	

	[bookmark: _Hlk166081395]检测项目
	试样4
	试样5
	试样6

	抗局部横向
荷载性能
	荷载（N）
	
	
	

	
	圆管公称内径dn/扁管等效内径de（mm）
	

	
	外径变形值 ΔD（mm）
	
	
	

	
	变形比δ
	
	
	

	
	变形比δ平均值
	

	抗均布
荷载性能
	均布荷载（N）
	
	
	

	
	圆管内径 dn/扁管等效内径 de（mm）
	
	
	

	
	外径变形值 ΔD（mm）
	
	
	

	
	变形比δ
	
	
	

	
	变形比δ平均值
	

	备注
	


复核：		检测：
[bookmark: _Toc195291216][bookmark: _Toc195346147][bookmark: _Toc195348860][bookmark: _Toc195349523][bookmark: _Toc195517886][bookmark: _Toc195518591][bookmark: _Toc196290372][bookmark: _Toc196397713]预应力混凝土用金属波纹管检测原始记录（3）
检测编号：	委托编号：	第　　页　共　　页
	委托日期
	
	检测日期
	

	样品名称
	
	规格型号
	

	样品描述
	
	检测环境
	

	检测依据
	

	主要仪器设备
名称及编号
	

	检测项目
	检       测      结      果

	承受局部横向荷载后抗渗漏性能
	试件7
	试件8
	试件9

	
	
	
	

	弯曲后抗渗漏性能
	试件10
	试件11
	试件12

	
	
	
	

	备注
	


复核：		检测：
[bookmark: _Toc195291217][bookmark: _Toc195346148][bookmark: _Toc195348861][bookmark: _Toc195349524][bookmark: _Toc195517887][bookmark: _Toc195518592][bookmark: _Toc196290373][bookmark: _Toc196397714]预应力混凝土用塑料波纹管（圆管）检测报告
检测编号：	委托编号：	第　　页　共　　页
	工程名称
	
	委托日期
	

	委托单位
	
	检测日期
	

	见证单位
	
	报告日期
	

	监督单位
	
	检测环境
	

	检测类别
	
	取样员
	

	工程部位
	
	见证员
	

	检测依据
	
	判定依据
	

	样品名称
	
	规格型号
	

	生产厂家
	
	代表批量
	

	样品描述
	
	唯一性标识
	

	主要仪器设备
名称及编号
	

	检测项目
	技术要求
	计量单位
	检测结果
	单项评定

	尺寸偏差
	内径
	
	
	
	

	
	外径
	
	
	
	

	
	壁厚
	
	
	
	

	环刚度
	
	
	
	

	局部横向荷载
	
	
	
	

	纵向荷载
	
	
	
	

	柔韧性
	
	
	
	

	抗冲击性，TIR
	
	
	
	

	检测结论
	


	备注
	
	检测单位
	单位全称
（盖章）


批准：	审核：	检测：
声明：1.未经本机构同意，不得部分复制本报告。
2.对本报告有异议的，请在收到报告后15天内联系本机构协商解决。
3.检测地址：                 电话： 
[bookmark: _Toc195291218][bookmark: _Toc195346149][bookmark: _Toc195348862][bookmark: _Toc195349525][bookmark: _Toc195517888][bookmark: _Toc195518593][bookmark: _Toc196290374][bookmark: _Toc196397715]预应力混凝土用塑料波纹管（扁管）检测报告
检测编号：	委托编号：	第　　页　共　　页
	工程名称
	
	委托日期
	

	委托单位
	
	检测日期
	

	见证单位
	
	报告日期
	

	监督单位
	
	检测环境
	

	检测类别
	
	取样员
	

	工程部位
	
	见证员
	

	检测依据
	
	判定依据
	

	样品名称
	
	规格型号
	

	生产厂家
	
	代表批量
	

	样品描述
	
	唯一性标识
	

	主要仪器设备
名称及编号
	

	检测项目
	技术要求
	计量单位
	检测结果
	单项评定

	尺寸偏差
	短轴
	
	
	
	

	
	长轴
	
	
	
	

	
	壁厚
	
	
	
	

	环刚度
	
	
	
	

	局部横向荷载
	
	
	
	

	纵向荷载
	
	
	
	

	柔韧性
	
	
	
	

	抗冲击性，TIR
	
	
	
	

	检测结论
	

	备注
	
	检测单位
	单位全称
（盖章）


批准：	审核：	检测：
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	主要仪器设备
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	检测项目

	尺寸
偏差
（圆管）
	试件编号
	测量项目
	试验次数
	平均值
	偏差

	
	
	
	1
	2
	3
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	5
	6
	
	

	
	
	内径 d（mm）
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	外径 D（mm）
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	壁厚 Sh（mm）
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	内径 d（mm）
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	外径 D（mm）
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	壁厚 Sh（mm）
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	内径 d（mm）
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	外径 D（mm）
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	主要仪器设备
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	检测项目

	尺寸
偏差
（扁管）
	试件
编号
	测量项目
	试验次数
	平均值
	偏差

	
	
	
	1
	2
	3
	4
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	长轴U1（mm）
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	短轴U2（mm）
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	壁厚 Sh（mm）
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	长轴U1（mm）
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	短轴U2（mm）
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	壁厚 Sh（mm）
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	长轴U1（mm）
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	短轴U2（mm）
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	壁厚 Sh（mm）
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	长轴U1（mm）
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	短轴U2（mm）
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	壁厚 Sh（mm）
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	长轴U1（mm）
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	短轴U2（mm）
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	壁厚 Sh（mm）
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	主要仪器设备
名称及编号
	

	检测项目

	环刚度
	样品编号
	
	
	
	
	

	
	长度 L（m）
	单次测量
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	平均值
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	内径di（mm）
	单次测量
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	平均值
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	内径（或扁管短轴）垂直方向3%变化量ΔY（mm）
	
	
	
	
	

	
	内径（或扁管短轴）垂直方向3%变化量时荷载F1（N）
	
	
	
	
	

	
	环刚度单次测试值Si（kN/㎡）
	
	
	
	
	

	
	环刚度平均值Si（kN/㎡）
	

	备注
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	主要仪器设备
名称及编号
	

	检测项目

	局部横向荷载
	样品编号
	
	
	
	
	

	
	采用端部φ12mm，横向长度 150mm 的圆柱顶压头在 30s 内达到规定荷载值 800N

	
	持荷 2min 后管材是否破裂
	是□ 否□
	是□ 否□
	是□ 否□
	是□ 否□
	是□ 否□

	
	加荷前加荷处外径
	
	
	
	
	

	
	加荷后加荷处外径
	
	
	
	
	

	
	卸荷 5min 后加载处管外径的变形量（%）
	
	
	
	
	

	
	变形量平均值（%）
	

	柔韧性
	标称内径d（mm）
	曲率半径ρ（mm）
	样品长度L（mm）
	塞规能否顺利通过波纹管

	
	
	
	
	
	

	纵向荷载
	试试样管节内径：     mm，试样长度： mm，纵向荷载   N，持荷时间：  min

	
	试样编号
	试样管节长度L"（mm）
	管节纵向压缩量△L（mm）
	管节纵向压缩量与管节长度之比 K
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	抗冲
击性
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	锤头直径
	落锤质量
	下落高度

	
	dn90 □    dn25 □
	
	

	
	冲击次数及结果
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总数
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	备注
	


复核：		检测：
[bookmark: _Toc195291224][bookmark: _Toc195346155][bookmark: _Toc195348868][bookmark: _Toc195349531][bookmark: _Toc195517894][bookmark: _Toc195518599][bookmark: _Toc196290380][bookmark: _Toc196397721]材料中有害物质检测报告
检测编号：	委托编号：	第　　页　共　　页
	工程名称
	
	委托日期
	

	委托单位
	
	检测日期
	

	见证单位
	
	报告日期
	

	监督单位
	
	检测环境
	

	检测类别
	
	取样员
	

	工程部位
	
	见证员
	

	检测依据
	
	判定依据
	

	样品名称
	
	规格型号
	

	生产厂家
	
	代表批量
	

	样品描述
	
	唯一性标识
	

	主要仪器设备
名称及编号
	

	检测内容及结果

	检测参数
	技术要求
	计量单位
	检测结果
	单项评定

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	检测结论
	

	备注
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	单位全称
（盖章）


批准：	审核：	检测：
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	主要仪器设备
名称及编号
	

	检测结果

	样品前处理
	将检测样品破碎，磨碎至粒径为          mm ，
将其放入与标准样品几何形态一样的样品盒中。

	样品质量（g）
	

	放射性核素
	Ra-226
	Th-232
	K-40

	活度A（Bq）
	
	
	

	比活度C（Bq·kg-1）
	
	
	

	内照射指数IRa
	IRa  = CRa / 200

	
	

	外照射指数Ir
	Ir  = （CRa / 370） + （CTh / 260） +（CK / 370）

	
	

	备注
	图谱见附页
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	主要仪器设备
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	标准曲线
	甲醛含量X （mg/L）
	
	
	
	
	
	
	

	
	吸光度 y
	
	
	
	
	
	
	

	
	



	加热时间
	检测样品放入恒温浴（60℃）时间：      ，从恒温水浴取出时间：      。

	分析条件
	参比溶液：           波长（nm） ：         比色皿光程（mm） ：

	序号
	样品表面积
A（cm2）
	空白吸光度Ab
	试样吸光度As
	甲醛浓度
c（mg/L）
	甲醛浓度c平均值（mg/L）

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	备注
	
,试样尺寸（长×宽）（mm×mm）：     
一块试样表面积（cm2）：                一组试样块数：      
一组试样表面积A（cm2）：              标准曲线的斜率f（mg/L）：
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	检测依据
	

	主要仪器设备
名称及编号
	

	标准曲线
	甲醛含量X （μg）
	
	
	
	
	
	
	

	
	吸光度 y
	
	
	
	
	
	
	

	
	




	加热时间
	试验样品放入恒温浴（60℃）时间：      ，从恒温水浴取出时间：      。

	分析条件
	参比溶液：             波长（nm） ：     比色皿（mm） ：

	序号
	试样质量
m（g）
	空白吸光度yb
	试样吸光度y
	稀释因子f
	从标准曲线查得甲醛含量X（ug）
	甲醛含量c（mg/kg）
	平均值c（mg/kg）

	1
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	

	备注
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	检测依据
	

	主要仪器设备
名称及编号
	

	检测项目
	检测结果

	试样密度
	环境温度：tc    ℃；    样品温度：      ℃

	
	次 数
	干燥空比重瓶质量 m1（g）
	比重瓶装满水的质量m2（g）
	比重瓶盛满试样的质量m3（g）
	水的密度
ρw（g/ml）
	试样密度
ρs（g/ml）
	试样密度
平均值ρs（g/ml）

	
	1
	
	
	
	
	
	

	
	2
	
	
	
	
	
	

	备注
	


	水分含量（%）
	次 数
	样品质量
（g）
	样品中内标物质量（g）
	样品水分含量（%）
	空白样中内标物质量（g）
	空白水分含量（%）
	扣除空白后水分含量（%）
	水分含量平均值ww（%）

	
	1
	
	
	
	
	
	
	

	
	2
	
	
	
	
	
	
	

	挥发性有机化合物ρ（VOC）
（g/L）
	次 数
	容器质量
m0（g）
	容器+试样质量m1（g）
	加热后容器+试样质量m2（g）
	不挥发分含量w（NV）（%）
	挥发性有机化合物ρ（VOC） （g/L）
	挥发性有机化合物ρ（VOC）
平均值（g/L）

	
	1
	
	
	
	
	
	

	
	2
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	检测日期
	

	样品名称
	
	规格型号
	

	样品描述
	
	检测环境
	

	检测依据
	

	主要仪器设备
名称及编号
	

	相对校正因子
	次 数
	校准化合物
	校准化合物质量mci
	内标物质量mis
	校准化合物峰面积Aci
	内标物峰面积Ais
	相对校正因子Ri
	平均值Ri

	
	1
	苯
	
	
	
	
	
	

	
	2
	
	
	
	
	
	
	

	
	1
	甲苯
	
	
	
	
	
	

	
	2
	
	
	
	
	
	
	

	
	1
	乙苯
	
	
	
	
	
	

	
	2
	
	
	
	
	
	
	

	
	1
	对（间）二甲苯
	
	
	
	
	
	

	
	2
	
	
	
	
	
	
	

	
	1
	邻二甲苯
	
	
	
	
	
	

	
	2
	
	
	
	
	
	
	

	备注
	


	被测化合物检测结果（mg/kg）
（%）
	次 数
	被测化合物
	样品质量ms
	被测试样中内标物质量m'is
	样品中被测化合物峰面积Ai
	内标物峰面积A'is
	被测化合物含量wi
	平均值wi
	苯系物含量

	
	1
	苯
	
	
	
	
	
	
	

	
	2
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	1
	甲苯
	
	
	
	
	
	
	

	
	2
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	1
	乙苯
	
	
	
	
	
	
	

	
	2
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	1
	对（间）二甲苯
	
	
	
	
	
	
	

	
	2
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	1
	邻二甲苯
	
	
	
	
	
	
	

	
	2
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	检测环境
	

	检测依据
	

	主要仪器设备
名称及编号
	

	检测项目
	检测结果

	氨释放量
	次数
	试样质量m（g）
	NaOH标准溶液浓度 C（mol/ L）
	空白消耗NaOH标准溶液体积
V空白 （mL）
	试样消耗NaOH标准溶液体积 V（mL）
	氨释放量
X（%）
	平均值 （%）

	
	1
	
	
	
	
	
	

	
	2
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	检测日期
	

	见证单位
	
	报告日期
	

	监督单位
	
	检测环境
	

	检测类别
	
	取样员
	

	工程部位
	
	见证员
	

	检测依据
	
	判定依据
	

	样品名称
	
	规格型号
	

	生产厂家
	
	代表批量
	

	样品描述
	
	唯一性标识
	

	主要仪器设备
名称及编号
	

	检测内容及结果

	检测参数
	技术
要求
	计量
单位
	检测结果
	单项
评定

	
	
	
	正面
纵向
	正面
横向
	背面
纵向
	背面
横向
	

	180°
剥离强度
	平均剥离强度
	

	

	

	

	

	

	

	
	最小剥离强度
	
	
	
	
	
	
	

	检测结论
	



	备注
	
	检测单位
	单位全称
（盖章）


批准：	审核：	检测：
声明：1.未经本机构同意，不得部分复制本报告。
2.对本报告有异议的，请在收到报告后15天内联系本机构协商解决。
3.检测地址：                 电话： 
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[bookmark: _Toc195291232][bookmark: _Toc195346163][bookmark: _Toc195348876][bookmark: _Toc195349539][bookmark: _Toc195517902][bookmark: _Toc195518607][bookmark: _Toc196290388][bookmark: _Toc196397729]铝塑复合板180°剥离强度检测原始记录
检测编号：		委托编号：                                       第　　页　共　　页
	委托日期
	
	检测日期
	

	样品名称
	
	规格型号
	

	样品描述
	
	检测环境
	

	检测依据
	

	主要仪器设备
名称及编号
	

	编号
	试样宽度（mm）
	试样宽度平均值（mm）
	平均剥离载荷（N）
	最小剥离载荷（N）
	平均剥离强度（N/mm）
	单组平均剥离强度平均值（N/mm）
	最小剥离强度（N/mm）
	单组最小剥离强度最小值（N/mm）
	破坏类型

	正面纵向
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	正面横向
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	背面纵向
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	背面横向
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	备注
	


复核：		检测：

— 416 —

[bookmark: _Toc195517903][bookmark: _Toc195348877][bookmark: _Toc196397730][bookmark: _Toc195349540][bookmark: _Toc195346164][bookmark: _Toc195518608][bookmark: _Toc195291233][bookmark: _Toc196290389]铝塑复合板夹层结构滚筒剥离强度检测报告
检测编号：	委托编号：	第　　页　共　　页
	工程名称
	
	委托日期
	

	委托单位
	
	检测日期
	

	见证单位
	
	报告日期
	

	监督单位
	
	检测环境
	

	检测类别
	
	取样员
	

	工程部位
	
	见证员
	

	检测依据
	
	判定依据
	

	样品名称
	
	规格型号
	

	生产厂家
	
	代表批量
	

	样品描述
	
	唯一性标识
	

	主要仪器设备
名称及编号
	

	检测内容及结果

	检测参数
	技术
要求
	计量
单位
	检测结果
	单项
评定

	
	
	
	正面
纵向
	正面
横向
	背面
纵向
	背面
横向
	

	夹层结构滚筒剥离强度
	平均剥离强度
	
	
	
	
	
	
	

	
	最小剥离强度
	
	
	
	
	
	
	

	检测结论
	


	备注
	
	检测单位
	单位全称
（盖章）


批准：	审核：	检测：
声明：1.未经本机构同意，不得部分复制本报告。
2.对本报告有异议的，请在收到报告后15天内联系本机构协商解决。
3.检测地址：                 电话： 

— 417 —

[bookmark: _Toc196290390][bookmark: _Toc195291234][bookmark: _Toc195518609][bookmark: _Toc196397731][bookmark: _Toc195349541][bookmark: _Toc195346165][bookmark: _Toc195517904][bookmark: _Toc195348878]铝塑复合板夹层结构滚筒剥离强度检测原始记录
检测编号：		委托编号：                                       第　　页　共　　页
	委托日期
	
	检测日期
	

	样品名称
	
	规格型号
	

	样品描述
	
	检测环境
	

	检测依据
	

	主要仪器设备名称及编号
	

	加载带厚度（mm）
	
	滚筒凸缘直径（mm）
	
	滚筒直径（mm）
	
	滚筒自重（N）
	

	测量点
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	平均值
	面板名义厚度

	被剥离面板厚度（mm）
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	编号
	试样宽度（mm）
	试样宽度平均值（mm）
	平均剥离载荷（N）
	抗力载荷（N）
	最小剥离载荷（N）
	平均剥离强度[（N·mm）/mm]
	单组平均剥离强度平均值[（N·mm）/mm]
	最小剥离强度[（N·mm）/mm]
	单组最小剥离强度最小值[（N·mm）/mm]
	破坏类型

	正面纵向
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	正面横向
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	背面纵向
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	背面横向
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	备注
	


复核：		检测：

— 418 —

[bookmark: _Toc195291235][bookmark: _Toc196290391][bookmark: _Toc196397732][bookmark: _Toc195517905][bookmark: _Toc195518610][bookmark: _Toc195346166][bookmark: _Toc195348879][bookmark: _Toc195349542]木材料检测报告
检测编号：	委托编号：	第　　页　共　　页
	工程名称
	
	委托日期
	

	委托单位
	
	检测日期
	

	见证单位
	
	报告日期
	

	监督单位
	
	检测环境
	

	检测类别
	
	取样员
	

	工程部位
	
	见证员
	

	检测依据
	
	判定依据
	

	样品名称
	
	规格型号
	

	生产厂家
	
	代表批量
	

	样品描述
	
	唯一性标识
	

	主要仪器设备
名称及编号
	

	检测内容及结果

	检测参数
	技术要求
	检测结果
	单项评定

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	检测结论
	



	备注
	
	检测单位
	单位全称
（盖章）


批准：	审核：	检测：
声明：1.未经本机构同意，不得部分复制本报告。
2.对本报告有异议的，请在收到报告后15天内联系本机构协商解决。
3.检测地址：                 电话： 
[bookmark: _Toc195346167][bookmark: _Toc195291236][bookmark: _Toc195349543][bookmark: _Toc195348880][bookmark: _Toc195517906][bookmark: _Toc195518611][bookmark: _Toc196397733][bookmark: _Toc196290392]木材料含水率检测原始记录（烘干法）
检测编号：	委托编号：	第　　页　共　　页
	委托日期
	
	检测日期
	

	样品名称
	
	规格型号
	

	样品描述
	
	检测环境
	

	检测依据
	

	主要仪器设备
名称及编号
	

	试样编号
	干燥前试样质量m1（g）
	干燥后试样质量m0（g）
	含水率
W（%）
	平均含水率W（%）

	
	
	第一次
	第二次
	第三次
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	最大含水率（%）
	

	备注
	W=×100


复核：		检测：
[bookmark: _Toc195291237][bookmark: _Toc195346168][bookmark: _Toc195348881][bookmark: _Toc195349544][bookmark: _Toc195517907][bookmark: _Toc195518612][bookmark: _Toc196290393][bookmark: _Toc196397734]木板材料静曲强度及弹性模量检测原始记录
检测编号：	委托编号：	第　　页　共　　页
	委托日期
	
	检测日期
	

	样品名称
	
	规格型号
	

	样品描述
	
	检测环境
	

	检测依据
	

	主要仪器设备
名称及编号
	

	试样方向编号
	宽度b（mm）
	厚度t（mm）
	支座距离  l1（mm）
	最大载荷Fmax
（N）
	载荷F1（N）
	载荷F2（N）
	变形a1
（mm）
	变形a2
（mm）
	静曲
强度σb （MPa）
	弹性
模量Eb （MPa）

	纵向
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	6
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	静曲强度平均值（MPa）
	
	静曲强度最小值（MPa）
	
	弹性模量平均值（MPa）
	

	横向
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	6
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	静曲强度平均值（MPa）
	
	静曲强度最小值（MPa）
	
	弹性模量平均值（MPa）
	

	备注
	σb=                               Eb=  ×


复核：		检测：
[bookmark: _Toc195291238][bookmark: _Toc195346169][bookmark: _Toc195348882][bookmark: _Toc195349545][bookmark: _Toc195517908][bookmark: _Toc195518613][bookmark: _Toc196290394][bookmark: _Toc196397735]木结构材料静曲强度检测原始记录
检测编号：	委托编号：	第　　页　共　　页
	委托日期
	
	检测日期
	

	样品名称
	
	规格型号
	

	样品描述
	
	检测环境
	

	检测依据
	

	主要仪器设备
名称及编号
	

	试样编号
	厚度b（mm）
	宽度h（mm）
	最大荷载Pmax（N）
	试样质量m1（g）
	试样全干质量m0（g）
	实测含水率W（%）
	含水率为W时静曲强度σb,W （MPa）
	含水率为12%时静曲强度σb,12 （MPa）
	平均静曲强度（MPa）

	1-1
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1-2
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1-3
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2-1
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2-2
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2-3
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3-1
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3-2
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3-3
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	静曲强度最低值（MPa）
	

	备注
	σb,W=     σb,12=σb,W[1+0.04（W-12）]        W=×100，l=240mm


复核：		检测：
[bookmark: _Toc195291239][bookmark: _Toc195346170][bookmark: _Toc195348883][bookmark: _Toc195349546][bookmark: _Toc195517909][bookmark: _Toc195518614][bookmark: _Toc196290395][bookmark: _Toc196397736]胶粘剂检测报告
检测编号：	委托编号：	第　　页　共　　页
	工程名称
	
	委托日期
	

	委托单位
	
	检测日期
	

	见证单位
	
	报告日期
	

	监督单位
	
	检测环境
	

	检测类别
	
	取样员
	

	工程部位
	
	见证员
	

	检测依据
	
	判定依据
	

	样品名称
	
	规格型号
	

	生产厂家
	
	代表批量
	

	样品描述
	
	唯一性标识
	

	主要仪器设备
名称及编号
	

	检测内容及结果

	检测参数
	技术要求
	计量单位
	检测结果
	单项评定

	耐湿热老化性能
	
	
	
	

	不挥发物含量
	
	
	
	

	抗拉强度
	
	
	
	

	钢对C45混凝土
正拉粘结强度
	
	
	
	

	钢对钢拉伸抗剪强度
	
	
	
	

	检测结论
	


	备注
	
	检测单位
	单位全称
（盖章）


批准：	审核：	检测：
声明：1.未经本机构同意，不得部分复制本报告。
2.对本报告有异议的，请在收到报告后15天内联系本机构协商解决。
3.检测地址：                 电话： 
[bookmark: _Toc195291240][bookmark: _Toc195346171][bookmark: _Toc195348884][bookmark: _Toc195349547][bookmark: _Toc195517910][bookmark: _Toc195518615][bookmark: _Toc196290396][bookmark: _Toc196397737]胶粘剂检测原始记录（1）
检测编号：	委托编号：	第　　页　共　　页
	委托日期
	
	检测日期
	

	样品名称
	
	规格型号
	

	样品描述
	
	检测环境
	

	检测依据
	

	主要仪器设备
名称及编号
	

	养护环境条件
及时间
	

	编号
	容器质量（g）
	试样质量（g）
	烘干后容器+
试样质量（g）
	不挥发物
含量（%）
	不挥发物含量平均值（%）
	不挥发物含量结果（%）

	1-1
	
	
	
	
	
	

	1-2
	
	
	
	
	
	

	2-1
	
	
	
	
	
	

	2-2
	
	
	
	
	
	

	备注
	


复核：		检测：
[bookmark: _Toc196290397][bookmark: _Toc195517911][bookmark: _Toc195348885][bookmark: _Toc195518616][bookmark: _Toc196397738][bookmark: _Toc195346172][bookmark: _Toc195349548][bookmark: _Toc195291241]胶粘剂检测原始记录（2）
检测编号：	委托编号：	第　　页　共　　页
	委托日期
	
	检测日期
	

	样品名称
	
	规格型号
	

	样品描述
	
	检测环境
	

	检测依据
	

	主要仪器设备
名称及编号
	

	养护环境条件
及时间
	

	编号
	宽度（mm）
	宽度
平均值（mm）
	厚度（mm）
	厚度
平均值（mm）

	1
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	
	
	

	编号
	破坏载荷（N）
	抗拉强度（MPa）
	抗拉强度
平均值（MPa）

	1
	
	
	

	2
	
	
	

	3
	
	
	

	4
	
	
	

	5
	
	
	

	备注
	


复核：		检测：
[bookmark: _Toc195291242][bookmark: _Toc195346173][bookmark: _Toc195348886][bookmark: _Toc195349549][bookmark: _Toc195517912][bookmark: _Toc195518617][bookmark: _Toc196290398][bookmark: _Toc196397739]胶粘剂检测原始记录（3）
检测编号：	委托编号：	第　　页　共　　页
	委托日期
	
	检测日期
	

	样品名称
	
	规格型号
	

	样品描述
	
	检测环境
	

	检测依据
	

	主要仪器设备
名称及编号
	

	制备与养护
	1 、调节：试样调节时间：
调节温度：  ℃ , 湿度：    %
2 、试件制备：试件为 45 号钢试棒（粘接面经喷砂处理）与样品胶对接粘结而成。
3 、养护：标况（            ℃       %RH）
养护时间：              ～               。
将养护完毕的试件安装在试验机上， 以恒定位移的测试速度进行拉伸试验。

	编号
	直径（mm）
	破坏荷载（N）
	破坏类型
	破坏时间
	对接粘结
抗拉强度（MPa）
	对接粘结抗拉强度平均值（MPa）

	1
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	

	备注
	破坏类型符号：①胶粘剂内聚破坏；②胶粘剂与试棒界面之间粘附破坏；③靠近试棒和胶粘剂界面处的试棒内聚破坏。


复核：		检测：
[bookmark: _Toc195291243][bookmark: _Toc195346174][bookmark: _Toc195348887][bookmark: _Toc195349550][bookmark: _Toc195517913][bookmark: _Toc195518618][bookmark: _Toc196290399][bookmark: _Toc196397740]胶粘剂检测原始记录（4）
检测编号：	委托编号：	第　　页　共　　页
	委托日期
	
	检测日期
	

	样品名称
	
	规格型号
	

	样品描述
	
	检测环境
	

	检测依据
	

	主要仪器设备
名称及编号
	

	制备与养护
	1 、调节：试样调节时间：
调节温度：   ℃ , 湿度：    %
2 、试件制备：试件为 45 号钢钢片（粘接面经喷砂除锈处理）与样品胶搭接而成。
3 、养护：标况（      ℃    %RH） 养护时间：           ～               。

	加荷速度
	

	编号
	宽度（mm）
	长度（mm）
	破坏载荷（N）
	破坏类型
	拉伸抗剪
强度（MPa）
	拉伸抗剪
强度（MPa）

	1
	
	
	
	
	
	平均值 :



标准差:



标准值:

	2
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	

	6
	
	
	
	
	
	

	7
	
	
	
	
	
	

	8
	
	
	
	
	
	

	9
	
	
	
	
	
	

	10
	
	
	
	
	
	

	11
	
	
	
	
	
	

	12
	
	
	
	
	
	

	13
	
	
	
	
	
	

	14
	
	
	
	
	
	

	15
	
	
	
	
	
	

	说明
	1.σ=P/A；fk = mf − ks （k为计算系数，在 n=15，保证率 95%，置信水平 0.90时，k=2.329）

	备注
	破坏类型表示方法：SF——非胶接处基材破坏；CSF——胶接处基材内聚破坏；DF——基材分层破坏；CF——胶粘剂内聚破坏；SCF——胶粘剂特殊内聚破坏；AF——粘附破坏；ACFP——剥离方式的粘附和内聚破坏
如果有一种类型以上的破坏出现，在每个表示法后应给出每种类型破坏方式的近似百分率。


复核：		检测：
[bookmark: _Toc195291244][bookmark: _Toc195346175][bookmark: _Toc195348888][bookmark: _Toc195349551][bookmark: _Toc195517914][bookmark: _Toc195518619][bookmark: _Toc196290400][bookmark: _Toc196397741]胶粘剂耐湿热老化性能检测原始记录
检测编号：	委托编号：	第　　页　共　　页
	委托日期
	
	检测日期
	

	样品名称
	
	规格型号
	

	样品描述
	
	检测环境
	

	检测依据
	

	主要仪器设备
名称及编号
	

	标准条件钢对钢拉伸抗剪强度（对照组）

	养护环境条件
及时间
	

	编号
	宽度（mm）
	长度（mm）
	加荷速度
	破坏载荷（N）
	破坏
类型
	拉伸抗剪
强度（MPa）
	拉伸抗剪强度平均值
（MPa）

	1
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	
	

	老化后钢对钢拉伸抗剪强度

	试验组1

	养护环境条件
及时间
	

	编号
	宽度（mm）
	长度（mm）
	加荷速度
	破坏载荷（N）
	破坏
类型
	拉伸抗剪
强度（MPa）
	拉伸抗剪强度平均值
（MPa）

	1
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	
	

	抗剪强度降低率（%）

	

	试验组2

	养护环境条件及时间
	

	编号
	宽度（mm）
	长度（mm）
	加荷速度
	破坏载荷（N）
	破坏
类型
	拉伸抗剪
强度（MPa）
	拉伸抗剪强度平均值
（MPa）

	1
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	
	

	抗剪强度降低率（%）

	

	备注
	破坏类型表示方法：SF——非胶接处基材破坏；CSF——胶接处基材内聚破坏；DF——基材分层破坏；CF——胶粘剂内聚破坏；SCF——胶粘剂特殊内聚破坏；AF——粘附破坏；ACFP——剥离方式的粘附和内聚破坏
如果有一种类型以上的破坏出现，在每个表示法后应给出每种类型破坏方式的近似百分率。


复核：	检测：
[bookmark: _Toc195517915][bookmark: _Toc196397742][bookmark: _Toc196290401][bookmark: _Toc195518620][bookmark: _Toc195349552][bookmark: _Toc195348889][bookmark: _Toc195346176][bookmark: _Toc195291245]碳纤维复合材检测报告
检测编号：	委托编号：	第　　页　共　　页
	工程名称
	
	委托日期
	

	委托单位
	
	检测日期
	

	见证单位
	
	报告日期
	

	监督单位
	
	检测环境
	

	检测类别
	
	取样员
	

	工程部位
	
	见证员
	

	检测依据
	
	判定依据
	

	样品名称
	
	规格型号
	

	生产厂家
	
	代表批量
	

	样品描述
	
	唯一性标识
	

	主要仪器设备
名称及编号
	

	检测内容及结果

	检测参数
	技术要求
	计量单位
	检测结果
	单项评定

	K数
	
	
	
	

	单位面积质量
	
	
	
	

	抗拉强度
	
	
	
	

	受拉弹性模量
	
	
	
	

	伸长率
	
	
	
	

	检测结论
	


	备注
	
	检测单位
	单位全称
（盖章）


批准：	审核：	检测：
声明：1.未经本机构同意，不得部分复制本报告。
2.对本报告有异议的，请在收到报告后15天内联系本机构协商解决。
3.检测地址：                 电话： 
[bookmark: _Toc195291246][bookmark: _Toc195346177][bookmark: _Toc195348890][bookmark: _Toc195349553][bookmark: _Toc195517916][bookmark: _Toc195518621][bookmark: _Toc196397743]碳纤维复合材检测原始记录（1）
检测编号：	委托编号：	第　　页　共　　页
	委托日期
	
	检测日期
	

	样品名称
	
	规格型号
	

	样品描述
	
	检测环境
	

	检测依据
	

	主要仪器设备
名称及编号
	

	K数

	编号
	测量宽度（mm）
	测量宽度内纱线总根数
	经纱密度（根/10mm）
	经纱密度平均值
（根/10mm）
	K数

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	

	6
	
	
	
	
	

	7
	
	
	
	
	

	8
	
	
	
	
	

	9
	
	
	
	
	

	10
	
	
	
	
	

	单位面积质量

	编号
	长度（mm）
	宽度（mm）
	质量（g）
	单位面积质量（g/m2）
	单位面积质量平均值（g/m2）

	1
	
	
	
	 
	

	2
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	

	备注
	


复核：		检测：
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[bookmark: _Toc195291247][bookmark: _Toc195349554][bookmark: _Toc195517917][bookmark: _Toc195348891][bookmark: _Toc195346178][bookmark: _Toc195518622][bookmark: _Toc196397744]碳纤维复合材检测原始记录（2）
检测编号：		委托编号：                                       第　　页　共　　页
	委托日期
	
	检测日期
	

	样品名称
	
	规格型号
	

	样品描述
	
	检测环境
	

	检测依据
	

	主要仪器设备名称及编号
	

	抗拉强度

	养护环境条件及时间
	

	编号
	计算厚度（mm）
	宽度（mm）
	宽度平均值（mm）
	破坏荷载（N）
	抗拉强度（MPa）
	失效模式
	抗拉强度平均值（MPa）
	抗拉强度标准值（MPa）

	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	8
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	9
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	10
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	11
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	12
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	13
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	14
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	15
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	备注
	


复核：		检测：

— 431 —

[bookmark: _Toc195291248][bookmark: _Toc195346179][bookmark: _Toc195348892][bookmark: _Toc195349555][bookmark: _Toc195517918][bookmark: _Toc195518623][bookmark: _Toc196397745]碳纤维复合材检测原始记录（3）
检测编号：	委托编号：	第　　页　共　　页
	委托日期
	
	检测日期
	

	样品名称
	
	规格型号
	

	样品描述
	
	检测环境
	

	检测依据
	

	主要仪器设备
名称及编号
	

	养护环境条件
及时间
	

	受拉弹性模量

	编号
	样宽 b（mm）
	计算厚度h（mm）
	跨距  L0（mm）
	应力 1 F1（N）
	应力 2 F2（N）
	形变 1  Y1（mm）
	形变 2  Y2（mm）
	弹性模量 Et（MPa）

	1
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	
	
	

	受拉弹性模量平均值（MPa）
	

	伸长率

	编号
	试样标距（mm）
	标距内伸长量（mm）
	断裂伸长率（%）
	伸长率平均值（%）

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	4
	
	
	
	

	5
	
	
	
	

	备注
	1，试样弯曲百分比见附页
2，受拉弹性模量计算公式 Et= [image: C:\Users\Administrator\Pictures\23.jpg] 


复核：		检测：
[bookmark: _Toc195517919][bookmark: _Toc195346180][bookmark: _Toc195518624][bookmark: _Toc195291249][bookmark: _Toc195349556][bookmark: _Toc195348893][bookmark: _Toc196397746]粘结材料粘合加固材料与基材正拉粘结强度检测原始记录
检测编号：	委托编号：	第　　页　共　　页
	委托日期
	
	检测日期
	

	样品名称
	
	规格型号
	

	样品描述
	
	检测环境
	

	检测依据
	

	主要仪器设备
名称及编号
	

	基材类型
	

	制备与养护
	1 、调节：试样调节时间：
调节温度：   ℃ , 湿度：    %
2 、试样制备：

3 、养护：标况（            ℃ ,       %RH）
养护时间：                  ～                 。

	加荷速度
	

	编号
	宽度（mm）
	长度（mm）
	破坏载荷（N）
	破坏形式
	正拉粘结
强度（MPa）
	舍去最大值和最小值后的平均值（MPa）

	1
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	

	备注
	破坏形式：①混凝土内聚破坏；②粘附破坏；③胶粘剂内聚破坏；④混合破坏，混凝土内聚破坏面积≥85%；⑤混合破坏，混凝土内聚破坏面积＜85%。


复核：		检测：
[bookmark: _Toc195346181][bookmark: _Toc195291250][bookmark: _Toc196397747][bookmark: _Toc195349557][bookmark: _Toc195517920][bookmark: _Toc195518625][bookmark: _Toc195348894]焊接材料检测报告
检测编号：	委托编号：	第　　页　共　　页
	工程名称
	
	委托日期
	

	委托单位
	
	检测日期
	

	见证单位
	
	报告日期
	

	监督单位
	
	检测环境
	

	检测类别
	
	取样员
	

	工程部位
	
	见证员
	

	检测依据
	
	判定依据
	

	样品名称
	
	规格型号
	

	生产厂家
	
	代表批量
	

	样品描述
	
	唯一性标识
	

	主要仪器设备
名称及编号
	

	检测参数
	技术要求
	计量单位
	检测结果
	单项评定

	熔敷金属
	屈服强度
	
	
	
	

	
	抗拉强度
	
	
	
	

	
	断后伸长率
	
	
	
	

	化学成分
	
	
	
	

	检测结论
	



	备注
	
	检测单位
	单位全称
（盖章）


批准：	审核：	检测：
声明：1.未经本机构同意，不得部分复制本报告。
2.对本报告有异议的，请在收到报告后15天内联系本机构协商解决。
3.检测地址：                 电话： 
[bookmark: _Toc195291251][bookmark: _Toc195346182][bookmark: _Toc195349558][bookmark: _Toc195348895][bookmark: _Toc195517921][bookmark: _Toc195518626][bookmark: _Toc196397748]焊接材料检测原始记录
检测编号：	委托编号：	第　　页　共　　页
	委托日期
	
	检测日期
	

	样品名称
	
	规格型号
	

	样品描述
	
	检测环境
	

	检测依据
	

	主要仪器设备
名称及编号
	

	拉伸试验

	样品编号
	直径
（mm）
	原始标距（mm）
	屈服力
（kN）
	屈服强度（MPa）
	最大力（kN）
	抗拉强度（MPa）
	断后标距（mm）
	断后伸长率（%）

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	备注
	


复核：	检测：
[bookmark: _Toc195518627][bookmark: _Toc196397749][bookmark: _Toc195349559][bookmark: _Toc195291252][bookmark: _Toc195517922][bookmark: _Toc195346183][bookmark: _Toc195348896]钢材及焊接材料化学成分检测原始记录（1）
检测编号：	委托编号：	第　　页　共　　页
	委托日期
	
	检测日期
	

	样品名称
	
	规格型号
	

	样品描述
	
	检测环境
	

	检测依据
	

	主要仪器设备
名称及编号
	

	检测项目
	检测结果

	C
	次数
	样品质量（g）
	检测结果（%）
	检测结果平均值（%）

	
	1
	
	
	

	
	2
	
	
	

	S
	次数
	样品质量（g）
	检测结果（%）
	检测结果平均值（%）

	
	1
	
	
	

	
	2
	
	
	

	备注
	


复核：		检测：
[bookmark: _Toc195291253][bookmark: _Toc195346184][bookmark: _Toc195348897][bookmark: _Toc195349560][bookmark: _Toc195517923][bookmark: _Toc195518628][bookmark: _Toc196397750]钢材及焊接材料化学成分检测原始记录（2）
检测编号：	委托编号：	第　　页　共　　页
	委托日期
	
	检测日期
	

	样品名称
	
	规格型号
	

	样品描述
	
	检测环境
	

	检测依据
	

	主要仪器设备
名称及编号
	

	检测项目
	检测结果

	
	序号
	标准物质编号
	含  量
	称样量
m0（g）
	读 数
	校准曲线
	相关系数

	
	1
	
	
	
	
	
	r=

	
	2
	
	
	
	
	
	

	
	3
	
	
	
	
	
	

	
	4
	
	
	
	
	
	

	
	5
	
	
	
	
	
	

	
	次数
	称样量m1（g）
	读数
	结果（%）
	检测结果平均值（%）

	
	1
	
	
	
	

	
	2
	
	
	
	

	备注
	


复核：		检测：
[bookmark: _Toc195291254][bookmark: _Toc195346185][bookmark: _Toc195348898][bookmark: _Toc195349561][bookmark: _Toc195517924][bookmark: _Toc195518629][bookmark: _Toc196397751]钢材及焊接材料化学成分检测原始记录（3）
检测编号：	委托编号：	第　　页　共　　页
	委托日期
	
	检测日期
	

	样品名称
	
	规格型号
	

	样品描述
	
	检测环境
	

	检测依据
	

	主要仪器设备
名称及编号
	

	检测项目
	检测结果

	C
	次数
	检测结果（%）
	检测结果平均值（%）

	
	1
	
	

	
	2
	
	

	S
	次数
	检测结果（%）
	检测结果平均值（%）

	
	1
	
	

	
	2
	
	

	P
	次数
	检测结果（%）
	检测结果平均值（%）

	
	1
	
	

	
	2
	
	

	备注
	


复核：		检测：

[bookmark: _Toc193284344][bookmark: _Toc193284537][bookmark: _Toc195291255][bookmark: _Toc195346186][bookmark: _Toc195348899][bookmark: _Toc195349562][bookmark: _Toc195517925][bookmark: _Toc195518630][bookmark: _Toc196397752]（二）主体结构










1
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[bookmark: _Toc195518631][bookmark: _Toc196397753][bookmark: _Toc195349563][bookmark: _Toc195517926][bookmark: _Toc195346187][bookmark: _Toc193284538][bookmark: _Toc195291256][bookmark: _Toc195348900][bookmark: _Toc195347046][image: 二维码]        主体结构检测
二维码
宽：2.17cm
高：2.17cm




[bookmark: _Toc193284539][bookmark: _Toc195291257][bookmark: _Toc195346188][bookmark: _Toc195347047][bookmark: _Toc195348901][bookmark: _Toc195349564][bookmark: _Toc195517927][bookmark: _Toc195518632][bookmark: _Toc196397754]检 测 报 告






工程名称：
委托单位：
检测日期：
报告总页数：
检测编号：


检测机构全称
年     月    日


XXXXXX项目
主体结构检测报告

检 测  人 员：                 
报 告  编 写： 
校        核： 
审        核：  
批   准   人：

声  明：
1、本报告无本机构“检测报告专用章”无效。
2、本报告无检测、审核、批准人签字无效。
3、本报告如有改动痕迹或有错页、漏页者即为无效。
4、本报告中检测机构名称与检测报告专用章名称不符合者无效。
5、未经本机构书面同意不得部分复制本报告。
6、对本报告有异议的，请在收到报告后15天内联系本机构协商解决。

检测机构：
地　　址：
邮　　编：
电　　话：
邮    箱：


首   页
	工程名称
	

	工程地点
	

	委托单位
	

	见证单位
	

	设计单位
	

	施工单位
	

	监督单位
	

	检测类别
	□验收检测  □平行检测   □自控检测   □监督抽测
□其他 （                  ）

	检测项目
	

	检测依据
	

	抽样方式
	

	检测日期
	

	检测结论：






目　　录

1、 工程概况
二、检测依据
三、检测内容及方法
四、主要仪器设备及编号
五、检测结果
六、检测结论
七、附件











一、工程概况

二、检测依据

三、检测内容及方法

四、主要仪器设备及编号
	序号
	名　　称
	规格型号
	编　　号
	检定（校准）有效期

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	




五、检测结果

六、检测结论

七、附件

（各参数检测报告）



[bookmark: _Toc193284540][bookmark: _Toc195291258][bookmark: _Toc195346189][bookmark: _Toc195348902][bookmark: _Toc195349565][bookmark: _Toc195517928][bookmark: _Toc195518633][bookmark: _Toc196397755]回弹法检测混凝土抗压强度检测报告
检测编号：	委托编号：	第　　页　　共　　页
	工程名称
	
	施工日期
	

	委托单位
	
	委托日期
	

	建设单位
	
	检测日期
	

	施工单位
	
	签发日期
	

	检验性质
	
	龄期（d）
	

	构件名称
	
	设计强度等级
	

	见证单位
	
	见证人
	

	主要仪器设备
及编号
	
	检测环境
	

	检测依据
	
	检测地点
	

	检验原因：验收检测

	检测结果

	构件编号
	平均强度值（MPa）
	标准差
（MPa）
	最小值
（MPa）
	构件现龄期混凝土强度
推定值（MPa）

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	批 量 评 定 结 果

	平均强度值（MPa）
	标准差
（MPa）
	现龄期混凝土强度推定值
（MPa）

	

	
	

	备
注
	

	检测单位
	单位全称（盖章）


批准：	审核：	检测：
声明：1.未经本机构同意，不得部分复制本报告。
2.对本报告有异议的，请在收到报告后15天内联系本机构协商解决。
3.检测地址：                  电话： 
[bookmark: _Toc193284541][bookmark: _Toc195291259][bookmark: _Toc195346190][bookmark: _Toc195348903][bookmark: _Toc195349566][bookmark: _Toc195517929][bookmark: _Toc195518634][bookmark: _Toc196397756]混凝土抗压强度钻芯法检测报告
检测编号：	委托编号：	第　　页　　共　　页
	工程名称
	
	委托日期
	

	委托单位
	
	检测日期
	

	施工单位
	
	报告日期
	

	设计单位
	
	结构类型
	

	检测目的
	
	混凝土设计
强度等级
	

	主要仪器设备
及编号
	

	检测依据
	

	检测结果

	构件名称及
检测部位
	试样编号
	设计强度等级
	芯样抗压强度（MPa）
	芯样抗压强度
推定值（MPa）

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	

	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	检测
结论
	



	备注
	


	检测单位
	单位全称（盖章）


批准：	审核：	检测：
声明：1.未经本机构同意，不得部分复制本报告。
2.对本报告有异议的，请在收到报告后15天内联系本机构协商解决。
3.检测地址：                  电话： 
[bookmark: _Toc195349567][bookmark: _Toc195348904][bookmark: _Toc195346191][bookmark: _Toc195291260][bookmark: _Toc193284542][bookmark: _Toc195517930][bookmark: _Toc195518635][bookmark: _Toc196397757]推出法检测砌筑砂浆抗压强度检测报告
检测编号：	委托编号：	第　　页　　共　　页 
	工程名称
	
	施工日期
	

	委托单位
	
	委托日期
	

	建设单位
	
	检测日期
	

	设计单位
	
	签发日期
	

	施工单位
	
	见证人
	

	见证单位
	
	构件名称
	

	监督单位
	
	龄期（d）
	

	检测类别
	
	设计强度等级
	

	检测地点
	
	砂浆品种
	

	检测环境
	
	主要仪器设备
及编号
	

	检测单元
	
	抽样数量
	

	检测依据
	

	检测结果

	测区编号
	1
	2
	3
	4
	5
	6

	测区强度
代表值
	
	
	
	
	
	

	检测结论
	


经检测，该检测单元砌筑砂浆抗压强度平均值为：           ；该检测单元砌筑砂浆抗压强度推定値为：           。





	备注
	



	检测单位
	单位全称（盖章）


批准：	审核：	检测：
声明：1.未经本机构同意，不得部分复制本报告。
2.对本报告有异议的，请在收到报告后15天内联系本机构协商解决。
3.检测地址：                  电话： 
[bookmark: _Toc195346192][bookmark: _Toc195291261][bookmark: _Toc193284543][bookmark: _Toc195518636][bookmark: _Toc195349568][bookmark: _Toc196397758][bookmark: _Toc195517931][bookmark: _Toc195348905]砂浆片剪切法检测砌筑砂浆抗压强度检测报告
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	工程名称
	
	施工日期
	

	委托单位
	
	委托日期
	

	建设单位
	
	检测日期
	

	设计单位
	
	签发日期
	

	施工单位
	
	见证人
	

	见证单位
	
	构件名称
	

	监督单位
	
	龄期（d）
	

	检测类别
	
	设计强度等级
	

	检测地点
	
	砂浆品种
	

	检测环境
	
	主要仪器设备
及编号
	

	检测单元
	
	抽样数量
	

	检测依据
	

	检测结果

	测区编号
	1
	2
	3
	4
	5
	6

	测区强度
代表值
	
	
	
	
	
	

	检测结论
	



经检测，该检测单元砌筑砂浆抗压强度平均值为：           ；该检测单元砌筑砂浆抗压强度推定値为：           。





	备注
	



	检测单位
	单位全称（盖章）


批准：	审核：	检测：
声明：1.未经本机构同意，不得部分复制本报告。
2.对本报告有异议的，请在收到报告后15天内联系本机构协商解决。
3.检测地址：                  电话： 
[bookmark: _Toc193284544][bookmark: _Toc195291262][bookmark: _Toc195346193][bookmark: _Toc195348906][bookmark: _Toc195349569][bookmark: _Toc195517932][bookmark: _Toc195518637][bookmark: _Toc196397759]点荷法检测砌筑砂浆抗压强度检测报告
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	工程名称
	
	施工日期
	

	委托单位
	
	委托日期
	

	建设单位
	
	检测日期
	

	设计单位
	
	签发日期
	

	施工单位
	
	见证人
	

	见证单位
	
	构件名称
	

	监督单位
	
	龄期（d）
	

	检测类别
	
	设计强度等级
	

	检测地点
	
	砂浆品种
	

	检测环境
	
	主要仪器设备
及编号
	

	检测单元
	
	抽样数量
	

	检测依据
	

	检测结果

	测区编号
	1
	2
	3
	4
	5
	6

	测区强度
代表值
	
	
	
	
	
	

	检测结论
	



经检测，该检测单元砌筑砂浆抗压强度平均值为：           ；该检测单元砌筑砂浆抗压强度推定値为：           。





	备注
	



	检测单位
	单位全称（盖章）


批准：	审核：	检测：
声明：1.未经本机构同意，不得部分复制本报告。
2.对本报告有异议的，请在收到报告后15天内联系本机构协商解决。
3.检测地址：                  电话： 
[bookmark: _Toc193284545][bookmark: _Toc195291263][bookmark: _Toc195346194][bookmark: _Toc195348907][bookmark: _Toc195349570][bookmark: _Toc195517933][bookmark: _Toc195518638][bookmark: _Toc196397760]回弹法检测砌筑砂浆抗压强度检测报告
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	工程名称
	
	施工日期
	

	委托单位
	
	委托日期
	

	建设单位
	
	检测日期
	

	设计单位
	
	签发日期
	

	施工单位
	
	见证人
	

	见证单位
	
	构件名称
	

	监督单位
	
	龄期（d）
	

	检测类别
	
	设计强度等级
	

	检测地点
	
	砂浆品种
	

	检测环境
	
	主要仪器设备
及编号
	

	检测单元
	
	抽样数量
	

	检测依据
	

	检测结果

	测区编号
	1
	2
	3
	4
	5
	6

	测区强度
代表值
	
	
	
	
	
	

	检测结论
	


经检测，该检测单元砌筑砂浆抗压强度平均值为：           ；该检测单元砌筑砂浆抗压强度推定値为：           。





	备注
	




	检测单位
	单位全称（盖章）


批准：	审核：	检测：
声明：1.未经本机构同意，不得部分复制本报告。
2.对本报告有异议的，请在收到报告后15天内联系本机构协商解决。
3.检测地址：                  电话： 
[bookmark: _Toc193284546][bookmark: _Toc195291264][bookmark: _Toc195346195][bookmark: _Toc195348908][bookmark: _Toc195349571][bookmark: _Toc195517934][bookmark: _Toc195518639][bookmark: _Toc196397761]贯入法检测砌筑砂浆抗压强度检测报告
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	工程名称
	
	施工日期
	

	委托单位
	
	委托日期
	

	建设单位
	
	检测日期
	

	设计单位
	
	签发日期
	

	施工单位
	
	见证人
	

	见证单位
	
	构件名称
	

	监督单位
	
	龄期（d）
	

	检测类别
	
	设计强度等级
	

	检测地点
	
	砂浆品种
	

	检测环境
	
	主要仪器设备
及编号
	

	检测单元
	
	抽样数量
	

	检测依据
	

	检测结果

	测区编号
	1
	2
	3
	4
	5
	6

	测区强度
代表值
	
	
	
	
	
	

	检测结论
	


经检测，该检测单元砌筑砂浆抗压强度平均值为：           ；该检测单元砌筑砂浆抗压强度推定値为：           。





	备注
	




	检测单位
	单位全称（盖章）


批准：	审核：	检测：
声明：1.未经本机构同意，不得部分复制本报告。
2.对本报告有异议的，请在收到报告后15天内联系本机构协商解决。
3.检测地址：                  电话： 
[bookmark: _Toc193284547][bookmark: _Toc195291265][bookmark: _Toc195346196][bookmark: _Toc195348909][bookmark: _Toc195349572][bookmark: _Toc195517935][bookmark: _Toc195518640][bookmark: _Toc196397762]回弹法检测烧结砖抗压强度检测报告
检测编号：	委托编号：	第　　页　　共　　页 
	工程名称
	
	施工日期
	

	委托单位
	
	委托日期
	

	建设单位
	
	检测日期
	

	设计单位
	
	签发日期
	

	施工单位
	
	见证人
	

	见证单位
	
	规格型号
	

	监督单位
	
	强度等级
	

	检测类别
	
	使用部位
	

	检测地点
	 
	抽样数量
	

	检测环境
	
	主要仪器设备
及编号
	

	检测依据
	

	检测结果

	检测编号
	结构/构件名称及位置
	砖种类
	设计强度等级
	抗压强度平均值
（MPa）
	标准差
（MPa）
	变异系数
	抗压强度标准值
（MPa）
	抗压强度最小值
（MPa）
	抗压强度推定等级

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	备注
	
	检测单位
	单位全称（盖章）


批准：	审核：	检测：
声明：1.未经本机构同意，不得部分复制本报告。
2.对本报告有异议的，请在收到报告后15天内联系本机构协商解决。
3.检测地址：                  电话： 
[bookmark: _Toc393976603][bookmark: _Toc193284548][bookmark: _Toc195291266][bookmark: _Toc195346197][bookmark: _Toc195348910][bookmark: _Toc195349573][bookmark: _Toc195517936][bookmark: _Toc195518641][bookmark: _Toc196397763]钢筋保护层厚度检测报告
检测编号：	委托编号：	第　　页　　共　　页 
	[bookmark: OLE_LINK4]工程名称
	
	委托日期
	

	委托单位
	
	检测日期
	

	施工单位
	
	报告日期
	

	设计单位
	
	结构类型
	

	主要仪器设备
及编号
	
	检测目的
	

	检测方法
	
	检测情况
	

	检测标准
	
	抽样方法
	

	混凝土强度等级
	
	抽样数量
	

	钢筋保护层厚度设计要求（mm）
	
	且不应小于钢筋的公称直径

	
	
	

	规范允许偏差（mm）
	

	检测结果

	构件
类别
	构件数
（个）
	检测
钢筋（根）
	合格（根）
	不合格（根）
	检测
合格率
（%）
	评定
标准
	标准要求
（%）
	[bookmark: OLE_LINK7]结果
评定

	
	
	
	≤
允许偏差
	[bookmark: OLE_LINK1]＜最大偏
差允许值
	≥最大偏差允许值
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	检 测
结 论
	




	备注
	




	检测单位
	单位全称（盖章）


批准：	审核：	检测：
声明：1.未经本机构同意，不得部分复制本报告。
2.对本报告有异议的，请在收到报告后15天内联系本机构协商解决。
3.检测地址：                  电话： 
[bookmark: _Toc193284549][bookmark: _Toc195291267][bookmark: _Toc195346198][bookmark: _Toc195348911][bookmark: _Toc195349574][bookmark: _Toc195517937][bookmark: _Toc195518642][bookmark: _Toc196397764]植筋锚固力现场检验检测报告
检测编号：	委托编号：	第　　页　　共　　页 
	[bookmark: _Hlk487374813]工程名称
	
	施工日期
	

	委托单位
	
	检测日期
	

	建设单位
	
	报告日期
	

	施工单位
	
	检验类别
	

	见证单位
	
	检验方式
	

	使用部位
	
	见 证 人
	

	检验数量
	
	见证证号
	

	抽样形式
	
	后置埋件种类
	

	加荷形式
	
	规格型号
	

	主要仪器设备
及编号
	
	设计抗拔力
	

	检测地点
	
	代表批量
	

	检测依据
	
	环境条件
	℃

	检测结果

	编号
	锚 栓 部 位
	实测抗拔力
（kN）
	2min持荷
读数（kN）
	2min持荷
压力降（％）
	破坏形式
	结果
评定

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	检验结论
	


	备注
	

	检测单位
	单位全称（盖章）


批准：	审核：	检测：
声明：1.未经本机构同意，不得部分复制本报告。
2.对本报告有异议的，请在收到报告后15天内联系本机构协商解决。
3.检测地址：                  电话： 
[bookmark: _Toc193284550][bookmark: _Toc195291268][bookmark: _Toc195346199][bookmark: _Toc195348912][bookmark: _Toc195349575][bookmark: _Toc195517938][bookmark: _Toc195518643][bookmark: _Toc196397765]混凝土结构构件位置和尺寸偏差检测报告
（轴线位置）
检测编号：	委托编号：	第　　页　　共　　页 
	允许偏差（mm）
	整体基础15mm；    独立基础10mm；     柱、墙、梁8mm

	检测项目
	
	检测环境
	

	序号
	构件名称、部位
	方向
	实测偏差（mm）
	单项结论

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	备注
	


	检测单位
	单位全称（盖章）


批准：	审核：	检测：
声明：1.未经本机构同意，不得部分复制本报告。
2.对本报告有异议的，请在收到报告后15天内联系本机构协商解决。
3.检测地址：                  电话：
[bookmark: _Toc193284551][bookmark: _Toc195517939][bookmark: _Toc195349576][bookmark: _Toc195348913][bookmark: _Toc195518644][bookmark: _Toc195346200][bookmark: _Toc195291269][bookmark: _Toc196397766]混凝土结构构件位置和尺寸偏差检测报告
（标高）
检测编号：	委托编号：	第　　页　　共　　页 
	工程名称
	
	施工日期
	

	委托单位
	
	检测日期
	

	建设单位
	
	检测类别
	

	检测依据
	

	允许偏差（mm）
	层高±10mm；    标高±30mm；

	检测项目
	
	检测环境
	

	检测编号
	构件名称、部位
	方向
	实测偏差（mm）
	单项结论

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	备注
	1、当检验项目的合格率为80％及以上时，可判为合格；
2、当检验项目的合格率小于80％但不小于70％时，可再抽取相同数量的构件进行检验；当按两次抽样总和计算的合格率为80％及以上时，仍可判为合格。
	检测单位
	单位全称（盖章）


批准：	审核：	检测：
声明：1.未经本机构同意，不得部分复制本报告。
2.对本报告有异议的，请在收到报告后15天内联系本机构协商解决。
3.检测地址：                  电话： 
[bookmark: _Toc193284552][bookmark: _Toc195291270][bookmark: _Toc195346201][bookmark: _Toc195348914][bookmark: _Toc195349577][bookmark: _Toc195517940][bookmark: _Toc195518645][bookmark: _Toc196397767]混凝土结构构件位置和尺寸偏差检测报告
（截面尺寸）
检测编号：	委托编号：	第　　页　　共　　页
	工程名称
	
	施工日期
	

	委托单位
	
	检测日期
	

	建设单位
	
	检测类别
	

	检测依据
	

	允许偏差（mm）
	柱、墙、梁、板+10、-5mm

	检测项目
	
	检测环境
	

	序号
	构件名称、部位
	设计值
（mm）
	实测值
（mm）
	实测偏差 （mm）
	允许偏差（mm）
	单项
结论
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	备注
	




	检测单位
	单位全称（盖章）


批准：	审核：	检测：
声明：1.未经本机构同意，不得部分复制本报告。
2.对本报告有异议的，请在收到报告后15天内联系本机构协商解决。
3.检测地址：                  电话： 
[bookmark: _Toc193284553][bookmark: _Toc195291271][bookmark: _Toc195346202][bookmark: _Toc195348915][bookmark: _Toc195349578][bookmark: _Toc195517941][bookmark: _Toc195518646][bookmark: _Toc196397768]混凝土结构外观质量检测报告
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	工程名称
	
	施工日期
	

	委托单位
	
	检测日期
	

	建设单位
	
	检测类别
	

	检测依据
	

	检测编号
	结构或构件名称
	缺陷名称
	缺陷位置
	缺陷描述及尺寸
	缺陷严重程度

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	缺陷分布
示意图
	







	备注
	



	检测单位
	单位全称（盖章）


批准：	审核：	检测：
声明：1.未经本机构同意，不得部分复制本报告。
2.对本报告有异议的，请在收到报告后15天内联系本机构协商解决。
3.检测地址：                  电话： 
[bookmark: _Toc193284554][bookmark: _Toc195291272][bookmark: _Toc195346203][bookmark: _Toc195348916][bookmark: _Toc195349579][bookmark: _Toc195517942][bookmark: _Toc195518647][bookmark: _Toc196397769]钢筋保护层厚度检验报告
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	工程名称
	
	施工日期
	

	委托单位
	
	检测日期
	

	建设单位
	
	检测类别
	

	检测依据
	

	序号
	检测构件/部位
	设计值 （mm）
	箍筋直径（mm）
	允许偏差
（mm）
	实测值（mm）
	1.5倍
超差数
	超差数

	
	
	
	
	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	检测结果
	
抽取构件钢筋保护层厚度检测，合格率为     %。最大偏差大于规定允许偏差的1.5倍数量为   个。


	检验结论
	




	备注
	


	检测单位
	单位全称（盖章）


批准：	审核：	检测：
声明：1.未经本机构同意，不得部分复制本报告。
2.对本报告有异议的，请在收到报告后15天内联系本机构协商解决。
3.检测地址：                  电话： 
[bookmark: _Toc193284555][bookmark: _Toc195291273][bookmark: _Toc195346204][bookmark: _Toc195348917][bookmark: _Toc195349580][bookmark: _Toc195517943][bookmark: _Toc195518648][bookmark: _Toc196397770]套筒内灌浆饱满度检测报告
检测编号：	委托编号：	第　　页　　共　　页 
	委托单位
	
	检测日期
	

	建设单位
	
	施工单位
	

	工程名称
	
	套筒类型
	

	检测仪器
	
	套筒品牌/型号
	

	镜头至套筒底部高度
	
	代表部位
	

	检测依据
	

	检
测
结
果
	检测部位
	
	
	

	
	套筒编号
	
	
	

	
	内窥镜拍摄图像
	


















	
	

	
	饱满度
	
	
	

	结
论
	




	检测单位
	单位全称（盖章）


批准：	审核：	检测：
声明：1.未经本机构同意，不得部分复制本报告。
2.对本报告有异议的，请在收到报告后15天内联系本机构协商解决。
3.检测地址：                  电话： 
[bookmark: _Toc193284556][bookmark: _Toc195291274][bookmark: _Toc195346205][bookmark: _Toc195348918][bookmark: _Toc195349581][bookmark: _Toc195517944][bookmark: _Toc195518649][bookmark: _Toc196397771]钢筋浆锚搭接连接灌浆饱满度X射线法检测报告
检测编号：	委托编号：	第　　页　　共　　页 
	委托单位
	
	检测日期
	

	建设单位
	
	施工单位
	

	工程名称
	
	钢筋类型
	

	检测仪器
	

	检测依据
	

	检
测
结
果
	检测部位
	

	
	

	
	X射线
图像
	

















	
	

	
	评定结果
	




	
	

	结
论
	




	检测单位
	单位全称（盖章）


批准：	审核：	检测：
声明：1.未经本机构同意，不得部分复制本报告。
2.对本报告有异议的，请在收到报告后15天内联系本机构协商解决。
3.检测地址：                  电话： 
[bookmark: _Toc193284557][bookmark: _Toc195291275][bookmark: _Toc195346206][bookmark: _Toc195348919][bookmark: _Toc195349582][bookmark: _Toc195517945][bookmark: _Toc195518650][bookmark: _Toc196397772]筒压法检测砌筑砂浆抗压强度检测报告
检测编号：	委托编号：	第　　页　　共　　页 
	工程名称
	
	施工日期
	

	委托单位
	
	委托日期
	

	建设单位
	
	检测日期
	

	设计单位
	
	签发日期
	

	施工单位
	
	见证人
	

	见证单位
	
	构件名称
	

	监督单位
	
	龄期（d）
	

	检测类别
	
	设计强度等级
	

	检测地点
	
	砂浆品种
	

	检测环境
	
	主要仪器设备
及编号
	

	检测单元
	
	抽样数量
	

	检测依据
	

	检测结果

	测区编号
	1
	2
	3
	4
	5
	6

	测区强度
代表值
	
	
	
	
	
	

	检测结论
	



经检测，该检测单元砌筑砂浆抗压强度平均值为：           ；该检测单元砌筑砂浆抗压强度推定値为：           。




	备注
	




	检测单位
	单位全称（盖章）


批准：	审核：	检测：
声明：1.未经本机构同意，不得部分复制本报告。
2.对本报告有异议的，请在收到报告后15天内联系本机构协商解决。
3.检测地址：                  电话： 
[bookmark: _Toc193284558][bookmark: _Toc195291276][bookmark: _Toc195346207][bookmark: _Toc195348920][bookmark: _Toc195349583][bookmark: _Toc195517946][bookmark: _Toc195518651][bookmark: _Toc196397773]外围护墙板防水性能红外热像法检测报告
检测编号：	委托编号：	第　　页　　共　　页 
	工程名称
	
	委托日期
	

	委托单位
	
	检测日期
	

	建设单位
	
	检验类型
	

	施工单位
	
	抽检方式
	

	见证单位
	
	外墙面积
	

	检验人员
	
	环境温度
	

	仪器设备
	

	检测依据
	

	检测结果

	检测位置
	测区表面
材料及颜色
	淋水结束5min后成像
	评定

	
	
	
	

	
	
	
	

	备注
	




	检测单位
	单位全称（盖章）


批准：	审核：	检测：
声明：1.未经本机构同意，不得部分复制本报告。
2.对本报告有异议的，请在收到报告后15天内联系本机构协商解决。
3.检测地址：                  电话：
[bookmark: _Toc195291277][bookmark: _Toc193284559][bookmark: _Toc196397774][bookmark: _Toc195517947][bookmark: _Toc195348921][bookmark: _Toc195518652][bookmark: _Toc195349584][bookmark: _Toc195346208]锚固拉拔力检测报告
检测编号：	委托编号：	第　　页　　共　　页 
	工程名称
	

	委托单位
	

	见证单位
	

	建设单位
	
	抽样方式
	

	施工单位
	
	检测性质
	

	生产厂家
	
	委托日期
	

	加载方式
	
	检测日期
	

	锚固形式
	
	钢筋直径
	

	主要仪器设备
及编号
	

	检测依据
	

	检测结果

	序号
	检测部位
	设计要求
	持续2min时的荷载值
	荷载下降差值率（%）
	破坏状态

	
	
	（kN）
	（kN）
	标准
	实测
	

	1
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	

	检测结论
	






	备注
	




	检测单位
	单位全称（盖章）


批准：	审核：	检测：
声明：1.未经本机构同意，不得部分复制本报告。
2.对本报告有异议的，请在收到报告后15天内联系本机构协商解决。
3.检测地址：                  电话： 
[bookmark: _Toc193284560][bookmark: _Toc195291278][bookmark: _Toc195346209][bookmark: _Toc195348922][bookmark: _Toc195349585][bookmark: _Toc195517948][bookmark: _Toc195518653][bookmark: _Toc196397775]饰面砖粘结强度检测报告
检测编号：	委托编号：	第　　页　　共　　页 
	工程名称
	

	委托单位
	

	见证单位
	

	建设单位
	
	抽样方式
	

	施工单位
	
	检测性质
	

	委托日期
	
	检测日期
	

	饰面砖品种
	
	基体类型
	
	粘结料
	

	主要仪器设备
及编号
	

	检测依据
	

	检测结果

	序号
	抽样部位
	断面边长（mm）
	断面
面积（mm2）
	断开状态
	粘结力（kN）
	粘结强度（MPa）
	平均值（MPa）

	
	
	（kN）
	（kN）
	
	
	
	
	

	1
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	

	检测结论
	







	备注
	






	检测单位
	单位全称（盖章）


批准：	审核：	检测：
声明：1.未经本机构同意，不得部分复制本报告。
2.对本报告有异议的，请在收到报告后15天内联系本机构协商解决。
3.检测地址：                  电话： 
[bookmark: _Toc193284561][bookmark: _Toc195291279][bookmark: _Toc195346210][bookmark: _Toc195348923][bookmark: _Toc195349586][bookmark: _Toc195517949][bookmark: _Toc195518654][bookmark: _Toc196397776]抹灰砂浆粘结强度现场检测报告
检测编号：	委托编号：	第　　页　　共　　页 
	工程名称
	

	委托单位
	
	建设单位
	

	见证单位
	
	施工单位
	

	检测性质
	
	抽样方式
	

	施工日期
	
	检测日期
	

	抹灰砂浆
品种
	
	基体材料
粘结料
	
	部位
（外墙、顶棚）
	
	界面处理
	

	主要仪器设备
及编号
	

	检测依据
	

	各层抹灰砂浆强度等级
	
	各层抹灰厚度
（mm）
	

	序号
	粘结强度
（MPa）
	断开形式
	取样部位
	平均值
（MPa）

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	4
	
	
	
	

	5
	
	
	
	

	6
	
	
	
	

	7
	
	
	
	

	检测结论
	






	备注
	




	检测单位
	单位全称（盖章）


批准：	审核：	检测：
声明：1.未经本机构同意，不得部分复制本报告。
2.对本报告有异议的，请在收到报告后15天内联系本机构协商解决。
3.检测地址：                  电话： 
[bookmark: _Toc193284562][bookmark: _Toc195291280][bookmark: _Toc195346211][bookmark: _Toc195348924][bookmark: _Toc195349587][bookmark: _Toc195517950][bookmark: _Toc195518655][bookmark: _Toc196397777]主体结构现场检测见证记录单
	工程名称
	

	委托单位
	
	委托（合同）编号
	

	建设单位
	

	施工单位
	

	见证单位
	

	检测类别
	□验收检测   □平行检测   □自控检测   □监督抽测   □其他 （               ）

	委托日期
	
	检测日期
	

	结构类型
	

	检测依据
	

	主要仪器设备
及编号
	



	序号
	检测位置
	检测项目
	检测方法
	备注

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	检测人
	



	见证人
	





[bookmark: _Toc193284563][bookmark: _Toc195291281][bookmark: _Toc195346212][bookmark: _Toc195348925][bookmark: _Toc195349588][bookmark: _Toc195517951][bookmark: _Toc195518656][bookmark: _Toc196397778]回弹法检测混凝土抗压强度原始记录（1）
检测编号：		委托编号：                                      第　　页　　共　　页

	工程名称
	

	结构或构件名称
	
	检测日期
	
	检测依据
	

	设计强度等级
	
	施工日期
	
	设备编号
	
	设备状态
	

	测面状态
	□侧面 □表面 □底面 □ 干燥 □潮湿 □光洁 □粗糙
	测试角度
	□水平 □向上（    ）□向下（    ）
	混凝土类型
	□泵送  □非泵送

	测区
	回弹值Ri
	碳化深度值（mm）

	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	1
	2
	3
	平均值

	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	8
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	9
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	10
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	备注
	



复核：		检测：
[bookmark: _Toc193284564][bookmark: _Toc195291282][bookmark: _Toc195346213][bookmark: _Toc195348926][bookmark: _Toc195349589][bookmark: _Toc195517952][bookmark: _Toc195518657][bookmark: _Toc196397779]回弹法检测混凝土抗压强度原始记录（2）
检测编号：		委托编号：                                      第　　页　　共　　页

	工程名称
	

	结构或构件名称
	
	检测日期
	
	检测依据
	

	设计强度等级
	
	施工日期
	
	设备编号
	
	设备状态
	

	测面状态
	□侧面□表面□底面□干燥□潮湿□光洁□粗糙
	测试角度
	□水平 □向上（    ）□向下（    ）
	混凝土类型
	□泵送 □非泵送

	测区
	回弹平均值 R m 0
	角度修正值
Raα
	角度修正
后回弹值
R m1
	浇注面修正


值、
	浇注面修正
后回弹值
R m
	碳化深度取
值（mm）
	测区强度换
算值fc ,i0
（MPa）
	修正量 Δ tot
（MPa）
	修正后测区强度换算值

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	fc ,i1
	（MPa）

	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	8
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	9
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	10
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	强度计算
	强度换算平均值 mf =       标准差sf  =       变异系数δ=       最小测区强度换算值fc ,min =       强度推定值fcu ,e =

	备注
	公式 1.fcu ,e = mf -k sf   （k 宜取 1.645）    公式 2.fcu ,e =fc ,min （测区数少于 10 个时）


复核：		检测：
[bookmark: _Toc193284565][bookmark: _Toc195291283][bookmark: _Toc195346214][bookmark: _Toc195348927][bookmark: _Toc195349590][bookmark: _Toc195517953][bookmark: _Toc195518658][bookmark: _Toc196397780]超声回弹综合法检测混凝土抗压强度检测原始记录（1）
检测编号：		委托编号：                                      第　　页　　共　　页
	检测依据
	
	检测编号
	
	结构或构件名称
	
	设备编号
	
	
	
	

	施工日期
	
	检测日期
	
	设计强度等级
	
	设备状态
	
	
	
	

	侧面状态
	□侧面 □表面 □底面 □干燥 □潮湿 □光洁 □粗 糙
	测试角度
	□水平□向上 （     ）□向下 （     ）
	混凝土类型
	□泵送 □非泵送

	测区
	测点回弹值 Ri
	测区平均回 弹值 Rm
	碳化深度 d（ mm）
	测点测距 li/声速 ti-t0
	测区声速平均值 vm
（km/s）

	
	1
	2
	3
	4
	5
	
	1
	2
	3
	平均
	1
	2
	3
	

	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	8
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	9
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	10
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	备注
	


复核：		检测：
[bookmark: _Toc195349591][bookmark: _Toc193284566][bookmark: _Toc195348928][bookmark: _Toc195346215][bookmark: _Toc196397781][bookmark: _Toc195291284][bookmark: _Toc195518659][bookmark: _Toc195517954]超声回弹综合法检测混凝土抗压强度检测原始记录（2）
检测编号：		委托编号：                                      第　　页　　共　　页
	工程名称
	
	委托单位
	

	计  算  项  目
	测       区

	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	回 弹 值
	测区代表值
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	角度修正值
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	角度修正后
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	浇筑面修正值
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	浇筑面修正后
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	声
速
值
（km/s）
	测区代表值
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	修正系数β 、 λ
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	修正后的值
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	强度修正量 Δtot
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	测区强度换算值（MPa）
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	强度推定值（MPa） n= （10）
	平均值 m f c       =
cu
	标准差 s fc      =
cu
	最小强度换算值fccu,min =
	强度推定值fcu,e  =

	备注
	公式 1.fcu ,e = mf -1.645sf               公式 2.fcu ,e =fc ,min （测区数少于 10 个时）


复核：		检测： 
[bookmark: _Toc193284567][bookmark: _Toc195291285][bookmark: _Toc195346216][bookmark: _Toc195348929][bookmark: _Toc195349592][bookmark: _Toc195517955][bookmark: _Toc195518660][bookmark: _Toc196397782]钻芯法检测混凝土抗压强度检测原始记录（1）
检测编号：		委托编号：                                      第　　页　　共　　页

	工程名称
	

	检测日期
	
	抽样日期
	
	设计强度等级
	
	检测依据
	

	龄期（d）
	
	检测环境
	
	检测地点
	
	设备编号
	

	构件名称
	芯
样
编
号
	芯样状况
	芯样直径（mm）
	不垂直度（ ° ）
	不平整  度（mm）
	芯样高  度（mm）
	高径
比
（H/d）
	芯样试
件抗压
截面面
积 Ac
（mm2）
	破坏
荷载
 Fc （N）
	抗压
强度值
fcu,cor
（MPa）
	强度推
定值 u.e
（MPa）

	
	
	
	上部
	中部
	下部
	平 均 值
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	1
	2
	1
	2
	1
	2
	
	上
端
面
	下
端
面
	上端面
	下
端
面
	0°
	90°
	180°
	270°
	平
均
值
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	备注
	公式：fcu,cor = βcFc/Ac （Ac—芯样试件抗压截面面积 βc-芯样试件强度换算系数，取 1.0）


复核：		检测：
[bookmark: _Toc193284568][bookmark: _Toc195291286][bookmark: _Toc195346217][bookmark: _Toc195348930][bookmark: _Toc195349593][bookmark: _Toc195517956][bookmark: _Toc195518661][bookmark: _Toc196397783]钻芯法检测混凝土抗压强度检测原始记录（2）
检测编号：		委托编号：                                      第　　页　　共　　页
	工程名称
	

	检测日期
	
	抽样日期
	
	设计强度等级
	
	检测依据
	

	龄期（d）
	
	检测环境
	
	检测地点
	
	设备编号
	

	构件名称
	单个芯样试件抗压强度值
fcu,cor，i（MPa）
	抗压强度平均
值 fcu,cor,m
（MPa）
	
标准差  Scu（MPa）
	
k1
	
k2
	抗压强度推
定区间上限
fcu,e1 （MPa）
	抗压强度
推定区间下限
fcu,e2 （MPa）
	强度推定值

	
	
	
	
	
	
	
	
	fcu.e

	（MPa）

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	备注
	公式：上限值 fcu,e1=fcu,cor,m-k1Scu
	下限值 fcu,e2=fcu,cor,m-k2Scu



复核：		检测：

— 474 —

[bookmark: _Toc193284569][bookmark: _Toc195291287][bookmark: _Toc195346218][bookmark: _Toc195348931][bookmark: _Toc195349594][bookmark: _Toc195517957][bookmark: _Toc195518662][bookmark: _Toc196397784]推出法检测砌筑砂浆抗压强度原始记录
检测编号：	委托编号：	第　　页　　共　　页
	工程名称
	

	委托单位
	

	检测依据
	

	检测日期
	
	施工日期
	

	砂浆品种、
强度等级
	

	□普通砖　□蒸压灰砂砖
□多孔砖　□蒸压粉煤灰砖
	主要仪器设备
及编号
	

	抽样数量
	

	环境条件
	
	样品状态
	

	检测部位
（检测单元）
	测
区
	测
点
	砂浆饱满度
实测值
Bij
	砂浆饱满度平均值Bi
	饱满度
修正系数
ξ3i
	推出力峰值
Nij（N）
	砖品种
修正系数
ξ2i
	测区推出力平均值Ni（kN）
	测区砂浆
强度平均
值f2i
（MPa）

	
	
	1
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	2
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	3
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	1
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	2
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	3
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	1
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	2
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	3
	
	
	
	
	
	
	

	备注
	该检测单元砌筑砂浆抗压强度平均值为：           ；
该检测单元砌筑砂浆抗压强度推定値为：           。


复核：		检测：
[bookmark: _Toc193284570][bookmark: _Toc195291288][bookmark: _Toc195346219][bookmark: _Toc195348932][bookmark: _Toc195349595][bookmark: _Toc195517958][bookmark: _Toc195518663][bookmark: _Toc196397785]砂浆片剪切法检测砌筑砂浆抗压强度原始记录
检测编号：	委托编号：	第　　页　　共　　页
	工程名称
	
	委托单位
	

	检测依据
	
	检测日期
	
	砌体材质
	□烧结普通砖
□烧结多孔砖

	砂浆品种
	
	强度等级
	
	主要仪器设备
及编号
	

	抽样数量
	
	环境条件
	
	样品状态
	

	检测部位
（检测单元）
	测区
	施工
日期
	测点
编号
	抗剪荷
载值（N）
	破坏截面尺寸（mm2）
	试件抗剪强度
（MPa）
	测区抗压
强度平均值
（MPa）

	
	
	
	
	
	第一次
	第二次
	平均值
	单个值
	平均值
	

	
	
	
	1
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	2
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	3
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	4
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	5
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	1
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	2
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	3
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	4
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	5
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	1
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	2
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	3
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	4
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	5
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	1
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	2
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	3
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	4
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	5
	
	
	
	
	
	
	

	备注
	该检测单元砌筑砂浆抗压强度平均值为：           ；
该检测单元砌筑砂浆抗压强度推定値为：           。


复核：		检测： 
[bookmark: _Toc193284571][bookmark: _Toc195291289][bookmark: _Toc195346220][bookmark: _Toc195348933][bookmark: _Toc195349596][bookmark: _Toc195517959][bookmark: _Toc195518664][bookmark: _Toc196397786]点荷法检测砌筑砂浆抗压强度原始记录
检测编号：	委托编号：	第　　页　　共　　页  
	工程名称
	
	委托单位
	

	检测依据
	
	检测日期
	
	砌体材质
	□烧结普通砖
□烧结多孔砖

	砂浆品种
	
	强度等级
	
	主要仪器设备
及编号
	

	抽样数量
	
	环境条件
	
	样品状态
	

	检测部位
（检测单元）
	测区
	施工日期
	测点 编号
	试样厚度tij（mm）
	作用半径
rij（mm）
	点荷载值 Nij（kN）
	
ξ4
	
ξ5
	强度
换算值
f2ij （MPa）
	测区强度
平均值
f2i （MPa）

	
	
	
	1
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	2
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	3
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	4
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	5
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	1
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	2
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	3
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	4
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	5
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	1
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	2
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	3
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	4
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	5
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	1
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	2
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	3
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	4
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	5
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	1
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	2
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	3
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	4
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	5
	
	
	
	
	
	
	

	备注
	该检测单元砌筑砂浆抗压强度平均值为：           ；
该检测单元砌筑砂浆抗压强度推定値为：           。


复核：		检测： 
— 477 —

[bookmark: _Toc195348934][bookmark: _Toc195346221][bookmark: _Toc195291290][bookmark: _Toc193284572][bookmark: _Toc195349597][bookmark: _Toc195517960][bookmark: _Toc195518665][bookmark: _Toc196397787]回弹法检测砌筑砂浆抗压强度检测原始记录
检测编号：		委托编号：                                      第　　页　　共　　页
	工程名称
	
	委托单位
	
	砌体材质
	□烧结普通砖
□烧结多孔砖

	砂浆品种
	
	强度等级
	
	主要仪器设备
及编号
	

	委托日期
	
	施工日期
	
	检测日期
	

	抽样数量
	
	环境条件
	
	样品状态
	

	检测依据
	

	检测部位
（检测单元）
	测区
	测位n1
	回 弹 值
	回弹平 均值 R
	碳化深度（mm）
	测位强
度值
f2ij
（MPa）
	测区强度
代表值
f2i（MPa）

	
	
	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	2
	3
	平均值
	
	

	
	
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	备注
	该检测单元砌筑砂浆抗压强度平均值为：           ；该检测单元砌筑砂浆抗压强度推定値为：           。


复核：		检测： 
[bookmark: _Toc193284573][bookmark: _Toc195291291][bookmark: _Toc195346222][bookmark: _Toc195348935][bookmark: _Toc195349598][bookmark: _Toc195517961][bookmark: _Toc195518666][bookmark: _Toc196397788]贯入法检测砌筑砂浆抗压强度检测原始记录
检测编号：		委托编号：                                      第　　页　　共　　页
	工程名称
	
	委托单位
	

	砂浆品种
	
	强度等级
	
	龄期（d）
	

	施工日期
	
	检测日期
	
	设备编号
	

	检测依据
	
	设备状态
	

	检测编号
	结构/构件名称
	序号
	不平整  度读数  d0i（mm）
	贯入深度  测量表读  数 d’i（mm）
	贯入深 度值 di （mm）
	序号
	不平整
度读数  d0i（mm）
	贯入深度测
量表读数 d’i
（mm）
	贯入深度值 di （mm）
	贯入深度
平均值 mdj
（mm）
	强度换算 值 fc2,j   （MPa）
	强度推定 值 fc2,e   （MPa）

	
	
	1
	
	
	
	9
	
	
	
	
	
	

	
	
	2
	
	
	
	10
	
	
	
	
	
	

	
	
	3
	
	
	
	11
	
	
	
	
	
	

	
	
	4
	
	
	
	12
	
	
	
	
	
	

	
	
	5
	
	
	
	13
	
	
	
	
	
	

	
	
	6
	
	
	
	14
	
	
	
	
	
	

	
	
	7
	
	
	
	15
	
	
	
	
	
	

	
	
	8
	
	
	
	16
	
	
	
	
	
	

	
	
	1
	
	
	
	9
	
	
	
	
	
	

	
	
	2
	
	
	
	10
	
	
	
	
	
	

	
	
	3
	
	
	
	11
	
	
	
	
	
	

	
	
	4
	
	
	
	12
	
	
	
	
	
	

	
	
	5
	
	
	
	13
	
	
	
	
	
	

	
	
	6
	
	
	
	14
	
	
	
	
	
	

	
	
	7
	
	
	
	15
	
	
	
	
	
	

	
	
	8
	
	
	
	16
	
	
	
	
	
	

	备注
	公式 1： fc2,e=fc2,j ×0.91      公式 2：di  =d’i-d0i


复核：		检测：

— 479 —

[bookmark: _Toc195348936][bookmark: _Toc195291292][bookmark: _Toc195346223][bookmark: _Toc193284574][bookmark: _Toc195349599][bookmark: _Toc195517962][bookmark: _Toc195518667][bookmark: _Toc196397789]混凝土结构钢筋保护层厚度检测记录表
检测编号：	委托编号：	第　　页　　共　　页 
	工程名称
	

	工程部位/用途
	

	试验检测日期
	
	试验条件
	

	检测依据
	
	判定依据
	

	主要仪器设备
及编号
	

	设计保护层厚度
（mm）
	

	构件名称
	
	
	
	
	

	钢筋
保护层
厚度（mm）
	第  根
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	第  根
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	第  根
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	第  根
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	第  根
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	第  根
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	第  根
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	第  根
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	第  根
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	第  根
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	结果评价或处理

	检测点数（个）
	
	
	
	
	

	合格点数（个）
	
	
	
	
	

	合格率（%）
	
	
	
	
	


复核：		检测：
[bookmark: _Toc193284575][bookmark: _Toc195291293][bookmark: _Toc195346224][bookmark: _Toc195348937][bookmark: _Toc195349600][bookmark: _Toc195517963][bookmark: _Toc195518668][bookmark: _Toc196397790]植筋锚固承载力现场检验检测原始记录
检测编号：	委托编号：	第　　页　　共　　页
	工程名称
	
	委托日期
	

	委托单位
	
	施工日期
	

	建设单位
	
	检测日期
	

	设计单位
	
	检测类别
	

	见证单位
	
	检验方式
	

	检测数量
	
	后置埋件种类
	

	抽样形式
	
	检测地点
	

	主要仪器设备
及编号
	

	检测依据
	
	
	

	设计抗拔力（kN）
	
	代表批量
	

	检测结果

	序
号
	锚 栓（钢筋）部 位
	实测抗拔力
（kN）
	2min持荷
读数（kN）
	2min持荷
压力降（％）
	破坏形式
	结果
评定

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	合格数量（根）
	
	合格判定数（根）
	
	不合格判定数（根）
	
	不合格数量（根）
	

	结论
	



复核：		检测：
[bookmark: _Toc193284576][bookmark: _Toc195291294][bookmark: _Toc195346225][bookmark: _Toc195348938][bookmark: _Toc195349601][bookmark: _Toc195517964][bookmark: _Toc195518669][bookmark: _Toc196397791]混凝土结构构件位置和尺寸偏差检测原始记录
（轴线位置）
检测编号：	委托编号：	第　　页　　共　　页
	工程名称
	


	委托单位
	
	委托（合同）编号
	

	建设单位
	

	施工单位
	

	见证单位
	

	委托日期
	
	检测日期
	

	主要仪器设备
及编号
	

	检测依据
	

	检测环境
	

	序号
	构件名称、部位
	横向偏差
（mm）
	纵向偏差
（mm）
	实测偏差
（mm）
	允许偏差
（mm）
	单项
结论

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	备注
	




复核：		检测：
[bookmark: _Toc193284577][bookmark: _Toc195291295][bookmark: _Toc195346226][bookmark: _Toc195348939][bookmark: _Toc195349602][bookmark: _Toc195517965][bookmark: _Toc195518670][bookmark: _Toc196397792]混凝土结构构件位置和尺寸偏差检测原始记录
（标高）
检测编号：	委托编号：	第　　页　　共　　页
	工程名称
	

	委托单位
	
	委托（合同）编号
	

	建设单位
	

	施工单位
	

	见证单位
	

	委托日期
	
	检测日期
	

	主要仪器设备
及编号
	

	检测依据
	

	检测环境
	

	序号
	构件名称、部位
	横向偏差
（mm）
	纵向偏差
（mm）
	实测偏差
（mm）
	允许偏差
（mm）
	单项
结论

	
	层高
	
	
	
	±10mm
	

	
	标高
	
	
	
	±30mm
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	备注
	





复核：		检测：
[bookmark: _Toc193284578][bookmark: _Toc195291296][bookmark: _Toc195346227][bookmark: _Toc195348940][bookmark: _Toc195349603][bookmark: _Toc195517966][bookmark: _Toc195518671][bookmark: _Toc196397793]混凝土结构构件位置和尺寸偏差检测原始记录
（截面尺寸）
检测编号：	委托编号：	第　　页　　共　　页 
	工程名称
	


	委托单位
	
	委托（合同）编号
	

	建设单位
	

	施工单位
	

	见证单位
	

	委托日期
	
	检测日期
	

	主要仪器设备
及编号
	

	检测依据
	
	检测环境
	

	检测编号
	构件名称、部位
	设计值
（mm）
	实测值（mm）
	实测
偏差
（mm）
	允许
偏差
（mm）
	单项 结论

	
	
	
	部位
	平均值
	
	
	

	
	
	
	1
	2
	3
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	备注
	
/



复核：		检测：
[bookmark: _Toc195517967][bookmark: _Toc193284579][bookmark: _Toc195349604][bookmark: _Toc195348941][bookmark: _Toc195346228][bookmark: _Toc195291297][bookmark: _Toc195518672][bookmark: _Toc196397794]混凝土结构外观质量检测原始记录
检测编号：	委托编号：	第　　页　　共　　页 
	工程名称
	

	委托单位
	
	委托（合同）编号
	

	建设单位
	

	施工单位
	

	见证单位
	

	委托日期
	
	检测日期
	

	主要仪器设备
及编号
	

	检测依据
	

	检测编号
	结构或构件名称
	缺陷名称
	缺陷位置
	缺陷描述及尺寸

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	备注
	





复核：		检测：
[bookmark: _Toc193284580][bookmark: _Toc195291298][bookmark: _Toc195346229][bookmark: _Toc195348942][bookmark: _Toc195349605][bookmark: _Toc195517968][bookmark: _Toc195518673][bookmark: _Toc196397795]混凝土结构构件位置和尺寸偏差检测原始记录
（预埋件位置）
检测编号：	委托编号：	第　　页　　共　　页
	工程名称
	
	检测编号
	

	子项
	
	检测环境
	
	检测日期
	

	委托单位
	
	委托（合同）编号
	

	建设单位
	

	施工单位
	

	见证单位
	

	委托日期
	
	检测日期
	

	主要仪器设备
及编号
	

	检测依据
	
	检测环境
	

	检测编号
	构件名称、部位
	预埋件
类型
	横向偏差 （mm）
	纵向偏差 （mm）
	实测偏差 （mm）
	允许偏差 （mm）
	单项
结论

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	备注
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[bookmark: _Toc193284581][bookmark: _Toc195291299][bookmark: _Toc195346230][bookmark: _Toc195348943][bookmark: _Toc195349606][bookmark: _Toc195517969][bookmark: _Toc195518674][bookmark: _Toc196397796]钢筋保护层厚度检测原始记录表
检测编号：	委托编号：	第　　页　　共　　页 
	工程名称
	
	委托日期
	

	委托单位
	
	检测日期
	

	建设单位
	
	报告日期
	

	见证单位
	
	见证人
	

	施工单位
	
	结构类型
	

	检验性质
	
	检测地点
	

	检测依据
	
	委托（合同）编号
	

	主要仪器设备
及编号
	

	序号
	检测构件名称
及部位
	设
计
值
（mm）
	箍
筋
直
径
（mm）
	保护层厚度检测值（mm）

	
	
	
	
	1
	2
	3
	4
	5
	6

	
	
	
	
	钢筋1
	钢筋2
	钢筋3
	钢筋4
	钢筋5
	钢筋6

	
	
	
	
	公称直径（mm）
	公称直径（mm）
	公称直径（mm）
	公称直径（mm）
	公称直径（mm）
	公称直径（mm）

	
	
	
	
	测
试
1
	测
试
2
	测
试
3
	平
均
值
	测
试
1
	测试
2
	测
试
3
	平
均
值
	测
试
1
	测
试
2
	测
试
3
	平
均
值
	测
试
1
	测
试
2
	测试3
	平
均
值
	测
试
1
	测
试
2
	测
试
3
	平
均
值
	测
试
1
	测
试
2
	测
试
3
	平
均
值

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	检验
结果
	测点数
	
	合格
点数
	
	合格点率（%）
	
	最大偏差
（正负）
	+    mm
-    mm

	检验
结论
	

	钢筋保护层厚度测点位置分布图
	备注：
1.检测时，对于每个待测受力钢筋保护层厚度，选择有代表性的区域（见左侧附图）进行检测。
2.所有测试点均在构件中间部位。
3.左侧附图均为通用图，除测点在构件中间部位确定外，图示中的钢筋数量和位置不代表钢筋实际布置的具体位置和数量。
4.梁允许偏差+10mm/-7mm；板许偏差梁+8mm/-5mm；允许最大偏差±1.5倍。
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检测编号：	委托编号：	第　　页　　共　　页
	工程名称
	
	检测日期
	

	委托单位
	
	见证单位
	

	建设单位
	
	施工单位
	

	检测依据
	
	抽样方式
	

	套筒类型
	
	套筒品牌/型号
	

	主要仪器设备
及编号
	
	代表部位
	

	序号
	检测
位置
	套筒
编号
	保存
图像名
	镜头至套筒底部或钢筋限位点高度（mm）
	是否
饱满
	浆料面到镜头
的垂直距离（mm）
	设计锚固
长度（mm）
	饱满度
（%）

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	套筒布置
示意图
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检测编号：	委托编号：	第　　页　　共　　页 
	工程名称
	
	检测日期
	

	委托单位
	
	见证单位
	

	建设单位
	
	施工单位
	

	检测依据
	
	抽样方式
	

	主要仪器设备
及编号
	

	代表部位
	

	序号
	检测
位置
	胶片编号
	备注

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	备注
	















复核：		检测：
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	工程名称
	
	委托单位
	
	检测日期
	

	砂浆类型
	□水泥砂浆  □特细水泥  □粉煤灰砂浆   □石粉砂浆   □水泥石粉混合砂浆
	强度等级
	
	施工日期
	

	抽样数量
	
	环境条件
	
	样品状态
	

	检测依据
	
	砌体材质
	□烧结普通砖
□烧结多孔砖
	主要仪器设备
及编号
	

	检测部位
（检测单元）
	测区
	测点
编号
	筛余试样质量（ g）
	筛余质量和底盘
剩余质量总和（g）
	筒压比（%）
	测区筒压比（%）
	测区砂浆强度平均值
（MPa）

	
	
	
	孔径 5mm
	孔径 10mm
	筛底
	
	
	
	

	
	
	1
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	2
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	3
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	1
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	2
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	3
	
	
	
	
	
	
	

	备注
	该检测单元砌筑砂浆抗压强度平均值为：           ；
该检测单元砌筑砂浆抗压强度推定値为：           。
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检测编号：	委托编号：	第　　页　　共　　页
	工程名称
	
	委托编号
	

	委托单位
	
	委托日期
	

	建设单位
	
	检测日期
	

	施工单位
	
	检验类型
	

	见证单位
	
	抽检方式
	

	检验人员
	
	外墙面积
	

	仪器设备
	
	环境温度
	

	检测依据
	

	检测结果

	检测位置
	测区表面
材料及颜色
	淋水开始前
	淋水过程中
	淋水结束5min后
	检验
结果

	
	
	图像编号
	图像变化状况
	异常图像编号
	图像编号
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	备注
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检测编号：		委托编号：                                      第　　页　　共　　页
	工程名称
	
	委托单位
	
	委托编号
	

	建设单位
	
	施工单位
	
	见证单位
	

	施工日期
	
	检测日期
	
	检测类型
	

	锚固形式
	
	钢筋牌号
	
	钢筋直径
	

	抽样方式
	
	主要仪器设备
及编号
	

	检测环境
	
	检测依据
	

	拉拔力检测

	序号
	
	要求加载值
（kN）
	总加荷时间
	预拉力
	持续2min时荷载值（kN）
	荷载下降差值率（%）
	破坏形式

	
	
	
	min
	s
	kN
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检测编号：		委托编号：                                      第　　页　　共　　页
	工程名称
	
	委托单位
	
	委托编号
	

	建设单位
	
	施工单位
	
	见证单位
	

	施工日期
	
	检测日期
	
	检测类型
	

	饰面砖品种
	
	基体类型
	
	饰面砖粘结料
	

	抽样方式
	
	主要仪器设备
及编号
	

	检测环境
	
	检测依据
	

	粘结强度检测

	序号
	抽样部位
	断面边长（mm）
	断面
面积
（mm2）
	断开状态
	粘结力（kN）
	粘结强度（MPa）
	平均值（MPa）

	
	
	长
	宽
	
	
	
	
	

	1
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	

	备注
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检测编号：	委托编号：	第　　页　　共　　页
	工程名称
	

	委托单位
	
	建设单位
	

	见证单位
	
	施工单位
	

	检测性质
	
	抽样方式
	

	施工日期
	
	检测日期
	

	抹灰砂浆
品种
	
	基体材料
粘结料
	
	部位
（外墙、顶棚）
	
	界面处理
	

	主要仪器设备
及编号
	

	检测依据
	

	各层抹灰砂浆强度等级
	
	各层抹灰厚度
（mm）
	

	序号
	龄期
（d）
	断面面积（mm2）
	粘结力
（kN）
	粘结强度
（MPa）
	断开形式
	取样部位
	备注

	1
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	
	

	6
	
	
	
	
	
	
	

	7
	
	
	
	
	
	
	

	备 注
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工程名称：
委托单位：
检测日期：
报告总页数：
检测编号：


检测机构全称
年     月    日


XXXXXX项目
结构构件性能荷载试验报告

检 测  人 员： 
报 告  编 写： 
校        核： 
审        核： 
批   准   人：

声  明：
1、本报告无本机构“检测报告专用章”无效。
2、本报告无检测、审核、批准人签字无效。
3、本报告如有改动痕迹或有错页、漏页者即为无效。
4、本报告中检测机构名称与检测报告专用章名称不符合者无效。
5、未经本机构书面同意不得部分复制本报告。
6、对本报告有异议的，请在收到报告后15天内联系本机构协商解决。


检测机构：
地　　址：
邮　　编：
电　　话：
邮    箱：


首   页
	工程名称
	

	工程地点
	

	委托单位
	

	见证单位
	

	设计单位
	

	施工单位
	

	监督单位
	

	检测类别
	□验收检测   □平行检测   □自控检测   □监督抽测 
□其他 （               ）

	检测项目
	

	检测依据
	

	抽样方式
	

	检测日期
	

	检测结论：






目  录

一、工程概况
二、试验依据
三、试验目的及方法
四、试验设备
五、试验结果
六、试验结论
七、附件











一、工程概况

二、试验依据

三、试验目的及方法
1、 试验目的
（荷载试验目的及试验类型描述）
2、 试验部位
3、 试验荷载的确定及加载方式
（荷载试验加载量的大小、分级以及加载方式描述）
4、测点布置及观测方法
（测点布置的文字描述及布置图）
试验布置图







四、试验设备
	序 号
	名   称
	规格型号
	编   号
	检定（校准）有效期

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	



五、试验结果
	静载荷试验结果

	加载分级
	加载量
	位移（mm）

	
	分级加载量
（kN/㎡）
	累计加载量
（kN/㎡）
	测点1
	测点2
	测点3
	测点4
	测点...

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	




六、试验结论
（试验结果分析及结论文字描述）




七、附件

静载试验荷载--变形曲线









动力试验速度（加速度/位移）--时间曲线
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	委托单位
	
	委托日期
	

	工程名称
	
	试验日期
	

	结构类型
	
	加载方式
	

	检测依据
	

	试验部位或区域
	
	仪器设备
	

	
	
	试验数据文件
	

	荷载分级
	荷载
	测点位移（mm）

	
	荷载比例
	累计荷载 （kN/m2）
	测点1
	测点2
	测点3
	测点4
	测点5
	测点6
	测点7
	测点8
	测点9
	备注

	
	
	
	读数
	位移
	读数
	位移
	读数
	位移
	读数
	位移
	读数
	位移
	读数
	位移
	读数
	位移
	读数
	位移
	读数
	位移
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	委托单位
	
	委托日期
	

	工程名称
	
	试验日期
	

	结构类型
	
	加载方式
	

	检测依据
	

	试验仪器设备
	
	试验数据文件
	

	测点布置
	

	备注
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工程名称：
委托单位：
检测日期：
报告总页数：
检测编号：

检测机构全称
年     月    日


XXXXXX项目
室内环境污染物检测报告

检 测  人 员：                 
报 告  编 写： 
校        核： 
审        核：  
批   准   人：

声  明：
1、本报告无本机构“检测报告专用章”无效。
2、本报告无检测、审核、批准人签字无效。
3、本报告如有改动痕迹或有错页、漏页者即为无效。
4、本报告中检测机构名称与检测报告专用章名称不符合者无效。
5、未经本机构书面同意不得部分复制本报告。
6、对本报告有异议的，请在收到报告后15天内联系本机构协商解决。


检测机构：
地　　址：
邮　　编：
电　　话：
邮    箱：


首   页
	工程名称
	

	工程地点
	

	委托单位
	

	见证单位
	

	设计单位
	

	施工单位
	

	监督单位
	

	检测类别
	□验收检测   □平行检测   □自控检测   □监督抽测 
□其他 （               ）

	检测项目
	

	检测依据
	

	抽样方式
	

	检测日期
	

	检测结论：









目  录

一、工程概况
二、检测依据
三、检测内容及方法
四、主要仪器设备及编号
五、检测结果
六、检测结论
七、附件











一、工程概况（宋体小三）
（正文：汉字 宋体四号、字母数字 Times New Roman四号）

二、检测依据（宋体小三）
（试验所依据的规范及其他文件，正文：汉字宋体四号、字母数字Times New Roman四号）

三、检测内容及方法（宋体小三）
（正文：汉字 宋体四号、字母数字 Times New Roman四号）

四、主要仪器设备及编号（宋体小三）
（表格文字：汉字宋体五号、字母数字 Times New Roman五号）
	序 号
	名   称
	规格型号
	编   号
	检定（校准）有效期

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	



五、检测结果（宋体小三）
（正文：汉字 宋体四号、字母数字 Times New Roman四号）

 六、检测结论（宋体小三）
（正文：汉字 宋体四号、字母数字 Times New Roman四号）

七、附件（宋体小三）

（各参数检测报告）
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	检测房间
	房间面积
	测点数
	测点编号
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	标准
限量
	污染物
	氡
（Bq/m3）
	甲醛
（mg/m3）
	氨
（mg/m3）
	苯
（mg/m3）
	甲苯
（mg/m3）
	二甲苯
（mg/m3）
	TVOC
（mg/m3）

	
	Ⅰ类
	
	
	
	
	
	
	

	
	Ⅱ类
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测

结

果
	测点
编号
	氡
（Bq/m3）
	甲醛
（mg/m3）
	氨
（mg/m3）
	苯
（mg/m3）
	甲苯
（mg/m3）
	二甲苯
（mg/m3）
	TVOC
（mg/m3）
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	场地内氡浓度

	检测点
	氡浓度
（Bq/m 3）
	检测点
	氡浓度
（Bq/m 3）

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


[bookmark: _Toc193284598][bookmark: _Toc195291316][bookmark: _Toc195346247][bookmark: _Toc195348960][bookmark: _Toc195349623][bookmark: _Toc195517986][bookmark: _Toc195518691][bookmark: _Toc196397813]土壤中氡浓度检测采样分布示意图
		[image: pIYBAFybKR6ARo0mAACYmidNwzw944]











	





















[bookmark: _Toc195346248][bookmark: _Toc195291317][bookmark: _Toc195518692][bookmark: _Toc196397814][bookmark: _Toc195349624][bookmark: _Toc195517987][bookmark: _Toc195348961][bookmark: _Toc193284599]室内环境污染物检测见证记录单
检测编号：	委托编号：	第　　页　　共　　页
	工程名称
	

	委托单位
	
	委托（合同）编号
	

	建设单位
	

	施工单位
	

	见证单位
	

	检测类别
	□验收检测  □平行检测   □自控检测  □监督抽测□其他 （                ）

	委托日期
	
	检测日期
	

	结构类型
	

	检测依据
	

	主要仪器设备
及编号
	

	检测内容
	

	检测人
	

	见证人
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	工程名称
	
	委托单位
	

	检测位置
	
	检测时间
	

	检测房间
	房间面积
	测点数
	测点编号
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	委托单位
	
	委托日期
	

	工程名称
	
	检测日期
	

	建设单位
	
	检测类型
	

	施工单位
	
	建筑物类别
	

	见证单位
	
	见证人
	

	设备编号
	
	体积活度响应
	

	采样环境温度t
	℃
	采样环境气压Ｐ
	kPa

	检测依据
	

	测点
编号
	仪器读数
（Bq/m3）
	氡浓度
（Bq/m3）

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	计算公式
	
氡浓度=仪器读数/体积活度响应。


	检测
结论
	




	备注
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	委托单位
	
	委托日期
	

	工程名称
	
	检测日期
	

	建设单位
	
	检测类型
	

	施工单位
	
	建筑物类别
	

	见证单位
	
	见证人
	

	设备编号
	

	采样环境温度t
	℃
	采样环境气压Ｐ
	kPa

	检测依据
	

	测点编号
	
仪器读数（ppm）
	甲醛浓度ρ（mg/m3）

	
	1
	2
	3
	平均值
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	计算公式
	
体积分数换算成标准状态下质量浓度： 

	检测结论
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	委托日期
	

	工程名称
	
	检测日期
	

	建设单位
	
	检测类别
	

	施工单位
	
	建筑物类别
	

	见证单位
	
	见证人
	

	设备编号
	

	采样环境温度t
	℃
	采样环境气压Ｐ
	kPa

	采样时吸收
液体积V1（mL）
	
	采样体积Vt（L）
	
	标准状态下采样体积V0（L）
	

	计算因子Bs
（吸光度/μg）
	
	空白溶液的吸光度A0
	

	检测依据
	

	测点编号
	分析时取样体积V2（mL）
	样品溶液的吸光度A
	空气中甲醛的浓度c
（mg/m3）

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	计算公式
	

空气中甲醛的浓度：  ;标准体积：    
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	建设单位
	
	检测类别
	

	施工单位
	
	建筑物类别
	

	见证单位
	
	见证人
	

	设备编号
	

	采样环境温度t
	℃
	采样环境气压Ｐ
	kPa

	采样体积Vt（L）
	
	标准状态下采样体积V0（L）
	

	计算因子Bs
（吸光度/μg）
	
	空白溶液的
吸光度A0
	

	检测依据
	

	测点
编号
	样品溶液的稀释倍数k
	样品溶液的吸光度A
	空气中氨的浓度c
（mg/m3）

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	计算公式
	

空气中氨的浓度：  ;标准体积： 
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	建设单位
	
	检测类型
	

	施工单位
	
	建筑物类别
	

	见证单位
	
	见证人
	

	设备编号
	

	采样环境温度t
	℃
	采样环境气压Ｐ
	kPa

	采样体积Vt（L）
	
	标准状态下
采样体积V0（L）
	
	室外空白苯含量m0（μg）
	

	检测依据
	

	测点编号
	色谱图编号
	苯含量m
（μg）
	苯的浓度C
（mg/m3）

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	计算公式
	

空气中苯的浓度：  ;标准体积： 

	检测结论
	




	备注
	



复核：		检测：
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	委托单位
	
	委托日期
	

	工程名称
	
	检测日期
	

	建设单位
	
	检测类型
	

	施工单位
	
	建筑物类别
	

	见证单位
	
	见证人
	

	设备编号
	

	采样环境温度t
	℃
	采样环境气压Ｐ
	kPa

	采样体积Vt（L）
	
	标准状态下采样体积V0（L）
	
	室外空白甲苯含量m0（μg）
	

	检测依据
	

	测点编号
	色谱图编号
	甲苯含量m
（μg）
	甲苯的浓度C
（mg/m3）

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	计算公式
	

空气中甲苯的浓度：  ;标准体积： 
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	委托日期
	

	工程名称
	
	检测日期
	

	建设单位
	
	检测类型
	

	施工单位
	
	建筑物类别
	

	见证单位
	
	见证人
	

	设备自编号
	

	采样环境温度t
	℃
	采样环境气压Ｐ
	kPa

	采样体积Vt（L）
	
	标准状态下采样体积V0（L）
	
	室外空白二甲苯含量m0（μg）
	

	检测依据
	

	测点编号
	色谱图编号
	二甲苯含量m 
（μg）
	二甲苯的浓度C
（mg/m3）

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	计算公式
	

空气中二甲苯的浓度：  ;标准体积： 
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	建设单位
	
	检测类型
	

	施工单位
	
	建筑物类别
	

	见证单位
	
	见证人
	

	设备编号
	

	采样环境温度t
	℃
	采样环境气压Ｐ
	kPa

	采样体积Vt（L）
	
	标准状态下采样体积V0（L）
	
	室外空白TVOC含量m0（μg）
	

	检测依据
	

	测点编号
	色谱图编号
	TVOC含量m
（μg）
	TVOC的浓度C（mg/m3）

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	计算公式
	

空气中TVOC的浓度：  ;标准体积： 
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	委托单位
	
	委托日期
	

	工程名称
	
	检测日期
	

	建设单位
	
	检测类型
	

	施工单位
	
	土壤类别
	

	见证单位
	
	见证人
	

	设备编号
	
	体积活度响应
	

	检测方法
	
	采样环境气压
	kPa

	采样环境温度
	℃
	采样环境湿度
	%

	现场地表情况描述
	
	24小时内天气情况
	

	检测依据
	

	测点
编号
	仪器读数
（Bq/m3）
	氡浓度
（Bq/m3）
	测点
编号
	仪器读数
（Bq/m3）
	氡浓度
（Bq/m3）

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	计算公式
	氡浓度=仪器读数/体积活度响应。

	检测结论
	

	备注
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	测点
编号
	仪器读数
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	氡浓度
（Bq/m3）
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	工程名称
	
	委托日期
	

	委托单位
	
	检测日期
	

	见证单位
	
	报告日期
	

	监督单位
	
	检测环境
	

	检测性质
	
	取样人
	

	工程部位
	
	见证人
	

	检测依据
	
	判定依据
	

	样品名称
	
	规格型号
	

	生产厂家
	
	代表批量
	

	样品描述
	
	唯一性标识
	

	检测设备及编号
	

	检测内容及结果

	检测参数
	技术要求
	计量单位
	检测结果
	单项评定

	屈服强度
	
	
	
	

	抗拉强度
	
	
	
	

	断后伸长率
	
	
	
	

	弯曲性能
	
	
	
	

	冲击性能
	
	
	
	

	化学成分
	
	
	
	

	厚度
	
	
	
	

	检测结论
	



	备注
	
	检测单位
	单位全称
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	委托日期
	
	检测日期
	

	样品名称
	
	规格型号
	

	样品描述
	
	检测环境
	

	检测依据
	

	主要仪器设备名称及编号
	

	拉伸试验

	样品编号
	试件宽度×
厚度/直径
（mm）
	原始标距（mm）
	屈服力
（kN）
	屈服强度(MPa）
	最大力（kN）
	抗拉强度(MPa)
	断后标距（mm）
	断后伸长率（%）

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	弯曲试验

	样品编号
	压头直径（mm）
	弯曲角度（°）
	弯曲结果

	
	
	
	

	冲击试验

	样品编号
	试样厚度（mm）
	试件尺寸
（mm）
	缺口形状
	试验温度（℃）
	冲击吸收能量单个值（J）
	冲击吸收能量平均值（J）

	
	
	
	
	
	
	

	备注
	


复核：		检测：
[bookmark: _Toc16704][bookmark: OLE_LINK118][bookmark: _Toc195291333][bookmark: _Toc195346264][bookmark: _Toc195348977][bookmark: _Toc195349640][bookmark: _Toc195518003][bookmark: _Toc195518708][bookmark: _Toc196397830]钢材力学性能检测原始记录（2）
检测编号：	委托编号：	第　　页　共　　页
	委托日期
	
	检测日期
	

	样品名称
	
	规格型号
	

	样品描述
	
	检测环境
	

	检测依据
	

	主要仪器设备名称及编号
	

	断面收缩率

	样品编号
	原始直径
（mm）
	原始横截面积（mm2）
	断后颈缩处最小直径(mm)
	断后颈缩处最小横截面积（mm2）
	断面收缩率单个值
（%）
	断面收缩率平均值
（%）

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	[bookmark: OLE_LINK116]       硬度（     ）

	[bookmark: OLE_LINK117]样品编号
	测点1
	测点2
	测点3
	平均值

	
	
	
	
	

	       厚度（     ）

	样品编号
	测点1
	测点2
	测点3
	平均值

	
	
	
	
	

	备注
	




复核：		检测：
[bookmark: _Toc10669][bookmark: _Toc195291334][bookmark: _Toc195346265][bookmark: _Toc195348978][bookmark: _Toc195349641][bookmark: _Toc195518004][bookmark: _Toc195518709][bookmark: _Toc196397831]焊接材料检测报告
检测编号：	委托编号：	第　　页　共　　页
	工程名称
	
	委托日期
	

	委托单位
	
	检测日期
	

	见证单位
	
	报告日期
	

	监督单位
	
	检测环境
	

	检测类别
	
	取样员
	

	工程部位
	
	见证员
	

	检测依据
	
	判定依据
	

	样品名称
	
	规格型号
	

	生产厂家
	
	代表批量
	

	样品描述
	
	唯一性标识
	

	主要仪器设备
名称及编号
	

	检测参数
	技术要求
	计量单位
	检测结果
	单项评定

	熔敷金属
	屈服强度
	
	
	
	

	
	抗拉强度
	
	
	
	

	
	断后伸长率
	
	
	
	

	化学成分
	
	
	
	

	检测结论
	



	备注
	


	检测单位
	单位全称
（盖章）


批准：	审核：	检测：
声明：1.未经本机构同意，不得部分复制本报告。
2.对本报告有异议的，请在收到报告后15 天内联系本机构协商解决。
3.检测地址：                电话：
[bookmark: _Toc7754][bookmark: _Toc195291335][bookmark: _Toc195346266][bookmark: _Toc195348979][bookmark: _Toc195349642][bookmark: _Toc195518005][bookmark: _Toc195518710][bookmark: _Toc196397832]焊接材料力学性能检测原始记录
检测编号：	委托编号：	第　　页　共　　页
	委托日期
	
	检测日期
	

	样品名称
	
	规格型号
	

	样品描述
	
	检测环境
	

	检测依据
	

	主要仪器设备名称及编号
	

	拉伸试验

	样品编号
	直径
（mm）
	原始标距（mm）
	屈服力
（kN）
	屈服强度(MPa)
	最大力（kN）
	抗拉强度(MPa)
	断后标距（mm）
	断后伸长率（%）

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	备注
	



复核：		检测：
[bookmark: _Toc20147][bookmark: _Toc195349643][bookmark: _Toc195348980][bookmark: _Toc195518006][bookmark: _Toc195346267][bookmark: _Toc195291336][bookmark: _Toc196397833][bookmark: _Toc195518711]钢材及焊接材料化学成分检测原始记录
检测编号：	委托编号：	第　　页　共　　页
	委托日期
	
	检测日期
	

	样品名称
	
	规格型号
	

	样品描述
	
	检测环境
	

	检测依据
	

	主要仪器设备名称及编号
	

	检测项目
	检测结果

	C
	次数
	样品质量(g)
	检测结果(%)
	检测结果平均值(%)

	
	1
	
	
	

	
	2
	
	
	

	S
	次数
	样品质量(g)
	检测结果(%)
	检测结果平均值(%)

	
	1
	
	
	

	
	2
	
	
	

	备注
	



[bookmark: _Toc2791]复核：		检测：
[bookmark: _Toc195346268][bookmark: _Toc195518007][bookmark: _Toc195348981][bookmark: _Toc196397834][bookmark: _Toc195349644][bookmark: _Toc195518712][bookmark: _Toc195291337]钢材及焊接材料化学成分检测原始记录（直读光谱）
检测编号：	委托编号：	第　　页　共　　页
	委托日期
	
	检测日期
	

	样品名称
	
	规格型号
	

	样品描述
	
	检测环境
	

	检测依据
	

	主要仪器设备名称及编号
	

	检测项目
	检测结果

	C
	次数
	检测结果(%)
	检测结果平均值(%)

	
	1
	
	

	
	2
	
	

	S
	次数
	检测结果(%)
	检测结果平均值(%)

	
	1
	
	

	
	2
	
	

	P
	次数
	检测结果(%)
	检测结果平均值(%)

	
	1
	
	

	
	2
	
	

	备注
	


复核：		检测：
[bookmark: _Toc196397835][bookmark: _Toc17774][bookmark: _Toc195346269][bookmark: _Toc195348982][bookmark: _Toc195349645][bookmark: _Toc195291338][bookmark: _Toc195518713][bookmark: _Toc195518008]钢材及焊接材料化学成分检测原始记录（ICP法）
检测编号：	委托编号：	第　　页　共　　页
	委托日期
	
	检测日期
	

	样品名称
	
	规格型号
	

	样品描述
	
	检测环境
	

	检测依据
	

	主要仪器设备名称及编号
	

	检测项目
	检测结果

	
	序号
	标准物质编号
	含  量
	称样量m0（g）
	读 数
	校准曲线
	相关系数

	
	1
	
	
	
	
	
	r=

	
	2
	
	
	
	
	
	

	
	3
	
	
	
	
	
	

	
	4
	
	
	
	
	
	

	
	5
	
	
	
	
	
	

	
	次数
	称样量m1（g）
	读数
	结果(%)
	检测结果平均值(%)

	
	1
	
	
	
	

	
	2
	
	
	
	

	备注
	


复核：		检测：
[bookmark: _Toc547][bookmark: _Toc195291339][bookmark: _Toc195346270][bookmark: _Toc195348983][bookmark: _Toc195349646][bookmark: _Toc195518009][bookmark: _Toc195518714][bookmark: _Toc196397836]焊缝外观尺寸检测报告
[bookmark: OLE_LINK6]检测编号：	委托编号：	第　　页　共　　页
	[bookmark: OLE_LINK18]工程名称
	
	委托日期
	

	委托单位
	
	检测日期
	

	见证单位
	
	报告日期
	

	监督单位
	
	检测环境
	

	检测性质
	
	见证人
	

	工程部位
	
	判定依据
	

	检测依据
	
	工件规格
	

	工件名称
	
	检测比例
	

	施工单位
	
	质量等级要求
	

	[bookmark: OLE_LINK19]检测设备及编号
	

	[bookmark: OLE_LINK9][bookmark: OLE_LINK10]工件及焊缝编号
	检测参数
	技术要求
	检测长度
	检测结果
	单项评定

	
	外观质量
	裂纹
	
	
	
	

	
	
	未焊满
	
	
	
	

	
	
	根部收缩
	
	
	
	

	
	
	咬边
	
	
	
	

	
	
	电弧擦伤
	
	
	
	

	
	
	接头不良
	
	
	
	

	
	
	表面夹渣
	
	
	
	

	
	
	表面气孔
	
	
	
	

	
	尺寸
	余高
	
	
	
	

	
	
	焊接尺寸
	
	
	
	

	
	
	错边
	
	
	
	

	
	
	余高铲平后表面
	
	
	
	

	检测结论
	

	备注
	
	检测单位
	单位全称

	
	
	
	盖章


[bookmark: OLE_LINK114]批准：	审核：	检测：
声明：1.未经本机构同意，不得部分复制本报告。
2.对本报告有异议的，请在收到报告后15 天内联系本机构协商解决。
3.检测地址：                电话：
[bookmark: _Toc6682][bookmark: _Toc195291340][bookmark: _Toc195346271][bookmark: _Toc195348984][bookmark: _Toc195349647][bookmark: _Toc195518010][bookmark: _Toc195518715][bookmark: _Toc196397837][bookmark: OLE_LINK20]焊缝外观尺寸检测原始记录
检测编号：	委托编号：	第　　页　共　　页
	[bookmark: OLE_LINK16]委托日期
	
	[bookmark: OLE_LINK8]检测日期
	

	工件名称
	
	规格型号
	

	工程部位
	
	检测环境
	

	检测依据
	

	[bookmark: OLE_LINK11]仪器设备名称及编号
	

	工件及焊缝编号
	检测参数
	厚度
	检测长度
	检测结果
	返修后复检

	
	外观质量
	裂纹
	
	
	
	

	
	
	未焊满
	
	
	
	

	
	
	根部收缩
	
	
	
	

	
	
	咬边
	
	
	
	

	
	
	电弧擦伤
	
	
	
	

	
	
	接头不良
	
	
	
	

	
	
	表面夹渣
	
	
	
	

	
	
	表面气孔
	
	
	
	

	
	尺寸
	余高
	
	
	
	

	
	
	焊接尺寸
	
	
	
	

	
	
	错边
	
	
	
	

	
	
	余高铲平后表面
	
	
	
	

	
	外观质量
	裂纹
	
	
	
	

	
	
	未焊满
	
	
	
	

	
	
	根部收缩
	
	
	
	

	
	
	咬边
	
	
	
	

	
	
	电弧擦伤
	
	
	
	

	
	
	接头不良
	
	
	
	

	
	
	表面夹渣
	
	
	
	

	
	
	表面气孔
	
	
	
	

	
	尺寸
	余高
	
	
	
	

	
	
	焊接尺寸
	
	
	
	

	
	
	错边
	
	
	
	

	
	
	余高铲平后表面
	
	
	
	

	备注
	


[bookmark: OLE_LINK27]复核：		检测：
[bookmark: _Toc28445][bookmark: _Toc195291341][bookmark: _Toc195346272][bookmark: _Toc195348985][bookmark: _Toc195349648][bookmark: _Toc195518011][bookmark: _Toc195518716][bookmark: _Toc196397838][bookmark: OLE_LINK15][bookmark: OLE_LINK28]焊缝内部缺陷探伤（超声法）检测报告
检测编号：	委托编号：	第　　页　共　　页
	工程名称
	
	委托日期
	

	委托单位
	
	检测日期
	

	见证单位
	
	报告日期
	

	监督单位
	
	检测环境
	

	检测性质
	
	见证人
	

	施工单位
	
	工件名称
	

	[bookmark: OLE_LINK17]工程部位
	
	判定依据
	

	[bookmark: OLE_LINK21]检测依据
	
	[bookmark: OLE_LINK22]检测比例
	

	[bookmark: OLE_LINK23]焊缝描述
	[bookmark: OLE_LINK13]材质：              表面状态：          焊接方式：

	
	接头形式：          规格（mm）：

	检测设备及编号
	仪器型号：          设备编号：          探头参数：

	
	[bookmark: OLE_LINK14]试块：              耦合剂：           

	技术参数
	表面补偿：          扫描调节：           检测等级：

	
	检测区域：          检测面：：            检测灵敏度：

	
	扫查次数：          验收级别（质量等级）：

	[bookmark: OLE_LINK24][bookmark: OLE_LINK25]工件编号
	焊缝编号
	厚度
	焊缝长度
	缺陷状况
	结果

	
	
	
	
	序号
	S
	d
	l
	h
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	检测结论
	

	备注
	缺陷状况一栏：缺陷离焊缝端点距离用S表示，缺陷离探伤面深用d表示，缺陷指示长L表示，单位为mm，缺陷最高波幅h，以评定线为基准+XdB。
	检测单位
	单位全称

	
	
	
	盖章


[bookmark: OLE_LINK29][bookmark: OLE_LINK30]批准：	审核：	检测：
声明：1.未经本机构同意，不得部分复制本报告。
2.对本报告有异议的，请在收到报告后15 天内联系本机构协商解决。
3.检测地址：                电话：
[bookmark: _Toc17357][bookmark: _Toc195291342][bookmark: _Toc195346273][bookmark: _Toc195348986][bookmark: _Toc195349649][bookmark: _Toc195518012][bookmark: _Toc195518717][bookmark: _Toc196397839]焊缝内部缺陷探伤（超声法）检测原始记录
检测编号：	委托编号：	第　　页　共　　页
	[bookmark: OLE_LINK33]委托日期
	
	检测日期
	

	构件名称
	
	规格型号
	

	工程部位
	
	检测环境
	

	检测依据
	
	检测比例
	

	焊缝描述
	材质：              表面状态：          焊接方式：

	
	接头形式：          规格（mm）：

	检测设备及编号
	仪器型号：          设备编号：          探头参数：

	
	试块：              耦合剂：           

	技术参数
	表面补偿：          扫描调节：           检测等级：

	
	检测区域：          检测面：：            检测灵敏度：

	
	扫查次数：          验收级别（质量等级）：

	工件编号
	焊缝编号
	厚度
	焊缝长度
	缺陷状况
	检测结果

	
	
	
	
	序号
	S
	d
	l
	h
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	备注
	


[bookmark: OLE_LINK34]复核：		检测：
[bookmark: _Toc2884][bookmark: _Toc195291343][bookmark: _Toc195346274][bookmark: _Toc195348987][bookmark: _Toc195349650][bookmark: _Toc195518013][bookmark: _Toc195518718][bookmark: _Toc196397840][bookmark: OLE_LINK32][bookmark: OLE_LINK35]焊缝内部缺陷探伤（射线法）检测报告
检测编号：	委托编号：	第　　页　共　　页
	工程名称
	
	委托日期
	

	委托单位
	
	检测日期
	

	见证单位
	
	报告日期
	

	监督单位
	
	检测环境
	

	检测性质
	
	见证人
	

	施工单位
	
	工件名称
	

	工程部位
	
	判定依据
	

	检测依据
	
	检测比例
	

	焊缝描述
	材质：              焊接方式：           规格（mm）：

	检测设备及编号
	仪器型号：          设备编号：           像质计：

	
	增感方式：          胶片型号：           

	技术参数
	透照方式：          能量（kV）：           管电流：

	
	焦距（mm）：         一次透照长（mm）：     曝光时间（min）：

	
	显影时间（min）：    底片黑度：            检测等级： 

	工件编号
	焊缝编号
	底片编号
	像 质
指 数
	[bookmark: OLE_LINK31]缺陷状况
	结果

	
	
	
	
	位置
	性质
	长度（定量）
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	检测结论
	


	备注
	内部缺欠分类：100-裂纹 2012-均布气孔 2011-球形气孔（单层/多层） 2013-局部密集气孔 2014-链状气孔 2015-条形气孔 2016-虫形气孔 202-缩孔 2024-弧坑缩孔 301-夹渣 302-焊剂夹渣 303-氧化物夹渣 304-金属夹渣 3042-铜夹渣 401-未熔合 402-未焊透
	检测单位
	单位全称

	
	
	
	盖章


批准：	审核：	检测：
声明：1.未经本机构同意，不得部分复制本报告。
2.对本报告有异议的，请在收到报告后15 天内联系本机构协商解决。
3.检测地址：                电话：
[bookmark: _Toc196397841][bookmark: _Toc195349651][bookmark: _Toc195518014][bookmark: _Toc195348988][bookmark: _Toc195291344][bookmark: _Toc195346275][bookmark: _Toc25146][bookmark: _Toc195518719][bookmark: OLE_LINK38]焊缝内部缺陷探伤（射线法）检测原始记录
检测编号：	委托编号：	第　　页　共　　页
	委托日期
	
	检测日期
	

	构件名称
	
	规格型号
	

	工程部位
	
	检测环境
	

	检测依据
	

	焊缝描述
	材质：              焊接方式：           规格（mm）：

	[bookmark: OLE_LINK36]检测设备及编号
	仪器型号：          设备编号：           像质计：

	
	增感方式：          胶片型号：           胶片规格：           

	技术参数
	显影液配方:         显影时间:      min    显液温度:    ℃

	
	冲洗条件:           照相质量:             像质指数要求:

	
	透照方式：          能量（kV）：           管电流：

	
	焦距（mm）：         一次透照长（mm）：     曝光时间（min）：

	
	底片黑度：            检测等级： 

	工件编号
	焊缝编号
	底片编号
	像 质
指 数
	缺陷状况
	检测结果

	
	
	
	
	位置
	性质
	长度（定量）
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	[bookmark: OLE_LINK43]备注
	


复核：		检测：
[bookmark: OLE_LINK39][bookmark: _Toc7028][bookmark: _Toc195291345][bookmark: _Toc195346276][bookmark: _Toc195348989][bookmark: _Toc195349652][bookmark: _Toc195518015][bookmark: _Toc195518720][bookmark: _Toc196397842][bookmark: OLE_LINK44]涂层（防腐）厚度检测报告
检测编号：	委托编号：	第　　页　共　　页
	工程名称
	
	委托日期
	

	委托单位
	
	检测日期
	

	见证单位
	
	报告日期
	

	监督单位
	
	检测环境
	

	检测性质
	
	见证人
	

	施工单位
	
	工件名称
	

	工程部位
	
	判定依据
	

	检测依据
	
	检测比例
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[bookmark: _Toc195349693][bookmark: _Toc23474][bookmark: _Toc195347061][bookmark: _Toc195518761][bookmark: _Toc13175][bookmark: _Toc195346317][bookmark: _Toc195349030][bookmark: _Toc195291386][bookmark: _Toc195518056]此部分在正常情况下不宜过于细化

[bookmark: _Toc51115215]附录A  


[bookmark: _Toc9719][bookmark: _Toc195291387][bookmark: _Toc195349031][bookmark: _Toc195346318][bookmark: _Toc195349694][bookmark: _Toc195518057][bookmark: _Toc195518762][bookmark: _Toc196397868]钢结构构件性能静载试验/动载试验检测原始记录（1）
[bookmark: OLE_LINK97]检测编号：	委托编号：	第　　页　共　　页
	委托日期
	
	检测日期
	

	构件名称
	
	规格型号
	

	工程部位
	
	检测环境
	

	检测依据
	

	检测设备及编号
	

	检测结论
	


























[bookmark: OLE_LINK94][bookmark: OLE_LINK95][bookmark: _Toc28752]复核：		检测：
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[bookmark: _Toc195291388][bookmark: _Toc195346319][bookmark: _Toc195349032][bookmark: _Toc195349695][bookmark: _Toc195518058][bookmark: _Toc195518763][bookmark: _Toc196397869][bookmark: OLE_LINK93]钢结构构件性能静载试验检测原始记录（2）
[bookmark: OLE_LINK91][bookmark: OLE_LINK92]检测编号：		委托编号：                                       第　　页　共　　页
	委托日期
	
	检测日期
	

	构件名称
	
	规格型号
	

	试验部位或区域
	
	检测环境
	

	检测依据
	

	检测设备及编号
	

	[bookmark: OLE_LINK90]荷载分级
	荷载
	测点累计试验竖向位移（mm）

	
	荷载比例
	累计荷载（kN/m2）
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


[bookmark: _Toc1726][bookmark: OLE_LINK101]复核：		检测：       
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[bookmark: _Toc195346320][bookmark: _Toc195518764][bookmark: _Toc195349033][bookmark: _Toc195291389][bookmark: _Toc196397870][bookmark: _Toc195518059][bookmark: _Toc195349696]钢结构动力特性试验裂缝检测原始记录（3）
检测编号：	委托编号：	第　　页　共　　页
	委托日期
	
	检测日期
	

	构件名称
	
	规格型号
	

	裂缝编号
	
	检测环境
	

	检测依据
	

	检测设备及编号
	

	[bookmark: OLE_LINK99]级数
	荷载
(kN/m2)
	本级加荷完成时间
	裂缝观测时间
	最大裂缝宽度(mm)
	裂缝长度
(mm)
	备注

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	备注
	


复核：		检测：
[bookmark: _Toc20535][bookmark: _Toc195349034][bookmark: _Toc195518060][bookmark: _Toc195291390][bookmark: _Toc196397871][bookmark: _Toc195349697][bookmark: _Toc195346321][bookmark: _Toc195518765]钢结构动力特性试验挠度原始记录（4）
检测编号：	委托编号：	第　　页　共　　页
	委托日期
	
	检测日期
	

	构件名称
	
	规格型号
	

	百分表编号
	
	检测环境
	

	检测依据
	

	检测设备及编号
	

	级数
	荷载
(kN/m2)
	本级加荷完成时间
	[bookmark: OLE_LINK102]读数时间
	百分表读数(mm)
	挠度值(mm)
	备注

	
	
	
	
	
	本次
	累计
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	备注
	


复核：		检测：



[bookmark: OLE_LINK103][bookmark: _Toc17907][bookmark: _Toc195291391][bookmark: _Toc195346322][bookmark: _Toc195347062][bookmark: _Toc195349035][bookmark: _Toc195349698][bookmark: _Toc195518061][bookmark: _Toc195518766][bookmark: _Toc196397872][bookmark: OLE_LINK104]金属屋面抗风掀静态压力/动态压力





[bookmark: _Toc17660][bookmark: _Toc27366][bookmark: _Toc195291392][bookmark: _Toc195346323][bookmark: _Toc195347063][bookmark: _Toc195349036][bookmark: _Toc195349699][bookmark: _Toc195518062][bookmark: _Toc195518767][bookmark: _Toc196397873]检测报告


工程名称：
委托单位：
检测日期：
报告总页数：
检测编号：



检测机构全称
  年   月   日

XXXXXX检测报告


检 测  人 员：                 
报 告  编 写：
校        核： 
审        核：  
批   准   人：

声  明：
1、本报告无本机构“检测报告专用章”无效。
2、本报告无检测、审核、批准人签字无效。
3、本报告如有改动痕迹或有错页、漏页者即为无效。
4、本报告中检测机构名称与检测报告专用章名称不符合者无效。
5、未经本机构书面同意不得部分复制本报告。
6、对本报告有异议的，请在收到报告后15天内联系本机构协商解决。

检测机构：
地　　址：
邮　　编：
电　　话：
邮    箱：



首    页
	委托单位
	
	委托日期
	

	施工单位
	
	检测日期
	

	建设单位
	
	报告日期
	

	监理单位
	
	检测类别
	

	设计单位
	
	检测地点
	

	工程名称
	
	检测原因
	

	检测范围
	
	检测环境
条件
	

	检测项目
	
	见证人
	

	检测依据
	

	仪器设备
	

	


检测结论： 



目  录

1 项目概况	*
1.1检测概况	*
1.2检测目的	*
1.3检测参数或内容	*
1.4检测依据	*
1.5检测仪器设备	*
2 检测方法和流程	*
3检测结果（及分析）	*
4检测结论	*
5 建议（可选项）	*
附录A  附表	*
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附录C  其他需要附上的证据材料	*



XXXXXX检测报告

[bookmark: _Toc19992][bookmark: _Toc25364][bookmark: _Toc195291393][bookmark: _Toc195346324][bookmark: _Toc195347064][bookmark: _Toc195349037][bookmark: _Toc195349700][bookmark: _Toc195518063][bookmark: _Toc195518768]1 项目概况
[bookmark: _Toc195291394][bookmark: _Toc195346325][bookmark: _Toc195349038][bookmark: _Toc195349701][bookmark: _Toc195518064][bookmark: _Toc195518769]1.1检测概况
[bookmark: _Toc195346326][bookmark: _Toc195349039][bookmark: _Toc195291395][bookmark: _Toc195349702][bookmark: _Toc195518065][bookmark: _Toc195518770]在此描述包括但不限于：1、**单位于**时间委托我公司在**地点对**项目进行**参数的检测，我公司于**时间段完成了该检测任务。2、该项目的相关技术输入条件介绍。
[bookmark: _Toc195291396][bookmark: _Toc195346327][bookmark: _Toc195349040][bookmark: _Toc195349703][bookmark: _Toc195518066][bookmark: _Toc195518771]1.2检测目的
[bookmark: _Toc195291397][bookmark: _Toc195346328][bookmark: _Toc195349041][bookmark: _Toc195349704][bookmark: _Toc195518067][bookmark: _Toc195518772]1.3检测参数或内容
[bookmark: _Toc195291398][bookmark: _Toc195346329][bookmark: _Toc195349042][bookmark: _Toc195349705][bookmark: _Toc195518068][bookmark: _Toc195518773]在此描述检测委托或合同约定并实际完成的参数名称、工作量、及其变化情况
[bookmark: _Toc195291399][bookmark: _Toc195346330][bookmark: _Toc195349043][bookmark: _Toc195349706][bookmark: _Toc195518069][bookmark: _Toc195518774]1.4检测依据
[bookmark: _Toc195291400][bookmark: _Toc195346331][bookmark: _Toc195349044][bookmark: _Toc195349707][bookmark: _Toc195518070][bookmark: _Toc195518775]检测涉及的规范、标准、设计勘察资料图纸、其他相关文件，如有可能需要将检测依据和评定依据分开。所用标准规范必须在公司受控范围内，如不在必须先主动申请新增。
[bookmark: _Toc195291401][bookmark: _Toc195346332][bookmark: _Toc195349045][bookmark: _Toc195349708][bookmark: _Toc195518071][bookmark: _Toc195518776]1.5检测仪器设备
	序号
	检测仪器名称
	自编号
	检定证书编号
	检定日期
	备注

	1
	写主要计量仪器和重要设备
	
	必须覆盖检测全过程
	
	

	2
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	

	6
	
	
	
	
	

	7
	
	
	
	
	




[bookmark: _Toc17245][bookmark: _Toc1600][bookmark: _Toc195291402][bookmark: _Toc195346333][bookmark: _Toc195347065][bookmark: _Toc195349046][bookmark: _Toc195349709][bookmark: _Toc195518072][bookmark: _Toc195518777]2 检测方法和过程
在此描述对应检测内容所采用的检测评定技术方法、实际过程、实际选定的技术参数，多用来丰富报告内容和表达效果。此部分可依具体情况选择全写→全不写
[bookmark: _Toc3651][bookmark: _Toc11073][bookmark: _Toc195291403][bookmark: _Toc195346334][bookmark: _Toc195347066][bookmark: _Toc195349047][bookmark: _Toc195349710][bookmark: _Toc195518073][bookmark: _Toc195518778]3检测结果（及分析）
[bookmark: _Toc15299][bookmark: _Toc22531][bookmark: _Toc195291404][bookmark: _Toc195346335][bookmark: _Toc195347067][bookmark: _Toc195349048][bookmark: _Toc195349711][bookmark: _Toc195518074][bookmark: _Toc195518779]此部分在情况复杂的时候可以按参数类型也可以按分项目分类行文

[bookmark: _Toc5087][bookmark: _Toc29279][bookmark: _Toc195291405][bookmark: _Toc195346336][bookmark: _Toc195347068][bookmark: _Toc195349049][bookmark: _Toc195349712][bookmark: _Toc195518075][bookmark: _Toc195518780]4结论
[bookmark: _Toc5650][bookmark: _Toc6051][bookmark: _Toc195291406][bookmark: _Toc195346337][bookmark: _Toc195347069][bookmark: _Toc195349050][bookmark: _Toc195349713][bookmark: _Toc195518076][bookmark: _Toc195518781]此部分为报告核心，必须在标准规范的基础上，用精准的文字勾画出甲乙双方的责任边界，不可以存在任何其他歧义。结论和合同责任与利益高度相关，必须字斟句酌。

[bookmark: _Toc31036][bookmark: _Toc14740][bookmark: _Toc195291407][bookmark: _Toc195346338][bookmark: _Toc195347070][bookmark: _Toc195349051][bookmark: _Toc195349714][bookmark: _Toc195518077][bookmark: _Toc195518782]5建议
[bookmark: _Toc13227][bookmark: _Toc5363][bookmark: _Toc195291408][bookmark: _Toc195346339][bookmark: _Toc195347071][bookmark: _Toc195349052][bookmark: _Toc195349715][bookmark: _Toc195518078][bookmark: _Toc195518783]此部分在正常情况下不宜过于细化

附录A  



[bookmark: _Toc8767][bookmark: _Toc195291409][bookmark: _Toc195346340][bookmark: _Toc195349053][bookmark: _Toc195349716][bookmark: _Toc195518079][bookmark: _Toc195518784][bookmark: _Toc196397874][bookmark: OLE_LINK106][bookmark: OLE_LINK105]金属屋面抗风掀静态压力/动态压力检测原始记录（1）
检测编号：	委托编号：	第　　页　共　　页
	委托日期
	
	检测日期
	

	样品名称
	
	代表批量
	

	工程部位
	
	检测环境
	

	检测依据
	

	检测设备及编号
	

	检测结论
	

























复核：		检测：
[bookmark: _Toc13112][bookmark: _Toc195291410][bookmark: _Toc195346341][bookmark: _Toc195349054][bookmark: _Toc195349717][bookmark: _Toc195518080][bookmark: _Toc195518785][bookmark: _Toc196397875][bookmark: OLE_LINK110]属屋面抗风掀静态压力试验检测原始记录（2）
检测编号：	委托编号：	第　　页　共　　页
	委托日期
	
	检测日期
	

	样品名称
	
	代表批量
	

	项目地点
	
	风荷载标准值
	

	检测依据
	

	检测设备及编号
	

	金属屋面组成
	







	分级
	[bookmark: OLE_LINK108]压力值（kPa）
	加载速度
（kPa/s）
	持压时间（s）
	加载后金属屋面失效或破坏情况
	[bookmark: OLE_LINK109]抗风揭压力值
	抗风揭系数

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	备注
	



复核：		检测：
[bookmark: _Toc1827][bookmark: _Toc195291411][bookmark: _Toc195346342][bookmark: _Toc195349055][bookmark: _Toc195349718][bookmark: _Toc195518081][bookmark: _Toc195518786][bookmark: _Toc196397876]属屋面抗风掀动态压力试验检测原始记录（3）
检测编号：	委托编号：	第　　页　共　　页
	委托日期
	
	检测日期
	

	样品名称
	
	代表批量
	

	项目地点
	
	风荷载标准值
	

	检测依据
	

	检测设备及编号
	

	金属屋面组成
	







	[bookmark: OLE_LINK113][bookmark: OLE_LINK112][bookmark: OLE_LINK111]动态加载阶段

	动态风荷载值
	周期次数
	周期内循环次数
	上部正压值
	下部负压最大值
	加载后金属屋面失效或
破坏情况

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	静态加载阶段

	分级
	压力值（kPa）
	加载速度
（kPa/s）
	持压时间（s）
	加载后金属屋面
失效或破坏情况
	抗风揭压力值
	抗风揭系数

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	备注
	


复核：		检测：




[bookmark: _Toc193296633][bookmark: _Toc195291412][bookmark: _Toc195346343][bookmark: _Toc195349056][bookmark: _Toc195349719][bookmark: _Toc195518082][bookmark: _Toc195518787][bookmark: _Toc196397877]（四）地基基础
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[bookmark: _Toc195518788][bookmark: _Toc196397878][bookmark: _Toc195349720][bookmark: _Toc195518083][bookmark: _Toc195347072][bookmark: _Toc195349057][bookmark: _Toc195346344][bookmark: _Toc195291413][bookmark: _Toc193296634]（复合）地基承载力检测二维码
宽：2.17cm
高：2.17cm

      


[bookmark: _Toc193296635][bookmark: _Toc195291414][bookmark: _Toc195346345][bookmark: _Toc195347073][bookmark: _Toc195349058][bookmark: _Toc195349721][bookmark: _Toc195518084][bookmark: _Toc195518789][bookmark: _Toc196397879]检 测 报 告




工程名称：
委托单位：
检测日期：
报告总页数：
报告编号：


检测机构全称
年     月    日


XXXXXX项目
（复合）地基承载力检测报告

检 测  人 员：                 
报 告  编 写: 
校        核： 
审        核：  
批   准   人：

声  明：
1、本报告无本机构“检测报告专用章”无效。
2、本报告无检测、审核、批准人签字无效。
3、本报告如有改动痕迹或有错页、漏页者即为无效。
4、本报告中检测机构名称与检测报告专用章名称不符合者无效。
5、未经本机构书面同意不得部分复制本报告。
6、对本报告有异议的，请在收到报告后15天内联系本机构协商解决。


检测机构：
地　　址：
邮　　编：
电　　话：
邮    箱：



首   页
	工程名称
	

	工程地点
	

	委托单位
	

	见证单位
	

	设计单位
	

	施工单位
	

	监督单位
	

	检测类别
	□验收检测  □平行检测   □自控检测   □监督抽测
□其他 （                  ）

	检测项目
	

	检测依据
	

	抽样方式
	

	检测日期
	

	检测结论：









目  录

一、工程及地质概况
二、检测依据
三、检测内容及方法
四、检测设备
五、检测结果
六、检测结论
七、附件











一、工程及地质概况
工程名称，地基及基础类型，设计要求，施工日期。检测点位置，主要岩土层结构及其物理力学指标。

二、检测依据
《建筑地基检测技术规范》JGJ 340

三、检测内容及方法

检测点数量、编号，检测点标高、场地标高及地基设计标高，地基承载力设计要求。
1、土（岩）地基荷载试验
承压板形状及尺寸，试验最大加载值，加载反力种类，堆载法使用的堆载重量，锚桩法的反力梁布置平面图，加、卸载方法，荷载分级与油压，承载力判定依据。








加载方式示意图

荷载及油压分级表
	分级
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	...

	荷载
（kPa）
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	油压（MPa）
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	千斤顶编号
	校准方程

	
	

	
	

	
	




2、复合地基荷载试验
复合地基总桩数，检测桩数，承压板形状及尺寸，试验最大加载值，加载反力种类，堆载法使用的堆载重量，锚桩法的反力梁布置平面图，加、卸载方法，荷载分级与油压，承载力判定依据。








加载方式示意图


荷载及油压分级表
	分级
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	...

	荷载
（kPa）
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	油压（MPa）
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	千斤顶编号
	校准方程

	
	

	
	

	
	



3、动力触探试验
动力触探试验类型，试验设备及方法，试验点数，试验深度，数据处理方法及承载力判定依据。
动力触探设备规格
	类型
	轻型
	重型
	超重型

	落锤
	锤的质量（kg）
	10
	63.5
	120

	
	落距（cm）
	50
	76
	100

	探头
	直径（mm）
	40
	74
	74

	
	锥角（°）
	60
	60
	60

	探杆直径（mm）
	25
	42、50
	50~60



四、检测设备
	序 号
	名   称
	规格型号
	编   号
	检定（校准）有效期

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


五、检测结果
检测过程及结果，汇总表格。
1、土（岩）地基荷载试验
土（岩）地基荷载试验结果汇总表
	序号
	检测点
编号
	承压板形状尺寸
	试验最大荷载
（kPa）
	总沉降量
（mm）
	承载力特征值
（kPa）
	承载力
特征值对应沉降
（mm）

	
	
	
	
	
	
	

	1
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	



2、复合地基荷载试验
复合地基荷载试验结果汇总表
	序号
	检测点
编号
	承压板形状尺寸
	试验最大荷载
（kPa）
	总沉降量
（mm）
	承载力特征值
（kPa）
	承载力
特征值对应沉降
（mm）

	
	
	
	
	
	
	

	1
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	



3、动力触探试验
	序号
	检测点编号
	入土深度
（cm）
	平均
锤击数
	变异系数
	估算承载力
特征值
（kPa）
	设计承载力
特征值
（kPa）
	结果判定

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	



六、检测结论
检测结果分析与评价。

七、附件
试验曲线及图表。

1、土（岩）地基荷载试验
压力--沉降（p-s）曲线







沉降--时间对数（s-lgt）曲线









2、复合地基荷载试验
压力--沉降（p-s）曲线







沉降--时间对数（s-lgt）曲线












3、动力触探试验
锤击数--贯入深度曲线







检测点位置平面示意图









[bookmark: _Toc193296636][bookmark: _Toc195291415][bookmark: _Toc195346346][bookmark: _Toc195349059][bookmark: _Toc195349722][bookmark: _Toc195518085][bookmark: _Toc195518790][bookmark: _Toc196397880]（复合）地基现场检测见证记录单
第　　页　共　　页
	工程名称
	

	委托单位
	
	委托（合同）编号
	

	建设单位
	

	施工单位
	

	见证单位
	

	检测类别
	□见证检测  □委托检测   □监督抽检  □其他 （                   ）

	委托日期
	
	检测日期
	

	检测依据
	

	检测（加载）
设备
	

	检测点编号
	地基类型
	检测点
标高
（m）
	场地
标高
（m）
	地基
设计标高
（m）
	地基设计承载力特征值（kPa）
	检测项目
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	检测人
	




	见证人
	




[bookmark: _Toc193296637][bookmark: _Toc195291416][bookmark: _Toc195346347][bookmark: _Toc195349060][bookmark: _Toc195349723][bookmark: _Toc195518086][bookmark: _Toc195518791][bookmark: _Toc196397881]（复合）地基静载试验记录表
记录编号：		第　　页　共　　页
	工程名称
	
	检测点编号
	
	日期
	

	承压板形状
	
	承压板尺寸
	

	加载级
	油压（MPa）
	荷载
（kPa）
	测读
时间
	位移计（百分表）读数
	本级沉降
（mm）
	累计沉降
（mm）
	备注

	
	
	
	
	1号
	2号
	3号
	4号
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


复核：		检测：
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记录编号：		第　　页　共　　页
	工程名称
	
	日期
	

	检测点编号
	
	检测点标高
	
	地下水位
	

	探杆总长（m）
	试验深度（m）
	贯入度
（cm）
	锤击数
n（击）
	N10=n×30/Δs
（击/30cm）
	土层定名
及描述
	备注

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	



	探杆总长（m）
	试验
深度
（m）
	贯入度
（cm）
	锤击数
n（击）
	N’63.5=n×10/Δs
（击/10cm）
	修正后击数
N63.5=α·N’63.5
（击/10cm）
	土层定名
及描述
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	



	探杆总长（m）
	试验
深度
（m）
	贯入度
（cm）
	锤击数
n（击）
	N’120=n×10/Δs
（击/10cm）
	修正后击数
N120=α·N’63.5
（击/10cm）
	土层定名
及描述
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


复核：		检测：
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工程名称：
委托单位：
检测日期：
报告总页数：
报告编号：


检测机构全称
年     月    日


XXXXXX项目
桩基检测报告

检 测  人 员：                 
报 告  编 写: 
校        核： 
审        核：  
批   准   人：

声  明：
1、本报告无本机构“检测报告专用章”无效。
2、本报告无检测、审核、批准人签字无效。
3、本报告如有改动痕迹或有错页、漏页者即为无效。
4、本报告中检测机构名称与检测报告专用章名称不符合者无效。
5、未经本机构书面同意不得部分复制本报告。
6、对本报告有异议的，请在收到报告后15天内联系本机构协商解决。

检测机构：
地　　址：
邮　　编：
电　　话：
邮    箱：



首   页
	工程名称
	

	工程地点
	

	委托单位
	

	见证单位
	

	设计单位
	

	施工单位
	

	监督单位
	

	检测类别
	□验收检测  □平行检测   □自控检测   □监督抽测
□其他 （                  ）

	检测项目
	

	检测依据
	

	抽样方式
	

	检测日期
	

	检测结论：
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六、检测结论
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一、工程及地质概况
工程名称，结构类型，规模，施工日期，竣工日期及现状。受检桩和锚桩的尺寸，材料强度，配筋情况，受检桩桩位对应的地质状况。

二、检测依据
《建筑基桩检测技术规范》JGJ 106；
《建筑基桩自平衡静载试验技术规程》 JGJ/T 403（自平衡静载试验）。

三、检测内容及方法

受检桩数量、桩型、尺寸、桩号、桩位、桩顶标高及施工方法及日期。
1、单桩竖向抗压静载试验
试验最大加载值，加载反力种类，堆载法使用的堆载重量，锚桩法的反力梁布置平面图，加、卸载方法，荷载分级与油压，承载力判定依据。









加载方式示意图


荷载及油压分级表
	分级
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	...

	荷载
（kPa）
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	油压（MPa）
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	千斤顶编号
	校准方程

	
	

	
	

	
	



2、单桩竖向抗拔静载试验
试验最大加载值，加、卸载方法，荷载分级与油压，承载力判定依据。

3、单桩水平静载试验
试验最大加载值，加、卸载方法，荷载分级与油压，承载力判定依据。

4、钻芯法检测
钻芯设备情况，受检桩钻孔数量。

5、低应变法检测
试验原理及方法，完整性判定依据。

6、高应变法检测
试验原理及方法，承载力计算方法。

7、声波透射法检测
试验原理及方法，完整性判定依据。
8、自平衡静载试验
荷载箱参数、荷载箱位置及安装方式，试验荷载分级及加、卸载方法，承载力判定依据。
四、检测设备
	序 号
	名   称
	规格型号
	编   号
	检定（校准）有效期

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	



五、检测结果
检测过程及结果，汇总表格。
1、单桩竖向抗压静载试验
竖向抗压静载试验结果汇总表
	序号
	桩号
	桩长
（m）
	桩径
（mm）
	设计承载力
特征值
（kN）
	要求最大
加载值
（kN）
	最大试验荷载
	极限承载力
	承载力
特征值
（kN）

	
	
	
	
	
	
	荷载
（kN）
	对应沉降（mm）
	残余沉降（mm）
	承载力
（kN）
	对应沉降（mm）
	

	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



2、单桩竖向抗拔静载试验
竖向抗拔静载试验结果汇总表
	序
号
	桩
号
	桩长
（m）
	桩径
（mm）
	设计承载力
特征值
（kN）
	要求最大
上拔荷载
（kN）
	最大上拔荷载
	极限承载力
	承载力
特征值
（kN）

	
	
	
	
	
	
	荷载
（kN）
	对应
上拔量
（mm）
	残余
上拔量
（mm）
	承载力
（kN）
	对应
上拔量
（mm）
	

	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	





3、单桩水平静载试验
水平静载试验结果汇总表
	序
号
	桩
号
	桩径
（mm）
	配筋
率
（%）
	设计单桩
水平承载
力特征值
（kN）
	要求最大
加载值
（kN）
	水平位移
允许值
（mm）
	最大试验荷载
（kN）
	累计水
平位移
（mm）
	水平极限
承载力
（kN）
	水平临
界荷载
（kN）
	水平承载
力特征值
（kN）

	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



4、钻芯法检测
钻芯法检测结果汇总表
	序号
	桩号
	设计
桩径
（mm）
	钻孔深度
（至钻孔孔口标高以下）
（m）
	钻芯取样桩长（m）
	描述
	持力层钻探深度
（m）
	芯样抗
压强度
检测值（MPa）
	桩身完整性类别
	备注

	1
	[bookmark: _Hlk290454453]
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	



5、低应变法检测
低应变法检测结果汇总表
	序号
	桩号
	设计桩径
（mm）
	桩长
（m）
	波速
（km/s）
	桩身完整性描述
	桩身完整性类别

	1
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	



6、高应变法检测
高应变检测实测曲线拟合法结果汇总表
	序号
	桩号
	测试承载力
	桩长
（m）
	桩径
（mm）
	桩侧摩阻力
	临塑变形mm
	阻尼系数s/m
	波速
（m/s）
	桩身完整性类别

	
	
	kN
	
	
	kN
	比例%
	桩侧
	桩底
	桩侧
	桩底
	
	

	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


7、声波透射法检测
声波透射法检测结果汇总表
	序号
	桩号
	设计
桩径（mm）
	测试深度（m）
	剖面
号
	实测声速（km/s）
	实测声幅平均值（dB）
	桩身完整性描述
	类别

	
	
	
	
	
	平均
	临界
	整桩临界值
	
	
	

	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


8、单桩自平衡静载试验
自平衡静载试验结果汇总表
	序号
	桩号
	桩径（mm）
	桩长
（m）
	设计承载
力特征值
（kN）
	要求最大
试验荷载
（kN）
	实际最大
加载量
（kN）
	最大
上位移
（mm）
	最大
下位移
（mm）
	极限
承载力
（kN）

	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	


六、检测结论
检测结果分析与评价。
七、附件
试验曲线及图表。

1、单桩竖向抗压静载试验
竖向荷载--沉降（Q-s）曲线







沉降--时间对数（s-lgt）曲线










2、单桩竖向抗拔静载试验
上拔荷载--上拔量（U-δ）曲线









上拔量--时间对数（δ-lgt）曲线














3、单桩水平静载试验
水平力-时间-作用点位移（H-t-Y0）曲线
（单向多循环加载法）








水平力-位移梯度（H-YΔ0/ΔH）曲线
（单向多循环加载法）












水平力-作用点位移（H-Y0）曲线
（慢速维持荷载法）








水平力-位移梯度（H-ΔY0/ΔH）曲线
（慢速维持荷载法）












力作用点位移-时间对数（Y0-lgt）曲线
（慢速维持荷载法）








水平力-力作用点位移双对数（lgH-lgY0）曲线
（慢速维持荷载法）













水平力-地基土水平抗力系数的比例系数曲线
（H-m）









水平力作用点位移-地基土水平抗力系数的比例系数曲线
（Y0-m）


















4、钻芯法检测
钻芯法检测芯样综合柱状图。
	桩号
	
	混凝土设计强度等级
	
	桩顶标高
	
	开孔时间
	

	施工
桩长
	
	设计桩径（mm）
	
	钻孔深度（m）
	
	终孔时间
	

	序号
	层底标高（m）
	层底
深度（m）
	分层
厚度（m）
	混凝土/岩土芯状图
	桩身混凝土
持力层描述
	

	备注

	1
	
	
	
	



	
	

















	

	2
	
	
	
	
	
	
	






芯样彩色照片






5、低应变法检测
低应变试验实测曲线图
















6、高应变法检测
拟合法选用的桩土模型参数、拟合曲线、土阻力沿桩身分布图。






















7、声波透射法检测
声测管布置图及声测剖面编号、每个检测剖面声速-深度曲线、波幅深度曲线及相应的判据临界值。















检测剖面实测波列图






































8、单桩自平衡静载试验
荷载--位移（Q-s）曲线







位移--时间对数（s-lgt）曲线
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	工程名称
	

	委托单位
	
	委托（合同）编号
	

	建设单位
	

	施工单位
	

	见证单位
	

	检测类别
	□见证检测  □委托检测   □监督抽检  □其他 （                   ）

	委托日期
	
	检测日期
	

	检测依据
	

	检测（加载）
设备
	

	受检桩号
	桩径（mm）
	桩长（m）
	桩顶标高（m）
	混凝土强度等级
	检测项目
	备注

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	检测人
	




	见证人
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记录编号：		第　　页　共　　页
	工程名称
	
	桩号
	
	日期
	

	加载级
	油压（MPa）
	荷载（kN）
	测读
时间
	位移计（百分表）读数
	本级沉降
（mm）
	累计沉降
（mm）
	备注

	
	
	
	
	1号
	2号
	3号
	4号
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


复核：		检测：
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记录编号：		第　　页　共　　页
	工程名称
	
	桩号
	
	日期
	

	加载级
	油压（MPa）
	荷载（kN）
	测读
时间
	位移计（百分表）读数
	本级上拔量
（mm）
	累计上拔量
（mm）
	备注

	
	
	
	
	1号
	2号
	3号
	4号
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


复核：		检测：
[bookmark: _Toc193296644][bookmark: _Toc195291423][bookmark: _Toc195346354][bookmark: _Toc195349067][bookmark: _Toc195349730][bookmark: _Toc195518093][bookmark: _Toc195518798][bookmark: _Toc196397888]单桩水平静载试验记录表
记录编号：		第　　页　共　　页
	工程名称
	
	桩号
	
	日期
	
	上下
表距
	

	油压（MPa）
	荷载
（kN）
	观测
时间
	循环
数
	加载
	卸载
	水平位移（mm）
	加载上下表读数差
	转角
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


复核：		检测：
[bookmark: _Toc193296645][bookmark: _Toc195518094][bookmark: _Toc195349731][bookmark: _Toc196397889][bookmark: _Toc195518799][bookmark: _Toc195349068][bookmark: _Toc195346355][bookmark: _Toc195291424]钻芯法检测现场操作记录表
		第　　页　共　　页
	桩号
	
	孔号
	
	工程
名称
	

	时间
	钻进（m）
	芯样
编号
	芯样
长度
（m）
	残留
芯样
	芯样初步描述及
异常情况记录

	自
	至
	自
	至
	计
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	


复核：		检测：
[bookmark: _Toc193296646][bookmark: _Toc195291425][bookmark: _Toc195346356][bookmark: _Toc195349069][bookmark: _Toc195349732][bookmark: _Toc195518095][bookmark: _Toc195518800][bookmark: _Toc196397890]钻芯法检测芯样编录表
		第　　页　共　　页
	工程名称
	
	日期
	

	桩号/钻芯孔号
	
	桩径
（mm）
	
	混凝土设计
强度等级
	

	项 目
	分段（层）
深度（m）
	芯样描述
	取样编号
取样深度
	备注

	桩身
混凝土
	
	
	
	

	桩底沉渣
	
	
	
	

	持力层
	
	
	
	

	备注
	桩身混凝土描述：混凝土钻进深度，芯样连续性、完整性、胶结情况、表面光滑情况、断口吻合程度、混凝土芯是否为柱状、骨料大小分布情况，以及气孔、空洞、蜂窝麻面、沟槽、破碎、夹泥、松散的情况。
桩底沉渣描述：桩端混凝土与持力层接触情况、沉渣厚度
持力层描述： 持力层钻进深度，岩土名称、芯样颜色、结构构造、裂隙发育程度、坚硬及风化程度，分层岩层应分层描述。


复核：		检测：
[bookmark: _Toc195518096][bookmark: _Toc195349733][bookmark: _Toc195349070][bookmark: _Toc195346357][bookmark: _Toc195291426][bookmark: _Toc193296647][bookmark: _Toc195518801][bookmark: _Toc196397891]低应变法检测现场记录表
	工程名称
	
	检测日期
	

	委托单位
	
	见证人
	

	检测设备型号及编号
	

	检测依据标准
	

	桩型
	
	砼强度
	

	序号
	桩号
	桩径（mm）
	桩长
（m）
	桩顶标高注1（m）
	施工日期
	数据文件
	备注注2

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


注1：现场测量桩顶标高困难时，可记录桩顶与场地地面的相对高度，同时备注场地标高。
注2：宜记录桩顶状态；在桩径较大或需要对浅部缺陷做进一步分析时时，宜参照下图记录激振点与检测点的位置，并与相应的数据文件对应：
N
⊕
*

其中，⊕为激振点，*为检测点。

复核：		检测：
[bookmark: _Toc195349071][bookmark: _Toc195349734][bookmark: _Toc195346358][bookmark: _Toc195291427][bookmark: _Toc193296648][bookmark: _Toc195518097][bookmark: _Toc195518802][bookmark: _Toc196397892]声波透射法检测现场记录表
记录编号：		第　　页　共　　页
	工程名称
	
	日期
	

	桩号
	
	桩长（m）
	
	桩径（mm）
	

	检测设备
	
	换能器直径（mm）
	

	受检桩方位示意图
	桩号
	
	桩长
	
	浇筑日期
	

	
	测线
	管距（mm）
	声测管内径（mm）
	声测管外径（mm）
	数据文件
	备注

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	受检桩方位示意图
	桩号
	
	桩长
	
	浇筑日期
	

	
	测线
	管距（mm）
	声测管内径（mm）
	声测管外径（mm）
	数据文件
	备注

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	受检桩方位示意图
	桩号
	
	桩长
	
	浇筑日期
	

	
	测线
	管距（mm）
	声测管内径（mm）
	声测管外径（mm）
	数据文件
	备注

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	受检桩方位示意图
	桩号
	
	桩长
	
	浇筑日期
	

	
	测线
	管距（mm）
	声测管内径（mm）
	声测管外径（mm）
	数据文件
	备注

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


复核：		检测：

[bookmark: _Toc193296649][bookmark: _Toc195291428][bookmark: _Toc195346359][bookmark: _Toc195347076][bookmark: _Toc195349072][bookmark: _Toc195349735][bookmark: _Toc195518098][bookmark: _Toc195518803][bookmark: _Toc196397893]锚杆抗拔承载力检测二维码
宽：2.17cm
高：2.17cm
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工程名称：
委托单位：
检测日期：
报告总页数：
报告编号：


检测机构全称
年     月    日


XXXXXX项目
锚杆抗拔承载力检测报告

检 测  人 员：                 
报 告  编 写: 
校        核： 
审        核：  
批   准   人：

声  明：
1、本报告无本机构“检测报告专用章”无效。
2、本报告无检测、审核、批准人签字无效。
3、本报告如有改动痕迹或有错页、漏页者即为无效。
4、本报告中检测机构名称与检测报告专用章名称不符合者无效。
5、未经本机构书面同意不得部分复制本报告。
6、对本报告有异议的，请在收到报告后15天内联系本机构协商解决。

检测机构：
地　　址：
邮　　编：
电　　话：
邮    箱：



首   页
	工程名称
	

	工程地点
	

	委托单位
	

	见证单位
	

	设计单位
	

	施工单位
	

	监督单位
	

	检测类别
	□验收检测  □平行检测   □自控检测   □监督抽测
□其他 （                  ）

	检测项目
	

	检测依据
	

	抽样方式
	

	检测日期
	

	检测结论：






目  录

一、工程及地质概况
二、检测依据
三、检测内容及方法
四、检测设备
五、检测结果
六、检测结论
七、附件











一、工程及地质概况
工程名称，锚杆类型，设计要求，施工日期。检测点位置及标高，岩土层特性及物理力学参数。

二、检测依据
《岩土锚杆与喷射混凝土支护工程技术规范》GB 50086。

三、检测内容及方法
检测点数量、编号，锚杆体尺寸及材料强度，自由段及锚固段长度，拉拔承载力设计要求。
试验加载设备及反力形式，最大加载值，试验荷载循环分级，承载力判定依据。

四、检测设备
	序 号
	名   称
	规格型号
	编   号
	检定（校准）有效期

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	



五、检测结果
检测过程及结果，汇总表格。
锚杆拉拔试验结果汇总表
	锚杆
编号
	施工
时间
	试验
时间
	杆体
长度
（m）
	锚固段
长度
（m）
	自由段
长度
（m）
	要求加
最大载值
（kN）
	实际最大
加载值
（kN）
	累计最大
位移
（mm）
	弹性位移（mm）
	受拉极
限荷载
（kN）

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	上限值
	下限值
	实测值
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


六、检测结论
检测结果分析与评价。
七、附件
试验曲线及图表。

锚杆荷载--位移（N-S）曲线（基本试验）







锚杆荷载--弹性位移（N-Se）曲线（基本试验）











锚杆荷载--塑性位移（N-Sp）曲线（基本试验）








锚杆荷载--位移（N-δ）曲线（多循环张拉验收试验）






锚杆荷载--弹性位移（N-δe）曲线（多循环张拉验收试验）









锚杆荷载--塑性位移（N-δp）曲线（多循环张拉验收试验）










[bookmark: _Toc193296651][bookmark: _Toc195291430][bookmark: _Toc195346361][bookmark: _Toc195349074][bookmark: _Toc195349737][bookmark: _Toc195518100][bookmark: _Toc195518805][bookmark: _Toc196397895]锚杆现场检测见证记录单
	工程名称
	

	委托单位
	
	委托（合同）编号
	

	建设单位
	

	施工单位
	

	见证单位
	

	检测类别
	□见证检测  □委托检测   □监督抽检  □其他 （                   ）

	委托日期
	
	检测日期
	

	检测依据
	

	检测（加载）
设备
	

	检测点编号
	锚杆体材料及尺寸
	锚杆长度/锚固长度（m）
	试验类型
	最大试验荷载（kN）
	备注

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	检测人
	




	见证人
	




[bookmark: _Toc196397896][bookmark: _Toc195518101][bookmark: _Toc195291431][bookmark: _Toc193296652][bookmark: _Toc195518806][bookmark: _Toc195349075][bookmark: _Toc195346362][bookmark: _Toc195349738]锚杆试验记录表
记录编号：		第　　页　共　　页
	工程名称
	
	锚杆编号
	

	试验类别
	
	试验日期
	
	砂浆强度
等级
	设计
	

	拟加最大荷载
	
	灌浆日期
	
	
	实际
	

	岩土性状
	
	灌浆压力
	
	杆体材料
	规格
	

	锚固段长度
	
	自由段长度
	
	
	数量
	

	钻孔直径
	
	钻孔倾角
	
	
	长度
	

	试验设备
	

	序号
	荷载
（kN）
	百分表位移（mm）
	本级位移量
（mm）
	增量累计（mm）
	备注

	
	
	1
	2
	3
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


复核：		检测：

[bookmark: _Toc193381949][bookmark: _Toc193382721][bookmark: _Toc193382875][bookmark: _Toc195291432][bookmark: _Toc195346363][bookmark: _Toc195349076][bookmark: _Toc195349739][bookmark: _Toc195518102][bookmark: _Toc195518807][bookmark: _Toc196397897]（五）建筑节能









[bookmark: _Toc193382952][bookmark: _Toc195291433][bookmark: _Toc195346364][bookmark: _Toc195349077][bookmark: _Toc195349740][bookmark: _Toc195518103][bookmark: _Toc195518808][bookmark: _Toc196397898]模塑聚苯板检测报告
检测编号：	委托编号：	第　　页　共　　页
	工程名称
	

	委托单位
	
	委托日期
	

	见证单位
	
	检测日期
	

	监督单位
	
	报告日期
	

	检测类别
	
	检测环境
	

	工程部位
	
	取样员
	

	判定依据
	
	见证员
	

	样品名称
	
	规格型号
	

	生产厂家
	
	代表批量
	

	样品描述
	
	唯一性标识
	

	主要仪器设备
名称及编号
	

	检测参数
	检测依据
	技术要求
	计量单位
	检测结果
	单项评定

	导热系数
	
	
	
	
	

	表观密度
	
	
	
	
	

	垂直于板面方向
的抗拉强度
	
	
	
	
	

	吸水率
	
	
	
	
	

	燃烧性能
B1（ ）级
	可燃性
（点火时间30s）
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	单体燃烧试验
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	氧指数
	
	
	
	
	

	检测结论
	



	备  注
	本燃烧性能检验结果只与制品的试样 在特定试验条件下的性能相关，不能将 其作为评价该制品在实际使用中潜在 火灾危险性的唯一依据。
	检测
单位
	单位全称
（盖章）


批准：	审核：	检测：
声明：1.未经本机构同意，不得部分复制本报告。
2.对本报告有异议的，请在收到报告后15天内联系本机构协商解决。
3.检测地址：                 电话：说明
信息

[bookmark: _Toc193382953][bookmark: _Toc195291434][bookmark: _Toc195346365][bookmark: _Toc195349078][bookmark: _Toc195349741][bookmark: _Toc195518104][bookmark: _Toc195518809][bookmark: _Toc196397899]模塑聚苯板检测原始记录（1）
检测编号：	委托编号：	第　　页　共　　页
	委托日期
	
	检测日期
	

	样品名称
	
	规格型号
	

	样品描述
	
	检测环境
	

	检测依据
	

	主要仪器设备
名称及编号
	

	表观密度检测结果

	试样编号
	测量
位置
	试样尺寸（mm）
	体积（mm3）
	质量（g）
	表观
密度（kg/m3）
	5个试样的平均值（kg/m3）

	
	
	长
	宽
	厚
	
	
	
	

	
	
	测量值
	中值
	测量值
	中值
	测量值
	中值
	
	
	
	

	1
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	中值
平均值
	
	
	
	
	
	
	

	2
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	中值
平均值
	
	
	
	
	
	
	

	3
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	中值
平均值
	
	
	
	
	
	
	

	4
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	中值
平均值
	
	
	
	
	
	
	

	5
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	中值
平均值
	
	
	
	
	
	
	


复核：		检测：
[bookmark: _Toc193382954][bookmark: _Toc195291435][bookmark: _Toc195346366][bookmark: _Toc195349079][bookmark: _Toc195349742][bookmark: _Toc195518105][bookmark: _Toc195518810][bookmark: _Toc196397900]模塑聚苯板检测原始记录（2）
检测编号：	委托编号：	第　　页　共　　页
	委托日期
	
	检测日期
	

	样品名称
	
	规格型号
	

	样品描述
	
	检测环境
	

	检测依据
	

	主要仪器设备
名称及编号
	

	吸水率检测结果

	试样编号
	测量
位置
	浸水前试样尺寸（mm）
	浸水后试样尺寸（mm）

	
	
	长l
	宽b
	厚d
	长l1
	宽b1
	厚d1

	
	
	测量值
	中值
	测量值
	中值
	测量值
	中值
	测量值
	中值
	测量值
	中值
	测量值
	中值

	1
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	中值
平均值
	
	
	
	
	
	

	2
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	中值
平均值
	
	
	
	
	
	

	3
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	中值
平均值
	
	
	
	
	
	

	试件编号
	初始
体积V0 
（cm³）
	干燥后
试样质量
m1（g）
	浸泡后
体积V1
（cm³）
	网笼浸在水中
的表观质量
m2（g）
	装有试样的网笼
浸在水中的表观
质量m3（g）
	切割表面
泡孔体积
Vc（cm³）
	吸水率
Wav
（%）
	3个试样
的平均值（%）

	1
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	

	平均泡孔
直径测量
	试样编号
	1
	2
	3
	平均泡孔直径D平均值（mm）

	
	30mm内泡孔或孔壁数目
	
	
	
	

	
	平均泡孔弦长t（mm）
	
	
	
	

	
	平均泡孔直径D（mm）
	
	
	
	

	计算公式
	[image: ]

[image: ]                   （其中[image: ]）


复核：		检测：
[bookmark: _Toc195349743][bookmark: _Toc195349080][bookmark: _Toc193382955][bookmark: _Toc195518106][bookmark: _Toc195346367][bookmark: _Toc195291436][bookmark: _Toc195518811][bookmark: _Toc196397901]模塑聚苯板检测原始记录（3）
检测编号：	委托编号：	第　　页　共　　页
	委托日期
	


	检测日期
	

	样品名称
	
	规格型号
	

	样品描述
	
	检测环境
	

	检测依据
	

	主要仪器设备
名称及编号
	




	垂直于板面方向的抗拉强度检测结果

	试样
编号
	试样尺寸（mm）
	横截面积
（mm2）
	破坏拉力
（N）
	破坏面
	垂直于板面方向的抗拉强度
（MPa）
	5个试样
的平均值
（MPa）

	
	长（mm）
	宽（mm）
	
	
	
	
	

	1
	

	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	
	

	备注
	






复核：		检测：
[bookmark: _Toc193382956][bookmark: _Toc195291437][bookmark: _Toc195346368][bookmark: _Toc195349081][bookmark: _Toc195349744][bookmark: _Toc195518107][bookmark: _Toc195518812][bookmark: _Toc196397902]挤塑聚苯板 检测报告
检测编号：	委托编号：	第　　页　共　　页
	工程名称
	

	委托单位
	
	委托日期
	

	见证单位
	
	检测日期
	

	监督单位
	
	报告日期
	

	检测类别
	
	检测环境
	

	工程部位
	
	取样员
	

	判定依据
	
	见证员
	

	样品名称
	
	规格型号
	

	生产厂家
	
	代表批量
	

	样品描述
	
	唯一性标识
	

	主要仪器设备
名称及编号
	

	检测参数
	检测依据
	技术要求
	计量单位
	检测结果
	单项评定

	表观密度
	
	
	
	
	

	导热系数
	
	
	
	
	

	垂直于板面方向的抗拉强度
	
	
	
	
	

	压缩强度
	
	
	
	
	

	吸水率
	
	
	
	
	

	燃烧性能
B1（ ）级
	可燃性
（点火时间30s）
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	单体燃烧 试验
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	氧指数
	
	
	
	
	

	检测结论
	



	备注
	本燃烧性能检验结果只与制品的试样 在特定试验条件下的性能相关，不能将 其作为评价该制品在实际使用中潜在火灾危险性的唯一依据。
	检测单位
	单位全称
（盖章）


批准：	审核：	检测：
声明：1.未经本机构同意，不得部分复制本报告。
2.对本报告有异议的，请在收到报告后15天内联系本机构协商解决。
3.检测地址：                 电话：    说明
信息

[bookmark: _Toc193382957][bookmark: _Toc195291438][bookmark: _Toc195346369][bookmark: _Toc195349082][bookmark: _Toc195349745][bookmark: _Toc195518108][bookmark: _Toc195518813][bookmark: _Toc196397903]挤塑聚苯板检测原始记录（1）
检测编号：	委托编号：	第　　页　共　　页
	委托日期
	
	检测日期
	

	样品名称
	
	规格型号
	

	样品描述
	
	检测环境
	

	检测依据
	

	主要仪器设备
名称及编号
	

	表观密度检测结果

	试样
编号
	测量
位置
	试样尺寸（mm）
	体积
（mm3）
	质量
（g）
	表观密度
（kg/m3）
	5个试样
的平均值
（kg/m3）

	
	
	长
	宽
	厚
	
	
	
	

	
	
	测量值
	中值
	测量值
	中值
	测量值
	中值
	
	
	
	

	1
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	中值平均值
	
	
	
	
	
	
	

	2
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	中值平均值
	
	
	
	
	
	
	

	3
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	中值平均值
	
	
	
	
	
	
	

	4
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	中值平均值
	
	
	
	
	
	
	

	5
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	中值平均值
	
	
	
	
	
	
	


复核：		检测：
[bookmark: _Toc195291439][bookmark: _Toc195518814][bookmark: _Toc195518109][bookmark: _Toc193382958][bookmark: _Toc195349746][bookmark: _Toc196397904][bookmark: _Toc195349083][bookmark: _Toc195346370]挤塑聚苯板检测原始记录（2）
检测编号：	委托编号：	第　　页　共　　页
	委托日期
	


	检测日期
	

	样品名称
	
	规格型号
	

	样品描述
	
	检测环境
	

	检测依据
	

	主要仪器设备
名 称及编号
	




	垂直于板面方向的抗拉强度检测结果

	试样
编号 
	试样尺寸（mm）
	横截面积
（mm2）
	破坏拉力
（N）
	破坏面
	垂直于板面方向
的抗拉强度
（MPa）
	5个试样的平均值（MPa）

	
	长（mm）
	宽（mm）
	
	
	
	
	

	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	备注
	







复核：		检测：
[bookmark: _Toc195349084][bookmark: _Toc195349747][bookmark: _Toc195518110][bookmark: _Toc195518815][bookmark: _Toc196397905][bookmark: _Toc193382959][bookmark: _Toc195291440][bookmark: _Toc195346371]挤塑聚苯板检测原始记录（3）
检测编号：	委托编号：	第　　页　共　　页 
	委托日期
	
	检测日期
	

	样品名称
	
	规格型号
	

	样品描述
	
	检测环境
	

	检测依据
	

	主要仪器设备
名称及编号
	

	压缩强度检测结果

	试
样
编
号
	测量
位置
	试样尺寸（mm）
	初始横
截面积
（mm2）
	相对形变10%
的压缩应力/
最大压缩力
（N）
	压缩
强度
（MPa）
	5个试样
的平均值
（MPa）

	
	
	长
	宽
	厚
	
	
	
	

	
	
	测量值
	中值
	测量值
	中值
	测量值
	中值
	
	
	
	

	1
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	中值平均值
	
	
	
	
	
	
	

	2
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	中值平均值
	
	
	
	
	
	
	

	3
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	中值平均值
	
	
	
	
	
	
	

	4
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	中值平均值
	
	
	
	
	
	
	

	5
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	中值平均值
	
	
	
	
	
	
	


复核：		检测：
[bookmark: _Toc193382960][bookmark: _Toc195291441][bookmark: _Toc195346372][bookmark: _Toc195349085][bookmark: _Toc195349748][bookmark: _Toc195518111][bookmark: _Toc195518816][bookmark: _Toc196397906]挤塑聚苯板检测原始记录（4）
检测编号：	委托编号：	第　　页　共　　页
	委托日期
	
	检测日期
	

	样品名称
	
	规格型号
	

	样品描述
	
	检测环境
	

	检测依据
	

	主要仪器设备
名称及编号
	

	吸水率检测结果

	试样
编号
	测量
位置
	浸水前试样尺寸（mm）
	浸水后试样尺寸（mm）

	
	
	长l（mm）
	宽b（mm）
	厚d（mm）
	长l（mm）
	宽b（mm）
	厚d（mm）

	
	
	测量值
	中
值
	测量值
	中
值
	测量值
	中
值
	测量值
	中
值
	测量值
	中
值
	测量值
	中
值

	1
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	中值
平均值
	
	
	
	
	
	

	2
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	中值
平均值
	
	
	
	
	
	

	3
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	中值
平均值
	
	
	
	
	

	

	试件
编号
	初始
体积V0 
（cm³）
	干燥后
试样质量
m1（g）
	浸泡后
体积V1
（cm³）
	网笼浸在水中
的表观质量
m2（g）
	装有试样的网笼
浸在水中的表观
质量m3（g）
	切割表面
泡孔体积
Vc（cm³）
	吸水率
Wav
（%）
	3个试样
的平均
值（%）

	1
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	

	平均泡孔
直径测量
	试样编号
	1
	2
	3
	平均泡孔直径D平均值（mm）

	
	30mm内泡孔或孔壁数目
	
	
	
	

	
	平均泡孔弦长t（mm）
	
	
	
	

	
	平均泡孔直径D（mm）
	
	
	
	

	计算公式
	[image: ]

[image: ]            （其中[image: ]）


复核：		检测：
[bookmark: _Toc195349086][bookmark: _Toc195349749][bookmark: _Toc195518112][bookmark: _Toc195518817][bookmark: _Toc196397907][bookmark: _Toc195291442][bookmark: _Toc193382961][bookmark: _Toc195346373]保温装饰板检测报告
检测编号：	委托编号：	第　　页　共　　页
	工程名称
	

	委托单位
	
	委托日期
	

	见证单位
	
	检测日期
	

	监督单位
	
	报告日期
	

	检测类别
	
	检测环境
	

	工程部位
	
	取样员
	

	判定依据
	
	见证员
	

	样品名称
	
	规格型号
	

	生产厂家
	
	代表批量
	

	样品描述
	
	唯一性标识
	

	主要仪器设备
名称及编号
	

	检测参数
	检测依据
	技术要求
	计量单位
	检测结果
	单项评定

	单位面积质量
	
	
	
	
	

	拉拉伸粘结强度
	原强度
	
	
	
	
	

	
	耐水
	
	
	
	
	

	
	耐冻融
	
	
	
	
	

	吸水量
	
	
	
	
	

	保温材料导热系数
	
	
	
	
	

	保温材料燃烧性能
B1（）级
	可燃性
（点火时间30s）
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	单体燃烧试验
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	泡沫塑料保温材料氧指数
	
	
	
	
	

	检测结论
	


	备注
	本燃烧性能检验结果只与制品的试样 在特定试验条件下的性能相关，不能 将其作为评价该制品在实际使用中潜在火灾危险性的唯一依据。 
	检测
单位
	单位全称
（盖章）


批准：	审核：	检测：
声明：1.未经本机构同意，不得部分复制本报告。
2.对本报告有异议的，请在收到报告后15天内联系本机构协商解决。
3.检测地址：                 电话： 说明
信息

[bookmark: _Toc193382962][bookmark: _Toc195291443][bookmark: _Toc195346374][bookmark: _Toc195349087][bookmark: _Toc195349750][bookmark: _Toc195518113][bookmark: _Toc195518818][bookmark: _Toc196397908]保温装饰板检测原始记录（1）
检测编号：	委托编号：	第　　页　共　　页 
	委托日期
	

	检测日期
	

	样品名称
	
	规格型号
	

	样品描述
	
	检测环境
	

	检测依据
	

	主要仪器设备
名称及编号
	



	一、单位面积质量

	试样
编号
	长（mm）
	宽（mm）
	试样质量
（kg）
	单位面积
质量
（kg/㎡）
	3个试样
的平均值
（kg/㎡）

	
	测量值
	平均值
	测量值
	平均值
	
	
	

	1
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	二、吸水量

	试件编号
	试样长
（mm）
	试样宽
（mm）
	试样表面浸水
部分的面积（㎡）
	基准试样
质量（g）
	浸水后
试样质量
（g）
	吸水量
（g/㎡）
	3个试样的
平均值
（g/㎡）

	1
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	

	备注
	






复核：		检测：
[bookmark: _Toc193382963][bookmark: _Toc195291444][bookmark: _Toc195346375][bookmark: _Toc195349088][bookmark: _Toc195349751][bookmark: _Toc195518114][bookmark: _Toc195518819][bookmark: _Toc196397909]保温装饰板检测原始记录（2）
检测编号：	委托编号：	第　　页　共　　页
	委托日期
	
	检测日期
	

	样品名称
	
	规格型号
	

	样品描述
	
	检测环境
	

	检测依据
	

	主要仪器设备
名称及编号
	

	拉伸粘结强度检测结果

	1、原强度

	试样编号
	试样尺寸（mm）
	粘结面积
（mm2）
	试样破坏
荷载值（N）
	破坏状态
	拉伸粘结强度（MPa）
	4个中间值的平均值（MPa）

	1
	50×50  直径50
	
	
	
	
	 

	2
	50×50  直径50
	
	
	
	
	

	3
	50×50  直径50
	
	
	
	
	

	4
	50×50  直径50
	
	
	
	
	

	5
	50×50  直径50
	
	
	
	
	

	6
	50×50  直径50
	
	
	
	
	

	2、耐水强度

	试样编号
	试样尺寸（mm）
	粘结面积
（mm2）
	试样破坏
荷载值（N）
	破坏状态
	拉伸粘结强度（MPa）
	4个中间值的平均值（MPa）

	1
	50×50  直径50
	
	
	
	
	

	2
	50×50  直径50
	
	
	
	
	

	3
	50×50  直径50
	
	
	
	
	

	4
	50×50  直径50
	
	
	
	
	

	5
	50×50  直径50
	
	
	
	
	

	6
	50×50  直径50
	
	
	
	
	

	3、耐冻融强度

	试样编号
	试样尺寸（mm）
	粘结面积
（mm2）
	试样破坏
荷载值（N）
	破坏状态
	拉伸粘结强度（MPa）
	4个中间值的平均值（MPa）

	1
	50×50  直径50
	
	
	
	
	

	2
	50×50  直径50
	
	
	
	
	

	3
	50×50  直径50
	
	
	
	
	

	4
	50×50  直径50
	
	
	
	
	

	5
	50×50  直径50
	
	
	
	
	

	6
	50×50  直径50
	
	
	
	
	


复核：		检测： 
[bookmark: _Toc193382964][bookmark: _Toc195291445][bookmark: _Toc195346376][bookmark: _Toc195349089][bookmark: _Toc195349752][bookmark: _Toc195518115][bookmark: _Toc195518820][bookmark: _Toc196397910]泡沫玻璃绝热制品检测报告
检测编号：	委托编号：	第　　页　共　　页 
	工程名称
	

	委托单位
	
	委托日期
	

	见证单位
	
	检测日期
	

	监督单位
	
	报告日期
	

	检测类别
	
	检测环境
	

	工程部位
	
	取样员
	

	判定依据
	
	见证员
	

	样品名称
	
	规格型号
	

	生产厂家
	
	代表批量
	

	样品描述
	
	唯一性标识
	

	主要仪器设备
名称及编号
	

	检测参数
	检测依据
	技术要求
	计量单位
	检测结果
	单项评定

	密度偏差
	
	
	
	
	

	导热系数
	
	
	
	
	

	抗压强度
	
	
	
	
	

	垂直于板面方向的抗拉强度
	
	
	
	
	

	吸水量
	
	
	
	
	

	燃烧性能
A（A1）级
	不燃性
	炉内温升
	
	
	
	
	

	
	
	持续燃烧时间
	
	
	
	
	

	
	
	质量损失率
	
	
	
	
	

	
	总热值
	
	
	
	
	

	检测结论
	





	备注
	本燃烧性能检验结果只与制品的试样在特定试验条件下的性能相关，不能将其作为评 价该制品在实际使用中潜在火灾危险性的 唯一依据。
	检测
单位
	单位全称
（盖章）


批准：	审核：	检测：
声明：1.未经本机构同意，不得部分复制本报告。
2.对本报告有异议的，请在收到报告后15 天内联系本机构协商解决。
3.检测地址：                 电话：说明
信息

[bookmark: _Toc193382965][bookmark: _Toc195291446][bookmark: _Toc195346377][bookmark: _Toc195349090][bookmark: _Toc195349753][bookmark: _Toc195518116][bookmark: _Toc195518821][bookmark: _Toc196397911]泡沫玻璃绝热制品检测原始记录（1）
检测编号：	委托编号：	第　　页　共　　页
	委托日期
	
	检测日期
	

	样品名称
	
	规格型号
	

	样品描述
	
	检测环境
	

	检测依据
	

	主要仪器设备
名称及编号
	

	密度偏差检测结果

	试样
编号
	长（mm）
	宽（mm）
	厚（mm）
	体积
（m³）
	烘干后
的质量
（kg）
	密度
（kg/m3）
	平均值
（kg/m3）
	标称
密度
（kg/m3）
	密度允
许偏差
（%）

	
	测量值
	平均值
	测量值
	平均值
	测量值
	平均值
	
	
	
	
	
	

	1
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	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	备注
	



复核：		检测：
[bookmark: _Toc195518117][bookmark: _Toc195349754][bookmark: _Toc195346378][bookmark: _Toc195349091][bookmark: _Toc196397912][bookmark: _Toc193382966][bookmark: _Toc195518822][bookmark: _Toc195291447]泡沫玻璃绝热制品检测原始记录（2）
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	委托日期
	
	检测日期
	

	样品名称
	
	规格型号
	

	样品描述
	
	检测环境
	

	检测依据
	

	主要仪器设备
名称及编号
	

	抗压强度检测结果

	试样编号
	长（mm）
	宽（mm）
	厚（mm）
	受压面积
（mm2）
	破坏或有明显屈服点时的荷载（N）
	抗压强度
（MPa）
	平均值（MPa）

	
	测量值
	平均值
	测量值
	平均值
	测量值
	平均值
	
	
	
	

	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


复核：		检测：
[bookmark: _Toc195291448][bookmark: _Toc195346379][bookmark: _Toc195349092][bookmark: _Toc195349755][bookmark: _Toc195518118][bookmark: _Toc195518823][bookmark: _Toc196397913][bookmark: _Toc193382967]泡沫玻璃绝热制品检测原始记录（3）
检测编号：	委托编号：	第　　页　共　　页
	委托日期
	
	检测日期
	

	样品名称
	
	规格型号
	

	样品描述
	
	检测环境
	

	检测依据
	

	主要仪器设备
名称及编号
	

	一、垂直于板面方向的抗拉强度

	试样编号
	试样尺寸
	横断面积
（㎡）
	最大拉力
（kN）
	破坏形状
和破坏方式
	抗拉强度
（kPa）
	5个试验结果的平均值
（kPa）

	
	长（mm）
	宽
（mm）
	
	
	
	
	

	1
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	
	

	二、吸水量

	试样
编号
	长（mm）
	宽（mm）
	浸水面积
（㎡）
	吸水后10s
后初始吸水
质量（kg）
	浸水24h
的最终吸水
质量（kg）
	吸水量
（kg/㎡）
	4块试样
的平均值
（kg/㎡）

	
	测量值
	平均值
	测量值
	平均值
	
	
	
	
	

	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	备注
	






复核：		检测：
[bookmark: _Toc196397914][bookmark: _Toc195518119][bookmark: _Toc195518824][bookmark: _Toc195349756][bookmark: _Toc195349093][bookmark: _Toc195346380][bookmark: _Toc195291449][bookmark: _Toc193382968]水泥基泡沫保温板检测报告
检测编号：	委托编号：	第　　页　共　　页
	工程名称
	

	委托单位
	
	委托日期
	

	见证单位
	
	检测日期
	

	监督单位
	
	报告日期
	

	检测类别
	
	检测环境
	

	工程部位
	
	取样员
	

	判定依据
	
	见证员
	

	样品名称
	
	规格型号
	

	生产厂家
	
	代表批量
	

	样品描述
	
	唯一性标识
	

	主要仪器设备
名称及编号
	


	检测参数
	检测依据
	技术要求
	计量单位
	检测结果
	单项评定

	表观密度
	
	
	
	
	

	导热系数
	
	
	
	
	

	抗压强度
	
	
	
	
	

	垂直于板面的抗拉强度
	
	
	
	
	

	体积吸水率
	
	
	
	
	

	燃烧性能
A1级
	不燃性
	炉内温升
	
	
	
	
	

	
	
	持续燃烧时间
	
	
	
	
	

	
	
	质量损失率
	
	
	
	
	

	
	总热值
	
	
	
	
	

	检测结论
	




	备注
	本燃烧性能检验结果只与制品的试样在特定试验条件下的性能相关，不能将其作为评 价该制品在实际使用中潜在火灾危险性的唯一依据。
	检测
单位
	单位全称
（盖章）


批准：	审核：	检测：
声明：1.未经本机构同意，不得部分复制本报告。
2.对本报告有异议的，请在收到报告后15天内联系本机构协商解决。
3.检测地址：                 电话：说明
信息

[bookmark: _Toc193382969][bookmark: _Toc195291450][bookmark: _Toc195346381][bookmark: _Toc195349094][bookmark: _Toc195349757][bookmark: _Toc195518120][bookmark: _Toc195518825][bookmark: _Toc196397915]水泥基泡沫保温板检测原始记录（1）
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	委托日期
	
	检测日期
	

	样品名称
	
	规格型号
	

	样品描述
	
	检测环境
	

	检测依据
	

	主要仪器设备
名称及编号
	

	表观密度检测结果

	试样
编号
	长（mm）
	宽（mm）
	厚（mm）
	体积
（m³）
	烘干后
的质量
（kg）
	表观密度
（kg/m3）
	3个试样
的平均值（kg/m3）

	
	测量值
	平均值
	测量值
	平均值
	测量值
	平均值
	
	
	
	

	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
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	备注
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	委托日期
	

	检测日期
	

	样品名称
	
	规格型号
	

	样品描述
	
	检测环境
	

	检测依据
	

	主要仪器设备
名称及编号 
	

	抗压强度检测结果

	试样
编号
	长（mm）
	宽（mm）
	厚（mm）
	承压
面积
（mm2）
	破坏
荷载
（N）
	压缩
形变
（%）
	抗压
强度
（MPa）
	4块试样
的平均值
（MPa）

	
	测量值
	平均值
	测量值
	平均值
	测量值
	平均值
	
	
	
	
	

	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
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	备注
	





复核：		检测：
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	委托日期
	


	检测日期
	

	样品名称
	
	规格型号
	

	样品描述
	
	检测环境
	

	检测依据
	

	主要仪器设备
名称及编号
	



	垂直于板面的抗拉强度检测结果

	试样编号
	试样尺寸（mm）
	横断面积
（㎡）
	最大拉力
（kN）
	破坏形状和
破坏方式
	抗拉强度
（kPa）
	5个试验结果
的平均值
（kPa）

	
	长（mm）
	宽
（mm）
	
	
	
	
	

	1
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	
	

	备注
	





复核：		检测： 
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	委托日期
	
	检测日期
	

	样品名称
	
	规格型号
	

	样品描述
	
	检测环境
	

	检测依据
	

	主要仪器设备
名称及编号
	

	体积吸水率检测结果

	试样编号
	长（mm）
	宽（mm）
	厚（mm）
	体积
（m³）
	浸水前的干质量
（kg）
	浸水后的湿质量
（kg）
	体积吸水率
（%）
	3个试样的平均值（%）

	
	测量值
	平均值
	测量值
	平均值
	测量值
	平均值
	
	
	
	
	

	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
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	备注
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	工程名称
	

	委托单位
	
	委托日期
	

	见证单位
	
	检测日期
	

	监督单位
	
	报告日期
	

	检测类别
	
	检测环境
	

	工程部位
	
	取样员
	

	判定依据
	
	见证员
	

	样品名称
	
	规格型号
	

	生产厂家
	
	代表批量
	

	样品描述
	
	唯一性标识
	

	主要仪器设备
名称及编号
	

	检测参数
	检测依据
	技术要求
	计量单位
	检测结果
	单项评定

	密度偏差
	
	
	
	
	

	导热系数
	
	
	
	
	

	质量吸湿率
	
	
	
	
	

	压缩强度
	
	
	
	
	

	全浸体积吸水率
	
	
	
	
	

	短期吸水量
	
	
	
	
	

	燃烧性能
（A1级）
	不燃性
	炉内温升
	
	
	
	
	

	
	
	持续燃烧时间
	
	
	
	
	

	
	
	质量损失率
	
	
	
	
	

	
	总热值
	
	
	
	
	

	检测结论
	





	备注
	本燃烧性能检验结果只与制品的试样在特定试验条件下的性能相关，不能将其作为评价该制品在实际使用中潜在火灾危险性的唯一依据。
	检测
单位
	单位全称
（盖章）


批准：	审核：	检测：
声明：1.未经本机构同意，不得部分复制本报告。
2.对本报告有异议的，请在收到报告后15 天内联系本机构协商解决。
3.检测地址：                 电话：说明
信息
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	委托日期
	

	检测日期
	

	样品名称
	
	规格型号
	

	标称厚度
	
	标称密度
	

	样品描述
	
	检测环境
	

	检测依据
	

	主要仪器设备
名称及编号
	



	一、密度偏差

	试样
编号
	长度（mm）
	宽度（mm）
	厚度（mm）
	体积（m³）
	质量（kg）
	密度（kg/m³）
	密度
偏差（%）

	
	测量值
	平均值
	测量值
	平均值
	测量值
	平均值
	
	
	
	

	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	二、质量吸湿率

	试样
编号
	吸湿前烘干过程质量（kg）
	干燥试样的质量（kg）
	吸湿后的试样质量（kg）
	质量吸湿率（%）
	3个试样的平均值（%）

	
	1
	2
	3
	4
	5
	
	
	
	

	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	备注
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	委托日期
	
	检测日期
	

	样品名称
	
	规格型号
	

	样品描述
	
	检测环境
	

	检测依据
	

	主要仪器设备
名称及编号
	

	压缩强度检测结果

	试样
编号
	测点
	试样尺寸（mm）
	初始
截面积
（mm2）
	最大荷载或10%变形时压缩荷载（N）
	压缩强度或10%变形时压缩应力
（kPa）
	5个试样
的平均值
（kPa）

	
	
	长
	宽
	厚
	
	
	
	

	
	
	测量值
	中值
	测量值
	中值
	测量值
	中值
	
	
	
	

	1
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	中值
平均值
	
	
	
	
	
	
	

	2
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	中值
平均值
	
	
	
	
	
	
	

	3
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	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	中值
平均值
	
	
	
	
	
	
	

	4
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	中值
平均值
	
	
	
	
	
	
	

	5
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	中值
平均值
	
	
	
	
	
	
	

	备注
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	委托日期
	
	检测日期
	

	样品名称
	
	规格型号
	

	样品描述
	
	检测环境
	

	检测依据
	

	主要仪器设备
名称及编号
	

	全浸体积吸水率检测结果

	试样编号
	长（mm）
	宽（mm）
	厚（mm）
	试样
体积V
（cm³）
	干燥试样的质量m1（g）
	吸水后试样的质量m2（g）
	体积吸水率ω（%）
	4个试样的平均值（%）

	
	测量值
	平均值
	测量值
	平均值
	测量值
	平均值
	
	
	
	
	

	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	备注
	计算公式：[image: ]
[image: ]，ρ为水的体积密度


复核：		检测：
[bookmark: _Toc195349102][bookmark: _Toc195518128][bookmark: _Toc195349765][bookmark: _Toc195518833][bookmark: _Toc195346389][bookmark: _Toc195291458][bookmark: _Toc193382977][bookmark: _Toc196397923]建筑用岩棉绝热制品检测原始记录（4）
检测编号：	委托编号：	第　　页　共　　页
	委托日期
	

	检测日期
	

	样品名称
	
	规格型号
	

	样品描述
	
	检测环境
	

	检测依据
	

	主要仪器设备
名称及编号
	

	短期吸水量检测结果（沥干法）

	试样
编号
	测点
	试件尺寸（mm）
	底面
面积AP
（m2）
	初始
质量m0
（kg）
	浸泡24h
的质量m24
（kg）
	短期
吸水量Wp
（kg/m2）
	4个试样
的平均值
（kg/m2）

	
	
	长（mm）
	宽（mm
	
	
	
	
	

	
	
	测量值
	中值
	测量值
	中值
	
	
	
	
	

	1
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	中值
平均值
	
	
	
	
	
	
	

	2
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	中值
平均值
	
	
	
	
	
	
	

	3
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	中值
平均值
	
	
	
	
	
	
	

	4
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	中值
平均值
	
	
	
	
	
	
	

	备注
	计算公式：[image: ]


复核：		检测：
[bookmark: _Toc195349766][bookmark: _Toc196397924][bookmark: _Toc195291459][bookmark: _Toc195518834][bookmark: _Toc195349103][bookmark: _Toc193382978][bookmark: _Toc195346390][bookmark: _Toc195518129]墙体传热系数/热阻检测报告
检测编号：	委托编号：	第　　页　共　　页
	工程名称
	
	委托日期
	

	委托单位
	
	检测日期
	

	见证单位
	
	报告日期
	

	监督单位
	
	检测环境
	

	检测类别
	
	取样员
	

	工程部位
	
	见证员
	

	检测依据
	
	判定依据
	

	墙体主材料
名称
	
	墙体主材料
型号规格
	

	生产厂家
	
	代表批量
	

	样品描述
	
	唯一性标识
	

	墙体基本
构造情况
	
	工程设计要求
	

	主要仪器设备
名称及编号
	

	检测条件
	
热室设定温度：    ℃，冷室设定温度    ℃


	检测内容及结果

	检测参数
	技术要求
	计量单位
	检测结果
	单项评定

	传热系数/热阻
	
	
	
	

	检测结论
	





	备  注
	


	
	


批准：	审核：	检测：
声明：1.未经本机构同意，不得部分复制本报告。
2.对本报告有异议的，请在收到报告后15 天内联系本机构协商解决。
3.检测地址：                 电话：   
[bookmark: _Toc193382979][bookmark: _Toc195291460][bookmark: _Toc195346391][bookmark: _Toc195349104][bookmark: _Toc195349767][bookmark: _Toc195518130][bookmark: _Toc195518835][bookmark: _Toc196397925]墙体传热系数/热阻检测原始记录
检测编号：	委托编号：	第　　页　共　　页
	委托日期
	

	检测日期
	

	墙体主材料名称
	
	墙体主材料
规格型号
	

	墙体基本构造情况
	


	检测依据
	

	检测环境
	

	主要仪器设备
名称及编号
	

	检测结果

	热室设定温度（℃）=
	冷室设定温度（℃）=

	计量面积 A（m2）=
	装置内表面辐射率（ε）=

	计量箱壁热流系数 M3（W/K）=
	估计准确度（%）=

	测量持续时间（h）=
	采样周期（min）=

	热侧空气流动方向：
	热侧空气平均风速（m/s）=

	冷侧空气流动方向：
	冷侧空气平均风速（ m/s）=

	热侧空气温度Tai（K）=
	冷侧空气温度Tae（K）=

	试件热表面温度Tssi（K）=
	试件冷表面温度Tsse（K）=

	计量箱内表面温度Tjsi（K）=
	计量箱外表面温度Tjse（K）=

	总输入功率Qp（W）=
	通过计量壁的热流量Q3=M3（Tjsi-Tjse）（W）=

	通过试件计量面积的热流量 Q=Qp-Q3（W）=

	内表面换热系数Ri（m2·K/W）=
	外表面换热系数Re（m2·K/W）=

	热阻R总= A（Tai-Tae）/Q–Ri–Re（m2·K/W）=
	传热系数K（W/m2·K）=1/R总=

	备注
	




复核：		检测：
[bookmark: _Toc193382054]墙体传热系数/热阻检测原始记录
检测编号：	委托编号：	第　　页　共　　页
	试件构造简图及制作说明

	

	备注
	



[bookmark: _Toc195291461][bookmark: _Toc193382980][bookmark: _Toc195346392][bookmark: _Toc195349105][bookmark: _Toc195349768][bookmark: _Toc195518131][bookmark: _Toc195518836][bookmark: _Toc196397926]导热系数（双平板式防护热板法）检测原始记录
检测编号：		委托编号：                                       第　　页　共　　页
	委托日期
	
	检测日期
	
	检测环境
	
	检测依据
	

	样品名称
	
	规格型号
	
	样品描述
	

	主要仪器设备名称及编号
	
	试件平均厚度d
的测量（mm）
	试件1
	

	检测条件
	冷板设定温度：        ℃,计量板设定温度      ℃
	
	试件2
	

	计量面积A（m2）
	
	采样间隔时间（min）
	
	采样次数
	
	
	平均值
	

	采样时间
	左侧试件相关温度（差）（℃）
	右侧试件相关温度（差）（℃）
	计量板加热功率Q（W）

	
	计量板T1
	计量板边缘
	防护板
	冷板T2
	温差
	计量板T1
	计量板边缘
	防护板
	冷板T2
	温差
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	平均值
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	最大值
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	最小值
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	设备修正系数k
	

	导热系数γ
[W/（m·K）]
	[image: ]
	[image: ]
	平均导热系数：[image: ]
	修正后的导热系数：[image: ]

	
	
	
	
	


复核：		检测：
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[bookmark: _Toc195349769][bookmark: _Toc195349106][bookmark: _Toc195346393][bookmark: _Toc193382981][bookmark: _Toc195291462][bookmark: _Toc196397927][bookmark: _Toc195518132][bookmark: _Toc195518837]可燃性检测原始记录
检测编号：	委托编号：	第　　页　共　　页
	委托日期
	

	检测日期
	

	样品名称
	
	型号规格
	

	样品描述
	
	检测环境
	

	检测依据
	

	主要仪器设备
名称及编号
	


	可燃性检测结果

	点火时间
	□15s    □30s
	点火方式
	□表面点火    □边缘点火

	试样尺寸
	


	试样方向
	横向
	纵向

	试样编号
	1
	2
	3
	1
	2
	3

	试样是否被引燃
（如点燃，记录表面
燃烧焰熄灭时间）
	
	
	
	
	
	

	（）s内焰尖高度Fs
是否到达150mm标线，
（如到达，记录到达时间）
	
	
	
	
	
	

	（）s内有无燃烧滴落
物引燃滤纸现象
	□是 □否
	□是 □否
	□是 □否
	□是 □否
	□是 □否
	□是 □否

	试样是否发烟
	□是 □否
	□是 □否
	□是 □否
	□是 □否
	□是 □否
	□是 □否

	试样是否卷曲
	□是 □否
	□是 □否
	□是 □否
	□是 □否
	□是 □否
	□是 □否

	试样是否熔融
	□是 □否
	□是 □否
	□是 □否
	□是 □否
	□是 □否
	□是 □否

	试样是否收缩
	□是 □否
	□是 □否
	□是 □否
	□是 □否
	□是 □否
	□是 □否

	试样的其它物理现象
	
	
	
	
	
	

	备注
	




复核：		检测：
[bookmark: _Toc195291463][bookmark: _Toc195346394][bookmark: _Toc195349107][bookmark: _Toc195349770][bookmark: _Toc193382982][bookmark: _Toc195518133][bookmark: _Toc195518838][bookmark: _Toc196397928]单体燃烧检测原始记录
检测编号：	委托编号：	第　　页　共　　页
	委托日期
	

	检测日期
	

	样品名称
	
	型号规格
	

	样品描述
	

	检测环境
	大气压力    Pa，温度    ℃，相对湿度    %

	检测依据
	

	主要仪器设备
名称及编号
	

	单体燃烧检测结果

	试样编号
	1
	2
	3

	火焰横向蔓延是否达到长翼边缘
	
	
	

	试验结束时排烟管道中“综合测量区”的
	透光率（%）
	
	
	

	
	O2摩尔分数
	
	
	

	
	CO2摩尔分数
	
	
	

	[bookmark: OLE_LINK26]试样受火于主燃烧器最初600s的总热释放量THR600s（MJ）
	
	
	

	燃烧增长速率指数FIGRA0.2MJ（W/s）
	
	
	

	燃烧增长速率指数FIGRA0.4MJ（W/s）
	
	
	

	烟气生成速率指数SMOGRA（m2/s2）
	
	
	

	试样受火于主燃烧器最初600s的总产烟量TSP600 S（㎡）
	
	
	

	燃烧滴落物/颗粒物的滴落情况
	
	
	

	现象记录
	
	
	

	试验的提前结束情况
	
	
	

	备注
	





复核：		检测：
[bookmark: _Toc193382983][bookmark: _Toc195291464][bookmark: _Toc195346395][bookmark: _Toc195349108][bookmark: _Toc195349771][bookmark: _Toc195518134][bookmark: _Toc195518839][bookmark: _Toc196397929]氧指数检测原始记录
检测编号：	委托编号：	第　　页　共　　页
	委托日期
	

	检测日期
	

	样品名称
	
	型号规格
	

	样品描述
	
	检测环境
	

	主要仪器设备
名称及编号
	
	检测依据
	

	氧指数（标准法）检测结果

	试验气体
	
	点燃方式
	

	初始氧浓度测定
	氧浓度（%）
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	燃烧时间（s）
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	燃烧长度（mm）
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	反应（O或X）
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	燃烧状态
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	NT系列测定
	氧浓度（%）
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	燃烧时间（s）
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	燃烧长度（mm）
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	反应（O或X）
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	燃烧状态
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	cf
	%

	k值
	
	d
	%

	氧指数OI（OI=cf+kd）
	

	步长d的校验
	最后6
试验结果
	ΦI
	OI
	Φi-OI
	（Φi-OI）2

	
	1
	
	
	
	

	
	2
	
	
	
	

	
	3
	
	
	
	

	
	4
	
	
	
	

	
	5
	
	
	
	

	
	6（cf）
	
	
	
	

	标准偏差Ϭ
	
	结果有效性评定
	

	备注
	


复核：		检测：
[bookmark: _Toc193382984][bookmark: _Toc195291465][bookmark: _Toc195346396][bookmark: _Toc195349109][bookmark: _Toc195349772][bookmark: _Toc195518135][bookmark: _Toc195518840][bookmark: _Toc196397930]不燃性检测原始记录
检测编号：	委托编号：	第　　页　共　　页
	委托日期
	
	检测日期
	

	样品名称
	
	型号规格
	

	样品描述
	
	检测环境
	

	检测依据
	

	主要仪器设备
名称及编号
	

	不燃性检测结果

	试样编号
	初始质量（g）
	燃烧后质量（g）
	质量损失率Δm
（%）
	持续燃烧
时间tf
（s）
	炉内最高温度（℃）
	炉内最终
温度
（℃）
	炉内
温升ΔT
（℃）
	燃烧行为

	1
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	
	
	

	备注
	


复核：		检测：
[bookmark: _Toc193382985][bookmark: _Toc195291466][bookmark: _Toc195346397][bookmark: _Toc195349110][bookmark: _Toc195349773][bookmark: _Toc195518136][bookmark: _Toc195518841][bookmark: _Toc196397931]燃烧热值检测原始记录
检测编号：	委托编号：	第　　页　共　　页
	委托日期
	

	检测日期
	

	样品名称
	
	型号规格
	

	样品描述
	
	检测环境
	

	检测依据
	

	主要仪器设备
名称及编号
	

	燃烧热值检测结果

	试验方式
	□香烟法   □坩埚法
	水当量E（MJ/K）
	

	试样编号
	1
	2
	3

	试样质量（g）
	
	
	

	内筒蒸馏水质量（g）
	
	
	

	苯甲酸质量（g）
	
	
	

	苯甲酸燃烧热值（MJ/kg）
	
	
	

	点火丝质量（g）
	
	
	

	点火丝燃烧热值（MJ/kg）
	
	
	

	棉线质量（g）
	
	
	

	棉线燃烧热值（MJ/kg）
	
	
	

	香烟纸质量（g）
	
	
	

	香烟纸燃烧热值（MJ/kg）
	
	
	

	总热值PCS（MJ/kg）
	
	
	

	3次有效测试结果的平均值（MJ/kg）
	

	试验现象
	氧弹中有无
煤烟状沉淀物
	□有 □无
	□有 □无
	□有 □无

	
	坩埚上
有无残留碳
	□有 □无
	□有 □无
	□有 □无

	备注
	氧弹充氧压力（MPa）：


复核：		检测：
[bookmark: _Toc193382986][bookmark: _Toc195291467][bookmark: _Toc195346398][bookmark: _Toc195349111][bookmark: _Toc195349774][bookmark: _Toc195518137][bookmark: _Toc195518842][bookmark: _Toc196397932]胶粘剂检测报告
检测编号：	委托编号：	第　　页　共　　页
	工程名称
	

	委托单位
	
	委托日期
	

	见证单位
	
	检测日期
	

	监督单位
	
	报告日期
	

	检测类别
	
	检测环境
	

	工程部位
	
	取样员
	

	判定依据
	
	见证员
	

	样品名称
	
	规格型号
	

	生产厂家
	
	代表批量
	

	样品描述
	
	唯一性标识
	

	主要仪器设备
名称及编号
	

	检测参数
	检测依据
	技术要求
	计量单位
	检测结果
	单项评定

	拉伸粘结强度（与水泥砂浆）
	原强度
	
	
	
	
	

	
	耐水强度
	浸水48h，干燥2h
	
	
	
	
	

	
	
	浸水48h，干燥7d
	
	
	
	
	

	拉伸粘结强度（与保温板）
	原强度
	
	
	
	
	

	
	耐水强度
	浸水48h，干燥2h
	
	
	
	
	

	
	
	浸水48h，干燥7d
	
	
	
	
	

	以下空白
	 
	
	
	
	
	

	检测结论
	




	备注 
	


	检测
单位
	单位全称
（盖章）


批准：	审核：	检测：
声明：1.未经本机构同意，不得部分复制本报告。
2.对本报告有异议的，请在收到报告后15 天内联系本机构协商解决。
3.检测地址：                 电话：   
[bookmark: _Toc193382987][bookmark: _Toc195291468][bookmark: _Toc195346399][bookmark: _Toc195349112][bookmark: _Toc195349775][bookmark: _Toc195518138][bookmark: _Toc195518843][bookmark: _Toc196397933]胶粘剂检测原始记录（1）
检测编号：	委托编号：	第　　页　共　　页
	委托日期
	
	检测日期
	

	样品名称
	
	规格型号
	

	样品描述
	
	检测环境
	

	检测依据
	

	主要仪器设备
名称及编号
	

	拉伸粘结强度（与水泥砂浆）检测结果 

	1、原强度

	试样
编号
	试样尺寸（mm）
	粘结面积
（mm2）
	破坏时的
拉力值（N）
	破坏面
	拉伸粘结强度（MPa）
	4个中间值的平均值（MPa）

	1
	50×50  直径50
	
	
	
	
	

	2
	50×50  直径50
	
	
	
	
	

	3
	50×50  直径50
	
	
	
	
	

	4
	50×50  直径50
	
	
	
	
	

	5
	50×50  直径50
	
	
	
	
	

	6
	50×50  直径50
	
	
	
	
	

	2、耐水强度（浸水48h，干燥2h）

	试样
编号
	试样尺寸（mm2）
	粘结面积
（mm2）
	破坏时的
拉力值（N）
	破坏面
	拉伸粘结强度（MPa）
	4个中间值的平均值（MPa）

	1
	50×50  直径50
	
	
	
	
	

	2
	50×50  直径50
	
	
	
	
	

	3
	50×50  直径50
	
	
	
	
	

	4
	50×50  直径50
	
	
	
	
	

	5
	50×50  直径50
	
	
	
	
	

	6
	50×50  直径50
	
	
	
	
	

	3、耐水强度（浸水48h，干燥干燥7d）

	试样
编号
	试样尺寸（mm2）
	粘结面积
（mm2）
	破坏时的
拉力值（N）
	破坏面
	拉伸粘结强度（MPa）
	4个中间值的平均值（MPa）

	1
	50×50  直径50
	
	
	
	
	

	2
	50×50  直径50
	
	
	
	
	

	3
	50×50  直径50
	
	
	
	
	

	4
	50×50  直径50
	
	
	
	
	

	5
	50×50  直径50
	
	
	
	
	

	6
	50×50  直径50
	
	
	
	
	


复核：		检测：
[bookmark: _Toc195518844][bookmark: _Toc195291469][bookmark: _Toc195349113][bookmark: _Toc193382988][bookmark: _Toc195349776][bookmark: _Toc195346400][bookmark: _Toc196397934][bookmark: _Toc195518139]胶粘剂检测原始记录（2）
检测编号：	委托编号：	第　　页　共　　页
	委托日期
	
	检测日期
	

	样品名称
	
	规格型号
	

	样品描述
	
	检测环境
	

	检测依据
	

	主要仪器设备
名称及编号
	

	拉伸粘结强度（与模塑板  与挤塑板）检测结果 

	1、原强度

	试样
编号
	试样尺寸（mm）
	粘结面积（mm2）
	破坏时的
拉力值（N）
	破坏状态及破坏面
	拉伸粘结强度（MPa）
	4个中间值的平均值（MPa）

	1
	50×50  直径50
	
	
	
	
	

	2
	50×50  直径50
	
	
	
	
	

	3
	50×50  直径50
	
	
	
	
	

	4
	50×50  直径50
	
	
	
	
	

	5
	50×50  直径50
	
	
	
	
	

	6
	50×50  直径50
	
	
	
	
	

	2、耐水强度（浸水48h，干燥2h）

	试样
编号
	试样尺寸（mm2）
	粘结面积（mm2）
	破坏时的
拉力值（N）
	破坏状态及破坏面
	拉伸粘结强度（MPa）
	4个中间值的平均值（MPa）

	1
	50×50  直径50
	
	
	
	
	

	2
	50×50  直径50
	
	
	
	
	

	3
	50×50  直径50
	
	
	
	
	

	4
	50×50  直径50
	
	
	
	
	

	5
	50×50  直径50
	
	
	
	
	

	6
	50×50  直径50
	
	
	
	
	

	3、耐水强度（浸水48h，干燥干燥7d）

	试样
编号
	试样尺寸（mm2）
	粘结面积（mm2）
	破坏时的
拉力值（N）
	破坏状态及破坏面
	拉伸粘结强度（MPa）
	4个中间值的平均值（MPa）

	1
	50×50  直径50
	
	
	
	
	

	2
	50×50  直径50
	
	
	
	
	

	3
	50×50  直径50
	
	
	
	
	

	4
	50×50  直径50
	
	
	
	
	

	5
	50×50  直径50
	
	
	
	
	

	6
	50×50  直径50
	
	
	
	
	


复核：		检测：
[bookmark: _Toc193382989][bookmark: _Toc195291470][bookmark: _Toc195346401][bookmark: _Toc195349114][bookmark: _Toc195349777][bookmark: _Toc195518140][bookmark: _Toc195518845][bookmark: _Toc196397935]镀锌电焊网检测报告
检测编号：	委托编号：	第　　页　共　　页
	工程名称
	

	委托单位
	
	委托日期
	

	见证单位
	
	检测日期
	

	监督单位
	
	报告日期
	

	检测类别
	
	检测环境
	

	工程部位
	
	取样员
	

	判定依据
	
	见证员
	

	样品名称
	
	规格型号
	

	生产厂家
	
	代表批量
	

	样品描述
	
	唯一性标识
	

	主要仪器设备
名称及编号
	

	检测参数
	检测依据
	技术要求
	计量单位
	检测结果
	单项评定

	丝径
	
	
	
	
	

	网孔偏差
	径向
	
	
	
	
	

	
	纬向
	
	
	
	
	

	焊点抗拉力
	
	
	
	
	

	镀锌层质量
	
	
	
	
	

	检测结论
	




	备注
	


	检测
单位
	单位全称
（盖章）


批准：	审核：	检测：
声明：1.未经本机构同意，不得部分复制本报告。
2.对本报告有异议的，请在收到报告后15 天内联系本机构协商解决。
3.检测地址：                 电话：  
[bookmark: _Toc193382990][bookmark: _Toc195291471][bookmark: _Toc195346402][bookmark: _Toc195349115][bookmark: _Toc195349778][bookmark: _Toc195518141][bookmark: _Toc195518846][bookmark: _Toc196397936]镀锌电焊网检测原始记录
检测编号：	委托编号：	第　　页　共　　页
	委托日期
	
	检测日期
	

	样品名称
	
	规格型号
	

	样品描述
	
	检测环境
	

	检测依据
	

	主要仪器设备
名称及编号
	

	一、丝径检测结果

	经向丝径（mm）
	第1根测量值
	第2根测量值
	第3根测量值
	丝径平均值（mm）

	
	
	
	
	

	纬向丝径（mm）
	第1根测量值
	第2根测量值
	第3根测量值
	

	
	
	
	
	

	二、网孔偏差检测结果

	经向网孔偏差（%）
	标称网孔距离（mm）
	305mm内网孔构成数目（个）
	305mm内实际测量网孔数目（个）
	经向网孔偏差（%）

	
	
	
	
		

	纬向网孔偏差（%）
	标称网孔距离（mm）
	305mm内网孔构成数目（个）
	305mm内实际测量网孔数目（个）
	纬向网孔偏差（%）

	
	
	
	
	

	三、焊点抗拉力检测结果

	试样编号
	
	
	
	平均值（N）

	焊点抗拉力（N）
	
	
	
	

	四、镀锌层质量检测结果

	试样编号
	去掉锌层前的质量W1（g）
	去掉锌层后的质量W2
（g）
	去掉锌层后的直径d（mm）
	镀锌层质量W
（g/m2）

	
	
	
	
	

	备注
	
计算公式：W=（ W1-W2）×d×1960/ W2



复核：		检测：
[bookmark: _Toc193382991][bookmark: _Toc195291472][bookmark: _Toc195346403][bookmark: _Toc195349116][bookmark: _Toc195349779][bookmark: _Toc195518142][bookmark: _Toc195518847][bookmark: _Toc196397937]玻纤网检测报告
检测编号：	委托编号：	第　　页　共　　页
	工程名称
	

	委托单位
	
	委托日期
	

	见证单位
	
	检测日期
	

	监督单位
	
	报告日期
	

	检测类别
	
	检测环境
	

	工程部位
	
	取样员
	

	判定依据
	
	见证员
	

	样品名称
	
	规格型号
	

	生产厂家
	
	代表批量
	

	样品描述
	
	唯一性标识
	

	主要仪器设备
名称及编号
	

	检测参数
	检测依据
	技术要求
	计量单位
	检测结果
	单项评定

	单位面积质量
	
	
	
	 
	 

	耐碱断裂强力
	经向
	
	
	
	 
	 

	
	纬向
	
	
	
	 
	 

	耐碱断裂强力保留率
	经向
	
	
	
	 
	 

	
	纬向
	
	
	
	 
	 

	断裂伸长率
	经向
	
	
	
	 
	 

	
	纬向
	
	
	
	 
	 

	以下空白
	


	检测结论
	




	备注
	


	检测
单位
	单位全称
（盖章）


批准：	审核：	检测：
声明：1.未经本机构同意，不得部分复制本报告。
2.对本报告有异议的，请在收到报告后15 天内联系本机构协商解决。
3.检测地址：                 电话：     
[bookmark: _Toc193382992][bookmark: _Toc195291473][bookmark: _Toc195346404][bookmark: _Toc195349117][bookmark: _Toc195349780][bookmark: _Toc195518143][bookmark: _Toc195518848][bookmark: _Toc196397938]玻纤网检测原始记录
检测编号：	委托编号：	第　　页　共　　页
	委托日期
	
	检测日期
	

	样品名称
	
	规格型号
	

	样品描述
	
	检测环境
	

	检测依据
	

	主要仪器设备
名称及编号
	

	一、单位面积质量检测结果

	试样
编号
	试样尺寸（mm）
	试样面积（mm2）
	试样质量（g）
	单位面积质量（g/㎡）
	平均值
（g/㎡）

	
	长
	宽
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	二、耐碱断裂强力、耐碱断裂强力保留率检测结果

	试样
编号
	经向初始断裂强力有效单值（N/50mm）
	试件编号
	经向耐碱断裂强力有效单值（N/50mm）
	经向5个有效试样耐碱断裂强力平均值（N/50mm）
	经向耐碱断裂强力保留率有效单值（％）
	经向5个有效试样耐碱断裂强力保留率平均值（％）

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	试样编号
	纬向初始断裂强力有效单值（N/50mm）
	试件编号
	纬向耐碱断裂强力有效单值（N/50mm）
	纬向5个有效试样耐碱断裂强力平均值（N/50mm）
	纬向耐碱断裂强力保留率有效单值（％）
	纬向5个有效试样耐碱断裂强力保留率平均值（％）

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	三、断裂伸长率检测结果

	试样编号
	经向初始有效长度（mm）
	经向断裂伸长增量（mm）
	经向断裂伸长率（%）
	经向平均断裂伸长率（%）
	试样编号
	纬向初始有效长度（mm）
	纬向断裂伸长增量（mm）
	纬向断裂伸长率（%）
	纬向平均断裂伸长率（%）

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


复核：		检测：
[bookmark: _Toc193382993][bookmark: _Toc195291474][bookmark: _Toc195346405][bookmark: _Toc195349118][bookmark: _Toc195349781][bookmark: _Toc195518144][bookmark: _Toc195518849][bookmark: _Toc196397939]建筑保温砂浆检测报告
检测编号：	委托编号：	第　　页　共　　页
	工程名称
	

	委托单位
	
	委托日期
	

	见证单位
	
	检测日期
	

	监督单位
	
	报告日期
	

	检测类别
	
	检测环境
	

	工程部位
	
	取样员
	

	判定依据
	
	见证员
	

	样品名称
	
	规格型号
	

	生产厂家
	
	代表批量
	

	样品描述
	
	唯一性标识
	

	主要仪器设备
名称及编号
	

	检测参数
	检测依据
	技术要求
	计量单位
	检测结果
	单项评定

	干密度
	
	
	
	
	

	抗压强度
	
	
	
	
	

	导热系数
	
	
	
	
	

	拉伸粘结强度
	
	
	
	
	

	压剪粘结强度
	
	
	
	
	

	以下空白
	


	检测结论
	





	备注
	


	检测
单位
	单位全称
（盖章）


批准：	审核：	检测：
声明：1.未经本机构同意，不得部分复制本报告。
2.对本报告有异议的，请在收到报告后15 天内联系本机构协商解决。
3.检测地址：                 电话：     
[bookmark: _Toc193382994][bookmark: _Toc195291475][bookmark: _Toc195346406][bookmark: _Toc195349119][bookmark: _Toc195349782][bookmark: _Toc195518145][bookmark: _Toc195518850][bookmark: _Toc196397940]建筑保温砂浆检测原始记录（1）
检测编号：	委托编号：	第　　页　共　　页 
	委托日期
	
	检测日期
	

	样品名称
	
	规格型号
	

	样品描述
	
	检测环境
	

	检测依据
	

	主要仪器设备名
及编号
	

	干密度检测结果

	试样
编号
	长（mm）
	宽（mm） 
	厚（mm）
	体积
（m3）
	烘干称重质量（kg）
	干密度
（kg/m3）
	6个试样的平均值
（kg/m3）

	
	测量
	平均
	测量
	平均
	测量 
	平均 
	
	1
	2
	3
	4
	
	

	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


复核：		检测：
[bookmark: _Toc195349120][bookmark: _Toc195346407][bookmark: _Toc196397941][bookmark: _Toc193382995][bookmark: _Toc195291476][bookmark: _Toc195518146][bookmark: _Toc195518851][bookmark: _Toc195349783]建筑保温砂浆检测原始记录（2）
检测编号：	委托编号：	第　　页　共　　页
	委托日期
	
	检测日期
	

	样品名称
	
	规格型号
	

	样品描述
	
	检测环境
	

	检测依据
	

	主要仪器设备
名及编号
	

	抗压强度检测结果

	试样 编号 
	长（mm）
	宽（mm）
	厚（mm）
	受压面积（mm²）
	破坏荷载（N）
	压缩变形值（%）
	抗压强度（MPa）
	6个试样
的平均值
（MPa）

	
	测量 
	平均 
	测量 
	平均 
	测量 
	平均 
	
	
	
	
	

	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


复核：		检测：
[bookmark: _Toc193382996][bookmark: _Toc195291477][bookmark: _Toc195346408][bookmark: _Toc195349121][bookmark: _Toc195349784][bookmark: _Toc195518147][bookmark: _Toc195518852][bookmark: _Toc196397942]建筑保温砂浆检测原始记录（3）
检测编号：	委托编号：	第　　页　共　　页 
	委托日期 
	
	检测日期
	

	样品名称 
	
	型号规格
	

	样品描述 
	
	检测环境
	

	检测依据
	

	主要仪器设备
名称及编号
	

	一、拉伸粘结强度检测结果

	试样 编号 
	试样长度（mm）
	试样宽度（mm）
	破坏时的最大拉力（N）
	拉伸粘结强度（MPa）
	4 个中间值的
算术平均值（MPa）

	
	测量值
	平均值 
	测量值
	平均值
	
	
	

	1 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	2 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	二、压剪粘结强度检测结果

	试样
编号 
	试样长度（mm）
	试样宽度（mm）
	破坏时的荷载（N）
	压剪粘结强度（kPa）
	4 个中间值的算术平均值（kPa）

	1 
	
	
	
	
	

	2 
	
	
	
	
	

	3 
	
	
	
	
	

	4 
	
	
	
	
	

	5 
	
	
	
	
	

	6 
	
	
	
	
	

	备注
	





复核：		检测：
[bookmark: _Toc193382997][bookmark: _Toc195291478][bookmark: _Toc195346409][bookmark: _Toc195349122][bookmark: _Toc195349785][bookmark: _Toc195518148][bookmark: _Toc195518853][bookmark: _Toc196397943]抹面胶浆检测报告
检测编号：	委托编号：	第　　页　共　　页
	工程名称
	

	委托单位
	
	委托日期
	

	见证单位
	
	检测日期
	

	监督单位
	
	报告日期
	

	检测类别
	
	检测环境
	

	工程部位
	
	取样员
	

	判定依据
	
	见证员
	

	样品名称
	
	规格型号
	

	生产厂家
	
	代表批量
	

	样品描述
	
	唯一性标识
	

	主要仪器设备
名称及编号
	

	检测参数
	检测依据
	技术要求
	计量单位
	检测结果
	单项评定

	拉伸粘结强度（与保温板）
	原强度
	
	
	
	
	

	
	耐水
强度
	浸水48h，干燥2h
	
	
	
	
	

	
	
	浸水48h，干燥7d
	
	
	
	
	

	
	耐冻融强度
	
	
	
	
	

	压折比（柔韧性）
	
	
	
	
	

	以下空白
	



	检测结论
	




	备注 
	


	检测
单位
	单位全称
（盖章）


批准：	审核：	检测：
声明：1.未经本机构同意，不得部分复制本报告。
2.对本报告有异议的，请在收到报告后15 天内联系本机构协商解决。
3.检测地址：                 电话：   
[bookmark: _Toc193382998][bookmark: _Toc195291479][bookmark: _Toc195346410][bookmark: _Toc195349123][bookmark: _Toc195349786][bookmark: _Toc195518149][bookmark: _Toc195518854][bookmark: _Toc196397944]抹面胶浆检测原始记录
检测编号：	委托编号：	第　　页　共　　页
	委托日期
	
	检测日期
	

	样品名称
	
	规格型号
	

	样品描述
	
	检测环境
	

	检测依据
	

	主要仪器设备
名称及编号 
	

	一、拉伸粘结强度（与模塑板  与挤塑板）检测结果 

	1、原强度

	试样
编号
	试样尺寸（mm）
	粘结面积（mm2）
	破坏时的
拉力值（N）
	破坏状态
及破坏面
	拉伸粘结强度（MPa）
	4个中间值的平均值（MPa）

	1
	50×50  直径50
	
	
	
	
	

	2
	50×50  直径50
	
	
	
	
	

	3
	50×50  直径50
	
	
	
	
	

	4
	50×50  直径50
	
	
	
	
	

	5
	50×50  直径50
	
	
	
	
	

	6
	50×50  直径50
	
	
	
	
	

	2、耐水强度（浸水48h，干燥2h）

	试样
编号
	试样尺寸（mm）
	粘结面积（mm2）
	破坏时的
拉力值（N）
	破坏状态
及破坏面
	拉伸粘结强度（MPa）
	

	1
	50×50  直径50
	
	
	
	
	

	2
	50×50  直径50
	
	
	
	
	

	3
	50×50  直径50
	
	
	
	
	

	4
	50×50  直径50
	
	
	
	
	

	5
	50×50  直径50
	
	
	
	
	

	6
	50×50  直径50
	
	
	
	
	

	3、耐水强度（浸水48h，干燥7d）

	试样
编号
	试样尺寸（mm）
	粘结面积（mm2）
	破坏时的
拉力值（N）
	破坏状态
及破坏面
	拉伸粘结强度（MPa）
	

	1
	50×50  直径50
	
	
	
	
	

	2
	50×50  直径50
	
	
	
	
	

	3
	50×50  直径50
	
	
	
	
	

	4
	50×50  直径50
	
	
	
	
	

	5
	50×50  直径50
	
	
	
	
	

	6
	50×50  直径50
	
	
	
	
	


复核：		检测：
[bookmark: _Toc193382074]抹面胶浆检测原始记录
检测编号：	委托编号：	第　　页　共　　页
	4、耐冻融强度

	试样编号
	试样尺寸（mm）
	粘结面积（mm2）
	破坏时的
拉力值（N）
	破坏状态
及破坏面
	拉伸粘结
强度（MPa）
	4个中间值的平均值（MPa）

	1
	50×50  直径50
	
	
	
	
	

	2
	50×50  直径50
	
	
	
	
	

	3
	50×50  直径50
	
	
	
	
	

	4
	50×50  直径50
	
	
	
	
	

	5
	50×50  直径50
	
	
	
	
	

	6
	50×50  直径50
	
	
	
	
	

	二、压折比（柔韧性）检测结果

	计算用数据
	支撑圆柱之间的距离（mm）
	

	
	冷主体正方形截面边长（mm）
	

	
	受压面积（mm²）
	

	抗折强度
	抗压强度
	压折比

	试样编号
	折断时施加在棱柱体中部的荷载（N）
	抗折强度
测量值
（MPa）
	抗折强度
试验结果
（MPa）
	破坏时的最大荷载（N）
	抗压强度
测量值
（MPa）
	抗压强度
试验结果（MPa）
	

	1
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	备注
	




复核：		检测： 
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	工程名称
	

	委托单位
	
	委托日期
	

	见证单位
	
	检测日期
	

	监督单位
	
	报告日期
	

	检测类别
	
	检测环境
	

	工程部位
	
	取样员
	

	判定依据
	
	见证员
	

	样品名称
	
	规格型号
	

	生产厂家
	
	代表批量
	

	型材复合方式
	穿条式    浇注式
	唯一性标识
	

	主要仪器设备
名称及编号
	

	检测参数
	检测依据
	技术要求
	计量单位
	检测结果
	单项评定

	纵向抗剪
特征值
	室温
	
	
	
	
	

	
	低温
	
	
	
	
	

	
	高温
	
	
	
	
	

	横向抗拉
特征值
	室温
	
	
	
	
	

	
	低温
	
	
	
	
	

	
	高温
	
	
	
	
	

	检测结论
	




	备注 
	


	检测
单位
	单位全称
（盖章）


批准：	审核：	检测：
声明：1.未经本机构同意，不得部分复制本报告。
2.对本报告有异议的，请在收到报告后15 天内联系本机构协商解决。
3.检测地址：                 电话：      
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	委托日期
	
	检测日期
	

	样品名称
	
	规格型号
	

	型材复合方式
	穿条式    浇注式
	检测环境
	

	检测依据
	

	主要仪器设备
名称及编号
	

	室温纵向抗剪特征值检测结果（试验温度：23±2℃）

	试样
编号
	试样长度 L（mm）
	最大剪切力
FTmax（N）
	单位长度
最大剪切力
T（N/mm）
	10个试样单位
长度最大剪切力
平均值T
（N/mm）
	标准差ST
（N/mm）
	纵向抗剪特征值TC（N/mm）

	
	测值 1
	测值 2
	平均值
	
	
	
	
	

	1
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	
	
	
	
	
	
	
	

	8
	
	
	
	
	
	
	
	

	9
	
	
	
	
	
	
	
	

	10
	
	
	
	
	
	
	
	

	备 注 
	计算公式：1、T=FTmax/L
               2、TC=T-2.02×ST


复核：		检测：
隔热型材检测原始记录（1）
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	低温纵向抗剪特征值检测结果（试验温度：-30±2℃）

	试样
编号
	试样长度 L（mm）
	最大剪切力FTmax（N）
	单位长度
最大剪切力T（N/mm）
	10个试样单位长度最大剪切力平均值T（N/mm）
	标准差 ST（N/mm）
	纵向抗剪特征值 TC（N/mm）

	
	测值 1
	测值 2
	平均值
	
	
	
	
	

	1
	
	
	
	
	
	
	
	 

	2
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	
	
	
	
	
	
	
	

	8
	
	
	
	
	
	
	
	

	9
	
	
	
	
	
	
	
	

	10
	
	
	
	
	
	
	
	

	高温纵向抗剪特征值检测结果（试验温度：70±2℃）

	试样
编号
	试样长度L（mm）
	最大剪切力FTmax（N）
	单位长度最大剪切力T（N/mm）
	10个试样单位长度最大剪切力平均值T（N/mm）
	标准差 ST（N/mm）
	纵向抗剪特征值 TC（N/mm）

	
	测值1
	测值2
	平均值
	
	
	
	
	

	1
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	
	
	
	
	
	
	
	

	8
	
	
	
	
	
	
	
	

	9
	
	
	
	
	
	
	
	

	10
	
	
	
	
	
	
	
	


复核：		检测：
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	委托日期
	
	检测日期
	

	样品名称
	
	规格型号
	

	型材复合方式
	穿条式    浇注式
	检测环境
	

	检测依据
	

	主要仪器设备
名称及编号
	

	室温横向抗拉特征值检测结果（试验温度：23±2℃）

	试样编号
	试样长度L（mm）
	最大拉伸力FQmax（N）
	单位长度
最大拉伸
力 Q（N/mm）
	10个试样单位长度最大拉伸力平均值Q（N/mm）
	标准差SQ（N/mm）
	横向抗拉特征值QC
（N/mm）

	
	测值1
	测值2
	平均值
	
	
	
	
	

	1
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	
	
	
	
	
	
	
	

	8
	
	
	
	
	
	
	
	

	9
	
	
	
	
	
	
	
	

	10
	
	
	
	
	
	
	
	

	备 注 
	
计算公式：1、Q=FQmax/L
2、QC=Q-2.02×SQ


复核：		检测：
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检测编号：	委托编号：	第　　页　共　　页
	低温横向抗拉特征值检测结果（试验温度：-30±2℃）

	试样
编号
	试样长度 L（mm）
	最大拉伸力FQmax（N）
	单位长度最大拉伸
力 Q（N/mm）
	10个试样单位长度最大拉伸力平均值Q（N/mm）
	标准差 SQ（N/mm）
	横向抗拉
特征值 QC（N/mm）

	
	测值1
	测值2
	平均值
	
	
	
	
	

	1
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	
	
	
	
	
	
	
	

	8
	
	
	
	
	
	
	
	

	9
	
	
	
	
	
	
	
	

	10
	
	
	
	
	
	
	
	

	高温横向抗拉特征值检测结果（试验温度：70±2℃）

	试样
编号
	试样长度L（mm）
	最大拉伸力FQmax（N）
	单位长度最大拉伸
力 Q（N/mm）
	10个试样单位长度最大拉伸力平均值Q（N/mm）
	标准差SQ（N/mm）
	横向抗拉
特征值QC（N/mm）

	
	测值1
	测值2
	平均值
	
	
	
	
	

	1
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	
	
	
	
	
	
	
	

	8
	
	
	
	
	
	
	
	

	9
	
	
	
	
	
	
	
	

	10
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检测编号：




	样品名称
	

	规格型号
	

	委托单位
	

	工程名称
	

	检测参数
	气密性能、水密性能、抗风压性能



检测单位全称
年   月   日
建筑外窗气密性能、水密性能、抗风压性能检测报告
检测编号：	委托编号：	第　　页　共　　页
	工程名称
	
	委托日期
	

	委托单位
	
	检测日期
	

	见证单位
	
	报告日期
	

	监督单位
	
	检测环境
	

	检测类别
	
	取样员
	

	工程部位
	
	见证员
	

	检测依据
	
	判定依据
	

	样品名称
	
	规格型号
	

	生产厂家
	
	代表批量
	

	检测类型
	定级检测  工程检测
	工程设计要求
	

	主要仪器设备
名称及编号
	

	气密性能
	正压单位缝长空气渗透量q1（m³/m•h）
	

	
	正压单位面积空气渗透量q2（m³/㎡•h）
	

	
	负压单位缝长空气渗透量q1（m³/m•h）
	

	
	负压单位面积空气渗透量q2（m³/㎡•h）
	

	水密性能
	稳定加压法，淋水量为2L（㎡•min）
	试件出现渗漏时的最高压力（Pa）
	

	
	
	试件出现渗漏时的前一级压力（Pa）
	

	抗风压性能
	变形检测
	正压+P1（kPa）
	

	
	
	负压-P1（kPa）
	

	
	反复加压
检测
	正压+P2（kPa）
	

	
	
	负压-P2（kPa）
	

	
	安全检测
	产品设计风荷载标准值正压+P3（kPa）
	

	
	
	产品设计风荷载标准值负压-P3（kPa）
	

	
	
	产品设计风荷载设计值正压+Pmax（kPa）
	

	
	
	产品设计风荷载设计值负压-Pmax（kPa）
	

	
	定级值
	（kPa）
	

	检测结论
	气密性能：正压属        第  级；
负压属        第  级；
水密性能：    属        第  级；（采用稳定加压方法）
抗风压性能：  属        第  级。

	备注
	后附外窗样品立面示意图、型材、玻璃等材料信息及检测曲线
	检测
单位
	单位全称
（盖章）


批准：	审核：	检测：
声明：1.未经本机构同意，不得部分复制本报告。
2.对本报告有异议的，请在收到报告后15 天内联系本机构协商解决。
3.检测地址：                 电话：     
建筑外窗气密性能、水密性能、抗风压性能检测报告
检测编号：	委托编号：	第　　页　共　　页
	外窗立面示意图 
	

	外窗计算信息
	开启缝长： m； 试件面积：  ㎡ 

	型材品种规格
	

	玻璃厚度及结构
	

	玻璃密封材料
	

	框扇密封材料
	


建筑外窗气密性能、水密性能、抗风压性能检测报告
检测编号：	委托编号：	第　　页　共　　页
	气密性能压力差与空气渗透量关系曲线图 

	试样编号
	正压
	负压

	
	
	

	
	
	

	
	
	


建筑外窗气密性能、水密性能、抗风压性能检测报告
检测编号：	委托编号：	第　　页　共　　页
	抗风压性能压力差与挠度关系曲线图 

	试样编号
	正压
	负压

	
	
	

	
	
	

	
	
	


[bookmark: _Toc193383004][bookmark: _Toc195291485][bookmark: _Toc195346416][bookmark: _Toc195349129][bookmark: _Toc195349792][bookmark: _Toc195518155][bookmark: _Toc195518860][bookmark: _Toc196397950]建筑外窗气密性能、水密性能、抗风压性能检测原始记录（首页）
检测编号：	委托编号：	第　　页　共　　页
	委托日期
	
	检测日期
	

	样品名称
	
	样品数量
	

	样品描述
	
	检测环境
	

	玻璃厚度及结构
	
	玻璃密封材料
	

	型材品种规格
	
	框扇密封材料
	

	检测依据
	
	检测类型
	定级检测  工程检测

	主要仪器设备
名称及编号
	

	外窗立面
示意图
	























开启缝长：    m           试样面积：     ㎡ 
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	压力差（Pa）
	试样1
	试样2
	试样3

	
	总渗透量
（m3/h）
	附加渗透量
（m3/h）
	总渗透量
（m3/h）
	附加渗透量
（m3/h）
	总渗透量
（m3/h）
	附加渗透量
（m3/h）

	正向
	10
	
	
	
	
	
	

	
	30
	
	
	
	
	
	

	
	50
	
	
	
	
	
	

	
	70
	
	
	
	
	
	

	
	100
	
	
	
	
	
	

	
	150
	
	
	
	
	
	

	
	100
	
	
	
	
	
	

	
	70
	
	
	
	
	
	

	
	50
	
	
	
	
	
	

	
	30
	
	
	
	
	
	

	
	10
	
	
	
	
	
	

	
	x
	
	
	

	
	y
	
	
	

	
	b
	
	
	

	
	a
	
	
	

	
	r
	
	
	

	
	qΔp
	
	
	

	
	q'
	
	
	

	
	q1
	
	
	

	
	q2
	
	
	

	负向
	10
	
	
	
	
	
	

	
	30
	
	
	
	
	
	

	
	50
	
	
	
	
	
	

	
	70
	
	
	
	
	
	

	
	100
	
	
	
	
	
	

	
	150
	
	
	
	
	
	

	
	100
	
	
	
	
	
	

	
	70
	
	
	
	
	
	

	
	50
	
	
	
	
	
	

	
	30
	
	
	
	
	
	

	
	10
	
	
	
	
	
	

	
	x
	
	
	

	
	y
	
	
	

	
	b
	
	
	

	
	a
	
	
	

	
	r
	
	
	

	
	qΔp
	
	
	

	
	q'
	
	
	

	
	q1
	
	
	

	
	q2
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附图表：压力差-空气渗透量关系曲线图

	试样编号
	压力差-空气渗透量关系曲线图
	备注
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	加压方式
	压力差（Pa）
	渗漏情况

	
	
	试样1
	试样2
	试样3

	稳定加压
	0
	
	
	

	
	100
	
	
	

	
	150
	
	
	

	
	200
	
	
	

	
	250
	
	
	

	
	300
	
	
	

	
	350
	
	
	

	
	400
	
	
	

	
	500
	
	
	

	
	600
	
	
	

	
	700
	
	
	

	试验参数
	淋水面积（㎡）
	

	
	淋水量（L/（㎡·min））
	

	备注
	○无渗漏     X 渗漏


复核：		检测： 
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	方向
	压力差
（Pa）
	试样1
	试样2
	试样3

	
	
	a
	b
	c
	B
	a
	b
	c
	B
	a
	b
	c
	B

	正向
	0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	250
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	500
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	750
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	1000
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	1250
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	1500
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	1750
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	2000
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	P3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	正向
结果
	P1
	
	
	

	
	P2
	
	
	

	
	P3
	
	
	

	
	Pmax
	
	
	

	负向
	0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	250
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	试验参数
	测试杆件两端点间距离
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附图表：压力差-挠度关系曲线图

	试样编号
	压力差-挠度关系曲线图
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	见证单位
	
	报告日期
	

	监督单位
	
	检测环境
	

	检测类别
	
	取样员
	

	工程部位
	
	见证员
	

	检测依据
	
	判定依据
	

	样品名称
	
	规格型号
	

	型材规格
	
	窗框面积与
窗面积之比
	

	生产厂家
	
	玻璃厚度及结构
	

	工程设计要求
	
	框扇密封材料
	

	主要仪器设备
名称及编号
	

	检测条件
	热箱空气平均温度设定值：    ℃，冷箱空气平均温度设定值：   ℃

	检测参数
	技术要求
	计量单位
	检测结果
	单项评定

	
	
	
	
	

	检测结论
	





	备注
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单位
	单位全称
（盖章）


批准：	审核：	检测：
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	检测日期
	

	样品名称
	
	规格型号
	

	样品数量
	
	玻璃厚度及结构
	

	窗框面积与
窗面积之比
	
	框扇密封材料
	

	检测依据
	
	型材规格
	

	主要仪器设备
名称及编号
	
	检测环境
	

	检测条件
	热箱空气平均温度设定值：   ℃，热箱空气平均温度设定值：   ℃

	采样
时间
	冷热室空气温度
（差）（℃）
	热室内外表面温度（差）（℃）
	填充物表面温度（差）（℃）
	试件框表面温度
（差）（℃）
	玻璃热
表面温度（℃）
	试件框的温度（℃）
	加热功率Q（W）

	
	热室T1
	冷室T2
	温差
Δt
	内表面
	外表面
	温差Δθ1
	热表面
	冷表面
	温差Δθ3
	热表面
	冷表面
	温差Δθ2
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	平均值
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	最大值
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	最小值
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	试件面积A（m²）
	
	填充物面积S（m²）
	

	试件和填充板边缘周长Ledge（m）
	
	填充物热导Λ（W/m²·k）
	

	热箱壁热流系数M1
	
	试件框热流系数M2
	

	边缘线传热系数Ψedge（W/m·k）
	
	传热系数K
（W/m²·k）
	

	备注
	计算公式：K=（Q-M1•Δθ1-M2•Δθ2-S•Λ•Δθ3-Φedge）/[A•（T1-T2）]
Φedge=Ledge×Ψedge×（T1-T2）
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	委托日期
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	检测日期
	

	见证单位
	
	报告日期
	

	监督单位
	
	检测环境
	

	检测类别
	
	取样员
	

	工程部位
	
	见证员
	

	检测依据
	
	判定依据
	

	样品名称
	
	玻璃厚度
及结构
	

	生产厂家
	
	代表批量
	

	样品描述
	
	唯一性标识
	

	主要仪器设备
名称及编号
	

	检测参数
	技术要求
	计量单位
	检测结果
	单项评定

	可见光透射比
	
	
	
	

	太阳得热系数
	
	
	
	

	检测结论
	




	备注
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	单位全称
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	样品名称
	
	玻璃厚度及结构
	

	样品描述
	
	检测环境
	

	检测依据
	

	主要仪器设备
名称及编号
	

	系统总厚度 mm
	
	太阳反射比（前）
	

	可见光透射比τV
	
	太阳反射比（后）
	

	可见光反射比（前）
	
	紫外透射比τUV
	

	可见光反射比（后）
	
	半球发射率（前）
	

	太阳直接透射比τe
	
	半球发射率（后）
	

	向室内侧的二次热传递系数
qi
	
	太阳得热系数
（太阳能总透射比τg）
	

	附1：玻璃
构造示意图
	









	附2：玻璃
光谱图
	









	备注
	玻璃光学原始数据存盘路径：
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	检测日期
	

	见证单位
	
	报告日期
	

	监督单位
	
	检测环境
	

	检测类别
	
	取样员
	

	工程部位
	
	见证员
	

	检测依据
	
	判定依据
	

	样品名称
	
	玻璃厚度及结构
	

	生产厂家
	
	代表批量
	

	样品描述
	
	唯一性标识
	

	主要仪器设备
名称及编号
	

	检测参数
	技术要求
	计量单位
	检测结果
	单项评定

	中空玻璃密封性能
	
	
	
	

	检测结论
	







	备注
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	检测日期
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	规格型号
	

	样品数量
	
	玻璃厚度
及结构
	

	样品描述
	
	检测环境
	

	检测依据
	

	主要仪器设备
名称及编号
	

	试样编号
	试验温度（℃）
	接触时间（min）
	中空玻璃内部是否出现结露现象

	1
	
	
	□是     □否

	2
	
	
	□是     □否

	3
	
	
	□是     □否

	4
	
	
	□是     □否
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	□是     □否
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	报告日期
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	检测环境
	

	检测类别
	
	见证员
	

	检测依据
	
	判定依据
	

	设计保温材料
	
	设计保温层厚度
	

	设计保温层
构造做法
	
	设计保温系统类型
	

	主要仪器设备
名称及编号
	

	保温层厚度
判定 方法
	

	检测结果
	芯样编号
	芯样1
	芯样2
	芯样3

	
	取样部位
	
	
	

	
	芯样外观
	
	
	

	
	保温材料种类
	
	
	

	
	保温层厚度（mm）
	
	
	

	
	厚度平均值（mm）
	

	
	保温层构造做法
	
	
	

	
	照片编号
	
	
	

	检测结论
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后附芯样照片
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	检测环境
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	见证员
	

	检测依据
	
	判定依据
	

	设计保温材料
	
	设计保温层厚度
	

	设计保温层构造做法
	
	设计保温系统类型
	

	主要仪器设备
名称及编号
	

	保温层厚度判定 方法
	

	检测内容
	芯样1
	芯样2
	芯样3

	取样部位
	
	
	

	芯样外观
	完整      □
基本完整  □
破碎      □
	完整      □
基本完整  □
破碎      □
	完整      □
基本完整  □
破碎      □

	保温材料种类
	
	
	

	保温层厚度（mm）
	
	
	

	保温层平均厚度（mm）
	

	保温层构造做法
	
	
	

	检测结论
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	检测依据
	
	龄期（d）
	

	评定依据
	
	代表批量
	

	主要仪器设备
名称及编号
	

	检验参数
	技术要求
	计量单位
	试样部位
	拉伸粘结强度（MPa）
	3个点的平均值（MPa）
	单项评定

	保温板与基层的拉伸粘结强度
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	评定依据
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	标准块胶粘剂
	

	主要仪器设备
名称及编号
	

	试样编号
	试样1
	试样2
	试样3

	试样部位
	
	
	

	龄期（d）
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	断面宽度（mm）
	
	
	

	粘结面积（mm2）
	
	
	

	破坏荷载值（kN）
	
	
	

	断开状态
	
	
	

	拉伸粘结强度（MPa）
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	报告日期
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	检测类别
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	见证员
	

	检测依据
	
	评定依据
	

	基层墙体类型
	
	锚栓型号
	

	主要仪器设备
名称及编号
	
	检测环境
	

	检测参数
	技术要求
	计量单位
	检测结果
	单项评定

	锚栓抗拉承载力标准值
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	检测环境
	

	检测类别
	
	见证员
	

	检测依据
	
	评定依据
	

	使用部位
	
	见证人
	

	锚栓型号
	
	抽样数量
	

	基层墙体情况
	
	钻头直径
	

	主要仪器设备名称 及编号
	

	试样编号
	取样部位
	破坏载荷（kN）
	试样编号
	取样部位
	破坏载荷（kN）

	1
	
	
	9
	
	

	2
	
	
	10
	
	

	3
	
	
	11
	
	

	4
	
	
	12
	
	

	5
	
	
	13
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	14
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	15
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	N1（kN）=
	NRk1（kN）=

	备注
	锚栓现场测试抗拉承载力标准值 NRk1=0.6N1
N1 为破坏载荷中 5个最小值的平均值
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	检测环境
	

	检测类别
	
	见证员
	

	检测依据
	
	判定依据
	

	样品名称
	
	规格型号
	

	生产厂家
	
	代表批量
	

	玻璃厚度及结构
	
	玻璃密封材料
	

	型材品种规格
	
	框扇密封材料
	

	样品描述
	
	工程设计要求
	

	主要仪器设备
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	试样编号
	
	
	

	检测部位
	
	
	

	检测结果

	正压空气渗透量
	负压空气渗透量

	q1[m³/（m•h）]
	q2[m³/（m2•h）]
	q1[m³/（m•h）]
	q2[m³/（m2•h）]

	
	
	
	

	正压定级：
	负压定级：

	检测结论
	





	备注
	后附外窗立面示意图及计算信息
	检测
单位
	单位全称
（盖章）


批准：	审核：	检测：
声明：1.未经本机构同意，不得部分复制本报告。
2.对本报告有异议的，请在收到报告后15 天内联系本机构协商解决。
3.检测地址：                 电话：       
外窗气密性能现场检测报告
检测编号：	委托编号：	第　　页　共　　页
	外窗立面示意图
	

	外窗计算信息
	开启缝长：     m，试件面积：      ㎡ 


[bookmark: _Toc193383021][bookmark: _Toc195291502][bookmark: _Toc195346433][bookmark: _Toc195349809][bookmark: _Toc195518172][bookmark: _Toc195518877][bookmark: _Toc196397967]外窗气密性能现场检测原始记录
检测编号：	委托编号：	第　　页　共　　页
	工程名称
	
	委托日期
	

	委托单位
	
	检测日期
	

	见证单位
	
	委托人
	

	监督单位
	
	见证员
	

	检测类别
	
	工程设计要求
	

	检测依据
	
	判定依据
	

	样品名称
	
	规格型号
	

	生产厂家
	
	代表批量
	

	样品描述
	
	玻璃密封材料
	

	玻璃厚度及结构
	
	框扇密封材料
	

	主要仪器设备名
称及编号
	
	型材品种规格
	

	检测信息

	试样编号
	试样1
	试样2
	试样3

	检测部位
	
	
	

	检测环境条件
	温度：  ℃，气压：   kPa
	温度：  ℃，气压：   kPa
	温度：  ℃，气压：   kPa

	外窗立面
示意图
	开启缝长：    m； 试样面积：    ㎡


复核：		检测： 
外窗气密性能现场检测原始记录
检测编号：	委托编号：	第　　页　共　　页
	压力差（Pa）
	试样1
	试样2
	试样3

	
	总渗透量
（m3/h）
	附加渗透
量（m3/h）
	总渗透量
（m3/h）
	附加渗透
量（m3/h）
	总渗透量
（m3/h）
	附加渗透
量（m3/h）

	正向
	100
	
	
	
	
	
	

	
	150
	
	
	
	
	
	

	
	100
	
	
	
	
	
	

	
	10Pa下单位缝长空
气渗透量q1（m³/h）
	
	
	

	
	10Pa下单位面积空
气渗透量q2（m³/h）
	
	
	

	
	10Pa下单位缝长空气渗透量平均值（m³/h）：               等级：

	
	10Pa下单位面积空气渗透量平均值（m³/h）：               等级：

	负向
	100
	
	
	
	
	
	

	
	150
	
	
	
	
	
	

	
	100
	
	
	
	
	
	

	
	10Pa下单位缝长空
气渗透量q1（m³/h）
	
	
	

	
	10Pa下单位面积空
气渗透量q2（m³/h）
	
	
	

	
	10Pa下单位缝长空气渗透量平均值（m³/h）：               等级：

	
	10Pa下单位面积空气渗透量平均值（m³/h）：               等级：

	备注
	


复核：		检测：
[bookmark: _Toc193383022][bookmark: _Toc195291503][bookmark: _Toc195346434][bookmark: _Toc195349810][bookmark: _Toc195518173][bookmark: _Toc195518878][bookmark: _Toc196397968]电线电缆检测报告
检测编号：	委托编号：	第　　页　共　　页
	工程名称
	
	委托日期
	

	委托单位
	
	检测日期
	

	见证单位
	
	报告日期
	

	监督单位
	
	检测环境
	

	检测类别
	
	取样员
	

	工程部位
	
	见证员
	

	检测依据
	
	判定依据
	

	样品名称
	
	规格型号
	

	生产厂家
	
	代表批量
	

	样品描述
	
	唯一性标识
	

	主要仪器设备
名称及编号
	

	检测参数
	标称截面积
（mm²）
	技术要求
	计量单位
	检测结果
	单项评定

	导体电阻值
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	以下空白
	


	检测结论
	






	备注
	



	检测
单位
	单位全称
（盖章）


批准：	审核：	检测：
声明：1.未经本机构同意，不得部分复制本报告。
2.对本报告有异议的，请在收到报告后15 天内联系本机构协商解决。
3.检测地址：                 电话：
[bookmark: _Toc193383023][bookmark: _Toc195291504][bookmark: _Toc195346435][bookmark: _Toc195349811][bookmark: _Toc195518174][bookmark: _Toc195518879][bookmark: _Toc196397969]电线电缆检测原始记录
检测编号：	委托编号：	第　　页　共　　页
	委托日期
	
	检测日期
	

	样品名称
	
	规格型号
	

	样品描述
	
	检测环境
	

	检测依据
	

	主要仪器设备
名称及编号
	

	导体电阻值检测结果

	状态调节
	试样除去覆盖物露出导体，在该试验环境中放置16小时后，使之达到温度平衡
（开始时间：        结束时间：        ）

	试样编号
	标称截面积（mm2）
	导体测量电阻值RX（Ω）
	试件长度L（m）
	温度校正系数kt
	20℃时导体
电阻R20
（Ω/km）
	导体电阻最大值（Ω/km）

	1
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	

	备注
	


复核：		检测：
[bookmark: _Toc193383024][bookmark: _Toc195291505][bookmark: _Toc195346436][bookmark: _Toc195349812][bookmark: _Toc195518175][bookmark: _Toc195518880][bookmark: _Toc196397970]柔性泡沫橡塑绝热制品检测报告
检测编号：	委托编号：	第　　页　共　　页
	工程名称
	

	委托单位
	
	委托日期
	

	见证单位
	
	检测日期
	

	监督单位
	
	报告日期
	

	检测类别
	
	检测环境
	

	工程部位
	
	取样员
	

	判定依据
	
	见证员
	

	样品名称
	
	规格型号
	

	生产厂家
	
	代表批量
	

	样品描述
	样品形状：板状     管状
	唯一性标识
	

	主要仪器设备
名称及编号
	

	检测参数
	检测依据
	技术要求
	计量单位
	检测结果
	单项评定

	表观密度
	
	
	
	
	

	导热系数
	
	
	
	
	

	真空体积吸水率
	
	
	
	
	

	检测结论
	





	备注
	


	检测
单位
	单位全称
（盖章）


批准：	审核：	检测：
声明：1.未经本机构同意，不得部分复制本报告。
2.对本报告有异议的，请在收到报告后15 天内联系本机构协商解决。
3.检测地址：                 电话：
[bookmark: _Toc193383025][bookmark: _Toc195291506][bookmark: _Toc195346437][bookmark: _Toc195349813][bookmark: _Toc195518176][bookmark: _Toc195518881][bookmark: _Toc196397971]柔性泡沫橡塑绝热制品检测原始记录（1）
检测编号：	委托编号：	第　　页　共　　页
	委托日期
	
	检测日期
	

	样品名称
	
	规格型号
	

	样品描述
	板状     管状
	检测环境
	

	检测依据
	

	主要仪器设备
名称及编号
	

	表观密度检测结果

	试
样
编
号
	试样体积
	试样
质量
（g）
	表观
密度
（kg/m3）
	5个试样
的平均值
（kg/m3）

	
	测量位置
	长（mm）
	宽（mm）
	厚（mm）
	体积
（m3）
	
	
	

	
	
	测量值
	中值
	测量值
	中值
	测量值
	中值
	
	
	
	

	1
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	中值平均值
	
	
	
	
	
	
	

	2
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	中值平均值
	
	
	
	
	
	
	

	3
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	中值平均值
	
	
	
	
	
	
	

	4
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	中值平均值
	
	
	
	
	
	
	

	5
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	中值平均值
	
	
	
	
	
	
	


复核：		检测：
[bookmark: _Toc193383026][bookmark: _Toc195349814][bookmark: _Toc195518177][bookmark: _Toc195291507][bookmark: _Toc196397972][bookmark: _Toc195346438][bookmark: _Toc195518882]柔性泡沫橡塑绝热制品检测原始记录（2）
检测编号：	委托编号：	第　　页　共　　页 
	委托日期
	
	检测日期
	

	样品名称
	
	规格型号
	

	样品描述
	板状     管状
	检测环境
	

	检测依据
	

	主要仪器设备
名称及编号
	

	真空体积吸水率检测结果

	试
样
编
号
	试样初
始质量
（kg）
	试样体积
	试样最
终质量
（kg）
	真空体积
吸水率
（%）
	3个试样
的平均值
（%）

	
	
	测量
位置
	长（mm）
	宽（mm）
	厚（mm）
	体积
（m3）
	
	
	

	
	
	
	测量值
	中值
	测量值
	中值
	测量值
	中值
	
	
	
	

	1
	
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	中值
平均值
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	中值
平均值
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	中值
平均值
	
	
	
	
	
	
	


复核：		检测：
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检测编号：	委托编号：	第　　页　共　　页
	工程名称
	

	委托单位
	
	委托日期
	

	见证单位
	
	检测日期
	

	监督单位
	
	报告日期
	

	检测类别
	
	检测环境
	

	工程部位
	
	取样员
	

	判定依据
	
	见证员
	

	样品名称
	
	规格型号
	

	生产厂家
	
	代表批量
	

	样品描述
	样品形态：毡    板
	唯一性标识
	

	主要仪器设备
名称及编号
	

	检测参数
	检测依据
	技术要求
	计量单位
	检测结果
	单项评定

	密度偏差
	
	
	
	
	

	导热系数
	
	
	
	
	

	质量吸湿率
	
	
	
	
	

	检测结论
	






	备注
	


	检测
单位
	单位全称
（盖章）


批准：	审核：	检测：
声明：1.未经本机构同意，不得部分复制本报告。
2.对本报告有异议的，请在收到报告后15 天内联系本机构协商解决。
3.检测地址：                 电话：
[bookmark: _Toc196397974][bookmark: _Toc195518884][bookmark: _Toc195291509][bookmark: _Toc195349816][bookmark: _Toc195346440][bookmark: _Toc195518179][bookmark: _Toc193383028]建筑绝热用玻璃棉制品检测原始记录
检测编号：	委托编号：	第　　页　共　　页 
	委托日期
	
	检测日期
	

	样品名称
	
	规格型号
	

	标称厚度
	
	标称密度
	

	样品描述
	样品形态：毡  板
	检测环境
	

	检测依据
	

	主要仪器设备
名称及编号
	

	一、密度偏差

	试样
编号
	长度（mm）
	宽度（mm）
	厚度（mm）
	体积（m³）
	质量
（kg）
	密度（kg/m³）
	密度
偏差
（%）

	
	测量值
	平均值
	测量值
	平均值
	测量值
	平均值
	
	
	
	

	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	二、质量吸湿率

	试样
编号
	吸湿前烘干过程质量（kg）
	干燥试样的质量（kg）
	吸湿后的试样
质量（kg）
	质量吸湿率（%）
	3个试样的平均值（%）

	
	1
	2
	3
	4
	5
	
	
	
	

	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	备注
	


复核：		检测：
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工程名称                                  
委托单位                                   
检测日期                                   
报告编号                                   





单位全称
二〇二  年  月  日
建筑用硅酮结构密封胶检测报告
检测编号：	委托编号：	第　　页　共　　页
	工程名称
	
	委托日期
	

	委托单位
	
	检测日期
	

	见证单位
	
	报告日期
	

	监督单位
	
	取样员
	

	检测类别
	
	见证员
	

	样品名称
	
	规格型号
	

	生产厂家
	
	样品数量
	

	样品状态
	
	代表批量
	

	使用部位
	
	检测环境
	

	检测依据
	
	判定依据
	

	主要仪器设备
名称及编号
	




	检测参数
	




	检测结论
	







	备注
	


	检测
单位
	单位全称
（盖章）


批准：	审核：	检测：
声明：1.未经本机构标注，部分复制报告无效。
2.对本报告有异议的，请在收到报告后15 天内联系本机构协商解决。
3.检测地址：           电话：     
建筑用硅酮结构密封胶检测报告
检测编号：	委托编号：	第　　页　共　　页
一、物理力学性能
	序号
	检测参数
	计量单位
	标准要求
	检测结果
	单项判定

	1
	下垂度
	垂直放置
	mm
	≤3
	
	

	
	
	水平放置
	/
	不变形
	
	

	2
	挤出性
	s
	≤10
	
	

	3
	适用期
	min
	≥20
	
	

	4
	表干时间
	h
	≤3
	
	

	5
	硬度
	Shore A
	20~60
	
	

	6
	拉伸
粘结性（23℃）
	伸长率为10%的模量
	MPa
	---
	
	

	
	
	伸长率为20%的模量
	MPa
	---
	
	

	
	
	伸长率为40%的模量
	MPa
	---
	
	

	
	
	拉伸粘结强度
	MPa
	≥0.60
	
	

	
	
	粘结破坏面积
	%
	≤5
	
	

	
	
	最大拉伸强度时伸长率
	%
	≥100
	
	

	7
	热老化
	热失重
	%
	≤10
	
	

	
	
	龟裂
	/
	无
	
	

	
	
	粉化
	/
	无
	
	



二、工程用基材与密封胶剥离粘结性能测定
清洗溶剂：    
	序号
	基材名称
	密封胶
	标准规定
	底漆
	检测结果
	单项评定

	1
	
	
	粘结破坏面积≤20%
	---
	
	

	2
	基材可能不只一种，增加几行
	
	
	
	
	


建筑用硅酮结构密封胶检测报告
检测编号：	委托编号：	第　　页　共　　页
三、附件与密封胶的相容性测定
清洗溶剂：     
	序号
	附件
	密封胶
	试验项目
	标 准 规 定
	检测结果
	单项评定

	1
	
	
	玻璃与密封胶
	试验试件、对比试件与玻璃粘结破坏面积的差值≤5%
	
	

	
	
	
	颜色变化
	试验试件与对比试件颜色变化一致
	
	

	2
	
	
	玻璃与密封胶
	试验试件、对比试件与玻璃粘结破坏面积的差值≤5%
	
	

	
	
	
	颜色变化
	试验试件与对比试件颜色变化一致
	
	


[bookmark: _Toc16381][bookmark: _Toc193891879][bookmark: _Toc195291513][bookmark: _Toc195346444][bookmark: _Toc195349820][bookmark: _Toc195518183][bookmark: _Toc195518888][bookmark: _Toc196397978]建筑用硅酮结构密封胶检测原始记录（1）
检测编号：	委托编号：	第　　页　共　　页
	委托日期
	
	检测日期
	

	样品名称
	
	规格型号
	

	样品描述
	
	检测环境
	

	检测参数
	

	检测依据
	

	主要仪器设备
名称及编号
	

	检测数据

	下垂度
	试验温度：  ℃
	试验时间：  h
	检测结果

	
	垂直放置试样移动距离： ＿ mm
	 ＿ mm

	
	水平放置试样超出最大距离： ＿ mm
	不变形    变形 

	挤出性
	装填容量/mL
	挤出孔直径/mm
	挤胶气压/MPa
	挤出时间/s

	
	
	
	
	

	适用期
	混合时间/min
	装填容量/mL
	挤出孔直径/mm
	挤胶气压/MPa
	挤出时间
/s
	适用期
/min

	
	
	
	
	
	
	

	表干时间
	试验方法：A法
制板时间：   月   日   时   分；无粘附时间：   月   日   时   分
表干时间/h：

	硬度
	试件养护期：在标准条件下养护从＿ 月 ＿ 日＿ 时 至＿ 月 ＿ 日＿ 时 共 

	
	编号
	1
	2
	3
	4
	5
	中值

	
	硬度Shore A
	
	
	
	
	
	

	热老化
	标准条件下放置从＿ 月 ＿ 日＿ 时 至＿ 月 ＿ 日＿ 时 共7d，然后90℃烘箱中处理从＿ 月 ＿ 日＿ 时 至＿ 月 ＿ 日＿ 时 共  d

	
	编号
	1
	2
	平均值

	
	铝板质量m1（g）
	
	
	

	
	铝板与硅酮结构胶质量m2（g）
	
	
	

	
	试验后铝板与硅酮结构胶质量m3（g）
	
	
	

	
	热失重（%）
	
	
	

	
	有无龟裂
	
	
	

	
	有无粉化
	
	
	


复核：		检测：
[bookmark: _Toc193891880][bookmark: _Toc195291514][bookmark: _Toc195346445][bookmark: _Toc195349821][bookmark: _Toc195518184][bookmark: _Toc195518889][bookmark: _Toc196397979]建筑用硅酮结构密封胶检测原始记录（2）
检测编号：	委托编号：	第　　页　共　　页
	拉伸
粘结性（23℃）
	试件养护期：在标准条件下养护从＿ 月 ＿ 日＿ 时 至＿ 月 ＿ 日＿ 时 共  d。 

	
	编号
	1
	2
	3
	4
	5
	平均值

	
	粘结长度l（mm）
	
	
	
	
	
	

	
	粘结宽度度b（mm）
	
	
	
	
	
	

	
	粘结面积S（mm2）
	
	
	
	
	
	

	
	原始宽度（mm）
	
	
	
	
	
	

	
	粘结面积网格数
	
	
	
	
	
	

	
	伸长率为10%的拉力（N）
	
	
	
	
	
	

	
	伸长率为20%的拉力（N）
	
	
	
	
	
	

	
	伸长率为40%的拉力（N）
	
	
	
	
	
	

	
	最大拉力（N）
	
	
	
	
	
	

	
	破坏时拉伸宽度（mm）
	
	
	
	
	
	

	
	粘结破坏面破坏格数
	
	
	
	
	
	

	
	伸长率为10%的模量（MPa）
	
	
	
	
	
	

	
	伸长率为20%的模量（MPa）
	
	
	
	
	
	

	
	伸长率为40%的模量（MPa）
	
	
	
	
	
	

	
	拉伸粘结强度（MPa）
	
	
	
	
	
	

	
	最大拉伸强度时伸长率（%）
	
	
	
	
	
	

	
	粘结破坏面积（%）
	
	
	
	
	
	

	
	破坏形态
	
	
	
	
	
	

	剥离
粘结性
	剥离粘结性养护期：制备的试件在标准条件下养护从＿ 月 ＿ 日＿ 时 至＿ 月 ＿ 日＿ 时 共21d（14d），然后浸入水中处理从＿ 月 ＿ 日＿ 时 至＿ 月 ＿ 日＿ 时 共7d。

	
	剥离粘接性，粘结破坏面积百分比（%）
基材           
	粘结破坏格数
	
	
	
	
	

	
	
	总格数
	
	
	
	
	

	
	
	破坏面积（%）
	
	
	
	
	

	
	剥离粘接性，粘结破坏面积百分比（%）
基材           
	粘结破坏格数
	
	
	
	
	

	
	
	总格数
	
	
	
	
	

	
	
	破坏面积（%）
	
	
	
	
	


复核：		检测：
[bookmark: _Toc193891881][bookmark: _Toc195291515][bookmark: _Toc195346446][bookmark: _Toc195349822][bookmark: _Toc195518185][bookmark: _Toc195518890][bookmark: _Toc196397980]建筑用硅酮结构密封胶检测原始记录（3）
检测编号：	委托编号：	第　　页　共　　页
	相容性养护期：制备的试件在标准条件下养护从＿ 月 ＿ 日＿ 时 至＿ 月 ＿ 日＿ 时 共7d，然后放入紫外辐照箱中试验从＿ 月 ＿ 日＿ 时 至＿ 月 ＿ 日＿ 时 共21d

	试验密封胶：
基准密封胶：
附件类型：
	试验试件
	对比试件

	
	玻璃面朝下
	玻璃面朝上
	玻璃面朝下
	玻璃面朝上

	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	附件相容性试验
	颜色变化
级别
	参照密封胶
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	试验密封胶
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	玻璃粘结破坏百分比（%）
	参照密封胶
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	试验密封胶
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	附件粘结破坏百分比（%）
	参照密封胶
	
	
	
	
	

	
	
	试验密封胶
	
	
	
	
	

	试验密封胶：
基准密封胶：
附件类型：
	试验试件
	对比试件

	
	玻璃面朝下
	玻璃面朝上
	玻璃面朝下
	玻璃面朝上

	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	附件相容性试验
	颜色变化级别
	参照密封胶
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	试验密封胶
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	玻璃粘结破坏百分比（%）
	参照密封胶
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	试验密封胶
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	附件粘结破坏百分比（%）
	参照密封胶
	
	
	
	
	

	
	
	试验密封胶
	
	
	
	
	

	备注
	


复核：		检测
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工程名称                                  
委托单位                                   
检测日期                                   
报告编号                                   





单位全称
二〇二  年  月  日

[bookmark: _Toc29667]硅酮和改性硅酮建筑密封胶检测报告
检测编号：	委托编号：	第　　页　共　　页
	工程名称
	
	委托日期
	

	委托单位
	
	检测日期
	

	见证单位
	
	报告日期
	

	监督单位
	
	取样员
	

	检测类别
	
	见证员
	

	样品名称
	
	规格型号
	

	生产厂家
	
	样品数量
	

	样品状态
	
	代表批量
	

	使用部位
	
	检测环境
	

	检测依据
	
	判定依据
	

	主要仪器设备
名称及编号
	

	检测内容及结果

	检测参数
	技术要求
	计量单位
	检测结果
	单项评定

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	检测结论
	





	备注
	


	检测
单位
	单位全称
（盖章）


批准：	审核：	检测：
声明：1.未经本机构标注，部分复制报告无效。
2.对本报告有异议的，请在收到报告后15 天内联系本机构协商解决。
3.检测地址：           电话：     
[bookmark: _Toc195346449][bookmark: _Toc195518188][bookmark: _Toc195349825][bookmark: _Toc195518893][bookmark: _Toc196397983][bookmark: _Toc14416][bookmark: _Toc193891884][bookmark: _Toc195291518]硅酮和改性硅酮建筑密封胶原始记录（1）
检测编号：		委托编号：                                       第　　页　共　　页
	委托日期
	
	检测日期
	
	检测环境
	

	样品名称
	
	规格型号
	
	样品描述
	

	检测参数
	
	检测依据
	

	主要仪器设备
名称及编号
	

	制样时间 ： 年  月   日    

	密度
g/cm3
	
	m1（g）
	m2（g）
	m3（g）
	m4（g）
	Dw（g/cm3）
	D（g/cm3）
	平均值

	
	1
	
	
	
	
	
	
	

	
	2
	
	
	
	
	
	
	

	
	3
	
	
	
	
	
	
	

	制样时间 ： 年  月   日     挤出孔直径：4mm      挤胶气压：      kPa

	挤出性
（单组份）
	序号
	挤出时间（s）
	挤出质量（g）
	质量挤出率（g/min）
	挤出性（ml/min）
	平均值

	
	1
	
	
	
	
	

	
	2
	
	
	
	
	

	
	3
	
	
	
	
	

	制样时间 ： 年  月   日     挤出孔直径：4 mm      挤胶气压：     kPa

	适用期
（多组分）
	
	
	1
	2
	3
	绘制曲线

	
	1
	时间间隔（s）
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	2
	挤出质量（g）
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	3
	质量挤出率（g/min）
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	4
	体积挤出率（ml/min）
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	平均值
	
	
	
	


复核：		检测：
[bookmark: _Toc193891885][bookmark: _Toc195291519][bookmark: _Toc195346450][bookmark: _Toc195349826][bookmark: _Toc195518189][bookmark: _Toc195518894][bookmark: _Toc196397984]硅酮和改性硅酮建筑密封胶原始记录（2）
检测编号：		委托编号：                                       第　　页　共　　页
	制样时间：    年    月    日

	表干时间
	1
	制样时间
	月   日    时     分
	不粘时间
	月   日    时    分
	

	
	2
	制样时间
	月   日    时     分
	不粘时间
	月   日    时    分
	

	制样时间：    年    月    日

	下垂度
	50℃，干燥箱放置 24h
	从底面往延伸端下移距离mm
	

	制样时间：    年    月    日，试件养护时间：从＿ 月 ＿ 日 ＿ 时 至＿ 月 ＿ 日 ＿ 时 共 ＿ d  

	拉伸模量（23℃）
	序号
	1
	2
	3
	平均值

	
	试件粘接宽度mm
	
	
	
	

	
	试件粘接长度mm
	
	
	
	

	
	试件粘结面积mm2
	
	
	
	

	
	抗拉力（60%/100%）kN
	
	
	
	

	
	拉伸模量MPa
	
	
	
	

	
	最大力kN
	
	
	
	

	
	最大拉伸强度MPa
	
	
	
	

	
	初始宽度mm
	
	
	
	

	
	破坏宽度mm
	
	
	
	

	
	断裂伸长率%
	
	
	
	

	拉伸模量
（-20℃）
	序号
	1
	2
	3
	平均值

	
	试件粘接宽度mm
	
	
	
	

	
	试件粘接长度mm
	
	
	
	

	
	试件粘结面积mm2
	
	
	
	

	
	抗拉力（60%/100%）kN
	
	
	
	

	
	拉伸模量MPa
	
	
	
	

	
	最大力kN
	
	
	
	

	
	最大拉伸强度MPa
	
	
	
	

	
	初始宽度mm
	
	
	
	

	
	破坏宽度mm
	
	
	
	

	
	断裂伸长率%
	
	
	
	


复核：		检测：
[bookmark: _Toc193891886][bookmark: _Toc195291520][bookmark: _Toc195346451][bookmark: _Toc195349827][bookmark: _Toc195518190][bookmark: _Toc195518895][bookmark: _Toc196397985]硅酮和改性硅酮建筑密封胶原始记录（3）
检测编号：		委托编号：                                       第　　页　共　　页
	制样时间：    年    月    日，标准条件下，试件养护时间：从＿ 月 ＿ 日 ＿ 时 至＿ 月 ＿ 日 ＿ 时 共 ＿ d  （A法）；拉伸宽度/%：

	序号
	1
	2
	3

	定伸粘接性
	23℃初始宽度（mm）
	
	
	

	
	23℃拉伸宽度（mm）
	
	
	

	
	破坏状态
	
	
	

	
	破坏深度（mm）
	
	
	

	制样时间：    年    月    日； 标准条件下，试件养护时间：从＿ 月 ＿ 日 ＿ 时 至＿ 月 ＿ 日 ＿ 时 共 ＿ d （A法），
试件浸水时间：从＿ 月 ＿ 日 ＿ 时 至＿ 月 ＿ 日 ＿ 时 共4d，然后将试件于标准试验条件下放置24h      拉伸宽度/%：             

	浸水后定伸粘接性
	23℃初始宽度（mm）
	
	
	

	
	23℃拉伸宽度（mm）
	
	
	

	
	破坏状态
	
	
	

	
	破坏深度（mm）
	
	
	

	制样时间：    年    月    日，标准条件下，试件养护时间：从＿ 月 ＿ 日 ＿ 时 至＿ 月 ＿ 日 ＿ 时 共 ＿ d  （A法）；拉伸宽度/%：       

	弹性恢复率（%）
	初始宽度，mm
	
	
	
	平均值

	
	拉伸后的宽度，mm
	
	
	
	

	
	恢复后的宽度，mm
	
	
	
	

	
	弹性恢复率，%
	
	
	
	

	制样时间：    年    月    日，标准条件下，试件养护时间：从＿ 月 ＿ 日 ＿ 时 至＿ 月 ＿ 日 ＿ 时 共 ＿d，
干燥温度：70℃；干燥时间：从＿ 月 ＿ 日 ＿ 时 至＿ 月 ＿ 日 ＿ 时 共7d，在标准条件下放置中放置1d。

	质量变化率（%）
	金属环质量/g
	
	
	
	平均值

	
	试件制备后在空气中质量/g
	
	
	
	

	
	试件处理后在空气中质量/g
	
	
	
	

	
	质量损失率/%
	
	
	
	


复核：		检测：
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[bookmark: _Toc5948][bookmark: _Toc193891888][bookmark: _Toc195291522][bookmark: _Toc195346453][bookmark: _Toc195347085][bookmark: _Toc195349829][bookmark: _Toc195518192][bookmark: _Toc195518897][bookmark: _Toc196397987]检 测 报 告







工程名称                                  
委托单位                                   
检测日期                                   
报告编号                                   




单位全称
二〇二  年  月  日
石材用建筑密封胶检测报告
检测编号：	委托编号：	第　　页　共　　页
	工程名称
	
	委托日期
	

	委托单位
	
	检测日期
	

	见证单位
	
	报告日期
	

	监督单位
	
	取样员
	

	检测类别
	
	见证员
	

	样品名称
	
	规格型号
	

	生产厂家
	
	样品数量
	

	样品状态
	
	代表批量
	

	使用部位
	
	检测环境
	

	检测依据
	
	判定依据
	

	主要仪器设备
名称及编号
	




	检测参数
	



	检测结论
	









	备注
	 



	检测
单位
	单位全称
（盖章）


批准：	审核：	检测：
声明：1.未经本机构标注，部分复制报告无效。
2.对本报告有异议的，请在收到报告后15 天内联系本机构协商解决。
3.检测地址：           电话：     
石材用建筑密封胶检测报告
检测编号：	委托编号：	第　　页　共　　页
一、检验项目：物理力学性能
	序号
	检测项目
	标准要求
	检测结果
	单项判定

	1
	下垂度
	垂直/mm
	≤3
	
	

	
	
	水平
	无变形
	
	

	2
	表干时间/h
	≤3
	
	

	3
	挤出性/（mL/min）
	≥80
	
	

	4
	弹性恢复率/%
	≥80
	
	

	5
	拉伸模量/MPa
	+23℃
	
	
	

	
	
	-20℃
	
	
	

	6
	定伸粘结性
	无破坏
	
	

	7
	冷拉-热压后粘结性
	无破坏
	
	

	8
	浸水后定伸粘结性
	无破坏
	
	

	9
	质量损失/%
	≤5.0
	
	



石材用建筑密封胶检测报告
检测编号：	委托编号：	第　　页　共　　页
二、检验项目：石材用建筑密封胶对基材污染性测定
清洁溶剂：      
	序号
	密封胶
	基材名称
	标 准 规 定
	底 漆
	污染
宽度
（mm）
	污染
深度
（mm）
	单项
评定

	1
	
	
	4个压缩试件50%，置于（23±2）℃标准条件下污染宽度、深度均≤2.0mm
	7d取出时深度
	---
	
	
	

	
	
	
	
	14d取出时深度
	---
	
	
	

	
	
	
	
	21d取出时深度
	---
	
	
	

	
	
	
	
	28d取出时深度
	---
	
	
	

	
	
	
	4个压缩试件50%，置于（70±2）℃烘箱中，污染宽度、深度均≤2.0mm
	7d取出时深度
	---
	
	
	

	
	
	
	
	14d取出时深度
	---
	
	
	

	
	
	
	
	21d取出时深度
	---
	
	
	

	
	
	
	
	28d取出时深度
	---
	
	
	

	
	
	
	4个压缩试件50%，置于紫外线箱中，污染宽度、深度均≤2.0mm
	7d取出时深度
	---
	
	
	

	
	
	
	
	14d取出时深度
	---
	
	
	

	
	
	
	
	21d取出时深度
	---
	
	
	

	
	
	
	
	28d取出时深度
	---
	
	
	



[bookmark: _Toc11211][bookmark: _Toc193891889][bookmark: _Toc195291523][bookmark: _Toc195346454][bookmark: _Toc195349830][bookmark: _Toc195518193][bookmark: _Toc195518898][bookmark: _Toc196397988]石材用建筑密封胶检测原始记录（1）
检测编号：	委托编号：	第　　页　共　　页
	委托日期
	
	检测日期
	

	样品名称
	
	规格型号
	

	样品描述
	
	检测环境
	

	检测参数
	

	检测依据
	

	主要仪器设备
名称及编号
	

	检测数据

	下垂度
	试验温度：  ℃
	试验时间：  h
	检测结果

	
	垂直放置试样移动距离：         mm
	 ＿ mm

	
	水平放置试样超出最大距离： ＿ mm
	不变形    变形 

	挤出性
	装填容量/mL
	挤出孔直径/mm
	挤胶气压/MPa
	挤出时间/s

	
	
	
	
	

	表干时间
	试验方法：A法
制样时间：   月   日   时   分；无粘附时间：   月   日   时   分
表干时间/h：

	弹性恢复率
	试验方法：A法
制样时间：从＿ 月 ＿ 日 ＿ 时 至＿ 月 ＿ 日 ＿ 时 共  

	
	编号
	1
	2
	3
	平均值/%

	
	定伸伸长率Wc（mm）
	
	
	
	

	
	定伸伸长率Wt（mm）
	
	
	
	

	
	定伸伸长率Wi（mm）
	
	
	
	

	
	弹性恢复率（%）
	
	
	
	

	拉伸模量
（23℃）
	试件养护期：从＿ 月 ＿ 日 ＿ 时 至＿ 月 ＿ 日 ＿ 时 共  

	
	编号
	1
	2
	3
	平均值，MPa

	
	粘结面积S，mm2
	
	
	
	

	
	原始宽度，mm
	
	
	
	

	
	伸长率，%
	
	
	
	

	
	拉力，N
	
	
	
	

	
	拉伸模量，MPa
	
	
	
	


复核：		检测：
[bookmark: _Toc193891890][bookmark: _Toc195291524][bookmark: _Toc195346455][bookmark: _Toc195349831][bookmark: _Toc195518194][bookmark: _Toc195518899][bookmark: _Toc196397989]石材用建筑密封胶检测原始记录（2）
检测编号：	委托编号：	第　　页　共　　页
	定伸粘结性（23℃）
	试件养护时间：从＿ 月 ＿ 日 ＿ 时 至＿ 月 ＿ 日 ＿ 时 共 

	
	试验方法：A法                                    
	拉伸宽度/%：

	
	序号
	内聚破坏深度，mm
	试件“破坏”评定
	试验结果

	
	1
	
	
	

	
	2
	
	
	

	
	3
	
	
	

	冷拉-热压后粘结性
	试件养护时间：从＿ 月 ＿ 日 ＿ 时 至＿ 月 ＿ 日 ＿ 时 共＿，试件处理方法：A法  
冷拉-热压时间：从＿ 月 ＿ 日 ＿ 时 至＿ 月 ＿ 日 ＿ 时 共 ＿ 

	
	拉伸温度：  ℃          
	拉伸后宽度/%：
	压缩温度：  ℃          
	压缩后宽度/%：

	
	序号
	内聚破坏深度，mm
	试件“破坏”评定
	试验结果

	
	1
	
	
	

	
	2
	
	
	

	
	3
	
	
	

	浸水后
定伸粘结性
	试件养护时间：从＿ 月 ＿ 日 ＿ 时 至＿ 月 ＿ 日 ＿ 时 共 
试件浸水时间：从＿ 月 ＿ 日 ＿ 时 至＿ 月 ＿ 日 ＿ 时 共4d，然后放置24h后试验。

	
	测试方法：A法                                    
	拉伸宽度/%：

	
	序号
	内聚破坏深度，mm
	试件“破坏”评定
	试验结果

	
	1
	
	
	

	
	2
	
	
	

	
	3
	
	
	

	质量
损失率
	试件养护时间：从＿ 月 ＿ 日 ＿ 时 至＿ 月 ＿ 日 ＿ 时 共 ＿ 
干燥温度：70℃；干燥时间：从＿ 月 ＿ 日 ＿ 时 至＿ 月 ＿ 日 ＿ 时 共7d，然后在标准条件下放置1d。

	
	序号
	1
	2
	3
	平均值/%

	
	金属环质量/g
	
	
	
	

	
	试件制备后在空气中质量/g
	
	
	
	

	
	试件处理后在空气中质量/g
	
	
	
	

	
	质量损失率/%
	
	
	
	


复核：		检测：
[bookmark: _Toc193891891][bookmark: _Toc195291525][bookmark: _Toc195346456][bookmark: _Toc195349832][bookmark: _Toc195518195][bookmark: _Toc195518900][bookmark: _Toc196397990]石材用建筑密封胶检测原始记录（3）
检测编号：	委托编号：	第　　页　共　　页
	污染性
	基材：   
试件养护时间：从＿ 月 ＿ 日 ＿ 时 至＿ 月 ＿ 日 ＿ 时 共   ；
试件试验处理时间：从＿ 月 ＿ 日 ＿ 时 至＿ 月 ＿ 日 ＿ 时 共  d；
每7d将试件取出，擦去污染源，观察并记录试件污染情况。

	
	处理方法
	底漆
	污染宽度
（mm）
	污染深度
（mm）
	检测结果

	
	
	
	
	
	污染
宽度（mm）
	污染
深度（mm）

	
	4个压缩试件50%，置于（23±2）℃ 标准条件下
	7d
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	14d
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	21d
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	28d
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	4个压缩试件50%，置于（70±2）℃烘箱中
	7d
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	14d
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	21d
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	28d
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	4个压缩试件50%，置于紫外线箱中
	7d
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	14d
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	21d
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	28d
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	备注
	





复核：		检测：
[bookmark: _Toc30809][bookmark: _Toc193891892][bookmark: _Toc195291526][bookmark: _Toc195346457][bookmark: _Toc195349833][bookmark: _Toc195518196][bookmark: _Toc195518901][bookmark: _Toc196397991]幕墙玻璃光学性能检测报告
检测编号：	委托编号：	第　　页　共　　页
	工程名称
	
	委托日期
	

	委托单位
	
	检测日期
	

	见证单位
	
	报告日期
	

	监督单位
	
	取样员
	

	检测类别
	
	见证员
	

	样品名称
	
	规格型号
	

	生产厂家
	
	样品数量
	

	样品状态
	
	代表批量
	

	使用部位
	
	检测环境
	

	检测依据
	
	判定依据
	

	主要仪器设备
名称及编号
	

	检测内容及结果

	检测参数
	技术要求
	计量单位
	检测结果
	单项评定

	可见光透射比
	
	—
	
	

	可见光反射比
	
	—
	
	

	遮阳系数
	
	—
	
	

	传热系数（U值）
	
	W/（m²·K）
	
	

	太阳能总透射比
（太阳得热系数）
	
	—
	
	

	检测结论
	





	备注
	


	检测
单位
	单位全称
（盖章）


批准：	审核：	检测：
声明：1.未经本机构标注，部分复制报告无效。
2.对本报告有异议的，请在收到报告后15 天内联系本机构协商解决。
3.检测地址：           电话：     
[bookmark: _Toc22894][bookmark: _Toc193891893][bookmark: _Toc195291527][bookmark: _Toc195346458][bookmark: _Toc195349834][bookmark: _Toc195518197][bookmark: _Toc195518902][bookmark: _Toc196397992]幕墙玻璃光学性能检测原始记录（首页）
检测编号：	委托编号：	第　　页　共　　页
	委托日期
	
	检测日期
	

	样品名称
	
	规格型号
	

	样品描述
	
	检测环境
	

	检测依据
	

	主要仪器设备
名称及编号
	

	序号
	检测参数
	计量单位
	技术要求
	实测结果

	1
	可见光透射比
	----
	
	

	2
	可见光反射比
	----
	
	

	3
	遮阳系数
	----
	
	

	4
	传热系数（U值）
	W/（m²·K）
	
	

	5
	太阳能总透射比
（太阳得热系数）
	----
	
	

	检测结果
	






	备注
	





复核：		检测：
[bookmark: _Toc29087][bookmark: _Toc193891894][bookmark: _Toc195291528][bookmark: _Toc195346459][bookmark: _Toc195349835][bookmark: _Toc195518198][bookmark: _Toc195518903][bookmark: _Toc196397993]幕墙玻璃光学性能检测原始记录（续页）
检测编号：	委托编号：	第　　页　共　　页
	





















曲线图



















复核：		检测：
[bookmark: _Toc1965][bookmark: _Toc193891895][bookmark: _Toc195291529][bookmark: _Toc195346460][bookmark: _Toc195349836][bookmark: _Toc195518199][bookmark: _Toc195518904][bookmark: _Toc196397994]中空玻璃密封性能检测报告
检测编号：	委托编号：	第　　页　共　　页
	工程名称
	
	委托日期
	

	委托单位
	
	检测日期
	

	见证单位
	
	报告日期
	

	监督单位
	
	取样员
	

	检测类别
	
	见证员
	

	样品名称
	
	规格型号
	

	生产厂家
	
	样品数量
	

	样品状态
	
	代表批量
	

	使用部位
	
	检测环境
	

	检测依据
	
	判定依据
	

	主要仪器设备
名称及编号
	



	检测参数
	


	检测结论
	






	备注
	 



	检测
单位
	单位全称
（盖章）


批准：	审核：	检测：
声明：1.未经本机构标注，部分复制报告无效。
2.对本报告有异议的，请在收到报告后15 天内联系本机构协商解决。
3.检测地址：           电话：     
[bookmark: _Toc14031][bookmark: _Toc193891896][bookmark: _Toc195291530][bookmark: _Toc195346461][bookmark: _Toc195349837][bookmark: _Toc195518200][bookmark: _Toc195518905][bookmark: _Toc196397995]中空玻璃密封性能检测原始记录
检测编号：	委托编号：	第　　页　共　　页
	委托日期
	
	检测日期
	

	样品名称
	
	规格型号
	

	样品描述
	
	检测环境
	

	检测依据
	

	主要仪器设备
名称及编号
	

	检测参数
	技术要求
	试件编号
	实测结果

	中空玻璃
密封性能
	-40℃±3℃ 试件内表面无结露或结霜
	1
	

	
	
	2
	

	
	
	3
	

	
	
	4
	

	
	
	5
	

	
	
	6
	

	
	
	7
	

	
	
	8
	

	
	
	9
	

	
	
	10
	

	检测结论
	

	备注
	试件与露点仪接触时间     min。


复核：		检测：
[bookmark: _Toc28151][bookmark: _Toc193891897][bookmark: _Toc195291531][bookmark: _Toc195346462][bookmark: _Toc195349838][bookmark: _Toc195518201][bookmark: _Toc195518906][bookmark: _Toc196397996]中空玻璃保温性能检测报告
检测编号：	委托编号：	第　　页　共　　页
	工程名称
	
	委托日期
	

	委托单位
	
	检测日期
	

	见证单位
	
	报告日期
	

	监督单位
	
	取样员
	

	检测类别
	
	见证员
	

	样品名称
	
	规格型号
	

	生产厂家
	
	样品数量
	

	样品状态
	
	代表批量
	

	使用部位
	
	检测环境
	

	主要仪器设备
名称及编号
	
	设计要求
	

	检测内容及结果

	试件构造
	玻璃品种
	
	试件规格 （mm）
	

	
	多层玻璃构造（mm）
	
	窗框面积与窗面积比（%）
	

	检测结果
	热室外壁热流系数M1（W/K）
	
	试件框热流系数M2（W/K）
	

	
	填充物热导率（W/m2·K）
	
	热箱平均气温（ ℃  ）
	

	
	冷箱平均气温（℃）
	
	热空气流动状态
	

	
	冷箱气流速度（m/s）
	
	试件传热系数K
 [W/（m2·K）]
	

	检测结论
	



 

	备注
	 


	检测
单位
	单位全称
（盖章）


批准：	审核：	检测：
声明：1.未经本机构标注，部分复制报告无效。
2.对本报告有异议的，请在收到报告后15 天内联系本机构协商解决。
3.检测地址：           电话：     
[bookmark: _Toc29062][bookmark: _Toc193891898][bookmark: _Toc195291532][bookmark: _Toc195346463][bookmark: _Toc195349839][bookmark: _Toc195518202][bookmark: _Toc195518907][bookmark: _Toc196397997]中空玻璃保温性能检测原始记录（1）
检测编号：	委托编号：	第　　页　共　　页
	委托日期
	
	检测日期
	

	样品名称
	
	规格型号
	

	型材材料
	
	试件面积
	

	玻璃种类
	
	玻璃厚度
	

	检测依据
	
	设计要求
	

	主要仪器设备
名称及编号
	

	序号
	检测参数
	检测结果

	1
	室外壁热流系数M1
	

	2
	试件框热流系数M2
	

	3
	填充物面积S（m2）
	

	4
	填充物热导率Λ[W/（ m2·K）]
	

	5
	热室气温（°C）
	

	6
	冷室气温（°C）
	

	7
	热冷室空气温差（℃）
	

	8
	热室内外表面温差Δθ1（℃）
	

	9
	试件框热冷表面温差Δθ2（℃）
	

	10
	填充物热冷表面温差Δθ3（℃）
	

	11
	电暖气加热功率Q（W）
	

	12
	试件传热系数K[W/（ m2·K）]
	

	备注
	K= （Q-M1·Δθ1-M2·Δθ2-S·Λ·Δθ3） / （A·Δt）


复核：		检测：
[bookmark: _Toc18358]
— 760 —

[bookmark: _Toc193891899][bookmark: _Toc195291533][bookmark: _Toc195346464][bookmark: _Toc195349840][bookmark: _Toc195518203][bookmark: _Toc195518908][bookmark: _Toc196397998]中空玻璃保温性能检测原始记录（2）
检测编号：		委托编号：                                       第　　页　共　　页

	采集时间
	热冷箱空气温度差（℃）
	热箱内外壁温度差（℃）
	热冷箱框温度差（℃）
	填充物温度差（℃）
	加热功率
（W）

	
	热室
	冷室
	温差
	内壁
	外壁
	温差
	热室
	冷室
	温差
	热室
	冷室
	温差
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	平均值
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	最大值
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	最小值
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	M1=          W/K
	填充板面积S=           m2
	传热系数K=          W/（m2·K）
	边缘线传热量=    W

	M2=          W/K
	试件面积A=          m2
	填充物热导率 Λ=      W/（m2·K）
	所属等级：

	备注
	




[bookmark: _Toc20158]复核：		检测：

— 761 —

[bookmark: _Toc195291534][bookmark: _Toc195346465][bookmark: _Toc193891900][bookmark: _Toc196397999][bookmark: _Toc195349841][bookmark: _Toc195518204][bookmark: _Toc195518909]后置埋件抗拔承载力检测报告
检测编号：	委托编号：	第　　页　共　　页
	工程名称
	
	委托日期
	

	委托单位
	
	检测日期
	

	见证单位
	
	报告日期
	

	监督单位
	
	取样员
	

	检测类别
	
	见证员
	

	样品名称
	
	规格型号
	

	检测数量
	
	代表批量
	

	主要仪器设备
名称及编号
	
	检测依据
	

	序号
	检测部位
	螺栓规格
	计量单位
	设计要求
	检测结果
	单项评定

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	检测结论
	

	备注
	
	检测
单位
	单位全称
（盖章）


批准：	审核：	检测：
声明：1.未经本机构标注，部分复制报告无效。
2.对本报告有异议的，请在收到报告后15 天内联系本机构协商解决。
3.检测地址：           电话：     
[bookmark: _Toc22605][bookmark: _Toc193891901][bookmark: _Toc195291535][bookmark: _Toc195346466][bookmark: _Toc195349842][bookmark: _Toc195518205][bookmark: _Toc195518910][bookmark: _Toc196398000]后置埋件抗拔承载力检测原始记录
检测编号：	委托编号：	第　　页　共　　页
	委托日期
	
	检测日期
	

	委托单位
	
	工程名称
	

	样品名称
	
	规格型号
	

	检测数量
	
	代表批量
	

	见证单位
	
	见证人员
	

	设计要求
	
	检测依据
	

	主要仪器设备
名称及编号
	

	序号
	检测部位
	螺栓规格
	设计或
标准要求（kN）
	检验
荷载（kN）
	稳压2min后荷载值（kN）
	稳压2min荷载下降幅度（%）
	状态描述
	单项评定

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	检测结论
	





	备注
	



复核：		检测：


[bookmark: _Toc27994][bookmark: _Toc193891902][bookmark: _Toc195291536][bookmark: _Toc195346467][bookmark: _Toc195347086][bookmark: _Toc195349843][bookmark: _Toc195518206][bookmark: _Toc195518911][bookmark: _Toc196398001]建筑幕墙物理性能





[bookmark: _Toc12281][bookmark: _Toc193891903][bookmark: _Toc195291537][bookmark: _Toc195346468][bookmark: _Toc195347087][bookmark: _Toc195349844][bookmark: _Toc195518207][bookmark: _Toc195518912][bookmark: _Toc196398002]检 测 报 告

报告编号：





工程名称                                  
委托单位                                   
检测日期                                   
报告编号                                   


单位全称
二〇二  年  月  日

[bookmark: _Toc193891904]建筑幕墙物理性能检测报告
检测编号：	委托编号：	第　　页　共　　页
	工程名称
	
	委托日期
	

	委托单位
	
	检测日期
	

	见证单位
	
	报告日期
	

	监督单位
	
	取样员
	

	检测类别
	
	见证员
	

	样品名称
	
	规格型号
	

	制作单位
	
	样品数量
	

	代表批量
	
	检测环境
	

	检测依据
	


	主要仪器设备
名称及编号
	



	检测参数
	



	设计要求
	



	检测结论
	






	备注
	 


	检测
单位
	单位全称
（盖章）


批准：	审核：	检测：
声明：1.未经本机构标注，部分复制报告无效。
2.对本报告有异议的，请在收到报告后15 天内联系本机构协商解决。
3.检测地址：           电话：     
[bookmark: _Toc24061][bookmark: _Toc193891905]建筑幕墙物理性能检测报告
检测编号：	委托编号：	第　　页　共　　页
                                                                                           
试样总体描述：
幕墙大样（如图所示）
面积（A）：     m2。





[bookmark: _Toc16574][bookmark: _Toc193891906]建筑幕墙物理性能检测报告
检测编号：	委托编号：	第　　页　共　　页
	样
品
技
术
资
料
	试件尺寸
（宽×高）
	
	试件面积
	

	
	开启方式
	
	开启缝长
	

	
	主型材及
支承体系
	
	附件材质
	

	
	镶嵌方法
	
	嵌板材料
	

	
	密封材料
	
	硅酮胶
	

	
	位移测点跨距
	

	气    温
	
	气    压
	

	委托日期
	
	检测日期
	
	报告日期
	

	检测结果：



[bookmark: _Toc9922][bookmark: _Toc193891907]建筑幕墙物理性能检测报告
检测编号：	委托编号：	第　　页　共　　页
单位面积空气渗透性检测结果
	项目
名称
	标准状况下100Pa压差下试件整体空气渗透量（m3/h）
	标准状况下100Pa压差下
单位面积空气渗透量
（m3/ m2·h）
	标准状况下100Pa压差下转化为10Pa压差下单位面积空气渗透量
（m3/ m2·h）

	正压
	
	
	

	负压
	
	
	


单位缝长空气渗透性检测结果
	项目
名称
	标准状况下100Pa压差下开启部分空气渗透量（m3/h）
	标准状况下100Pa压差下
单位开启缝长空气渗透量
（m3/ m·h）
	标准状况下100Pa压差下转化为10Pa压差下单位开启缝长空气渗透量
（m3/ m·h）

	正压
	
	
	

	负压
	
	
	


水密性能检测结果
加压方式：    加压
	淋水量
	各压力级持续时间
	渗漏压力值

	 
	
	

	 
	
	



附录一：幕墙位移测点位置及漏水位置示意图

附录二：跨中挠度－压差关系图
    变形
	              压力差
项目
	
	
	
	

	正向面法线挠度（mm）
	
	
	
	

	负向面法线挠度（mm）
	
	
	
	


          变形
	              压力差
项目
	
	
	
	

	正向面法线挠度（mm）
	
	
	
	

	负向面法线挠度（mm）
	
	
	
	


                                       （测几组写几组）
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附录三：层间变形性能检测结果
	试验内容
	位移角（量）
	位移值（mm）
	有关参数
	试验现象

	平面内变形
	
	
	层高：   
	

	平面外变形
	
	
	层高：   
	

	垂直方向变形
	
	
	级别：   
	



附录四：室外侧撞击部位示意图
室外侧耐撞击性能结果
	序号
	检测项目
	计量单位
	标准要求
	实测结果

	1
	室外侧耐撞击性能
	撞击能量E（N·m）
	
	

	
	
	降落高度H（mm）
	
	




附录五：室内侧撞击部位示意图
室内侧耐撞击性能结果
	序号
	检测项目
	计量单位
	标准要求
	实测结果

	1
	室内侧耐撞击性能
	撞击能量E（N·m）
	
	

	
	
	降落高度H（mm）
	
	





附录六：幕墙试件图纸
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检测编号：	委托编号：	第　　页　共　　页
	委托单位
	
	检测日期
	

	单元尺寸（宽×高）（mm）
	

	主型材及支承
体系
	

	
	

	嵌板材料及
最大尺寸
（mm）
	

	
	

	主龙骨测点跨距（mm）
	
	玻璃短边长度
（mm）
	

	面积（m2）
	
	开启缝长（m）
	

	温度（℃）
	
	气压（kPa）
	

	湿度（%）
	
	检测设备
	

	附件材质
	标准件

	结构胶种类、规格
	

	耐候密封胶、规格
	

	
样品示意图：


















●←为测点位置  ◆→为渗漏位置



复核：		检测：
[bookmark: _Toc4497]
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检测编号：		委托编号：                                       第　　页　共　　页
	检测日期：
	试件面积（m²）：
	流量单位均为（m³/h）

	压
差
（Pa）
	附加渗透量
	附加＋固定部分渗透量
	总渗透量
	整体
空气渗透量
-
	开启部分
空气渗透量
-

	
	qf
	
	qfg
	

	qz
	
	
	

	
	升压
	降压
	平均值
	升压
	降压
	平均值
	升压
	降压
	平均值
	
	

	50
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	150
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	-50
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	-100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	-150
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	单位开启缝长空气渗透量（m³/m·h）
	单位面积空气渗透量（m³/m²·h）

	试件在100Pa压差下
q2’=q2/1=
-q2’=q2/1=
	试件在10Pa压差下
qL=q2’/4.65=
-qL=q2’/4.65=
	试件在100Pa压差下
q1’=q1/A=
-q1’=q1/A=
	试件在10Pa压差下
qA=q1’/4.65=
-qA=q1’/4.65=

	L：开启缝长（m）：             所属等级：
	所属等级：


复核：		检测：
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[bookmark: _Toc195518915][bookmark: _Toc195349847][bookmark: _Toc195518210][bookmark: _Toc195291540][bookmark: _Toc195346471][bookmark: _Toc193891911][bookmark: _Toc196398005]建筑幕墙水密性能稳定加压检测原始记录（3）
检测编号：	委托编号：	第　　页　共　　页
	试件面积（m²）：
	喷淋水量（L/m²·min）：
	检测日 期：

	加压顺序
	检测加压（Pa）
	持续时间（s）
	渗漏状况说明
	渗漏符号

	
	
	
	
	固定部分
	开启部分

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	

	6
	
	
	
	
	

	7
	
	
	
	
	

	8
	
	
	
	
	

	开启
	
	
	
	
	

	固定
	
	
	
	
	


固定部分未发生严重渗漏压力（Pa）：                        等级：
可开部分未发生严重渗漏压力（Pa）：                        等级：


渗漏状况与符号对照表（稳定加压/波动加压）
	渗漏状况
	符号
	渗漏状况
	符号

	幕墙内侧出现水滴
	○
	喷溅出幕墙试件界面
	▲

	水珠连成线，但未流出幕墙试件界面
	□
	水溢出幕墙试件界面
	●

	局部少量喷溅
	△
	注：表中后两项为严重渗漏
	


复核：		检测：


— 772 —

[bookmark: _Toc195518916][bookmark: _Toc196398006][bookmark: _Toc195518211][bookmark: _Toc195291541][bookmark: _Toc193891912][bookmark: _Toc195346472][bookmark: _Toc195349848]建筑幕墙水密性能波动加压检测原始记录（4）
检测编号：		委托编号：                                       第　　页　共　　页
	试件面积（m²）：
	喷淋水量（L/m²·min）：
	检测日期：

	加压
顺序
	波动压力（Pa）
	持续时间
（S）
	渗漏状况说明
	渗漏符号

	
	下限值
	平均值
	上限值
	
	
	固定部分
	开启部分

	1
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	
	

	6
	
	
	
	
	
	
	

	7
	
	
	
	
	
	
	

	8
	
	
	
	
	
	
	

	开启
	
	
	
	
	
	
	

	固定
	
	
	
	
	
	
	


固定部分未发生严重渗漏压力（Pa）：                       等级：
可开部分未发生严重渗漏压力（Pa）：                       等级：
复核：		检测：

— 773 —

[bookmark: _Toc195518212][bookmark: _Toc193891913][bookmark: _Toc195349849][bookmark: _Toc195291542][bookmark: _Toc195346473][bookmark: _Toc195518917][bookmark: _Toc196398007]建筑幕墙抗风压性能检测原始记录（5）
检测编号：	委托编号：	第　　页　共　　页
	检测设备
	
	检测日期：
	

	正向数据采集
	负向数据采集

	压力差
（Pa）
	位移值（mm）
	面法线挠度
（mm）
	压力差
（Pa）
	位移值（mm）
	面法线挠度
（mm）

	
	测点a
	测点b
	测点c
	
	
	测点a
	测点b
	测点c
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	正向安全检测残余变形量（mm）=
	负向安全检测残余变形量（mm）=

	正向变形检测残余变形量（mm）=
	负向变形检测残余变形量（mm）=

	分级指标值（Pa）=           等级：
	P3挠度值（mm）=
	-P3挠度值（mm）=

	检测压力
（Pa）
	P1=
P2=1.5P1=
P3=2.5P1=
	检测压力
（Pa）
	-P1=
-P2=-1.5P1=
-P3=-2.5P1=

	压力-挠度曲线







复核：		检测：
[bookmark: _Toc193891914][bookmark: _Toc196398008][bookmark: _Toc195518918][bookmark: _Toc195518213][bookmark: _Toc195349850][bookmark: _Toc195346474][bookmark: _Toc195291543]建筑幕墙（ ）轴层间变形性能检测原始记录（6）
检测编号：	委托编号：	第　　页　共　　页
	检测日期
	[bookmark: 试验编号]
	层高
	[bookmark: 层高]

	        加载级别

周期\位移量Δ
	预加载
	1
	2
	3
	4
	5
	工程检测

	第
一
周
期
	位移
	[bookmark: 周期1左预][bookmark: 周期1左0]
	[bookmark: 周期1左1]
	[bookmark: 周期1左2]
	[bookmark: 周期1左3]
	[bookmark: 周期1左4]
	[bookmark: 周期1左5]
	[bookmark: 周期1左6]

	
	位移
	[bookmark: 周期1右0][bookmark: 周期1右预]
	[bookmark: 周期1右1]
	[bookmark: 周期1右2]
	[bookmark: 周期1右3]
	[bookmark: 周期1右4]
	[bookmark: 周期1右5]
	[bookmark: 周期1右6]

	第
二
周
期
	位移
	[bookmark: 周期2左预][bookmark: 周期2左0]
	[bookmark: 周期2左1]
	[bookmark: 周期2左2]
	[bookmark: 周期2左3]
	[bookmark: 周期2左4]
	[bookmark: 周期2左5]
	[bookmark: 周期2左6]

	
	位移
	[bookmark: 周期2右预][bookmark: 周期2右0]
	[bookmark: 周期2右1]
	[bookmark: 周期2右2]
	[bookmark: 周期2右3]
	[bookmark: 周期2右4]
	[bookmark: 周期2右5]
	[bookmark: 周期2右6]

	第
三
周
期
	位移
	[bookmark: 周期3左预][bookmark: 周期3左0]
	[bookmark: 周期3左1]
	[bookmark: 周期3左2]
	[bookmark: 周期3左3]
	[bookmark: 周期3左4]
	[bookmark: 周期3左5]
	[bookmark: 周期3左6]

	
	位移
	[bookmark: 周期3右预][bookmark: 周期3右0]
	[bookmark: 周期3右1]
	[bookmark: 周期3右2]
	[bookmark: 周期3右3]
	[bookmark: 周期3右4]
	[bookmark: 周期3右5]
	[bookmark: 周期3右6]

	损坏情况
	[bookmark: 损坏情况]

	检测结论
	
	级别：


复核：		检测：
[bookmark: _Toc196398009][bookmark: _Toc195518919][bookmark: _Toc195349851][bookmark: _Toc195346475][bookmark: _Toc195291544][bookmark: _Toc193891915]建筑幕墙耐撞击性能检测原始记录（7）
检测编号：	委托编号：	第　　页　共　　页
	样品名称
	
	委托单位
	

	规格型号
	
	制作单位
	

	样品来源
	
	委托人
	

	见证单位
	
	见证人
	

	检测性质
	
	样品描述
	

	工程名称
	
	检测部位
	

	试件数量
	
	代表批量
	

	检测设备
	
	环境温度
	

	委托日期
	
	检测日期
	

	检测依据
	

	序号
	检测项目
	计量单位
	标准要求
	实测数值
	实测结果

	1
	室外侧耐撞击性能（测试点1）
	撞击能量E（N·m）
	
	
	

	
	
	降落高度H（mm）
	
	
	

	2
	室内侧耐撞击性能（测试点2）
	撞击能量E（N·m）
	
	
	

	
	
	降落高度H（mm）
	
	
	

	检测
结论
	

	备注
	


复核：		检测：
[bookmark: _Toc195518920][bookmark: _Toc195349852][bookmark: _Toc196398010][bookmark: _Toc193891916][bookmark: _Toc195291545][bookmark: _Toc195346476]建筑幕墙耐撞击性能检测原始记录（8）
检测编号：	委托编号：	第　　页　共　　页
                                                                                           
附录一：室外侧撞击部位示意图






附录二：室内侧撞击部位示意图
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[bookmark: _Toc538][bookmark: _Toc193891918][bookmark: _Toc195291547][bookmark: _Toc195346478][bookmark: _Toc195347089][bookmark: _Toc195349854][bookmark: _Toc195518922][bookmark: _Toc196398012]检 测 报 告





工程名称                                   
委托单位                                   
检测日期                                   
报告编号                                   




单位全称
二〇二  年  月  日
[bookmark: _Toc193891919]建筑幕墙空气声隔声性能检测报告
检测编号：	委托编号：	第　　页　共　　页
	工程名称
	
	委托日期
	

	委托单位
	
	检测日期
	

	见证单位
	
	报告日期
	

	监督单位
	
	取样员
	

	检测类别
	
	见证员
	

	样品名称
	
	规格型号
	

	制作单位
	
	样品数量
	

	检测参数
	
	代表批量
	

	检测依据
	
	检测环境
	

	主要仪器设备
名称及编号
	

	检测结论
	

	备注
	 
	检测
单位
	单位全称
（盖章）


批准：	审核：	检测：
声明：1.未经本机构标注，部分复制报告无效。
2.对本报告有异议的，请在收到报告后15 天内联系本机构协商解决。
3.检测地址：           电话：     
[bookmark: _Toc193891920][bookmark: _Toc22391]建筑幕墙空气声隔声性能检测报告
检测编号：	委托编号：	第　　页　共　　页
	试样面积（m2）：
	声源室容积（m3）：
	接收室容积（m3）：

	频率f
（Hz）
	隔声量R（dB）

	
	试件1
	试件2
	试件3
	平均

	50
63
80
	[bookmark: OCT13_1_0]
	[bookmark: OCT13_2_0]
	[bookmark: OCT13_3_0]
	[bookmark: OCT13_4_0]

	100
125
160
	[bookmark: OCT13_1_3]
	[bookmark: OCT13_2_3]
	[bookmark: OCT13_3_3]
	[bookmark: OCT13_4_3]

	200
250
315
	[bookmark: OCT13_1_6]
	[bookmark: OCT13_2_6]
	[bookmark: OCT13_3_6]
	[bookmark: OCT13_4_6]

	400
500
630
	[bookmark: OCT13_1_9]
	[bookmark: OCT13_2_9]
	[bookmark: OCT13_3_9]
	[bookmark: OCT13_4_9]

	800
1000
1250
	[bookmark: OCT13_1_12]
	[bookmark: OCT13_2_12]
	[bookmark: OCT13_3_12]
	[bookmark: OCT13_4_12]

	1600
2000
2500
	[bookmark: OCT13_1_15]
	[bookmark: OCT13_2_15]
	[bookmark: OCT13_3_15]
	[bookmark: OCT13_4_15]

	3150
4000
5000
	[bookmark: OCT13_1_18]
	[bookmark: OCT13_2_18]
	[bookmark: OCT13_3_18]
	[bookmark: OCT13_4_18]

	Rw
（dB）
	[bookmark: OCT13_1_21]
	[bookmark: OCT13_2_21]
	[bookmark: OCT13_3_21]
	[bookmark: OCT13_4_21]

	C
（dB）
	[bookmark: OCT13_1_22]
	[bookmark: OCT13_2_22]
	[bookmark: OCT13_3_22]
	[bookmark: OCT13_4_22]

	Ctr
（dB）
	[bookmark: OCT13_1_23]
	[bookmark: OCT13_2_23]
	[bookmark: OCT13_3_23]
	[bookmark: OCT13_4_23]

	检测结果：
[bookmark: RES_RW]Rw（C;Ctr）=
[bookmark: RES_rw_c]Rw+C=
[bookmark: RES_rw_ctr]Rw+Ctr=


[bookmark: _Toc196398013][bookmark: _Toc195349855][bookmark: _Toc195518923][bookmark: _Toc195346479][bookmark: _Toc195291548][bookmark: _Toc193891921][bookmark: _Toc14534]建筑幕墙空气声隔声性能检测原始记录（1）
检测编号：	委托编号：	第　　页　共　　页
	工程名称
	 
	样品名称
	 

	委托单位
	
	规格型号
	

	见证单位
	
	检测类别
	 

	委 托 人
	
	生产厂家
	

	见 证 人
	
	代表批量
	

	样品数量
	
	委托日期
	

	样品状态
	 
	检测日期
	

	检测项目
	 
	报告日期
	

	检测设备
	 



	检测依据
	 



	检测结果
	







	备注
	




复核：		检测：
[bookmark: _Toc195346480][bookmark: _Toc196398014][bookmark: _Toc193891922][bookmark: _Toc195349856][bookmark: _Toc195518924][bookmark: _Toc195291549]建筑幕墙空气声隔声性能检测原始记录（2）
检测编号：	委托编号：	第　　页　共　　页
	试样面积（m2）：
	声源室容积（m3）：
	接收室容积（m3）：

	频率f
（Hz）
	隔声量R（dB）

	
	试件1
	试件2
	试件3
	平均

	50
63
80
	
	
	
	

	100
125
160
	
	
	
	

	200
250
315
	
	
	
	

	400
500
630
	
	
	
	

	800
1000
1250
	
	
	
	

	1600
2000
2500
	
	
	
	

	3150
4000
5000
	
	
	
	

	Rw
（dB）
	
	
	
	

	C
（dB）
	
	
	
	

	Ctr
（dB）
	
	
	
	

	检测结果：
Rw（C;Ctr）=
Rw+C=
Rw+Ctr=


复核：		检测：  


[bookmark: _Toc13589][bookmark: _Toc193891923][bookmark: _Toc195291550][bookmark: _Toc195346481][bookmark: _Toc195347090][bookmark: _Toc195349857][bookmark: _Toc195518925][bookmark: _Toc196398015]建筑幕墙防火性能


[bookmark: _Toc21025][bookmark: _Toc193891924][bookmark: _Toc195291551][bookmark: _Toc195346482][bookmark: _Toc195347091][bookmark: _Toc195349858][bookmark: _Toc195518926][bookmark: _Toc196398016]检 测 报 告







工程名称                                  
委托单位                                   
检测日期                                   
报告编号                                   





单位全称
二〇二  年  月  日


[bookmark: _Toc11523][bookmark: _Toc193891925]建筑幕墙防火性能检测报告
检测编号：	委托编号：	第　　页　共　　页
	工程名称
	
	委托日期
	

	委托单位
	
	检测日期
	

	见证单位
	
	报告日期
	

	监督单位
	
	取样员
	

	检测类别
	
	见证员
	

	样品名称
	
	规格型号
	

	制作单位
	
	样品数量
	

	检测参数
	
	代表批量
	

	检测依据
	
	检测环境
	

	主要仪器设备
名称及编号
	

	检测结论
	

	备注
	 
	检测
单位
	单位全称
（盖章）


批准：	审核：	检测：
声明：1.未经本机构标注，部分复制报告无效。
2.对本报告有异议的，请在收到报告后15 天内联系本机构协商解决。
3.检测地址：           电话：     
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检测编号：	委托编号：	第　　页　共　　页
	检测参数
	技术要求
	实测结果
	分项判断

	防
火
性
能
	耐火完整性
	A1.50≥1.50h，试件背火面未出现持续10s以上火焰，棉垫未着火；缝隙探棒不可以穿过（φ6mm的缝隙探棒穿过试件进入炉内，并沿裂缝方向移动150mm的长度；φ25mm的缝隙探棒穿过试件进入炉内）
	
	

	
	耐火隔热性
	A1.50≥1.50h，试件背火面平均温升≤140℃，试件背火表面最高温升≤180 ℃，框架材料背火面最大温升≤360℃
	
	

	
	降辐射热性
	A1.50≥1.50h，试件背火面热流密度≤15kW/㎡
	
	

	备 注
	


批准：	审核：	检测：
声明：1.未经本机构标注，部分复制报告无效。
2.对本报告有异议的，请在收到报告后15 天内联系本机构协商解决。
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	工程名称
	 
	样品名称
	 

	委托单位
	
	规格型号
	

	见证单位
	
	检测类别
	 

	委 托 人
	
	生产厂家
	

	见 证 人
	
	代表批量
	

	样品数量
	
	工程部位
	

	样品状态
	 
	委托日期
	

	检测设备
	 
	检测日期
	

	检测依据
	 

	检测参数
	技术要求
	检测结果

	防
火
性
能
	耐火隔热性
	≥    h
试件背火面平均温升不超过初始温度140℃
	TCB1
	TCB2
	TCB3

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	TCB4
	TCB5
	TCB6

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	耐火时间：         初始温度：        平均温升：

	
	
	≥    h
任一点位置的温度温升（包括移动热电偶）不超过初始温度180℃，框架材料背火面最大温升≤360℃。
	TCB1
	TCB2
	TCB3
	TCB4
	TCB5

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	TCB6
	TCB7
	TCB8
	TCB9
	TCB10

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	TCB11
	TCB12
	TCB13
	TCB14
	TCB15

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	耐火时间：         初始温度：        最高温升：

	
	耐火完整性
	≥    h
	棉垫被点燃                                      是   否
（耐火时间：    min）

	
	
	
	缝隙探棒穿过6mm探棒，并延裂缝方向移动150mm  是   否
缝隙探棒穿过25mm探棒                          是   否
（耐火时间：    min）

	
	
	
	试件背火面出现持续10s以上火焰                  是   否
（耐火时间：    min）

	
	降辐射热性
	≥    h
试件背火面热流密度≤15kW/㎡
	

	备  注
	


复核：		检测：

[bookmark: _Toc195291553][bookmark: _Toc195346484][bookmark: _Toc195349860][bookmark: _Toc195518928][bookmark: _Toc196398018]（七）市政工程材料
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检测编号：	委托编号：	第　　页　共　　页

	工程名称
	
	委托日期
	

	委托单位
	
	检测日期
	

	见证单位
	
	报告日期
	

	监督单位
	
	检验类别
	

	使用部位
	
	取 样 员
	

	取样地点
	
	见 证 员
	

	样品状态
	
	代表批量
	

	样品描述
	
	检测依据
	

	主要设备名称及自编号
	

	检测内容及结果

	样品自编号
	现场名称或桩号
	取样位置
	含水率(%)
	备注

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


批准：	审核：	检测：
声明：1、未经本机构同意，不得部分复制本报告。
2、对本报告有异议的，请在收到报告后15 天内联系本机构协商解决。
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	样品状态描述
	
	委托日期
	

	检测依据
	
	检测环境条件
	
	检测日期
	

	主要设备及自编号
	
	检测方法
	

	样品自编号
	
	
	
	
	
	

	取样位置及桩号
	
	
	
	
	
	

	盒号
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	盒质量( g)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	盒+湿土质量( g)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	盒+干土质量( g)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	水的质量( g)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	干土质量( g)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	含水率(%)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	平均含水率(%)
	
	
	
	
	
	

	备注
	
	
	
	
	
	


复核：		检测：      
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检测编号：	委托编号：	第　　页　共　　页
	工程名称
	
	委托日期
	

	委托单位
	
	检测日期
	

	见证单位
	
	报告日期
	

	监督单位
	
	检测类别
	

	使用部位
	
	取 样 员
	

	代表批量
	
	样品来源
	
	见 证 员
	

	检测依据
	
	唯一性标识
	

	样品描述
	

	主要仪器设备名称及编号
	

	试验内容及结果

	检测参数
	计量单位
	试验结果
	[image: ]
50








20          30      40    50

	天然含水率
	%
	
	

	界限
含水率
	塑 限
	%
	
	

	
	塑 限
	%
	
	

	
	塑性指数
	─
	
	

	有机质含量
	%
	
	

	易溶盐总量
	%
	
	

	颗粒组成分析(筛析法)

	筛孔尺寸(mm)
	≥2
	2～0.074
	＜0.074

	分计筛余率%
	
	
	

	试验结论
	


	备注
	
	检测单位
	单位全称
（盖章）


批准：	审核：	检测：
声明：1.未经本机构同意，不得部分复制本报告。
2.对本报告有异议的，请在收到报告后15 天内联系本机构协商解决。
3.检测地址：                 电话：
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检测编号：		委托编号：                                       第　　页　共　　页
	样品名称
	
	委托日期
	
	备样日期
	
	检测日期
	

	检测依据
	
	主要仪器设备及编号
	

	样品描述
	

	界限含水率试验(液、塑限联合测定)
	天然含水率试验

	试验状态
	锥入深度mm
	试样编号
	盒质量g
	盒+湿土质量 g
	盒+干土质量 g
	湿土质量g
	干土质量g
	含水率%

	
	低点
	中点
	高点
	1
	
	
	
	
	
	

	1
	
	
	
	2
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	平均值
	

	平均
	
	
	
	液限%
	颗粒分析试验(筛析法)
	风干土质量

	盒号
	
	
	
	
	
	
	
	筛号
	孔径mm
	筛余质量g
	分计筛余率%
	累计筛余率%
	类别判定

	湿土质量g
	
	
	
	
	
	
	塑限%
	1
	2
	
	
	
	属   类

	干土质量g
	
	
	
	
	
	
	
	2
	0.074
	
	
	
	

	含水率%
	
	
	
	
	
	
	塑性指数Ip
	盘底总计
	—
	
	
	
	

	平均
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	易溶盐总量
	有机质含量
	备注

	风干试样质量(g)
	
	重铬酸钾浓度
	
	

	制取浸出液所加纯水量(mL)
	
	重铬酸钾溶液吸取量(mL)
	
	
	
	

	吸取浸出液量(mL)
	
	
	硫酸亚铁滴定消耗量(mL)
	
	
	
	

	试样编号
	1
	2
	硫酸亚铁溶液平均浓度(mol/L)
	
	

	残渣+蒸发皿质量(g)
	
	
	试样 编号
	试样 质量
( g)
	滴定消耗硫酸亚铁标准溶液的量V(mL)
	有机质含量(%)
	

	蒸发皿质量(g)
	
	
	
	
	起始读数
	终止读数
	滴定消耗
	单个值
	平均值
	

	残渣质量(g)
	
	
	空白
	
	
	
	
	
	
	

	全盐量
	单值(%)
	
	 
	1
	
	
	
	
	
	
	

	
	平均值(%)
	
	2
	
	
	
	
	
	
	



复核：		检测：       
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检测编号：	委托编号：	第　　页　共　　页
	委托单位
	
	委托日期
	

	工程名称
	
	检测日期
	

	见证单位
	
	报告日期
	

	监督单位
	
	检测类别
	

	击实类型
	
	采用方法
	
	取 样 员
	

	样品名称
	
	最大粒径
	
	见 证 员
	

	使用部位
	
	代表批量
	

	样品描述
	
	检测依据
	

	主要设备名 称及编号
	
	唯一性标识
	

	检测内容及结果

	检测参数
	计量
单位
	1
	2
	3
	4
	5
	试验结果

	试件湿密度
	g/cm³
	
	
	
	
	
	最佳含水率
( % )
	

	试件含水率
	%
	
	
	
	
	
	
	

	试件干密度
	g/cm³
	
	
	
	
	
	最大干密度 (g/cm³)
	

	超过    mm颗粒含量
	
	
	

	击实曲线
	[image: ]

	试验结论
	



	备  注
	
	检测单位
	单位全称
（盖章）


批准：	审核：	检测：
声明：1.未经本机构同意，不得部分复制本报告。
2.对本报告有异议的，请在收到报告后15 天内联系本机构协商解决。
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	样品名称
	
	最大粒径
	
	委托日期
	
	检测日期
	至

	检测依据
	
	风干含水量
	
	检测环境
	

	样品描述
	
	主要仪器设备名称自编号
	

	试验项目及结果

	检测项目
	计量
单位
	试验次数
	击实类型
	

	
	
	1
	2
	3
	4
	5
	采用方法
	

	备
料
	预配含水率
	%
	
	
	
	
	
	组成配合比
	

	
	土质量
	g
	
	
	
	
	
	击实筒质量(g)
	

	
	水质量
	g
	
	
	
	
	
	击实筒容积(cm³)
	

	湿密度
	筒+土质量
	g
	
	
	
	
	
	超过        mm粒径含量%
	

	
	湿土质量
	g
	
	
	
	
	
	击 实 结 果

	
	试件湿密度
	g/cm³
	
	
	
	
	
	最佳含水量(%)
	

	含水率
	盒号
	—
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	最大干密度( g/cm³)
	

	
	湿土质量
	g
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	击  实曲  线
	

	
	干土质量
	g
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	水的质量
	g
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	试件含水率
	%
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	平均含水率
	%
	
	
	
	
	
	
	

	试件干密度
	g/cm³
	
	
	
	
	
	
	

	备注
	


复核：		检测：       
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[bookmark: _Toc195349867][bookmark: _Toc195518935][bookmark: _Toc196398025][bookmark: _Toc195291560][bookmark: _Toc195346491] 粗粒土和巨粒土最大干密度试验报告
（表面振动压实仪法）
检测编号：	委托编号：	第　　页　共　　页

	工程名称
	
	委托日期
	

	委托单位
	
	检测日期
	

	见证单位
	
	报告日期
	

	监督单位
	
	检测类别
	

	使用部位
	
	取 样 员
	

	样品名称
	
	见 证 员
	

	生产厂家
	
	检测依据
	

	样品描述
	
	唯一性标识
	

	主要仪器设备名称及编号
	

	检测内容及结果

	检测参数
	计量单位
	标准要求
	检测结果
	单项判定

	＜0.075mm颗粒含量
	%
	
	
	

	最大干密度
	g/cm³
	
	
	

	两个试验结果偏差
	%
	
	
	

	两个试验结果标准差
	g/cm³
	
	
	

	检测结论
	




	备注
	
	检测单位
	单位全称
（盖章）


批准：	审核：	检测：
声明：1.未经本机构同意，不得部分复制本报告。
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	样品名称
	
	最大粒径
	
	试筒质量
	kg
	委托日期
	

	试筒容积
	             cm³
	试筒截面积
	              c㎡
	加重底板厚度
	mm
	检测日期
	

	振动频率
	
	全振幅
	
	相似级配模比
	
	振动时间
	

	检测依据
	
	土的比重
	
	样品描述
	

	样品描述
	
	主要仪器名称及编号
	

	试验项目
	最大干密度的测定
	湿土法振毕试样含水率测定

	平行测定次数
	1
	2
	试验盒号
	
	
	
	

	试样+试样筒质量(kg)
	
	
	湿土质量( g)
	
	
	
	

	试样质量(kg)
	干土法
	
	
	干土质量( g)
	
	
	
	

	
	湿土法
	
	
	水质量( g)
	
	
	
	

	百分表读数
(0.01mm)
	初读数
	
	
	含水
率
	单个值(%)
	
	
	
	

	
	终读数
	
	
	
	平均值(%)
	

	试样表面至试筒顶面距离(mm)
	
	
	备注

	试样体积(cm³)
	
	
	

	试样干密度
(g/cm³)
	干土法
	
	
	

	
	湿土法
	
	
	

	最大干密度(平均值) ( g/cm³)
	
	

	两试验结果偏差(%)
	
	


复核：		检测：    
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	工程名称
	
	委托日期
	

	委托单位
	
	成型日期
	

	见证单位
	
	检测日期
	

	监督单位
	
	报告日期
	

	使用部位
	
	检测类别
	

	土源地点
	
	取 样 员
	

	最大干密度
	
	见 证 员
	

	最佳含水率
	
	检测依据
	

	设计要求压实度
	
	唯一性标识
	

	样品描述
	

	主要仪器设备
及编号
	

	检测内容及结果

	检测参数
	计量单位
	技术要求
	检测结果
	结果判定

	承载比  (CBR)
	设
计
要
求
压
实
度
%
	
	每层击数
	次
	
	
	/

	
	
	
	平均含水率
	%
	
	
	/

	
	
	
	平均干密度
	g/cm³
	
	
	/

	
	
	
	膨胀率
	%
	
	
	

	
	
	
	承载比
	%
	
	
	

	
	
	
	每层击数
	次
	
	
	/

	
	
	
	平均含水率
	%
	
	
	/

	
	
	
	平均干密度
	g/cm³
	
	
	/

	
	
	
	膨胀率
	%
	
	
	

	
	
	
	承载比
	%
	
	
	

	
	
	
	每层击数
	次
	
	
	/

	
	
	
	平均含水率
	%
	
	
	/

	
	
	
	平均干密度
	g/cm³
	
	
	/

	
	
	
	膨胀率
	%
	
	
	

	
	
	
	承载比
	%
	
	
	

	检验结论
	

	备注
	
	检测单位
	单位全称
（盖章）


批准：	审核：	检测：
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	试样最大粒径
	
	最大干密度
	                   g/cm³
	委托日期
	

	粒径在20mm~40mm颗粒含量
	
	最佳含水率
	
	成型日期
	

	试筒体积
	               cm³
	成型方式
	□击实成型      □静压成型
	泡水日期
	

	检测依据
	
	检测环境条件
	
	检测日期
	

	主要仪器名称及编号
	

	泡水后的膨胀率
	成型压实度
	
	
	

	
	试样编号
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	筒号
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	筒质量
	(g)
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	筒+试件质量
	(g)
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	泡水前试件百分表读数
	(0.01mm)
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	泡水前试件百分表读数
	(0.02mm)
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	膨胀率
	(%)
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	膨胀率平均值
	(%)
	
	
	

	吸水量
	泡水后筒+试件质量
	(g)
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	吸水量
	(g)
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	吸水量平均值
	(g)
	
	
	

	含水率与密度
	湿密度
	(g/cm³)
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	盒号
	—
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	湿土质量
	(g)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	干土质量
	(g)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	水质量
	(g)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	含水率
	(%)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	平均含水率
	(%)
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	干密度
	(g/cm³)
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	干密度平均值
	(g/cm³)
	
	
	



复核：		检测：       

— 798 —

[bookmark: _Toc195291564][bookmark: _Toc196398029][bookmark: _Toc195346495][bookmark: _Toc195349871][bookmark: _Toc195518939]承载比（CBR）试验检测原始记录（2）
检测编号：	委托编号：	第　　页　共　　页
	样品名称
	
	委托日期
	
	成型日期
	

	样品状态
	
	贯入杆面积(c㎡)
	19.635
	试验日期
	

	检测依据
	
	要求压实度(%)
	
	试样编号
	

	主要仪器设备及编号
	

	最大干密度( g/cm³)
	
	最佳含水率(%)
	
	每层击数
	

	贯入荷载
(N)
	单位压力 (kPa)
	贯入百分表读数(0.01mm)
	单位压力与贯入深度关系图

	
	
	左表
	右表
	平均贯入量
	

	
	
	
	
	
	[image: ]

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	贯入2.5mm时，P=

	
	
	
	
	
	CBR2.5=

	
	
	
	
	
	贯入5.0mm时，P=

	
	
	
	
	
	CBR5.0=

	备注
	



复核：		检测：
[bookmark: _Toc195291565][bookmark: _Toc195346496][bookmark: _Toc195349872][bookmark: _Toc195518940][bookmark: _Toc196398030]土的颗粒分析检测报告
检测编号：	委托编号：	第　　页　共　　页
	工程名称
	
	委托日期
	

	委托单位
	
	检测日期
	

	见证单位
	
	报告日期
	

	监督单位
	
	检测类别
	

	使用部位
	
	取 样 员
	

	粒度范围
	
	要求不均匀系数
	
	见证员
	

	代表批量
	
	判定依据
	
	检测依据
	

	样品描述
	
	唯一性标识
	

	主要设备名 称及自编号
	

	检测内容及结果

	检测参数
	计量单位
	技术要求
	检测结果
	单项判定及说明

	0.6mm以下颗粒
含量
	%
	
	
	

	曲率系数Cc
	—
	
	
	

	不均匀系数Cu
	—
	
	
	

	筛分析
	筛孔尺寸
(mm)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	通过率(%)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	[image: ]

	检验结论
	

	备注
	
	检测单位
	单位全称
（盖章）


批准：	审核：	检测：
声明：1.未经本机构同意，不得部分复制本报告。
2.对本报告有异议的，请在收到报告后15 天内联系本机构协商解决。
3.检测地址：                 电话：

— 800 —

[bookmark: _Toc195291566][bookmark: _Toc195346497][bookmark: _Toc195349873][bookmark: _Toc195518941][bookmark: _Toc196398031]土的颗粒筛分析检测原始记录
检测编号：		委托编号：                                        第　　页　共　　页
	土样类别
	
	检测依据
	
	委托日期
	

	主要仪器设备名称及编号
	
	样品描述
	
	检测日期
	

	粗筛分试料总质量            g
	细筛分试料总质量            g

	孔径
(mm)
	检测结果
	孔径
(mm)
	检测结果

	
	筛上质量
(g)
	分计筛余
(%)
	分计通过率
(%)
	占总土量
(%)
	总通过率
(%)
	
	筛上质量
(g)
	分计筛余
(%)
	分计通过率
(%)
	占总土量
(%)
	总通过率
(%)

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	小计
	
	
	
	
	
	小计
	
	
	
	
	

	总计筛分试样质量( g)
	
	[image: ]

	总质量超差百分数(%)
	
	

	d60
	
	d30
	
	d10
	
	

	不均匀系数Cu
	
	曲率系数Cc
	
	

	＜5mm颗粒含量(%)
	
	≥20mm颗粒含量(%)
	
	

	>5mm颗粒含量(%)
	
	＜20mm颗粒含量(%)
	
	

	＜0.6mm颗粒含量(%)
	
	

	备注
	
	


复核：		检测：      

— 801 —

[bookmark: _Toc196398032][bookmark: _Toc195291567][bookmark: _Toc195346498][bookmark: _Toc195349874][bookmark: _Toc195518942]无机结合料稳定土击实试验报告
检测编号：	委托编号：	第　　页　共　　页
	委托单位
	
	委托日期
	

	工程名称
	
	检测日期
	

	见证单位
	
	报告日期
	

	监督单位
	
	检测类别
	

	击实类型
	
	采用方法
	
	取 样 员
	

	样品名称
	
	最大粒径
	
	见 证 员
	

	使用部位
	
	代表批量
	
	检测依据
	

	样品描述
	
	唯一性标识
	

	主要设备名称及编号
	

	检测内容及结果

	检测参数
	计量
单位
	1
	2
	3
	4
	5
	试验结果

	试件干密度
	g/cm³
	
	
	
	
	
	最佳含水率
( % )
	

	试件含水率
	%
	
	
	
	
	
	
	

	二次曲线拟合干密度
	g/cm³
	
	
	
	
	
	最大干密度
(g/cm³)
	

	试件干密度
	g/cm³
	
	
	
	
	
	
	

	超过    mm颗粒含量
	
	
	

	击实试验结果
二次拟合曲线
	[image: ]

	试验结论
	

	备  注
	
	检测单位
	单位全称
（盖章）


批准：	审核：	检测：
声明：1.未经本机构同意，不得部分复制本报告。
2.对本报告有异议的，请在收到报告后15 天内联系本机构协商解决。
3.检测地址：                 电话：

— 802 —

[bookmark: _Toc195518943][bookmark: _Toc195291568][bookmark: _Toc195349875][bookmark: _Toc195346499][bookmark: _Toc196398033]无机结合料稳定土击实试验原始记录
检测编号：		委托编号：                                        第　　页　共　　页
	样品名称
	
	最大粒径
	
	委托日期
	
	检测日期
	至

	检测依据
	
	检测环境
	
	风干含水量
	
	主要设备名 称及编号
	

	试验项目及结果

	检验项目
	计量
单位
	试验次数
	击实类型
	

	
	
	1
	2
	3
	4
	5
	采用方法
	

	备
料
	预配含水率
	%
	
	
	
	
	
	组成配合比
	

	
	土质量
	g
	
	
	
	
	
	击实筒质量(g)
	

	
	水质量
	g
	
	
	
	
	
	击实筒容积(cm³)
	

	湿密度
	筒+土质量
	g
	
	
	
	
	
	超过      mm粒径含量%
	

	
	湿土质量
	g
	
	
	
	
	
	击 实 结 果

	
	试件湿密度
	g/cm³
	
	
	
	
	
	二次曲线拟合方程
	

	含水率
	盒号
	—
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	拟合后最佳含水量(%)
	

	
	湿土质量
	g
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	拟合后最大干密度( g/cm³)
	

	
	干土质量
	g
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	击 实  曲 线
	

	
	水的质量
	g
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	试件含水率
	%
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	平均含水率
	%
	
	
	
	
	
	
	

	试件干密度
	g/cm³
	
	
	
	
	
	
	

	备注
	


复核：		检测：

— 803 —

[bookmark: _Toc195349876][bookmark: _Toc195291569][bookmark: _Toc195518944][bookmark: _Toc196398034][bookmark: _Toc195346500]无机结合料稳定土无侧限抗压强度检测报告
检测编号：	委托编号：	第　　页　共　　页
	工程名称
	
	委托日期
	

	委托单位
	
	成型日期
	

	见证单位
	
	检测日期
	

	监督单位
	
	报告日期
	

	使用部位
	
	检测类别
	

	道路等级
	
	取 样 员
	

	最大干密度
	
	见 证 员
	

	最佳含水量
	
	要求压实度
	

	样品制作方
	
	设计强度
	

	混合料名称、 配合比、强度
	稳定材料种类
	
	龄期
	d

	
	无机结合料稳定土配合比

	
	水泥
	
	粗集料1
	粗集料2
	粗集料3
	细集料
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	样品描述
	
	检测依据
	

	主要仪器设备
名称及自编号
	
	判定依据
	

	检  测  内   容  及  结  果

	试件 编号
	试件高度
(mm)
	养生质
量损失
(g)
	试件
吸水量
(g)
	试件干 密度  (g/cm³)
	破型荷载
(N)
	单个强度值
(MPa)
	保证率系数

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	平均抗压强度

	
	
	
	
	
	
	
	       MPa

	
	
	
	
	
	
	
	最大值

	
	
	
	
	
	
	
	       MPa

	
	
	
	
	
	
	
	最小值

	
	
	
	
	
	
	
	       MPa

	
	
	
	
	
	
	
	标准差S

	
	
	
	
	
	
	
	       MPa

	
	
	
	
	
	
	
	变异系数

	
	
	
	
	
	
	
	       %

	
	
	
	
	
	
	
	Rc0.95强度

	
	
	
	
	
	
	
	       MPa

	
	
	
	
	
	
	
	强度代表值

	
	
	
	
	
	
	
	       MPa

	检验结论
	



	备 注
	
	检测单位
	单位全称
（盖章）



批准：	审核：	检测：
声明：1.未经本机构同意，不得部分复制本报告。
2.对本报告有异议的，请在收到报告后15 天内联系本机构协商解决。
3.检测地址：                 电话：

— 804 —

[bookmark: _Toc195518945][bookmark: _Toc195349877][bookmark: _Toc195291570][bookmark: _Toc195346501][bookmark: _Toc196398035]无机结合料稳定土无侧限抗压强度检测原始记录
检测编号：		委托编号：                                        第　　页　共　　页
	
稳定料种类
	
	最大干密度
	g/ c m³
	设计强度
	MPa
	委托日期
	

	结合料类别
	
	最佳含水量
	%
	试件截面积
	mm2
	成型日期
	

	检测依据
	
	试件制备方法
	
	要求压实度
	%
	检测日期
	

	主要仪器设备名称及编号
	
	龄    期
	

	试件 编号
	成型后试验测定
	饱水前测定
	饱水后测定
	混合料
配比
	水泥
	
	粗集料1
	粗集料2
	粗集料3
	细集料
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	制件  含水量 (%)
	试样高度  (mm)
	试样
质量
(g)
	试样
质量
(g)
	质量
损失
(g)
	试样
质量
(g)
	吸水量
(g)
	试样  高度  (mm)
	试件
干密度
(g/cm³)
	破坏时
最大压力
(N)
	抗压强度
单值
(MPa)
	平均值(MPa)
	标准差
(MPa)
	测抗压强度时的
含水率检测

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	样品编号
	1
	2

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	最大值
(MPa)
	变异系数
(%)
	湿料质量
(g)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	干料质量
(g)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	最小值
(MPa)
	Rc0.95
(MPa)
	含水率
(%)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	平均含水率(%)
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	样品
制作方
	试验室试配成型    □

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	委托方成型后送样  □

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	委托方送料成型    □

	备注
	


复核：		检测：

— 805 —

[bookmark: _Toc196398036][bookmark: _Toc195349878][bookmark: _Toc195518946][bookmark: _Toc195291571][bookmark: _Toc195346502]石灰稳定材料中石灰剂量检测报告
（直读式测钙仪法）
检测编号：	委托编号：	第　　页　共　　页
	工程名称
	
	委托日期
	

	委托单位
	
	检测日期
	

	见证单位
	
	报告日期
	

	监督单位
	
	检测类别
	

	施工桩号
	
	取样员
	

	取样部位
	
	见证员
	

	设计石灰剂量
	
	检测依据
	

	唯一性标识
	
	判定依据
	

	样品描述
	

	主要仪器设备及编号
	

	检验内容及结果

	试样编号
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	取样桩号
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	石灰剂量(%)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	试样编号
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20

	取样桩号
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	石灰剂量(%)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	试样编号
	21
	22
	23
	24
	25
	26
	27
	28
	29
	30

	取样桩号
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	石灰剂量(%)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	试验结果
	极小值
	
	极大值
	
	平均值
	
	标准差
	
	变异
系数
	

	检测结论
	

	
备注
	
	检测单位
	单位全称
（盖章）


批准：	审核：	检测：
声明：1.未经本机构同意，不得部分复制本报告。
2.对本报告有异议的，请在收到报告后15 天内联系本机构协商解决。
3.检测地址：                 电话：

— 806 —

[bookmark: _Toc195346503][bookmark: _Toc195349879][bookmark: _Toc195518947][bookmark: _Toc196398037][bookmark: _Toc195291572]石灰稳定材料中石灰剂量检验原始记录
（直读测钙仪法）
检测编号：		委托编号：                                        第　　页　共　　页

	设计石灰剂量
	
	设计配合比
	
	委 托 日 期
	

	检 验 依 据
	
	仪器设备编号
	
	检 测 日 期
	

	浸提液制备过程描述
	

	试 样 编 号
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	取 样 桩 号
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	仪器 测试 结果
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	读数平均值
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	试 样 编 号
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	取 样 桩 号
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	仪器 测试 结果
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	读数平均值
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	试 样 编 号
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	取 样 桩 号
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	仪器 测试 结果
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	读数平均值
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	备  注
	



复核：		检测：

— 807 —

[bookmark: _Toc195346504][bookmark: _Toc196398038][bookmark: _Toc195518948][bookmark: _Toc195349880][bookmark: _Toc195291573]      稳定材料中       剂量检测报告（EDTA滴定法）
检测编号：	委托编号：	第　　页　共　　页
	工程名称
	
	委托日期
	

	委托单位
	
	收样日期
	

	见证单位
	
	检测日期
	

	监督单位
	
	报告日期
	

	使用部位
	
	检测类别
	

	稳定料名称
	
	取 样 员
	

	混合料配比
	
	见 证 员
	

	检测依据
	
	判定依据
	

	主要仪器名称及自编号
	
	唯一性标识
	

	配制标准掺量与EDTA标准溶液消耗关系

	配置标样编号
	1
	2
	3
	4
	5
	6

	剂量(%)
	
	
	
	
	
	

	EDTA标准溶液消耗量(mL)
	
	
	
	
	
	

	[image: ]

	检测内容及结果

	样品编号
	1
	2
	3
	4
	5
	6

	代表部位
	
	
	
	
	
	

	实测     剂量(%)
	
	
	
	
	
	

	试验结果

	极小值
	
	极大值
	
	平均值
	
	标准差
	
	变异系数
	

	检验结论
	


	备注
	
	检测单位
	单位全称
（盖章）


批准：	审核：	检测：
声明：1.未经本机构同意，不得部分复制本报告。
2.对本报告有异议的，请在收到报告后15 天内联系本机构协商解决。
3.检测地址：                 电话：

— 808 —

[bookmark: _Toc195291574][bookmark: _Toc195349881][bookmark: _Toc196398039][bookmark: _Toc195518949][bookmark: _Toc195346505]         稳定材料中       剂量原始记录（EDTA滴定法）
检测编号：		委托编号：                                        第　　页　共　　页
	样 品 名 称
	
	样 品 数 量
	
	委 托 日 期
	

	检 测 指 标
	剂量
	检 验 依 据
	
	收 样 日 期
	

	检 测 仪 器
	
	检 测 温 度
	
	检 测 日 期
	

	标准曲线数据

	配制掺量(%)
	
	
	
	
	
	
	

	配制标样编号
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	滴定管初读数(mL)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	滴定管终读数(mL)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	EDTA消耗体积(mL)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	平均值
	
	
	
	
	
	
	

	[image: ]
	标准
曲线
公式
	

	样品编号
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	备注

	检测细编号
	1-1
	1-2
	2-1
	2-2
	3-1
	3-2
	4-1
	4-2
	5-1
	5-2
	6-1
	6-2
	

	滴定管初读数(mL)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	滴定管终读数(mL)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	EDTA消耗体积(mL)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	平均值
	
	
	
	
	
	
	

	实测掺量(%)
	
	
	
	
	
	
	


复核：		检测：

— 809 —

[bookmark: _Toc196398040][bookmark: _Toc195291575][bookmark: _Toc195346506][bookmark: _Toc195349882][bookmark: _Toc195518950]土工合成材料检测报告
检测编号：	委托编号：	第　　页　共　　页
	工程名称
	
	委托日期
	

	委托单位
	
	检测日期
	

	见证单位
	
	报告日期
	

	监督单位
	
	检测环境
	

	检测类别
	
	取样员
	

	工程部位
	
	见证员
	

	检测依据
	
	判定依据
	

	样品名称
	
	规格型号
	

	生产厂家
	
	代表批量
	

	样品描述
	
	唯一性标识
	

	主要仪器设备名称及编号
	

	检测内容

	检测项目
	技术要求
	计量单位
	检测结果
	单项评定

	单位面积质量偏差率
	
	%
	
	

	厚度偏差率
	
	%
	
	

	断裂强度
	横向
	
	kN/m
	
	

	
	纵向
	
	
	
	

	标称断裂强度对应伸长率
	横向
	
	%
	
	

	
	纵向
	
	
	
	

	撕破强力(梯形撕裂强度)
	横向
	
	kN
	
	

	
	纵向
	
	
	
	

	顶破强力
	
	kN
	
	

	垂直渗透系数
	
	cm/s
	
	

	刺破强力
	
	N
	
	

	检测结论
	



	备  注
	
	检测单位
	单位全称
（盖章）


批准：	审核：	检测：
声明：1.未经本机构同意，不得部分复制本报告。
2.对本报告有异议的，请在收到报告后15 天内联系本机构协商解决。
3.检测地址：                 电话：
[bookmark: _Toc195291576][bookmark: _Toc195346507][bookmark: _Toc195349883][bookmark: _Toc195518951][bookmark: _Toc196398041]土工合成材料检测原始记录（1）
检测编号：	委托编号：	第　　页　共　　页
	委托日期
	
	检测日期
	

	样品名称
	
	规格型号
	

	样品描述
	
	检测环境
	

	检测依据
	

	主要仪器设备名称及编号
	

	状态调节
	试件在   ℃和    %RH的湿度条件下放置    h进行调湿

	单位面积质量

	试样编号
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	边长1(cm)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	边长2(cm)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	试样面积(cm²)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	试样质量(g)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	单位面积质量(g/m²)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	平均值(g/m²)
	

	标准差(g/m²)
	

	变异系数(%)
	

	单位面积质量偏差率(%)
	

	厚度(指定压力:    kPa)

	试样编号
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	厚度(mm)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	平均值(mm)
	

	标准差(mm)
	

	变异系数(%)
	

	厚度偏差率(%)
	

	撕破强力(梯形撕裂强度)

	试样编号
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	横向撕破强力值(N)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	平均值(N)
	

	标准差(N)
	

	变异系数(%)
	

	试样编号
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	纵向撕破强力值(N)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	平均值(N)
	

	标准差(N)
	

	变异系数(%)
	


复核：		检测：
[bookmark: _Toc195291577][bookmark: _Toc196398042][bookmark: _Toc195518952][bookmark: _Toc195346508][bookmark: _Toc195349884]土工合成材料检测原始记录（2）
检测编号：	委托编号：	第　　页　共　　页
	委托日期
	
	检测日期
	

	样品名称
	
	规格型号
	

	样品描述
	
	检测环境
	

	检测依据
	

	主要仪器设备名称及编号
	

	状态调节
	试件在   ℃和    %RH的湿度条件下放置    h进行调湿

	拉伸性能(横向)(名义宽度:   mm;名义隔距长度:   mm)

	试样编号
	1
	2
	3
	4
	5

	最大负荷Fmax(kN)
	
	
	
	
	

	抗拉强度Tmax(kN/m)
	
	
	
	
	

	预负荷伸长(mm)
	
	
	
	
	

	实际隔距长度(mm)
	
	
	
	
	

	标称强度下的伸长(mm)(考虑预负荷)
	
	
	
	
	

	伸长率(%)
	
	
	
	
	

	平均值
	抗拉强度：      (kN/m)；伸长率：      (%)

	标准差
	抗拉强度：      (kN/m)；伸长率：      (%)

	变异系数(%)
	抗拉强度：          伸长率：

	拉伸性能(纵向)(名义宽度:   mm;名义隔距长度:   mm)

	试样编号
	1
	2
	3
	4
	5

	最大负荷Fmax(kN)
	
	
	
	
	

	抗拉强度Tmax(kN/m)
	
	
	
	
	

	预负荷伸长(mm)
	
	
	
	
	

	实际隔距长度(mm)
	
	
	
	
	

	标称强度下的伸长(mm)(考虑预负荷)
	
	
	
	
	

	伸长率(%)
	
	
	
	
	

	平均值
	抗拉强度：      (kN/m)；伸长率：      (%)

	标准差
	抗拉强度：      (kN/m)；伸长率：      (%)

	变异系数(%)
	抗拉强度：          伸长率：

	备注
	Tmax=Fmax×c  
c=1/B    B试样名义宽度，单位m 


复核：		检测：
[bookmark: _Toc195291578][bookmark: _Toc195346509][bookmark: _Toc195349885][bookmark: _Toc195518953][bookmark: _Toc196398043]土工合成材料检测原始记录（3）
检测编号：	委托编号：	第　　页　共　　页
	委托日期
	
	检测日期
	

	样品名称
	
	规格型号
	

	样品描述
	
	检测环境
	

	检测依据
	

	主要仪器设备名称及编号
	

	状态调节
	试件在   ℃和    %RH的湿度条件下放置    h进行调湿

	拉伸性能(横向)  (名义隔距长度:   mm)

	试样编号
	1
	2
	3
	4
	5

	最大负荷Fmax(kN)
	
	
	
	
	

	拉伸单元数
	
	
	
	
	

	抗拉强度Tmax(kN/m)
	
	
	
	
	

	预负荷伸长(mm)
	
	
	
	
	

	实际隔距长度(mm)
	
	
	
	
	

	标称强度下的伸长(mm)(考虑预负荷)
	
	
	
	
	

	伸长率(%)
	
	
	
	
	

	平均值
	抗拉强度：      (kN/m)；伸长率：      (%)

	标准差
	抗拉强度：      (kN/m)；伸长率：      (%)

	变异系数(%)
	抗拉强度：          伸长率：

	拉伸性能(纵向)  (名义隔距长度:   mm)

	试样编号
	1
	2
	3
	4
	5

	最大负荷Fmax(kN)
	
	
	
	
	

	拉伸单元数
	
	
	
	
	

	抗拉强度Tmax(kN/m)
	
	
	
	
	

	预负荷伸长(mm)
	
	
	
	
	

	实际隔距长度(mm)
	
	
	
	
	

	标称强度下的伸长(mm)(考虑预负荷)
	
	
	
	
	

	伸长率(%)
	
	
	
	
	

	平均值
	抗拉强度：      (kN/m)；伸长率：      (%)

	标准差
	抗拉强度：      (kN/m)；伸长率：      (%)

	变异系数(%)
	抗拉强度：          伸长率：

	备注
	Tmax=Fmax×c  c=Nm/Ns  Nm—样品1m范围内拉伸单元数量；Ns—试样中拉伸单元数
适用于:土工格栅


复核：		检测：
[bookmark: _Toc195518954][bookmark: _Toc195349886][bookmark: _Toc195291579][bookmark: _Toc195346510][bookmark: _Toc196398044]土工合成材料检测原始记录（4）
检测编号：	委托编号：	第　　页　共　　页
	委托日期
	
	检测日期
	

	样品名称
	
	规格型号
	

	样品描述
	
	检测环境
	

	检测依据
	

	主要仪器设备名称及编号
	

	状态调节
	试件在   ℃和    %RH的湿度条件下放置    h进行调湿

	顶破强力

	试样编号
	1
	2
	3
	4
	5

	顶破强力(kN)
	
	
	
	
	

	平均值(kN)
	

	标准差(kN)
	

	变异系数(%)
	

	刺破强力

	试样编号
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	刺破强力(N)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	平均值(N)
	

	标准差(N)
	

	变异系数(%)
	

	备注
	


复核：		检测：
[bookmark: _Toc195518955][bookmark: _Toc196398045][bookmark: _Toc195291580][bookmark: _Toc195346511][bookmark: _Toc195349887]土工合成材料检测原始记录（5-首页）
检测编号：	委托编号：	第　　页　共　　页
	委托日期
	
	检测日期
	

	样品名称
	
	规格型号
	

	样品描述
	
	检测环境
	

	检测依据
	

	主要仪器设备名称及编号
	

	检测内容

	试样编号
	土工织物试样厚度δ(mm)
	时间t(s)
	水温
T
(℃)
	T℃水温修正系数RT
	水头
差
H(mm)
	渗透
水量V(mL)
	20℃水
流速度
υ20(mm/s)
	水力
梯度
i
	50mm水
头差流速υ20(mm/s)
	水温20℃
时垂直渗透系数
k20(mm/s)
	水温20℃时的透水率θ20

	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	拟合曲线公式
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	拟合曲线公式
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	拟合曲线公式
	

	4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	拟合曲线公式
	

	5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	拟合曲线公式
	


复核：		检测：
[bookmark: _Toc195349888][bookmark: _Toc195291581][bookmark: _Toc196398046][bookmark: _Toc195518956][bookmark: _Toc195346512]土工合成材料检测原始记录（5-续页）
检测编号：	委托编号：	第　　页　共　　页
	试样 1 拟合曲线
	试样 2 拟合曲线

	试样 3 拟合曲线
	试样 4 拟合曲线

	试样 5 拟合曲线
	

	水头差 Δh(mm)
	水温 20℃时垂直渗透系数
k20 (mm/s)
	水头差 Δh(mm)
	水温 20℃时垂直渗透系数
k20 (mm/s)

	
	平均值
	标准差
	变异系数(%)
	
	平均值
	标准差
	变异系数 (%)

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	备注
	v20=VRT/At        k=v/i=v δ/H     θ=v/H


复核：		检测：
[bookmark: _Toc195291582][bookmark: _Toc195346513][bookmark: _Toc195349889][bookmark: _Toc195518957][bookmark: _Toc196398047]道路基层用粉煤灰检测报告
检测编号：	委托编号：	第　　页　共　　页
	工程名称
	
	委托日期
	

	委托单位
	
	检测日期
	

	见证单位
	
	报告日期
	

	监督单位
	
	检测类别
	

	生产厂家
	
	取 样 员
	

	生产批号
	
	代表批量
	
	见 证 员
	

	检测依据
	
	判定依据
	

	样品描述
	
	唯一性标识
	

	主要仪器设备及编号
	

	检测内容及结果

	检测参数
	计量单位
	标准要求
	检测结果
	单项判定

	二氧化硅(SiO2)
	%
	
	
	

	三氧化二铁(Fe2O3)
	%
	
	
	

	三氧化二铝(Al2O3)
	%
	
	
	

	SiO2+Al2O3+Fe2O3
总质量
	%
	
	
	

	烧 失 量
	%
	
	
	

	细度
	0.3mm筛孔通过率
	%
	
	
	

	
	0.075mm筛孔通过率
	%
	
	
	

	比表面积
	cm2/g
	
	
	

	检验结论
	

	备注
	
	检测单位
	单位全称
（盖章）


批准：	审核：	检测：
声明：1.未经本机构同意，不得部分复制本报告。
2.对本报告有异议的，请在收到报告后15 天内联系本机构协商解决。
3.检测地址：                 电话：

— 817 —

[bookmark: _Toc195291583][bookmark: _Toc195346514][bookmark: _Toc195349890][bookmark: _Toc195518958][bookmark: _Toc196398048]道路基层用粉煤灰检验原始记录（1）
检测编号：		委托编号：                                        第　　页　共　　页
	样品名称
	
	检测依据
	
	委托日期
	
	检测日期
	

	主要仪器设备及编号
	
	环境条件
	

	烧失量

	试验
编号
	空坩埚重
(g)
	坩埚及试样重
(g)
	700℃灼烧后坩埚及试样重(g)
	烧失量
(%)
	平均值 (%)

	
	
	
	第1次灼烧后
	第2次灼烧后
	第3次灼烧后
	第 次灼烧后
	第 次灼烧后
	第 次灼烧后
	
	

	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	勃氏比表面积
	备
注
	

	试验
编号
	试料层体积
(cm³)
	空隙率 ε
	试样量(g)
	K值
	比表面积
(㎡/kg)
	检测结果
(㎡/kg)
	
	

	1
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	

	细度
	
	

	试验 次数
	样品质量
(g)
	0.075mm筛孔  筛余物质量(g)
	0.3mm筛孔筛余物质量(g)
	筛孔通过百分率(%)
	
	

	
	
	
	
	0.075mm
	0.3mm
	
	

	第一次
	
	
	
	
	
	
	

	第二次
	
	
	
	
	
	
	

	第三次
	
	
	
	
	
	
	

	筛网校正系数
	
	细度平均值(%)
	
	
	
	



复核：		检测：
[bookmark: _Toc195291584][bookmark: _Toc195346515][bookmark: _Toc195349891][bookmark: _Toc195518959][bookmark: _Toc196398049]道路基层用粉煤灰检验原始记录（2） 
检测编号：		委托编号：                                        第　　页　共　　页
	样品名称
	
	检测依据
	
	委托日期
	
	检测日期
	

	主要仪器设备及编号
	
	环境条件
	

	二氧化硅——氯化铵重量法(基准法)

	胶凝性SiO2
	试样编号
	试样质量
(g)
	灼烧后未经氢氟酸处理的沉淀及 坩埚的质量( g)
	用经氢氟酸处理并经灼烧后及坩埚的质量( g)
	胶凝性SiO2的含量(%)
	SiO2总含量(%)

	
	
	
	
	
	单个值
	平均值
	

	
	空白样
	
	
	
	
	
	

	
	1
	
	
	
	
	
	

	
	2
	
	
	
	
	
	

	可溶性SiO2
	试样编号
	试样质量
(g)
	溶液在660nm处 吸光度
	工作曲线公式
	100ml标准溶液中所 含的SiO2质量(mg)
	可溶性SiO2的含量(%)
	

	
	
	
	
	
	
	单个值
	平均值
	

	
	空白样
	
	
	
	
	
	
	

	
	1
	
	
	
	
	
	
	

	
	2
	
	
	
	
	
	
	

	三氧化二铁——邻菲罗啉分光光度法(基准法)

	试样编号
	试样质量
(g)
	溶液在510nm处吸光度
	工作曲线公式
	100ml标准溶液中所含的Fe2O3质量(mg)
	Fe2O3 的含量(%)

	
	
	
	
	
	单个值
	平均值

	空白样
	
	
	
	
	
	

	1
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	

	三氧化二铝——EDTA直接滴定铁铝含量(基准法)

	试样编号
	试样质量
(g)
	EDTA标准滴定溶液 浓度(mol/L)
	EDTA对AL2O3的滴定度
(mg/ml)
	消耗EDTA标准溶液体积(ml)
	AL2O3 的含量(%)

	
	
	
	
	初读数
	终读数
	消耗量
	单个值
	平均值

	空白样
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	

	备注
	


复核：		检测：
[bookmark: _Toc195349892][bookmark: _Toc195346516][bookmark: _Toc195518960][bookmark: _Toc195291585][bookmark: _Toc196398050]可溶性二氧化硅 、三氧化二铁工作曲线及三氧化二铝滴定度
检测编号：		委托编号：                                        第　　页　共　　页

	二氧化硅标准溶液配制
	配置日期
	

	经1000℃灼烧1h的 二氧化硅质量( g)
	无水碳酸钠质量
(g)
	在1000℃高温下熔融时间
(min)
	水稀释后定容至
(ml)
	标准溶液含量
(mg/ml)
	工作溶液含量
(mg/ml)

	
	
	
	
	
	

	二氧化硅工作曲线的绘制

	吸取标准溶液量
	参比
	0.00mL
	2.00mL
	4.00mL
	5.00mL
	6.00mL
	8.00mL
	10.00mL
	线性回归方程

	660nm下
分光光度计读数
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	三氧化二铁准溶液配制
	配置日期
	

	经950℃灼烧1h的   三氧化二铁质量( g)
	水   (ml)
	硝酸  (ml)
	盐酸(1+1)
(ml)
	在950℃高温下熔融时间
(min)
	水稀释后定容至
(ml)
	标准溶液含量
(mg/ml)
	工作溶液含量
(mg/ml)

	
	
	
	
	
	
	
	

	二氧化二铁——邻菲罗啉分光光度法(基准法)工作曲线的绘制

	吸取标准溶液量
	参比
	0.00mL
	1.00mL
	2.00mL
	3.00mL
	4.00mL
	5.00mL
	6.00mL
	线性回归方程

	510nm下
分光光度计读数
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	EDTA标准溶液对三氧化二铝滴定度
	配置日期
	

	EDTA标准溶液配制
	碳酸钙标准溶液配制
	EDTA标准滴定液浓度标定
	溶液浓度(mol/L)
	EDTA对AL2O3 的滴定度(mg/ml)

	取EDTA量
	取碳酸钙
	试样编号
	初读数(ml)
	终读数(ml)
	消耗量(ml)
	单个值
	平均值
	

	置于烧杯中，加约
200ml水加热溶解，定 溶至1L。此时溶液浓  度为      mol/ml。
	置于300ml烧杯中，加约
100ml水，盖上表面皿，沿杯口  加6ml盐酸(1+1)至碳酸钙全部 溶解。加热至微沸，冷后移入250ml容量瓶中。
	空白样
	
	
	
	
	
	

	
	
	1
	
	
	
	
	
	

	
	
	2
	
	
	
	
	
	


标准溶液配制：	监督：	检测：	复核：

— 820 —
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检测编号：	委托编号：	第　　页　共　　页
	工程名称
	
	委托日期
	

	委托单位
	
	检测日期
	

	见证单位
	
	报告日期
	

	监督单位
	
	检测环境
	

	检测性质
	
	取样员
	

	工程部位
	
	见证员
	

	检测依据
	
	判定依据
	

	样品名称
	
	规格型号
	

	生产厂家
	
	代表批量
	

	样品描述
	
	唯一性标识
	

	主要设备名称
及自编号
	

	检测结果
	见第2页

	检测结论
	


	备注
	
	检测
单位
	单位全称

	
	
	
	盖章


批准：	审核：	检测：
声明：1.未经本机构同意，不得部分复制本报告。
2.对本报告有异议的，请在收到报告后15 天内联系本机构协商解决。
3.检测地址：                 电话：  
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检测编号：	委托编号：	第　　页　共　　页
	检测内容及结果

	检测参数
	技术要求
	计量单位
	检测结果
	单项评定

	针入度
(25℃，100g，5s)
	
	0.1mm
	
	

	软化点(环球法)
	
	℃
	
	

	延度
(5℃，5cm/min)
	
	cm
	
	

	质量损失
	
	%
	
	

	针入度比
	
	%
	
	

	运动黏度(135℃)
	
	Pa·s
	
	

	布氏旋转黏度(135℃)
	
	Pa·s
	
	

	针入度指数
	
	/
	
	

	粒子电荷
	
	/
	
	

	1.18mm筛筛上残留物
	
	%
	
	

	与粗集料的粘附性
	
	/
	
	

	破乳速度
	
	/
	
	

	蒸发残留物
	
	%
	
	

	备注
	
	检测
单位
	单位全称

	
	
	
	盖章


批准：	审核：	检测：
声明：1.未经本机构同意，不得部分复制本报告。
2.对本报告有异议的，请在收到报告后15 天内联系本机构协商解决。
3.检测地址：                 电话：  
[bookmark: _Toc195291588][bookmark: _Toc195518963][bookmark: _Toc195346519][bookmark: _Toc195349895][bookmark: _Toc196398053]沥青/乳化沥青检测报告（2）
检测编号：	委托编号：	第　　页　共　　页
	工程名称
	
	委托日期
	

	委托单位
	
	检测日期
	

	见证单位
	
	报告日期
	

	监督单位
	
	检测环境
	

	检测性质
	
	取样员
	

	工程部位
	
	见证员
	

	检测依据
	
	判定依据
	

	样品名称
	
	规格型号
	

	生产厂家
	
	代表批量
	

	样品描述
	
	唯一性标识
	

	主要设备名称及自编号
	

	检测结果
	

	检测结论
	



	备注
	
	检测
单位
	单位全称

	
	
	
	盖章


批准：	审核：	检测：
声明：1.未经本机构同意，不得部分复制本报告。
2.对本报告有异议的，请在收到报告后15 天内联系本机构协商解决。
3.检测地址：                 电话：  
[bookmark: _Toc195291589][bookmark: _Toc195346520][bookmark: _Toc195349896][bookmark: _Toc195518964][bookmark: _Toc196398054]沥青/乳化沥青检测报告
检测编号：	委托编号：	第　　页　共　　页
	检测内容及结果

	检测参数
	技术要求
	计量单位
	检测结果
	单项评定

	蜡含量
	
	%
	
	

	闪点
	
	℃
	
	

	动力粘度
	
	Pa·s
	
	

	运动黏度
	
	Pa·s
	
	

	溶解度
	
	%
	
	

	密度(15℃)
	
	g/cm³
	
	

	恩格拉黏度(E25)
	
	Pa·s
	
	

	与粗集料的粘附性
	
	/
	
	

	备注
	
	检测
单位
	单位全称

	
	
	
	盖章


批准：	审核：	检测：
声明：1.未经本机构同意，不得部分复制本报告。
2.对本报告有异议的，请在收到报告后15 天内联系本机构协商解决。
3.检测地址：                 电话：  
[bookmark: _Toc195291590][bookmark: _Toc195346521][bookmark: _Toc195349897][bookmark: _Toc195518965][bookmark: _Toc196398055] 沥青/针入度、延度、软化点、针入度指数原始记录
检测编号：	委托编号：	第　　页　共　　页
	委托日期
	
	检测日期
	

	样品名称
	
	规格型号
	

	样品描述
	
	检测环境
	

	检测依据
	

	主要仪器设备
名称及编号
	

	针入度试验

	试验温度(℃)
	荷重(g)
	针入度(0.1mm)

	
	
	1
	2
	3
	针入度平均值
	直线回归相关系数
	针入度指数PI

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	延度试验

	试验温度(℃)
	拉伸速度(cm/min)
	延  度(cm)

	
	
	试件1
	试件2
	试件3
	延度平均值

	
	
	
	
	
	

	软化点试验

	加热介质
	　
	初始温度(℃)
	

	试验编号
	升温记录(每分钟℃)
	软化点(℃)

	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	测值
	平均值

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	备注
	


复核：		检测：
[bookmark: _Toc195291591][bookmark: _Toc195346522][bookmark: _Toc195349898][bookmark: _Toc195518966][bookmark: _Toc196398056]沥青/质量变化、标准黏度、与粗集料黏附性试验原始记录
检测编号：	委托编号：	第　　页　共　　页
	委托日期
	
	检测日期
	

	样品名称
	
	规格型号
	

	样品描述
	
	检测环境
	

	检测依据
	

	主要仪器设备
名称及编号
	

	质量变化

	样品编号
	盛样皿质量(g)
	试验前盛样皿和样品的质量(g)
	试验后盛样皿和样品的质量(g)
	质量损失率(%)
	平均值
(%)

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	标准黏度

	试验编号
	
	

	试验温度(℃)
	

	孔径(mm)
	
	

	试样流出50mL所经过的时间(s)
	
	

	标准黏度(s)
	
	

	平均值(s)
	

	与粗集料黏附性试验

	试验编号
	黏附性测定值
	试验结果

	1
	
	


	2
	
	

	备注
	




复核：		检测：
[bookmark: _Toc195291592][bookmark: _Toc195346523][bookmark: _Toc195349899][bookmark: _Toc195518967][bookmark: _Toc196398057]沥青/蜡含量、针入度比、残留延度原始记录 
检测编号：	委托编号：	第　　页　共　　页
	委托日期
	
	检测日期
	

	样品名称
	
	规格型号
	

	样品描述
	
	检测环境
	

	检测依据
	

	主要仪器设备
名称及编号
	

	试件编号
	
	

	沥青蜡含量
试验
	沥青试样质量(g)
	
	

	
	馏分油总质量(g)
	
	

	
	用于测定蜡的馏分油质量(g)
	
	

	
	析出蜡的质量(g)
	
	

	
	蜡含量(%)
	
	

	
	平均值(%)
	

	试件编号
	
	
	

	加热后残留物针入度试验
	加热前试样针入度(0.1mm)
	

	
	加热后残留物针入度读数(0.1mm)
	
	
	

	
	加热后残留物针入度平均值(0.1mm)
	

	
	残留针入度比(%)
	
	
	

	加热后残留物延度试验
	加热后残留物延度值(cm)
	
	
	

	
	平均值(cm)
	

	备注
	




复核：		检测：
[bookmark: _Toc195291593][bookmark: _Toc195346524][bookmark: _Toc195349900][bookmark: _Toc195518968][bookmark: _Toc196398058]沥青/弹性恢复原始记录
检测编号：	委托编号：	第　　页　共　　页
	委托日期
	
	检测日期
	

	样品名称
	
	规格型号
	

	样品描述
	
	检测环境
	

	检测依据
	

	主要仪器设备
名称及编号
	

	沥青弹性恢复试验

	试验编号
	拉伸速度(cm/min)
	拉伸长度(cm)
	残留长度X (cm)
	弹性恢复率
测值 D(%)
	弹性恢复率 (%)

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	备注
	


复核：		检测：
[bookmark: _Toc195291594][bookmark: _Toc195346525][bookmark: _Toc195349901][bookmark: _Toc195518969][bookmark: _Toc196398059]沥青/运动黏度（毛细管法）原始记录 
检测编号：	委托编号：	第　　页　共　　页
	委托日期
	
	检测日期
	

	样品名称
	
	规格型号
	

	样品描述
	
	检测环境
	

	检测依据
	

	主要仪器设备
名称及编号
	

	沥青运动黏度(毛细管法)试验

	试验
温度
	毛细管
编号
	C、J求的标定常数
(mm2/s2)
	流经C、J球的时间(s)
	流经C、J球的运动黏度(mm2/s)
	运动粘度
(mm2/s)

	
	
	Cc
	Cj
	Tc
	Tj
	Vc
	Vj
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	备注
	




复核：		检测：
[bookmark: _Toc195291595][bookmark: _Toc195346526][bookmark: _Toc195349902][bookmark: _Toc195518970][bookmark: _Toc196398060]沥青/旋转黏度原始记录
检测编号：	委托编号：	第　　页　共　　页
	委托日期
	
	检测日期
	

	样品名称
	
	规格型号
	

	样品描述
	
	检测环境
	

	检测依据
	

	主要仪器设备
名称及编号
	

	旋转黏度试验

	转子型号
	
	转子速度(r/min)
	

	试验编号
	
	
	
	
	
	

	试验温度
	
	
	
	 
	
	

	粘度计读数(Pa·s)
	1
	
	
	
	
	
	

	
	2
	
	
	
	
	
	

	
	3
	
	
	
	
	
	

	
	平均值
	
	
	
	
	
	

	黏度测值(Pa·s)
	
	
	

	绘制黏度曲线
	










	备注
	


复核：		检测：
[bookmark: _Toc195291596][bookmark: _Toc195346527][bookmark: _Toc195349903][bookmark: _Toc195518971][bookmark: _Toc196398061]沥青/闪点与燃点原始记录
检测编号：	委托编号：	第　　页　共　　页
	委托日期
	
	检测日期
	

	样品名称
	
	规格型号
	

	样品描述
	
	检测环境
	

	检测依据
	

	主要仪器设备
名称及编号
	

	样品编号
	
	
	
	

	初始温度(℃)
	
	
	
	

	升温记录(℃/min)
	1
	
	
	
	

	
	2
	
	
	
	

	
	3
	
	
	
	

	
	4
	
	
	
	

	
	5
	
	
	
	

	
	6
	
	
	
	

	
	7
	
	
	
	

	
	8
	
	
	
	

	
	9
	
	
	
	

	
	10
	
	
	
	

	
	11
	
	
	
	

	
	12
	
	
	
	

	
	13
	
	
	
	

	
	14
	
	
	
	

	
	15
	
	
	
	

	
	16
	
	
	
	

	
	17
	
	
	
	

	
	18
	
	
	
	

	闪点实测（℃）
	
	
	
	

	平均值（℃）
	

	燃点实测（℃）
	
	
	
	

	平均值（℃）
	

	备注
	


复核：	检测：
[bookmark: _Toc195291597][bookmark: _Toc195346528][bookmark: _Toc195349904][bookmark: _Toc195518972][bookmark: _Toc196398062]沥青/动力黏度（真空减压毛细血管法）原始记录
检测编号：	委托编号：	第　　页　共　　页
	委托日期
	
	检测日期
	

	样品名称
	
	规格型号
	

	样品描述
	
	检测环境
	

	检测依据
	

	主要仪器设备
名称及编号
	

	检测数据

	黏度计编号
	
	
	

	黏度计常数(Pa·s/s)
	
	
	

	试样吸收到第一个超过60s的标线的时间(s)
	
	
	

	动力黏度(Pa·s)
	
	
	

	动力黏度平均值(Pa·s)
	

	备注
	


复核：		检测：
[bookmark: _Toc195291598][bookmark: _Toc195346529][bookmark: _Toc195349905][bookmark: _Toc195518973][bookmark: _Toc196398063]沥青/溶解度原始记录
检测编号：	委托编号：	第　　页　共　　页
	委托日期
	
	检测日期
	

	样品名称
	
	规格型号
	

	样品描述
	
	检测环境
	

	检测依据
	

	主要仪器设备
名称及编号
	

	溶解度试验试验

	试验编号
	
	

	坩埚和玻璃纤维滤纸的合计质量m1(g)
	
	

	锥形瓶和玻璃棒的合计质量m2(g)
	
	

	锥形瓶、玻璃棒与沥青的合计质量m3 (g)
	
	

	坩埚、滤纸与不溶物的合计质量m4(g)
	
	

	锥形瓶、玻璃棒与粘附不溶物的合计质量m5(g)
	
	

	溶解度测定值Sb(%)
	
	

	溶解度(%)
	

	备注
	


复核：		检测：
[bookmark: _Toc195291599][bookmark: _Toc195346530][bookmark: _Toc195349906][bookmark: _Toc195518974][bookmark: _Toc196398064]沥青/密度及相对密度原始记录
检测编号：	委托编号：	第　　页　共　　页
	委托日期
	
	检测日期
	

	样品名称
	
	规格型号
	

	样品描述
	
	检测环境
	

	检测依据
	

	主要仪器设备
名称及编号
	

	密度及相对密度试验

	□液体沥青          □粘稠沥青          □固体沥青

	试件编号
	
	

	比重瓶质量m1(g)
	
	

	比重瓶装满水后质量m2(g)
	
	

	比重瓶与所盛满沥青试样的合计质量m3(g)
	
	

	比重瓶与沥青试样的合计质量m4(g)
	
	

	比重瓶与试样和水的合计质量m5(g)
	
	

	试样在试验温度下的相对密度
	
	

	试样在试验温度下的相对密度平均值
	

	试样在试验温度下的密度
ρb(g/cm³)
	
	

	试样在试验温度下的密度平均值(g/cm³)
	

	备注
	


复核：		检测：
[bookmark: _Toc195346531][bookmark: _Toc195349907][bookmark: _Toc195518975][bookmark: _Toc196398065][bookmark: _Toc195291600]沥青/恩格拉黏度原始记录
检测编号：	委托编号：	第　　页　共　　页
	委托日期
	
	检测日期
	

	样品名称
	
	规格型号
	

	样品描述
	
	检测环境
	

	检测依据
	

	主要仪器设备
名称及编号
	

	恩格拉黏度试验

	试验编号
	20℃时200mL蒸馏水流出的时间(s)
	20℃时恩格拉黏度计水值

	
	第一次
	第二次
	第三次
	第四次
	平均值
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	试验编号
	沥青在25℃时流出时间(s)
	恩格拉黏度计的水值(s)
	沥青试样在25℃时的恩格拉黏度
	恩格拉黏度平均值

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	备注
	


复核：		检测：
[bookmark: _Toc195291601][bookmark: _Toc195346532][bookmark: _Toc195349908][bookmark: _Toc195518976][bookmark: _Toc196398066]乳化沥青原始记录（1）
检测编号：	委托编号：	第　　页　共　　页
	委托日期
	
	检测日期
	

	样品名称
	
	规格型号
	

	样品描述
	
	检测环境
	

	检测依据
	

	主要仪器设备
名称及编号
	

	残留针入度检测

	检测温度(℃)
	恒温(h:min)
	针入度(0.1mm)

	
	
	第一次测值
	第二次测值
	第三次测值
	平均值

	
	
	
	
	
	

	残留延度检测

	检测温度(℃)

	恒温(h:min)

	延   度(cm)

	
	
	试件1
	试件2
	试件3
	平均值

	
	
	
	
	
	

	蒸发残留物含量检测

	/
	容器+玻璃棒(g)
	容器+玻璃棒+
乳液(g)
	容器+玻璃棒+
残留物(g)
	蒸发残留物含量(％)
	平均值(％)

	1
	
	
	
	
	


	2
	
	
	
	
	

	乳化沥青标准粘度检测

	/
	温度 T(℃)
	孔径 d(mm)
	试样流出50mL所经过的时间(s)
	平均值(s)

	1
	
	
	
	


	2
	
	
	
	

	乳化沥青筛上残留物检测

	/
	乳化沥青试样(g)
	滤筛+金属盘(g)
	滤筛+金属盘+筛上残留物(g)
	筛上残留物含量(％)
	平均值(％)

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	备注
	


复核：		检测：
[bookmark: _Toc195291602][bookmark: _Toc195346533][bookmark: _Toc195349909][bookmark: _Toc195518977][bookmark: _Toc196398067]乳化沥青原始记录（2）
检测编号：	委托编号：	第　　页　共　　页
	委托日期
	
	检测日期
	

	样品名称
	
	规格型号
	

	样品描述
	
	检测环境
	

	检测依据
	

	主要仪器设备
名称及编号
	

	粒子电荷检测

	电极板观察情况描述
	检测结果

	
	

	破乳速度检测

	检测编号
	矿料拌和结果描述
	破乳速度
	代号

	A组
	
	

	


	B组
	
	
	

	与粗集料黏附性检测

	检测编号
	黏附性测定值
	检测结果

	1
	
	


	2
	
	

	备注
	



复核：		检测：
[bookmark: _Toc195291603][bookmark: _Toc195346534][bookmark: _Toc195349910][bookmark: _Toc195518978][bookmark: _Toc196398068]粗集料检测报告
检测编号：	委托编号：	第　　页　共　　页
	工程名称
	
	委托日期
	

	委托单位
	
	检测日期
	

	见证单位
	
	报告日期
	

	监督单位
	
	检测环境
	

	检测类别
	
	取样员
	

	工程部位
	
	见证员
	

	检测依据
	
	判定依据
	

	样品名称
	
	规格型号
	

	生产厂家
	
	代表批量
	

	样品描述
	
	唯一性标识
	

	主要仪器设备
名称及编号
	

	检测内容及结果

	检测参数
	技术要求
	计量单位
	检测结果
	单项评定

	表观相对密度
	
	
	
	

	压碎值
	
	%
	
	

	＜0.075mm颗粒含量
	
	%
	
	

	针片状颗粒含量
	
	%
	
	

	坚固性
	
	%
	
	

	洛杉矶磨耗损失
	
	%
	
	

	磨光值
	
	
	
	

	软弱颗粒含量(软弱颗粒或软石含量)
	
	%
	
	

	吸水率
	
	%
	
	

	沥青与粗集料的黏附性
	
	
	
	

	检测结论
	

	备注
	
	检测
单位
	单位全称
（盖章）


批准：	审核：	检测：
声明：1.未经本机构同意，不得部分复制本报告。
2.对本报告有异议的，请在收到报告后15 天内联系本机构协商解决。
3.检测地址：                 电话：     
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	工程名称
	
	委托日期
	

	委托单位
	
	检测日期
	

	见证单位
	
	报告日期
	

	监督单位
	
	检测环境
	

	检测类别
	
	取样员
	

	工程部位
	
	见证员
	

	检测依据
	
	判定依据
	

	样品名称
	
	规格型号
	

	生产厂家
	
	代表批量
	

	样品描述
	
	唯一性标识
	

	主要仪器设备
名称及编号
	

	检测内容及结果

	集料筛分

	筛孔尺寸(mm)
	—
	75
	63
	53
	37.5
	31.5
	26.5
	19
	16

	通过率标准值
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	通过率(%)
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	筛孔尺寸(mm)
	13.2
	9.5
	4.75
	2.36
	1.18
	0.6
	0.3
	0.15
	0.075

	通过率标准值
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	通过率(%)
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	检测结论
	



	备注
	
	检测
单位
	单位全称
（盖章）


批准：	审核：	检测：
声明：1.未经本机构同意，不得部分复制本报告。
2.对本报告有异议的，请在收到报告后15 天内联系本机构协商解决。
3.检测地址：                 电话： 
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	委托日期
	
	检测日期
	

	样品名称
	
	规格型号
	

	样品描述
	
	检测环境
	

	检测依据
	
	样品缩分方法
	

	主要仪器设备
名称及编号
	

	粗集料筛分试验

	项目
	第一组
	第二组
	平均

	干燥试样总量m0(g)
	
	
	

	水洗后筛上总量m洗(g)
	
	
	

	水洗后干筛法筛分
	筛孔尺寸
(mm)
	分计  
筛余量mi(g)
	分计  筛余率(％)
	筛余率(％)
	通过率(％)
	分计  筛余量mi(g)
	分计 筛余率(％)
	筛余率(％)
	通过率(％)
	通过率(％)

	
	75
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	63
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	53
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	37.5
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	31.5
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	26.5
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	19
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	16
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	13.2
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	9.5
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	4.75
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	2.36
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	1.18
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	0.6
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	0.3
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	0.15
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	0.075
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	筛底质量m底(g)
	
	
	—

	筛分后总量
∑mi+m底(g)
	
	
	—

	扣除损耗后试样总质量m0-(m洗-
∑mi-m底)(g)
	
	
	—

	损耗率(%)
	
	
	—

	备注
	


复核：		检测：
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	委托日期
	
	检测日期
	

	样品名称
	
	规格型号
	

	样品描述
	
	检测环境
	

	检测依据
	
	样品缩分方法
	

	主要仪器设备
名称及编号
	

	      针片状颗粒含量试验

	试样编号
	试验前的干燥试样总质量
m0 (g)
	针片状颗粒的总质量
m1 (g)
	非针片状颗粒的总质量
m2 (g)
	损耗率
Ps(%)
	针片状颗粒含量
Qe＆f (%)
	平均值(%)

	1
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	

	压碎值试验

	施加荷载方式
	10min±30s内加到400kN，然后立即卸载 
	试验需试样质量

	
	3～5min内加到200kN，稳压5s后卸载
	

	试样编号
	试验前的干燥试样总质量m0 (g)
	2.36mm
筛上质量
m1 (g)
	2.36mm
筛下质量
m2 (g)
	损耗率
Ps(%)
	压碎值ACV(%)
	平均值(%)

	1
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	

	＜0.075mm颗粒含量试验

	试样编号
	试验前烘干试样质量m0 (g)
	试验后烘干试样质量m1 (g)
	＜0.075mm颗粒含量
Qn(%)
	平均值(%)

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	洛杉矶磨耗试验

	粒度类别
	
	钢球数量
	
	钢球质量
	
	转动次数
	

	试样编号
	试验前试样总质量
m1 (g)
	1.7mm筛上干燥试样
质量m2 (g)
	洛杉矶磨耗值
LA (%)
	平均值(%)

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	备注
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	委托日期
	
	检测日期
	

	样品名称
	
	规格型号
	

	样品描述
	
	检测环境
	

	检测依据
	
	样品缩分方法
	

	主要仪器设备
名称及编号
	

	吸水率试验

	试样编号
	试样烘干质量
ma (g)
	试样表干质量
mf (g)
	试样的吸水率
 wx(%)
	平均值
(%)

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	软弱颗粒含量(软弱颗粒或软石含量)试验

	4.75~9.5mm粒级颗粒质量(g)
	9.5~16mm粒级颗粒质(g)
	16~31.5mm粒级颗粒质量(g)
	三个粒级颗粒总质量m1(g)
	施加荷载后三个粒级完好颗粒总质量m2 (g)
	软弱颗粒含量Qr(%)

	
	
	
	
	
	

	沥青与集料的黏附性

	试样编号
	1
	2
	3
	4
	5

	1号检测员
	
	
	
	
	

	2号检测员
	
	
	
	
	

	平均等级
	

	密度(网篮法)试验

	试样编号
	试样烘干质量ma (g)
	试样表干质量mf (g)
	试样水中质量mw (g)
	水温
T(℃)
	水的密度

(g/cm³)
	
表观相对密度(g/cm³)
	平均值
(g/cm³)

	1
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	

	备注
	


复核：		检测：
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	委托日期
	
	检测日期
	

	样品名称
	
	规格型号
	

	样品描述
	
	检测环境
	

	检测依据
	
	样品缩分方法
	

	主要仪器设备
名称及编号
	

	坚固性试验

	试样编号
	粒级
(mm)
	分计筛余
质量(g)
	质量百分率(%)
	各粒级称取试样质量(g)
	试验前的烘干质量(g)
	试验后的烘干质量(g)
	各粒级质量损失(%)
	各粒级加权质量损失(%)

	第1份
试样
	63-75
	
	
	
	
	
	
	

	
	53-63
	
	
	
	
	
	
	

	
	37.5-53
	
	
	
	
	
	
	

	
	31.5-37.5
	
	
	
	
	
	
	

	
	19-31.5
	
	
	
	
	
	
	

	
	16-19
	
	
	
	
	
	
	

	
	9.5-16
	
	
	
	
	
	
	

	
	4.75-9.5
	
	
	
	
	
	
	

	
	2.36-4.75
	
	
	
	
	
	
	

	
	合计
	—
	
	—
	—
	—
	—
	

	第2份
试样
	63-75
	
	
	
	
	
	
	

	
	53-63
	
	
	
	
	
	
	

	
	37.5-53
	
	
	
	
	
	
	

	
	31.5-37.5
	
	
	
	
	
	
	

	
	19-31.5
	
	
	
	
	
	
	

	
	16-19
	
	
	
	
	
	
	

	
	9.5-16
	
	
	
	
	
	
	

	
	4.75-9.5
	
	
	
	
	
	
	

	
	2.36-4.75
	
	
	
	
	
	
	

	
	合计
	—
	
	—
	—
	—
	—
	

	各粒级加权质量损失平均值(%)
	

	浸泡溶液名称
	

	试验后粒径大于19mm试样颗粒的裂缝、剥落、掉边、掉角情况及其所占的颗粒数量
	

	备注
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	委托日期
	
	检测日期
	

	样品名称
	
	规格型号
	

	样品描述
	
	检测环境
	

	检测依据
	
	样品缩分方法
	

	主要仪器设备
名称及编号
	

	磨光值试验

	
集料标准样品的磨光标称值
	
	
集料标准样品的磨光上限值
	
	
集料标准样品的磨光下限值
	

	橡胶片工作边缘的校准
	1
	2
	3
	4
	5

	
	—
	—
	
	
	

	
	—
	—
	
	
	

	摆式仪测定前浮法玻璃板标定
	
	
	
	
	

	摆式仪测定后浮法玻璃板标定
	
	
	
	
	

	摆式仪测定前陶瓷板标定
	
	
	
	
	

	摆式仪测定后陶瓷板标定
	
	
	
	
	

	摆式仪测定前抛光薄膜标定
	
	
	
	
	

	摆式仪测定后抛光薄膜标定
	
	
	
	
	

	粗砂流速
	
	微粉流速
	
	橡胶片底面与试件表面的夹角
	

	试件类型
	单个试件5次磨光值
	
单个试件的磨值平均值
	
试件的磨光值平均值
	集料的磨光值 PSV

	标准试件
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	试件类型
	单个试件5次磨光值
	
单个试件的磨光值平均值
	
试件的磨光值平均值
	

	试验试件
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	备注
	


复核：		检测：
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	工程名称
	
	委托日期
	

	委托单位
	
	检测日期
	

	见证单位
	
	报告日期
	

	监督单位
	
	检测环境
	

	检测类别
	
	取样员
	

	工程部位
	
	见证员
	

	检测依据
	
	判定依据
	

	样品名称
	
	规格型号
	

	生产厂家
	
	代表批量
	

	样品描述
	
	唯一性标识
	

	主要仪器设备
名称及编号
	

	检测内容及结果

	检测参数
	技术要求
	计量单位
	检测结果
	单项评定

	表观相对密度
	
	—
	
	

	 棱角性(流动时间)
	
	s
	
	

	砂当量
	
	%
	
	

	亚甲蓝值
	
	g/kg
	
	

	含泥量
	
	%
	
	

	坚固性
	
	%
	
	

	检测结论
	


	备注
	
	检测
单位
	单位全称
（盖章）


批准：	审核：	检测：
声明：1.未经本机构同意，不得部分复制本报告。
2.对本报告有异议的，请在收到报告后15 天内联系本机构协商解决。
3.检测地址：                 电话： 
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	工程名称
	
	委托日期
	

	委托单位
	
	检测日期
	

	见证单位
	
	报告日期
	

	监督单位
	
	检测环境
	

	检测类别
	
	取样员
	

	工程部位
	
	见证员
	

	检测依据
	
	判定依据
	

	样品名称
	
	规格型号
	

	生产厂家
	
	代表批量
	

	样品描述
	
	唯一性标识
	

	主要仪器设备
名称及编号
	

	检测内容及结果

	集料筛分

	筛孔尺寸(mm)
	9.5
	4.75
	2.36
	1.18
	0.6
	0.3
	0.15
	0.075

	通过率标准值
	
	
	
	
	
	
	
	

	通过百分率(%)
	
	
	
	
	
	
	
	

	检测结论
	


	备注
	


	检测
单位
	单位全称
（盖章）


批准：	审核：	检测：
声明：1.未经本机构同意，不得部分复制本报告。
2.对本报告有异议的，请在收到报告后15 天内联系本机构协商解决。
3.检测地址：                 电话： 
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	委托日期
	
	检测日期
	

	样品名称
	
	规格型号
	

	样品描述
	
	检测环境
	

	检测依据
	
	样品缩分方法
	

	主要仪器设备
名称及编号
	

	细集料筛分试验

	项目
	第一组
	第二组
	平均

	干燥试样总量m0(g)
	
	
	

	水洗后筛上总量
m洗(g)
	
	
	

	水洗后干筛法筛分
	筛孔尺寸
(mm)
	分计  筛余量mi(g)
	分计  筛余率(％)
	筛余率(％)
	通过率(％)
	分计  筛余量mi(g)
	分计筛余率(％)
	筛余率(％)
	通过率(％)
	通过率(％)

	
	13.2
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	9.5
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	4.75
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	2.36
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	1.18
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	0.6
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	0.3
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	0.15
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	0.075
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	筛底质量m底(g)
	
	
	—

	筛分后总量
∑mi+m底(g)
	
	
	—

	扣除损耗后试样
总质量m0-(m洗-
∑mi-m底)(g)
	
	
	—

	损耗率(%)
	
	
	—

	备注
	


复核：		检测：
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	委托日期
	
	检测日期
	

	样品名称
	
	规格型号
	

	样品描述
	
	检测环境
	

	检测依据
	
	样品缩分方法
	

	主要仪器设备
名称及编号
	

	砂当量试验

	试样编号
	试样含水率
 (%)
	试验试样质量
m1 (g)
	冲洗液
温度
T(℃)
	絮凝物和沉淀物高度
h1 (mm)
	沉淀物的高度h2(mm)
	砂当量
SE(%)
	平均值
(%)

	1
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	

	含泥量试验

	试样编号
	试验前烘干试样质量m0 (g)
	试验后烘干试样质量m1 (g)
	含泥量
Qn(%)
	平均值
(%)

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	亚甲蓝试验

	MB亚甲蓝的快速评价试验

	亚甲蓝标准值MB0(g/kg)
	一次性加入亚甲蓝溶液容积V(mL)
	V1(mL)
	是否出现浅蓝色光晕

	
	
	
	

	MBK测定

	高岭土质量(g)
	亚甲蓝溶液体积(mL)
	高岭土亚甲蓝值MBK(g/kg)

	
	
	

	MB测定(0-2.36mm试样)
	MBF 测定(0-0.15mm试样)

	序号
	试样含水率ω2(%)
	试样质量
㎡(g)
	加入亚甲蓝的体积
V2(mL)
	亚甲蓝值MB(g/kg)
	序号
	试样含水率ω2(%)
	试样质量
m³(g)
	加入亚甲蓝的体积
V3(mL)
	亚甲蓝值MBF(g/kg)

	1
	
	
	
	
	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	2
	
	
	
	

	亚甲蓝平均值MB(g/kg)
	
	亚甲蓝平均值MBF(g/kg)
	

	备注
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[bookmark: _Toc195291614][bookmark: _Toc195346545][bookmark: _Toc195349921][bookmark: _Toc195518989][bookmark: _Toc196398079]细集料检测原始记录（3）
检测编号：	委托编号：	第　　页　共　　页
	委托日期
	
	检测日期
	

	样品名称
	
	规格型号
	

	样品描述
	
	检测环境
	

	检测依据
	
	样品缩分方法
	

	主要仪器设备
名称及编号
	

	表观密度试验(容量瓶法)

	试样编号
	试样的烘干质量
m0 (g)
	水及容量瓶总质量
m1 (g)
	试样、水及容量瓶总质量㎡ (g)
	表观相对
密度

(g/cm³)
	水温
T(℃)
	水的密度

(g/cm³)
	表观密度

(g/cm³)
	平均值
(g/cm³)

	1
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	

	棱角性试验(流动时间法)

	表观密度测定

	试样编号
	试样的烘干质量
m0 (g)
	水及容量瓶总质量
m1 (g)
	试样、水及容量瓶总质量㎡ (g)
	表观相对
密度

(g/cm³)
	水温
T(℃)
	水的密度

(g/cm³)
	表观密度

(g/cm³)
	平均值
(g/cm³)

	1
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	

	每份试样质量m(g)
	单次测定的流动时间(s)
	平均值
Ect(s)

	
	1
	2
	3
	4
	5
	

	
	
	
	
	
	
	

	最近一次试验仪器测定的标准集料流动时间 Ecrs(s)
	
	标准集料的流动时间标准值Ecs(s)
	

	试验的流动时间Ec(s)
	

	备注
	


复核：		检测： 
[bookmark: _Toc195291615][bookmark: _Toc195346546][bookmark: _Toc195349922][bookmark: _Toc195518990][bookmark: _Toc196398080]细集料检测原始记录（4）
检测编号：	委托编号：	第　　页　共　　页

	委托日期
	
	检测日期
	

	样品名称
	
	规格型号
	

	样品描述
	
	检测环境
	

	检测依据
	
	样品缩分方法
	

	主要仪器设备
名称及编号
	

	坚固性试验

	试样编号
	粒级
(mm)
	分计筛余
质量(g)
	质量百分率(%)
	试验前的烘干质量(g)
	试验后的烘干质量(g)
	各粒极质量损失(%)
	各粒级加权质量损失(%)

	第1份
试样
	2.36～4.75
	
	
	
	
	
	

	
	1.18～2.36
	
	
	
	
	
	

	
	0.6～1.18
	
	
	
	
	
	

	
	0.3～0.6
	
	
	
	
	
	

	
	合计
	—
	
	—
	—
	—
	

	第2份
试样
	2.36～4.75
	
	
	
	
	
	

	
	1.18～2.36
	
	
	
	
	
	

	
	0.6～1.18
	
	
	
	
	
	

	
	0.3～0.6
	
	
	
	
	
	

	
	合计
	—
	
	—
	—
	—
	

	各粒级加权质量损失平均值(%)
	

	浸泡溶液名称
	

	备注
	


复核：		检测：
[bookmark: _Toc195291616][bookmark: _Toc195346547][bookmark: _Toc195349923][bookmark: _Toc195518991][bookmark: _Toc196398081]沥青混合料用填料检测报告
检测编号：	委托编号：	第　　页　共　　页
	工程名称
	
	委托日期
	

	委托单位
	
	检测日期
	

	见证单位
	
	报告日期
	

	监督单位
	
	检测类别
	

	道路等级
	
	取样员
	

	样品名称
	
	见证员
	

	品种规格
	
	生产批号
	

	生产厂家
	
	代表批量
	

	检测依据
	
	判定依据
	

	样品描述
	
	唯一性标识
	

	主要仪器设备 名称及自编号
	

	检测内容及结果

	检测参数
	计量单位
	标准要求
	检测结果
	单项判定

	表观相对密度(密度)
	—
	
	
	

	含水率
	%
	
	
	

	筛分试验
(粒度范围)
	＜0.6mm
	%
	
	
	

	
	＜0. 15mm
	%
	
	
	

	
	＜0.075mm
	%
	
	
	

	亲水系数
	—
	
	
	

	塑性指数
	—
	
	
	

	加热安定性
	
	
	
	

	检测结论
	


	备注
	
	检测单位
	单位全称
（盖章）


批准：	审核：	检测：
声明：1.未经本机构同意，不得部分复制本报告。
2.对本报告有异议的，请在收到报告后15 天内联系本机构协商解决。
3.检测地址：                 电话：  
— 851 —

[bookmark: _Toc195291617][bookmark: _Toc195349924][bookmark: _Toc196398082][bookmark: _Toc195518992][bookmark: _Toc195346548]沥青混合料用填料检测原始记录
检测编号：		委托编号：                                        第　　页　共　　页
	样品名称
	
	检测温度
	
	委托日期
	

	检测依据
	
	检测日期
	

	主要仪器设备名称及编号
	

	观相对密度试验(恒温水槽设定温度20℃) ,          李氏比重瓶
	亲水系数

	试验 编号
	比重瓶加矿粉以前的初读数(ml)
	比重瓶加矿粉以后的终读数
(ml)
	牛角匙、瓷皿、漏斗及试验前瓷皿中矿粉的干燥质量(g)
	牛角匙、瓷皿、漏斗及试验后瓷皿中矿粉的干燥质量(g)
	密度  (g/cm³)
	密度
平均值 (g/cm³)
	表观相对
密度
平均值
	试验 编号
	水中沉淀物
体积(ml)
	煤油中
沉淀物体积(ml)
	亲水
系数η

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	测值
	平均值
	测值
	平均值
	

	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	筛分试验
	含水率
	试验
编号
	烘干前( g)
	烘干后( g)
	含水率(%)

	第1次试验前干燥质量：            ( g)
	第2次试验前干燥质量：           ( g)
	
	1
	
	
	

	筛孔尺寸
(mm)
	筛余质量( g)
	分计筛余率(%)
	累计筛余率(%)
	通过筛余率(%)
	
	2
	
	
	

	
	1
	2
	1
	2
	1
	2
	1
	2
	平均值
	
	平均值(%)
	

	0.6
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	塑性指数
	试验编号
	1
	2
	液限(%)

	0.3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	液限
	（）击下试样质量(g)
	
	
	

	0.15
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	干土质量(g)
	
	
	

	0.075
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	塑限
	湿土质量(g)
	
	
	塑限(%)

	＜0.075
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	干土质量(g)
	
	
	

	加热安定性试验
	
	塑性指数(%)
	
	

	试样质量( g)
	加热温度(℃)
	加热前矿粉外观描述
	加热后矿粉外观描述
	检测结果
	备
注
	

	
	
	
	
	
	
	


复核：		检测：

— 852 —

[bookmark: _Toc195518993][bookmark: _Toc196398083][bookmark: _Toc195291618][bookmark: _Toc195346549][bookmark: _Toc195349925]木质素纤维检测报告
检测编号：	委托编号：	第　　页　共　　页
	委托单位
	
	委托日期
	

	工程名称
	
	检测日期
	

	见证单位
	
	报告日期
	

	监督单位
	
	检测性质
	

	规格型号
	
	委 托 人
	

	生产厂家
	
	见 证 人
	

	样品状态
	
	代表批量
	

	检测依据
	
	判定依据
	

	样品描述
	
	唯一性标识
	

	主要设备名称
及自编号
	

	检验项目及结果

	检测参数
	计量单位
	技术要求
	检测结果
	单项判定

	长度
	mm
	
	
	

	灰分含量
	%
	
	
	

	吸油率
	倍
	
	
	

	pH值
	—
	
	
	

	含水率
	%
	
	
	

	检验结论
	



	备注
	
	检测单位
	单位全称
（盖章）


批准：	审核：	检测：
声明：1.未经本机构同意，不得部分复制本报告。
2.对本报告有异议的，请在收到报告后15 天内联系本机构协商解决。
3.检测地址：                 电话：

— 853 —

[bookmark: _Toc195349926][bookmark: _Toc195291619][bookmark: _Toc195346550][bookmark: _Toc196398084][bookmark: _Toc195518994]木质素纤维检测原始记录
检测编号：		委托编号：                                        第　　页　共　　页

	样品名称
	
	样品状态
	
	委托日期
	

	检测依据
	
	规格型号
	
	检测日期
	

	主要设备名称及自编号
	

	灰分含量
	试验 编号
	烘至恒重后纤
维试样质量+坩
埚质量(g)
	坩埚质量
(g)
	纤维试样 质量( g)
	灰化后灰分
与坩埚合重
(g)
	灰分含量 (%)
	实测值 试件
编号
	长度

	
	
	
	
	
	
	单个值
	平均值
	
	载玻片1
	载玻片2
	载玻片3
	载玻片4
	载玻片5

	
	1
	
	
	
	
	
	
	1
	
	
	
	
	

	
	2
	
	
	
	
	
	
	2
	
	
	
	
	

	吸油率
	试验 编号
	烘干后纤维试
样质量 (g)
	加煤油后 静置时间 (min)
	试样筛质量
(g)
	试样筛+吸有
煤油的纤维
质量(g)
	吸油率(倍)
	3
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	单个值
	平均值
	4
	
	
	
	
	

	
	1
	
	
	
	
	
	
	5
	
	
	
	
	

	
	2
	
	
	
	
	
	
	6
	
	
	
	
	

	含水率
	试验 编号
	坩埚质量 (g)
	未烘干纤维
试样质量(g)
	烘干后干燥纤维+坩埚合重(g)
	含水率(%)
	7
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	单个值
	平均值
	8
	
	
	
	
	

	
	1
	
	
	
	
	
	9
	
	
	
	
	

	
	2
	
	
	
	
	
	10
	
	
	
	
	

	pH
值
	试验 编号
	称取烘干过的纤维 5.00g±0. 10g，将纤维放入盛100mL 蒸馏水的烧杯中，用玻璃棒充分搅拌 ，静置30min，用 pH计测纤维悬浮液的pH值，准确至0.01。
	pH值
	长度平均值
	
	
	
	
	

	
	
	
	单个值
	平均值
	总平均长度
	

	
	1
	
	
	
	备注
	

	
	2
	
	
	
	
	



复核：		检测：

— 854 —

[bookmark: _Toc195291620][bookmark: _Toc195518995][bookmark: _Toc196398085][bookmark: _Toc195346551][bookmark: _Toc195349927]沥青混合料检测报告（1）
检测编号：	委托编号：	第　　页　共　　页
	工程名称
	
	委托日期
	

	委托单位
	
	检测日期
	

	见证单位
	
	报告日期
	

	监督单位
	
	检测环境
	

	检测性质
	
	取样员
	

	工程部位
	
	见证员
	

	检测依据
	
	判定依据
	

	样品名称
	
	规格型号
	

	生产厂家
	
	代表批量
	

	样品描述
	
	唯一性标识
	

	主要设备名称
及自编号
	

	检测结果
	见第2页

	检测结论
	



	备注
	
	检测
单位
	单位全称

	
	
	
	盖章


批准：	审核：	检测：
声明：1.未经本机构同意，不得部分复制本报告。
2.对本报告有异议的，请在收到报告后15 天内联系本机构协商解决。
3.检测地址：                 电话：  
[bookmark: _Toc195291621][bookmark: _Toc195518996][bookmark: _Toc196398086][bookmark: _Toc195346552][bookmark: _Toc195349928]沥青混合料检测报告（2）
检测编号：	委托编号：	第　　页　共　　页
	检测内容及结果

	矿料级配 

	筛孔尺寸(mm)
	31.5
	26.5
	19
	16
	13.2
	9.5
	4.75

	通过率标准要求(%)
	
	
	
	
	
	
	

	通过率检测结果(%)
	
	
	
	
	
	
	

	单项判定
	
	
	
	
	
	
	

	筛孔尺寸(mm)
	2.35
	1.18
	0.6
	0.3
	0.15
	0.075
	/

	通过率标准要求(%)
	
	
	
	
	
	
	/

	通过率检测结果(%)
	
	
	
	
	
	
	/

	单项判定
	
	
	
	
	
	
	/

	检测参数
	技术要求
	计量单位
	检测结果
	单项评定

	油石比
	
	%
	
	

	毛体积相对密度
	
	/
	
	

	理论最大
相对密度
	
	/
	
	

	动稳定度
	
	次/mm
	
	

	残留稳定度
	
	%
	
	

	冻融劈裂强度比
	
	%
	
	

	备注
	
	检测
单位
	单位全称

	
	
	
	盖章


批准：	审核：	检测：

— 856 —

[bookmark: _Toc196398087][bookmark: _Toc195518997][bookmark: _Toc195349929][bookmark: _Toc195291622][bookmark: _Toc195346553]沥青混合料理论最大相对密度试验检测记录（真空法）
检测编号：		委托编号：                                        第　　页　共　　页
	样品名称
	
	收样日期
	

	规格型号
	
	检验日期
	

	样品状态
	
	检验环境
	

	检验依据
	

	检验设备
	

	试样编号
	试样质量（g）
	25℃时负压容器+水质量（g）
	25℃时负压容器+水质量+试样（g）
	单个试样理论
最大相对密度
	理论最大相对密度平均值

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	备 注
	


复核：		检测：     
[bookmark: _Toc195291623][bookmark: _Toc195346554][bookmark: _Toc195349930][bookmark: _Toc195518998][bookmark: _Toc196398088]沥青混合料马歇尔试验原始记录
检测编号：		委托编号：                                        第　　页　共　　页
	样品名称
	
	收样日期
	

	规格型号
	
	检验日期
	

	样品状态
	
	检验环境
	

	检验依据
	

	检验设备
	

	密度检测方法
	
	沥青种类
	
	试验层位
	

	击实次数
	
	拌合温度(℃)
	
	击实温度(℃)
	

	合成毛体积相对密度
	
	混合料理论最大相对密度
	
	水的温度(℃)
	

	试件
编号
	油石比
(%)
	试件高度(mm)
	直径(mm)
	体积(cm³)
	试件空气中质量(g)
	试件水中质量 (g)
	试件表干质量 (g)
	毛体积相对密度
	吸水率
(%)
	沥青体积百分率(%)
	空隙率
(%)
	矿料间隙率
(%)
	饱和度
(%)
	稳定度 (kN)
	流值 (mm)
	连通空隙率
(%)

	
	
	1
	2
	3
	4
	平均
	1
	2
	平均
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	平均值
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	备  注：


复核：		检测：                                      
[bookmark: _Toc195291624][bookmark: _Toc195346555][bookmark: _Toc195349931][bookmark: _Toc195518999][bookmark: _Toc196398089]沥青混合料马歇尔试验原始记录（蜡封法）
检测编号：		委托编号：                                        第　　页　共　　页
	样品名称
	
	收样日期
	

	规格型号
	
	检验日期
	

	样品状态
	
	检验环境
	

	检验依据
	

	检验设备
	

	密度检测方法
	
	沥青种类
	
	试验层位
	

	击实次数
	
	拌合温度(℃)
	
	击实温度(℃)
	

	合成毛体积相对密度
	
	混合料理论最大相对密度
	
	水的温度(℃)
	

	试件
编号
	油石比
(%)
	试件高度(mm)
	直径(mm)
	试件空气中质量(g)
	蜡封试件空中质量(g)
	蜡封试件水中质量(g)
	毛体积相对密度
	吸水率(%)
	沥青体积百分率(%)
	空隙率(%)
	矿料间隙率(%)
	饱和度(%)
	稳定度 (kN)
	流值 (mm)

	
	
	1
	2
	3
	4
	平均
	1
	2
	平均
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	平均值
	
	
	
	
	
	
	
	

	备  注：


复核：		检测：

— 859 —

[bookmark: _Toc195291625][bookmark: _Toc195346556][bookmark: _Toc195519000][bookmark: _Toc196398090][bookmark: _Toc195349932]沥青混合料油石比、矿料级配原始记录（燃烧法）
检测编号：	委托编号：	第　　页　共　　页 
	样品名称
	
	收样日期
	

	规格型号
	
	检验日期
	

	样品状态
	
	检验环境
	

	检验依据
	

	检验设备
	

	油石比(燃烧法)

	试验编号
	1
	2

	油石比均值
	油石比(%)
	修正系数
	修正后油石比(%)
	油石比(%)
	修正系数
	修正后油石比(%)

	
	
	
	
	
	
	

	燃烧前后质量
	燃烧前(g)
	燃烧后(g)
	燃烧前(g)
	燃烧后(g)

	
	
	
	
	

	矿料级配

	干燥试样质量
	
	

	水洗筛上总量(g)
	
	

	0.075mm筛下量(g)
	
	

	0.075mm通过率(%)
	
	

	筛孔
尺寸(mm)
	筛上
质量(g)
	分计
筛余(%)
	累计
筛余(%)
	通过率(%)
	筛上
质量
(g)
	分计
筛余(%)
	累计
筛余(%)
	通过
率(%)
	级配
修正(%)
	平均通过率(%)

	31.5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	26.5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	19
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	16
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	13.2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	9.5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4.75
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.36
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.18
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	0.6
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	0.3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	0.15
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	0.075
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	筛底
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	干筛后总量(g)
	
	

	损耗(g)
	
	

	损耗率(%)
	
	

	扣除损耗后总量(g)
	
	

	备注
	


复核：		检测：
[bookmark: _Toc195291626][bookmark: _Toc195346557][bookmark: _Toc195349933][bookmark: _Toc195519001][bookmark: _Toc196398091]沥青混合料油石比原始记录（离心分离法）
检测编号：	委托编号：	第　　页　共　　页
	委托日期
	
	检测日期
	

	样品名称
	
	规格型号
	

	样品描述
	
	检测环境
	

	沥青型号
	
	设计油石比
	

	检测依据
	

	主要仪器设备名称及编号
	

	试验次数
	1
	2

	混合料试样质量(g)
	
	

	环形滤纸试验前质量(g)
	
	

	环形滤纸试验后质量(g)
	
	

	容器中集料质量(g)
	
	

	抽提液总量(m1)
	
	

	取出的燃烧干燥的抽提液数量(ml)
	
	

	坩埚中燃烧干燥的残渣质量(g)
	
	

	抽提液中矿粉质量(g)
	
	

	干矿料合计质量(g)
	
	

	沥青质量(g)
	
	

	油石比(%)
	
	

	油石比平均值(%)
	

	备注
	


复核：		检测：       
— 861 —

[bookmark: _Toc196398092][bookmark: _Toc195519002][bookmark: _Toc195349934][bookmark: _Toc195291627][bookmark: _Toc195346558]沥青混合料动稳定度原始记录
检测编号：		委托编号：                                        第　　页　共　　页
	样品名称
	
	收样日期
	

	规格型号
	
	检测日期
	

	样品状态
	
	检测环境
	

	检测依据
	

	检测设备
	

	试验温度
	
	试件制作方法
	
	试验轮接地压强(MPa)
	

	试件编号
	试件尺寸(mm)
	试件毛体积相对密度
	理论最大相对密度
	试件空隙率(%)
	试件系数C2
	试验机类型修正系数C1
	时间
t1、t2 (min)
	变形量
d1、d2 (mm)
	试件动稳定度测值
(次/min)
	动稳定度
(次 /min)

	
	长
	宽
	高
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	车辙试件密度试验

	试件编号
	试件空气中质量(g)
	试件水中质量 (g)
	试件表干质量 (g)
	试件吸水率(%)
	试件毛体积相对密度
	马歇尔试件毛体积相对密度
	理论最大相对密度
	空隙率(%)
	压实度(%)

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	备  注：


复核：		检测： 
— 862 —

[bookmark: _Toc196398093][bookmark: _Toc195519003][bookmark: _Toc195349935][bookmark: _Toc195291628][bookmark: _Toc195346559]沥青混合料浸水残留稳定度原始记录
检测编号：	委托编号：	第　　页　共　　页
	样品名称
	
	收样日期
	

	规格型号
	
	检验日期
	

	样品状态
	
	检验环境
	

	检验依据
	

	检验设备
	

	水浴温度
	
	击实次数
	

	沥青种类
	
	加载速率
	

	样品名称
	试件高度(mm)
	直径(mm)
	稳定度(kN)
	均值(kN)
	浸水残留稳定度(%)

	
	1
	2
	3
	4
	平均
	1
	2
	平均
	
	
	

	水浴保温30~45min
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	水浴保温48h
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	备  注：


复核：		检测：
[bookmark: _Toc195291629][bookmark: _Toc195346560][bookmark: _Toc195349936][bookmark: _Toc195519004][bookmark: _Toc196398094]沥青混合料冻融劈裂强度比原始记录
检测编号：	委托编号：	第　　页　共　　页
	样品名称
	
	收样日期
	

	规格型号
	
	检验日期
	

	样品状态
	
	检验环境
	

	检验依据
	

	检验设备
	

	真空度
	
	击实次数
	

	沥青种类
	
	加载速率
	

	冷冻条件
	
	保温条件
	

	试件编号
	试件高度(mm)
	直径(mm)
	最大荷载 (kN)
	劈裂强度 (MPa)
	劈裂强度平均值 (MPa)
	冻融劈裂强度比 (%)

	
	1
	2
	3
	4
	平均
	1
	2
	平均
	
	
	
	

	未进行冻融循环试件
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	经冻融循环试件
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	备  注：




复核：		检测：
报告编号 
委托编号


[bookmark: _Toc196398095][bookmark: _Toc195519005][bookmark: _Toc195349937][bookmark: _Toc195347092][bookmark: _Toc195346561][bookmark: _Toc195291630]沥青混合料目标配合比设计



[bookmark: _Toc195291631][bookmark: _Toc195346562][bookmark: _Toc195347093][bookmark: _Toc195349938][bookmark: _Toc195519006][bookmark: _Toc196398096]检测报告














                    检测机构全称
                            年  月  日

[bookmark: _Toc195519007][bookmark: _Toc195349939][bookmark: _Toc195346563][bookmark: _Toc195291632]沥青混合料目标配合比设计
[bookmark: _Toc195291633][bookmark: _Toc195346564][bookmark: _Toc195349940][bookmark: _Toc195519008]一、工程项目及样品信息

	工程名称
	

	委托单位
	

	见证单位
	

	混合料类型
	

	道路等级
	

	使用部位
	

	委托日期
	



[bookmark: _Toc195519009][bookmark: _Toc195349941][bookmark: _Toc195291634][bookmark: _Toc195346565]二、设计及检测依据
1 、《公路沥青路面施工技术规范》(JTG F40)
2 、《公路工程集料检测规程》(JTG E42)
3 、《公路工程沥青及沥青混合料检测规程》(JTG E20)
[bookmark: _Toc195291635][bookmark: _Toc195346566][bookmark: _Toc195349942][bookmark: _Toc195519010]三、原材料信息
表1  材料信息

	沥青
	标号
	

	
	厂家
	

	集料
	规格(mm)
	
	
	
	
	
	

	
	品种
	
	
	
	
	
	

	
	产地
	
	
	
	
	
	

	填料
	品种
	

	
	产地
	


[bookmark: _Toc195346567][bookmark: _Toc195519011][bookmark: _Toc195349943][bookmark: _Toc195291636]三、原材料检测结果
1 、沥青检测按照《公路工程沥青及沥青混合料检测规程》(JTG E20)的要求和方法进行。检测结果见表2。
表2  沥青检测结果

	检测项目
	计量单位
	标准要求
	检测结果
	单项判定

	针入度(25℃ , 100g 、5s)
	0.1mm
	
	
	

	延度(5cm/min ， 5 ℃)
	cm
	
	
	

	软化点(环球法)
	℃
	
	
	

	相对密度
	/
	
	
	/



2 、集料检测按照《公路工程集料检测规程》(JTG E42)的要求和方法进行。检测结果见表3、表4、表5。
表3  粗集料检测结果
	检测项目
	计量单位
	标准要求
	单项判定

	表观相对密度
	/
	
	

	毛体积相对密度
	/
	
	

	吸水率
	%
	
	

	＜0.075mm颗粒含量
	%
	
	

	针片状颗粒含量
	%
	
	

	洛杉矶磨耗损失
	%
	
	

	压碎值
	%
	
	

	与沥青的黏附性
	级
	
	




表4  细集料检测结果

	检测项目
	计量单位
	标准要求
	检测结果
	单项判定

	表观相对密度
	/
	
	
	

	毛体积相对密度
	/
	
	
	

	砂当量
	%
	
	
	



表5  矿粉检测结果

	检测项目
	计量单位
	标准要求
	检测结果
	单项判定

	表观密度
	g/cm³
	
	
	

	含水率
	%
	
	
	

	外观
	/
	
	
	


[bookmark: _Toc195291637][bookmark: _Toc195346568][bookmark: _Toc195349944][bookmark: _Toc195519012]五、矿料级配设计
依据JTG F40对***型沥青混合料的矿料级配范围要求，集料筛分结果、矿料级配计算见表6 ，绘制于图1。
表6  集料筛分结果、矿料级配计算表
	规格
	
	
	
	
	
	
	
	级配
下限
	级配
上限
	合成
级配

	31.5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	26.5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	19
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	16
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	13.2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	9.5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4.75
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.36
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1. 18
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	0.6
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	0.3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	0. 15
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	0.075
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	配比
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	





[image: ]










图1：级配设计曲线


表7  合成矿料技术指标

	项目
	各种规格矿料

	材料种类
	
	
	
	
	
	
	

	毛体积相对密度
	
	
	
	
	
	
	

	表观相对密度
	
	
	
	
	
	
	

	配比
	
	
	
	
	
	
	

	合成毛体积相对密度
	γsb
	

	合成表观相对密度
	γsa
	

	合成矿料吸水率
	ωX
	

	合成矿料的沥青吸收系数
	C
	

	合成有效相对密度
	γse
	



[bookmark: _Toc195346569][bookmark: _Toc195291638][bookmark: _Toc195349945][bookmark: _Toc195519013]六、最佳油石比的确定
1、根据配合比设计经验，初步确定的最佳油石比为***，按油石比间隔分别成型马歇尔试件。试件成型条件为：沥青加热温度为155℃~165℃，矿料加热温度为160℃~180℃，用沥青混合料拌和机充分拌合均匀，拌合温度为160℃~170℃，用马歇尔电动击实仪成型试件，击实温度为155℃，每组制备4~6个试件，按规定双面击实75次的方法成型。
2.油石比间隔可取±0.3% 、±0.4% 、±0.5%或其它值。
3.采用表干法测定沥青混合料试件的毛体积相对密度，根据实测法检测理论最大相对密度，计算空隙率、沥青饱和度、矿料间隙率，通过测定的物理力学指标，检测和计算结果见表8。
表8  马歇尔物理力学指标检测结果
	级配
类型
	
油石比
(%)
	毛体积相对密度
	理论最大相对密度
	空隙率
(%)
	间隙率
(%)
	饱和度
(%)
	稳定度
(kN)
	流值
(0.1㎜)

	



	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	技术要求
	/
	/
	
	
	
	
	


4 、根据马歇尔物理力学指标检测结果，分别绘制毛体积密度、稳定度、流值、空隙率、饱和度、间隙率与混合料油石比的关系曲线，从曲线上找出相应与毛体积密度最大值、最大稳定度、 目标空隙率及饱和度范围中值对应的四个油石比。马歇尔六项指标与油石比的关系见图2。

[image: ][image: ]
[image: ][image: ][image: ]
图2  六项指标与油石比的关系


表9  最佳油石比计算表

	
指标
	油石比(%)
	
最佳油石比计算

	
	最小值
	最大值
	

	密度
	
	
	a1
	
	OAC1

	空隙率
	
	
	a2
	
	

	稳定度
	
	
	a3
	
	OAC2

	饱和度
	
	
	a4
	
	

	间隙率
	
	
	OACmin
	
	OAC

	流值
	
	
	OACmax
	
	


	共同范围
	
	
	/
	



[bookmark: _Toc195291639][bookmark: _Toc195519014][bookmark: _Toc195349946][bookmark: _Toc195346570]
七、结论
委托检测的沥青针入度、延度、软化点、密度，粗集料表观相对密度、毛体积相对密度、吸水率、筛分、压碎值、磨耗值、与沥青黏附性，细集料表观相对密度、毛体积相对密度、砂当量，矿粉表观相对密度、含水量、筛分、外观，***改性沥青混合料马歇尔检指标检测结果符合《公路沥青路面施工技术规范》JTG F40技术要求。
提供目标配合比参数如下表10：
表10  目标配合比参数表

	集料
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	矿料比例(%)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	最佳油石比(%)
	

	毛体积相对密度
	






[bookmark: _Toc195346571][bookmark: _Toc195519015][bookmark: _Toc195349947][bookmark: _Toc196398097][bookmark: _Toc195291640]路面砖检测报告
检测编号：	委托编号：	第　　页　共　　页
	工程名称
	
	委托日期
	

	委托单位
	
	检测日期
	

	见证单位
	
	报告日期
	

	监督单位
	
	检测类别
	

	使用部位
	
	生产日期
	

	产品名称及标记
	
	代表批量
	

	强度等级
	
	规格型号
	

	透水系数等级
	
	取样员
	

	生产厂家
	
	见证员
	

	检测依据
	
	判定依据
	

	样品描述
	
	唯一性标识
	

	主要仪器设备名称及编号
	

	检测内容及结果

	检测参数
	计量单位
	标准要求
	检测结果
	单项判定

	抗折强度
	平均值
	MPa
	
	
	

	
	单块最小值
	MPa
	
	
	

	抗压强度
	平均值
	MPa
	
	
	

	
	单块最小值
	MPa
	
	
	

	耐磨性
	mm
	
	
	

	防滑性
	BPN
	
	
	

	吸水率
	%
	
	
	

	透水系数
	10-2cm/s
	
	
	

	抗冻性(强度损失率)
	%
	
	
	

	抗盐冻性
	平均值
	g/m2
	
	
	

	
	单块最大值
	g/m2
	
	
	

	检验结论
	

	备注
	
	检测单位
	单位全称
（盖章）


批准：	审核：	检测：
声明：1.未经本机构同意，不得部分复制本报告。
2.对本报告有异议的，请在收到报告后15 天内联系本机构协商解决。
3.检测地址：                            电话：
— 872 —

[bookmark: _Toc195346572][bookmark: _Toc195349948][bookmark: _Toc195291641][bookmark: _Toc195519016][bookmark: _Toc196398098]路面砖检测原始记录（1）
检测编号：		委托编号：                                        第　　页　共　　页
	规格型号
	
	强度级别
	
	委托日期
	

	主要仪器设备及编号
	
	检测依据
	
	检测日期
	

	抗折
强
度
	浸水
时间
	试件
编号
	宽度(mm)
	厚度(mm)
	支承点距离
(mm)
	破坏荷载
(kN)
	单块抗折强度(MPa)
	抗折平均值(MPa)
	单块最小值(MPa)
	吸水率

	
	
	
	测值1
	测值2
	平均值
	测值1
	测值2
	平均值
	
	
	
	
	
	

	
	
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	试件
编号
	干燥质量(g)
	浸水
时间
	表干质量(g)

	
	
	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	
	
	

	
	
	4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2
	
	
	

	
	
	5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	3
	
	
	

	
	
	6
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	4
	
	
	

	
	
	7
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	5
	
	
	

	
	
	8
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	平均值(%)
	

	
	
	9
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	单块最大值
	

	
	
	10
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	备注

	抗压
强
度
	浸水
时间
	试件
编号
	受力宽度(mm)
	受力长度(mm)
	实际受压面积
(mm2)
	破坏荷载
(kN)
	单块抗压强度(MPa)
	抗压平均值(MPa)
	单块最小值(MPa)
	

	
	
	
	测值1
	测值2
	平均值
	测值1
	测值2
	平均值
	
	
	
	
	
	

	
	
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	6
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	7
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	8
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	9
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	10
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



复核：		检测：
[bookmark: _Toc195291642][bookmark: _Toc195346573][bookmark: _Toc195349949][bookmark: _Toc195519017][bookmark: _Toc196398099]路面砖检测原始记录（2）
检测编号：		委托编号：                                        第　　页　共　　页
	规格型号
	
	强度级别
	
	委托日期
	

	检测依据
	
	检测日期
	

	主要仪器设备及编号
	

	耐磨性
	磨料含水率(%)
	试件
编号
	试件尺寸(mm)
长×宽×厚
	磨料流速(L/min)
	钢轮转动时间
(min)
	磨坑长度(mm)

	
	
	
	
	
	
	边缘1
	边缘2
	中间
	磨坑平均长度
	平均值

	
	烘干
前质
量(g)
	烘干后
质量
(g)
	含水率(%)
	1
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	2
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	单值
	平均值
	3
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	4
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	5
	
	
	
	
	
	
	
	

	透水系数
	试件编号
	直径(cm)
	厚度(cm)
	上表面积(cm2)
	水温(℃)
	流出时间(s)
	渗出水量(ml)
	水位差(cm)
	透水系数(×10-2cm/s)
	水的动力粘滞系数(kPa·s)
	换算标准温度
15℃的透水系数(×10-2cm/s)
	备注

	
	
	D1
	D2
	平均值
	L1
	L2
	平均值
	
	
	
	
	
	
	T℃
	15℃
	
	

	
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	防滑性
	试件编号
	摆值(BPN)
	试件
编号
	摆值(BPN)
	试验温度
(℃)
	FB20(BPN)
	

	
	
	1
	2
	3
	4
	5
	平均值
	
	1
	2
	3
	4
	5
	平均值
	
	
	

	
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



复核：		检测：
[bookmark: _Toc195291643][bookmark: _Toc195346574][bookmark: _Toc195349950][bookmark: _Toc195519018][bookmark: _Toc196398100]路面砖检测原始记录（3）
检测编号：		委托编号：                                        第　　页　共　　页

	规格型号
	
	强度级别
	
	委托日期
	

	主要仪器设备及编号
	
	检测日期
	

	抗冻性
	抗压对比试件
	抗压冻融试件
	强度
损失率
(%)

	
	试件编号
	长度
(mm)
	宽度
(mm)
	冻前破坏荷载
(kN)
	抗压强度(MPa)
	平均值(MPa)
	长度
(mm)
	宽度
(mm)
	冻后破坏荷载
(kN)
	抗压强度(MPa)
	平均值(MPa)
	

	
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	抗折对比试件
	抗折冻融试件
	强度
损失率
(%)

	
	试件编号
	跨距
(mm)
	宽度
(mm)
	高度
(mm)
	冻前破
坏荷载(kN)
	冻前抗折强度(MPa)
	平均值(MPa)
	跨距
(mm)
	宽度
(mm)
	高度(mm)
	冻后破坏荷载(kN)
	冻后抗折强度(MPa)
	平均值(MPa)
	

	
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	抗盐冻性
	试件编号
	长度
(mm)
	宽度
(mm)
	试验面积
(㎡)
	渣粒物质质量(g)
	烘干至恒重质量
(g)
	单位面积质量损失(g/m2)
	备
注
	

	
	
	
	
	
	
	
	单个值
	平均值
	最大值
	
	

	
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



复核：		检测：
— 875 —

[bookmark: _Toc196398101][bookmark: _Toc195519019][bookmark: _Toc195349951][bookmark: _Toc195291644][bookmark: _Toc195346575]路缘石检验报告
检测编号：	委托编号：	第　　页　共　　页
	工程名称
	
	委托日期
	

	委托单位
	
	检验日期
	

	见证单位
	
	报告日期
	

	监督单位
	
	检验性质
	

	使用部位
	
	代表批量
	

	样品类别
	
	型号规格
	

	强度等级
	
	取样员
	

	生产厂家
	
	见证员
	

	检测依据
	
	判定依据
	

	样品描述
	
	唯一性标识
	

	主要仪器设备
名称及编号
	

	检测内容及结果

	检测参数
	计量单位
	标准要求
	检测结果
	单项判定

	抗折强度
	平均值
	MPa
	
	
	

	
	单块最小值
	MPa
	
	
	

	抗压强度
	平均值
	MPa
	
	
	

	
	单块最小值
	MPa
	
	
	

	吸水率
	%
	
	
	

	抗冻性
	质量损失率
	%
	
	
	

	
	强度损失率
	%
	
	
	

	抗盐冻性
	%
	
	
	

	检测结论
	



	备注
	
	检测单位
	单位全称
（盖章）


批准：	审核：	检测：
声明：1.未经本机构同意，不得部分复制本报告。
2.对本报告有异议的，请在收到报告后15 天内联系本机构协商解决。
3.检测地址：                      电话：

— 876 —

[bookmark: _Toc195291645][bookmark: _Toc195346576][bookmark: _Toc195349952][bookmark: _Toc195519020][bookmark: _Toc196398102]路缘石检测原始记录（1）
检测编号：		委托编号：                                        第　　页　共　　页
	样品类别
	
	强度等级
	
	型号
	
	委托日期
	

	样品描述
	
	检测依据
	
	规格
	
	检测日期
	

	主要仪器设备名称及编号
	
	
	
	
	
	
	

	抗
折
强
度
	浸水
时间
	试件
编号
	试件接触支承点宽度(mm)
	高度(mm)
	支承点距离(mm)
	破坏荷载(kN)
	单块抗折强度(MPa)
	抗折平均值(MPa)
	单块最小值(MPa)

	
	
	
	测值1
	测值2
	平均值
	测值1
	测值2
	平均值
	
	
	
	
	

	
	
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	抗
压
强
度
	浸水
时间
	试件
编号
	承压边长1(mm)
	承压边长2(mm)
	承压面积(mm2)
	破坏荷载
(kN)
	单块抗压强度(MPa)
	抗压平均值(MPa)
	单块最小值(MPa)

	
	
	
	测值1
	测值2
	平均值
	测值3
	测值4
	平均值
	
	
	
	
	

	
	
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	吸水率
	试件
编号
	干燥质量(g)
	水温
(℃)
	浸水时间
	表干质量(g)
	吸水率(%)
	备注

	
	
	
	
	
	
	单块值
	平均值
	

	
	1
	
	
	
	
	
	
	

	
	2
	
	
	
	
	
	
	

	
	3
	
	
	
	
	
	
	


复核：		检测：
[bookmark: _Toc195291646][bookmark: _Toc195346577][bookmark: _Toc195349953][bookmark: _Toc195519021][bookmark: _Toc196398103]路缘石检测原始记录（2）
检测编号：		委托编号：                                        第　　页　共　　页
	规格型号
	
	强度等级
	
	委托日期
	

	主要仪器设备及编号
	
	检测日期
	

	抗冻性
	对比试件
	冻融试件
	质量损失率(%)
	强度损失率(%)

	
	试件编号
	长度
(mm)
	宽度
(mm)
	冻前破坏
荷载
(kN)
	抗压强度(MPa)
	平均值(MPa)
	长度
(mm)
	宽度
(mm)
	冻融前
试件质量
(g)
	冻融后
试件质量
(g)
	冻后破坏荷载
(kN)
	抗压强度(MPa)
	平均值(MPa)
	
	

	
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	抗盐冻性
	试件编号
	长度
(mm)
	宽度
(mm)
	试验面积
(㎡)
	渣粒物质质量(g)
	烘干至恒重质量
(g)
	单位面积质量损失(g/m2)
	备注
	

	
	
	
	
	
	
	
	单个值
	平均值
	最大值
	
	

	
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


复核：		检测：

— 878 —

[bookmark: _Toc195349954][bookmark: _Toc195519022][bookmark: _Toc195291647][bookmark: _Toc195346578][bookmark: _Toc196398104]检查井盖检测报告
检测编号：	委托编号：	第　　页　共　　页
	委托单位
	
	委托日期
	

	工程名称
	
	检测日期
	

	见证单位
	
	报告日期
	

	监督单位
	
	代表批量
	

	产品名称
	
	承载力等级
	
	检测类别
	

	使用部位
	
	检查井等级
	
	取 样 员
	

	防护措施
	
	产品规格
	
	见 证 员
	

	生产厂家
	
	判定依据
	

	检测依据
	
	唯一性标识
	

	样品描述
	

	主要仪器设备
名称及编号
	

	检测内容及结果

	检测参数
	计量
单位
	标准要求
	检测结果
	单项判定

	
	
	
	第一套
	第二套
	第三套
	

	尺寸测量
	井座净开孔
	mm
	
	
	
	
	

	
	井座高度
	mm
	
	
	
	
	

	
	井座支承面宽度
	mm
	
	
	
	
	

	残余变形
	mm
	
	
	
	
	

	试验荷载
	—
	加至试验荷  载   kN，持荷   s或   min未出现裂纹。
	
	
	
	

	破坏荷载
	kN
	
	
	
	
	

	检测结论
	


	备注
	
	检测单位
	单位全称
（盖章）


批准：	审核：	检测：
声明：1.未经本机构同意，不得部分复制本报告。
2.对本报告有异议的，请在收到报告后15 天内联系本机构协商解决。
3.检测地址：                 电话：
— 879 —

[bookmark: _Toc195346579][bookmark: _Toc195349955][bookmark: _Toc195291648][bookmark: _Toc195519023][bookmark: _Toc196398105]检查井盖检测原始记录
检测编号：		委托编号：                                        第　　页　共　　页
	产品名称
	
	承载力等级
	
	委托日期
	
	检测日期
	

	检测依据
	
	产品规格
	
	防护措施
	□有 □无 □特殊设计
	主要仪器设备名称及编号
	

	检验项目
	第一套
	第二套
	第三套
	其他描述

	尺
寸
测
量
	测量次数
	第1次
	第2次
	第3次
	平均值
	第1次
	第2次
	第3次
	平均值
	第1次
	第2次
	第3次
	平均值
	

	
	井座净开孔(mm)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	井座高度(mm)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	井座支承面宽度(mm)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	承
载
能
力
试
验
	试验程序
	加载前预压
	第一次
2/3试验荷载
	第二次
2/3试验荷载
	第三次
2/3试验荷载
	第四次
2/3试验荷载
	第五次
2/3试验荷载
	残余
变形
(mm)
	试验荷载
(kN)
	破坏荷载
(kN)

	
	第
一
套
	计量
单位
	kN
	预载
	
	加载力
	
	加载力
	
	加载力
	
	加载力
	
	加载力
	
	
	
	

	
	
	
	mm
	卸载后
初始值
	
	变形
观测
	
	变形
观测
	
	变形
观测
	
	变形
观测
	
	卸载
终值
	
	
	□持荷30s
未出现裂纹
□井盖破裂
□井座破裂
	□井盖破裂
□井座破裂

	
	
	检测中观
察描述
	□未出现裂纹
□井盖出现裂纹
□井座出现裂
	□未出现裂纹
□井盖出现裂纹
□井座出现裂纹
	□未出现裂纹
□井盖出现裂纹
□井座出现裂纹
	□未出现裂纹
□井盖出现裂纹
□井座出现裂纹
	□未出现裂纹
□井盖出现裂纹
□井座出现裂纹
	□未出现裂纹
□井盖出现裂纹
□井座出现裂纹
	
	
	

	
	

二
套
	计量
单位
	kN
	预载
	
	加载力
	
	加载力
	
	加载力
	
	加载力
	
	加载力
	
	
	
	

	
	
	
	mm
	卸载后
初始值
	
	变形
观测
	
	变形
观测
	
	变形
观测
	
	变形
观测
	
	卸载
终值
	
	
	□持荷30s
未出现裂纹
□井盖破裂
□井座破裂
	□井盖破裂
□井座破裂

	
	
	检测中观
察描述
	□未出现裂纹
□井盖出现裂纹
□井座出现裂纹
	□未出现裂纹
□井盖出现裂纹
□井座出现裂纹
	□未出现裂纹
□井盖出现裂纹
□井座出现裂纹
	□未出现裂纹
□井盖出现裂纹
□井座出现裂纹
	□未出现裂纹
□井盖出现裂纹
□井座出现裂纹
	□未出现裂纹
□井盖出现裂纹
□井座出现裂纹
	
	
	

	
	第
三
套
	计量
单位
	kN
	预载
	
	加载力
	
	加载力
	
	加载力
	
	加载力
	
	加载力
	
	
	
	

	
	
	
	mm
	卸载后
初始值
	
	变形
观测
	
	变形
观测
	
	变形
观测
	
	变形
观测
	
	卸载
终值
	
	
	□持荷30s
未出现裂纹
□井盖破裂
□井座破裂
	□井盖破裂
□井座破裂

	
	
	检测中观
察描述
	□未出现裂纹
□井盖出现裂纹
□井座出现裂
	□未出现裂纹
□井盖出现裂纹
□井座出现裂纹
	□未出现裂纹
□井盖出现裂纹
□井座出现裂纹
	□未出现裂纹
□井盖出现裂纹
□井座出现裂纹
	□未出现裂纹
□井盖出现裂纹
□井座出现裂纹
	□未出现裂纹
□井盖出现裂纹
□井座出现裂纹
	
	
	

	备注
	


复核：		检测：
— 880 —

[bookmark: _Toc196398106][bookmark: _Toc195349956][bookmark: _Toc195519024][bookmark: _Toc195346580][bookmark: _Toc195291649]水箅（水篦）检测报告
检测编号：	委托编号：	第　　页　共　　页

	委托单位
	
	委托日期
	

	工程名称
	
	检测日期
	

	见证单位
	
	报告日期
	

	监督单位
	
	检测类别
	

	产品名称
	
	承载力等级
	
	取 样 员
	

	使用部位
	
	见 证 员
	

	公称尺寸
	
	结构型式
	
	代表批量
	

	生产厂家
	
	判定依据
	

	检测依据
	
	唯一性标识
	

	样品描述
	

	主要仪器设备名称及编号
	

	检测内容及结果

	检测参数
	计量
单位
	标准要求
	检测结果
	单项判定

	
	
	
	第一套
	第二套
	第三套
	

	尺寸测量
	水箅净尺寸
	mm
	
	
	
	
	

	
	支座高度
	mm
	
	
	
	
	

	
	支座支承面宽度
	mm
	
	
	
	
	

	残余变形
	mm
	
	
	
	
	

	试验荷载
	—
	加至试验荷  载   kN，持 荷   s或min  未出现裂纹
。
	
	
	
	

	检测结论
	


	备注
	
	检测单位
	单位全称
（盖章）


批准：	审核：	检测：
声明：1.未经本机构同意，不得部分复制本报告。
2.对本报告有异议的，请在收到报告后15 天内联系本机构协商解决。
3.检测地址：                 电话：

— 881 —

[bookmark: _Toc195346581][bookmark: _Toc195291650][bookmark: _Toc195349957][bookmark: _Toc195519025][bookmark: _Toc196398107]水箅（水篦）检测原始记录
检测编号：		委托编号：                                        第　　页　共　　页

	产品名称
	
	承载力等级
	
	委托日期
	
	检测日期
	

	检测依据
	
	产品规格
	
	主要仪器设备名称及编号
	

	检验项目
	第一套
	第二套
	第三套
	其他描述

	尺寸测量
	测量次数
	第1次
	第2次
	第3次
	平均值
	第1次
	第2次
	第3次
	平均值
	第1次
	第2次
	第3次
	平均值
	

	
	水箅净开孔(mm)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	支座高度(mm)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	支座支承面宽度(mm)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	承载能力试验
	试验程序
	加载前预压
	第一次
2/3试验荷载
	第二次
2/3试验荷载
	第三次
2/3试验荷载
	第四次
2/3试验荷载
	第五次
2/3试验荷载
	残余变形
 (mm)
	试验荷载
(kN)

	
	第 一 套
	计量 单位
	kN
	预载
	
	加载力
	
	加载力
	
	加载力
	
	加载力
	
	加载力
	
	
	

	
	
	
	mm
	卸载后初始值
	
	变形
观测
	
	变形
观测
	
	变形
观测
	
	变形
观测
	
	卸载
终值
	
	
	□持荷30s未出现裂纹
□水箅破裂
□井座破裂

	
	
	检测中观
察描述
	□未出现裂纹
□水箅出现裂纹
□井座出现裂纹
	□未出现裂纹
□水箅出现裂纹
□井座出现裂纹
	□未出现裂纹
□水箅出现裂纹
□井座出现裂纹
	□未出现裂纹
□水箅出现裂纹
□井座出现裂纹
	□未出现裂纹
□水箅出现裂纹
□井座出现裂纹
	□未出现裂纹
□水箅出现裂纹
□井座出现裂纹
	
	

	
	

二
套
	计量 单位
	kN
	预载
	
	加载力
	
	加载力
	
	加载力
	
	加载力
	
	加载力
	
	
	

	
	
	
	mm
	卸载后初始值
	
	变形
观测
	
	变形
观测
	
	变形
观测
	
	变形
观测
	
	卸载
终值
	
	
	□持荷30s未出现裂纹
□水箅破裂
□井座破裂

	
	
	检测中观
察描述
	☑未出现裂纹
□水箅出现裂纹
□井座出现裂纹
	□未出现裂纹
□水箅出现裂纹
□井座出现裂纹
	□未出现裂纹
□水箅出现裂纹
□井座出现裂纹
	□未出现裂纹
□水箅出现裂纹
☑井座出现裂纹
	□未出现裂纹
□水箅出现裂纹
□井座出现裂纹
	□未出现裂纹
□水箅出现裂纹
□井座出现裂纹
	
	

	
	第三套
	计量 单位
	kN
	预载
	
	加载力
	
	加载力
	
	加载力
	
	加载力
	
	加载力
	
	
	

	
	
	
	mm
	卸载后初始值
	
	变形
观测
	
	变形
观测
	
	变形
观测
	
	变形
观测
	
	卸载
终值
	
	
	
□持荷30s未出现裂纹
□水箅破裂
□井座破裂

	
	
	检测中观
察描述
	□未出现裂纹
□水箅出现裂纹
□井座出现裂纹
	□未出现裂纹
□水箅出现裂纹
□井座出现裂纹
	□未出现裂纹
□水箅出现裂纹
□井座出现裂纹
	□未出现裂纹
□水箅出现裂纹
□井座出现裂纹
	□未出现裂纹
□水箅出现裂纹
□井座出现裂纹
	□未出现裂纹
□水箅出现裂纹
□井座出现裂纹
	
	

	备注
	



复核：		检测：
— 882 —

[bookmark: _Toc196398108][bookmark: _Toc195519026][bookmark: _Toc195349958][bookmark: _Toc195346582][bookmark: _Toc195291651]混凝土防撞墩/隔离墩抗压强度检测报告
检测编号：	委托编号：	第　　页　共　　页
	工 程 名 称
	
	委 托 日 期
	

	委 托 单 位
	
	成 型 日 期
	

	见 证 单 位
	
	检 测 日 期
	

	监 督 单 位
	
	报 告 日 期
	

	生 产 厂 家
	
	龄    期
	

	设计抗压强度
	
	检 测 类 别
	

	养 护 方 式
	
	取   样   员
	

	代 表 批 量
	
	见   证  员
	

	检 测 依 据
	
	判 定 依 据
	

	样 品 描 述
	
	唯一性标识
	

	主要仪器设备
名称及编号
	

	检测内容及结果

	混凝土试件
成型组编号
	试件 编号
	试件尺寸
(mm×mm×mm)
	抗压强度(MPa)
	单项判定

	
	
	
	单个值
	平均值
	最小值
	

	
	1
	
	
	
	
	

	
	2
	
	
	
	
	

	
	3
	
	
	
	
	

	
	1
	
	
	
	
	

	
	2
	
	
	
	
	

	
	3
	
	
	
	
	

	
	1
	
	
	
	
	

	
	2
	
	
	
	
	

	
	3
	
	
	
	
	

	检测结论
	

	备注
	
	检测单位
	单位全称
（盖章）


批准：	审核：	检测：
声明：1.未经本机构同意，不得部分复制本报告。
2.对本报告有异议的，请在收到报告后15 天内联系本机构协商解决。
3.检测地址：                 电话：
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[bookmark: _Toc195349959][bookmark: _Toc195346583][bookmark: _Toc196398109][bookmark: _Toc195291652][bookmark: _Toc195519027]混凝土防撞墩/隔离墩抗压强度检测原始记录
检测编号：		委托编号：                                        第　　页　共　　页

	试件尺寸
	
	养护方式
	
	委托日期
	

	检测依据
	
	环境温度
	
	成型日期
	

	主要设备名称及编号
	
	检测日期
	

	混凝土试件 成型组编号
	试件 编号
	外观检查
	承压面尺寸测量
	破坏荷载
(kN)
	抗压强度(MPa)
	备注

	
	
	
	承压面
	边长(mm)
	相邻面间夹角( ° )
	平面度 (mm)
	
	单个值
	平均值
	最小值
	

	
	
	
	
	1
	2
	3
	1
	2
	3
	
	
	
	
	
	

	
	1
	□完好  □微损
	上压面
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	□严重缺陷
	下压面
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	2
	□完好  □微损
	上压面
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	□严重缺陷
	下压面
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	3
	□完好  □微损
	上压面
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	□严重缺陷
	下压面
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	1
	□完好  □微损
	上压面
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	□严重缺陷
	下压面
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	2
	□完好  □微损
	上压面
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	□严重缺陷
	下压面
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	3
	□完好  □微损
	上压面
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	□严重缺陷
	下压面
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	1
	□完好  □微损
	上压面
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	□严重缺陷
	下压面
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	2
	□完好  □微损
	上压面
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	□严重缺陷
	下压面
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	3
	□完好  □微损
	上压面
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	□严重缺陷
	下压面
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



复核：		检测：
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[bookmark: _Toc195519028][bookmark: _Toc195349960][bookmark: _Toc195346584][bookmark: _Toc196398110][bookmark: _Toc195291653]混凝土模块抗压强度检测报告
检测编号：	委托编号：	第　　页　共　　页
	工程名称
	
	委托日期
	

	委托单位
	
	检测日期
	

	见证单位
	
	报告日期
	

	监督单位
	
	检测类别
	

	生产厂家
	
	强度等级
	

	使用部位
	
	代表批量
	

	表面形状
	
	取  样  员
	

	样品规格
	
	见  证  员
	

	检测依据
	
	判定依据
	

	主要仪器设备
名称及编号
	
	唯一性标识
	

	检验项目及结果

	检验项目
	计量单位
	标准要求
	检测结果
	单项判定

	抗压强度
	平均值
	MPa
	
	
	

	
	最小值
	MPa
	
	
	

	检测结论
	




	备注
	
	检测单位
	单位全称
（盖章）


批准：	审核：	检测：
声明：1.未经本机构同意，不得部分复制本报告。
2.对本报告有异议的，请在收到报告后15 天内联系本机构协商解决。
3.检测地址：                 电话：

— 885 —

[bookmark: _Toc195346585][bookmark: _Toc196398111][bookmark: _Toc195519029][bookmark: _Toc195349961][bookmark: _Toc195291654]混凝土模块抗压强度检测原始记录
检测编号：		委托编号：                                        第　　页　共　　页
	样品名称
	
	试件规格
	
	强度等级
	
	委托日期
	

	样品加工
	□是         □否
	加工日期
	
	实际开孔率
	
	检测日期
	

	加工方式
	□切割      □钻芯
	找平和粘结材料
	
	找平层厚度
	
	试验温度
	

	检测依据
	
	主要设备名称及编号
	

	换算法
	试件 编号
	尺寸测量(mm)
	承压面积 (m㎡)
	破坏荷载 (kN)
	抗压强度
(MPa)

	
	
	上部长度
	下部长度
	长度  平均值
	上部宽度
	下部宽度
	宽度
平均值
	
	
	

	
	
	1
	2
	3
	1
	2
	3
	
	1
	2
	3
	1
	2
	3
	
	
	
	单个值
	平均值
	最小值

	
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	取芯法
	试件 编号
	尺寸测量(mm)
	高径比
	破坏荷载 (kN)
	换算系数
	抗压强度推定值
(MPa)

	
	
	直径
	高度
	垂直度
	平整度
	
	
	高径比
	换算100mm圆柱体
	换算150mm立方体
	

	
	
	1
	2
	1
	2
	1
	2
	上1
	上2
	下1
	下2
	
	
	
	
	
	单个值
	平均值
	最小值

	
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


复核：		检测：
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[bookmark: _Toc196398112][bookmark: _Toc195291656][bookmark: _Toc195519031][bookmark: _Toc195346587][bookmark: _Toc195349963]通用硅酸盐水泥检测报告
检测编号：	委托编号：	第　　页　共　　页
	工程名称
	
	委托日期
	

	委托单位
	
	检测日期
	

	见证单位
	
	报告日期
	

	监督单位
	
	检测环境
	

	检测类别
	
	取样员
	

	工程部位
	
	见证员
	

	检测依据
	
	判定依据
	

	样品名称
	
	出厂编号
	
	规格型号
	

	样品描述
	
	代表批量
	

	生产厂家
	
	唯一性标识
	

	主要仪器设备
名称及编号
	

	序号
	检测参数
	技术要求
	计量单位
	检测结果
	单项评定

	1
	凝结时间
	初凝
	
	min
	
	

	
	
	终凝
	
	min
	
	

	2
	安定性
	雷氏法
	
	mm
	
	

	
	
	饼法
	
	/
	
	

	
	抗折强度
	3d
	
	MPa
	单值
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	剔除值
	
	

	
	
	
	
	
	平均值
	
	

	
	
	28d
	
	MPa
	单值
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	剔除值
	
	

	
	
	
	
	
	平均值
	
	

	
	抗压强度
	3d
	
	MPa
	单值
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	剔除值
	
	

	
	
	
	
	
	平均值
	
	

	
	
	28d
	
	MPa
	单值
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	剔除值
	
	

	
	
	
	
	
	平均值
	
	

	检测结论
	

	备注
	
	检测
单位
	单位全称

	
	
	
	（盖章）


批准：	审核：	检测：
声明：1.未经本机构同意，不得部分复制本报告。
2.对本报告有异议的，请在收到报告后15天内联系本机构协商解决。
3.检测地址：                 电话：    
[bookmark: _Toc196398113]水泥检测原始记录（1）
检测编号：	委托编号：	第　　页　共　　页
	委托日期
	
	检测日期
	

	样品名称
	
	规格型号
	

	样品描述
	
	检测环境
	

	检测依据
	

	主要仪器设备
名称及编号
	

	标准稠度用水量
	不变水量法
	调整水量法

	
	计算标准稠度(%)
	实际用水量(mL)
	试杆距底板(mm)

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	细度
(负压筛析法)
	筛余物(g)
	修正系数
	检测结果(%)

	
	
	
	单个值
	平均值

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	安定性
	雷氏法(mm)
	饼法

	
	试件1
	试件2
	两试件
差值
	平均
膨胀值
	试件1
	试件2

	
	A1
	C1
	C1-A1
	A2
	C2
	C2-A2
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	凝结时间
	加水时间(时:分)
	

	
	序 号
	测定时间
	沉入深度
	累计时间
	序 号
	测定时间
	沉入深度
	累计时间

	
	
	时:分
	(mm)
	(min)
	
	时:分
	(mm)
	(min)

	
	1
	
	
	
	13
	
	
	

	
	2
	
	
	
	14
	
	
	

	
	3
	
	
	
	15
	
	
	

	
	4
	
	
	
	16
	
	
	

	
	5
	
	
	
	17
	
	
	

	
	6
	
	
	
	18
	
	
	

	
	7
	
	
	
	19
	
	
	

	
	8
	
	
	
	20
	
	
	

	
	9
	
	
	
	21
	
	
	

	
	10
	
	
	
	22
	
	
	

	
	11
	
	
	
	23
	
	
	

	
	12
	
	
	
	24
	
	
	

	
	初凝时间
	
	min
	终凝时间
	
	min

	备注
	


复核：		检测：
[bookmark: _Toc196398114]水泥检测原始记录（2）
检测编号：	委托编号：	第　　页　共　　页
	委托日期
	
	检测日期
	

	样品名称
	
	规格型号
	

	样品描述
	
	检测环境
	

	检测依据
	

	主要仪器设备
名称及编号
	

	胶砂流动度
	水灰比
	扩散直径（mm）
	流动度结果（mm）
	确定水灰比

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	胶砂强度
	加 水 时 间
	

	
	破 型 时 间
	
	龄    期
	（  ）d

	
	抗折强度
	破坏荷载（kN）
	
	
	

	
	
	单个强度（MPa）
	
	
	

	
	
	检测结果（MPa）
	

	
	抗压强度
	破坏荷载（kN）
	
	
	
	
	
	

	
	
	单个强度（MPa）
	
	
	
	
	
	

	
	
	剔除值
	

	
	
	检测结果（MPa）
	

	
	破 型 时 间
	
	龄    期
	28d

	
	抗折强度
	破坏荷载（kN）
	
	
	

	
	
	单个强度（MPa）
	
	
	

	
	
	检测结果（MPa）
	

	
	抗压强度
	破坏荷载（kN）
	
	
	
	
	
	

	
	
	单个强度（MPa）
	
	
	
	
	
	

	
	
	剔除值
	

	
	
	检测结果（MPa）
	

	备注
	




复核：		检测：
[bookmark: _Toc195291658][bookmark: _Toc195346589][bookmark: _Toc195349965][bookmark: _Toc195519033][bookmark: _Toc196398115]氯离子含量检测原始记录
检测编号：	委托编号：	第　　页　共　　页
	委托日期
	
	检测日期
	

	样品名称
	
	规格型号
	

	样品描述
	
	检测环境
	

	检测依据
	

	主要仪器设备
名称及编号
	

	氯
离
子
含
量

	基准法
	样品序号
	称样量m(g)
	样品耗硫氰酸铵标准溶液体积V1(mL)
	空白耗硫氰酸铵标准溶液体积V0(mL)
	单次测试值
	平均值

	
	
	1
	
	
	
	
	

	
	
	2
	
	
	
	
	

	
	
	硝酸银标准滴定溶液对于氯离子的滴定度(mg/mL)
	

	
	
	氯离子质量分数(%)
	

	
	代用法
	滴定次数
	读数

	
	
	
	第一次
	第二次
	空白试验

	
	
	
	滴定管
	毫伏计
	滴定管
	毫伏计
	滴定管
	毫伏计

	
	
	1
	
	
	
	
	
	

	
	
	2
	
	
	
	
	
	

	
	
	3
	
	
	
	
	
	

	
	
	4
	
	
	
	
	
	

	
	
	5
	
	
	
	
	
	

	
	
	6
	
	
	
	
	
	

	
	
	7
	
	
	
	
	
	

	
	
	8
	
	
	
	
	
	

	
	
	9
	
	
	
	
	
	

	
	
	10
	
	
	
	
	
	

	
	
	----
	第一次
	第二次
	空白试验

	
	
	试样质量(g)
	
	
	/

	
	
	消耗硝酸银标准溶液体积(mL)
	
	
	

	
	
	硝酸银标准滴定溶液对于氯离子的滴定度(mg/mL)
	

	
	
	氯离子质量分数(%)
	第一次
	第二次
	绝对差值
	平均值

	
	
	
	
	
	
	

	备注
	


复核：		检测：
[bookmark: _Toc195291659][bookmark: _Toc195346590][bookmark: _Toc195349966][bookmark: _Toc195519034][bookmark: _Toc196398116]碱含量检测原始记录
检测编号：	委托编号：	第　　页　共　　页
	委托日期
	
	检测日期
	

	样品名称
	
	规格型号
	

	样品描述
	
	检测环境
	

	检测依据
	

	主要仪器设备
名称及编号
	

	碱含量
(基准法)
	标准曲线绘制

	
	K2O与Na2O的标准溶液浓度(μg/mL)
	
	
	
	
	
	

	
	K2O读数(μg/mL)
	
	
	
	
	
	

	
	Na2O读数(μg/mL)
	
	
	
	
	
	

	
	火焰光度计工作曲线：
	

	
	标准曲线线性方程
	

	
	检  测  结  果

	
	试验类型
	第一次
	第二次

	
	
	试样1
	空白1
	试样2
	空白2

	
	试样质量(g)
	
	/
	
	/

	
	稀释体积(mL)
	
	
	
	

	
	K2O(μg/mL)
	
	
	
	

	
	Na2O(μg/mL)
	
	
	
	

	
	扣除空白试验后K2O(μg/mL)
	
	/
	
	/

	
	扣除空白试验后N2O(μg/mL)
	
	/
	
	/

	
	
	第一次
	第二次
	平均值
	碱含量

	
	氧化钾的质量分数(%)
	
	
	
	

	
	氧化钠的质量分数(%)
	
	
	
	

	备注
	


复核：		检测：
[bookmark: _Toc195291660][bookmark: _Toc195346591][bookmark: _Toc195349967][bookmark: _Toc195519035][bookmark: _Toc196398117]三氧化硫含量检测原始记录
检测编号：	委托编号：	第　　页　共　　页
	委托日期
	
	检测日期
	

	样品名称
	
	规格型号
	

	样品描述
	
	检测环境
	

	检测依据
	

	主要仪器设备
名称及编号
	

	三氧化硫含量
(硫酸钡重量法-基准法)
	称量次数
	空白试验坩埚质量m01(g)
	空白试验灼烧后沉淀加坩埚质量m02(g)
	空白试验灼烧后沉淀质量 m013(g)

	
	①
	
	
	

	
	②
	
	
	

	
	③
	
	
	

	
	试样编号
	试样质量 
m12(g)
	称量次数
	坩埚质量m1(g)
	灼烧后沉淀加坩埚质量m2 (g)
	灼烧后沉淀质量m13(g)
	三氧化硫  
wSO3(%)
	平均值
(%)

	
	1
	
	①
	
	
	
	
	

	
	
	
	②
	
	
	
	
	

	
	
	
	③
	
	
	
	
	

	
	2
	
	①
	
	
	
	
	

	
	
	
	②
	
	
	
	
	

	
	
	
	③
	
	
	
	
	

	备注
	
[image: ]


复核：		检测：
[bookmark: _Toc195346592][bookmark: _Toc195349968][bookmark: _Toc195291661][bookmark: _Toc195519036][bookmark: _Toc196398118]比表面积检测原始记录
检测编号：	委托编号：	第　　页　共　　页
	委托日期
	
	检测日期
	

	样品名称
	
	规格型号
	

	样品描述
	
	检测环境
	

	检测依据
	

	主要仪器设备
名称及编号
	

	密度
	试样
次数
	装入李氏瓶的水泥质量(g)
	李氏瓶读数
	密度
(g/cm³)

	
	
	
	第一次(mL)
	水槽温度(℃)
	第二次(mL)
	水槽温度(℃)
	

	
	1
	
	
	
	
	
	

	
	2
	
	
	
	
	
	

	
	两次测定结果之差
	
	水泥密度(g/cm³)
	

	比表面积
(勃氏法)
	试料层体积

	
	试验
次数
	试验温度(℃)
	水银密度 (g/cm³)
	未装试样时水银质量(g)
	装试样后水银质量(g)
	试料层体积(cm³)

	
	
	
	
	
	
	单值
	平均值

	
	1
	
	
	
	
	
	

	
	2
	
	
	
	
	
	

	
	标准粉液降时间标定

	
	试验
次数
	试验温度 (℃)
	标准粉密度(g/cm³) 
	标准粉空隙率
	标准粉质量(g)
	标准粉比表面积
(m²/kg)
	标准粉液降时间(s)

	
	
	
	
	
	
	
	单值
	平均值

	
	1
	
	
	
	
	
	
	

	
	2
	
	
	
	
	
	
	

	
	试样比表面积测定

	
	试验
次数
	试验温度 (℃)
	试样空隙率
	试样密度 (g/cm³)
	试样质量(g)
	液面降落时间(s)
	比表面积 (m²/kg)

	
	
	
	
	
	
	
	单值
	平均值

	
	1
	
	
	
	
	
	
	

	
	2
	
	
	
	
	
	
	

	备注
	


复核：		检测：
[bookmark: _Toc195291662][bookmark: _Toc195346593][bookmark: _Toc195349969][bookmark: _Toc195519037][bookmark: _Toc196398119]建设用砂检测报告
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	工程名称
	
	委托日期
	

	委托单位
	
	检测日期
	

	见证单位
	
	报告日期
	

	监督单位
	
	检测环境
	

	检测类别
	
	取样员
	

	工程部位
	
	见证员
	

	检测依据
	
	判定依据
	

	样品名称
	
	规格型号
	

	生产厂家/产地
	
	代表批量
	

	样品描述
	
	唯一性标识
	

	主要仪器设备
名称及编号
	

	检测项目
	技术要求
	计量单位
	检测结果
	单项评定

	泥块含量
	
	%
	
	

	表观密度
	
	kg/m³
	
	

	坚固性
	
	%
	
	

	轻物质含量
	
	%
	
	

	含水率
	
	%
	
	

	饱和面干吸水率
	
	%
	
	

	含泥量
	
	%
	
	

	亚甲蓝值与石粉含量
	
	
	
	

	
	
	%
	
	

	氯化物(以氯离子质量计)
	
	%
	
	

	有机物含量
	
	/
	
	

	贝壳含量
	
	%
	
	

	颗粒级配

	筛孔直径
	9.50mm
	4.75mm
	2.36mm
	1.18mm
	600μm
	300μm
	150μm

	分计筛余(%)
	技术要求
	
	
	
	
	
	
	

	
	实测值
	
	
	
	
	
	
	

	累计筛余(%)
	技术要求
	
	
	
	
	
	
	

	
	实测值
	
	
	
	
	
	
	

	细度模数
	
	级配区
	

	检测结论
	

	备注
	
	检测单位
	单位全称

	
	
	
	（盖章）


批准：	审核：	检测：
声明：1、未经本机构同意，不得部分复制本报告。
2、对本报告有异议的，请在收到报告后15 天内联系本机构协商解决。
3、检测地址：                电话：
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检测编号：	委托编号：	第　　页　共　　页
	委托日期
	
	检测日期
	

	样品名称
	
	规格型号
	

	样品描述
	
	检测环境
	

	检测依据
	

	主要仪器设备名称及编号
	

	检  测  内  容

	颗粒级配
	方筛孔
(mm)
	筛余量(g)
	分计筛余(%)
	累计筛余(%)
	累计筛余(%)

	
	
	第一次
	第二次
	第一次
	第二次
	平均值
	第一次
	第二次
	

	
	4.75
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	2.36
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	1.18
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	0.60
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	0.30
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	0.15
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	底
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	细度模数[image: ]
	[image: ]=
	
=
	细度模数平均值
	

	含泥量
(石粉含量)
	次数
	试验前烘干试样质量 (g)
	试验后烘干试样质量(g)
	含泥量(石粉含量)(%)
	平均值(%)

	
	1
	
	
	
	

	
	2
	
	
	
	

	泥块含量
	次数
	第一次水洗后0.60mm筛上试样烘干至恒重后试样质量(g)
	第二次水洗后0.60mm筛上试样烘干至恒重后试样质量(g)
	泥块含量(%)
	平均值(%)

	
	1
	
	
	
	

	
	2
	
	
	
	


复核：		检测：
[bookmark: _Toc195291664][bookmark: _Toc195346595][bookmark: _Toc195349971][bookmark: _Toc195519039][bookmark: _Toc196398121]建设用砂检测原始记录（2）
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	委托日期
	
	检测日期
	

	样品名称
	
	规格型号
	

	样品描述
	
	检测环境
	

	检测依据
	

	主要仪器设备
名称及编号
	

	检  测  内  容

	亚甲蓝试验
	试样质量(g)
	加入亚甲蓝总体积(mL)
	MB值(g/kg)

	
	
	
	

	亚甲蓝快速试验
	一次性加入30mL亚甲蓝溶液，观察沉淀物周围，出现色晕为合格，否则为不合格。
	测试结果

	
	
	

	压碎指标
	公称粒级
(mm)
	该粒级试样试验前质量(g)
	该粒级试样试验后筛余量(g)
	该粒级压碎指标(%)
	压碎指标值(%)

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	坚固性
	公称粒级
(mm)
	筛分后各粒级试样质量(g)
	实验前质量(g)
	溶液温度(℃)
	试验后质量(g)
	各粒级试样分计百分含量(%)
	该粒级质量损失百分率(%)
	总质量损失百分率(%)

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	备注
	


复核：	检测：
[bookmark: _Toc195291665][bookmark: _Toc195346596][bookmark: _Toc195349972][bookmark: _Toc195519040][bookmark: _Toc196398122]建设用砂检测原始记录（3）
检测编号：	委托编号：	第　　页　共　　页
	委托日期
	
	检测日期
	

	样品名称
	
	规格型号
	

	样品描述
	
	检测环境
	

	检测依据
	

	主要仪器设备名称及编号
	

	检  测  内  容

	表观密度
	次数
	烘干试样的质量(g)
	试样、水及容量瓶总质量(g)
	水及容量瓶总质量(g)
	水温(℃)
	修正系数
	表观密度(kg/m³)
	平均值
(kg/m³)

	
	1
	
	
	
	
	
	
	

	
	2
	
	
	
	
	
	
	

	饱和面干吸水率
	次数
	烘干试样的质量(g)
	饱和面干试样的质量(g)
	吸水率(%)
	平均值
(%)

	
	1
	
	
	
	

	
	2
	
	
	
	

	硫化物和硫酸盐含量
	次数
	粉磨试样质量(g)
	灼烧后沉淀物的质量(g)
	瓷坩埚质量(g)
	灼烧后总质量(g)
	水溶性硫化物和硫酸盐含量(%)
	平均值
(%)

	
	1
	
	
	
	
	
	

	
	2
	
	
	
	
	
	

	轻物质含量
	次数
	烧杯质量(g)
	300μm~4.75mm颗粒质量(g)
	烘干的轻物质与烧杯的总质量(g)
	轻物质的含量 (%)
	平均值
(%)

	
	1
	
	
	
	
	

	
	2
	
	
	
	
	

	氯化物含量
	次数
	硝酸银标准溶液浓度mol/L)
	样品滴定时消耗标准溶液的体积(mL)
	空白试验消耗标准溶液的体积(mL)
	试样质量
(g)
	氯离子含量(%)
	平均值(%)

	
	1
	
	
	
	
	
	

	
	2
	
	
	
	
	
	

	备注
	


复核：	检测：
[bookmark: _Toc196398123][bookmark: _Toc195346597][bookmark: _Toc195349973][bookmark: _Toc195519041][bookmark: _Toc195291666]建设用砂检测原始记录（4）
检测编号：	委托编号：	第　　页　共　　页
	委托日期
	
	检测日期
	

	样品名称
	
	规格型号
	

	样品描述
	
	检测环境
	

	检测依据
	

	主要仪器设备
名称及编号
	

	检  测  内  容

	有机物含量
	试样上部的溶液颜色与标准溶液颜色比对
	检测结果

	
	浅于标准溶液颜色
	是             否
	

	
	与标准溶液颜色接近
	60℃~70℃ 2~3h后浅于标准溶液颜色是             否
	

	
	深于标准溶液颜色(制备水泥砂浆)
	类别
	破坏荷载
(kN)
	抗压强度
(MPa)
	检测结果(MPa)
	强度比
	

	
	
	洗除有机质
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	未洗除有机质
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	贝壳含量
	次数
	试样总重
(g)
	含泥量
(%)
	盐酸清洗后的试样质量(g)
	砂中贝壳含量
(%)
	平均值(%)

	
	1
	
	
	
	
	

	
	2
	
	
	
	
	

	备注
	


复核：		检测：
[bookmark: _Toc195291667][bookmark: _Toc195346598][bookmark: _Toc196398124][bookmark: _Toc195519042][bookmark: _Toc195349974]普通混凝土用砂检测报告
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	工程名称
	
	委托日期
	

	委托单位
	
	检测日期
	

	见证单位
	
	报告日期
	

	监督单位
	
	检测环境
	

	检测类别
	
	取样员
	

	工程部位
	
	见证员
	

	检测依据
	
	判定依据
	

	样品名称
	
	规格型号
	

	生产厂家/产地
	
	代表批量
	

	样品描述
	
	唯一性标识
	

	主要仪器设备
名称及编号
	

	检测内容及结果

	检测项目
	技术要求
	计量单位
	检测结果
	单项评定

	含泥量
	
	%
	
	

	 亚甲蓝（MB）值
	
	g/kg
	
	

	人工砂及混合砂中石粉含量
	
	%
	
	

	泥块含量
	
	%
	
	

	压碎指标
	
	%
	
	

	氯离子含量
	
	%
	
	

	坚固性
	
	%
	
	

	表观密度
	
	kg/m³
	
	

	吸水率
	
	%
	
	

	颗粒级配检测

	筛孔尺寸
	9.50mm
	4.75mm
	2.36mm
	1.18mm
	600μm
	300μm
	150μm

	分计筛余(%)
	技术要求
	
	
	
	
	
	
	

	
	实测值
	
	
	
	
	
	
	

	累计筛余(%)
	技术要求
	
	
	
	
	
	
	

	
	实测值
	
	
	
	
	
	
	

	细度模数
	
	级配区
	

	检验结论
	

	备注
	
	检测单位
	单位全称

	
	
	
	（盖章）


批准：	审核：	检测：
声明：1.未经本机构同意，不得部分复制本报告。
2.对本报告有异议的，请在收到报告后15 天内联系本机构协商解决。
3.检测地址：                 电话： 
[bookmark: _Toc195291668][bookmark: _Toc195346599][bookmark: _Toc195349975][bookmark: _Toc195519043][bookmark: _Toc196398125]普通混凝土用砂检测原始记录（1）
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	委托日期
	
	检测日期
	

	样品名称
	
	规格型号
	

	样品描述
	
	检测环境
	

	检测依据
	

	主要仪器设备
名称及编号
	

	检  测  内  容

	颗粒级配
	孔筛尺寸

	筛余量(g)
	分计筛余(%)
	累计筛余(%)
	累计筛余 (%)

	
	
	第一次
	第二次
	第一次
	第二次
	第一次
	第二次
	

	
	5.00 mm
	
	
	
	
	
	
	

	
	2.50 mm
	
	
	
	
	
	
	

	
	1.25mm
	
	
	
	
	
	
	

	
	630μm
	
	
	
	
	
	
	

	
	315μm
	
	
	
	
	
	
	

	
	160μm
	
	
	
	
	
	
	

	
	底
	
	
	
	
	
	
	

	
	细度模数
(μf)
	μf1=
	μf2=
	
 
	


	含泥量
(石粉含量)
	次数
	试验前烘干质量 (g)
	试验后烘干质量(g)
	含泥量(石粉含量)(%)
	平均值(%)

	
	1
	
	
	
	

	
	2
	
	
	
	

	亚甲蓝试验
	 试样质量 (g)
	加入亚甲蓝总体积 (mL)
	MB 值(g/kg)

	
	
	
	

	亚甲蓝快速
试验
	一次性加入 30mL 亚甲蓝溶液，观察沉淀物周围，出现色晕为合格，否则为不合格。
	测试结果

	
	
	

	备注
	


复核：		检测：
[bookmark: _Toc195291669][bookmark: _Toc195346600][bookmark: _Toc195349976][bookmark: _Toc195519044][bookmark: _Toc196398126]普通混凝土用砂检测原始记录（2）
检测编号：	委托编号：	第　　页　共　　页
	委托日期
	
	检测日期
	

	样品名称
	
	规格型号
	

	样品描述
	
	检测环境
	

	检测依据
	

	主要仪器设备
名称及编号
	

	检  测  内  容

	泥块含量
	次数
	试验前干燥试样质量(g)
	试验后干燥试样质量(g)
	泥块含量(%)
	平均值(%)

	
	1
	
	
	
	

	
	2
	
	
	
	

	压碎值
指标

	公称粒级(mm)
	该粒级试样质量(g)
	该粒级试样筛余量(g)
	该粒级压碎值指标(%)
	总压碎值指标(%)

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	备注
	


复核：		检测：
[bookmark: _Toc195291670][bookmark: _Toc195346601][bookmark: _Toc195349977][bookmark: _Toc195519045][bookmark: _Toc196398127]普通混凝土用砂检测原始记录（3）
检测编号：	委托编号：	第　　页　共　　页
	委托日期
	
	检测日期
	

	样品名称
	
	规格型号
	

	样品描述
	
	检测环境
	

	检测依据
	

	主要仪器设备
名称及编号
	

	检  测  内  容

	氯离子含量
	次数
	硝酸银标准溶液浓度（mol/L）
	样品滴定时消耗标准溶液的体积(mL)
	空白试验消耗标准溶液的体积(mL)
	试样质量
(g)
	氯离子含量(%)
	平均值(%)

	
	1
	
	
	
	
	
	

	
	2
	
	
	
	
	
	

	坚固性

	公称粒级(mm)
	筛分后各粒级试样质量 
(g)
	试验前试样质量(g)
	溶液温度(℃)
	循环次数(次)
	试验后试 
样质量(g)
	各粒级试样分 
计百分含量
(%)
	该粒级质量损 
失百分率 
(%)
	总质量损失百分率(%)

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	备注
	


复核：	检测：
[bookmark: _Toc195346602][bookmark: _Toc195349978][bookmark: _Toc195519046][bookmark: _Toc195291671][bookmark: _Toc196398128]普通混凝土用砂检测原始记录（4）
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	委托日期
	
	检测日期
	

	样品名称
	
	规格型号
	

	样品描述
	
	检测环境
	

	检测依据
	

	主要仪器设备
名称及编号
	

	
表观密度
	次数
	试样烘干的质量(g)
	试样、水及容量瓶总质量(吊篮在水中质量)(g)
	水及容量瓶总质量(吊篮及试在水中质量)(g)
	水温t(℃)
	修正系数
	表观密度(kg/m³)
	平均值
(kg/m³)

	
	1
	
	
	
	
	
	
	

	
	2
	
	
	
	
	
	
	

	吸水率
	次数
	饱和面干试样质量(g)
	烧杯质量 
(g)
	烘干的试样与烧杯的总质量 (g)
	吸水率 
(%)
	平均值 
(%)

	
	1
	
	
	
	
	

	
	2
	
	
	
	
	

	硫化物及硫酸盐含量

	次数
	试样质量 
(g)
	瓷坩锅的质量 (g)
	灼烧后瓷坩锅和试样总质量 (g)
	硫酸盐含量(%)
	平均值(%)

	
	1
	
	
	
	
	

	
	2
	
	
	
	
	

	轻物质 
含量
	次数
	烧杯质量 
(g)
	试验前烘干试样质量 (g)
	烘干的轻物质与烧杯的总质量(g)
	轻物质含量(%)
	平均值(%)

	
	1
	
	
	
	
	

	
	2
	
	
	
	
	

	备注
	


复核：		检测：
[bookmark: _Toc195519047][bookmark: _Toc195346603][bookmark: _Toc195349979][bookmark: _Toc195291672][bookmark: _Toc196398129]普通混凝土用砂检测原始记录（5）
检测编号：	委托编号：	第　　页　共　　页
	委托日期
	
	检测日期
	

	样品名称
	
	规格型号
	

	样品描述
	
	检测环境
	

	检测依据
	

	主要仪器设备
名称及编号
	

	检  测  内  容

	贝壳含量
	次数
	试样质量 (g)
	含泥量(g)
	试样除去贝壳后的质量(g)
	砂中贝壳含量(g)
	平均值(%)

	
	1
	
	
	
	
	

	
	2
	
	
	
	
	

	有机物 
含量
	试样上部的溶液颜色与标准溶液颜色比对
	检测结果

	
	浅于标准溶液颜色
	是             否
	

	
	与标准溶液颜色接近
	60℃~70℃ 2~3h后浅于标准溶液颜色是             否
	

	
	深于标准溶液颜色(制备水泥砂浆)
	类别
	破坏荷载 
(kN)
	抗压强度 
(MPa)
	检测结果 
(MPa)
	
强度比

	

	
	
	洗除有机 
质
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	未洗除有 
机质
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	备注
	


复核：		检测：
[bookmark: _Toc196398130][bookmark: _Toc195291673][bookmark: _Toc195346604][bookmark: _Toc195349980][bookmark: _Toc195519048]轻集料检测报告
检测编号：	委托编号：	第　　页　共　　页
	工程名称
	
	委托日期
	

	委托单位
	
	检测日期
	

	见证单位
	
	报告日期
	

	监督单位
	
	检测类别
	

	使用部位
	
	取样员
	

	生产厂家
	
	见证员
	

	品种规格（mm）
	
	代表批量
	

	检测依据
	
	判定依据
	

	样品描述
	
	唯一性标识
	

	主要仪器设备
名称及编号
	

	检测内容及结果

	检测参数
	计量单位
	标准要求
	检测结果
	单项判定

	筒压强度
	MPa
	
	
	

	堆积密度
	kg/m³
	
	
	

	吸水率
	%
	
	
	

	粒型系数
	/
	
	
	

	颗粒级配/筛分析

	筛孔尺寸（㎜）
	
	
	
	
	
	
	
	

	标准级配范围
	
	
	
	
	
	
	
	

	累计筛余率（％）
	
	
	
	
	
	
	
	

	单项判定
	
	
	
	
	
	
	
	

	检测结论
	



	备注
	


	检测单位
	单位全称
（盖章）


批准：	审核：	检测：
声明：1.未经本机构同意，不得部分复制本报告。
2.对本报告有异议的，请在收到报告后15天内联系本机构协商解决。
3.检测地址：                 电话： 
— 905 —

[bookmark: _Toc196398131]轻集料检测原始记录（1）
检测编号：		委托编号：                                        第　　页　共　　页

	品种规格
	
	检测依据
	
	委托日期
	

	主要仪器设备名称及编号
	
	检测日期
	

	颗粒级配/筛分析
	堆积密度
	试验 次数
	筒容积V（L）
	筒质量（g）
	筒+试样质量（g）
	堆积密度
（kg/m³）
	平均值 （kg/m³）

	试样质量
	第1次
	第2次
	
	1
	
	
	
	
	

	筛孔尺寸
（mm）
	筛余量（g）
	分计筛余（%）
	累计筛余（%）
	
	2
	
	
	
	
	

	
	第1次
	第2次
	第1次
	第2次
	第1次
	第2次
	平均值
	吸水率
	试验 次数
	烘干后试样 质量（g）
	（ ）h饱和面干石料质量（ g）
	1h饱和面干
吸水率（%）
	24h饱和面干 吸水率（%）
	平均值
（%）

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	3
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	筒压 强度
	试验 次数
	冲压模质量
（N）
	压入深度20mm时压力值（N）
	承压面积（mm² ）
	筒压强度（MPa）
	平均值
（MPa）

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	3
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	备

注
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	筛底
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	筛余总量（g）
	
	总量超差（%）
	
	
	


复核：		检测：

— 906 —

[bookmark: _Toc196398132]轻集料检测原始记录（2-首页）
检测编号：	委托编号：	第　　页　共　　页
	品种规格
	
	委托日期
	

	检测依据
	
	检测日期
	

	仪器设备及自编号
	

	粒型系数第一次试验

	序号
	长向最大
尺寸（mm）
	中间截面最小 尺寸（mm）
	粒型系数
	序号
	长向最大
尺寸（mm）
	中间截面最小尺寸（mm）
	粒型系数

	1
	
	
	
	26
	
	
	

	2
	
	
	
	27
	
	
	

	3
	
	
	
	28
	
	
	

	4
	
	
	
	29
	
	
	

	5
	
	
	
	30
	
	
	

	6
	
	
	
	31
	
	
	

	7
	
	
	
	32
	
	
	

	8
	
	
	
	33
	
	
	

	9
	
	
	
	34
	
	
	

	10
	
	
	
	35
	
	
	

	11
	
	
	
	36
	
	
	

	12
	
	
	
	37
	
	
	

	13
	
	
	
	38
	
	
	

	14
	
	
	
	39
	
	
	

	15
	
	
	
	40
	
	
	

	16
	
	
	
	41
	
	
	

	17
	
	
	
	42
	
	
	

	18
	
	
	
	43
	
	
	

	19
	
	
	
	44
	
	
	

	20
	
	
	
	45
	
	
	

	21
	
	
	
	46
	
	
	

	22
	
	
	
	47
	
	
	

	23
	
	
	
	48
	
	
	

	24
	
	
	
	49
	
	
	

	25
	
	
	
	50
	
	
	


复核：		检测：
[bookmark: _Toc196398133]轻集料检测原始记录（2-续页）
检测编号：	委托编号：	第　　页　共　　页
	粒型系数第二次试验

	序号
	长向最大
尺寸（mm）
	中间截面最小 尺寸（mm）
	粒型系数
	序号
	长向最大
尺寸（mm）
	中间截面最小尺寸（mm）
	粒型系数

	1
	
	
	
	26
	
	
	

	2
	
	
	
	27
	
	
	

	3
	
	
	
	28
	
	
	

	4
	
	
	
	29
	
	
	

	5
	
	
	
	30
	
	
	

	6
	
	
	
	31
	
	
	

	7
	
	
	
	32
	
	
	

	8
	
	
	
	33
	
	
	

	9
	
	
	
	34
	
	
	

	10
	
	
	
	35
	
	
	

	11
	
	
	
	36
	
	
	

	12
	
	
	
	37
	
	
	

	13
	
	
	
	38
	
	
	

	14
	
	
	
	39
	
	
	

	15
	
	
	
	40
	
	
	

	16
	
	
	
	41
	
	
	

	17
	
	
	
	42
	
	
	

	18
	
	
	
	43
	
	
	

	19
	
	
	
	44
	
	
	

	20
	
	
	
	45
	
	
	

	21
	
	
	
	46
	
	
	

	22
	
	
	
	47
	
	
	

	23
	
	
	
	48
	
	
	

	24
	
	
	
	49
	
	
	

	25
	
	
	
	50
	
	
	

	粒型系数
	第一次试验平均值
	第二次试验平均值
	两次平均值

	
	
	
	

	
	


复核：		检测：
[bookmark: _Toc196398134]建筑钢筋检测报告
检测编号：	委托编号：	第　　页　共　　页
	工程名称
	
	委托日期
	

	委托单位
	
	检测日期
	

	见证单位
	
	报告日期
	

	监督单位
	
	检测环境
	

	检测类别
	
	取样员
	

	工程部位
	
	见证员
	

	检测依据
	
	判定依据
	

	样品名称
	
	公称直径(mm)
	
	钢筋牌号
	

	样品描述
	
	出厂批号
	
	代表批量
	

	生产厂家
	
	唯一性标识
	

	主要仪器设备
名称及编号
	

	序号
	检测参数
	技术要求
	计量单位
	检测结果
	单项评定

	1
	拉伸
试验
	下屈服强度
	
	MPa
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	抗拉强度
	
	MPa
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	断后伸长率
	
	%
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	强屈比
	
	--
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	超屈比
	
	--
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	最大力总延伸率
	
	%
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	2
	重量偏差
	
	%
	
	

	3
	反向弯曲
	正弯90°反弯20°无裂纹
	--
	
	

	
	
	
	
	
	

	4
	弯曲
	180°无裂纹
	--
	
	

	
	
	
	
	
	

	检测结论
	


	备注
	
	检测
单位
	单位全称

	
	
	
	（盖章）


批准：	审核：	检测：
声明：1.未经本机构同意，不得部分复制本报告。
2.对本报告有异议的，请在收到报告后15 天内联系本机构协商解决。
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[bookmark: _Toc195349981][bookmark: _Toc195519049][bookmark: _Toc195346605][bookmark: _Toc195291674][bookmark: _Toc196398135]钢筋物理力学性能检测原始记录
检测编号：	委托编号：	第　　页　共　　页
	委托日期
	
	检测日期
	

	样品名称
	
	检测环境
	

	样品描述
	
	钢筋牌号
	

	检测依据
	
	公称直径(mm)
	

	主要仪器设备
名称及编号
	

	1
	拉伸试验
	试验条件
	

	
	
	实测内径(mm)
	
	

	
	
	屈服力(kN)
	
	

	
	
	下屈服强度(MPa)
	
	

	
	
	最大力(kN)
	
	

	
	
	抗拉强度(MPa)
	
	

	
	
	原始标距(mm)
	
	

	
	
	断后标距(mm)
	
	

	
	
	断后伸长率(%)
	
	

	
	
	强屈比
	
	

	
	
	超屈比
	
	

	
	
	Y、V标记间距离(mm)
	试验前
	
	

	
	
	
	试验后
	
	

	
	
	最大力总延伸率(%)
	
	

	2
	重量偏差
	编号
	1
	2
	3
	4
	5
	总长度(mm)
	总重量(g)

	
	
	长度(mm)
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	偏差范围
	
	理论重量(kg/m)
	
	实测偏差(%)
	

	3
	反向弯曲试验
	压头直径(mm)
	弯曲角度(°)
	人工时效温度（℃）
	人工时效时间（min）
	反弯角度(°)
	检测结果

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	弯曲试验
	压头直径(mm)
	弯曲角度(°)
	检测结果

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	备注
	


复核：		检测：
[bookmark: _Toc195349982][bookmark: _Toc196398136][bookmark: _Toc195519050][bookmark: _Toc195291675][bookmark: _Toc195346606]建筑钢筋力学性能复检报告
检测编号：	委托编号：	第　　页　共　　页
	工程名称
	
	委托日期
	

	委托单位
	
	检测日期
	

	见证单位
	
	报告日期
	

	监督单位
	
	检测环境
	

	检测类别
	
	取样员
	

	工程部位
	
	见证员
	

	检测依据
	
	判定依据
	

	样品名称
	
	公称直径(mm)
	
	钢筋牌号
	

	样品描述
	
	出厂批号
	
	代表批量
	

	生产厂家
	
	唯一性标识
	

	主要仪器设备
名称及编号
	

	拉伸试验

	试件编号
标准要求
	屈服强度
	抗拉强度
	断后伸长率
	强屈比
	超屈比
	最大力总延伸率(%)

	
	(MPa)
	(MPa)
	(%)
	--
	--
	

	
	
	
	
	
	
	

	1
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	

	弯曲性能

	检测参数
	技术要求
	计量单位
	检测结果
	单项评定

	反向弯曲
	正弯90°
反弯20°
且不得有肉眼可见的裂纹
	--
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	弯曲
	180°且不得有肉眼可见的裂纹
	--
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	检测结论
	

	备注
	
	检测
单位
	单位全称

	
	
	
	（盖章）


批准：	审核：	检测：
声明：1.未经本机构同意，不得部分复制本报告。
2.对本报告有异议的，请在收到报告后15 天内联系本机构协商解决。
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[bookmark: _Toc195349983][bookmark: _Toc195346607][bookmark: _Toc195519051][bookmark: _Toc196398137][bookmark: _Toc195291676]钢筋物理力学性能复检原始记录
检测编号：	委托编号：	第　　页　共　　页
	委托日期
	
	检测日期
	

	样品名称
	
	检测环境
	

	样品描述
	
	钢筋牌号
	

	检测依据
	
	公称直径(mm)
	

	主要仪器设备
名称及编号
	

	1
	拉伸试验
	试验条件
	

	
	
	实测内径(mm)
	
	
	
	

	
	
	屈服力(kN)
	
	
	
	

	
	
	下屈服强度(MPa)
	
	
	
	

	
	
	最大力(kN)
	
	
	
	

	
	
	抗拉强度(MPa)
	
	
	
	

	
	
	原始标距(mm)
	
	
	
	

	
	
	断后标距(mm)
	
	
	
	

	
	
	断后伸长率(%)
	
	
	
	

	
	
	强屈比
	
	
	
	

	
	
	超屈比
	
	
	
	

	
	
	Y、V标记间距离(mm)
	试验前
	
	
	
	

	
	
	
	试验后
	
	
	
	

	
	
	最大力总延伸率(%)
	
	
	
	

	2
	反向弯曲试验
	压头直径(mm)
	弯曲角度(°)
	人工时效温度（℃）
	人工时效时间（min）
	反弯角度(°)
	检测结果

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	弯曲试验
	压头直径(mm)
	弯曲角度(°)
	检测结果

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	备注
	


复核：		检测：
[bookmark: _Toc196398138]钢筋焊接接头检测报告
检测编号：	委托编号：	第　　页　共　　页  
	工程名称
	
	委托日期
	

	委托单位
	
	检测日期
	

	见证单位
	
	报告日期
	

	监督单位
	
	检测环境
	

	检测类别
	
	取样员
	

	工程部位
	
	见证员
	

	检测依据
	
	判定依据
	

	样品名称
	
	公称直径（mm）
	
	钢筋牌号
	

	样品描述
	
	焊接方式
	
	代表批量
	

	焊工姓名
	
	焊工证号
	
	唯一性标识
	

	主要仪器设备
名称及编号
	

	拉伸试验

	检测参数
	技术要求
	计量单位
	样品序号
	检测结果
	单项评定

	抗拉强度
	①3个试件均断于钢筋母材，呈延性断裂，其抗拉强度大于或等于钢筋母材抗拉强度标准值。
或②2个试件断于钢筋母材，呈延性断裂，其抗拉强度大于或等于钢筋母材抗拉强度标准值;另一试件断于焊缝，呈脆性断裂，其抗拉强度大于或等于钢筋母材抗拉强度标准值的1.0倍。
	MPa
	1
	
	

	
	
	
	2
	
	

	
	
	
	3
	
	

	断裂位置
	
	----
	1
	
	

	
	
	
	2
	
	

	
	
	
	3
	
	

	断裂特征
	
	----
	1
	
	

	
	
	
	2
	
	

	
	
	
	3
	
	

	弯曲试验

	弯曲
	90°且不得有肉眼可见的裂纹
	——
	4
	
	

	
	
	
	5
	
	

	
	
	
	6
	
	

	检测结论
	


	备注
	
	检测
单位
	单位全称

	
	
	
	（盖章）


批准：	审核：	检测：
声明：1.未经本机构同意，不得部分复制本报告。
2.对本报告有异议的，请在收到报告后15天内联系本机构协商解决。
3.检测地址：                 电话：   
[bookmark: _Toc195346609][bookmark: _Toc195291678][bookmark: _Toc195349985][bookmark: _Toc195519053][bookmark: _Toc196398139]钢筋焊接接头力学性能检测原始记录
检测编号：	委托编号：	第　　页　共　　页
	委托日期
	
	检测日期
	

	样品名称
	
	检测环境
	

	样品描述
	
	牌号级别
	

	焊接方式
	
	公称直径(mm)
	

	检测依据
	

	主要仪器设备
名称及编号
	

	1
	拉伸试验
	直径
(mm)
	最大力
(kN)
	抗拉强度
(MPa)
	断裂位置
	断裂特征

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	2
	弯曲试验
	压头直径
(mm)
	弯曲角度
(°)
	检测结果

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	备注
	




复核：		检测：
[bookmark: _Toc196398140]钢筋机械连接接头工艺性能检测报告
检测编号：	委托编号：	第　　页　共　　页  
	工程名称
	
	委托日期
	

	委托单位
	
	检测日期
	

	见证单位
	
	报告日期
	

	监督单位
	
	检测环境
	

	检测类别
	
	取样员
	

	工程部位
	
	见证员
	

	检测依据
	
	判定依据
	

	样品名称
	
	钢筋公称直径（mm）
	
	接头等级
	

	样品描述
	
	母材钢筋牌号
	
	代表批量
	

	生产厂家
	
	唯一性标识
	

	拧紧扭矩值（N·m）
	

	主要仪器设备
名称及编号
	

	单向拉伸试验

	检测参数
	技术要求
	计量单位
	样品序号
	单个值
	平均值
	单项评定

	残余变形
	
	mm
	1
	
	
	

	
	
	
	2
	
	
	

	
	
	
	3
	
	
	

	抗拉强度
	
	MPa
	样品序号
	单个值
	

	
	
	
	1
	
	

	
	
	
	2
	
	

	
	
	
	3
	
	

	最大力下总伸长率
	Ⅰ级：Asgt≥6.0；
Ⅱ级：Asgt≥6.0；
Ⅲ级：Asgt≥3.0
	%
	样品序号
	单个值
	

	
	
	
	1
	
	

	
	
	
	2
	
	

	
	
	
	3
	
	

	破坏形式
	
	
	1
	
	

	
	
	
	2
	
	

	
	
	
	3
	
	

	检测结论
	

	备注
	
	检测
单位
	单位全称

	
	
	
	（盖章）


批准：	审核：	检测：
声明：1.未经本机构同意，不得部分复制本报告。
2.对本报告有异议的，请在收到报告后15天内联系本机构协商解决。
3.检测地址：                 电话：       
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检测编号：	委托编号：	第　　页　共　　页
	委托日期
	
	检测日期
	

	样品名称
	
	检测环境
	

	样品描述
	
	接头等级
	

	钢筋母材牌号
	
	钢筋公称直径(mm)
	

	检测依据
	

	主要仪器设备
名称及编号
	

	拧紧扭矩值(N·m)
	

	1
	极限抗拉
	直径(mm)
	
	
	

	
	
	最大力(kN)
	
	
	

	
	
	极限抗拉强度(MPa)
	
	
	

	
	
	破坏形式
	
	
	

	2
	最大力下
总伸长率(%)
	A、B或C、D间实测长度(mm)
	加载前L01
	
	
	

	
	
	
	卸载后L02
	
	
	

	
	
	是否断于接头
	□是   □否
	□是   □否
	□是   □否

	
	
	最大力下总伸长率(%)
	单个值
	
	
	

	
	
	
	平均值
	

	3
	残余变形(mm)
	引伸计1变形值
	
	
	

	
	
	引伸计2变形值
	
	
	

	
	
	引伸计平均变形值
	
	
	

	
	
	平均值
	

	备注
	破坏发生于接头范围时，L01、L02取套筒两侧各自的平均值。


复核：		检测：
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检测编号：	委托编号：	第　　页　共　　页
	工程名称
	
	委托日期
	

	委托单位
	
	检测日期
	

	见证单位
	
	报告日期
	

	监督单位
	
	检测环境
	

	检测类别
	
	取样员
	

	工程部位
	
	见证员
	

	检测依据
	
	判定依据
	

	样品名称
	
	公称直径(mm)
	
	钢筋牌号
	

	样品描述
	
	焊接方式
	
	代表批量
	

	焊工姓名
	
	焊工证号
	
	唯一性标识
	

	检测设备及编号
	

	检测参数
	技术要求
	计量单位
	检测结果
	单项评定

	拉伸复检
	
	MPa
	抗拉强度
	断裂位置
	断裂特征
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	弯曲复检
	180°且不得有肉眼可见的裂纹
	----
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	检测结论
	


	备注
	
	检测
单位
	单位全称

	
	
	
	（盖章）


批准：	审核：	检测：
声明：1.未经本机构同意，不得部分复制本报告。
2.对本报告有异议的，请在收到报告后15 天内联系本机构协商解决。
3.检测地址：                 电话：      
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检测编号：	委托编号：	第　　页　共　　页
	委托日期
	
	检测日期
	

	样品名称
	
	检测环境
	

	样品描述
	
	牌号级别
	

	焊接方式
	
	公称直径(mm)
	

	检测依据
	

	主要仪器设备
名称及编号
	

	1
	拉伸试验
	直径
(mm)
	最大力
(kN)
	抗拉强度
(MPa)
	断裂位置
	断裂特征

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	2
	弯曲试验
	压头直径
(mm)
	弯曲角度
(°)
	检测结果

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	备注
	



复核：		检测：
[bookmark: _Toc196398144]钢筋机械连接接头检测报告
检测编号：	委托编号：	第　　页　共　　页
	工程名称
	
	委托日期
	

	委托单位
	
	检测日期
	

	见证单位
	
	报告日期
	

	监督单位
	
	检测环境
	

	检测性质
	
	取样员
	

	工程部位
	
	见证员
	

	检测依据
	
	判定依据
	

	样品名称
	
	接头等级
	

	样品描述
	
	钢筋公称直径（mm）
	
	代表批量
	

	母材钢筋牌号
	
	唯一性标识
	

	主要仪器设备
名称及编号
	



	单向拉伸试验

	检测参数
	技术要求
	计量单位
	检测结果
	单项评定

	
	
	
	试件1
	试件2
	试件3
	

	极限抗拉强度
	
	MPa
	
	
	
	

	破坏形式
	
	
	
	
	
	

	检测结论
	

	备注
	


	检测
单位
	单位全称

	
	
	
	（盖章）


批准：	审核：	检测：
声明：1.未经本机构同意，不得部分复制本报告。
2.对本报告有异议的，请在收到报告后15天内联系本机构协商解决。
3.检测地址：                 电话：      
[bookmark: _Toc195291684][bookmark: _Toc195346615][bookmark: _Toc195519059][bookmark: _Toc195349991][bookmark: _Toc196398145]钢筋机械连接接头检测原始记录
检测编号：	委托编号：	第　　页　共　　页
	委托日期
	
	检测日期
	

	样品名称
	
	检测环境
	

	样品描述
	
	接头等级
	

	钢筋母材牌号
	
	钢筋公称直径(mm)
	

	检测依据
	

	主要仪器设备
名称及编号
	

	检测项目
	检  测  结  果

	极限抗拉
	实测内径(mm)
	
	
	

	
	最大力(kN)
	
	
	

	
	极限抗拉强度(MPa)
	
	
	

	
	断裂位置
	
	
	

	备注
	


复核：		检测：
[bookmark: _Toc195346616][bookmark: _Toc195349992][bookmark: _Toc195519060][bookmark: _Toc196398146][bookmark: _Toc195291685]钢筋机械连接接头复检原始记录
检测编号：	委托编号：	第　　页　共　　页
	委托日期
	
	检测日期
	

	样品名称
	
	检测环境
	

	样品描述
	
	接头等级
	

	钢筋母材牌号
	
	钢筋公称直径(mm)
	

	检测依据
	

	主要仪器设备
名称及编号
	

	极限抗拉
	实测内径(mm)
	
	
	
	
	
	

	
	最大力(kN)
	
	
	
	
	
	

	
	极限抗拉强度(MPa)
	
	
	
	
	
	

	
	断裂位置
	
	
	
	
	
	

	备注
	





复核：		检测：
[bookmark: _Toc195291686][bookmark: _Toc196398147][bookmark: _Toc195519061][bookmark: _Toc195349993][bookmark: _Toc195346617]混凝土外加剂检测报告
检测编号：	委托编号：	第　　页　共　　页
	工程名称
	
	委托日期
	

	委托单位
	
	检测日期
	

	见证单位
	
	报告日期
	

	监督单位
	
	取样员
	

	检测类别
	
	见证员
	

	工程部位
	
	检测环境
	

	检测依据
	
	判定依据
	

	样品名称
	
	规格型号
	

	生产厂家
	
	代表批量
	

	掺量
	
	唯一性标识
	

	样品描述
	

	主要仪器设备
名称及编号
	

	检测内容及结果

	检测参数
	技术要求
	计量单位
	检测结果
	单项评定

	氯离子含量
	
	%
	
	

	总碱量
	
	%
	
	

	含固量(固体含量)/含水率
	
	%
	
	

	密度
	
	g/cm³
	
	

	细度
	
	%
	
	

	pH 值
	
	/
	
	

	硫酸钠含量
	
	%
	
	

	减水率
	
	%
	
	

	泌水率比
	
	%
	
	

	含气量
	
	%
	
	

	凝结时间之差
	初凝
	
	min
	
	

	
	终凝
	
	min
	
	

	1h 经时
变化量
	坍落度
	
	mm
	
	

	
	含气量
	
	%
	
	

	抗压强度比
	7d
	
	%
	
	

	
	28d
	
	%
	
	

	收缩率比
	
	%
	
	

	相对耐久性(200次)
	
	%
	
	

	检测结论
	


	备注
	
	检测单位
	单位全称

	
	
	
	盖章


批准：	审核：	检测：
声明：1.未经本机构同意，不得部分复制本报告。
2.对本报告有异议的，请在收到报告后15 天内联系本机构协商解决。
3.检测地址：                 电话：  
[bookmark: _Toc195291687][bookmark: _Toc195346618][bookmark: _Toc195349994][bookmark: _Toc195519062][bookmark: _Toc196398148]混凝土外加剂减水率检测原始记录（1）
检测编号：	委托编号：	第　　页　共　　页
	委托日期
	
	检测日期
	

	样品名称
	
	规格型号
	

	样品描述
	
	检测依据
	

	主要仪器设备
名称及编号
	

	原材料

	材料名称
	水泥
	砂
	石
	水
	外加剂

	生产厂/产地
	
	
	
	
	

	规格、等级
	
	
	5-10mm(40%)
	10-20mm(60%)
	
	

	主要技术指标
	/
	含水率：
	含水率：
	/
	掺量(%)：

	减水率计算

	批次
	基准砼单位用水量
(kg/m³)
	掺外加剂砼单位用水
(kg/m³)
	减水率(%)
	检测结果(%)

	
	
	
	
	

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	备注
	


复核：		检测：
[bookmark: _Toc195291688][bookmark: _Toc195346619][bookmark: _Toc195349995][bookmark: _Toc195519063][bookmark: _Toc196398149]混凝土外加剂减水率检测原始记录（2）
检测编号：	委托编号：	第　　页　共　　页
	委托日期
	
	样品名称
	

	检测依据
	
	规格型号
	

	主要仪器设备
名称及编号
	

	批次
	拌合日期
	检测环境
	类型
	次数
	每盘材料用量
	坍落度(mm)
	表观密度(kg/m³)

	
	
	
	
	
	水(kg)
	水泥(kg)
	外加剂(g)
	砂(kg)
	石(kg)
	
	筒体积
	混合料质量
	测值

	1
	
	
	基准
	调整前
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	第一次
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	第二次
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	受检
	调整前
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	第一次
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	第二次
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	基准
	调整前
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	第一次
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	第二次
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	受检
	调整前
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	第一次
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	第二次
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	基准
	调整前
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	第一次
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	第二次
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	受检
	调整前
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	第一次
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	第二次
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	备注
	


复核：		检测：
[bookmark: _Toc195291689][bookmark: _Toc195346620][bookmark: _Toc195349996][bookmark: _Toc195519064][bookmark: _Toc196398150]混凝土外加剂凝结时间差检测原始记录
检测编号：	委托编号：	第　　页　共　　页
	委托日期
	
	检测日期
	

	样品名称
	
	规格型号
	

	样品描述
	
	环境温度
	

	检测依据
	
	环境湿度
	

	主要仪器设备
名称及编号
	

	加水时间
	批次      基准混凝土凝结时间
	加水时间
	批次        受检混凝土凝结时间

	
	试针截面积A
	测定时间
	净压力P
	贯入阻力R
	累计时间
	
	试针截面积A
	测定时间
	净压力P
	贯入阻力R
	累计时间

	
	mm2
	h：min
	N
	MPa
	min 
	
	mm2
	h：min
	N
	MPa
	min 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	基准混凝土凝结时间曲线图
	
	初凝时间
	

	
	
	终凝时间
	

	受检混凝土凝结时间曲线图
	
	初凝时间
	

	
	
	终凝时间
	

	单次凝结时间差min
	初凝：
	终凝 ：

	凝结时间差min
	初凝：
	终凝 ：

	备注
	


复核：		检测：
[bookmark: _Toc195291690][bookmark: _Toc195346621][bookmark: _Toc195349997][bookmark: _Toc195519065][bookmark: _Toc196398151]掺外加剂混凝土坍落度1h经时变化量检测原始记录
检测编号：	委托编号：	第　　页　共　　页
	委托日期
	
	检测日期
	

	样品名称
	
	规格型号
	

	样品描述
	
	检测依据
	

	主要仪器设备
名称及编号
	

	批次
	检测日期
	检测环境
	初始坍落度(mm)
	1h后坍落度(mm)
	1h经时损失变化量(mm)
	1h经时变化量平均值(mm)

	1
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	

	备注
	


复核：		检测：
[bookmark: _Toc195291691][bookmark: _Toc195346622][bookmark: _Toc195349998][bookmark: _Toc195519066][bookmark: _Toc196398152]混凝土外加剂泌水率比检测原始记录
检测编号：	委托编号：	第　　页　共　　页
	委托日期
	
	样品名称
	

	检测依据
	
	规格型号
	

	样品描述
	

	主要仪器设备
名称及编号
	

	批 次
	批次1
	批次2
	批次3

	
	基准
	受检
	基准
	受检
	基准
	受检

	检测日期
	
	
	

	检测环境
	
	
	

	泌水总量VW(mL)
	
	
	
	
	
	

	容量筒质量G0(g)
	
	
	
	
	
	

	容量筒及试样总质量G1(g)
	
	
	
	
	
	

	混凝土拌合物的总质量G(g)
	
	
	
	
	
	

	混凝土拌合物的用水量W(mL)
	
	
	
	
	
	

	试样质量GW(g)
	
	
	
	
	
	

	基准泌水率平均值Bc(％)
	

	受检泌水率平均值Bt(％)
	

	泌水率比RB(％)
	

	备注
	泌水率计算 
泌水率比计算 


复核：		检测：
[bookmark: _Toc196398153][bookmark: _Toc195291692][bookmark: _Toc195519067][bookmark: _Toc195346623][bookmark: _Toc195349999]混凝土外加剂匀质性检测原始记录
检测编号：	委托编号：	第　　页　共　　页
	委托日期
	
	检测日期
	

	样品名称
	
	规格型号
	

	样品描述
	
	检测依据
	

	主要仪器设备名称及编号
	

	含固量检测 (%)
(□干燥法
□真空干燥法)
	样品序号
	称量
次数
	称量瓶的质量m0(g)
	称量瓶加液体试样的质量m1(g)
	称量瓶加烘干后液体试样的质量m2(g)
	含固量ωs

	
	
	
	
	
	
	单个值
	检测结果

	
	1
	①
	
	
	
	
	

	
	
	②
	
	
	
	
	

	
	
	③
	
	
	
	
	

	
	2
	①
	
	
	
	
	

	
	
	②
	
	
	
	
	

	
	
	③
	
	
	
	
	

	含水率(%)
(□干燥法
□真空干燥法)
	序号
	称量瓶恒重质量m3(g)
	称量瓶加粉状试样的质量m4(g)
	称量瓶加粉状试样烘干后的质量m5(g)
	含水率ωW

	
	
	
	
	
	单个值
	检测结果

	
	1
	
	
	
	
	

	
	2
	
	
	
	
	

	密度
(比重瓶法)(g/mL)
	序号
	干燥的比重瓶质量m6(g)
	比重瓶盛满(20±1)℃
水的质量m7(g)
	比重瓶在20℃时容积V(mL)
	比重瓶装满(20±1)℃外加剂溶液后的质量m8(g)
	外加剂溶液的密度ρ

	
	
	
	
	
	
	单个值
	检测结果

	
	1
	
	
	
	
	
	

	
	2
	
	
	
	
	
	

	细度(%)
(□手工筛析法
□负压筛析法)
	序号
	试样质量m9(g)
	筛余物质量m10(g)
	筛余ωf(%)

	
	
	
	
	单个值
	检测结果

	
	1
	
	
	
	

	
	2
	
	
	
	

	
	3
	
	
	
	

	pH值
	序号
	被测溶液的温度(℃)
	酸度计的读数稳定1min，记录读数
	平均值

	
	1
	
	
	

	
	2
	
	
	

	备注
	


复核：		检测：
[bookmark: _Toc195291693][bookmark: _Toc195346624][bookmark: _Toc195350000][bookmark: _Toc195519068][bookmark: _Toc196398154]氯离子含量（电位滴定法）检测原始记录
检测编号：	委托编号：	第　　页　共　　页
	委托日期
	
	检测日期
	

	样品名称
	
	规格型号
	

	样品描述
	
	检测环境
	

	检测依据
	

	主要设备名称
及编号
	

	氯离子含量(电位滴定法)(%)
	次 数
	试样质量m(g)
	硝酸银溶 液浓度  c(mol/L)
	加10mL氯化钠
	加20mL氯化钠
	加10mL氯化钠
	加20mL氯化钠
	样品中氯离子含量
	平均值

	
	
	
	
	空白试验消耗硝酸银溶液体积(ml)
	样品消耗硝酸银体积(ml)
	
	

	
	1
	
	
	V01=
	V02=
	V1=
	V2=
	
	

	
	2
	
	
	V01=
	V02=
	V1=
	V2=
	
	

	备注
	氯化钠标准溶液浓度cNaCl=
硝酸银溶液浓度c(mol/L)=10×cNaCl/(V02-V01)
外加剂中氯离子所消耗的硝酸银溶液体积 V=[(V1-V01)+(V2-V02)]/2
外加剂中氯离子含量 XCl- =(c×V×35.45/m×1000)× 100


复核：		检测：
[bookmark: _Toc195291694][bookmark: _Toc195346625][bookmark: _Toc195350001][bookmark: _Toc195519069][bookmark: _Toc196398155]碱含量检测原始记录
检测编号：	委托编号：	第　　页　共　　页
	委托日期
	
	检测日期
	

	样品名称
	
	规格型号
	

	样品描述
	
	检测环境
	

	检测依据
	

	主要仪器设备
名称及编号
	

	碱含量
	标准曲线绘制

	
	K2O与Na2O的标准溶液浓度(μg/mL)
	
	
	
	
	
	

	
	K2O读数(μg/mL)
	
	
	
	
	
	

	
	Na2O读数(μg/mL)
	
	
	
	
	
	

	
	火焰光度计工作曲线：
	

	
	检  测  结  果

	
	试验类型
	第一次
	第二次

	
	
	试样1
	空白01
	试样2
	空白02

	
	试样质量(g)
	
	——
	
	——

	
	稀释体积(mL)
	
	
	
	

	
	K2O(μg/mL)
	
	
	
	

	
	Na2O(μg/mL)
	
	
	
	

	
	扣除空白试验后K2O(μg/mL)
	
	——
	
	——

	
	扣除空白试验后Na2O(μg/mL)
	
	——
	
	——

	
	
	第一次
	第二次
	平均值
	碱含量

	
	氧化钾的质量分数(%)
	
	
	
	

	
	氧化钠的质量分数(%)
	
	
	
	

	备注
	



复核：		检测：
[bookmark: _Toc195291695][bookmark: _Toc195346626][bookmark: _Toc195350002][bookmark: _Toc195519070][bookmark: _Toc196398156]掺外加剂混凝土抗压强度比检测原始记录
检测编号：	委托编号：	第　　页　共　　页
	样品名称
	
	委托日期
	

	样品描述
	
	检测依据
	

	检测设备及编号
	

	批次
	混凝土类型
	成型日期
	龄期(d)
	试件尺寸(mm)
	试验环境
	试件编号
	破坏荷载(kN)
	抗压
强度(MPa)
	修正后抗压强度(MPa)
	修正后抗压强度平均值(MPa)
	单组抗压强度比(%)
	抗压强度比(%)

	1
	基准混凝土
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	受检混凝土
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	基准混凝土
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	受检混凝土
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	基准混凝土
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	受检混凝土
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	备注
	


	
	


复核：		检测：
[bookmark: _Toc195346627][bookmark: _Toc195291696][bookmark: _Toc196398157][bookmark: _Toc195350003][bookmark: _Toc195519071]掺外加剂混凝土含气量及含气量1h经时变化量检测原始记录
检测编号：	委托编号：	第　　页　共　　页
	样品名称
	
	规格型号
	
	委托日期
	

	样品描述
	
	检测依据
	

	检测设备名称
及编号
	

	含气量检测

	批次
	1
	2
	3

	试验日期
	
	
	

	试验环境
	
	
	

	骨料含气量
	所需试样质量(kg)
	粗:     细:
	粗:     细:
	粗:     细:

	
	稳定压力值(MPa)
	
	
	

	
	含气量(%)
	
	
	

	受检混凝土含气量
	稳定压力值(MPa)
	
	
	

	
	校正前含气量(%)
	
	
	

	
	校正后含气量(%)
	
	
	

	
	含气量平均值(%)
	
	
	

	含气量1h经时变化量
	1h稳定压力值(MPa)
	
	
	

	
	校正前含气量(%)
	
	
	

	
	校正后含气量(%)
	
	
	

	
	1h含气量变化值(%)
	
	
	

	
	1h含气量变化值平均值(%)
	
	
	

	含气量与压力关系图
	

	备注
	



复核：		检测：
[bookmark: _Toc196398158][bookmark: _Toc195519072][bookmark: _Toc195350004][bookmark: _Toc195346628][bookmark: _Toc195291697]掺外加剂混凝土收缩率比检测原始记录
检测编号：	委托编号：	第　　页　共　　页
	样品名称
	
	规格型号
	
	委托日期
	

	检测依据
	
	样品描述
	

	检测设备名称
及编号
	

	收缩率比
	试验方法
	

	批次
	1
	2
	3

	混凝土类型
	基准
	受检
	基准
	受检
	基准
	受检

	成型日期
	
	
	

	龄期(d)
	
	
	

	检测日期
	
	
	

	试验环境
	
	
	

	试件总长度
	
	
	
	
	
	

	测头1埋入深度(mm)
	
	
	
	
	
	

	测头2埋入深度(mm)
	
	
	
	
	
	

	初始读数(mm)
	
	
	
	
	
	

	t龄期的测量读数(mm)
	
	
	
	
	
	

	收缩率(%)
	
	
	
	
	
	

	单组收缩率比(%)
	
	
	

	收缩率比(%)
	

	备注
	



复核：		检测：
[bookmark: _Toc195350005][bookmark: _Toc195519073][bookmark: _Toc196398159][bookmark: _Toc195291698][bookmark: _Toc195346629]混凝土膨胀剂检测报告
检测编号：	委托编号：	第　　页　共　　页
	工程名称
	
	委托日期
	

	委托单位
	
	检测日期
	

	见证单位
	
	报告日期
	

	监督单位
	
	取样员
	

	检测类别
	
	见证员
	

	工程部位
	
	检测环境
	

	检测依据
	
	判定依据
	

	样品名称
	
	规格型号
	

	生产厂家
	
	代表批量
	

	样品描述
	
	唯一性标识
	

	主要仪器设备名称
及编号
	

	检测内容及结果

	检测参数
	技术要求
	计量单位
	检测结果
	单项评定

	1.18mm 筛筛余
	
	%
	
	

	凝结时间
	初凝
	
	min
	
	

	
	终凝
	
	min
	
	

	限制膨胀率
	水中 7d
	
	%
	
	

	
	空气中 21d
	
	%
	
	

	抗压强度
	7d
	
	MPa
	
	

	
	28d
	
	MPa
	
	

	检测结论
	

	备注
	
	检测单位
	单位全称

	
	
	
	盖章


批准：	审核：	检测：
声明：1.未经本机构同意，不得部分复制本报告。
2.对本报告有异议的，请在收到报告后15 天内联系本机构协商解决。
3.检测地址：                 电话：
[bookmark: _Toc195291699][bookmark: _Toc195346630][bookmark: _Toc195350006][bookmark: _Toc195519074][bookmark: _Toc196398160]混凝土膨胀剂物理性能检测原始记录（1）
检测编号：	委托编号：	第　　页　共　　页
	委托日期
	
	检测日期
	

	样品名称
	
	规格型号
	

	样品描述
	
	检测依据
	

	主要仪器设备
名称及编号
	

	细度(%)
	样品质量( g)
	筛余质量( g)
	筛余(%)
	修正系数
	修正后筛余(%)
	筛余结果(%)

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	标准稠度
	试验次数
	样品质量( g)
	用水量(mL)
	试杆距底板距离(mm)
	是否为标准稠度

	
	1
	
	
	
	是□ 否□

	
	2
	
	
	
	是□ 否□

	
	3
	
	
	
	是□ 否□

	
	标准稠度用水量 A(mL)
	
	标准稠度 P(%)
	

	凝结时间
	加水时间
	

	
	初凝
	测试时间
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	试杆距底板
距离(mm)
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	初凝时间(min)
	

	
	终凝
	测试时间
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	环形 附件在试体上有无痕迹
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	终凝时间(min)
	

	备注
	



复核：		检测：
[bookmark: _Toc195291700][bookmark: _Toc195346631][bookmark: _Toc195350007][bookmark: _Toc195519075][bookmark: _Toc196398161]混凝土膨胀剂物理性能检测原始记录（2）
检测编号：	委托编号：	第　　页　共　　页
	委托日期
	
	检测日期
	

	样品名称
	
	规格型号
	

	样品描述
	
	检测依据
	

	主要仪器设备
名称及编号
	

	拆模强度(MPa)
	成型
时间
	拆模时间
	编号
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	平均值

	
	
	
	荷载 Fc(kN)
	
	
	
	
	
	
	/

	
	
	
	抗压强度 Rc(MPa)
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	荷载 Fc(kN)
	
	
	
	
	
	
	/

	
	
	
	抗压强度 Rc(MPa)
	
	
	
	
	
	
	

	抗压强度 (MPa)
	龄期
	3d
	28d

	
	
	加水
时间
	
	抗压时间
	
	加水
时间
	
	抗压
时间
	

	
	编号
	荷载 Fc(kN)
	抗压强度 Rc(MPa)
	荷载 Fc(kN)
	抗压强度 Rc(MPa)

	
	1
	
	
	
	

	
	2
	
	
	
	

	
	3
	
	
	
	

	
	4
	
	
	
	

	
	5
	
	
	
	

	
	6
	
	
	
	

	
	平均值(MPa)
	
	平均值(MPa)
	

	限制膨胀率(%)
	试件基准长度 L0(mm)
	试件初始长度 L(mm)
	水中 7d 
	空气中 21d 

	
	
	
	长度 L1(mm)
	限制膨胀率(%)
	长度L2(mm)
	限制膨胀率(%)

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	限制膨胀率结果(%)
	
	

	备注
	



复核：		检测：
[bookmark: _Toc196398162][bookmark: _Toc195291701][bookmark: _Toc195346632][bookmark: _Toc195350008][bookmark: _Toc195519076]混凝土速凝剂检测报告
检测编号：	委托编号：	第　　页　共　　页
	工程名称
	
	委托日期
	

	委托单位
	
	检测日期
	

	见证单位
	
	报告日期
	

	监督单位
	
	取样员
	

	检测类别
	
	见证员
	

	工程部位
	
	检测环境
	

	检测依据
	
	判定依据
	

	样品名称
	
	规格型号
	

	生产厂家
	
	代表批量
	

	掺量
	
	唯一性标识
	

	样品描述
	

	主要仪器设备名称及编号
	

	检测内容及结果

	检测参数
	技术要求
	计量单位
	检测结果
	单项评定

	
	无碱速凝剂
	有碱速凝剂
	
	
	

	密度
	
	g/cm³
	
	

	pH值
	
	/
	
	

	含水率
	
	﹪
	
	

	细度(80μm方孔筛筛余)
	
	﹪
	
	

	含固量(固体含量)
	
	﹪
	
	

	氯离子(氯离子含量)
	
	﹪
	
	

	碱含量
	≤
	﹪
	
	

	净浆凝结时间
	初凝
	≤
	min
	
	

	
	终凝
	≤
	min
	
	

	砂浆强度
	1d抗压强度 
	≥
	MPa
	
	

	
	28d抗压强度比
	≥90
	≥70
	﹪
	
	

	
	90d抗压强度保留率
	≥100
	≥70
	﹪
	
	

	检测结论
	


	备注
	
	检测单位
	单位全称

	
	
	
	盖章


批准：	审核：	检测：
声明：1.未经本机构同意，不得部分复制本报告。
2.对本报告有异议的，请在收到报告后15 天内联系本机构协商解决。
3.检测地址：                 电话：  
[bookmark: _Toc195291702][bookmark: _Toc195346633][bookmark: _Toc195350009][bookmark: _Toc195519077][bookmark: _Toc196398163]混凝土速凝剂检测原始记录（1）
检测编号：	委托编号：	第　　页　共　　页
	委托日期
	
	检测日期
	

	样品名称
	
	规格型号
	

	样品描述
	
	检测依据
	

	主要仪器及编号
	

	细度(%)
	样品质量( g)
	筛余质量( g)
	筛余(%)
	修正系数
	修正后筛余(%)
	筛余结果(%)

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	含水率 (%)
(干燥法
真空干燥法)
	样品
序号
	称量瓶恒重
质量m3(g)
	称量瓶加粉状试样的质量m4(g)
	称量瓶加粉状试样烘干后的质量m5(g)
	含水率ωW

	
	
	
	
	
	单个值
	检测结果

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	含固量（%）
(干燥法
真空干燥法
稀释干燥法)
	样品
序号
	称量次数
	称量瓶的质量m0(g)
	称量瓶加液体试样的质量m1(g)
	称量瓶加烘干后液体试样的质量m2(g)
	含固量ωs

	
	
	
	
	
	
	单个值
	 检测结果

	
	1
	①
	
	
	
	
	

	
	
	②
	
	
	
	
	

	
	
	③
	
	
	
	
	

	
	2
	①
	
	
	
	
	

	
	
	②
	
	
	
	
	

	
	
	③
	
	
	
	
	

	
	速凝剂试样质量(g)
	
	蒸馏水质量(g)
	

	
	(稀释前)含固量ωs
	

	备注
	


复核：		检测：
[bookmark: _Toc195291703][bookmark: _Toc195346634][bookmark: _Toc195350010][bookmark: _Toc195519078][bookmark: _Toc196398164]混凝土速凝剂检测原始记录（2）
检测编号：	委托编号：	第　　页　共　　页
	委托日期
	
	检测日期
	

	样品名称
	
	规格型号
	

	样品描述
	
	检测依据
	

	主要仪器设备名称
及编号
	

	凝结时间1
	掺量
	
	加水时间
	

	
	初凝
	测试时间
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	试杆距底板距离(mm)
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	初凝时间(min)
	

	
	终凝
	测试时间
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	环形附件在试体上有无痕迹
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	终凝时间(min)
	

	凝结时间2
	掺量
	
	加水时间
	

	
	初凝
	测试时间
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	试杆距底板距离(mm)
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	初凝时间(min)
	

	
	终凝
	测试时间
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	环形附件在试体上有无痕迹
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	终凝时间(min)
	

	凝结时间均值
	初凝时间(min)
	

	
	终凝时间(min)
	

	备注
	



复核：		检测：
[bookmark: _Toc195291704][bookmark: _Toc195346635][bookmark: _Toc195350011][bookmark: _Toc195519079][bookmark: _Toc196398165]混凝土速凝剂检测原始记录（3）
检测编号：	委托编号：	第　　页　共　　页
	委托日期
	
	检测日期
	

	样品名称
	
	规格型号
	

	样品描述
	
	检测依据
	

	主要仪器设备名称
及编号
	

	1d抗压强度 (MPa)
(掺量：   )
	成型
时间
	抗压
时间
	编号
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	平均值

	
	
	
	荷载 Fc(kN)
	
	
	
	
	
	
	/

	
	
	
	抗压强度 Rc(MPa)
	
	
	
	
	
	
	

	28d抗压强度比(%)
(掺量：   )
	试件类型
	基准试件
	掺外加剂试件

	
	成型时间
	
	

	
	抗压时间
	
	

	
	编号
	荷载 Fc(kN)
	抗压强度 Rc(MPa)
	荷载 Fc(kN)
	抗压强度 Rc
(MPa)

	
	1
	
	
	
	

	
	2
	
	
	
	

	
	3
	
	
	
	

	
	4
	
	
	
	

	
	5
	
	
	
	

	
	6
	
	
	
	

	
	基准试件28d抗压强度(MPa)
	
	掺外加剂试件28d抗压强度(MPa)
	

	
	28d抗压强度比(%)
	

	备注
	


复核：		检测：
[bookmark: _Toc195291705][bookmark: _Toc195346636][bookmark: _Toc195350012][bookmark: _Toc195519080][bookmark: _Toc196398166]砂浆性能检测报告
检测编号：	委托编号：	第　　页　共　　页
	工程名称
	
	委托日期
	

	委托单位
	
	检测日期
	

	见证单位
	
	报告日期
	

	监督单位
	
	检测环境
	

	检测类别
	
	取样员
	

	工程部位
	
	见证员
	

	检测依据
	
	判定依据
	

	样品名称
	
	砂浆种类
	

	设计强度等级
	
	代表批量
	

	样品描述
	
	唯一性标识
	

	主要仪器设备名称及编号
	

	材料组成

	材料名称
	型号规格
	生产厂家/产地
	每立方米材料用量(kg)
	质量比

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	检测内容及结果

	序号
	检测参数
	技术要求
	计量单位
	检测结果
	单项评定

	1
	稠度 
	
	mm
	
	

	2
	分层度 
	
	mm
	
	

	3
	保水率 
	
	%
	
	

	4
	凝结时间 
	
	min
	
	

	5
	抗压强度
	
	MPa
	
	

	6
	拉伸粘结强度
	
	MPa
	
	

	检测结论
	


	备注
	
	检测单位
	单位全称
（盖章）


批准：	审核：	检测：
声明：1.未经本机构同意，不得部分复制本报告。
2.对本报告有异议的，请在收到报告后15 天内联系本机构协商解决。
3.检测地址：                 电话：
[bookmark: _Toc195291706][bookmark: _Toc195346637][bookmark: _Toc195350013][bookmark: _Toc195519081][bookmark: _Toc196398167]砂浆拌合物原始记录（1）
检测编号：	委托编号：	第　　页　共　　页
	委托日期
	
	检测日期
	

	样品名称
	
	砂浆种类
	

	样品描述
	
	强度等级
	

	检测环境
	
	检测依据
	

	主要仪器设备
名称及编号
	

	(    )L砂浆材料搅拌用量

	材料名称
	
	
	
	

	规格型号
	
	
	
	

	生产厂家/产地
	
	
	
	

	用量(kg)
	
	
	
	

	稠度

	稠度1(mm)
	稠度2(mm)
	平均值(mm)

	
	
	

	分层度(□标准法 □快速法)

	试验次数
	原始砂浆稠度(mm)
	二次搅拌后砂浆稠度(mm)
	分层度(mm)

	
	
	
	单值
	平均值

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	砂浆含水率

	试验
次数
	称量盒质量
(g)
	砂浆样本总质量
(g)
	烘干后(称量盒+样本)的质量(g)
	含水率(%)

	
	
	
	
	单值
	平均值

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	砂浆保水率

	试验
次数
	底部不透水片与干燥试模的质量m1(g)
	15片滤纸吸水前的质量㎡(g)
	滤纸、底部不透水片、试模与砂浆总质量m3(g)
	15片滤纸吸水后的质量m4(g)
	砂浆含水率
α(%)
	保水率W(%)

	
	
	
	
	
	
	单值
	平均值

	1
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	

	表观密度

	试验
次数
	容量筒容积(L)
	容量筒质量(kg)
	 容量筒及试样重量(kg)
	表观密度(kg/m³)

	
	
	
	
	单值
	平均值

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	备注
	


复核：		检测：
[bookmark: _Toc195291707][bookmark: _Toc195346638][bookmark: _Toc195350014][bookmark: _Toc195519082][bookmark: _Toc196398168]砂浆拌合物检测原始记录（2）
检测编号：	委托编号：	第　　页　共　　页
	委托日期
	
	检测日期
	

	样品名称
	
	砂浆种类
	

	样品描述
	
	强度等级
	

	检测环境
	

	检测依据
	

	主要仪器设备
名称及编号
	

	凝结时间

	加水时间
	

	试件
编号
	测试
时间
	分钟(min)
	静压力NP(N)
	贯入阻力
fp(MPa)
	贯入阻力值与时间关系图

	1
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	试件
编号
	测试
时间
	分钟(min)
	静压力NP(N)
	贯入阻力
fp(MPa)
	贯入阻力值与时间关系图

	2
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	试件
编号
	凝结时间测定值(min)
	凝结时间平均值(min)

	1
	
	

	2
	
	

	备注
	


复核：		检测：
[bookmark: _Toc195350015][bookmark: _Toc195346639][bookmark: _Toc195291708][bookmark: _Toc195519083][bookmark: _Toc196398169]砂浆抗压强度检测报告
检测编号：	委托编号：	第　　页　共　　页
	工程名称
	
	委托日期
	

	委托单位
	
	检测日期
	

	见证单位
	
	报告日期
	

	监督单位
	
	检测环境
	

	检测类别
	
	取样员
	

	工程部位
	
	见证员
	

	检测依据
	
	判定依据
	

	样品名称
	
	公称尺寸
	

	生产厂家
	
	代表批量
	

	样品描述
	
	设计强度等级
	

	养护方式
	
	成型日期
	

	试件龄期
	
	唯一性标识
	

	主要仪器设备
名称及编号
	

	检测结果

	试件编号
	试件承压面积A(mm2)
	破坏荷载(kN)
	单块抗压强度值
 (MPa)
	检测结果(MPa)

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	备注
	
	检测
单位
	单位全称
（盖章）


批准：	审核：	检测：
声明：1.未经本机构同意，不得部分复制本报告。
2.对本报告有异议的，请在收到报告后15 天内联系本机构协商解决。
3.检测地址：                 电话：
[bookmark: _Toc195291709][bookmark: _Toc195346640][bookmark: _Toc195350016][bookmark: _Toc195519084][bookmark: _Toc196398170]砂浆抗压强度检测原始记录
检测编号：	委托编号：	第　　页　共　　页
	委托日期
	
	检测日期
	

	样品名称
	
	试件公称尺寸
	

	样品描述
	
	代表批量
	

	设计强度等级
	
	养护方式
	

	成型日期
	
	龄期(d)
	

	检测环境
	

	检测依据
	

	主要仪器设备名称及编号
	

	检 测 结 果

	试件编号
	1
	2
	3

	承压面实测边长1(mm)
	　
	　
	　

	承压面实测边长2(mm)
	　
	　
	　

	试件承压面积A(mm2)
	　
	　
	　

	破坏荷载Nu(N)
	　
	　
	　

	单块抗压强度值fm,cu=K·Nu/A(MPa)
	　
	　
	　

	抗压强度结果(MPa)
	　

	备注
	实测尺寸与公称尺寸之差不超过1mm时，可按公称尺寸计算承压面积


复核：		检测：
[bookmark: _Toc195291710][bookmark: _Toc195346641][bookmark: _Toc195350017][bookmark: _Toc195519085][bookmark: _Toc196398171]砂浆抗渗性能检测报告
检测编号：	委托编号：	第　　页　共　　页
	工程名称
	
	委托日期
	

	委托单位
	
	检测日期
	

	见证单位
	
	报告日期
	

	监督单位
	
	检测环境
	

	检测类别
	
	取样员
	

	工程部位
	
	见证员
	

	检测依据
	
	判定依据
	

	样品名称
	
	生产厂家
	

	设计强度等级
	
	代表批量
	

	养护方式
	
	龄期
	

	抗渗等级
	
	成型日期
	
	唯一性标识
	

	样品描述
	

	主要仪器设备名称
及编号
	

	检测内容及结果

	检测最大压力(MPa)
	渗水试件数量(个)
	实测抗渗等级

	
	
	

	检测结论
	

	备注
	
	检测
单位
	单位全称
（盖章）


批准：	审核：	检测：
声明：1.未经本机构同意，不得部分复制本报告。
2.对本报告有异议的，请在收到报告后15 天内联系本机构协商解决。
3.检测地址：                 电话：
[bookmark: _Toc195291711][bookmark: _Toc195346642][bookmark: _Toc195350018][bookmark: _Toc195519086][bookmark: _Toc196398172]砂浆抗渗性能检测原始记录
检测编号：	委托编号：	第　　页　共　　页
	委托日期
	
	检测日期
	

	样品名称
	
	公称尺寸
	

	样品描述
	
	代表批量
	

	强度等级
	
	抗渗等级
	

	养护方式
	
	 龄期(d)
	

	成型日期
	
	唯一性标识
	

	检测环境
	

	检测依据
	

	主要仪器设备
名称及编号
		

	检测结果

	压力(MPa)
	加压时间
	持续时长(h)
	试件表面渗水记录(不渗水√，渗水×)

	
	起止时间
	
	1
	2
	3
	4
	5
	6

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	六个试件有三个出现渗水的压力： MPa
抗渗等级达到：

	备注
	


复核：		检测：
[bookmark: _Toc195291712][bookmark: _Toc195346643][bookmark: _Toc195350019][bookmark: _Toc195519087][bookmark: _Toc196398173]砂浆拉伸粘接强度检测报告
检测编号：	委托编号：	第　　页　共　　页
	工程名称
	
	委托日期
	

	委托单位
	
	检测日期
	

	见证单位
	
	报告日期
	

	监督单位
	
	检测环境
	

	检测类别
	
	取样员
	

	工程部位
	
	见证员
	

	检测依据
	
	判定依据
	

	样品名称
	
	规格型号
	

	样品描述
	
	代表批量
	

	生产厂家
	
	养护方式
	

	龄期(d)
	
	唯一性标识
	

	主要仪器设备
名称及编号
	

	检测结果

	试件编号
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	平均值(MPa)

	粘接强度(MPa)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	检测结论
	

	备注
	
	检测单位
	单位全称
（盖章）


批准：	审核：	检测：
声明：1.未经本机构同意，不得部分复制本报告。
2.对本报告有异议的，请在收到报告后15 天内联系本机构协商解决。
3.检测地址：                 电话：
[bookmark: _Toc195291713][bookmark: _Toc195346644][bookmark: _Toc195519088][bookmark: _Toc195350020][bookmark: _Toc196398174]砂浆拉伸粘结强度检测原始记录
检测编号：	委托编号：	第　　页　共　　页
	委托日期
	
	检测日期
	

	样品名称
	
	规格型号
	

	样品描述
	
	材料配比
	

	成型时间
	
	代表批量
	

	唯一性标识
	
	检测环境
	

	检测依据
	

	主要仪器设备
名称及编号
	

	试件制备
与养护
	试件制备脱模后在温度   ℃、相对湿度      的环境中养护至规定龄期；试验前先将试件在标准试验条件下养护   d,再用高强度胶粘剂将试件和夹具固定好后继续养护   d。

	检测项目
	检测数据

	拉伸
试验
	(  )d
	拉伸试验时间
	   月   日   时   分

	
	
	受拉面面积(mm2)
	试件编号
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	粘结强度平均值(MPa)

	
	
	
	破坏荷载(N)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	粘结强度(MPa)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	破坏形式
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	备注
	试件破坏形式：①受检砂浆破坏 ②受检砂浆与基底砂浆界面破坏 ③基底砂浆破坏 ④拉伸夹具与胶粘剂破坏。


复核：		检测：
[bookmark: _Toc195291714][bookmark: _Toc195346645][bookmark: _Toc195350021][bookmark: _Toc195519089][bookmark: _Toc196398175]砂浆配合比设计检测报告
检测编号：	委托编号：	第　　页　共　　页
	工程名称
	
	委托日期
	

	委托单位
	
	检测日期
	

	见证单位
	
	报告日期
	

	监督单位
	
	检测环境
	

	检测类别
	
	取样员
	

	工程部位
	
	见证员
	

	检测依据
	
	判定依据
	

	样品名称
	
	砂浆种类
	

	设计强度等级
	
	设计稠度
	

	生产厂家
	
	样品描述
	

	代表批量
	
	唯一性标识
	

	主要仪器设备
名称及编号
	

	原材料
	水泥
	砂
	掺合料
	外加剂
	水
	其他
	

	厂家、产地
	
	
	
	
	
	
	

	品种、规格、等级
	
	
	
	
	
	
	

	主要技术指标实测结果
	
	
	
	
	
	
	

	每立方米材料用量(kg/m³)
	
	
	
	
	
	
	

	质量比
	
	
	
	
	
	
	

	试配日期
	试配强度(MPa)
	稠度(mm)
	保水率(%)
	表观密度 (kg/m³)
	养护方法
	抗压强度(MPa)
	其他

	
	
	
	
	
	
	7d
	28d
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	备注
	
	检测单位
	单位全称
（盖章）


批准：	审核：	检测：
声明：1.未经本机构同意，不得部分复制本报告。
2.对本报告有异议的，请在收到报告后15 天内联系本机构协商解决。
3.检测地址：                 电话：
[bookmark: _Toc196398176]砂浆配合比设计检测原始记录（1）
检测编号：	委托编号：	第　　页　共　　页
	样品名称
	
	样品编号
	

	砂浆种类
	
	强度等级
	
	稠度（mm）
	

	其他要求
	
	搅拌方法
	

	成型方法
	
	检测日期
	
	检测环境
	

	检测依据
	

	主要仪器设备
名称及编号
	

	检测内容：砂浆配合比原材料情况

	材料名称
	水泥
	砂
	水
	掺合料
	外加剂
	其他
	

	样品数量
	
	
	
	
	
	
	

	样品状态
	
	
	
	
	
	
	

	生产厂家、
产地
	
	
	
	
	
	
	

	名称、品种
	
	
	
	
	
	
	

	规格、等级
	
	
	
	
	
	
	

	检测内容：砂浆配合比计算

	计算项目
	计算结果
	计算说明

	试配强度
fm,o（MPa）
	
	施工水平：优良（    ） ，一般（     ） ，较差（     ）

	材料
用量
（kg/m³）
	水泥Qc
	石灰膏QD
	砂QS
	水Qw
	掺合料
	外加剂

	
	
	
	
	
	
	

	砂浆计算配合比

	材料名称
	水泥
	砂
	水
	掺合料
	外加剂
	其他

	材料用量
（kg/m³）
	
	
	
	
	
	

	重量配合比
	
	
	
	
	
	

	备注
	计算公式：试配强度：fm,o=kf2 ，式中 f2-砂浆强度等级值；k-系数；水泥用量：Qc﹦ 1000（fm,o-β）/（ α ·fce ），α、β为砂浆的特征系数，其中α取3.03，β取-15.09；
水泥强度：fce= γ·fce,k，式中，fce,k–水泥强度等级值（MPa）， γ-水泥强度等级值富余系数，宜按实际统计资料确定，无统计资料时可取1.0。在无法取得水泥实测强度时，按该式计算水泥强度；
石灰膏用量：QD=QA-Qc。


复核：		检测：
[bookmark: _Toc196398177]砂浆配合比设计检测原始记录（2）
检测编号：	委托编号：	第　　页　共　　页
	检测内容：砂浆配合比试拌，搅拌用量（  ）L

	材料名称
	水泥
	砂
	水
	掺合料
	外加剂
	其他

	用量 （kg）
	计算
配比
	
	
	
	
	
	

	
	调整
配比
	
	
	
	
	
	

	检测项目
	搅拌时间
	稠度
（mm）
	保水率

	
	加水
	搅拌（s）
	
	m1（g）
	m2（g）
	m3（g）
	m4（g）
	m5（g）
	m6（g）
	α（%）
	W（%）

	检 测 结 果
	计算 配比
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	平均
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	调整 配比
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	平均
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	砂浆基准配合比

	材料用量
（kg/m³）
	
	
	
	
	
	

	重量配合比
	
	
	
	
	
	

	备注
	计算公式：  [image: ]，式中 W－砂浆保水率（%），m1－底部不透水片与干燥试模质量（g），m2－15片滤纸吸水前的质量（g），m3－试模、底部不透水片与砂浆总质量（g），m4－15片滤纸吸水后的质量（g）， α -砂浆含水率（%）。


复核：		检测：
[bookmark: _Toc195291717][bookmark: _Toc195346648][bookmark: _Toc195350024][bookmark: _Toc195519092][bookmark: _Toc196398178]砂浆配合比设计检测原始记录（3）
检测编号：	委托编号：	第　　页　共　　页
	检测内容：砂浆配合比试配、调整，搅拌用量(  ) L

	材料名称
	水泥
	砂
	水
	掺合料
	外加剂
	其他

	用量  (kg)
	基准+
	
	
	
	
	
	

	
	基准
	
	
	
	
	
	

	
	基准-
	
	
	
	
	
	

	检测项目
	搅拌时间(s)
	稠度(mm)
	保水率

	
	
	
	m1(g)
	m2(g)
	m3(g)
	m4(g)
	m5(g)
	m6(g)
	α(%)
	W(%)

	检 测 结 果
	基 准
+
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	平均
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	基 准
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	平均
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	基 准
-
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	平均
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
备注
	计算公式[image: ]× 100 ，式中：α-砂浆含水率(%)，m5-烘干后砂浆样本的质量(g)，m6-砂浆样本总质量(g)。


复核：		检测：
[bookmark: _Toc195291718][bookmark: _Toc195519093][bookmark: _Toc195346649][bookmark: _Toc195350025][bookmark: _Toc196398179]砂浆配合比设计检测原始记录（4）
检测编号：	委托编号：	第　　页　共　　页
	检测内容：砂浆配合比试配、调整，搅拌用量(  )L

	
检测项目
	表观密度
	抗压试件
	抗压日期
	龄期 (d)
	截面尺寸（mm）
	承压面积
A(mm2)
	Nu(kN)
	抗压强度(MPa)

	
	m1(kg)
	m2(kg)
	V(L)
	P
(kg/m³)
	
	
	
	
	
	
	fm ,cu
	代表值

	检 测 结 果
	基 准
+
	1
	
	
	
	
	1
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	2
	
	
	
	
	2
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	平均
	
	
	
	
	3
	
	
	
	
	
	
	

	
	基 准
	1
	
	
	
	
	1
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	2
	
	
	
	
	2
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	平均
	
	
	
	
	3
	
	
	
	
	
	
	

	
	基 准   -
	1
	
	
	
	
	1
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	2
	
	
	
	
	2
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	平均
	
	
	
	
	3
	
	
	
	
	
	
	

	检测内容：砂浆配合比试配、调整，搅拌用量(  )L

	材料名称
	水泥
	砂子
	水
	掺合料
	外加剂
	其他

	试配
配合比
	材料
用量
(kg/m³)
	
	
	
	
	
	

	校正后
配合比
	
	
	
	
	
	
	

	重量
配合比
	
	
	
	
	
	
	

	检测项目
	次数
	m1(kg)
	m2(kg)
	V(L)
	Pc
(kg/m³)
	Pt
(kg/m³)
	偏差值(%)
	校正系数

	试配配合比表观密度测定
	1
	
	
	
	
	
	
	

	
	2
	
	
	
	
	
	
	

	
	平均
	
	
	
	
	
	
	

	检测 说明
	1、应选定符合试配强度及和易性要求、水泥用量最低的配合比作为砂浆的试配配合比；
2、当砂浆的实测表观密度值与理论表观密度值之差的绝对值超过理论值的2%时,应校正试配配合比。应将试配配合比的每项材料用量乘以校正系数 δ ,确定为砂浆设计配合比。
3、计算公式：ρt=Qc+Qd+Qs+Qw ，式中ρt－砂浆理论表观密度值(kg/m³)；
δ = [image: ] ，式中δ -砂浆配合比校正系数， ρc－砂浆实测表观密度值(kg/m³)。


复核：		检测：
[bookmark: _Toc195291719][bookmark: _Toc195346650][bookmark: _Toc195350026][bookmark: _Toc195519094][bookmark: _Toc196398180]混凝土抗压强度检测报告
检测编号：	委托编号：	第　　页　共　　页
	工程名称
	
	委托日期
	

	委托单位
	
	检测日期
	

	见证单位
	
	报告日期
	

	监督单位
	
	检测环境
	

	检测类别
	
	取样员
	

	工程部位
	
	见证员
	

	检测依据
	
	养护方式
	

	判定依据
	
	代表批量
	

	样品名称
	
	成型日期
	

	生产厂家
	
	龄期(d)
	

	试件尺寸(mm)
	
	设计强度等级
	

	样品描述
	
	唯一性标识
	

	主要仪器设备
名称及编号
	

	检测内容及结果

	试件编号
	试件实测尺寸(mm)
	单块抗压强度值(MPa)
	换算系数
	单块标准试件抗压强度
(MPa)
	检测结果
(MPa)

	
	长×宽×高
	
	
	
	

	试件1
	
	
	
	
	

	试件2
	
	
	
	
	

	试件3
	
	
	
	
	

	备注
	
	检测单位
	单位全称
盖章


批准：	审核：	检测：
声明：1、未经本机构同意，不得部分复制本报告。
2、对本报告有异议的，请在收到报告后15 天内联系本机构协商解决。
3、检测地址：               电话：       

— 955 —

[bookmark: _Toc195291720][bookmark: _Toc195346651][bookmark: _Toc195350027][bookmark: _Toc195519095][bookmark: _Toc196398181]混凝土抗压强度检测原始记录
检测编号：		委托编号：                                        第　　页　共　　页
	委托日期
	
	检测日期
	

	样品名称
	
	成型日期
	

	样品描述
	
	龄期(d)
	

	养护条件
	
	检测环境
	

	试件尺寸(mm)
	
	强度等级
	

	检测依据
	

	主要仪器设备名称及编号
	

	试件编号
	试件尺寸
	试件承压面的平面度公差是否超过0.0005倍试件边长
	试件相邻面间的夹角是否为90°，其公差是否未超过0.5°
	承压
面积
(mm2)
	破坏
荷载F(kN)
	单块抗压
强度F/A(MPa)
	换算成标准试样的抗压强度值(MPa)
	检验
结果(MPa)

	
	承压面长(mm)
	承压面宽(mm)
	侧面高(mm)
	
	
	
	
	
	
	

	1
	
	
	
	是□   否□
	是□   否□
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	是□   否□
	是□   否□
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	是□   否□
	是□   否□
	
	
	
	
	

	备注
	


复核：		检测：

— 956 —

[bookmark: _Toc195291721][bookmark: _Toc195519096][bookmark: _Toc196398182][bookmark: _Toc195346652][bookmark: _Toc195350028]混凝土抗渗等级检测报告
（逐级加压法）
检测编号：	委托编号：	第　　页　共　　页
	工程名称
	
	委托日期
	

	委托单位
	
	检测日期
	

	见证单位
	
	报告日期
	

	监督单位
	
	检测类别
	

	检测环境
	
	取样员
	

	工程部位
	
	见证员
	

	检测依据
	
	养护方式
	

	判定依据
	
	代表批量
	

	样品名称
	
	成型日期
	

	生产厂家
	
	龄期(d)
	

	样品描述
	
	设计抗渗等级
	

	主要仪器设备
名称及编号
	
	唯一性标识
	

	检测内容及结果

	4个试件未出现渗水时的最大水压值(MPa)
	

	检测结论
	

	备注
	
	检测单位
	单位全称
盖章


批准：	审核：	检测：
声明：1.未经本机构同意，不得部分复制本报告。
2.对本报告有异议的，请在收到报告后15 天内联系本机构协商解决。
3.检测地址：                 电话：

[bookmark: _Toc196398183][bookmark: _Toc195519097][bookmark: _Toc195291722][bookmark: _Toc195350029][bookmark: _Toc195346653]混凝土抗渗等级检测原始记录
（逐级加压法）
检测编号：	委托编号：	第　　页　共　　页
	委托日期
	
	检测日期
	

	样品名称
	
	成型日期
	

	样品描述
	
	龄期
	

	检测依据
	
	养护条件
	

	检测环境
	
	抗渗等级
	

	主要仪器设备
名称及编号
	

	检验结果

	加压起始时间
	压力（MPa） 
	试件上表面渗透情况：
未渗透用“√”表示，已经渗透用“x”表示

	
	
	1
	2
	3
	4
	5
	6

	月   日   时   分
	
	
	
	
	
	
	

	月   日   时   分
	
	
	
	
	
	
	

	月   日   时   分
	
	
	
	
	
	
	

	月   日   时   分
	
	
	
	
	
	
	

	月   日   时   分
	
	
	
	
	
	
	

	月   日   时   分
	
	
	
	
	
	
	

	月   日   时   分
	
	
	
	
	
	
	

	月   日   时   分
	
	
	
	
	
	
	

	月   日   时   分
	
	
	
	
	
	
	

	备注
	


复核：		检测：
[bookmark: _Toc195291723][bookmark: _Toc195346654][bookmark: _Toc195350030][bookmark: _Toc195519098][bookmark: _Toc196398184]混凝土拌合物性能检测报告
检测编号：	委托编号：	第　　页　共　　页
	工程名称
	
	委托日期
	

	委托单位
	
	检测日期
	

	见证单位
	
	报告日期
	

	监督单位
	
	检测环境
	

	检测类别
	
	取样员
	

	工程部位
	
	见证员
	

	检测依据
	
	判定依据
	

	样品名称
	
	规格型号
	

	生产厂家
	
	代表批量
	

	样品描述
	
	唯一性标识
	

	主要仪器设备
名称及编号
	

	检测内容及结果

	检测参数
	技术要求
	检测结果
	单项评定

	坍落度(mm)
	
	
	

	含气量(%)
	
	
	

	表观密度(kg/m³)
	
	
	

	凝结时间(min)
	
	
	

	检测结论
	

	备注
	
	检测单位
	单位全称
（盖章）


批准：	审核：	检测：
声明：1.未经本机构同意，不得部分复制本报告。
2.对本报告有异议的，请在收到报告后15 天内联系本机构协商解决。
3.检测地址：                 电话：
[bookmark: _Toc195291724][bookmark: _Toc195346655][bookmark: _Toc195350031][bookmark: _Toc195519099][bookmark: _Toc196398185]混凝土拌合物检测原始记录（1）
检测编号：	委托编号：	第　　页　共　　页
	委托日期
	
	检测日期
	

	样品名称
	
	规格型号
	

	样品描述
	
	检测环境
	

	检测依据
	

	主要仪器设备名称及编号
	

	混凝土拌合物各材料用量(kg)
	水泥
	砂
	石
	水
	外加剂
	掺合料
	搅拌时间

	
	
	
	
	
	
	
	

	检测结果

	坍落度 
(mm)
	

	表观密度
(kg/m³)
	容量筒容积V(L)
	容量筒质量
m1 (kg)
	 容量筒及试样重量
m2 (kg)
	表观密度
(kg/m³)

	
	
	
	
	


复核：		检测：

— 960 —

[bookmark: _Toc195346656][bookmark: _Toc195350032][bookmark: _Toc195519100][bookmark: _Toc196398186][bookmark: _Toc195291725]混凝土拌合物检测原始记录（2）
检测编号：		委托编号：                                        第　　页　共　　页
	委托日期
	
	检测日期
	

	样品名称
	
	规格型号
	

	样品描述
	
	检测环境
	

	主要仪器设备名称及编号
	
	检测依据
	

	检测内容：混凝土拌合物性能试验——含气量

	骨料含
气量测定
	粗、细骨料质量(kg)
	骨料含
气量
	次数
	压力值(MPa)
	含气量(%)
	两次结果之差(%)
	含气量平均值 Ag(%)

	
	[image: ]
m
g
	mg
	[image: ]
m
s
	ms
	
	1
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	2
	
	
	
	

	混凝土拌合物含气量测定
	混凝土拌合物含气量测定

	
	次数
	压力值 P(MPa)
	混凝土拌合物未校正的含气量(MPa)
	两次结果之差
(%)
	混凝土拌合物未校正的含气量平均值 A0(%)
	混凝土拌合物含气量 A(%)

	
	1
	
	
	
	
	

	
	2
	
	
	
	
	

	备注
	1.计算公式： mg  = [image: ] [image: ] m[image: ] ， ms  = [image: ] [image: ] m[image: ]
式中mg、 ms－分别为每个试样中的粗、细骨料质量(kg)， m[image: ] 、 m[image: ] －分别为每立方米混凝土拌合物中粗、细骨料质量(kg)
2.计算公式：A=A0-Ag
式中 A－混凝土拌合物含气量(%)，A0－混凝土拌合物未校正的含气量，取两次含气量测定的平均值(%)，Ag－骨料含气量(%)
3.捣实方法：


复核：		检测：
[bookmark: _Toc196398187][bookmark: _Toc195519101][bookmark: _Toc195291726][bookmark: _Toc195350033][bookmark: _Toc195346657]混凝土拌合物检测原始记录（3）
检测编号：		委托编号：                                        第　　页　共　　页
	委托日期
	
	检测日期
	

	样品名称
	
	规格型号
	

	样品描述
	
	检测环境
	

	主要仪器设备
名称及编号
	
	检测依据
	

	检测内容：混凝土拌合物性能试验——凝结时间

	试样
编号
	加水时间 (h:min)
	□初凝       □终凝

	1
	
	测量时间
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	测针面积
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	最大贯入阻力(N)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	单位面积贯入阻力(MPa)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	测量时间
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	测针面积
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	最大贯入阻力(N)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	单位面积贯入阻力(MPa)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	测量时间
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	测针面积
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	最大贯入阻力(N)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	单位面积贯入阻力(MPa)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	备注
	


复核：		检测： 
[bookmark: _Toc195291727][bookmark: _Toc195346658][bookmark: _Toc195350034][bookmark: _Toc195519102][bookmark: _Toc196398188]混凝土拌合物检测原始记录（4）
检测编号：		委托编号：                                        第　　页　共　　页
	委托日期
	
	检测日期
	

	样品名称
	
	规格型号
	

	样品描述
	
	检测环境
	

	主要仪器设备名称及编号
	
	检测依据
	

	检测内容：混凝土拌合物性能试验—凝结时间(绘图拟合法)

	贯入阻力
值与时间
关系曲线
	贯入阻力(MPa )
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


时间(min )

	试样编号
	初凝时间测定
	终凝时间测定

	
	加水时(h:min)
	单位面积贯入阻力达到3.5MPa时间(h:min)
	初凝时间 ( h:min )
	平均值(h:min )
	检测结果
(h:min )
	单位面积贯入阻力达到28MPa时间(h:min)
	终凝时间 ( h:min)
	平均值(h:min)
	检测结果 
(h:min )

	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	备注
	


复核：		检测： 
[bookmark: _Toc195291728][bookmark: _Toc195346659][bookmark: _Toc195350035][bookmark: _Toc195519103][bookmark: _Toc196398189]混凝土拌合物检测原始记录（5）
检测编号：		委托编号：                                        第　　页　共　　页
	委托日期
	
	检测日期
	

	样品名称
	
	规格型号
	

	样品描述
	
	检测环境
	

	主要仪器设备
名称及编号
	
	检测依据
	

	检测内容：混凝土拌合物性能试验—凝结时间(线性回归法)

	时间与贯
入阻力值
关系曲线
	Lnt(min )
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


lnfPR(MPa )

	线性回归方程
	

	试样编号
	初凝时间测定
	终凝时间测定

	
	加水时(h:min)
	单位面积贯入阻力达到3.5MPa时间(min)
	初凝时间 ( h:min )
	平均值(h:min )
	检测结果
(h:min )
	单位面积贯入阻力达到28MPa时间(min)
	终凝时间 ( h:min)
	平均值(h:min)
	检测结果 
(h:min )

	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	备注
	


复核：		检测： 

— 964 —

[bookmark: _Toc195519104][bookmark: _Toc196398190][bookmark: _Toc195350036][bookmark: _Toc195346660][bookmark: _Toc195291729]混凝土拌合物中水溶性氯离子含量检测报告
检测编号：	委托编号：	第　　页　共　　页
	工程名称
	
	委托日期
	

	委托单位
	
	检测日期
	

	见证单位
	
	报告日期
	

	监督单位
	
	检测环境
	

	检测类别
	
	取样员
	

	工程部位
	
	见证员
	

	检测依据
	
	判定依据
	

	样品名称
	
	规格型号
	

	生产厂家
	
	代表批量
	

	样品描述
	
	唯一性标识
	

	主要仪器设备名称及编号
	

	委托单位提供的配合比

	材料名称
	水泥
	水
	砂
	石
	矿粉
	粉煤灰
	外加剂(1)
	外加剂(2)

	品种规格
	
	
	
	
	
	
	
	

	每立方米用量(kg)
	
	
	
	
	
	
	
	

	检测内容及结果

	检测项目
	技 术 要 求
	检测结果
	单项评定

	每立方米试样中水溶性氯离子质量mCl-(kg)
	
	
	

	混凝土拌合物中水溶性氯离子含量占水泥质量的百分比(%)
	
	
	

	检测结论
	

	备注
	
	检测单位
	单位全称
（盖章）


批准：	审核：	检测：
声明：1.未经本机构同意，不得部分复制本报告。
2.对本报告有异议的，请在收到报告后15 天内联系本机构协商解决。
3.检测地址：                 电话：
[bookmark: _Toc195350037][bookmark: _Toc195346661][bookmark: _Toc195519105][bookmark: _Toc195291730][bookmark: _Toc196398191]混凝土拌合物中水溶性氯离子含量检测原始记录（1）
检测编号：	委托编号：	第　　页　共　　页
	委托日期
	
	检测日期
	

	样品名称
	
	规格型号
	

	样品描述
	
	检测环境
	

	检测依据
	
	
	

	主要仪器设备名称及编号
	
	
	

	委托单位提供的配合比

	材料名称
	水泥
	水
	砂
	石
	矿粉
	粉煤灰
	外加剂(1)
	外加剂(2)

	品种规格
	
	
	
	
	
	
	
	

	每立方米用量(kg)
	
	
	
	
	
	
	
	

	检测内容

	硝酸银标准溶液浓度CAgNO3(mol/L)
	每份滤液体积V1(mL)
	滤液1消耗硝酸银标准溶液体积V21(mL)
	滤液2消耗硝酸银标准溶液体积V22(mL)
	两份滤液消耗硝酸银标准溶液体积平均值V2(mL)
	每m³试样中水溶性氯离子质量mCl-(kg)

	
	
	
	
	
	

	检测结果
	混凝土拌合物中水溶性氯离子含量占水泥质量的百分比：
	

	备注
	[image: ][image: ]


复核：		检测：
[bookmark: _Toc195346662][bookmark: _Toc195291731][bookmark: _Toc195350038][bookmark: _Toc196398192][bookmark: _Toc195519106]混凝土拌合物中水溶性氯离子含量检测（快速法）原始记录（2）
检测编号：	委托编号：	第　　页　共　　页
	委托日期
	
	检测日期
	

	样品名称
	
	规格型号
	

	样品描述
	
	检测环境
	

	检测依据
	
	
	

	主要仪器设备
名称及编号
	
	
	

	委托单位提供的配合比

	材料名称
	水泥
	水
	砂
	石
	矿粉
	粉煤灰
	外加剂(1)
	外加剂(2)

	质量比
	
	
	
	
	
	
	
	

	每立方米用量(kg)
	
	
	
	
	
	
	
	

	电位-氯离子浓度关系曲线

	E
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


lgC

	检测内容

	氯离子选择电极活化(1h)
	开始时间
	

	
	结束时间
	

	滤液电位值
测量
	滤液编号
	1
	2

	
	滤液温度(℃)
	
	

	
	开始时间
	
	

	
	结束时间
	
	

	
	滤液电位值E
	
	

	滤液氯离子浓度(mol/L)
	单值
	
	

	
	平均值
	

	每立方米试样中水溶性氯离子质量(kg)
	

	混凝土拌合物中水溶性氯离子含量
占水泥质量的百分比：
	

	备注
	[image: 1715156931255]、[image: 1715156965003]


复核：		检测：
[bookmark: _Toc195519107][bookmark: _Toc195350039][bookmark: _Toc195346663][bookmark: _Toc195291732][bookmark: _Toc196398193]硬化混凝土中水溶性氯离子含量检测报告
检测编号：	委托编号：	第　　页　共　　页
	工程名称
	
	委托日期
	

	委托单位
	
	检测日期
	

	见证单位
	
	报告日期
	

	监督单位
	
	检测环境
	

	检测类别
	
	取样员
	

	工程部位
	
	见证员
	

	检测依据
	
	判定依据
	

	样品名称
	
	规格型号
	

	生产厂家
	
	代表批量
	

	样品描述
	
	唯一性标识
	

	主要仪器设备
名称及编号
	
	
	

	委托单位提供的配合比

	材料名称
	水泥
	水
	砂
	石
	矿粉
	粉煤灰
	外加剂(1)
	外加剂(2)

	品种规格
	
	
	
	
	
	
	
	

	每立方米用量(kg)
	
	
	
	
	
	
	
	

	检测内容及结果

	检测项目
	技 术 要 求
	检测结果
	单项评定

	硬化混凝土中水溶性氯离子含量WwCl-(%)
	
	
	

	硬化混凝土中水溶性氯离子含量占水泥质量的百分比(%)
	
	
	

	检测结论
	


	备注
	
	检测单位
	单位全称
（盖章）


批准：	审核：	检测：
声明：1.未经本机构同意，不得部分复制本报告。
2.对本报告有异议的，请在收到报告后15 天内联系本机构协商解决。
3.检测地址：                 电话：
[bookmark: _Toc195346664][bookmark: _Toc195291733][bookmark: _Toc195350040][bookmark: _Toc195519108][bookmark: _Toc196398194]硬化混凝土中水溶性氯离子含量检测原始记录
检测编号：	委托编号：	第　　页　共　　页
	委托日期
	
	检测日期
	

	样品名称
	
	规格型号
	

	样品描述
	
	检测环境
	

	检测依据
	
	
	

	主要仪器设备
名称及编号
	
	
	

	委托单位提供的配合比

	材料名称
	水泥
	水
	砂
	石
	矿粉
	粉煤灰
	外加剂(1)
	外加剂(2)

	品种规格
	
	
	
	
	
	
	
	

	每立方米用量(kg)
	
	
	
	
	
	
	
	

	检测内容

	蒸馏水体积V1(mL)
	硝酸银标准溶液浓度CAgNO3(mol/L)
	每份滤液体积V2(mL)
	滤液1消耗硝酸银标准溶液体积V31(mL)
	滤液2消耗硝酸银标准溶液体积V32(mL)
	两份滤液消耗硝酸银标准溶液体积平均值V3(mL)
	硬化混凝土中水溶性氯离子占砂浆质量的百分比WwCl-(%)

	
	
	
	
	
	
	

	检测结果
	硬化混凝土中水溶性氯离子含量占水泥质量的百分比WCCl-(%)：
	

	备注
	[image: 1715155020526][image: 1715155054014]


复核：		检测：
[bookmark: _Toc195291734][bookmark: _Toc195346665][bookmark: _Toc195350041][bookmark: _Toc195519109][bookmark: _Toc196398195]补偿收缩混凝土的限制膨胀率检测报告
检测编号：	委托编号：	第　　页　共　　页
	工程名称
	
	委托日期
	

	委托单位
	
	检测日期
	

	见证单位
	
	报告日期
	

	监督单位
	
	检测环境
	

	检测类别
	
	取样员
	

	工程部位
	
	见证员
	

	检测依据
	
	判定依据
	

	样品名称
	
	规格型号
	

	生产厂家
	
	代表批量
	

	样品描述
	
	唯一性标识
	

	主要仪器设备名称及编号
	

	混凝土配合比

	材料名称
	水泥
	水
	砂
	石
	矿粉
	粉煤灰
	膨胀剂
	外加剂

	品种规格
	
	
	
	
	
	
	
	

	每方材料用量（kg）
	
	
	
	
	
	
	
	

	检测项目
	 龄期
	技术要求
	计量单位
	检测结果
	单项评定

	限制膨胀率
	水中14d
	
	
	
	

	
	水中14d转空气中28d
	
	
	
	

	检测结论
	

	备注
	
	检测单位
	单位全称
（盖章）


批准：	审核：	检测：
声明：1.未经本机构同意，不得部分复制本报告。
2.对本报告有异议的，请在收到报告后15 天内联系本机构协商解决。
3.检测地址：                 电话：
[bookmark: _Toc195291735][bookmark: _Toc195346666][bookmark: _Toc195519110][bookmark: _Toc195350042][bookmark: _Toc196398196]补偿收缩混凝土的限制膨胀率检测原始记录
检测编号：	委托编号：	第　　页　共　　页
	委托日期
	
	检测日期
	

	样品名称
	
	规格型号
	

	样品描述
	
	检测环境
	

	检测依据
	
	成型日期
	

	主要仪器设备
名称及编号
	
	

	混凝土配合比

	材料名称
	水泥
	水
	砂
	石
	矿粉
	粉煤灰
	膨胀剂
	外加剂

	品种规格
	
	
	
	
	
	
	
	

	每盘用量（kg）
	
	
	
	
	
	
	
	

	检测内容  

	混凝土拆模强度(MPa)
	试件
	破坏荷载(kN)
	单块强度(MPa)
	换算系数
	换算成标准试样的抗压强度值(MPa)
	强度(MPa)

	
	1
	
	
	
	
	

	
	2
	
	
	
	
	

	
	3
	
	
	
	
	

	试件基准长度L0 ( mm)
	300

	试验龄期
	试件长度初始读数 L ( mm)
	所测龄期试体长度测量值Lt(mm)
	所测龄期限制膨胀率分次值(%)
	相近的2个试件限制膨胀率测定值平均值(%)

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	

	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	备注
	


复核：		检测：
[bookmark: _Toc195291736][bookmark: _Toc195346667][bookmark: _Toc195350043][bookmark: _Toc195519111][bookmark: _Toc196398197]混凝土抗冻性能检测报告
检测编号：	委托编号：	第　　页　共　　页
	工程名称
	
	委托日期
	

	委托单位
	
	检测日期
	

	见证单位
	
	报告日期
	

	监督单位
	
	检测环境
	

	检测类别
	
	取样员
	

	工程部位
	
	见证员
	

	检测依据
	
	判定依据
	

	样品名称
	
	试件尺寸
	

	生产厂家
	
	抗冻等级/
抗冻标号
	

	样品描述
	
	代表批量
	

	主要仪器设备
名称及编号
	
	唯一性标识
	

	检测内容及结果

	检测项目
	技术要求
	检测结果
	单项评定

	抗冻性能
	
	
	

	以下空白
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	检测结论
	


	备注
	
	检测单位
	单位全称
（盖章）


批准：	审核：	检测：
声明：1.未经本机构同意，不得部分复制本报告。
2.对本报告有异议的，请在收到报告后15 天内联系本机构协商解决。
3.检测地址：                 电话：  

— 972 —

[bookmark: _Toc195291737][bookmark: _Toc196398198][bookmark: _Toc195519112][bookmark: _Toc195346668][bookmark: _Toc195350044]混凝土抗冻性能（快冻法）检测原始记录
检测编号：		委托编号：                                        第　　页　共　　页
	委托日期
	
	检测日期
	

	样品名称
	
	试件尺寸
	

	样品描述
	
	抗冻等级
	

	检测依据
	
	检测环境
	

	主要仪器设备名称及编号
	
	
	

	外观检查
	25次
	50次
	75次
	100次
	125次
	150次

	
	
	
	
	
	
	

	
	175次
	200次
	225次
	250次
	275次
	300次

	
	
	
	
	
	
	

	日期
	单个试件质量Wni(g)
	质量损失率△Wn (%)
	单个试件横向基频
fi(Hz)
	单个试件相对动弹性模量Pi(%)
	试件相对动弹性模量P(%)
	符合停止冻融试验的第几条

	次循环
月  日
	1
	2
	3
	
	1
	2
	3
	1
	2
	3
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1□  
2□  
3□ 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	备注
	当冻融循环出现下列情况之一时，可停止试验:1)达到规定的冻融循环次数;2)试件的相对动弹性模量下降到60%;3)试件的质最损失率达5%。


复核：		检测：

— 973 —

[bookmark: _Toc195519113][bookmark: _Toc195350045][bookmark: _Toc196398199][bookmark: _Toc195346669][bookmark: _Toc195291738]混凝土抗冻性能（慢冻法）检测原始记录
检测编号：	委托编号：	第　　页　共　　页

	委托日期
	
	检测日期
	

	样品名称
	
	试件尺寸
	

	样品描述
	
	抗冻标号
	

	检测依据
	
	检测环境
	

	主要仪器设备名称及编号
	
	

	质量损失率△Wn (%)

	冻融循环
次数
	试件
编号
	外观
检查
	冻融前单个试件质量Woi(g)
	冻融后单个试件质量Wni(g)
	单个试件的质量损失率△Wni(%)
	质量损失率△Wn (%)
	是否达到停止试验条件

	
	
	
	
	
	
	
	是□  否□ 

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	是□  否□ 

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	强度损失率△fc(%)

	冻融循
环次数
	试件
编号
	对比试件抗压强度单个值(MPa)
	对比试件抗压强度测定值fc0(MPa)
	冻融后抗压强度单个值(MPa)
	冻融后抗压强度测定值fcn(MPa)
	抗压强度损失率
△fc(%)
	是否达到停止试验条件

	
	
	
	
	
	
	
	是□ 否□

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	是□ 否□ 

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	检测结论
	


	备注
	当冻融循环出现下列三种情况之一时，可停止试验：1)已达到规定的循环次数;2)抗压强度损失率已达到 25%；3)质最损失率已达到5%。


复核：		检测：
[bookmark: _Toc195291739][bookmark: _Toc195346670][bookmark: _Toc195519114][bookmark: _Toc195350046][bookmark: _Toc196398200]混凝土抗折强度检测报告
检测编号：	委托编号：	第　　页　共　　页
	工程名称
	
	委托日期
	

	委托单位
	
	检测日期
	

	见证单位
	
	报告日期
	

	监督单位
	
	检测环境
	

	检测类别
	
	取样员
	

	工程部位
	
	见证员
	

	检测依据
	
	养护方式
	

	判定依据
	
	代表批量
	

	样品名称
	
	成型日期
	

	生产厂家
	
	龄期(d)
	

	试件尺寸(mm)
	
	设计抗折强度
	

	样品描述
	
	唯一性标识
	

	主要仪器设备
名称及编号
	

	检测内容及结果

	标准要求
	试件公称尺寸(mm)
	单块抗折强度值(MPa)
	换算系数
	单块标准试件
抗折强度
(MPa)
	检测结果
(MPa)

	
	长×宽×高
	
	
	
	

	试件1
	
	
	
	
	

	试件2
	
	
	
	
	

	试件3
	
	
	
	
	

	备注
	
	检测单位
	单位全称
盖章


批准：	审核：	检测：
声明：1.未经本机构同意，不得部分复制本报告。
2.对本报告有异议的，请在收到报告后15 天内联系本机构协商解决。
3.检测地址：                 电话：       

[bookmark: _Toc195291740][bookmark: _Toc195346671][bookmark: _Toc195350047][bookmark: _Toc195519115][bookmark: _Toc196398201]混凝土抗折强度检测原始记录
检测编号：	委托编号：	第　　页　共　　页
	委托日期
	
	检测日期
	

	样品名称
	
	样品描述
	

	试件尺寸(mm)
	
	检测环境
	

	样品编号
	
	强度等级
	

	成型日期
	
	检测日期
	

	龄期
	
	养护条件
	

	检测依据
	

	主要仪器设备
名称及编号
	

	尺寸要求
	边长的尺寸
公差(不超过1mm)
	承压面平面度
(不超过0.0005d，
d为试件边长)
	相邻面夹角
(应为90°，公差不超过0.5°)
	样品状态

	试件1
	是□   否□
	是□   否□
	是□   否□
	干燥□   湿润□

	试件2
	是□   否□
	是□   否□
	是□   否□
	干燥□   湿润□

	试件3
	是□   否□
	是□   否□
	是□   否□
	干燥□   湿润□

	抗折强度

	试件
	截面尺寸(mm)
	支点距离(mm)
	断裂位置
	破坏荷载(kN)
	单个值
	换算系数
	折合标准
试件值(MPa)

	
	宽
	高
	
	
	
	
	
	

	1
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	

	备注
	


复核：		检测：
[bookmark: _Toc196398202][bookmark: _Toc195350048][bookmark: _Toc195346672][bookmark: _Toc195291741][bookmark: _Toc195519116]混凝土（立方体）劈裂抗拉强度检测报告
检测编号：	委托编号：	第　　页　共　　页
	工程名称
	
	委托日期
	

	委托单位
	
	检测日期
	

	见证单位
	
	报告日期
	

	监督单位
	
	检测环境
	

	检测类别
	
	取样员
	

	工程部位
	
	见证员
	

	检测依据
	
	判定依据
	

	样品名称
	
	规格型号
	

	生产厂家
	
	代表批量
	

	样品描述
	
	唯一性标识
	

	主要仪器设备名称
及编号
	
	

	检测内容及结果

	检测结果
	单块劈裂抗拉强度(MPa)
	劈裂抗拉强度代表值(MPa)
	换算系数
	折合标准试件强度代表值(MPa)

	试件1
	
	
	
	

	试件2
	
	
	
	

	试件3
	
	
	
	

	检测结论
	


	备注
	
	检测单位
	单位全称
（盖章）


批准：	审核：	检测：
声明：1.未经本机构同意，不得部分复制本报告。
2.对本报告有异议的，请在收到报告后15 天内联系本机构协商解决。
3.检测地址：                 电话：  
[bookmark: _Toc195519117][bookmark: _Toc195346673][bookmark: _Toc195291742][bookmark: _Toc195350049][bookmark: _Toc196398203]混凝土（立方体）劈裂抗拉强度检测原始记录
检测编号：	委托编号：	第　　页　共　　页
	委托日期
	
	检测日期
	

	样品名称
	
	规格型号
	

	样品描述
	
	检测环境
	

	检测依据
	

	主要仪器设备名称及编号
	

	
	试件1
	试件2
	试件3

	样品状态
	干燥□   湿润□
	干燥□   湿润□
	干燥□   湿润□

	尺寸要求
	边长(mm)
	长：
宽：
高：
	长：
宽：
高：
	长：
宽：
高：

	
	承压面平面度
(≤0.0005d)
	是□   否□
	是□   否□
	是□   否□

	
	相邻面夹角公差(≤0.5°)
	是□   否□
	是□   否□
	是□   否□

	断裂面是否垂直于
承压面
	是□   否□
	是□   否□
	是□   否□

	试件劈裂面面积
(mm2)
	
	
	

	破坏荷载(kN)
	
	
	

	单块劈裂抗拉强度(MPa)
	
	
	

	劈裂抗拉强度(MPa)
	

	换算系数
	

	折合标准试件劈裂抗拉强度(MPa)
	

	备注
	计算公式： fts  = [image: ]  
式中：fts—劈裂抗拉强度(MPa)；F—破坏荷载(N)；A—劈裂面面积(mm2)。


复核：		检测：
[bookmark: _Toc196398204]静力受压弹性模量检测报告
检测编号：	委托编号：	第　　页　共　　页
	工程名称
	
	委托日期
	

	委托单位
	
	检测日期
	

	见证单位
	
	报告日期
	

	监督单位
	
	检测环境
	

	检测类别
	
	取样员
	

	工程部位
	
	见证员
	

	检测依据
	
	判定依据
	

	样品名称
	
	试件尺寸
	

	生产厂家
	
	代表批量
	

	样品描述
	
	唯一性标识
	

	主要仪器设备
名称及编号
	

	轴 心 抗 压 试 验 结 果

	
	试件公称尺寸
	静力受压弹性模量试验前轴心抗压强度（MPa）
	

	静力受压弹性模量试验后轴心
抗压强度（MPa）

	试件
序号
	mm×mm×mm
	单值
	组值
	试件序号
	单值
	组值

	试件1
	
	
	
	试件4
	
	

	试件2
	
	
	
	试件5
	
	

	试件3
	
	
	
	试件6
	
	

	静 力 受 压 弹 性 模 量 试 验 结 果

	试件
序号
	试件公称尺寸
（mm）
	承压
面积（mm2）
	应力为0.5MPa时的初始荷载F0（N）
	应力为1/3的fcp时荷载Fa（N）
	测量变形标距
（mm）
	F0时试件两侧变形平均值（mm）
	Fa时试件两侧变形平均值（mm）
	静力受压弹性模量（MPa）

	
	
	
	
	
	
	
	
	单值
	组值

	试件4
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	试件5
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	试件6
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	备注
	
	检测单位
	单位全称
（盖章）


批准：	审核：	检测：
声明：1.未经本机构同意，不得部分复制本报告。
2.对本报告有异议的，请在收到报告后15天内联系本机构协商解决。
3.检测地址：                 电话：    

— 977 —

[bookmark: _Toc196398205]混凝土静力受压弹性模量检测原始记录
检测编号：		委托编号：                                        第　　页　共　　页
	委托日期
	
	检测日期
	
	成型日期
	

	样品名称
	
	试件公称尺寸（mm）
	
	强度等级
	

	样品描述
	
	环境条件
	温度：   湿度：
	养护方式
	

	检测依据
	
	主要仪器设备名称及编号
	

	试件序号
	试件公称尺寸
（长×宽×高）（mm）
	承压面积A（mm2）
	破坏荷载F（kN）
	单块轴心抗压强度F/A（MPa）
	换算成标准试样的轴心抗压强度值（MPa）
	混凝土轴心抗压强度fcp（MPa）

	1
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	

	弹性模量试验结果

	试件序号
	试件公称尺寸（mm）
	承压
面积（mm2）
	应力为0.5MPa时的初始荷载F0（N）
	应力为1/3的fcp时荷载Fa（N）
	测量变形标距（mm）
	对中时试件两侧变形值（mm）
	最后一次试件两侧变形（mm）
	静力受压弹性模量（MPa）

	
	
	
	
	
	
	F0两侧
	Fa两侧
	变形差
	变形平均
	差/平均
	F0两侧
	平均值ε0
	Fa两侧
	平均值εa
	弹性模量单个值
	弹性
模量值

	4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	试件序号
	试件公称尺寸
（长×宽×高）（mm）
	承压面积Amm2
	破坏荷载F（kN）
	测定弹性模量后单块轴心抗压强度F/A（MPa）
	换算成标准试样的轴心抗压强度值（MPa）
	是否超出检测控制荷载fcp的20%

	4
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	

	6
	
	
	
	
	
	

	备注
	



复核：		检测：   

— 980 —

[bookmark: _Toc196398206][bookmark: _Toc195519120][bookmark: _Toc195291745][bookmark: _Toc195346676][bookmark: _Toc195350052]抑制骨料碱活性有效性检测报告
检测编号：	委托编号：	第　　页　共　　页
	工程名称
	
	委托日期
	

	委托单位
	
	检测日期
	

	见证单位
	
	报告日期
	

	监督单位
	
	检测环境
	

	检测类别
	
	取样员
	

	工程部位
	
	见证员
	

	检测依据
	
	判定依据
	

	样品名称
	
	规格型号
	

	生产厂家
	
	代表批量
	

	样品描述
	
	唯一性标识
	

	主要仪器设备名称
及编号
	

	检  测  数  据

	检测项目
	（3）d
	（7）d
	（10）d
	（14）d

	膨胀率εt (%)
	
	
	
	

	外观观察
	
	
	
	

	试  验  结  果

	检测项目
	技 术 要 求
	测定值

	抑制骨料碱活性有效性
	
	

	以下空白
	
	

	
	
	

	备注
	
	检测单位
	单位全称
（盖章）


批准：	审核：	检测：
声明：1.未经本机构同意，不得部分复制本报告。
2.对本报告有异议的，请在收到报告后15 天内联系本机构协商解决。
3.检测地址：                 电话：    
[bookmark: _Toc195291746][bookmark: _Toc195346677][bookmark: _Toc195350053][bookmark: _Toc195519121][bookmark: _Toc196398207]抑制骨料碱活性有效性检测原始记录（1）
检测编号：	委托编号：	第　　页　共　　页

	委托日期
	
	检测日期
	

	样品名称
	
	规格型号
	

	样品描述
	
	检测环境
	

	检测依据
	
	测头长度（ mm） Δ
	

	主要仪器设备及编号
	

	原材料

	水泥
	细骨料
	粗骨料
	掺合料

	
	
	
	

	配比

	水泥(kg)
	水灰比
	细骨料(kg)
	粗骨料(kg)
	掺合料(kg)

	
	
	
	
	

	日期
	
	（3）d
	（7）d
	（10）d

	试件
序号
	基准长度
L0（ mm）
	龄期的长度
Lt（ mm）
	观察有无胶体物质，
试件的变形、裂缝、渗出物
	龄期的长度
Lt（ mm）
	观察有无胶体物质，
试件的变形、裂缝、渗出物
	龄期的长度
Lt（ mm）
	观察有无胶体物质，
试件的变形、裂缝、渗出物

	
	单值
	平均值
	单值
	平均值
	
	单值
	平均值
	
	单值
	平均值
	

	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	试件序号
	龄期的膨胀率εt (%)

	
	（3）d
	（7）d
	（10）d

	1
	
	
	

	2
	
	
	

	3
	
	
	

	测定值（%）
	
	
	

	试验结果

	项目
	技术要求
	14d膨胀率的测定值

	抑制骨料碱活性有效性
	
	

	备注
	


复核：		检测： 
[bookmark: _Toc195291747][bookmark: _Toc195346678][bookmark: _Toc195350054][bookmark: _Toc195519122][bookmark: _Toc196398208]抑制骨料碱活性有效性检测原始记录（2）
检测编号：	委托编号：	第　　页　共　　页

	委托日期
	
	检测日期
	

	样品名称
	
	规格型号
	

	样品描述
	
	检测环境
	

	检测依据
	
	测头长度（ mm） Δ
	

	主要仪器设备及编号
	

	原材料

	水泥
	细骨料
	粗骨料
	掺合料

	
	
	
	

	配比

	水泥(kg)
	水灰比
	细骨料(kg)
	粗骨料(kg)
	掺合料(kg)

	
	
	
	
	

	日期
	
	（14）d
	（ ）d
	（ ）d

	试件序号
	基准长度
L0（ mm）
	龄期的长度
Lt（ mm）
	观察有无胶体物质，
试件的变形、裂缝、渗出物
	龄期的长度
Lt（ mm）
	观察有无胶体物质，
试件的变形、裂缝、渗出物
	龄期的长度
Lt（ mm）
	观察有无胶体物质，
试件的变形、裂缝、渗出物

	
	单值
	平均值
	单值
	平均值
	
	单值
	平均值
	
	单值
	平均值
	

	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	试件序号
	龄期的膨胀率εt (%)

	
	（14）d
	（ ）d
	（ ）d

	1
	
	
	

	2
	
	
	

	3
	
	
	

	测定值（%）
	
	
	

	试验结果

	项目
	技术要求
	14d膨胀率的测定值

	抑制骨料碱活性有效性
	
	

	备注
	


复核：		检测：
[bookmark: _Toc195291748][bookmark: _Toc195346679][bookmark: _Toc195350055][bookmark: _Toc195519123][bookmark: _Toc196398209]混凝土中总碱含量检测报告
（火焰光度法）
检测编号：	委托编号：	第　　页　共　　页
	工程名称
	
	委托日期
	

	委托单位
	
	检测日期
	

	见证单位
	
	报告日期
	

	监督单位
	
	检测环境
	

	检测类别
	
	取样员
	

	工程部位
	
	见证员
	

	检测依据
	
	判定依据
	

	样品名称
	
	规格型号
	

	生产厂家
	
	代表批量
	

	样品描述
	
	唯一性标识
	

	主要仪器设备名称
及编号
	

	检  测  数  据

	序号
	样品中氧化钠当量的质量分数(%)
	样品中氧化钠当量的质量分数检测值(%)

	1
	
	

	2
	
	

	3
	
	

	检  测  结  果

	项目
	技术要求
	检测值

	单位体积混凝土中总碱含量
(kg/m3)
	
	

	备注
	
	检测单位
	单位全称
（盖章）


批准：	审核：	检测：
声明：1.未经本机构同意，不得部分复制本报告。
2.对本报告有异议的，请在收到报告后15 天内联系本机构协商解决。
3.检测地址：                 电话：  
[bookmark: _Toc195291749][bookmark: _Toc195519124][bookmark: _Toc195350056][bookmark: _Toc195346680][bookmark: _Toc196398210]混凝土中总碱含量检测原始记录
（火焰光度法）
检测编号：	委托编号：	第　　页　共　　页
	委托日期
	
	检测日期
	

	样品名称
	
	规格型号
	

	样品描述
	
	检测环境
	

	检测依据
	

	主要仪器设备
及编号
	

	试件取样

	序号
	取样部位
	试样直径(mm)
	试样长度(mm)

	1
	
	
	

	2
	
	
	

	3
	
	
	

	试样制备

	序号
	芯样直径(mm)
	芯样高度(mm)
	芯样质量
(g)
	芯样密度(kg/m³)
	芯样中石子的质量(g)

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	

	空白试验

	序号
	检 测 项 目
	检 测 结 果

	1
	100mL空白样中氧化钾的含量(mg)
	

	2
	100mL空白样中氧化钠的含量(mg)
	

	测定氧化钾和氧化钠含量火焰光度法工作曲线方程：

	检 测 数 据

	序号
	样品
质量(g)
	100mL被检测溶液中氧化钾的含量
(扣除空白样品)(mg)
	100mL被检测溶液中氧化钠的含量
(扣除空白样品)(mg)
	样品中氧化钾的质量分数(%)
	样品中氧化钠的质量分数(%)
	样品中氧化钠当量的质量分数(%)
	样品中氧化钠当量的质量分数检测值
(%)

	1
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	

	单位体积混凝土中总碱含量(kg/m3)：

	备注
	


复核：		检测：
[bookmark: _Toc195291750][bookmark: _Toc195346681][bookmark: _Toc195519125][bookmark: _Toc195350057][bookmark: _Toc196398211]混凝土中碱含量检测报告
（原材料碱含量计算法）
检测编号：	委托编号：	第　　页　共　　页
	工程名称
	
	委托日期
	

	委托单位
	
	检测日期
	

	见证单位
	
	报告日期
	

	监督单位
	
	检测环境
	

	检测类别
	
	取样员
	

	工程部位
	
	见证员
	

	检测依据
	
	判定依据
	

	样品名称
	
	规格型号
	

	生产厂家
	
	代表批量
	

	样品描述
	
	唯一性标识
	

	主要仪器设备名称
及编号
	

	检  测  数  据

	序号
	组分
	单项材料提供单方混凝土的碱(kg/m³)

	1
	水泥
	

	2
	掺合料1
	

	3
	掺合料2
	

	4
	掺合料3
	

	5
	外加剂1
	

	6
	外加剂2
	

	7
	水
	

	检  测  结  果

	项目
	技术要求
	检测值

	单方混凝土的总碱含量(kg/m³)
	
	

	备注
	
	检测单位
	单位全称
（盖章）


批准：	审核：	检测：
声明：1.未经本机构同意，不得部分复制本报告。
2.对本报告有异议的，请在收到报告后15 天内联系本机构协商解决。
3.检测地址：                 电话： 
[bookmark: _Toc195291751][bookmark: _Toc195346682][bookmark: _Toc195350058][bookmark: _Toc195519126][bookmark: _Toc196398212]混凝土碱含量计算原始记录
（原材料碱含量计算法）
检测编号：	委托编号：	第　　页　共　　页
	委托日期
	
	检测日期
	

	样品名称
	
	规格型号
	

	样品描述
	
	检测环境
	

	检测依据
	

	主要仪器
设备及编号
	

	混凝土
配合比
	水：水泥：粉煤灰：粒化高炉矿渣粉：外加剂：砂：石=

	组分
	用量
(kg/m³)
	单项材料
碱含量(%)
	检测编号
	单项材料有效
碱含量(%)
	单项材料提供单方混凝土的碱(kg/m³)

	水泥
	
	
	
	
	

	掺合料1
	
	
	
	
	

	掺合料2
	
	
	
	
	

	掺合料3
	
	
	
	
	

	外加剂1
	
	
	
	
	

	外加剂2
	
	
	
	
	

	水
	
	
	
	
	

	单方混凝土的总碱含量(kg/m³)
	

	备注
	掺合料有效碱含量占掺合料碱含量取值如下：粉煤灰1/6；粒化高炉矿渣矿渣粉1/2；硅灰1/2.该表仅限于非海水作用的砂石，拌合水非海水。


复核：		计算：
[bookmark: _Toc195350059][bookmark: _Toc195291752][bookmark: _Toc195346683][bookmark: _Toc195519127][bookmark: _Toc196398213]普通混凝土配合比设计检测报告
检测编号：	委托编号：	第　　页　共　　页
	工程名称
	
	委托日期
	

	委托单位
	
	检测日期
	

	见证单位
	
	报告日期
	

	监督单位
	
	检测环境
	

	检测类别
	
	取样员
	

	工程部位
	
	见证员
	

	检测依据
	
	设计强度等级
	

	设计抗渗等级
	
	坍落度(mm)
	

	拌合方式
	
	成型方法
	

	样品描述
	
	唯一性标识
	

	主要仪器设备名称
及编号
	

	使 用 原 材 料

	水泥
	强度等级
	
	品种
	
	厂家
	

	砂
	模数
	
	品种
	
	产地
	

	石
	粒径(mm)
	
	品种
	
	产地
	

	掺合料①
	品种
	
	名称
	
	厂家
	

	掺合料②
	品种
	
	名称
	
	厂家
	

	掺合料③
	品种
	
	名称
	
	厂家
	

	外加剂
	品种
	
	名称
	
	厂家
	

	设计配合比

	每立方米砼材料用量(kg)
	水
	水泥
	砂
	石
	掺合料①
	掺合料②
	掺合料③
	外加剂
	水胶比
	砂率(%)
	坍落度(mm)
	抗渗等级
	抗压强度(MPa)

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	重量配合比例
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	（ ）d
	28d

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	备注
	
	检测
单位
	单位全称
（盖章）


批准：	审核：	检测：
声明：1.未经本机构同意，不得部分复制本报告。
2.对本报告有异议的，请在收到报告后15 天内联系本机构协商解决。
3.检测地址：                 电话：

— 987 —

[bookmark: _Toc195291753][bookmark: _Toc195346684][bookmark: _Toc195350060][bookmark: _Toc195519128][bookmark: _Toc196398214]普通混凝土配合比设计试验检测记录（首页）
检测编号：		委托编号：                                        第　　页　共　　页
	委托日期
	
	检测日期
	      

	样品名称
	
	环境条件
	温度：             湿度：  

	试件尺寸
	
	设计强度等级
	
	抗渗等级
	

	拌合、成型方法
	
	坍落度(mm)
	
	维勃稠度
	

	检测依据
	

	主要仪器设备名称及编号
	

	原
材
料
	水泥
	砂
	石
	掺合料①

	
	厂家
	
	产地
	
	含水率
	
	产地
	
	含水率
	
	厂家
	

	
	品种
	
	品种
	
	
	
	品种
	
	
	
	品种名称
	

	
	等级
	
	模数
	
	
	
	规格
	
	
	
	等级
	

	
	掺合料②
	掺合料③
	外加剂

	
	厂家
	
	厂家
	
	厂家
	

	
	品种名称
	
	品种名称
	
	品种名称
	

	
	等级
	
	等级
	
	等级
	

	备注
	


复核：		检测：
[bookmark: _Toc196398215]普通混凝土配合比设计试验检测记录（续页）
检测编号：		委托编号：                                        第　　页　共　　页
	配合比设计

	试配配合比
	配制
强度
（MPa）
	计算表
观密度
（kg/m³）
	砂率
（%）
	水
胶
比
	每盘（   L） 混凝土各材料用量（kg）
	坍落度
（mm）
	实测表观密度ρ
	龄期
（d）
	抗压破坏荷载
（ kN）
	抗压强度平均值
（MPa）

	
	
	
	
	
	水
	水泥
	砂
	石
	掺合料
①
	掺合料
②
	掺合料
③
	外加剂
①
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	m1
（kg）
	m2
（kg）
	V
（L）
	ρ
（kg/m³）
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	确定配合比
	配制
强度
（MPa）
	计算表观密度
（kg/m³）
	砂率
（%）
	水胶比
	坍落度
（m m）
	用量材料
	水
	水泥
	砂
	石
	掺合料①
	掺合料②
	掺合料③
	外加剂

	
	
	
	
	
	
	每立方米砼材料用量（kg）
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	重量配合
比例
	
	
	
	
	
	
	
	


	备注
	立方体抗压试件尺寸：


复核：		检测：
— 990 —

[bookmark: _Toc196398216][bookmark: _Toc195291755][bookmark: _Toc195346686][bookmark: _Toc195350062][bookmark: _Toc195519130]防水卷材检测报告
检测编号：	委托编号：	第　　页　共　　页
	工程名称
	
	委托日期
	

	委托单位
	
	检测日期
	

	见证单位
	
	报告日期
	

	监督单位
	
	检测环境
	

	检测类别
	
	取样员
	

	工程部位
	
	见证员
	

	检测依据
	
	判定依据
	

	样品名称
	
	规格型号
	

	生产厂家
	
	代表批量
	

	样品描述
	
	唯一性标识
	

	主要仪器设备
名称及编号
	

	检测内容及结果

	检测项目
	技术要求
	计量单位
	检测结果
	单项评定

	可溶物含量
	
	g/m2
	
	

	
拉力
	最大峰拉力
	纵向
	
	N/50mm
	
	

	
	
	横向
	
	N/50mm
	
	

	
	试验现象
	
	/
	
	

	最大峰时延伸率
	纵向
	
	%
	
	

	
	横向
	
	%
	
	

	低温柔性
	
	/
	
	

	热老化后低温柔性
	
	/
	
	

	不透水性
	
	/
	
	

	耐热性
	滑移距离
	
	mm
	
	

	
	试验现象
	
	/
	
	

	撕裂强度
	
	N
	
	

	接缝剥离强度
	
	N/mm
	
	

	搭接缝不透水性
	
	/
	
	

	检测结论
	

	备注
	
	检测单位
	单位全称
（盖章）


批准：	审核：	检测：
声明：1.未经本机构同意，不得部分复制本报告。
2.对本报告有异议的，请在收到报告后15天内联系本机构协商解决。
3.检测地址：                 电话： 
[bookmark: _Toc196398217]防水卷材检测原始记录（1）
检测编号：	委托编号：	第　　页　共　　页
	委托日期
	
	检测日期
	

	样品名称
	
	规格型号
	

	样品描述
	
	检测环境
	

	检测依据
	

	主要仪器设备
名称及编号
	

	耐热性试验
（方法A）
	试验温度：       ℃；保持时间：        min

	试件编号
	滑动值（mm）
	试验现象

	
	1
	2
	3
	平均值
	

	上表面
	
	
	
	
	□无流淌、滴落；□有流淌、滴落

	下表面
	
	
	
	
	□无流淌、滴落；□有流淌、滴落

	耐热性试验
（方法B）
	试验温度：       ℃；保持时间：        min

	试件编号
	1
	2
	3

	是否符合要求
	□是   □否
	□是   □否
	□是   □否

	试件任一端涂盖层不应与胎基发生位移，试件下端的涂盖层不应超过胎基，无流淌、滴落、集中性气泡。

	不透水性试验     □十字开缝盘     □七孔盘       试验压力：      MPa；保持时间：      min

	试件编号
	1
	2
	3

	试验现象
	□不透水、无渗漏
□透水、渗漏
	□不透水、无渗漏
□透水、渗漏
	□不透水、无渗漏
□透水、渗漏

	低温柔性试验
	试验温度：       ℃；弯曲轴直径：      mm；保持时间：      min

	试件编号
	1
	2
	3
	4
	5

	上表面
	□无裂缝
□有裂缝
	□无裂缝
□有裂缝
	□无裂缝
□有裂缝
	□无裂缝
□有裂缝
	□无裂缝
□有裂缝

	下表面
	□无裂缝
□有裂缝
	□无裂缝
□有裂缝
	□无裂缝
□有裂缝
	□无裂缝
□有裂缝
	□无裂缝
□有裂缝


复核：		检测：
[bookmark: _Toc196398218]防水卷材检测原始记录（2）
检测编号：	委托编号：	第　　页　共　　页
	热老化后低温柔性试验
	热老化过程：

	
	试验温度：       ℃；弯曲轴直径：      mm；保持时间：      min

	试件编号
	1
	2
	3
	4
	5

	上表面
	□无裂缝
□有裂缝
	□无裂缝
□有裂缝
	□无裂缝
□有裂缝
	□无裂缝
□有裂缝
	□无裂缝
□有裂缝

	下表面
	□无裂缝
□有裂缝
	□无裂缝
□有裂缝
	□无裂缝
□有裂缝
	□无裂缝
□有裂缝
	□无裂缝
□有裂缝

	低温弯折性试验         两平板间距离：      mm      试验温度：     ℃；保持时间：     min

	试件编号
	1
	2

	纵向
	□无裂纹；□有裂纹
	□无裂纹；□有裂纹

	横向
	□无裂纹；□有裂纹
	□无裂纹；□有裂纹

	热老化后低温弯折试验
	热老化过程：

	
	两平板间距离：      mm             试验温度：     ℃；保持时间：     min

	试件编号
	1
	2

	纵向
	□无裂纹；□有裂纹
	□无裂纹；□有裂纹

	横向
	□无裂纹；□有裂纹
	□无裂纹；□有裂纹

	可溶物含量试验

	试件编号
	1
	2
	3
	平均值

	萃取前滤纸包质量M2（g）
	
	
	
	/

	萃取后滤纸包质量M3（g）
	
	
	
	/

	可溶物含量A（g/㎡）
	
	
	
	

	试验现象（G类）
	胎基不燃□燃□
	胎基不燃□燃□
	胎基不燃□燃□
	/

	备注
	1.（          ）参数  试件在   ℃和    %RH的湿度条件下放置    h
2. （          ）参数  试件在   ℃和    %RH的湿度条件下放置    h
3. （          ）参数  试件在   ℃和    %RH的湿度条件下放置    h
4. （          ）参数  试件在   ℃和    %RH的湿度条件下放置    h


复核：		检测：
[bookmark: _Toc196398219]防水卷材检测原始记录（3）
检测编号：	委托编号：	第　　页　共　　页
	委托日期
	
	检测日期
	

	样品名称
	
	规格型号
	

	样品描述
	
	检测环境
	

	检测依据
	

	主要仪器设备
名称及编号
	

	检测内容

	钉杆撕裂强度（N）
	项目
	试件 1
	试件 2
	试件 3
	试件 4
	试件 5
	平均值（5N）

	
	纵向
	
	
	
	
	
	

	
	横向
	
	
	
	
	
	

	梯形撕裂强度（N）
	项目
	试件 1
	试件 2
	试件 3
	试件 4
	试件 5
	平均值（1N）

	
	纵向
	
	
	
	
	
	

	
	横向
	
	
	
	
	
	

	撕裂性能（N）
	项目
	试件 1
	试件 2
	试件 3
	试件 4
	试件 5
	中位值（1N）

	
	纵向
	
	
	
	
	
	

	
	横向
	
	
	
	
	
	

	撕裂性能 （kN/m）
	项目
	试件 1
	试件 2
	试件 3
	试件 4
	试件 5
	中位值（1N）

	
	纵向
	
	
	
	
	
	

	
	横向
	
	
	
	
	
	

	最大接缝剥离强度 （N/50mm）
	项目
	试件 1
	试件 2
	试件 3
	试件 4
	试件 5
	平均值（5N/50mm）

	
	纵向
	
	
	
	
	
	

	搭接缝不透水 性
	压力（MPa）
	起止时间
	试件 1
	试件 2
	试件 3

	
	
	
	
	
	

	备注
	1.（          ）参数  试件在   ℃和    %RH的湿度条件下放置    h
2.（          ）参数  试件在   ℃和    %RH的湿度条件下放置    h
3.（          ）参数  试件在   ℃和    %RH的湿度条件下放置    h


复核：		检测：
[bookmark: _Toc196398220]防水卷材拉伸性能检测原始记录（1）
检测编号：	委托编号：	第　　页　共　　页
	委托日期
	
	检测日期
	

	样品名称
	
	规格型号
	

	样品描述
	
	检测环境
	

	检测依据
	

	主要仪器设备
名称及编号
	

	试验样品信息
	试件形状：矩形               初始标距：       mm；试件宽度：      mm

	状态调节
	试件在   ℃和    %RH的湿度条件下放置    h

	试件编号
	1
	2
	3
	4
	5
	平均值

	横向
	最大拉力/断裂时变形量（mm）
	
	
	
	
	
	/

	
	最大拉力/断裂时延伸率（%）
	
	
	
	
	
	

	
	最大拉力（N/50mm）
	
	
	
	
	
	

	
	次高峰时变形量（mm）
	
	
	
	
	
	/

	
	次高峰时延伸率（%）
	
	
	
	
	
	

	
	次高峰拉力（N/50mm）
	
	
	
	
	
	

	
	拉伸时现象
	
	
	
	
	
	/

	纵向
	最大拉力/断裂时变形量（mm）
	
	
	
	
	
	/

	
	最大拉力/断裂时延伸率（%）
	
	
	
	
	
	

	
	最大拉力（N/50mm）
	
	
	
	
	
	

	
	次高峰时变形量（mm）
	
	
	
	
	
	/

	
	次高峰时延伸率（%）
	
	
	
	
	
	

	
	次高峰拉力（N/50mm）
	
	
	
	
	
	

	
	拉伸时现象
	
	
	
	
	
	/

	备注
	1.适用于：沥青防水卷材（对于复合增强的卷材在应力应变图上有两个或更多的峰值，拉力和延伸率应记录两个最大值）；预铺防水卷材（PY类）；湿铺防水卷材（PY类）；自粘聚合物改性沥青防水卷材（PY类）等 （GB/T 328.8-2007）
2.适用于:预铺防水卷材（P类、R类）拉力；湿铺防水卷材（H类、E类）；自粘聚合物改性沥青防水卷材（N类）；聚氯乙烯防水卷材（ L 类、P 类、GL 类）等 （GB/T 328.9-2007 A法）


复核：		检测：
[bookmark: _Toc196398221]防水卷材拉伸性能检测原始记录（2）
检测编号：	委托编号：	第　　页　共　　页
	委托日期
	
	检测日期
	

	样品名称
	
	规格型号
	

	样品描述
	
	检测环境
	

	检测依据
	

	主要仪器设备
名称及编号
	

	试验样品信息
	试件形状：哑铃  型            初始标距：      mm；试件宽度：      mm

	状态调节
	试件在   ℃和    %RH的湿度条件下放置    h

	试件编号
	1
	2
	3
	4
	5
	平均值

	横向
	有效厚度（mm）
	
	
	
	
	
	/

	
	最大拉力/断裂时变形量（mm）
	
	
	
	
	
	/

	
	最大拉力/断裂时延伸率（%）
	
	
	
	
	
	

	
	最大拉力（N）
	
	
	
	
	
	

	
	次高峰时变形量（mm）
	
	
	
	
	
	/

	
	次高峰时延伸率（%）
	
	
	
	
	
	

	
	次高峰拉力（N）
	
	
	
	
	
	

	
	拉伸时现象
	
	
	
	
	
	/

	
	拉伸强度（MPa）
	
	
	
	
	
	

	纵向
	有效厚度（mm）
	
	
	
	
	
	/

	
	最大拉力/断裂时变形量（mm）
	
	
	
	
	
	/

	
	最大拉力/断裂时延伸率（%）
	
	
	
	
	
	

	
	最大拉力（N）
	
	
	
	
	
	

	
	次高峰时变形量（mm）
	
	
	
	
	
	/

	
	次高峰时延伸率（%）
	
	
	
	
	
	

	
	次高峰拉力（N）
	
	
	
	
	
	

	
	拉伸时现象
	
	
	
	
	
	/

	
	拉伸强度（MPa）
	
	
	
	
	
	

	备注
	适用于: 预铺防水卷材（P类、R类）拉伸强度、膜断裂伸长率；聚氯乙烯防水卷材（H类、G类） 等 （GB/T 328.9-2007 B法）


复核：		检测： 
[bookmark: _Toc196398222]防水卷材拉伸性能检测原始记录（3）
检测编号：	委托编号：	第　　页　共　　页
	委托日期
	
	检测日期
	

	样品名称
	
	规格型号
	

	样品描述
	
	检测环境
	

	检测依据
	

	主要仪器设备
名称及编号
	

	状态调节
	试件在   ℃和    %RH的湿度条件下放置    h

	检测项目
	试件 1
	试件 2
	试件 3
	试件 4
	试件 5
	平均（中）值

	拉伸强度
	横向
	最大拉力Fb（N）
	
	
	
	
	
	

	
	
	宽度W （mm）
	
	
	
	
	
	

	
	
	试验长度的中部和两端的厚度（mm）
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	厚度t （mm）
	
	
	
	
	
	

	
	
	拉伸强度TSb（MPa）
	
	
	
	
	
	

	
	纵向
	最大拉力Fb（N）
	
	
	
	
	
	

	
	
	宽度W（mm）
	
	
	
	
	
	

	
	
	试验长度的中部和两端的厚度（mm）
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	厚度t（mm）
	
	
	
	
	
	

	
	
	拉伸强度TSb（MPa）
	
	
	
	
	
	

	伸长率
	横向
	标距/夹距L0（mm）
	
	
	
	
	
	

	
	
	标距/夹距Lb（mm）
	
	
	
	
	
	

	
	
	拉断伸长率Eb（%）
	
	
	
	
	
	

	
	纵向
	标距/夹距L0（mm）
	
	
	
	
	
	

	
	
	标距/夹距Lb（mm）
	
	
	
	
	
	

	
	
	拉断伸长率Eb（%）
	
	
	
	
	
	

	备注
	1.TSb   = Fb /Wt  TSb 试样拉伸强度，单位 MPa；Fb 最大拉力，单位 N；
W 哑铃试片狭小平行部分宽度，t 试验长度部分的厚度，单位 mm。
2.Eb   = [image: ]× 100 %  Eb 试样拉断伸长率，单位%；
Lb 试样断裂时的标距或完全断裂时夹持器间的距离，L0 试样的初始标距或初始夹持器间的距离，单位 mm。
3.厚度t取试验长度的中部和两端的厚度的中位数
适用于: 氯化聚乙烯防水卷材（N类）（GB 12953-2003）;匀质片 （GB/T 18173.1-2012）等


复核：		检测：
[bookmark: _Toc196398223]防水卷材拉伸性能检测原始记录（4）
检测编号：	委托编号：	第　　页　共　　页
	委托日期
	
	检测日期
	

	样品名称
	
	规格型号
	

	样品描述
	
	检测环境
	

	检测依据
	

	主要仪器设备
名称及编号
	

	状态调节
	试件在   ℃和    %RH的湿度条件下放置    h

	试件形状：哑铃型□  矩形□
	试件1
	试件2
	试件3
	试件4
	试件5
	平均（中）值

	拉伸强度
	横向
	最大拉力Fb（N）
	
	
	
	
	
	

	
	
	宽度W （cm）
	
	
	
	
	
	

	
	
	拉伸强度TSb（N/cm）
	
	
	
	
	
	

	
	纵向
	最大拉力Fb（N）
	
	
	
	
	
	

	
	
	宽度W（cm）
	
	
	
	
	
	

	
	
	拉伸强度TSb（N/cm）
	
	
	
	
	
	

	伸长率
	横向
	夹距L0（mm）
	
	
	
	
	
	

	
	
	夹距Lb（mm）
	
	
	
	
	
	

	
	
	拉断伸长率Eb（%）
	
	
	
	
	
	

	
	纵向
	夹距L0（mm）
	
	
	
	
	
	

	
	
	夹距Lb（mm）
	
	
	
	
	
	

	
	
	拉断伸长率Eb（%）
	
	
	
	
	
	

	备注
	1.TSb   = Fb /W  TSb 试样拉伸强度，单位MPa；Fb 最大拉力，单位 N；
W哑铃试片狭小平行部分宽度或矩形试片的宽度，单位 cm。
2.Eb= [image: ]× 100 %  Eb试样拉断伸长率，单位%；
Lb试样完全断裂时夹持器间的距离，L0试样初始夹持器间的距离，单位 mm。
适用于: 氯化聚乙烯防水卷材（L类、W类）（GB 12953-2003）;复合片（GB/T 18173.1-2012）等


复核：		检测：
[bookmark: _Toc196398224]防水卷材拉伸性能检测原始记录（5）
检测编号：	委托编号：	第　　页　共　　页
	委托日期
	
	检测日期
	

	样品名称
	
	规格型号
	

	样品描述
	
	检测环境
	

	检测依据
	

	主要仪器设备
名称及编号
	

	检测内容

	状态调节
	试件在   ℃和    %RH的湿度条件下放置    h

	检测项目
	试件 1
	试件 2
	试件 3
	平均值

	拉伸强度
	横向
	最大拉力（N）
	
	
	
	

	
	
	试样的初始宽度 （cm）
	
	
	
	

	
	
	拉伸强度（N/cm）
	
	
	
	

	
	纵向
	最大拉力 （N）
	
	
	
	

	
	
	试样的初始宽度（cm）
	
	
	
	

	
	
	拉伸强度（N/cm）
	
	
	
	

	拉断伸长率
	横向
	试样初始夹具间距离 （mm）
	
	
	
	

	
	
	试样断裂时夹具间距离（ mm）
	
	
	
	

	
	
	试样拉断伸长率 （%）
	
	
	
	

	
	纵向
	试样初始夹具间距离 （mm）
	
	
	
	

	
	
	试样断裂时夹具间距离（ mm）
	
	
	
	

	
	
	试样拉断伸长率（%）
	
	
	
	

	备注
	适用于:异形片（GB/T 18173.1-2012）等


复核：		检测：
[bookmark: _Toc196398225]防水涂料检测报告
检测编号：	委托编号：	第　　页　共　　页
	工程名称
	
	委托日期
	

	委托单位
	
	检测日期
	

	见证单位
	
	报告日期
	

	监督单位
	
	检测环境
	

	检测类别
	
	取样员
	

	工程部位
	
	见证员
	

	检测依据
	
	判定依据
	

	样品名称
	
	规格型号
	

	生产厂家
	
	代表批量
	

	样品描述
	
	唯一性标识
	

	主要仪器设备名称
及编号
	

	检测内容及结果

	检测项目
	技术要求
	计量单位
	检测结果
	单项评定

	固体含量
	
	%
	
	

	拉伸强度
	
	MPa
	
	

	断裂伸长率
	
	%
	
	

	不透水性
	
	/
	
	

	耐热性
	
	/
	
	

	低温柔性
	
	/
	
	

	浸水168h后拉伸强度
	
	MPa
	
	

	浸水168h后断裂伸长率
	
	%
	
	

	耐水性
	
	%
	
	

	抗压强度
	
	MPa
	
	

	抗折强度
	
	MPa
	
	

	粘结强度
	
	MPa
	
	

	涂膜抗渗性
	
	MPa
	
	

	检测结论
	



	备注
	
	检测单位
	单位全称
（盖章）


批准：	审核：	检测：
声明：1.未经本机构同意，不得部分复制本报告。
2.对本报告有异议的，请在收到报告后15 天内联系本机构协商解决。
3.检测地址：             电话： 
[bookmark: _Toc195291756][bookmark: _Toc196398226][bookmark: _Toc195346687][bookmark: _Toc195519131][bookmark: _Toc195350063]防水涂料检测原始记录（1）
检测编号：	委托编号：	第　　页　共　　页
	委托日期
	　
	检测日期
	

	样品名称　
	
	规格型号
	　

	样品描述
	
	检测环境
	   　

	检测依据
	

	主要仪器设备名称
及编号
	

	拉伸性能试验

	试件编号
	1
	2
	3
	4
	5
	平均值

	原始标距(mm)
	
	
	
	
	
	/

	断裂时变形量(mm)
	
	
	
	
	
	/

	拉断伸长率(%)
	
	
	
	
	
	

	最大拉力(N)
	
	
	
	
	
	/

	宽度(mm)
	
	
	
	
	
	/

	标线中间和两端的厚度(mm)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	/

	厚度(mm)
	
	
	
	
	
	/

	拉伸强度(MPa)
	
	
	
	
	
	

	低温弯折性试验           两平板间距离：    mm        试验温度：     ℃；保持时间：     min

	试件编号
	1
	2
	3

	试验现象
	□无裂纹；□有裂纹
	□无裂纹；□有裂纹
	□无裂纹；□有裂纹

	低温柔性试验             圆棒直径：      mm         试验温度：     ℃；保持时间：     min

	试件编号
	1
	2
	3

	试验现象
	□无裂纹；□有裂纹
	□无裂纹；□有裂纹
	□无裂纹；□有裂纹

	不透水性试验             试验压力：     MPa；保持时间：     min

	试件编号
	1
	2
	3

	试验现象
	□不透水、无渗漏；
□透水、渗漏
	□不透水、无渗漏；
□透水、渗漏
	□不透水、无渗漏；
□透水、渗漏


复核：		检测：           
[bookmark: _Toc195519132][bookmark: _Toc195291757][bookmark: _Toc195346688][bookmark: _Toc196398227][bookmark: _Toc195350064]防水涂料检测原始记录（2）
检测编号：	委托编号：	第　　页　共　　页
	耐热性试验          试验温度：     ℃；保持时间：     min

	试件编号
	1
	2
	3

	试验现象
	□无滑动、流淌、滴落；
□有滑动、流淌、滴落
	□无滑动、流淌、滴落；
□有滑动、流淌、滴落
	□无滑动、流淌、滴落；
□有滑动、流淌、滴落

	固体含量试验       试验温度：     ℃；保持时间：     min

	试件编号
	培养皿质量m0(g)
	干燥前试样和培养皿质量m1(g)
	干燥后试样和培养皿质量m2(g)
	固体含量X(%)
	平均值

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	浸水168h后拉伸性能试验  (浸水处理：  月   日    时   分~    月   日    时   分)

	试件编号
	1
	2
	3
	4
	5
	平均值

	原始标距(mm)
	
	
	
	
	
	/

	断裂时变形量(mm)
	
	
	
	
	
	/

	拉断伸长率(%)
	
	
	
	
	
	

	最大拉力(N)
	
	
	
	
	
	/

	宽度(mm)
	
	
	
	
	
	/

	标线中间和两端的厚度(mm)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	/

	厚度(mm)
	
	
	
	
	
	/

	拉伸强度(MPa)
	
	
	
	
	
	

	涂膜成型
养护过程
	成型时间：  月   日    时   分
脱模前的养护：
在    ℃    %RH 的条件下， 月  日   时  分~  月  日   时  分
脱模后的养护：
1.在    ℃    %RH 的条件下， 月  日   时  分~  月  日   时  分
2. 在    ℃    %RH 的条件下， 月  日   时  分~  月  日   时  分

	备注
	


复核：		检测：
[bookmark: _Toc195291758][bookmark: _Toc195519133][bookmark: _Toc196398228][bookmark: _Toc195350065][bookmark: _Toc195346689]防水涂料检测原始记录（3）
检测编号：	委托编号：	第　　页　共　　页
	委托日期
	　
	检测日期
	

	样品名称
	
	规格型号
	  

	样品描述
	
	检测环境
	  

	检测依据
	

	主要仪器设备
名称及编号
	

	试件编号
	1
	2
	3

	抗折强度
	破坏荷载Ff(N)
	
	
	

	
	单个强度Rf(MPa)
	
	
	

	
	平均值(MPa)
	

	试件编号
	1
	2
	3
	4
	5
	6

	抗压强度
	破坏荷载Fc(N)
	
	
	
	
	
	

	
	单个强度Rc(MPa)
	
	
	
	
	
	

	
	平均值(MPa)
	

	粘结强度
	试件编号
	1
	2
	3
	4
	5

	
	最大拉力F(N)
	
	
	
	
	

	
	粘结部分尺寸a(mm)
	
	
	
	
	

	
	粘结部分尺寸b(mm)
	
	
	
	
	

	
	粘结强度(MPa)
	
	
	
	
	

	
	平均值(MPa)
	
	
	
	
	

	备注
	


复核：		检测：
[bookmark: _Toc195291759][bookmark: _Toc195346690][bookmark: _Toc195350066][bookmark: _Toc195519134][bookmark: _Toc196398229]防水涂料检测原始记录（4）
检测编号：	委托编号：	第　　页　共　　页
	委托日期
	　
	检测日期
	

	样品名称
	
	规格型号
	  

	样品描述
	
	检测环境
	  

	检测依据
	

	主要仪器设备名称及编号
	

	耐水性检测

	粘结强度
(标准状态)
	试件编号
	1
	2
	3
	4
	5

	
	最大拉力F(N)
	
	
	
	
	

	
	粘结部分尺寸a(mm)
	
	
	
	
	

	
	粘结部分尺寸b(mm)
	
	
	
	
	

	
	粘结强度σ0(MPa)
	
	
	
	
	

	
	平均值(MPa)
	

	粘结强度
(浸水168后)
	试件编号
	1
	2
	3
	4
	5

	
	最大拉力F(N)
	
	
	
	
	

	
	粘结部分尺寸a(mm)
	
	
	
	
	

	
	粘结部分尺寸b(mm)
	
	
	
	
	

	
	粘结强度σ1(MPa)
	
	
	
	
	

	
	平均值(MPa)
	

	保持率(耐水性)
	σ1/σ0
	

	备注
	


复核：		检测：
[bookmark: _Toc195291760][bookmark: _Toc195346691][bookmark: _Toc195350067][bookmark: _Toc195519135][bookmark: _Toc196398230]防水涂料检测原始记录（5-首页）
检测编号：	委托编号：	第　　页　共　　页
	委托日期
	
	检测日期
	

	样品名称
	
	规格型号
	

	样品描述
	
	检测环境
	

	检测依据
	

	主要仪器设备
名称及编号
	

	抗渗性试验

	试件编号
	试验压力(MPa)
	起止时间
	持续时间(h)
	渗水情况(不渗水“√”、渗水“×”)

	
	
	
	
	1
	2
	3

	砂浆试件
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	该组砂浆试件抗渗压力为：    MPa

	试件编号
	试验压力(MPa)
	起止时间
	持续时间(h)
	渗水情况(不渗水“√”、渗水“×”)

	
	
	
	
	1
	2
	3

	涂膜抗渗试件
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


复核：		检测：
[bookmark: _Toc195291761][bookmark: _Toc195346692][bookmark: _Toc195350068][bookmark: _Toc195519136][bookmark: _Toc196398231]防水涂料检测原始记录（5-续页）
检测编号：	委托编号：	第　　页　共　　页
	试件编号
	试验压力(MPa)
	起止时间
	持续时间(h)
	渗水情况(不渗水“√”、渗水“×”)

	
	
	
	
	1
	2
	3

	涂膜抗渗试件
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	涂膜抗渗性
	三个试件中两个未出现渗水的最大水压力     MPa

	备注
	


复核：		检测：
[bookmark: _Toc195291762][bookmark: _Toc195346693][bookmark: _Toc195350069][bookmark: _Toc195519137][bookmark: _Toc196398232]防水密封膏检测报告
检测编号：	委托编号：	第　　页　共　　页
	工程名称
	
	委托日期
	

	委托单位
	
	检测日期
	

	见证单位
	
	报告日期
	

	监督单位
	
	检测环境
	

	检测类别
	
	取样员
	

	工程部位
	
	见证员
	

	检测依据
	
	判定依据
	

	样品名称
	
	规格型号
	

	生产厂家
	
	代表批量
	

	样品描述
	
	唯一性标识
	

	主要仪器设备名称及编号
	

	检测内容及结果

	检测项目
	技术要求
	计量单位
	检测结果
	单项评定

	表干时间
	
	h
	
	

	实干时间
	
	h
	
	

	粘结强度
	与水泥砂浆干燥基面
	
	MPa
	
	

	
	与水泥砂浆潮湿基面
	
	MPa
	
	

	
	与铝板
	
	MPa
	
	

	
	与塑料
	
	MPa
	
	

	
	与玻璃
	
	MPa
	
	

	耐热性
	
	—
	
	

	低温柔性
	
	—
	
	

	检测结论
	

	备注
	
	检测单位
	单位全称
（盖章）


批准：	审核：	检测：
[bookmark: _Toc195291763][bookmark: _Toc195346694][bookmark: _Toc195350070][bookmark: _Toc195519138][bookmark: _Toc196398233]声明：1.未经本机构同意，不得部分复制本报告。
2.对本报告有异议的，请在收到报告后15 天内联系本机构协商解决。
3.检测地址：               电话： 
防水密封膏检测原始记录（1）
检测编号：	委托编号：	第　　页　共　　页
	样品名称
	
	收样日期
	

	规格型号
	
	检测日期
	

	检测设备
	
	检测环境
	

	检测依据
	

	主要仪器设备名称
及编号
	

	样品状态调节
	温度    ℃、湿度    %RH，调节时间    h，
时间：    月   日      ：      ~    月   日     ：     。

	表干时间与实干时间

	检测步骤
	在标准试验条件下，用线棒涂布器将按生产厂要求混合搅拌均匀的样品涂布在铝板上制备涂膜，涂布面积为(100×50)mm。
记录涂布结束时间：试样1               、试样2              。

	试样1
	试样2

	触摸时间
	记录状态
	触摸时间
	记录状态

	月   日    ：
	
	月   日    ：
	

	月   日    ：
	
	月   日    ：
	

	月   日    ：
	
	月   日    ：
	

	月   日    ：
	
	月   日    ：
	

	月   日    ：
	
	月   日    ：
	

	月   日    ：
	
	月   日    ：
	

	月   日    ：
	
	月   日    ：
	

	表干时间
	min
	表干时间
	min

	实干时间
	min
	实干时间
	min

	两次检测的平均值
	表干时间      min，实干时间      min

	备注
	用手指轻触涂膜表面，若无涂料粘附在手指上即为表干，切割涂膜，若底层及膜内均无粘附手指现象，则为实干。


复核：		检测：
[bookmark: _Toc196398234][bookmark: _Toc195519139][bookmark: _Toc195346695][bookmark: _Toc195350071][bookmark: _Toc195291764]防水密封膏检测原始记录（2）
检测编号：	委托编号：	第　　页　共　　页
	样品名称
	
	收样日期
	

	规格型号
	
	检测日期
	

	检测设备
	
	检测环境
	

	检测依据
	

	主要仪器设备名称
及编号
	

	样品状态调节
	温度    ℃、湿度    %RH，调节时间    h，
时间：    月   日      ：      ~    月   日      ：     。

	  耐热性 

	试样制备
	将样品搅匀后，将样品按生产厂的要求分2~3次涂(每次间隔不超过24h)在已清洁干净的铝板上，涂覆面积为100 mm×50 mm，总厚度1.5 mm，最后一次将表面刮平。

	养护时间
	温度    ℃、湿度    %RH，调节时间    h，
时间：    月   日      ：      ~    月   日      ：     。

	加热条件
	规定温度   ℃，放置时间   h，
时间：    月   日      ：      ~    月   日      ：     。

	编号
	1
	2
	3

	试样厚度(mm)
	
	
	

	观察表面
现象
	□有 □无滑动、流淌、滴落
	□有 □无滑动、流淌、滴落
	□有 □无滑动、流淌、滴落

	
	□有 □无密集气泡
	□有 □无密集气泡
	□有 □无密集气泡

	检测结果
	

	低温柔性

	试样制备
	涂覆时间
	第一次
	第二次
	第三次

	
	
	月  日    ：    
	月  日    ：    
	月  日    ：    

	
	养护
	温度    ℃、湿度    %RH，调节时间    h，
时间：    月   日      ：      ~    月   日      ：     。

	
	脱模时间
	月  日    ：    

	
	干燥
	温度    ℃，调节时间    h，
时间：    月   日      ：      ~    月   日      ：     。

	
	标准养护
	温度    ℃、湿度    %RH，调节时间    h，
时间：    月   日      ：      ~    月   日      ：     。

	检测过程
	裁取试样3条100mm×25mm，控制厚度1.5mm，
冷冻液温度   ℃，放置时间   h，
时间：    月   日      ：      ~    月   日      ：     。
圆棒直径      mm，在冷冻液中将试件绕圆棒或弯板在3s内弯曲180°。

	编号
	1
	2
	3

	观察状态
	□有 □无裂纹或断裂
	□有 □无裂纹或断裂
	□有 □无裂纹或断裂

	检测结果
	

	备注
	


复核：		检测：
[bookmark: _Toc195519140][bookmark: _Toc196398235][bookmark: _Toc195350072][bookmark: _Toc195346696][bookmark: _Toc195291765]防水密封膏检测原始记录（3）
检测编号：	委托编号：	第　　页　共　　页
	样品名称
	
	收样日期
	

	规格型号
	
	检测日期
	

	检测设备
	
	检测环境
	

	检测依据
	

	主要仪器设备名称
及编号
	

	粘结强度

	试样基材
	□水泥砂浆干燥基面 □水泥砂浆潮湿基面 □铝板 □塑料 □玻璃

	试样制备
	涂覆时间
	第一次
	第二次
	第三次

	
	
	月  日    ：    
	月  日    ：    
	月  日    ：    

	
	养护
	温度    ℃、湿度    %RH，调节时间    h，
时间：    月   日      ：      ~    月   日      ：     。

	
	干燥养护
	干燥温度    ℃，调节时间    h，
时间：    月   日      ：      ~    月   日      ：     。

	
	标准养护
	温度    ℃、湿度    %RH，调节时间    h，
时间：    月   日      ：      ~    月   日      ：     。

	试样编号
	1
	2
	3
	4
	5

	粘结面长度(mm)
	
	
	
	
	

	粘结面宽度(mm)
	
	
	
	
	

	最大力(N)
	
	
	
	
	

	破坏形式
	是否内聚破坏
	□是 □否
	□是 □否
	□是 □否
	□是 □否
	□是 □否

	
	内聚破坏面积占比(%)
	
	
	
	
	

	粘结强度(MPa)
	
	
	
	
	

	检测结果(MPa)
	


	备注
	


复核：		检测：
[bookmark: _Toc195291766][bookmark: _Toc195350073][bookmark: _Toc196398236][bookmark: _Toc195346697][bookmark: _Toc195519141]硅酮和改性硅酮建筑密封胶检测报告
检测编号：	委托编号：	第　　页　共　　页
	工程名称
	
	委托日期
	

	委托单位
	
	检测日期
	

	见证单位
	
	报告日期
	

	监督单位
	
	检测环境
	

	检测类别
	
	取样员
	

	工程部位
	
	见证员
	

	检测依据
	
	判定依据
	

	样品名称
	
	规格型号
	

	生产厂家
	
	代表批量
	

	样品描述
	
	唯一性标识
	

	主要仪器设备名称及编号
	

	检测内容及结果

	检测项目
	技术要求
	计量单位
	检测结果
	单项评定

	表干时间
	
	h
	
	

	定伸粘接性
	无破坏
	—
	
	

	浸水后定伸粘接性
	无破坏
	—
	
	

	检测结论
	



	备注
	
	检测单位
	单位全称
（盖章）


批准：	审核：	检测：
声明：1.未经本机构同意，不得部分复制本报告。
2.对本报告有异议的，请在收到报告后15 天内联系本机构协商解决。
3.检测地址：                 电话：     
[bookmark: _Toc195291767][bookmark: _Toc195346698][bookmark: _Toc195350074][bookmark: _Toc195519142][bookmark: _Toc196398237]硅酮和改性硅酮建筑密封胶检测原始记录（1）
检测编号：	委托编号：	第　　页　共　　页
	委托日期
	
	检测日期
	

	样品名称
	
	规格型号
	

	样品描述
	
	检测环境
	

	检测依据
	

	主要仪器设备名称
及编号
	

	样品状态调节
	温度    ℃、湿度    %RH，调节时间    h，
时间：    月   日      ：      ~    月   日     ：     。

	表干时间(方法A)

	试样制备完成时间
	试样1              ，试样2              。

	试样1
	操作时间
	
	
	
	
	
	

	
	观察状态
	
	
	
	
	
	

	试样2
	操作时间
	
	
	
	
	
	

	
	观察状态
	
	
	
	
	
	

	表干时间
	试样1              ，试样2              。

	检测结果
	

	表干时间(方法B)

	试样制备完成时间
	试样1              ，试样2              。

	试样1
	操作时间
	
	
	
	
	
	

	
	观察状态
	
	
	
	
	
	

	试样2
	操作时间
	
	
	
	
	
	

	
	观察状态
	
	
	
	
	
	

	表干时间
	试样1              ，试样2              。

	检测结果
	


	备注
	方法A观察试样是否粘附在聚乙烯条上，方法B观察试样有无粘附在手指上。


复核：		检测：
[bookmark: _Toc195291768][bookmark: _Toc195346699][bookmark: _Toc195350075][bookmark: _Toc195519143][bookmark: _Toc196398238]硅酮和改性硅酮建筑密封胶检测原始记录（2）
检测编号：	委托编号：	第　　页　共　　页
	委托日期
	
	检测日期
	

	样品名称
	
	规格型号
	

	样品描述
	
	检测环境
	

	检测依据
	

	主要仪器设备名称及编号
	

	制样时间
	    月   日      ：     。

	标准养护
	温度    ℃、湿度   %RH，调节时间    d，
时间：    月   日      ：      ~    月   日     ：     。

	定伸粘结性(23℃)

	试样编号
	1
	2
	3

	试件截面积(m㎡)
	
	
	

	原始宽度(mm)
	
	
	

	拉伸至伸长率    %
	保持温度    ℃、保持时间    h，
时间：    月   日      ：      ~    月   日     ：     。

	卸力观察试件是否破坏
	□是 □否
	□是 □否
	□是 □否

	检测结果
	

	浸水后定伸粘结性

	浸水过程
	水温度    ℃，调节时间    h，
时间：    月   日      ：      ~    月   日     ：     。

	标准养护
	温度    ℃、湿度   %RH，调节时间   h，
时间：    月   日      ：      ~    月   日     ：     。

	试样编号
	1
	2
	3

	试件截面积(m㎡)
	
	
	

	原始宽度(mm)
	
	
	

	拉伸至伸长率    %
	保持温度    ℃、保持时间    h，
时间：    月   日      ：      ~    月   日     ：     。

	卸力观察试件是否破坏
	□是 □否
	□是 □否
	□是 □否

	检测结果
	

	备注
	


复核：		检测：
[bookmark: _Toc196398239][bookmark: _Toc195519144][bookmark: _Toc195350076][bookmark: _Toc195346700][bookmark: _Toc195291769]膨润土橡胶遇水膨胀止水条检测报告
检测编号：	委托编号：	第　　页　共　　页
	工程名称
	
	委托日期
	

	委托单位
	
	检测日期
	

	见证单位
	
	报告日期
	

	监督单位
	
	检测环境
	

	检测类别
	
	取样员
	

	工程部位
	
	见证员
	

	检测依据
	
	判定依据
	

	样品名称
	
	规格型号
	

	生产厂家
	
	代表批量
	

	样品描述
	
	唯一性标识
	

	主要仪器设备名称及编号
	

	检测内容及结果

	检测参数
	技术要求
	计量单位
	检测结果
	单项评定

	低温柔性
	
	—
	
	

	耐热性
	
	—
	
	

	最大吸水膨胀倍率
	
	%
	
	

	规定时间吸水膨胀倍率
	    h
	
	%
	
	

	
	    h
	
	%
	
	

	检测结论
	


	备注
	
	检测
单位
	单位全称
（盖章）


批准：	审核：	检测：
声明：1.未经本机构同意，不得部分复制本报告。
2.对本报告有异议的，请在收到报告后15 天内联系本机构协商解决。
3.检测地址：                 电话：
[bookmark: _Toc195291770][bookmark: _Toc195346701][bookmark: _Toc195350077][bookmark: _Toc195519145][bookmark: _Toc196398240]膨润土橡胶遇水膨胀止水条检测原始记录 （1）
检测编号：	委托编号：	第　　页　共　　页
	委托日期
	
	检测日期
	

	样品名称
	
	规格型号
	

	样品描述
	
	检测环境
	

	检测依据
	

	主要仪器设备名称及编号
	

	最大吸水膨胀倍率

	样品状态调节
	温度    ℃、湿度    %RH ，调节时间    h，
时间：    月   日      ：      ~    月   日     ：     。

	吸水时间
	吸水时间        h，
时间：    月   日      ：      ~    月   日     ：     。

	浸泡前试样在空气中的质量(g)
	1
	

	
	2
	

	
	3
	

	吸水膨胀前试样在水中的质量(g)
	1
	

	
	2
	

	
	3
	

	浸泡时间
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	浸泡后试样在空气中的质量(g)
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	吸水膨胀后试样在水中的质量(g)
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	吸水膨胀倍率(%)
	1
	

	
	2
	

	
	3
	

	平均值(%)
	

	备注
	


复核：		检测： 
[bookmark: _Toc195346702][bookmark: _Toc195350078][bookmark: _Toc195519146][bookmark: _Toc195291771][bookmark: _Toc196398241]膨润土橡胶遇水膨胀止水条检测原始记录（2）
检测编号：	委托编号：	第　　页　共　　页
	委托日期
	
	检测日期
	

	样品名称
	
	规格型号
	

	样品描述
	
	检测环境
	

	检测依据
	

	主要仪器设备名称及编号
	

	耐热性

	样品状态调节
	温度    ℃、湿度    %RH ，调节时间    h，
时间：    月   日      ：      ~    月   日     ：     。

	试验过程
	实验温度    ℃、持续时间    h；
时间：    月   日      ：      ~    月   日     ：     。

	编号
	1
	2
	3

	观察状态
	□有 □无流淌
	□有 □无流淌
	□有 □无流淌

	检测结果
	

	低温柔性

	样品状态调节
	温度    ℃、湿度    %RH ， 调节时间    h，
时间：    月   日      ：      ~    月   日     ：     。

	试验过程
	实验温度    ℃、持续时间    h；
时间：    月   日      ：      ~    月   日     ：     。

	编号
	1
	2
	3

	观察状态
	□有 □无裂纹
	□有 □无裂纹
	□有 □无裂纹

	检测结果
	

	吸水膨胀倍率

	样品状态调节
	温度    ℃、湿度    %RH ，调节时间    h，
时间：    月   日      ：      ~    月   日     ：     。

	吸水时间
	吸水时间        h，
时间：    月   日      ：      ~    月   日     ：     。

	试件编号
	1
	2
	3

	浸泡前试样在空气中的质量(g)
	
	
	

	浸泡后试样在空气中的质量(g)
	
	
	

	吸水膨胀前试样在水中的质量(g)
	
	
	

	吸水膨胀后试样在水中的质量(g)
	
	
	

	吸水膨胀倍率(%)
	
	
	

	平均值(%)
	

	备注
	


复核：		检测：
[bookmark: _Toc195519147][bookmark: _Toc195350079][bookmark: _Toc196398242][bookmark: _Toc195346703][bookmark: _Toc195291772]遇水膨胀橡胶检测报告
检测编号：	委托编号：	第　　页　共　　页
	工程名称
	
	委托日期
	

	委托单位
	
	检测日期
	

	见证单位
	
	报告日期
	

	监督单位
	
	检测环境
	

	检测类别
	
	取样员
	

	工程部位
	
	见证员
	

	检测依据
	
	判定依据
	

	样品名称
	
	规格型号
	

	生产厂家
	
	代表批量
	

	样品描述
	
	唯一性标识
	

	主要仪器设备名称及编号
	

	检测内容及结果

	检测参数
	技术要求
	计量单位
	检测结果
	单项评定

	硬度
	
	邵氏A
	
	

	拉伸强度
	
	MPa
	
	

	拉断伸长率
	
	%
	
	

	低温弯折
	
	—
	
	

	体积膨胀倍率
	
	%
	
	

	检测结论
	


	备注
	
	检测
单位
	单位全称
（盖章）


批准：	审核：	检测：
声明：1.未经本机构同意，不得部分复制本报告。
2.对本报告有异议的，请在收到报告后15 天内联系本机构协商解决。
3.检测地址：                 电话：  
[bookmark: _Toc195291773][bookmark: _Toc195346704][bookmark: _Toc195350080][bookmark: _Toc195519148][bookmark: _Toc196398243]遇水膨胀橡胶检测原始记录（1）
检测编号：	委托编号：	第　　页　共　　页
	委托日期
	
	检测日期
	

	样品名称
	
	规格型号
	

	样品描述
	
	检测环境
	

	检测依据
	

	主要仪器设备名称及编号
	

	硬度(邵氏A)

	样品状态调节
	温度    ℃、湿度    %RH ， 调节时间    h，
时间：    月    日      ：      ~    月   日     ：     。

	编号
	1
	2
	3
	4
	5

	硬度(A)
	
	
	
	
	

	试验结果(A)
	

	拉伸性能

	试样类型/
样品状态调节
	试样类型：           型，
温度    ℃、 调节时间    h，
时间：    月   日      ：      ~    月   日     ：     。

	编号
	1
	2
	3
	4
	5

	试件厚度(mm)
	上
	
	
	
	
	

	
	中
	
	
	
	
	

	
	下
	
	
	
	
	

	厚度取值(mm)
	
	
	
	
	

	试样宽度(mm)
	
	
	
	
	

	原始标距(mm)
	
	
	
	
	

	最大力(N)
	
	
	
	
	

	断裂时标距(mm)
	
	
	
	
	

	拉伸强度(MPa)
	
	
	
	
	

	试验结果(MPa)
	

	拉断伸长率(%)
	
	
	
	
	

	试验结果(%)
	

	备注
	


复核：		检测：
[bookmark: _Toc195291774][bookmark: _Toc195346705][bookmark: _Toc195350081][bookmark: _Toc195519149][bookmark: _Toc196398244]遇水膨胀橡胶检测原始记录（2）
检测编号：	委托编号：	第　　页　共　　页
	委托日期
	
	检测日期
	

	样品名称
	
	规格型号
	

	样品描述
	
	检测环境
	

	检测依据
	

	主要仪器设备名称及编号
	

	低温弯折

	样品状态调节
	温度    ℃，湿度    %RH ， 调节时间    h，
时间：    月   日      ：      ~    月   日     ：     。

	实验过程
	实验温度    ℃、调节时间    h，
时间：    月   日      ：      ~    月   日     ：     。

	编号
	1
	2

	上、下平板的距离
	
	

	观察结果
	□是 □否断裂
	□是 □否断裂

	
	□有 □无裂纹
	□有 □无裂纹

	试样结果
	

	体积膨胀倍率

	样品状态调节
	温度    ℃，湿度    %RH ， 调节时间    h，
时间：    月   日      ：      ~    月   日     ：     。

	浸泡实验过程
	实验温度    ℃，浸泡时间    h，
时间：    月   日      ：      ~    月   日     ：     。

	编号
	1
	2
	3

	浸泡前空气中质量(g)
	
	
	

	浸泡前在蒸馏水中的质量(g)
	
	
	

	浸泡后在空气中的质量(g)
	
	
	

	浸泡后在蒸馏水中的质量(g)
	
	
	

	坠子在蒸馏水中质量(g)
	
	
	

	体积膨胀率(%)
	
	
	

	试验结果(%)
	

	备注
	


复核：		检测：
[bookmark: _Toc195519150][bookmark: _Toc196398245][bookmark: _Toc195291775][bookmark: _Toc195350082][bookmark: _Toc195346706]止水带检测报告
检测编号：	委托编号：	第　　页　共　　页
	工程名称
	
	委托日期
	

	委托单位
	
	检测日期
	

	见证单位
	
	报告日期
	

	监督单位
	
	检测环境
	

	检测类别
	
	取样员
	

	工程部位
	
	见证员
	

	检测依据
	
	判定依据
	

	样品名称
	
	规格型号
	

	生产厂家
	
	代表批量
	

	样品描述
	
	唯一性标识
	

	主要仪器设备名称及编号
	

	检测内容及结果

	检测参数
	技术要求
	计量单位
	检测结果
	单项评定

	硬度
	
	邵氏A
	
	

	拉伸强度
	
	MPa
	
	

	拉断伸长率
	
	%
	
	

	撕裂强度
	
	N/mm
	
	

	压缩永久变形
	70℃×24h，25%
	
	%
	
	

	
	23℃×168h，25%
	
	%
	
	

	检测结论
	

	备注
	
	检测
单位
	单位全称
（盖章）


批准：	审核：	检测：
声明：1.未经本机构同意，不得部分复制本报告。
2.对本报告有异议的，请在收到报告后15 天内联系本机构协商解决。
3.检测地址：                 电话：   
[bookmark: _Toc195291776][bookmark: _Toc195346707][bookmark: _Toc195350083][bookmark: _Toc195519151][bookmark: _Toc196398246]止水带检测原始记录（1）
检测编号：	委托编号：	第　　页　共　　页
	委托日期
	
	检测日期
	

	样品名称
	
	规格型号
	

	样品描述
	
	检测环境
	

	检测依据
	

	主要仪器设备名称及编号
	

	硬度(邵氏A)

	样品状态调节
	温度    ℃、湿度    %RH，调节时间    h，
时间：    月   日      ：      ~    月   日     ：     。

	编号
	1
	2
	3
	4
	5

	硬度(A)
	
	
	
	
	

	试验结果(A)
	

	拉伸性能

	试样类型/
样品状态调节
	试样类型：           型，
温度    ℃、 调节时间    h，
时间：    月   日      ：      ~    月   日     ：     。

	编号
	1
	2
	3
	4
	5

	试件厚度(mm)
	上
	
	
	
	
	

	
	中
	
	
	
	
	

	
	下
	
	
	
	
	

	厚度取值(mm)
	
	
	
	
	

	试样宽度(mm)
	
	
	
	
	

	原始标距(mm)
	
	
	
	
	

	最大力(N)
	
	
	
	
	

	断裂时标距(mm)
	
	
	
	
	

	拉伸强度(MPa)
	
	
	
	
	

	试验结果(MPa)
	

	拉断伸长率(%)
	
	
	
	
	

	试验结果(%)
	

	备注
	


复核：		检测：
[bookmark: _Toc195291777][bookmark: _Toc195346708][bookmark: _Toc195350084][bookmark: _Toc195519152][bookmark: _Toc196398247]止水带检测原始记录（2）
检测编号：	委托编号：	第　　页　共　　页
	委托日期
	
	检测日期
	

	样品名称
	
	规格型号
	

	样品描述
	
	检测环境
	

	检测依据
	

	主要仪器设备名称及编号
	

	压缩永久变形

	样品状态调节
	温度    ℃，    %RH ，调节时间    h，
时间：    月   日      ：      ～   月   日     ：     。

	压缩过程
	检测温度    ℃、压缩：    % 、调节时间    h，
时间：    月   日      ：      ~    月   日     ：     。

	编号
	1
	2
	3
	4
	5

	试件尺寸(mm)
	直径
	
	
	
	
	

	
	高度
	
	
	
	
	

	限制器高度(mm)
	
	
	
	
	

	恢复后高度(mm)
	
	
	
	
	

	内部检查(缺陷)
	□有□无
	□有□无
	□有□无
	□有□无
	□有□无

	压缩永久变形(%)
	
	
	
	
	

	试验结果(%)
	

	压缩过程
	检测温度    ℃、压缩：    % ，调节时间    h，
时间：    月   日      ：      ～    月   日     ：     。

	编号
	6
	7
	8
	9
	10

	试件尺寸(mm)
	直径
	
	
	
	
	

	
	高度
	
	
	
	
	

	限制器高度(mm)
	
	
	
	
	

	恢复后高度(mm)
	
	
	
	
	

	内部检查(缺陷)
	□有 □无
	□有 □无
	□有 □无
	□有 □无
	□有 □无

	压缩永久变形(%)
	
	
	
	
	

	试验结果(%)
	

	备注
	


复核：		检测：
[bookmark: _Toc195291778][bookmark: _Toc195346709][bookmark: _Toc195350085][bookmark: _Toc195519153][bookmark: _Toc196398248]止水带检测原始记录（3）
检测编号：	委托编号：	第　　页　共　　页
	委托日期
	
	检测日期
	

	样品名称
	
	规格型号
	

	样品描述
	
	检测环境
	

	检测依据
	

	主要仪器设备名称及编号
	

	撕裂强度

	试样类型/
样品状态调节
	试样类型：           型，
温度    ℃、 调节时间    h，
时间：    月   日      ：      ～  月   日     ：     。

	编号
	1
	2
	3
	4
	5

	试件厚度(mm)
	上
	
	
	
	
	

	
	中
	
	
	
	
	

	
	下
	
	
	
	
	

	厚度取值(mm)
	
	
	
	
	

	撕裂力(N)
	
	
	
	
	

	撕裂强度(N/mm)
	
	
	
	
	

	检测结果(N/mm)
	

	备注
	


复核：		检测：
[bookmark: _Toc195291779][bookmark: _Toc195346710][bookmark: _Toc195350086][bookmark: _Toc195519154][bookmark: _Toc196398249]混凝土拌合用水检测报告
检测编号：	委托编号：	第　　页　共　　页
	工程名称
	
	收样日期
	

	委托单位
	
	检测日期
	

	见证单位
	
	报告日期
	

	监督单位
	
	检测类别
	

	使用部位
	
	取样员
	

	水源类别
	
	见证员
	

	抽取部位
	
	判定依据
	

	检测依据
	
	唯一性标识
	

	主要仪器设备名称及编号
	

	检测内容及结果

	检测参数
	计量单位
	标准要求
	检测结果
	单项判定

	氯化物(氯离子)含量
	mg/L
	
	
	

	碱含量
	mg/L
	
	
	

	pH值
	—
	
	
	

	硫酸根离子含量
	mg/L
	
	
	

	不溶物含量
	mg/L
	
	
	

	可溶物含量
	mg/L
	
	
	

	抗压强度比
	3d
	%
	
	
	

	
	28d
	%
	
	
	

	凝结时间差
	初  凝
	min
	
	
	

	
	终  凝
	min
	
	
	

	检验结论
	


	备注
	
	检测单位
	单位全称
（盖章）


批准：	审核：	检测：
声明：1.未经本机构同意，不得部分复制本报告。
2.对本报告有异议的，请在收到报告后15 天内联系本机构协商解决。
3.检测地址：                 电话：

— 998 —

[bookmark: _Toc195291780][bookmark: _Toc195346711][bookmark: _Toc195350087][bookmark: _Toc195519155][bookmark: _Toc196398250]混凝土拌合用水检测原始记录（1）
检测编号：		委托编号：                                        第　　页　共　　页
	样品名称
	
	样品状态
	
	委托日期
	

	检测依据
	
	检测温度
	℃
	检测日期
	

	主要仪器设备名称及编号
	

	pH值(电极/酸度计法)
	试样测值1
	
	试样测值2
	
	试样pH平均值
	

	可溶物含量
	试验编号
	蒸发皿质量( g)
	试样体积(mL)
	蒸发皿+溶解性总固体质量(g)
	总固体质量( g)
	可溶物浓度(mg/L)
	平均值(mg/L)

	
	空白
	
	
	
	
	
	

	
	1
	
	
	
	
	
	

	
	2
	
	
	
	
	
	

	不溶物含量
	试验编号
	试样体积(ml)
	称量瓶重( g)
	微孔滤膜烘干质量( g)
	过滤物+滤膜+称量瓶重(g)
	不溶物含量(mg/L)
	平均值(mg/L)

	
	1
	
	
	
	
	
	

	
	2
	
	
	
	
	
	

	硫酸
根离子(重量法)
	试验编号
	试样体积(mL)
	空坩埚重(g)
	灼烧后坩埚及沉淀质量(g)
	硫酸钡沉淀质量( g)
	硫酸根含量(mg/L)
	平均值(mg/L)

	
	空白
	
	
	
	
	
	

	
	1
	
	
	
	
	
	

	
	2
	
	
	
	
	
	

	碱含量
	试验编号
	试样体积(mL)
	测得的氧化钾含量(mg/L)
	测得的氧化钠含量
(mg/L)
	碱含量(mg/L)
	备注

	
	
	
	
	
	检测值
	平均值
	

	
	空白
	
	
	
	
	
	

	
	1
	
	
	
	
	
	

	
	2
	
	
	
	
	
	

	氯化物(氯离子)含量
	试验
编号
	试样体积(mL)
	硝酸银标准溶 液浓度(mol/L)
	消耗硝酸银标准溶液样(mL)
	氯化物含量(mg/L)
	

	
	
	
	
	初读值
	终读值
	消耗量
	检测值
	平均值
	

	
	空白
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	1
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	2
	
	
	
	
	
	
	
	


[bookmark: _Toc1473][bookmark: _Toc2760][bookmark: _Toc26759]复核：		检测：
[bookmark: _Toc195350088][bookmark: _Toc196398251][bookmark: _Toc195291781][bookmark: _Toc195519156][bookmark: _Toc195346712]混凝土拌合用水检测原始记录（2）
检测编号：		委托编号：                                        第　　页　共　　页
	样品名称
	
	级别型号
	
	委托日期
	

	检测依据
	
	检测环境条件
	
	检测日期
	

	主要仪器设备名称及编号
	

	抗压强度比

	比对胶砂
	水泥胶砂抗压强度(成型日期      年   月   日    时   分 )
	试验胶砂
	水泥胶砂抗压强度(成型日期        年   月   日    时   分 )

	
	3d抗压强度
	破型日期
	年   月   日   时   分   
	
	3d抗压强度
	破型日期
	年   月   日   时   分   
	3d抗压
强度比

	
	破坏荷载(kN)
	
	
	
	
	
	
	
	破坏荷载(kN)
	
	
	
	
	
	
	

	
	强度值(MPa)
	
	
	
	
	
	
	
	强度值(MPa)
	
	
	
	
	
	
	

	
	检测结果(MPa)
	
	
	检测结果(MPa)
	
	

	
	28d抗压强度
	破型日期
	年   月   日   时   分   
	
	28d抗压强度
	破型日期
	年   月   日   时   分   
	28d抗压
强度比

	
	破坏荷载(kN)
	
	
	
	
	
	
	
	破坏荷载(kN)
	
	
	
	
	
	
	

	
	强度值(MPa)
	
	
	
	
	
	
	
	强度值(MPa)
	
	
	
	
	
	
	

	
	检测结果(MPa)
	
	
	检测结果(MPa)
	
	

	凝结时间差
	对比净浆加水时间：    年     月      日     时     分
	试验净浆加水时间：    年     月     日     时     分
	初凝凝结时间差
(min)

	
	序号
	测定时间
	试针沉入距底板深度(mm)
	序号
	测定时间
	试针沉入距底板深度(mm)
	序号
	测定时间
	试针沉入距底板深度(mm)
	序号
	测定时间
	试针沉入距底板深度(mm)
	

	
	
	h
	min
	
	
	h
	min
	
	
	h
	min
	
	
	h
	min
	
	

	
	1
	
	
	
	11
	
	
	
	1
	
	
	
	11
	
	
	
	

	
	2
	
	
	
	12
	
	
	
	2
	
	
	
	12
	
	
	
	

	
	3
	
	
	
	13
	
	
	
	3
	
	
	
	13
	
	
	
	

	
	4
	
	
	
	14
	
	
	
	4
	
	
	
	14
	
	
	
	

	
	5
	
	
	
	15
	
	
	
	5
	
	
	
	15
	
	
	
	终凝凝结时间差(min)

	
	6
	
	
	
	16
	
	
	
	6
	
	
	
	16
	
	
	
	

	
	7
	
	
	
	17
	
	
	
	7
	
	
	
	17
	
	
	
	

	
	8
	
	
	
	18
	
	
	
	8
	
	
	
	18
	
	
	
	

	
	9
	
	
	
	19
	
	
	
	9
	
	
	
	19
	
	
	
	

	
	10
	
	
	
	20
	
	
	
	10
	
	
	
	20
	
	
	
	

	
	对比净浆初凝时间
	
	对比净浆终凝时间
	
	试验净浆初凝时间
	
	试验净浆终凝时间
	
	

	备 注
	


复核：		检测：

— 1026 —

[bookmark: _Toc195346713][bookmark: _Toc195291782][bookmark: _Toc195350089][bookmark: _Toc195519157][bookmark: _Toc196398252]石灰检测报告
检测编号：	委托编号：	第　　页　共　　页
	工程名称
	
	委托日期
	

	委托单位
	
	检测日期
	

	见证单位
	
	报告日期
	

	监督单位
	
	检测环境
	

	检测类别
	
	取样员
	

	工程部位
	
	见证员
	

	检测依据
	
	判定依据
	

	样品名称
	
	规格型号
	

	生产厂家
	
	代表批量
	

	样品描述
	
	唯一性标识
	

	检测设备及编号
	

	检测内容及结果

	参数名称
	技术要求
	计量单位
	检测结果
	单项评定

	有效氧化钙和氧化镁含量
	
	%
	
	

	氧化镁含量
	
	%
	
	

	细度
	mm筛
	
	%
	
	

	
	mm筛
	
	%
	
	

	未消化残渣含量
	
	%
	
	

	含水率
	
	%
	
	

	检测结论
	

	备注
	

	检测
单位
	单位全称
（盖章）


批准：	审核：	检测：
声明：1.未经本机构同意，不得部分复制本报告。
2.对本报告有异议的，请在收到报告后15 天内联系本机构协商解决。
3.检测地址：                 电话： 
[bookmark: bookmark186][bookmark: _Toc195291783][bookmark: _Toc195346714][bookmark: _Toc195350090][bookmark: _Toc195519158][bookmark: _Toc196398253]石灰检测原始记录
检测编号：	委托编号：	第　　页　共　　页
	委托日期
	
	检测日期
	

	样品名称
	
	规格型号
	

	样品描述
	
	检测环境
	

	检测依据
	

	主要仪器设备名称
及编号
	

	检测内容

	有效氧化钙和氧化镁含量
	编号
	质量 m1(g)
	盐酸标准 溶液浓度 M(mol/L)
	滴定管中盐酸量
	盐酸标准溶液耗量V3(mL)
	有效氧化钙和氧化镁含量X1(%)

	
	
	
	
	V1(mL)
	V2(mL)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	平均值
	

	氧化镁含量
	编号
	质量m2(g)
	滴定度 TMgO
	EDTA二钠标准溶液滴定钙镁合量(mL)
	EDTA二钠标准溶液滴定钙耗量(mL)
	EDTA标准溶液滴定氧化镁耗量V7(mL)
	氧化镁含量X2(%)

	
	
	
	
	V3
	V4
	V5
	V6
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	平均值
	

	细度
	编号
	质量m0(g)
	2.36mm方孔筛筛余物质量 m1(g)
	0.6mm方孔筛筛余物质量 ㎡(g)
	0.15mm方孔筛筛余物质量m³(g)
	2.36mm方孔筛筛余百分含量X1(%)
	2.36mm、0.6mm总筛余含量X2(%)
	2.36mm、0.6mm、0.15mm总筛余含量X3(%)

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	平均值
	
	
	

	未消化
残渣含
量
	编号
	质量 m6(g)
	2.36mm筛余物质量 m7(g)
	未消化残渣含量 X5(%)

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	平均值
	

	含水率
(%)
	编号
	烘干前质量m8(g)
	烘干后质量m9(g)
	含水率
	平均值

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	备注
	


复核：		检测：
[bookmark: _Toc195519159][bookmark: _Toc195346715][bookmark: _Toc196398254][bookmark: _Toc195291784][bookmark: _Toc195350091]石材检测报告
检测编号：	委托编号：	第　　页　共　　页
	工程名称
	
	委托日期
	

	委托单位
	
	检测日期
	

	见证单位
	
	报告日期
	

	监督单位
	
	检测环境
	

	检测类别
	
	取样员
	

	工程部位
	
	见证员
	

	检测依据
	
	判定依据
	

	样品名称
	
	规格型号
	

	生产厂家
	
	代表批量
	

	样品描述
	
	唯一性标识
	

	主要仪器设备名称
及编号
	

	检测内容及结果

	检测参数
	技术要求
	计量单位
	检测结果
	单项评定

	干燥压缩强度
	
	MPa
	
	

	水饱和压缩强度
	
	MPa
	
	

	干燥弯曲强度
	
	MPa
	
	

	水饱和弯曲强度
	
	MPa
	
	

	吸水率
	
	%
	
	

	体积密度
	
	g/cm³
	
	

	检测结论
	


	备注
	

	检测
单位
	单位全称
（盖章）


批准：	审核：	检测：
声明：1.未经本机构同意，不得部分复制本报告。
2.对本报告有异议的，请在收到报告后15 天内联系本机构协商解决。
3.检测地址：                 电话：  
[bookmark: _Toc195291785][bookmark: _Toc195346716][bookmark: _Toc195350092][bookmark: _Toc195519160][bookmark: _Toc196398255]石材压缩强度原始记录（1）
检测编号：	委托编号：	第　　页　共　　页
	委托日期
	
	检测日期
	

	样品名称
	
	规格型号
	

	样品描述
	
	检测环境
	

	检测依据
	

	主要仪器设备名称及编号
	

	检测项目
	检测内容

	干燥压缩强度(MPa)
	编号 n
	边长（mm）
	面积S1（mm2）
	边长mm
	面积S2（mm2）
	面积平均值S（mm2）
	破坏荷载F(N)
	压缩强度P(MPa)

	
	1
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	2
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	3
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	4
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	5
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	平均值(MPa)
	

	
	标准差(σ)
	

	备注
	


复核：		检测：
[bookmark: _Toc195291786][bookmark: _Toc195346717][bookmark: _Toc195350093][bookmark: _Toc195519161][bookmark: _Toc196398256]石材压缩强度原始记录（2）
检测编号：	委托编号：	第　　页　共　　页
	委托日期
	
	检测日期
	

	样品名称
	
	规格型号
	

	样品描述
	
	检测环境
	

	检测依据
	

	主要仪器设备
名称及编号
	

	检测项目
	检测内容

	水饱和压缩强度(MPa)
	编号n
	边长（mm）
	面积S1（mm2）
	边长mm
	面积S2（mm2）
	面积平均值S（mm2）
	破坏荷载F(N)
	压缩强度P(MPa)

	
	1
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	2
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	3
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	4
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	5
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	平均值(MPa)
	

	
	标准差(σ)
	

	备注
	


复核：		检测：
[bookmark: _Toc195291787][bookmark: _Toc195346718][bookmark: _Toc195350094][bookmark: _Toc195519162][bookmark: _Toc196398257]石材吸水率、体积密度原始记录（3）
检测编号：	委托编号：	第　　页　共　　页
	委托日期
	
	检测日期
	

	样品名称
	
	规格型号
	

	样品描述
	
	检测环境
	

	检测依据
	

	主要仪器设备名称及编号
	

	检测项目
	检测内容

	吸水率(%) 
	编号n
	烘干 46h 质量m0(g)
	烘干 47h 质量m0(g)
	烘 干48h质量 m0(g)
	烘 干 h质 量 m0(g)
	吸水后质 量 m1(g)
	吸水率wa(%)

	
	1
	
	
	
	
	
	

	
	2
	
	
	
	
	
	

	
	3
	
	
	
	
	
	

	
	4
	
	
	
	
	
	

	
	5
	
	
	
	
	
	

	
	吸水率平均值
	

	
	标准差(σ)
	

	体积密度
(g/cm³)
	编号n
	烘 干 h质量 m0(g)
	试样和网篮在水中质量m1(g)
	网篮在相同深度的水中质量m³(g)
	试样在水中质量㎡(g)
	水密度  ρw(g/cm³)
	体积密度 ρb(g/cm³)

	
	1
	
	
	
	
	水温：  ℃
水密度：
	

	
	2
	
	
	
	
	
	

	
	3
	
	
	
	
	
	

	
	4
	
	
	
	
	
	

	
	5
	
	
	
	
	
	

	
	体积密度平均值
	

	
	标准差(σ)
	

	备注
	


复核：		检测：
[bookmark: _Toc196398258][bookmark: _Toc195291788][bookmark: _Toc195350095][bookmark: _Toc195346719][bookmark: _Toc195519163]石材弯曲强度原始记录（4）
检测编号：	委托编号：	第　　页　共　　页
	委托日期
	
	检测日期
	

	样品名称
	
	规格型号
	

	样品描述
	
	检测环境
	

	检测依据
	

	主要仪器设备名称及编号
	

	检测项目
	检测内容

	干燥弯曲强度(MPa)
方法
 (□    A□    B)
	编号n
	试样宽度 K0(mm)
	试样厚度 H0(mm)
	支点间距离 L0(mm)
	破坏荷载 F0(N)
	弯曲强度PW0(MPa)

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	平均值(MPa)
	

	水饱和弯曲强度
(MPa)
方法
 (□    A□    B)
	编号n
	试样宽度度 K1(mm)
	试样厚度 H1(mm)
	支点间距离 L1(mm)
	破坏荷载 F1(N)
	弯曲强度PW1(MPa)

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	平均值(MPa)
	

	
	标准差(σ)
	

	备注
	[image: ]方法A:

方法B:[image: ]


复核：		检测：
[bookmark: _Toc196398259][bookmark: _Toc195519164][bookmark: _Toc195291789][bookmark: _Toc195346720][bookmark: _Toc195350096]高强螺栓连接摩擦面抗滑移系数检测报告
检测编号：	委托编号：	第　　页　共　　页
	工程名称
	
	委托日期
	

	委托单位
	
	检测日期
	

	见证单位
	
	报告日期
	

	监督单位
	
	检测环境
	

	检测类别
	
	取样员
	

	工程部位
	
	见证员
	

	检测依据
	
	判定依据
	

	样品名称
	
	代表批量
	

	芯板规格型号
	
	螺栓规格等级
	

	盖板规格型号
	
	表面处理工艺
	

	样品描述
	
	唯一性标识
	

	主要仪器设备
名称及编号
	

	序号
	技术要求
	滑移端螺栓预拉力之和(kN)
	滑移荷载
(kN)
	抗滑移系数

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	检测结论
	


	备注
	
	检测单位
	单位全称
（盖章）


批准：	审核：	检测：
声明：1、未经本机构标注，部分复制报告无效。
2、对本报告有异议的，请在收到报告后15 天内联系本机构协商解决。
3、检测地址：                    电话：
[bookmark: _Toc195291790][bookmark: _Toc195346721][bookmark: _Toc195350097][bookmark: _Toc195519165][bookmark: _Toc196398260]高强螺栓连接摩擦面抗滑移系数检测原始记录
检测编号：	委托编号：	第　　页　共　　页
	委托日期
	
	检测日期
	

	样品名称
	
	规格型号
	

	样品描述
	
	检测环境
	

	检测依据
	

	主要仪器设备
名称及编号
	

	序号
	螺栓预拉力(kN)
	滑移端螺栓预拉力之和(kN)
	滑移荷载
(kN)
	抗滑移系数

	1
	侧1(□滑移)
	侧2(□滑移)
	
	
	

	
	1
	2
	3
	4
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	侧1(□滑移)
	侧2(□滑移)
	
	
	

	
	1
	2
	3
	4
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	侧1(□滑移)
	侧2(□滑移)
	
	
	

	
	1
	2
	3
	4
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	备注
	


复核：		检测：
[bookmark: _Toc195291791][bookmark: _Toc195346722][bookmark: _Toc195350098][bookmark: _Toc195519166][bookmark: _Toc196398261]扭剪型高强螺栓连接副紧固轴力检测报告
检测编号：	委托编号：	第　　页　共　　页
	工程名称
	
	委托日期
	

	委托单位
	
	检测日期
	

	见证单位
	
	报告日期
	

	监督单位
	
	检测环境
	

	检测类别
	
	取样员
	

	工程部位
	
	见证员
	

	检测依据
	
	判定依据
	

	样品名称
	
	规格型号
	

	生产厂家
	
	代表批量
	

	样品描述
	
	唯一性标识
	

	主要仪器设备
名称及编号
	

	序号
	紧固轴力单个值(kN)
	紧固轴力平均值(kN)
	紧固轴力标准偏差(kN)

	
	
	技术要求
	实测值
	技术要求
	实测值

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	

	6
	
	
	
	
	

	7
	
	
	
	
	

	8
	
	
	
	
	

	检测结论
	


	备注
	
	检测单位
	单位全称
（盖章）


批准：	审核：	检测：
声明：1、未经本机构标注，部分复制报告无效。
2、对本报告有异议的，请在收到报告后15 天内联系本机构协商解决。
3、检测地址：                 电话：
[bookmark: _Toc195346723][bookmark: _Toc195291792][bookmark: _Toc195350099][bookmark: _Toc195519167][bookmark: _Toc196398262]扭剪型高强度螺栓连接副紧固轴力检测原始记录
检测编号：	委托编号：	第　　页　共　　页
	委托日期
	
	检测日期
	

	样品名称
	
	规格型号
	

	样品描述
	
	检测环境
	

	检测依据
	

	主要仪器设备
名称及编号
	

	序号
	紧固轴力单个值
(kN)
	紧固轴力平均值
(kN)
	紧固轴力标准偏差
(kN)

	1
	
	
	

	2
	
	
	

	3
	
	
	

	4
	
	
	

	5
	
	
	

	6
	
	
	

	7
	
	
	

	8
	
	
	

	备注
	


复核：		检测：
[bookmark: _Toc195291793][bookmark: _Toc195346724][bookmark: _Toc195350100][bookmark: _Toc195519168][bookmark: _Toc196398263]普通紧固件最小拉力荷载检测报告
检测编号：	委托编号：	第　　页　共　　页
	工程名称
	
	委托日期
	

	委托单位
	
	检测日期
	

	见证单位
	
	报告日期
	

	监督单位
	
	检测环境
	

	检测类别
	
	取样员
	

	工程部位
	
	见证员
	

	检测依据
	
	判定依据
	

	样品名称
	
	规格型号
	

	生产厂家
	
	代表批量
	

	样品描述
	
	唯一性标识
	

	主要仪器设备
名称及编号
	

	序号
	技术要求
	计量单位
	拉力荷载实测值
	断裂位置

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	4
	
	
	
	

	5
	
	
	
	

	6
	
	
	
	

	7
	
	
	
	

	8
	
	
	
	

	检测结论
	


	备注
	
	检测单位
	单位全称
（盖章）


批准：	审核：	检测：
声明：1、未经本机构标注，部分复制报告无效。
2、对本报告有异议的，请在收到报告后15 天内联系本机构协商解决。
3、检测地址：                电话：
[bookmark: _Toc195346725][bookmark: _Toc195291794][bookmark: _Toc195350101][bookmark: _Toc195519169][bookmark: _Toc196398264]普通紧固件最小拉力载荷检测原始记录
检测编号：	委托编号：	第　　页　共　　页
	委托日期
	
	检测日期
	

	样品名称
	
	规格型号
	

	样品描述
	
	检测环境
	

	检测依据
	

	主要仪器设备
名称及编号
	

	序号
	拉力载荷(kN)
	断裂位置

	1
	
	

	2
	
	

	3
	
	

	4
	
	

	5
	
	

	6
	
	

	7
	
	

	8
	
	

	备注
	


复核：		检测：
[bookmark: _Toc196398265][bookmark: _Toc195291797][bookmark: _Toc195346728][bookmark: _Toc195350104]大六角头高强螺栓连接副扭矩系数检测报告
检测编号：	委托编号：	第　　页　共　　页
	工程名称
	
	委托日期
	

	委托单位
	
	检测日期
	

	见证单位
	
	报告日期
	

	监督单位
	
	检测环境
	

	检测类别
	
	取样员
	

	工程部位
	
	见证员
	

	检测依据
	
	判定依据
	

	样品名称
	
	规格型号
	

	生产厂家
	
	代表批量
	

	样品描述
	
	唯一性标识
	

	主要仪器设备
名称及编号
	

	序号
	扭矩系数单个值
	扭矩系数平均值
	扭矩系数变异系数

	
	
	技术要求
	实测值
	技术要求
	实测值

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	

	6
	
	
	
	
	

	7
	
	
	
	
	

	8
	
	
	
	
	

	检测结论
	


	备注
	
	检测单位
	单位全称
（盖章）


批准：	审核：	检测：
声明：1.未经本机构标注，部分复制报告无效。
2.对本报告有异议的，请在收到报告后15 天内联系本机构协商解决。
3.检测地址：                电话：                
[bookmark: _Toc196398266]大六角头高强度螺栓连接副扭矩系数检测原始记录
检测编号：	委托编号：	第　　页　共　　页
	委托日期
	
	检测日期
	

	样品名称
	
	规格型号
	

	样品描述
	
	检测环境
	

	检测依据
	

	主要仪器设备名称及编号
	

	序号
	施拧扭矩
（N·m）
	螺栓预拉力
（kN）
	扭矩系数
单个值
	扭矩系数
平均值
	扭矩系数
变异系数

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	

	6
	
	
	
	
	

	7
	
	
	
	
	

	8
	
	
	
	
	

	备注
	


复核：		检测：




[bookmark: _Toc195519172][bookmark: _Toc196398267]（八）道路工程






[bookmark: _Toc195291798][bookmark: _Toc195346729][bookmark: _Toc195350105][bookmark: _Toc195519173][bookmark: _Toc196398268]沥青混凝土路面厚度、压实度检测报告
检测编号：	委托编号：	第　　页　共　　页
	工程名称
	
	委托日期
	

	委托单位
	
	检测日期
	

	设计单位
	
	报告日期
	

	施工单位
	
	检测环境
	

	监理单位
	
	检测类别
	

	见证单位
	
	见证员
	

	监督单位
	
	道路等级
	

	检测部位
	
	结构层次
	

	检测依据
	
	判定依据
	

	主要仪器设备
名称及编号
	

	检测内容及结果

	设计厚度（mm）
	
	设计压实度（%）
	
	厚度允许偏差（mm）
	

	结构层类型
	
	标准密度（ g/cm3）
	

	测点位置
	取样层次
	试件平均
厚度（mm）
	厚度偏差 （mm）
	试件密度 （g/cm3）
	压实度
（%）
	结果评定

	
	
	
	
	
	
	厚度
	压实度

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	检测结论
	


	备注
	
	检测单位
	单位全称
盖章


批准：	审核：	检测：
声明：1.未经本机构同意，不得部分复制本报告。
2.对本报告有异议的，请在收到报告后15 天内联系本机构协商解决。
3.检测地址：                 电话：
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	主要仪器设备及编号
	

	测点桩号
	横距(m)
	单个摆值（BPN ）
	单点平
均值
BPNt
	路面
温度
(℃)
	[image: ]温度修 正值BPN
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	检测依据
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	检测依据
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	判定依据
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	取样部位
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偏差（㎜）
	
	设计强度
（MPa）
	

	序号
	测点桩号
	取样位置
	厚度（㎜）
	强度（MPa）
	结果评定

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	检测
结论
	

	备注
	
	检测单位
	单位全称
盖章


批准：	审核：	检测：
声明：1.未经本机构同意，不得部分复制本报告。
2.对本报告有异议的，请在收到报告后15 天内联系本机构协商解决。
3.检测地址：                 电话：
[bookmark: _Toc195346754][bookmark: _Toc195291823][bookmark: _Toc195350130][bookmark: _Toc195519198][bookmark: _Toc196398293]无机结合料芯样厚度检测原始记录
检测编号：	委托编号：	第　　页　共　　页
	工程名称
	
	委托日期
	

	工程地点
	
	检测日期
	

	委托单位
	
	检测类别
	

	见证单位
	
	检测环境
	

	见证员
	
	道路等级
	

	检测部位
	
	结构类型
	

	检测依据
	
	结构层次
	

	主要仪器设备名称
及编号
	

	路面宽度（m）
	
	设计厚度（㎜）
	

	芯样直径（㎜）
	
	厚度允许偏差（㎜）
	

	测点桩号
	取样位置
	实测厚度（㎜）
	偏差（㎜）

	
	
	1
	2
	3
	4
	平均值
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	备注
	


复核：		检测：
[bookmark: _Toc195291824][bookmark: _Toc195346755][bookmark: _Toc195350131][bookmark: _Toc195519199][bookmark: _Toc196398294]无机结合料芯样无侧限抗压强度检测原始记录
检测编号：	委托编号：	第　　页　共　　页
	工程名称
	
	委托日期
	

	工程地点
	
	检测日期
	

	委托单位
	
	检测类别
	

	见证单位
	
	检测环境
	

	见证员
	
	道路等级
	

	检测部位
	
	结构类型
	

	检测依据
	
	结构层次
	

	主要仪器设备
名称及编号
	

	路面宽度（m）
	
	设计强度（MPa）
	

	测点桩号
	芯样直径（㎜）
	芯样高度（㎜）
	L/d
	修正
系数k
	最大
荷载F（N）
	强度
fcc（MPa）

	
	d1
	d2
	d
	L1
	L2
	L3
	L4
	L
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	备注
	


复核：		检测：
[bookmark: _Toc195291825][bookmark: _Toc195346756][bookmark: _Toc195350132][bookmark: _Toc195519200][bookmark: _Toc196398295]土路基回弹模量（承载板法）检测报告
检测编号：	委托编号：	第　　页　共　　页
	工程名称
	
	委托日期
	

	委托单位
	
	检测日期
	

	设计单位
	
	报告日期
	

	施工单位
	
	检测环境
	

	监理单位
	
	检测类别
	

	见证单位
	
	见证员
	

	监督单位
	
	道路等级
	

	检测部位
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	设计回弹模量(MPa)
	
	土基回弹模量 E0值（MPa）
	
	压实度(%)
	

	备注
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	工程名称
	
	委托日期
	

	委托单位
	
	检测日期
	

	设计单位
	
	报告日期
	

	施工单位
	
	检测环境
	

	监理单位
	
	检测类别
	

	见证单位
	
	见证员
	

	监督单位
	
	道路等级
	

	检测部位
	
	结构层次
	

	检测依据
	
	判定依据
	

	主要仪器设备
名称及编号
	

	检测内容及结果

	弯沉仪类型
	
	代表弯沉（0.01㎜）
	

	加载车类型
	
	泊松比
	

	序号
	测点位置
	回弹模量（MPa）
	技术要求（MPa）
	结果评定

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	检测
结论
	

	备注
	
	检测单位
	单位全称

	
	
	
	（盖章）


批准：	审核：	检测：
声明：1.未经本机构同意，不得部分复制本报告。
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	检测日期
	

	委托单位
	
	检测类别
	

	见证单位
	
	检测环境
	

	见证员
	
	道路等级
	

	检测部位
	
	结构层次
	

	检测依据
	

	主要仪器设备名称及编号
	

	弯沉仪类型
	
	测试车车型
	
	后轴重(kN)
	

	轮胎气压左侧(MPa)
	
	轮胎气压右侧(MPa)
	
	路基干湿状态
	

	测试车平均垂直荷载(MPa)
	
	测试车当量圆
半径(cm)
	
	泊松比μ
	

	弯沉系数
	
	季节修正系数
	
	回弹模量设计值(MPa)
	

	前5天平均气温(℃)
	
	路面厚度(mm)
	
	温度修正系数
	

	测点
编号
	回弹值（0.01mm）
	测点
编号
	回弹值（0.01mm）

	
	初读数
	加载
读数
	卸载
读数
	回弹
弯沉
	
	初读数
	加载
读数
	卸载
读数
	回弹
弯沉
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	工 程 名 称
	
	委 托 日 期
	

	工 程 地 点
	
	施 工 日 期
	

	建 设 单 位
	
	检 测 日 期
	

	委 托 单 位
	
	报 告 日 期
	

	见 证 单 位
	
	委  托  人
	

	监 督 单 位
	
	见  证  员
	

	检 测 部 位
	
	设计承载力特征值（kPa)
	

	检 测 方 法
	
	检 测 标 高
	

	主要仪器设备 名称及编号
	
	检 测 依 据
	

	地基土质描述
	

	检 测 结 果

	[image: ]击数   点号  

深度
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	同一土
层平均
击数

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	锤击数平均值
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	推定承载力特征值（kPa)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	检测结论
	



	备注
	
	检测单位
	单位全称（盖章）
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	工程部位
	
	检测日期
	

	检测方法
	
	设计承载力
	             kPa

	地基土质描述
	
	检测标高
	              m

	仪器设备及编号
	
	检测依据
	

	测点
编号
	测点位置
	探杆总长(m)
	贯入深度 (cm)
	锤击数（击）
	推定
承载力特征值（kPa)

	
	
	
	
	实测击数
	修正后
	平均值
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	见证单位
	
	报告日期
	

	监督单位
	
	检测类别
	

	分项名称
	
	土样类别
	
	取 样 员
	

	代表桩号
	
	见 证 员
	

	设计压实度
	
	最大干密度
	        g/cm3
	委 托 人
	

	检测依据
	
	判定依据
	

	主要仪器设备 名称及编号
	

	检测内容及结果

	样品编号
	取样部位
	湿密度 (g/cm3 )
	含水率 (％)
	压实干 密度 (g/cm3)
	压实度(%)
	单项判定

	
	
	
	
	
	要求值
	实测值
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	检测结论
	



	备注
	
	检测单位
	单位全称（盖章）


批准：	审核：	检测：  
声明：1.未经本机构同意，不得部分复制本报告。
2.对本报告有异议的，请在收到报告后15 天内联系本机构协商解决。
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	土样类别
	
	委托日期
	
	检测日期
	
	最大干密度
	g/cm3

	检测依据
	
	主要仪器设备名称及编号
	

	序号
	样品编号
	取样部位
	量砂容器+
量砂质量
（g）
	量砂容器+
剩余量砂 质量
（g）
	试坑  耗砂量 （g）
	试坑  体积  （cm3）
	试样 质量 （g）
	湿质量 密度  (g/cm3)
	含水率检测
	压实   
干密度  （g/cm3）
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	烘干前 质量  （g）
	烘干后
质量
（g）
	水的质量
（g）
	含水率 （%）
	平均值 （%）
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	标准砂标定
	标定罐重（g）
	玻璃
板重
（g）
	标定罐+水
+玻璃板重（g）
	标定次数
	量砂+容器重
（g）
	余砂+容器重
（g）
	标定罐+砂重
（g）
	锥砂重（g）
	标准砂密度（ g/cm3）
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	测试值
	平均值
	测试值
	平均值
	

	
	
	
	
	第1次
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	其他说明
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	工程名称
	
	委托日期
	

	委托单位
	
	检测日期
	

	见证单位
	
	报告日期
	

	监督单位
	
	检测类别
	

	代表部位
	
	取 样 员
	

	高程（m)
	
	要求压实度
	
	见 证 员
	

	层厚/层次
	
	最大干密度
	     g/cm3
	委 托 人
	

	检测依据
	
	判定依据
	

	主要仪器设备
名称及编号
	

	检测内容及结果

	样品
编号
	组内
编号
	取样部位
	压实湿密度
(g/cm3)
	含水率 
（%)
	压实
干密度（g/cm3)
	最大干密度
(g/cm3)
	压实度(%)

	
	
	
	
	
	
	
	要求值
	实测值

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	检测结论
	

	备 注
	
	检测单位
	单位全称
（盖章)


批准：	审核：	检测：
声明：1.未经本机构同意，不得部分复制本报告。
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	委托日期
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	检测日期
	

	主要仪器设备名称及编号
	

	样品编号
	
	
	
	

	组内编号
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	环刀编号
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	环刀+湿土质量（ g)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	环刀质量(g)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	环刀容积(g/cm3)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	湿土质量(g)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	湿密度(g/cm3)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	盒  号
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	干土质量(g)
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	工程名称
	
	委托日期
	

	委托单位
	
	注水日期
	

	见证单位
	
	试验日期
	

	施工单位
	
	报告日期
	

	监督单位
	
	委 托 人
	

	桩号/井段
	
	见 证 员
	

	检测依据
	
	监 督 员
	

	主要仪器设备
名称及编号
	

	检 测 管 段 基 本 信 息

	接口种类
	管材种类
	管道内径(mm)
	试验管段长度(m)

	
	
	
	

	试验管段上游设计水头(m)
	试验水头(m)
	允许渗水量[m3/(24h∙km)]

	
	
	

	试验前管段及
周边外观检查
	管道接口严密无漏水，管身无明显渗水。

	检 测 管 段 试 验 记 录 及 结 果

	渗水量测定记录
	观测
次数
	恒压时间(min)
	恒压时间内补入的
水量(L)
	实测渗水量 [L/(min∙ m)]
	试验过程中外观检查记录

	
	1
	
	
	
	

	
	2
	
	
	
	

	
	3
	
	
	
	

	折合平均实测渗水量[m3/(24h∙km)]
	

	试验结论
	



	备注
	
	检测单位
	单位全称（盖章）


批准：	审核：	检测： 
声明：1.未经本机构同意，不得部分复制本报告。
2.对本报告有异议的，请在收到报告后15 天内联系本机构协商解决。
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	工程名称
	
	管材种类
	
	委托日期
	

	桩号及井段
	
	试验长度
	
	接口种类
	
	注水日期
	

	管道内径D(mm)
	
	检验依据
	
	管道内径
	
	试验日期
	

	试验段上有设计水头(m)
	
	试验水头
	
	允许渗水量[m3/(24h∙km)]
	

	主要仪器设备名称及编号
	

	渗水量测定记录
	观测
次数
	观测起始时间 T1
	观测结束时间 T2
	恒压时间
T(min)
	恒压时间内补入 的水量W(L)
	实测渗水量 q[L/(min∙m)]
	试验过程中外观检查记录

	
	1
	
	
	
	
	
	

	
	2
	
	
	
	
	
	

	
	3
	
	
	
	
	
	

	
	4
	
	
	
	
	
	

	折合平均实测渗水量[m3/(24h∙km)]
	
	备          注

	参加单位及
人员签字
	建设单位
	监理单位
	施工单位
	监督单位
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	工程名称
	
	委托日期
	

	委托单位
	
	检测日期
	

	见证单位
	
	报告日期
	

	监督单位
	
	检测类别
	

	路面类型
	
	委 托 人
	

	检测桩号
	
	见 证 员
	

	检测依据
	
	判定依据
	

	设计要求
	
	道路等级
	
	检测时气象
	

	主要仪器设备名称及编号
	

	检  测  结  果

	采集检测单元信息
	标准差
б(mm)
	单项判定

	序号
	车道
	采集起点桩号
	采集终点桩号
	长度（m）
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	检测总长度（m）
	
	总评定段数
	
	超设计值段数
	

	平整度平均值（mm）
	
	标准差（mm）
	
	变异系数
	

	检测结论
	


	备注
	
	检测单位
	单位全称
（盖章）
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	检  测  结  果

	采集检测单元信息
	标准差
б(mm)
	单项判定

	序号
	车道
	采集起点桩号
	采集终点桩号
	长度（m）
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	工程名称
	
	委托日期
	

	委托单位
	
	检测日期
	

	施工单位
	
	检测类别
	

	见证单位
	
	设计要求
	

	检测桩号
	
	委 托 人
	

	路面类型
	
	道路等级
	
	见 证 员
	

	检测依据
	
	判定依据
	
	检测时气象
	

	主要仪器设备名称及编号
	

	检测原始记录粘贴处
	












	备注
	


复核：		检测：
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[bookmark: _Toc195291840][bookmark: _Toc196398310][bookmark: _Toc195346771][bookmark: _Toc195350147][bookmark: _Toc195519215]水泥混凝土路面平整度检验检测报告（首页）
（三米直尺法）
检测编号：	委托编号：	第　　页　共　　页
	工程名称
	
	委托日期
	

	委托单位
	
	检测日期
	

	见证单位
	
	报告日期
	

	监督单位
	
	检测类别
	

	分项名称
	
	见 证 员
	

	检测桩号
	
	委 托 人
	

	道路等级
	
	检测依据
	

	路幅宽度
	
	判定依据
	CJJ1

	主要仪器设备
名称及编号
	
	标准要求
	

	检 测 结 果

	平整度结果汇总
	计量单位
	委托要求
	计算结果
	单项判定

	检测总尺数
	尺
	
	
	

	平均值
	mm
	
	
	

	标准差
	mm
	
	
	

	不合格点的最大偏差值
	mm
	
	
	

	合格尺数
	尺
	
	
	

	合格率
	%
	
	
	

	检测结论
	



	备注
	
	检测单位
	单位全称
（盖章）


批准：	审核：	检测： 
声明：1.未经本机构同意，不得部分复制本报告。
2.对本报告有异议的，请在收到报告后15 天内联系本机构协商解决。
3.检测地址：                 电话：
[bookmark: _Toc195346772][bookmark: _Toc195350148][bookmark: _Toc195519216][bookmark: _Toc196398311][bookmark: _Toc195291841]水泥混凝土路面平整度检验检测报告（续页）
（三米直尺法）
检测编号：	委托编号：	第　　页　共　　页
	工程名称
	
	委托日期
	

	委托单位
	
	检测日期
	

	主要仪器设备名称及编号
	

	检 测 数 据 与 结 果

	测幅
	测点
桩号
	最大间隙
(mm)
	测幅
	测点
桩号
	最大间隙
(mm)
	测幅
	测点
桩号
	最大间隙
(mm)
	测幅
	测点
桩号
	最大间隙
(mm)

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	说明
	


批准：	审核：	检测： 
声明：1.未经本机构同意，不得部分复制本报告。
2.对本报告有异议的，请在收到报告后15 天内联系本机构协商解决。
3.检测地址：                 电话：         
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[bookmark: _Toc195519217][bookmark: _Toc195350149][bookmark: _Toc195346773][bookmark: _Toc195291842][bookmark: _Toc196398312]水泥混凝土路面平整度（三米直尺法）原始记录（首页）
检测编号：		委托编号：                                       第　　页　共　　页
	工程名称
	
	道路等级
	
	委托日期
	

	委托单位
	
	路幅宽度
	
	检测日期
	

	检测桩号
	
	判定依据
	CJJ
	标准要求
	

	检测依据
	
	主要仪器设备名称及编号
	

	测幅
	测点桩号
	检测值(mm)
	最大间隙 （mm）
	测点桩号
	检测值(mm)
	最大间隙 （mm）
	测点桩号
	检测值(mm)
	最大间隙 （mm）
	测点桩号
	检测值(mm)
	最大间隙 （mm）

	
	
	1
	2
	
	
	1
	2
	
	
	1
	2
	
	
	1
	2
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	平均值
	
	标准差
	
	不合格点的最 大偏差值
	
	总尺数
	
	合格尺数
	
	合格率
	

	备注
	


复核：		检测：
[bookmark: _Toc195519218][bookmark: _Toc196398313][bookmark: _Toc195346774][bookmark: _Toc195350150][bookmark: _Toc195291843]水泥混凝土路面平整度（三米直尺法）原始记录 （续页）
检测编号：		委托编号：                                       第　　页　共　　页

	检测依据
	
	主要仪器设备名称及编号
	

	测幅
	测点桩号
	检测值(mm)
	最大间隙 （mm）
	测点桩号
	检测值(mm)
	最大间隙 （mm）
	测点桩号
	检测值(mm)
	最大间隙 （mm）
	测点桩号
	检测值(mm)
	最大间隙 （mm）

	
	
	1
	2
	
	
	1
	2
	
	
	1
	2
	
	
	1
	2
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	备注
	


复核：		检测：
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[bookmark: _Toc195346775][bookmark: _Toc195350151][bookmark: _Toc195291844][bookmark: _Toc195519219][bookmark: _Toc196398314]水泥混凝土路面平整度检验检测报告
（三米直尺法）
检测编号：	委托编号：	第　　页　共　　页 
	工程名称
	
	委托日期
	

	委托单位
	
	检测日期
	

	见证单位
	
	报告日期
	

	监督单位
	
	检测类别
	

	分项名称
	
	见  证 员
	

	检测桩号
	
	委 托 人
	

	道路等级
	
	检测依据
	

	路幅宽度
	
	判定依据
	JTG F80/1

	主要仪器设备
名称及编号
	
	标准要求
	

	检 测 结 果

	测试位置及代表桩号
	最大间隙平均值
（mm）
	不合格
尺数
	合格率
（%）
	其他说明

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	检测结论
	



	备注
	
	检测单位
	单位全称
（盖章）


批准：	审核：	检测： 
声明：1.未经本机构同意，不得部分复制本报告。
2.对本报告有异议的，请在收到报告后15 天内联系本机构协商解决。
3.检测地址：                 电话：
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[bookmark: _Toc195350152][bookmark: _Toc195519220][bookmark: _Toc195346776][bookmark: _Toc195291845][bookmark: _Toc196398315]水泥混凝土路面平整度（三米直尺法）原始记录（首页）
检测编号：		委托编号：                                       第　　页　共　　页
	工程名称
	
	道路等级
	
	委托日期
	

	委托单位
	
	路幅宽度
	
	检测日期
	

	检测桩号
	
	判定依据
	JTG F80/1
	标准要求
	

	检测依据
	J
	主要仪器设备名称及编号
	

	测幅
	测试桩号
	每测尺最大间隙（mm）
	平均值
（mm）
	不合格
尺数
	合格率（%）
	备注

	
	
	1
	2
	3
	4
	5
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


复核：		检测：
[bookmark: _Toc195291846][bookmark: _Toc195346777][bookmark: _Toc195350153][bookmark: _Toc195519221][bookmark: _Toc196398316]水泥混凝土路面平整度（三米直尺法）原始记录（续页）
检测编号：		委托编号：                                       第　　页　共　　页
	检测依据
	
	主要仪器设备名称及编号
	

	测幅
	测试桩号
	每测尺最大间隙（mm）
	平均值
（mm）
	不合格
尺数
	合格率（%）
	备注

	
	
	1
	2
	3
	4
	5
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


复核：		检测：
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[bookmark: _Toc195350154][bookmark: _Toc195346778][bookmark: _Toc195291847][bookmark: _Toc195519222][bookmark: _Toc196398317]水泥混凝土路面构造深度检测报告
检测编号：	委托编号：	第　　页　共　　页
	工程名称
	
	委托日期
	

	委托单位
	
	检测日期
	

	见证单位
	
	报告日期
	

	监督单位
	
	检测类别
	

	代表桩号
	
	见 证 员
	

	检测依据
	
	委 托 人
	

	设计要求
	构造深度
	判定标准
	

	主要仪器设备名称及编号
	

	检     测    结     果

	检测桩号
	构造深度（mm）
	单项判定

	
	测点1
	测点2
	测点3
	平均值
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	构造深度平均值（mm）
	
	标准差
（mm）
	
	变异系数
	

	检测结论
	



	备注
	
	检测单位
	单位全称
（盖章）


批准：	审核：	检测： 
声明：1.未经本机构同意，不得部分复制本报告。
2.对本报告有异议的，请在收到报告后15 天内联系本机构协商解决。
3.检测地址：                 电话：
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[bookmark: _Toc195519223][bookmark: _Toc195350155][bookmark: _Toc195291848][bookmark: _Toc195346779][bookmark: _Toc196398318]水泥混凝土路面构造深度检测原始记录
检测编号：		委托编号：                                       第　　页　共　　页
	工程名称
	
	设计/标准要求
	
	委托日期
	

	代表桩号
	
	检测方法
	
	检测日期
	

	主要仪器设备及编号
	
	检测依据
	
	环境条件
	

	构 造 深 度 检 测
	构 造 深 度 检 测

	检测桩号
	测点编号
	砂的摊铺直径 (mm)
	构造深度(mm)
	检测桩号
	测点编号
	砂的摊铺直径(mm)
	构造深度(mm)

	
	
	1
	2
	平均值
	实测
	平均值
	
	
	1
	2
	平均值
	实测
	平均值

	
	1
	
	
	
	
	
	
	1
	
	
	
	
	

	
	2
	
	
	
	
	
	
	2
	
	
	
	
	

	
	3
	
	
	
	
	
	
	3
	
	
	
	
	

	
	1
	
	
	
	
	
	
	1
	
	
	
	
	

	
	2
	
	
	
	
	
	
	2
	
	
	
	
	

	
	3
	
	
	
	
	
	
	3
	
	
	
	
	

	
	1
	
	
	
	
	
	
	1
	
	
	
	
	

	
	2
	
	
	
	
	
	
	2
	
	
	
	
	

	
	3
	
	
	
	
	
	
	3
	
	
	
	
	

	
	1
	
	
	
	
	
	
	1
	
	
	
	
	

	
	2
	
	
	
	
	
	
	2
	
	
	
	
	

	
	3
	
	
	
	
	
	
	3
	
	
	
	
	

	
	1
	
	
	
	
	
	
	1
	
	
	
	
	

	
	2
	
	
	
	
	
	
	2
	
	
	
	
	

	
	3
	
	
	
	
	
	
	3
	
	
	
	
	

	检测总点数
	
	备 注
	

	平均值（mm）
	
	
	

	标准差（mm）
	
	
	

	变异系数（%）
	
	
	


复核：		检测：
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[bookmark: _Toc195519224][bookmark: _Toc196398319][bookmark: _Toc195346780][bookmark: _Toc195350156][bookmark: _Toc195291849]水泥混凝土路面厚度检测报告
（钻芯法）
检测编号：	委托编号：	第　　页　共　　页
	工程名称
	
	委托日期
	

	委托单位
	
	取样日期
	

	见证单位
	
	检测日期
	

	监督单位
	
	报告日期
	

	结构部位
	
	检测类别
	

	代表桩号
	
	取 样 员
	

	设计厚度
	
	见 证 员
	

	检测依据
	
	判定依据
	

	主要仪器设备名称 及自编号
	

	检测内容及结果

	样品 编号
	桩号
	距中线位置
（m）
	芯样外观描述
	实测厚度 （mm）
	标准要求 （mm）
	厚度偏差 （mm）
	单项判定

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	测试路段厚度检测 评定结果
	检测点数
	合格点数
	合格率 （%）
	平均值 (mm)
	标准差
（mm）
	保证率 （%）
	代表值
（mm）

	
	
	
	
	
	
	
	

	检测结论
	



	备注
	
	检测单位
	单位全称
（盖章）


批准：	审核：	检测：
声明：1.未经本机构同意，不得部分复制本报告。
2.对本报告有异议的，请在收到报告后15 天内联系本机构协商解决。
3.检测地址：                 电话：
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[bookmark: _Toc195519225][bookmark: _Toc196398320][bookmark: _Toc195291850][bookmark: _Toc195350157][bookmark: _Toc195346781]水泥混凝土路面厚度检验原始记录
（钻芯法）
检测编号：		委托编号：                                       第　　页　共　　页
	代表桩号
	
	芯样来源
	
	委托日期
	

	检测依据
	
	设计厚度
	
	取样日期
	

	样品整体外观描述
	
	结构部位
	
	检测日期
	

	主要仪器设备名称及编号
	
	厚度允许偏差
	

	样品编号
	桩号
	测点距路中（m）    左（+） 右（ -）
	样品描述
	实测芯样厚度（mm）
	厚度偏差 （mm）
	备注

	
	
	
	
	1
	2
	3
	4
	平均值
	
	

	
	
	
	□完整       □局部松散
□松散，无法提取全部芯样。
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	□完整       □局部松散
□松散，无法提取全部芯样。
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	□完整       □局部松散
□松散，无法提取全部芯样。
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	□完整       □局部松散
□松散，无法提取全部芯样。
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	□完整       □局部松散
□松散，无法提取全部芯样。
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	□完整       □局部松散
□松散，无法提取全部芯样。
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	□完整       □局部松散
□松散，无法提取全部芯样。
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	□完整       □局部松散
□松散，无法提取全部芯样。
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	□完整       □局部松散
□松散，无法提取全部芯样。
	
	
	
	
	
	
	


复核：		检测：
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工程名称：
委托单位：
检测日期：
报告总页数：
报告编号：


检测机构全称
年     月    日


XXXXXX项目
桥梁结构检测报告

检 测  人 员：                 
报 告  编 写: 
校        核： 
审        核：  
批   准   人：

声  明：
1、本报告无本机构“检测报告专用章”无效。
2、本报告无检测、审核、批准人签字无效。
3、本报告如有改动痕迹或有错页、漏页者即为无效。
4、本报告中检测机构名称与检测报告专用章名称不符合者无效。
5、未经本机构书面同意不得部分复制本报告。
6、对本报告有异议的，请在收到报告后15天内联系本机构协商解决。

检测机构：
地　　址：
邮　　编：
电　　话：
邮    箱：


首   页
	工程名称
	

	工程地点
	

	委托单位
	

	见证单位
	

	设计单位
	

	施工单位
	

	监督单位
	

	检测类别
	□验收检测  □平行检测   □自控检测   □监督抽测
□其他 (                  )

	检测项目
	

	检测依据
	

	抽样方式
	

	检测日期
	

	检测结论：






目  录

2、 工程概况
二、检测依据
三、检测内容及方法
四、检测设备
五、检测结果
六、检测结论
七、附件











一、工程概况
工程名称、地点及建造年代。桥梁类型、结构形式、跨径布置、横向布置、荷载等级和设计车速。检测目的。

二、检测依据

三、检测评定内容及方法

1、桥梁结构检测
结构及外观检测项目及数量，检测评定方法及设备。

2、桥梁结构检算
检算目的、依据和内容，结构检算荷载、计算模型及相关参数取值。

3、桥梁荷载试验
试验目的、依据和内容；试验桥跨、控制截面及控制测点；加载方式及设备、荷载工况、加卸载控制程序、试验终止条件；测试设备及观测系统。

四、检测设备

	序 号
	名   称
	规格型号
	编   号
	检定（校准）有效期

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	



五、检测结果及其评定

六、结论
桥梁耐久性状况评价、承载能力评价及建议。

七、附件
检测、试验及计算资料、图表。


[bookmark: _Toc195519229][bookmark: _Toc195346785][bookmark: _Toc195350161][bookmark: _Toc196398324][bookmark: _Toc195291854]桥梁结构尺寸检测结果
	工程名称
	

	委托单位
	
	委托（合同）编号
	

	建设单位
	

	施工单位
	

	见证单位
	

	委托日期
	
	检测日期
	

	检测设备
	

	检测依据
	
	检测环境
	

	序号
	构件名称、部位
	横向偏差
(mm)
	纵向偏差
(mm)
	实测偏差
(mm)
	允许偏差
(mm)
	单项
结论

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	检测结果说明
	


[bookmark: _Toc195291855][bookmark: _Toc195346786][bookmark: _Toc195350162][bookmark: _Toc195519230][bookmark: _Toc196398325]桥梁轴线偏位检测结果
	工程名称
	

	委托单位
	
	委托（合同）编号
	

	建设单位
	

	施工单位
	

	见证单位
	

	委托日期
	
	检测日期
	

	检测设备
	

	检测依据
	
	检测环境
	

	检测项目
	检测结果

	
	设计值
	实测值
	偏差

	
	X（m）
	Y（m）
	X（m）
	Y（m）
	X（m）
	Y（m）

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	检测结果说明
	


[bookmark: _Toc195291856][bookmark: _Toc195346787][bookmark: _Toc195350163][bookmark: _Toc195519231][bookmark: _Toc196398326]回弹法检测混凝土抗压强度检测结果
	工程名称
	
	检测日期
	

	委托单位
	
	委托日期
	

	施工单位
	
	龄期（d）
	

	检验地点
	
	龄期（d）
	

	检测设备
	
	设计强度等级
	

	检测依据
	

	检   测   结   果

	构件
名称
	构件
编号
	平均强度值（MPa）
	标准差
(MPa)
	最小值
(MPa)
	构件现龄期混凝土强度推定值（MPa）

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	  评 定 结 果

	平均强度值（MPa）
	标准差
(MPa)
	现龄期混凝土强度推定值
(MPa)

	
	
	

	备
注
	







[bookmark: _Toc195291857][bookmark: _Toc195346788][bookmark: _Toc195350164][bookmark: _Toc195519232][bookmark: _Toc196398327]混凝土抗压强度钻芯法检测结果
	工程名称
	
	委托日期
	

	委托单位
	
	检测日期
	

	施工单位
	
	报告日期
	

	设计单位
	
	结构类型
	

	检测目的
	
	混凝土设计强度等级
	

	检测设备
	

	检测依据
	

	检  测  结  果

	构件名称及
检测部位
	试样编号
	设计强度等级
	芯样抗压强度(MPa)
	芯样抗压强度推定值 (MPa)

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	

	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	检测
结论
	





	备注
	




[bookmark: _Toc195291858][bookmark: _Toc195346789][bookmark: _Toc195350165][bookmark: _Toc195519233][bookmark: _Toc196398328]钢筋保护层厚度检测结果
	工程名称
	
	委托日期
	

	委托单位
	
	检测日期
	

	施工单位
	
	报告日期
	

	设计单位
	
	结构类型
	

	检测设备
	
	检测目的
	

	检测方法
	
	检测情况
	

	检测标准
	
	抽样方法
	

	混凝土强度等级
	
	抽样数量
	

	钢筋保护层厚度设计要求(mm)
	
	且不应小于钢筋的公称直径

	
	
	

	规范允许偏差(mm)
	

	检    测    结    果

	构件
类别
	构件数
(个)
	检测
钢筋(根)
	合格(根)
	不合格(根)
	检测
合格率
(%)
	评定
标准
	标准
要求
(%)
	结果
评定

	
	
	
	≤
允许偏差
	＜最大偏
差允许值
	≥最大偏差允许值
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	GB 50204
-2015
	合格率≥90
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	检 测
结 论
	

	备 注
	


[bookmark: _Toc195350166][bookmark: _Toc195291859][bookmark: _Toc196398329][bookmark: _Toc195519234][bookmark: _Toc195346790]桥梁检测试验见证记录单
	工程名称
	

	委托单位
	
	委托（合同）编号
	

	建设单位
	

	施工单位
	

	见证单位
	

	检测类别
	□验收检测  □平行检测   □自控检测   □监督抽测   □其他 (            )

	委托日期
	
	检测日期
	

	检测依据
	

	检测
设备
	

	检测试验内容
	

	检测人
	

	见证人
	


[bookmark: _Toc195346791][bookmark: _Toc196398330][bookmark: _Toc195350167][bookmark: _Toc195291860][bookmark: _Toc195519235]桥梁荷载试验记录表
记录编号： 		第　　页　共　　页
	委托/施工单位
	
	委托编号
	

	工程名称
	
	检测类别
	

	工程部位/用途
	
	检测数量
	

	荷载试验类型
	

	测试项目
	

	试验依据
	

	仪器设备及编号
	

	测点布置图
	

	数据文件
	

	备注
	


复核：		检测：
[bookmark: _Toc195291861][bookmark: _Toc195346792][bookmark: _Toc195350168][bookmark: _Toc195519236][bookmark: _Toc196398331]桥梁结构索力试验检测记录表（振动法）
记录编号：		第　　页　共　　页
	委托/施工单位
	
	委托编号
	

	工程名称
	
	检测类别
	

	工程部位/用途
	
	检测数量
	

	试验依据
	
	判定依据
	

	仪器设备及编号
	

	序号
	拉索编号
	测量结果 
（Hz）
	序号
	拉索编号
	测量结果
（Hz）

	　
	　
	　
　
	　
	
	　
　

	　
	　
	　
　
	　
	
	　

	　
	　
	　
　
	　
	
	　

	　
	　
	　
　
	　
	
	　

	　
	　
	　
　
	　
	
	　

	　
	　
	　
　
	　
	
	　

	　
	　
	　
　
	　
	
	　

	　
	　
	　
　
	　
	
	　

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	备注：


复核：		检测：

— 1114 —

[bookmark: _Toc195291862][bookmark: _Toc195346793][bookmark: _Toc195350169][bookmark: _Toc195519237][bookmark: _Toc196398332]桥梁静载试验静态挠度测量记录表
记录编号：                                       　　　　　　　　　　　　　　　　                                     第　　页　共　　页
	委托/施工单位
	
	委托编号
	

	工程名称
	
	试验类别
	

	工程部位/用途
	
	测点数量
	

	试验依据
	
	试验环境
	

	仪器设备及编号
	

	序号
	试验荷载
	测点位移（mm）

	
	
	测点
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	备注

	
	
	本级读数
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	本级位移
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	累计位移
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	本级读数
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	本级位移
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	累计位移
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	本级读数
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	本级位移
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	累计位移
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


复核：		检测：

— 1115 —

[bookmark: _Toc195346794][bookmark: _Toc195350170][bookmark: _Toc196398333][bookmark: _Toc195291863][bookmark: _Toc195519238]桥梁结构尺寸检测记录表
记录编号：		第　　页　共　　页
	工程名称
	

	委托单位
	
	委托（合同）编号
	

	建设单位
	

	施工单位
	

	见证单位
	

	委托日期
	
	检测日期
	

	检测设备
	

	检测依据
	
	检测环境
	

	序号
	构件名称、部位
	横向偏差
(mm)
	纵向偏差
(mm)
	实测偏差
(mm)
	允许偏差
(mm)
	单项
结论

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	检测
说明
	


复核：		检测：
[bookmark: _Toc195291864][bookmark: _Toc195346795][bookmark: _Toc195519239][bookmark: _Toc195350171][bookmark: _Toc196398334]桥梁轴线偏位检测记录表
记录编号：		第　　页　共　　页
	工程名称
	

	委托单位
	
	委托（合同）编号
	

	建设单位
	

	施工单位
	

	见证单位
	

	委托日期
	
	检测日期
	

	检测设备
	

	检测依据
	
	检测环境
	

	检测项目
	检测结果

	
	设计值
	实测值
	偏差

	
	X（m）
	Y（m）
	X（m）
	Y（m）
	X（m）
	Y（m）

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	备注
	


复核：		检测：

— 1117 —

[bookmark: _Toc195346796][bookmark: _Toc195350172][bookmark: _Toc195519240][bookmark: _Toc196398335]回弹法检测混凝土抗压强度原始记录（1）
记录编号：                                                            　　　　　　　　　　　　　　　　　　             第　　页　共　　页

	工程名称
	

	结构或构件名称
	
	检测日期
	
	检测依据
	

	设计强度等级
	
	施工日期
	
	设备编号
	
	设备状态
	

	测面状态
	□侧面□表面□底面□干燥□潮湿□光洁□粗糙
	测试角度
	□水平 □向上(    )□向下(    )
	混凝土类型
	□泵送  □非泵送

	测区
	回弹值Ri
	碳化深度值（mm）

	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	1
	2
	3
	平均
值

	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	8
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	9
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	10
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	备注
	


复核：		检测：
[bookmark: _Toc196398336][bookmark: _Toc195350173][bookmark: _Toc195519241][bookmark: _Toc195291865][bookmark: _Toc195346797]回弹法检测混凝土抗压强度原始记录（2）
记录编号：                                                            　　　　　　　　　　　　　　　　　　             第　　页　共　　页

	工程名称
	

	结构或构件名称
	
	检测日期
	
	检测依据
	

	设计强度等级
	
	施工日期
	
	设备编号
	
	设备状态
	

	测面状态
	□侧面□表面□底面□干燥□潮湿□光洁□粗糙
	测试角度
	□水平 □向上(    )□向下(    )
	混凝土类型
	□泵送  □非泵送

	测区
	回弹平均值
R m 0
	角度修正值Raα
	角度修正
后回弹值
R m1
	浇注面修正
	浇注面修正
后回弹值
R m
	碳化深度取
值（mm）
	测区强度换
算值fc ,i0
（MPa）
	修正量 Δ tot
（MPa）
	修正后测区强度换算值

	
	
	
	
	浇注面修正


值、
	
	
	
	
	fc ,i1
	（MPa）

	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	8
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	9
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	10
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	强度计算
	强度换算平均值 mf =       标准差sf  =       变异系数δ=      最小测区强度换算值fc ,min =       强度推定值fcu ,e =

	备注
	公式 1.fcu ,e = mf -k sf   (k 宜取 1.645)    公式 2.fcu ,e =fc ,min （测区数少于 10 个时）


复核：		检测：
[bookmark: _Toc195291866][bookmark: _Toc195346798][bookmark: _Toc195350174][bookmark: _Toc195519242][bookmark: _Toc196398337]钻芯法检测混凝土抗压强度检测原始记录（1）
记录编号：                                                                                                          第　　页　共　　页

	工程名称
	

	检测日期
	
	抽样日期
	
	设计强度等级
	
	检测依据
	

	龄期（d）
	
	检验环境温度
	
	检验地点
	
	设备编号
	

	构件名称
	芯样编号
	芯样状况
	芯样直径（mm）
	不垂直度(°)
	不平整度（mm）
	芯样高度（mm）
	高径
比
(H/d)
	芯样试
件抗压
截面面
积Ac
（mm2）
	破坏荷载Fc（N）
	抗压强度值fcu,cor
(MPa)
	强度推
定值u.e
(MPa)

	
	
	
	上部
	中部
	下部
	平均值
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	1
	2
	1
	2
	1
	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	备注
	公式：fcu,cor = βcFc/Ac (Ac—芯样试件抗压截面面积 βc-芯样试件强度换算系数，取 1.0)


复核：		检测：
[bookmark: _Toc195350175][bookmark: _Toc195346799][bookmark: _Toc196398338][bookmark: _Toc195291867][bookmark: _Toc195519243]钻芯法检测混凝土抗压强度检测原始记录（2）
记录编号：                                                                                                          第　　页　共　　页

	工程名称
	

	检测日期
	
	抽样日期
	
	设计强度等级
	
	检测依据
	

	龄期（d）
	
	检验环境温度
	
	检验地点
	
	设备编号
	

	构件名称
	单个芯样试件抗压强度值fcu,cor，i（MPa）
	抗压强度平均
值 fcu,cor,m（MPa）
	标准差  Scu（MPa）
	k1
	k2
	抗压强度推定区间上限fcu,e1 (MPa)
	抗压强度推定区间下限fcu,e2 (MPa)
	强度
推定值

	
	
	
	
	
	
	
	
	fcu.e

	(MPa)

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	备注
	公式：上限值 fcu,e1=fcu,cor,m-k1Scu
	下限值 fcu,e2=fcu,cor,m-k2Scu


复核：		检测：
[bookmark: _Toc195350176][bookmark: _Toc195519244][bookmark: _Toc195346800][bookmark: _Toc195291868][bookmark: _Toc196398339]超声回弹综合法检测混凝土抗压强度检测原始记录（1）
记录编号：                                                                                                       第　　页　共　　页
	检测依据
	
	检测编号
	
	结构或构件名称
	
	设备编号
	
	
	
	

	施工日期
	
	检测日期
	
	设计强度等级
	
	设备状态
	
	
	
	

	侧面状态
	□侧面□表面□底面□干燥□潮湿□光洁□粗 糙
	测试角度
	□水平□向上(     )□向下(     )
	混凝土类型
	□泵送 □非泵送

	测区
	测点回弹值 Ri
	测区平均
回 弹值 Rm
	碳化深度 d（ mm）
	测点测距 li/声速 ti-t0
	测区声速平均值 vm
（km/s）

	
	1
	2
	3
	4
	5
	
	1
	2
	3
	平均
	1
	2
	3
	

	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	8
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	9
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	10
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	备注：
	


复核：		检测：
[bookmark: _Toc195519245][bookmark: _Toc195350177][bookmark: _Toc196398340][bookmark: _Toc195291869][bookmark: _Toc195346801]超声回弹综合法检测混凝土抗压强度检测原始记录（2） 
记录编号：                                                                                                            第　　页　共　　页
	工程名称
	
	委托单位
	

	计  算  项  目
	测       区

	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	
回 弹 值
	测区代表值
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	角度修正值
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	角度修正后
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	浇筑面修正值
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	浇筑面修正后
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	声
速
值
（km/s）
	测区代表值
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	修正系数β 、 λ
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	修正后的值
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	强度修正量 Δtot
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	测区强度换算值（MPa）
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	强度推定值（MPa） n= (10)
	平均值 m f c       =
cu
	标准差 s fc      =
cu
	最小强度换算值fccu,min =
	强度推定值fcu,e  =

	
备注：
	公式 1.fcu ,e = mf -1.645sf               公式 2.fcu ,e =fc ,min （测区数少于 10 个时）


复核：		检测：
— 1123 —

[bookmark: _Toc195350178][bookmark: _Toc195291870][bookmark: _Toc196398341][bookmark: _Toc195346802][bookmark: _Toc195519246]混凝土结构钢筋保护层厚度检测记录表
记录编号：		第　　页　共　　页
	工程名称
	

	工程部位/用途
	

	试验检测日期
	
	试验条件
	

	检测依据
	
	判定依据
	

	仪器设备及编号
	

	设计保护层厚度（mm）
	

	构件名称
	
	
	
	
	

	钢筋保护层厚度（mm）
	第  根
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	第  根
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	第  根
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	第  根
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	第  根
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	第  根
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	第  根
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	第  根
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	第  根
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	第  根
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	结果评价或处理

	检测点数（个）
	
	
	
	
	

	合格点数（个）
	
	
	
	
	

	合格率（%）
	
	
	
	
	


复核：		检测：
[bookmark: _Toc196398342][bookmark: _Toc195519247][bookmark: _Toc195350179][bookmark: _Toc195346803][bookmark: _Toc195291871]氯离子含量试验检测记录表
记录编号：		第　　页　共　　页
	工程部位/用途
	
	委托/任务编号
	

	样品名称
	
	样品编号
	

	试验依据
	
	样品描述
	

	试验条件
	
	试验日期
	

	工程名称
	
	委托单位
	

	仪器设备
	

	标准溶液
	

	检测部位
	测孔编号
	试样编号
	试样质量
ms（g）
	标准溶液用量V1
（mL）
	标准溶液空白试验用量V2（ml）
	氯离子含量
W(cl-)（%）

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
说明：

     


式中：--混凝土中氯离子质量百分数；--硝酸银标准溶液物质量浓度，molL；
V1--硝酸银标准溶液用量，mL；V2--空白试验硝酸银标准溶液用量，mL；
ms--混凝土试样的质量。
        


复核：		检测：
[image: 二维码]
二维码
宽：2.17cm
高：2.17cm



[bookmark: _Toc195291872][bookmark: _Toc195347101][bookmark: _Toc195346804][bookmark: _Toc196398343][bookmark: _Toc195519248][bookmark: _Toc195350180]隧道主体结构检测



[bookmark: _Toc195291873][bookmark: _Toc196398344][bookmark: _Toc195519249][bookmark: _Toc195346805][bookmark: _Toc195347106][bookmark: _Toc195350181]检 测 报 告




工程名称：
委托单位：
检测日期：
报告总页数：
报告编号：


检测单位全称
年     月    日


XXXXXX项目
隧道主体结构检测报告

检 测  人 员：                 
报 告  编 写: 
校        核： 
审        核：  
批   准   人：
声  明：
1、本报告无本机构“检测报告专用章”无效。
2、本报告无检测、审核、批准人签字无效。
3、本报告如有改动痕迹或有错页、漏页者即为无效。
4、本报告中检测机构名称与检测报告专用章名称不符合者无效。
5、未经本机构书面同意不得部分复制本报告。
6、对本报告有异议的，请在收到报告后15天内联系本机构协商解决。

检测机构：
地　　址：
邮　　编：
电　　话：
邮    箱：



首   页
	工程名称
	

	工程地点
	

	委托单位
	

	见证单位
	

	设计单位
	

	施工单位
	

	监督单位
	

	检测类别
	□验收检测  □平行检测   □自控检测   □监督抽测
□其他 (                  )

	检测项目
	

	检测依据
	

	抽样方式
	

	检测日期
	

	检测结论：





目  录

一、工程概况
二、检测依据
三、检测内容及方法
四、检测设备
五、检测结果
六、检测结论
七、附件











一、工程概况
工程名称地点、隧道结构类型、隧道截面形状尺寸、隧道长度、施工方法。
二、检测依据
《公路工程质量检验评定标准 第一册 土建工程》JTG F80/1。
三、检测内容及方法
检测项目、数量及抽样方法，检测设备及方法。
四、检测设备
	序 号
	名   称
	规格型号
	编   号
	检定（校准）有效期

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	



五、检测结果
六、结论
七、附件
各项目检测结果图表。


[bookmark: _Toc195346806][bookmark: _Toc195350182][bookmark: _Toc195519250][bookmark: _Toc196398345][bookmark: _Toc195291874]隧道断面尺寸检测结果
	工程名称
	

	委托单位
	
	委托（合同）编号
	

	委托日期
	
	检测日期
	

	检测设备
	

	检测依据
	
	检测环境
	

	测试断面
里程桩号
	测点尺寸偏差
	结果
评价

	
	测点
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	

	
	设计值
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	实测值
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	设计值
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	实测值
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	设计值
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	实测值
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	设计值
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	实测值
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	设计值
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	实测值
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	检测结果
说明
	



— 1131 —

[bookmark: _Toc195291875][bookmark: _Toc195519251][bookmark: _Toc195346807][bookmark: _Toc196398346][bookmark: _Toc195350183]隧道衬砌厚度检测结果
	工程名称
	
	检测时间
	

	检测依据
	
	施工时间
	

	委托单位
	
	委托（合同）编号
	

	设备名称及编号
	

	检测里程号
	

	测线编号
	测线方向
	测线位置
	测线起点
	测线终点
	测线长度m
	检测结果

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	测线布置
	



— 1132 —

[bookmark: _Toc196398347][bookmark: _Toc195350184][bookmark: _Toc195346808][bookmark: _Toc195291876][bookmark: _Toc195519252]回弹法检测混凝土抗压强度检测结果
	工程名称
	
	检测日期
	

	委托单位
	
	委托日期
	

	施工单位
	
	龄期（d）
	

	检验地点
	
	龄期（d）
	

	检测设备
	
	设计强度等级
	

	检测依据
	

	检   测   结   果

	构件
名称
	构件
编号
	平均强度值（MPa）
	标准差
(MPa)
	最小值
(MPa)
	构件现龄期混凝土强度推定值（MPa）

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	评 定 结 果

	平均强度值（MPa）
	标准差
(MPa)
	现龄期混凝土强度推定值
(MPa)

	
	
	

	备
注
	







[bookmark: _Toc195291877][bookmark: _Toc196398348][bookmark: _Toc195519253][bookmark: _Toc195346809][bookmark: _Toc195350185]钢筋保护层厚度检测结果
	工程名称
	
	委托日期
	

	委托单位
	
	检测日期
	

	施工单位
	
	报告日期
	

	设计单位
	
	结构类型
	

	检测设备
	
	检测目的
	

	检测标准
	
	抽样方法
	

	混凝土强度等级
	
	抽样数量
	

	钢筋保护层厚度
设计要求(mm)
	
	

	
	
	

	规范允许偏差(mm)
	

	检    测    结    果

	构件
类别
	构件数
(个)
	检测
钢筋(根)
	合格(根)
	不合格(根)
	检测
合格率
(%)
	评定
标准
	标准
要求
(%)
	结果
评定

	
	
	
	≤
允许偏差
	＜最大偏
差允许值
	≥最大偏差允许值
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	GB 50204
	合格率≥90
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	检 测
结 论
	



	备 注
	



[bookmark: _Toc195346810][bookmark: _Toc195350186][bookmark: _Toc196398349][bookmark: _Toc195519254][bookmark: _Toc195291878]混凝土抗压强度钻芯法检测结果
	工程名称
	
	委托日期
	

	委托单位
	
	检测日期
	

	施工单位
	
	报告日期
	

	设计单位
	
	结构类型
	

	检测目的
	
	混凝土设计
强度等级
	

	检测设备
	

	检测依据
	

	检  测  结  果

	构件名称及
检测部位
	试样编号
	设计强度等级
	芯样抗压强度(MPa)
	芯样抗压强度推定值 (MPa)

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	

	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	检测
结论
	




	备注
	




[bookmark: _Toc195519255][bookmark: _Toc196398350][bookmark: _Toc195346811][bookmark: _Toc195291879][bookmark: _Toc195350187]隧道衬砌墙面平整度检测结果
	工程名称
	

	委托单位
	
	委托编号
	

	检测日期
	
	施工日期
	

	试验依据
	

	检测部位
	
	检测环境
	

	主要仪器设备
	

	序号
	检测部位起止桩号
	实测最大空隙
（mm）
	实测最大空隙位置
	结果评价

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	检测
说明
	


[bookmark: _Toc195291880][bookmark: _Toc195346812][bookmark: _Toc195350188][bookmark: _Toc195519256][bookmark: _Toc196398351]锚杆抗拔力检测结果
	工程名称
	
	委托编号
	

	检测位置
	
	施工时间
	

	规格型号
	
	检测时间
	

	检测依据
	

	检测设备
	

	检测环境
	

	锚杆类型
	
	代表数量
	
	锚杆直径
	

	序号
	锚杆编号
	设计抗拉值
（kN）
	最大加载值
（kN）
	荷载-位移曲线
	合格评价

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


[bookmark: _Toc195291881][bookmark: _Toc195346813][bookmark: _Toc195350189][bookmark: _Toc195519257][bookmark: _Toc196398352]锚杆长度及锚固密实度检测结果
	工程名称
	
	委托编号
	

	检测位置
	
	施工时间
	

	规格型号
	
	检测时间
	

	检测依据
	

	检测设备
	

	序号
	锚杆编号
	设计锚杆长度（m）
	实测锚杆长度(m)
	锚固密实度
	合格评价

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


[bookmark: _Toc195291882][bookmark: _Toc195346814][bookmark: _Toc195350190][bookmark: _Toc195519258][bookmark: _Toc196398353]混凝土管片几何尺寸检测结果
	工程名称
	
	委托编号
	

	检测位置
	
	施工时间
	

	规格型号
	
	检测时间
	

	检测依据
	

	检测设备
	

	管片编号
	

	序号
	项目
	几何尺寸（mm）
	备注

	
	
	测
点
1
	测
点
2
	测
点
3
	测
点
4
	测
点
5
	测
点
6
	测
点
7
	测
点
8
	

	1
	宽度
	
	
	
	
	
	
	
	
	测5点

	2
	厚度
	
	
	
	
	
	
	
	
	测8点

	3
	钢筋保护层厚度
	
	
	
	
	
	
	
	
	内弧面测5点

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	外弧面测5点

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	检测结果评价
	


[bookmark: _Toc195291883][bookmark: _Toc195346815][bookmark: _Toc195350191][bookmark: _Toc195519259][bookmark: _Toc196398354]管片拼装尺寸偏差检测结果
	工程名称
	
	委托编号
	

	检测位置
	
	施工时间
	

	规格型号
	
	检测时间
	

	检测依据
	

	检测设备
	

	检测位置
	

	序号
	衬砌环编号
	检测值
	备注

	
	
	检测项目
	衬砌环椭圆度（‰）
	衬砌环内错台（mm）
	衬砌环间错台（mm）
	

	
	
	允许偏差
	
	
	
	

	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	8
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	9
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	10
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	检测结果评价
	


[bookmark: _Toc195291884][bookmark: _Toc195346816][bookmark: _Toc195350192][bookmark: _Toc195519260][bookmark: _Toc196398355]衬砌钢筋网格尺寸检测结果
	工程名称
	
	委托编号
	

	检测位置
	
	施工时间
	

	规格型号
	
	检测时间
	

	检测依据
	

	检测设备
	

	检测位置
	

	序号
	里程号
	检测结果（mm）
	备注

	
	
	检测项目
	喷射混凝土保护层厚度
	网格尺寸
	搭接长度
	外观
	

	
	
	规定值
	
	
	
	
	

	
	
	允许偏差
	
	
	
	
	

	
	
	实测值
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	检测结果评价
	


[bookmark: _Toc195291885][bookmark: _Toc195346817][bookmark: _Toc195350193][bookmark: _Toc195519261][bookmark: _Toc196398356]隧道结构检测见证记录单
	工程名称
	

	委托单位
	
	委托（合同）编号
	

	建设单位
	

	施工单位
	

	见证单位
	

	检测类别
	□验收检测  □平行检测   □自控检测   □监督抽测
□其他 (                  )

	委托日期
	
	检测日期
	

	检测依据
	

	检测里程桩号
	

	检测
设备
	

	检测试验内容
	

	检测人
	

	见证人
	


[bookmark: _Toc195291886][bookmark: _Toc195346818][bookmark: _Toc195350194][bookmark: _Toc195519262][bookmark: _Toc196398357]隧道断面尺寸记录表
记录编号：		第　　页　共　　页
	工程名称
	

	委托单位
	
	委托（合同）编号
	

	委托日期
	
	检测日期
	

	检测设备
	

	检测依据
	
	检测环境
	

	测试断面
里程桩号
	测点尺寸偏差
	备注

	
	测点
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	

	
	设计值
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	实测值
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	设计值
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	实测值
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	设计值
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	实测值
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	设计值
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	实测值
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	设计值
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	实测值
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	备注
	


复核：		检测：

— 1143 —

[bookmark: _Toc195519263][bookmark: _Toc195350195][bookmark: _Toc195291887][bookmark: _Toc195346819][bookmark: _Toc196398358]隧道衬砌厚度检测记录表
记录编号：                                                                                                        第　　页　共　　页
	工程名称
	
	检测时间
	

	检测依据
	
	施工时间
	

	委托单位
	
	委托（合同）编号
	

	设备名称及编号
	

	检测里程号
	

	检测环境
	

	测线编号
	测线方向
	测线位置描述
	测线起点
	测线终点
	测线长度m
	存储文件
	异常
情况
	备注

	1
	
	
	
	
	
	
	
	


	2
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	
	
	
	
	
	
	
	

	测线布置
	


复核：		检测：
[bookmark: _Toc195291888][bookmark: _Toc195346820][bookmark: _Toc195519264][bookmark: _Toc196398359][bookmark: _Toc195350196]回弹法检测混凝土抗压强度原始记录（1）
记录编号：                                                                                                         第　　页　共　　页

	工程名称
	

	结构或构件名称
	
	检测日期
	
	检测依据
	

	设计强度等级
	
	施工日期
	
	设备编号
	
	设备状态
	

	测面状态
	□侧面□表面□底面□干燥□潮湿□光洁□粗糙
	测试角度
	□水平 □向上(    )□向下(    )
	混凝土类型
	□泵送  □非泵送

	测区
	回弹值R
	i
	碳化深度值（mm）

	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	1
	2
	3
	平均值

	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	8
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	9
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	10
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	备注
	


复核：		检测：
[bookmark: _Toc195291889][bookmark: _Toc195346821][bookmark: _Toc195350197][bookmark: _Toc195519265][bookmark: _Toc196398360]回弹法检测混凝土抗压强度原始记录（2）
记录编号：                                                                                                          第　　页　共　　页

	工程名称
	

	结构或构件名称
	
	检测日期
	
	检测依据
	

	设计强度等级
	
	施工日期
	
	设备编号
	
	设备状态
	

	测面状态
	□侧面□表面□底面□干燥□潮湿□光洁□粗糙
	测试角度
	□水平□向上()□向下()
	混凝土类型
	□泵送□非泵送

	测区
	回弹平均值Rm0
	角度修正值
Raα
	角度修正
后回弹值
Rm1
	浇注面修正


值、
	浇注面修正
后回弹值
Rm
	碳化深度取
值（mm）
	测区强度换
算值fc,i0
（MPa）
	修正量Δtot
（MPa）
	修正后测区强度换算值

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	fc,i1
	（MPa）

	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	8
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	9
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	10
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	强度计算
	强度换算平均值mf=标准差sf=变异系数δ=最小测区强度换算值fc,min=强度推定值fcu,e=

	备注
	公式1.fcu,e=mf-ksf(k宜取1.645)公式2.fcu,e=fc,min（测区数少于10个时）


复核：		检测：
[bookmark: _Toc195350198][bookmark: _Toc196398361][bookmark: _Toc195519266][bookmark: _Toc195346822][bookmark: _Toc195291890]超声回弹综合法检测混凝土抗压强度检测原始记录（1）
记录编号：                                                                                                           第　　页　共　　页
	检测依据
	
	检测编号
	
	结构或构件名称
	
	设备编号
	

	施工日期
	
	检测日期
	
	设计强度等级
	
	设备状态
	

	侧面状态
	□侧面□表面□底面□干燥□潮湿□光洁□粗糙
	测试角度
	□水平□向上(   )□向下 (     )
	混凝土类型
	□泵送 □非泵送

	测区
	测点回弹值 Ri
	测区平均回 弹值 Rm
	碳化深度 d（ mm）
	测点测距 li/声速 ti-t0
	测区声速平均值 vm
（km/s）

	
	1
	2
	3
	4
	5
	
	1
	2
	3
	平均
	1
	2
	3
	

	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	8
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	9
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	10
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	备注：
	


复核：		检测：
[bookmark: _Toc195291891][bookmark: _Toc195346823][bookmark: _Toc195350199][bookmark: _Toc195519267][bookmark: _Toc196398362]超声回弹综合法检测混凝土抗压强度检测原始记录（2）
记录编号：                                                                                                           第　　页　共　　页
	工程名称
	
	委托单位
	

	计  算  项  目
	测       区

	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	回 弹 值
	测区代表值
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	角度修正值
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	角度修正后
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	浇筑面修正值
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	浇筑面修正后
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	声
速
值
（km/s）
	测区代表值
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	修正系数β 、 λ
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	修正后的值
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	强度修正量 Δtot
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	测区强度换算值（MPa）
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	强度推定值（MPa） n= (10)
	平均值 m f c       =
cu
	标准差 s fc      =
cu
	最小强度换算值fccu,min =
	强度推定值fcu,e  =

	备注：
	公式 1.fcu ,e = mf -1.645sf               公式 2.fcu ,e =fc ,min （测区数少于 10 个时）


复核：		检测：
— 1148 —

[bookmark: _Toc195350200][bookmark: _Toc195346824][bookmark: _Toc196398363][bookmark: _Toc195519268][bookmark: _Toc195291892]混凝土结构钢筋保护层厚度检测记录表
记录编号：		第　　页　共　　页
	工程名称
	

	工程部位/用途
	

	试验检测日期
	
	试验条件
	

	检测依据
	

	主要仪器设备
名称及编号
	

	设计保护层厚度（mm）
	

	构件名称
	
	
	
	
	

	钢筋
保护层
厚度（mm）
	第  根
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	第  根
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	第  根
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	第  根
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	第  根
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	第  根
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	第  根
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	第  根
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	第  根
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	第  根
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	结果评价或处理

	检测点数（个）
	
	
	
	
	

	合格点数（个）
	
	
	
	
	

	合格率（%）
	
	
	
	
	


复核：		检测：

— 1149 —

[bookmark: _Toc195519269][bookmark: _Toc195350201][bookmark: _Toc195291893][bookmark: _Toc196398364][bookmark: _Toc195346825]钻芯法检测混凝土抗压强度检测原始记录（1）
记录编号：                                                                                                       第　　页　共　　页

	工程名称
	

	检测日期
	
	抽样日期
	
	设计强度等级
	
	检测依据
	

	龄期（d）
	
	检验环境温度
	
	检验地点
	
	设备编号
	

	构件名称
	芯 样 编 号
	芯样 状况
	芯样直径（mm）
	不
垂
直
度
( ° )
	不平整  度（mm）
	芯样高  度（mm）
	高径
比
(H/d)
	芯样试
件抗压
截面面
积 Ac
（mm2）
	破坏荷 载 Fc	 （N）
	抗压强 度值
fcu,cor
(MPa)
	强度推
定值 u.e
(MPa)

	
	
	
	上部
	中部
	下部
	平 均 值
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
1
	
2
	
1
	
2
	
1
	
2
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	备注
	公式：fcu,cor = βcFc/Ac (Ac—芯样试件抗压截面面积 βc-芯样试件强度换算系数，取 1.0)


复核：		检测：
[bookmark: _Toc195519270][bookmark: _Toc195291894][bookmark: _Toc196398365][bookmark: _Toc195346826][bookmark: _Toc195350202]钻芯法检测混凝土抗压强度检测原始记录（2）
记录编号：                                                                                                           第　　页　共　　页

	工程名称
	

	检测日期
	
	抽样日期
	
	设计强度等级
	
	检测依据
	

	龄期（d）
	
	检验环境温度
	
	检验地点
	
	设备编号
	

	构件名称
	单个芯样试件抗压强度值
fcu,cor，i（MPa）
	抗压强度平均
值 fcu,cor,m
（MPa）
	
标准差  Scu（MPa）
	k1
	k2
	抗压强度推
定区间上限
fcu,e1 (MPa)
	抗压强度
推定区间
下限fcu,e2 (MPa)
	强度推定值

	
	
	
	
	
	
	
	
	fcu.e

	(MPa)

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	备注
	公式：上限值 fcu,e1=fcu,cor,m-k1Scu
	下限值 fcu,e2=fcu,cor,m-k2Scu


复核：		检测：
— 1151 —

[bookmark: _Toc195291895][bookmark: _Toc196398366][bookmark: _Toc195346827][bookmark: _Toc195519271][bookmark: _Toc195350203]隧道衬砌墙面平整度检测记录表
记录编号：		第　　页　共　　页
	工程名称
	

	委托单位
	
	委托编号
	

	检测日期
	
	施工日期
	

	试验依据
	

	检测部位
	
	检测环境
	

	主要仪器设备
	

	序号
	检测部位起止桩号
	实测最大空隙
（mm）
	实测最大空隙位置
	备注

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	检测
说明
	


复核：		检测：
[bookmark: _Toc195519272][bookmark: _Toc196398367][bookmark: _Toc195291896][bookmark: _Toc195350204][bookmark: _Toc195346828]锚杆抗拔力检测记录表
记录编号：		第　　页　共　　页
	工程名称
	
	委托编号
	

	检测位置
	
	施工时间
	

	规格型号
	
	检测时间
	

	检测依据
	

	检测设备
	

	检测环境
	

	检测内容

	锚杆类型
	
	代表数量
	
	锚杆直径
	

	序号
	锚杆编号
	设计抗拉值（kN）
	测试结果
	备注

	
	
	
	加载值
（kN）
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	锚杆位移
（mm）
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	加载值
（kN）
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	锚杆位移
（mm）
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	加载值
（kN）
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	锚杆位移
（mm）
	
	
	
	
	
	

	备注
	


复核：		检测：
[bookmark: _Toc195291897][bookmark: _Toc196398368][bookmark: _Toc195346829][bookmark: _Toc195350205][bookmark: _Toc195519273]锚杆长度及锚固密实度检测记录表
记录编号：		第　　页　共　　页
	工程名称
	
	委托编号
	

	检测位置
	
	施工时间
	

	规格型号
	
	检测时间
	

	检测依据
	

	检测设备
	

	检测环境
	

	检测内容

	锚杆类型
	
	代表数量
	
	锚杆直径
	

	序号
	锚杆编号
	外露自由段长度(m)
	数据文件名
	备注

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	备注
	


复核：		检测：
[bookmark: _Toc195519274][bookmark: _Toc196398369][bookmark: _Toc195346830][bookmark: _Toc195291898][bookmark: _Toc195350206]混凝土管片几何尺寸检测记录表
记录编号：		第　　页　共　　页
	工程名称
	
	委托编号
	

	检测位置
	
	施工时间
	

	规格型号
	
	检测时间
	

	检测依据
	

	检测设备
	

	管片编号
	

	序号
	项目
	几何尺寸（mm）
	备注

	
	
	测
点
1
	测
点
2
	测
点
3
	测
点
4
	测
点
5
	测
点
6
	测
点
7
	测
点
8
	

	1
	宽度
	
	
	
	
	
	
	
	
	测5点

	2
	厚度
	
	
	
	
	
	
	
	
	测8点

	3
	钢筋保护层厚度
	
	
	
	
	
	
	
	
	内弧面测5点

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	外弧面测5点

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	备注
	


复核：		检测：
[bookmark: _Toc195519275][bookmark: _Toc195346831][bookmark: _Toc195350207][bookmark: _Toc196398370][bookmark: _Toc195291899]管片拼装尺寸偏差检测记录表
记录编号：		第　　页　共　　页
	工程名称
	
	委托编号
	

	检测位置
	
	施工时间
	

	规格型号
	
	检测时间
	

	检测依据
	

	检测设备
	

	检测位置
	

	序号
	衬砌环编号
	检测值
	备注

	
	
	检测项目
	衬砌环椭圆度（‰）
	衬砌环内错台（mm）
	衬砌环间错台（mm）
	

	
	
	允许偏差
	
	
	
	

	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	8
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	9
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	10
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	备注
	衬砌环椭圆度每10环检测一环；
衬砌环内及环间错台逐台检测，4点/环。


复核：		检测：
[bookmark: _Toc195291900][bookmark: _Toc195346832][bookmark: _Toc195519276][bookmark: _Toc196398371][bookmark: _Toc195350208]衬砌钢筋网格尺寸检测记录表
记录编号：		第　　页　共　　页
	工程名称
	
	委托编号
	

	检测位置
	
	施工时间
	

	规格型号
	
	检测时间
	

	检测依据
	

	检测设备
	

	检测位置
	

	序号
	里程号
	检测结果（mm）
	备注

	
	
	检测项目
	喷射混凝土保护层厚度
	网格尺寸
	搭接长度
	外观
	

	
	
	规定值
	
	
	
	
	

	
	
	允许偏差
	
	
	
	
	

	
	
	实测值
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	备注
	钢筋喷射混凝土保护层厚度每10m测5点；钢筋网格尺寸每100m2检测3个网眼；钢筋搭接长度每20m检测3点。


复核：		检测：
— 1157 —
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